НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕХАНИКИ МАТЕРИАЛОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТЕРМОУПРУГИЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Мовчан А.А.

### Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В рамках микромеханического подхода [1] к проблеме исследования механического поведения материалов, испытывающих термоупругие фазовые превращения (сплавов с памятью формы) установлен ряд общих положений, касающихся определяющих соотношений и свойств краевых задач механики деформируемого твердого тела для этих материалов в различных постановках. Рассмотрено как достаточно подробно изученное мартенситное превращение, так и значительно менее известный ромбоэдрический фазовый переход.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Причиной уникальных механических свойств сплавов с памятью формы (СПФ) типа никелида титана являются происходящие в них термоупругие фазовые превращения, к которым, прежде всего, относятся открытые в [2] мартенситные превращения и переход в ромбоэдрическую фазу и обратно [3]. К настоящему времени механические свойства СПФ, особенно, связанные с мартенситными превращениями, достаточно подробно изучены экспериментально [4-6] и др. Интенсивно исследуется механические свойства, связанные с ромбоэдрическим фазовым превращением [7-13] и др. Предложены различные системы механических определяющих уравнений для мартенситных превращений, обзор которых приведен в томе 4 справочного издания [6]. Делаются попытки построить модель ромбоэдрических превращений [13,14]. Накопленный экспериментальный и теоретический материал позволяет перейти к формулировке условий, которым должны удовлетворять модели, описывающие механическое поведение СПФ и общих положений и теорем относительно краевых задач механики деформируемого твердого тела для этих материалов в различных постановках. В данной работе обобщаются результаты исследований на эту тему, опубликованные в [11-13,15-47] и связанные, в основном, с мартенситными превращениями, а также формулируются некоторые положения, касающиеся ромбоэдрического и двухэтапного (мартенситного и ромбоэдрического) фазовых переходов.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

Фазовые деформации СПФ доходят до 10% и более, причем практическое использование СПФ, как функциональных материалов чаще всего связано с их широкими кинематическими возможностями. Поэтому систему определяющих уравнений для этих материалов желательно формулировать в рамках теории конечных, а не малых деформаций. Требования к этой системе можно условно разделить на две группы. К первой относятся общие положения, справедливые по отношению к определяющим соотношениям любого деформируемого твердого тела. Это - принципы тензорной инвариантности, материальной объективности, совращательности [48] и ряд других.

Адекватные определяющие уравнения для СПФ имеют, как правило, инкрементальную форму. Поэтому, следуя принципу материальной объективности, при формулировке определяющих соотношений в актуальной конфигурации, необходимо использовать коротационные, а не материальные производные тензоров напряжений и деформаций. Следуя принципу совращательности [48], все коротационные производные должны быть вычислены в одном и том же подвижном базисе. В частности, нарушением этого принципа, приводящим к неестественным осцилляциям в задаче о прямом превращении при простом сдвиге, будет использование в определяющих уравнениях производной Яумана от тензора напряжений Коши и тензора деформаций скорости, поскольку последний является производной Коттер и Ривлина от тензора деформаций Альманзи. Поэтому в [38,43,44] при формулировке определяющих соотношений для СПФ используются производные Яумана как от тензора напряжений, так и от тензора деформаций.

Ко второй группе положений, касающихся системы определяющих соотношений для СПФ, относятся специфические требования, характерные именно для этих материалов. Так, одна из проблем, возникающая при описании поведения СПФ в рамках теории конечных деформаций, связана с выбором меры деформаций. Дело в том, что изменение объема и изменение формы СПФ подчиняются резко различающимся закономерностям. Поэтому необходимо применять меры конечных деформаций, в которых легко разделить изменение объема и изменение формы.

Известно, что для таких широко распространенных мер конечных деформаций, как тензор Коши - Грина или тензор Альманзи шаровая часть не соответствует изменению объема, а девиаторная - изменению формы. Тем не менее, встречаются работы, в которых, в рамках теории конечных деформаций, для описания фазового формоизменения используются определяющие уравнения относительно девиатора тензора деформаций Коши - Грина. Расчеты по такой схеме приведут к объемному эффекту реакции, который не только значительно выше наблюдаемого в эксперименте, но и интенсивно возрастает с ростом приложенных напряжений, что также не соответствует действительности.

Данная проблема родственна с возникающей при написании упруго - пластических определяющих соотношений [48], и поэтому, может быть решена сходным путем. В [38,43] в качестве меры конечной деформации для СПФ предлагается использовать тензор логарифмический деформации Генки [48]. Дело в том, что также как и для тензора малых деформаций, шаровая часть тензора Генки соответствует изменению объема, а девиаторная - изменению формы. Удобно также то, что значение тензора Генки для двухэтапного процесса деформирования (например - состоящего из прямого и обратного превращений) равно сумме тензоров Генки для первого и второго этапов, при условии, что начальное состояние для второго этапа совпадает с конечным состоянием для первого. Это обстоятельство весьма удобно для осуществления пошаговой процедуры модифицированного Лагранжиевого подхода при решении краевых задач для СПФ [38,43,44], в котором начальная конфигурация для последующего шага совпадает с конечной актуальной конфигурацией для предыдущего.

В результате, неплохо зарекомендовал себя в численном эксперименте вариант определяющих соотношений для СПФ [38], содержащий производные Яумана от тензоров напряжений Коши и деформаций Генки.

Опыт конструирования определяющих уравнений для деформируемых твердых тел, которые могут испытывать конечные деформации, подсказывает следующий эвристический принцип: удачными для конечных деформаций являются те модели, которые, будучи редуцированы для случая малых деформаций, отвечают набору разумных требований типа существования и однозначности обращения определяющих соотношений, теоремы единственности решения краевых задач, экстремальных принципов и т.д. Поэтому ниже будут рассмотрены некоторые требования, предъявляемые к системам определяющих уравнений для СПФ в рамках теории малых деформаций.

Необходимо отметить, что в силу уникальности свойств СПФ ряд широко известных положений, весьма полезных при написании определяющих соотношений для более простых сред, для СПФ не выполняются. Так, в отличие от многих известных групп материалов, "память" СПФ о предшествующей истории нагружения нельзя считать затухающей.

Действительно, известные результаты экспериментов по ориентированному превращению [49] не могут быть объяснены в рамках концепции затухающей "памяти" материала. Это проще всего пояснить на примере материала, подчиняющегося принципу суммирования Вольтерра. Пусть напряжение σ, действовавшее на малом промежутке dq1 изменения параметра процесса q1 дает вклад в деформацию в точке процесса, характеризуемой значением параметра процесса q, определяемый по формуле:

dε(q,q1)=K(q,q1)dq1,	(q≥q1)

Память материала можно считать затухающей, если при фиксированных величинах q1и dq1значение dε(q,q1) убывает с ростом q, т.е., если

∂K(q,q1)∂q<0											(2.1)

Если вклады отдельных этапов суммируются линейно, то для результирующей деформации справедливо уравнение Вольтерра:

ε(q)=0qK(q,q1)σ(q1)dq1								(2.2)

В качестве параметра процесса q для прямого мартенситного превращения удобно принять величину объемной доли мартенситной фазы. Применяя уравнение (1.2) для программы нагружения

σ=σ00	0≤q≤qq≤q≤1,									(2.3)

соответствующей опыту на ориентированное превращение, для q>q можно получить:

ε(q)=σ00qK(q,q1)dq1.									(2.4)

Здесь σ0>0−постоянное напряжение. Из (2.4), в предположении о возможности дифференцирования под знаком интеграла, следует, что

∂ε(q)∂q=σ00q∂K(q,q1)∂qdq1								(2.5)

Следуя (2.5) при выполнении условия затухания памяти (2.1) получается, что при q>qвыполняется ∂ε(q)∂q<0, т.е., в опыте на ориентированное превращение при дальнейшем охлаждении после снятия нагрузки деформация должна убывать, а не возрастать, как это наблюдается в экспериментах [49]. Таким образом, предположение о затухающем характере "памяти" СПФ приводит к противоречию с экспериментальными данными.

Теоретической основой большинства теорий пластичности является постулат Друккера [50,51]. На основе этого постулата доказываются многие общие положения для упруго - пластических сред. Легко понять, однако, что аналог постулата Друккера не справедлив в применении к описанию свойств СПФ. Действительно, прямым следствием постулата Друккера является принцип устойчивости материала [51], который может быть записан в виде

dσdε≥0												(2.6)

где в применении к СПФ под dε надо понимать приращение фазовой деформации, соответствующей приращению напряжения dσ.

Ясно, что соотношение (2.6) может нарушаться в опыте на монотонную память формы после прямого превращения под действием постоянного напряжения. При этом в случае нагрева через интервал температур обратного мартенситного превращения фазовая деформация снимается (dε<0) независимо от того, растет напряжение (dσ>0), падает (dσ<0) или постоянно (dσ=0).

Для прямого мартенситного превращения также нетрудно сконструировать процесс, при котором соотношение (2.6) нарушается. Для этого необходимо несколько видоизменить программу нагружения (2.3), характерную для опыта на ориентированное превращение. Пусть напряжение в точке процесса q=q снимается не мгновенно, а с некоторой конечной скоростью, так что при q>q в непосредственной близости от точки q будет выполняться dσ<0. Пусть начало падения напряжений происходит при температуре ниже температуры начала прямого мартенситного превращения в свободном от напряжений материале. В этом случае фазовые деформации при охлаждении от температуры T будут возрастать, даже с несколько большей скоростью, чем в опыте на ориентированное превращение. В результате будет dε>0, т.е. соотношение (2.6) нарушается.

При доказательстве некоторых общих положений теории пластического течения [50,51] используется не сам постулат Друккера, а его следствие - принцип градиентальности. Анализ поведения СПФ показывает, что аналог этого принципа, в отличие от аналога самого постулата Друккера, не ведет к противоречию с экспериментальными данными для СПФ. Поэтому предлагается считать справедливым для СПФ принцип градиентальности в следующей формулировке:

Вектор скорости фазовой деформации должен быть ортогонален поверхности начала фазового превращения в пространстве напряжений.

В [29,34] показано, что принятие этого принципа гарантирует существование и единственность обращения скоростных определяющих уравнений для СПФ, предотвращает разрывы скорости фазовой деформации и численную неустойчивость, позволяет описать наблюдаемую в экспериментах зависимость температур термоупругого мартенситного перехода от фазовых деформаций.

С помощью того же эвристического принципа соответствия между рассмотрением поведения СПФ в рамках теорий малых и конечных деформаций предлагается решить проблему обоснования аддитивного разложения тензора полной деформации на упругую, температурную и фазовую составляющие. Рассматриваются определяющие уравнения для СПФ в рамках теории малых деформаций, для которых аддитивное разложение тензора деформаций сомнений не вызывает. Данная система записывается в скоростной форме и разрешается относительно скорости изменения напряжений, которые выражаются через скорости изменения полных деформаций, величины напряжений, фазовых деформаций и т.д. Такое обращение, благодаря выполнению принципа градиентальности всегда существует и единственно. В полученных соотношениях материальная производная от тензора полной деформации заменяется на производную Яумана от тензора полных деформаций Генки, материальная производная от тензора напряжений - на производную Яумана от тензора напряжений Коши. Упругие деформации выражаются через полные по закону Гука, а фазовые считаются разностями между полными деформациями и термоупругими. Легко видеть, что при стремлении полных деформаций к нулю, построенная таким образом система переходит в исходную систему определяющих уравнений для малых деформаций.

3. МИКРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ СПФ

Подробный учет кристаллографических особенностей термоупругих мартенситных превращений при написании определяющих уравнений для СПФ приводит к чрезвычайно сложным системам, в рамках которых не удается ни установить какие - либо общие положения относительно поведения СПФ, ни решить достаточно сложные краевые задачи для элементов конструкций из этих материалов. В то же время, полное игнорирование происходящих на микроуровне процессов приводит к системам, являющимся, по сути, математической аппроксимацией весьма узкой группы экспериментальных данных и теряющим предсказательную силу при выходе за пределы этой группы. Поэтому для описания свойств СПФ необходим разумный компромисс между учетом микроструктурных особенностей и простотой получающейся системы.

Основной характерной особенностью термоупругих мартенситных фазовых превращений является то, что они определяются на кристаллографическом уровне двумя одновременно происходящими процессами - зарождения (исчезновения) и развития (деградации) кристаллов мартенсита в аустенитной матрице. В [15] были предложены определяющие уравнения для СПФ, учитывающие эту особенность описываемого процесса. Они были получены на основе предложенного в [1] микромеханического подхода, позволяющего описать поведение макровеличины, изменение которой определяется зарождением и развитием в материале некоторых микроносителей.

Эта система, развитая и уточненная в работах [16,19,21,29,34] в общем случае имеет вид:

εij=εij1+εij2+εij3										(3.1)

εij=12Gσij', εkk1
            =1Kσkk, εij2=α(T−T0)δij					(3.2)

dεij3'=(1−q)nBij+a0εij3'dq;								(3.3)

dεkk3dq=(3β+a0εkk3)(1−q)n								(3.4)

q=sinp2M1+kSi−TM1−M2									(3.5)

Bij=sij¢

при q³M1+kSi, q·>0 (прямое превращение) и

q=cosp2T−A1−kSiA2−A1									(3.6)

Bij=λ0Bij1+1−λ0a0eij0expa0q0−1							(3.7)

при q≤A+kSi, q·<0 (обратное превращение).

Здесь eij,eij(1),eij(2),eij(3) тензоры полной, упругой, температурной и фазовой деформации, σijsi - тензор и интенсивность напряжений, штрихом обозначены компоненты девиаторов, а точкой - производная по времени, q- доля мартенситной фазы в объеме материала, T0 - температура, при которой температурные деформации считаются равными нулю, M1,M2,A1,A2− температуры начала и конца реакции прямого и, соответственно, обратного превращений в свободном от напряжений материале, G,K и α− модуль сдвига, утроенный объемный модуль и коэффициент температурного расширения, величины εij0,q0,Bij для данного этапа обратного превращения представляют из себя значения фазовой деформации, доли мартенситной фазы в начальной точке этого этапа и величину Bij для предшествующего этапа прямого превращения, вычисленную для того же значения q.

Как следует из (3.2), упругая деформация удовлетворяет обычному закону Гука. Известно, однако, что в отличие от обычных металлов и сплавов, упругие характеристики СПФ могут существенно изменяться при фазовом переходе (модуль Юнга никелида титана при прямом превращении может уменьшиться до трех раз). Меняется почти в два раза и коэффициент температурного расширения. В [39] рассмотрены 2 модели изменения термоупругих характеристик СПФ. В первой принимается гипотеза об аддитивности свободной энергии мартенситно - аустенитного композита и осреднении по Фойгхту. В результате получены линейные зависимости от q параметров Ляме, и объемного модуля, дробно - линейные соотношения для коэффициентов Пуассона и температурного расширения и дробно-рациональное для модуля Юнга. Во второй модели принимается гипотеза об аддитивности потенциала Гиббса и осреднении по Рейсу. Здесь линейно от qзависят: коэффициент температурного расширения и обратная величина модуля Юнга. Установлено, что первая модель лучше соответствует экспериментальным данным для никелида титана.

Для модели, удовлетворяющей принципу градиентальности, тензор Sijопределяется по формуле

Sij=Bij+a0c0εij3'										(3.8)

а для модели, не удовлетворяющей этому принципу можно просто положить

Sij=Bij												(3.9)

В обоих случаях Si=32SijSij. Величины a0 и c0 могут быть постоянными материала (в этом случае деформация прямого превращения является линейной функцией приложенного постоянного напряжения), могут зависеть от интенсивности напряжений [19] (в этом случае зависимость деформации прямого превращения от напряжения будет нелинейной, но выполняется аналог гипотезы единой кривой) а могут включать в себя третий инвариант тензора напряжений (что соответствует нарушению гипотезы единой кривой). Необходимо отметить, что для СПФ всегда a0>0, что и является проявлением тезиса об отсутствии затухания "памяти" СПФ о предшествующей истории нагружения. Наличие в уравнениях для фазовой деформации слагаемого с коэффициентом a0 связано как раз с вкладом в фазовую деформацию процесса развития кристаллов мартенсита. При отсутствии такого слагаемого или в случае, если соответствующий коэффициент отрицателен, модель не будет описывать явление ориентированного превращения.

Легко видеть, что уравнение (3.3) для прямого превращения при n=0 эквивалентно связи между девиаторами фазовых деформаций и напряжений, даваемой уравнением Вольтерра с экспоненциальным разностным ядром:

εij3(q)=0qK(q,q1)σij'(q1)dq1							       (3.10)

где

K(q,q1)=c0expa0(q−q1)							       (3.11)

Вместо дифференциальной зависимости (3.3) можно рассматривать более общую (3.2) с различными ядрами. Однако и здесь, для того, чтобы модель правильно описывала явление ориентированного превращения, ядро должно быть возрастающей функцией q.

Множитель (1−q)n введен в (3.3) и (3.4) [19] для того, чтобы описать экспериментально наблюдаемое насыщение процесса прямого превращения перед его окончанием. Той же цели служит использование тригонометрических функций в (3.5), (3.6). Поэтому, чтобы дважды не учитывать один и тот же эффект, можно в случае применения (3.5), (3.6) считать что в (3.3), (3.4) n=0 и соответствующий множитель исчезает [21]. Возможен альтернативный вариант [19], когда n≠0. В этом случае для объемной доли мартенситной фазы можно вместо (3.5), (3.6) использовать более простые линейные зависимости

q=M1+kSi−TM1−M2 q=T−A2−kSiA1−A2					(3.12)

Наряду с конечными соотношениями для объемной доли мартенситной фазы типа (3.5), (3.6) или (3.12) в [35] предложено использовать инкрементальные соотношения вида:

dq=λ1Sijdσij'−λ2dT								(3.13)

Рассмотрены частные случаи уравнения (3.13), для которых

λ2(q)=π21−q2M10−M20,	λ1=λ1(Si)=c1Sin				(3.14)

Показано, что при n=2 модель (3.13), (3.14) дает линейное упрочнение в опыте на мартенситную неупругость; если же n=1 то получается экспоненциальная зависимость фазовой деформации от напряжений.

Уравнение (3.4) описывает объемный эффект реакции, который носит для СПФ аномальный характер (при охлаждении через интервал температур прямого мартенситного превращения объем возрастает, а при нагреве через интервал температур обратного превращения уменьшается). Соответствующий параметр материала β достаточно мал, так что фазовые деформации изменения объема сравнимы с упругими деформациями и значительно уступают по величине фазовым деформациям изменения формы.

За счет уравнения (3.7) модель может учитывать как чисто монотонную (λ0=0), так и чисто реверсивную (λ0=1) память формы. Большинство СПФ демонстрируют оба эффекта, соотношение между интенсивностями которых можно отрегулировать, выбрав соответствующее значение параметра материала λ0.

Параметр материала k отражает влияние действующих напряжений и фазовых деформаций на диаграмму перехода. Для некоторых материалов значения параметров k для прямого и обратного превращений могут быть различны.

В [16,19,21,28,34] и др. показано, что приведенная выше общая модель и различные ее частные варианты с единым набором констант количественно и качественно правильно описывают весьма широкий круг свойственных СПФ эффектов и явлений (накопление фазовых деформации при прямом мартенситном превращении под действием постоянных и меняющихся напряжений, в том числе - в случае сложного напряженного состояния, явление ориентированного превращения, монотонную и реверсивную память формы, мартенситную неупругость и псевдоупругость).

В [38] данная система распространена упомянутым выше способом на случай конечных деформаций.

4. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ДВОЙНОГО ФАЗОВОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПФ ТИПА НИКЕЛИДА ТИТАНА

В СПФ типа никелида титана, особенно с повышенным содержанием никеля или с добавками железа, кроме хорошо изученного термоупругого мартенситного фазового превращения, являющегося переходом из аустенитной фазы с кристаллической решеткой типа B2 в мартенситную фазу с решеткой типа B19' и обратно [2], возможен также переход в ромбоэдрическую фазу R [3]. Наличие трех фаз существенно усложняет описание механического поведения СПФ. Так, в этом случае не ясно, что считать прямым, а что обратным превращением, возникают проблемы с экспериментальным определением большого количества (в общем случае 12, вместо 4) характерных температур фазовых переходов, не ясно, что происходит при одновременном осуществлении обоих преобразований.

Результаты экспериментальных исследований двухэтапных фазовых превращений в никелиде титана типа ТН-1 [7-12] позволили сформулировать следующие общие положения, характеризующие такие переходы и существенно упрощающие построение определяющих соотношений для таких материалов.

1. Под прямым фазовым превращением понимается такое, при котором степень симметрии кристаллической решетки снижается, под обратным - повышается. Таким образом, переходы B2⇒R, B2⇒B19', R⇒B19' являются прямыми, а B19'⇒R, B19'⇒B2, R⇒B2- обратными превращениями.

2. Превращения из одной и той же фазы в разные конечные состояния можно сравнивать по степени изменения симметрии кристаллической решетки. Так, переход B2⇒B19' сильнее изменяет симметрию, чем B2⇒R, а B19'⇒B2 сильнее, чем R⇒B2 [52]. В количественном плане такие сравнения могут производиться по величинам разности химических потенциалов соответствующих фаз.

3. Считается, что для фиксированного процесса фазового перехода (т.е. только для прямого или только для обратного превращений) температурно- силовые условия начала и завершения образования некоторой фазы не зависят от того, из какой структуры эта фаза образуется.

4. Температуры начала и окончания образования некоторой фазы считаются линейными функциями интенсивности напряжений с одним и тем же коэффициентом. Температуры начала и окончания процесса образования аустенитной фазы линейно возрастают с ростом интенсивности εiM фазовой деформации, накопленной при прямом мартенситном превращении перед началом обратного перехода.

5. Предполагается, что если одновременно возможны два различных фазовых перехода, отличающихся по конечному продукту, то осуществляется только тот из них, который сильнее меняет симметрию кристаллической решетки.

6. Если одновременно происходит фазовый переход из двух различных структур в одну, то в процессе такого перехода отношение между количественными мерами этих структур сохраняется постоянным.

В [13] на основании этих положений сформулирована модель двухэтапного фазового перехода в никелиде титана, неплохо соответствующая экспериментальным данным.

5. РАЗЛИЧНЫЕ ПОСТАНОВКИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА ДЛЯ СПФ

Формой изделий из СПФ часто управляют путем изменения их температуры. Поэтому для анализа механического поведения таких изделий, прежде всего, необходимо найти распределение температуры по материалу. Это можно сделать путем решения уравнения теплопроводности вида:

T=λ(q)ΔT+γ(q)q									(5.1)

Решение задачи теплопроводности для СПФ осложняется двумя факторами. Во-первых, скорости передачи тепла в различных фазах различны. Поэтому коэффициент при операторе Лапласа от температуры ΔTзависит от параметра фазового состава. Во-вторых, при прямом превращении СПФ выделяют тепло, а при обратном превращении его поглощают. С этим явлением связано наличие второго слагаемого правой части (5.1), соответствующее наличию источников тепла. В результате оказывается, что, вообще говоря, распределение температур по материалу невозможно определить, не зная его фазовый состав.

Распределение величины доли мартенситной фазы q находится из соотношений (3.5), (3.6). Однако, в случае если k≠0, значение qнельзя найти, не зная распределения по материалу напряжений и фазовых деформаций. Определение же напряженно - деформированного состояния требует знания как распределения q, так и T. Следовательно, в общем случае, все три задачи: определение распределения температур, определение фазового состава и определение напряженно - деформированного состояния должны решаться совместно. Такую постановку краевой задачи для СПФ можно назвать дважды связной [35].

В случае если можно пренебречь разницей в скорости передачи тепла различных фаз и выделением или поглощением тепла при фазовых переходах, уравнение теплопроводности перестает зависеть от распределения q по материалу, и температурная задача может быть решена независимо. Однако, если при этом, по-прежнему k≠0, то соотношения (3.5), (3.6), определяющие фазовый состав, и уравнения краевой задачи, определяющие напряженно - деформированное состояние, необходимо решать совместно. Такая постановка задачи для СПФ в [27,28,35] классифицируется как связная.

Пусть для рассматриваемого СПФ величина k равна нулю или мала, так что соответствующими слагаемыми в (3.5), (3.6) можно пренебречь. В этом случае, даже с учетом зависимости коэффициентов уравнения теплопроводности от q, проблема распадается на две задачи. Распределение температуры и фазовый состав определяются из решения нелинейного уравнения теплопроводности (5.1), куда подставлены выражения qчерез T (3.5) или (3.6). После этого определяется напряженно - деформированное состояние. Это - несвязная постановка задачи механики деформируемого твердого тела для СПФ. Она еще более упрощается, если не учитывать переменность упругих модулей.

Необходимо отметить, что при ромбоэдрическом превращении коэффициент k, определяющий связность задачи имеет значение, существенно (примерно в три раза [12]) меньшее, чем для мартенситных превращений. Модуль Юнга при ромбоэдрическом превращении меняется также существенно меньше (примерно на 30% против трехкратного изменения для мартенситных превращений). Поэтому простейшая несвязная постановка задачи с постоянными модулями будет давать существенно меньшие ошибки в применении к ромбоэдрическому превращению, чем в применении к мартенситному.

6. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА ДЛЯ СПФ

Если определяющие уравнения для фазовой деформации (3.3), (3.4) при n=0 или даже более общее соотношение (3.10) подвергнуть преобразованию Лапласа по величине объемной доли мартенситной фазы, то в пространстве изображений получится конечное соотношение между напряжениями и фазовыми деформациями. На этом факте основан предложенный в [20,23,26] и развитый в [27,28] аналитический метод решения несвязных краевых задач о прямом превращении в СПФ в случае равномерного распределения температур и не учета переменности упругих модулей. После преобразования Лапласа всех уравнений краевой задачи по величине q в пространстве изображений получается эквивалентная упругая задача с заданной объемной деформацией и упругими модулями, являющимися известными функциями от переменной преобразования, выражения для которых приведены в [28]. Следует отметить важное для дальнейшего обстоятельство - из всех модулей только объемный K в эквивалентной упругой задаче не зависит от переменной преобразования. Переходя к оригиналам можно получить решение задачи о прямом превращении.

Несвязная задача об обратном превращении, следуя [27] сводится к упругой задаче с вычисляемыми заранее начальными деформациями, которые с помощью обычной процедуры можно свести к упругой задаче с дополнительными поверхностными и объемными нагрузками.

В [20,23,24,31] этот подход распространен на решение несвязных задач при неравномерном распределении температур. Предложенный численно - аналитический алгоритм состоит в том, что тело делится на небольшие фрагменты, в каждом из которых температуру можно считать распределенной равномерно. Для каждого из фрагментов с помощью описанного выше аналитического метода внутренние факторы выражаются через их граничные значения, которые находятся из условий сопряжения фрагментов.

С помощью этих методов удалось получить аналитические решения целого ряда несвязных задач, таких, как задача Ламе для СПФ, в том числе - для случая переменного температурного поля [23,24,27,31,37,42], задачи изгиба балок и пластин [20,26,27,28], в том числе - с граничными условиями в виде односторонних связей, задача о взаимодействии жесткой или упругой шайбы, заделанной с натягом в полуплоскость из СПФ при прямом превращении в последней [28,42], контактная задача о действии жесткого параболического штампа на полуплоскость из СПФ при прямом превращении в последней [27], задача о поведении однонаправленного композита с волокнами из СПФ, задача об изгибе трехслойной полосы с внешними активными слоями из СПФ [17,18,22,25,32].

Связные задачи, как правило, удается решать только численно. Исключение составляют некоторые одномерные проблемы. Так, в [41] в квадратурах получено решение связной задачи о поведении при прямом и обратном превращении стержня из СПФ, взаимодействующего с жесткой преградой. В [40] найдено аналитическое решение связной задачи о релаксации напряжений в полосе с фиксированной кривизной при прямом превращении. В [35,36,45,47] аналогичная задача решена для кручения.

Для численного решения связных геометрически линейных задач о поведении СПФ построен ряд пошаговых процедур. Решены задачи об изгибе балок из СПФ моментом или поперечной силой, о мартенситной неупругости балки из СПФ, изотермически нагружаемой возрастающими нагрузками, об изгибе пластин из СПФ [24,37,39,40], связная задача Ламе [24,31], связная задача кручения стержня из СПФ круглого поперечного сечения [35,36,45,47]. В связной постановке исследовано поведение композитов, содержащих элементы из СПФ [25].

В [45] построен алгоритм решения геометрически нелинейных задач изгиба балок из СПФ с учетом деформации средней линии и получены результаты для чистого и консольного изгиба.

В [46] рассмотрена проблема устойчивости равновесия при прямом термоупругом превращении. Установлено, что классические подходы к оценке устойчивости в применении к элементам из СПФ приводят к неадекватным результатам. Предложен алгоритм решения этой проблемы.

В [38] предложен алгоритм модифицированного Лагранжиевого подхода к решению задач для СПФ в рамках теории конечных деформаций. Продемонстрировано, что в задаче о прямом превращении при растяжении стержня из СПФ разница в смещениях, получаемых по теориям малых и конечных деформаций, может доходить до 30%.

7. ОБЩИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ НЕСВЯЗНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ СПФ

Сформулированные ниже общие положения удалось установить [27] для простейшей несвязной постановки краевых задач в случае постоянных упругих модулей. Теоремы, доказанные для задач прямого превращения базируются на описанном выше аналитическом методе их решения.

7.1. Влияние начальной объемной деформации.

Необходимость учета начальной объемной деформации в эквивалентной упругой задаче существенно затрудняет решение задач о прямом превращении и доказательство общих свойств решений этих задач. Поэтому важно установить, в каких случаях начальная объемная деформация не будет влиять на решение.

Прежде всего, ясно, что начальная объемная деформация отсутствует, если не учитываются чисто температурные эффекты и равен нулю параметр β, т.е. не учитывается объемный эффект реакции.

Ясно, кроме того, что начальная объемная деформация не будет влиять на значения напряжений в случае только силовых граничных условий (далее для краткости - в первой основной задаче).

Если задача имеет кинематические граничные условия или ограничения (например - типа условий плоской деформации), то необходимо модифицировать эти граничные условия с учетом начальной объемной деформации. Не будут искажать решение задачи о прямом превращении те кинематические ограничения, которые не нарушаются при наложении шарового тензора деформаций. В частности это относится к гипотезам плоских сечений или прямых нормалей.

В [27] показано, что начальную объемную деформацию можно не учитывать при наличии кинематических граничных условий, если Suпредставляет из себя плоскость (часть плоскости), на которой задана нормальная к ней компонента вектора смещений.

7.2. Принцип линейной суперпозиции.

Рассматривается краевая задача о прямом превращении для тела из СПФ, находящегося под действием объемных сил Fi(t), заданных на части поверхности ST поверхностных сил Ti(t), а на части поверхности Su- смещений ui0(t). Пусть чисто температурными эффектами и объемным эффектом реакции можно пренебречь по сравнению с эффектами формоизменения. Пусть при неизменном разбиении поверхности тела на части Su и ST, и одной и той же зависимости температуры от времени задача решена для двух систем нагрузок и граничных условий: Fi1,Ti1,ui01 и Fi2,Ti2,ui02. Тогда решение (напряжения, деформации и смещения) для суммарных нагрузок и правых частей граничных условий Fi1+Fi2, Ti1+Ti2, ui01+ui02 будет равно сумме полученных решений.

Для доказательства можно заметить, что в оговоренных выше условиях эквивалентная задача в пространстве изображений по Лапласу сводится к чисто упругой без наличия начальной объемной деформации. Для этой задачи справедлив принцип линейной суперпозиции. Применяя к формулировке этого принципа формулу обращения преобразования Лапласа, получаем требуемое утверждение.

Из доказанного принципа следует возможность введения для несвязных задач о прямом превращении функций Грина (функций влияния), сведение этих проблем к интегральным уравнениям, возможность применения к решению таких задач метода граничных элементов.

7.3. Положение о независимости от температуры.

Рассматриваются задачи о прямом превращении, в которых внешние нагрузки и правые части граничных условий не зависят от времени. Пусть некоторая искомая величина (компонента напряжений, деформаций или смещений) в решении эквивалентной упругой задачи не зависит от начальной объемной деформации и упругих модулей, кроме, быть может, объемного модуля K. Тогда та же величина в решении задачи о прямом превращении не зависит от температуры и равна ее значению в решении упругой задачи.

Действительно, образ по Лапласу от постоянных нагрузок будет пропорционален величине 1s, где s− переменная преобразования в пространстве изображений. Поскольку эквивалентная задача является упругой, то в ней все искомые величины пропорциональны нагрузкам и, следовательно, также содержат множитель 1s. Поскольку модули в эквивалентной упругой задаче (кроме K) а также начальная объемная деформация зависят от s, то те из искомых величин, которые, кроме нагрузок, зависят от этих упругих модулей или начальной объемной деформации, не будут пропорциональны 1s. Если же выполняются условия рассматриваемого положения, то образ искомой величины можно записать в виде

a(s)=aes											(7.1)

где ae- ее же значение в упругой задаче для того же тела и под теми же нагрузками. Переходя в (7.1) к оригиналам, получаем, что для задачи о прямом превращении величина a=ae и не зависит от температуры, что и требовалось доказать.

7.4. Напряжения в первой основной задаче о прямом превращении для статически определимой системы.

Пусть решается первая основная задача о прямом превращении для статически определимой системы из СПФ. Тогда напряжения в эквивалентной упругой задаче находятся из уравнений равновесия и, поэтому, не зависят от упругих постоянных. Не зависят они (пункт 7.1) и от начальной объемной деформации. Следовательно, в силу пункта 7.3. в первой основной задаче о прямом превращении для статически определимой системы напряжения не зависят от температуры, не меняются при фазовом превращении и могут быть найдены из решения упругой задачи.

7.5. Аналог теоремы Морриса–Леви.

Рассматривается первая основная задача для односвязного тела из СПФ в условиях плоского напряженного состояния, или многосвязного тела, но нагруженного так, что главные моменты и главные вектора внешних сил, приложенные к каждому контуру, равны нулю. Следуя теореме Морриса-Леви, напряжения в таком теле в предположении его упругого поведения не зависят от упругих постоянных. Влияние начальной объемной деформации в эквивалентной упругой задаче также отсутствует (пункт 7.1). Следовательно, в оговоренных выше условиях напряжения не зависят от температуры, не меняются при прямом превращении и могут быть найдены из решения соответствующей упругой задачи.

То же положение справедливо для состояния плоской деформации, однако, только в применении к напряжениям в плоскости. Напряжение вдоль оси z в эквивалентной упругой задаче зависят от коэффициента Пуассона и начальной объемной деформации и, поэтому, меняются при фазовом переходе.

7.6. Сведение задачи об обратном превращении к упругой с начальными деформациями.

Следуя уравнениям (3.3), (3.4), (3.7) фазовая деформация при обратном превращении не зависит от напряжений, действующих в точках обратного превращения, а определяется лишь начальным значением фазовой деформации и изменением напряжений на предшествующем этапе прямого превращения. Следовательно, зависимость фазовой деформации от q при обратном превращении может быть найдена до решения соответствующей краевой задачи. Поэтому, несвязная задача об обратном превращении может быть сведена к упругой с заранее вычисляемой начальной деформацией. Начальная деформация меняется с изменением q. В отличие от эквивалентной упругой задачи при прямом превращении, начальная деформация не сводится к изменению объема и может быть распределена неравномерно.

7.7. Сведение задачи об обратном превращении к упругой с дополнительными нагрузками.

С помощью обычного приема упругая задача с заданными начальными деформациями может быть сведена к упругой же задаче с заданными дополнительными нагрузками [27]. Для этого, используя закон Гука, по заданным начальным деформациям вычисляется соответствующий тензор напряжений. Дивергенция этого тензора и будет равна дополнительным объемным силам, а свертка с вектором нормали к поверхности тела - дополнительным поверхностным усилиям.

Наличие дополнительных объемных сил может существенно затруднить решение задачи. В [27] установлено, что если в каждой точке предшествующего процесса прямого превращения гидростатическое напряжение не зависит от координат, внешние объемные силы равны нулю и значение параметра q одинаково для всех точек тела, то дополнительные объемные силы также равны нулю.

7.8. Сведение задачи об обратном превращении к задаче о прямом превращении.

Можно показать [27], что в случае, если в процессе предшествующего прямого превращения девиатор напряжений не зависел от величины q, то фазовые деформации при прямом и последующем обратном превращениях будут одинаковы для одних и тех же значений q(но не для одних и тех же температур!). Если, кроме того, внешние нагрузки, кинематические и статические граничные условия для процессов прямого и обратного превращения одинаковы для одних и тех же значений q, то все искомые величины (напряжения, деформации и смещения) при прямом и обратном превращении являются одинаковыми функциями q и задача об обратном превращении в отдельном решении не нуждается.

В практических задачах нагрузки при обратном превращении часто отличаются от нагрузок, действовавших при прямом превращении. Если при этом девиатор напряжений при прямом превращении от q не зависел, то решение задачи об обратном превращении можно получить как сумму двух решений - решения для прямого превращения и решения упругой задачи для данного тела под действием разности нагрузок, соответствующих обратному и прямому превращению.

8. ТЕОРЕМЫ ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ СПФ

Для построения и тестирования численных методов решения краевых задач большое значение имеет доказательство теорем единственности решения. В [39] соответствующее положение установлено для решения несвязных краевых задач для СПФ с учетом изменения упругих модулей при фазовом переходе в следующей формулировке:

Пусть задана (достаточно гладкая) история изменения термомеханического нагружения, т.е. зависимости от времени объемных сил, правых частей статических и кинематических граничных условий и температуры точек тела из СПФ, подчиняющегося приведенной выше системе определяющих уравнений при k=0. В этом случае история изменения напряжений, деформаций и объемной доли мартенситной фазы определяется единственным образом.

В случае если заранее известно, что на рассматриваемом этапе процесса осуществляется только обратное превращение, для обеспечения единственности решения нет необходимости фиксировать всю историю термомеханического нагружения. В [39] доказано следующее утверждение:

Пусть в начале процесса обратного превращения заданы значения напряжений, деформаций (упругих, фазовых и температурных), смещений и температуры. Кроме того, фиксирована история изменения напряжений на предшествующем этапе прямого превращения. Тогда значение напряжений, деформаций и смещений в произвольный момент рассматриваемого обратного превращения однозначно определяются мгновенными значениями внешних воздействий и температуры независимо от истории их изменения.

В [35] установлена теорема единственности решения связной краевой задачи для СПФ в следующей формулировке:

В случае не учета объемного эффекта реакции (β=0), переменности упругих модулей и использования дифференциальных соотношений (3.13) для величины объемной доли мартенсиной фазы по заданной истории изменения термомеханического нагружения история изменения напряжений, деформаций и смещений определяется однозначно.

Следует отметить, что установленные положения о единственности решения краевых задач справедливы, разумеется, только в геометрически линейной постановке, когда задача решается в рамках теории малых деформаций и актуальное состояние не различается с начальным.

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ НЕСВЯЗНЫХ ЗАДАЧ ИЗГИБА И КРУЧЕНИЯ ПРИ ПОСТОЯННЫХ УПРУГИХ МОДУЛЯХ

Рассматриваются задачи изгиба балок или пластин, решаемые в рамках обычных кинематических гипотез, записанных для полных деформаций. Температуры всех точек тела считаются одинаковыми. Установлено, [27,35] что:

- Если принимается гипотеза о линейном распределении по высоте сечения полных деформаций, то при решении задачи о прямом превращении линейным по толщине будет также распределение полных и фазовых продольных деформаций, а также - продольных напряжений.

- Если выраженные через прогиб граничные условия не зависят от упругих постоянных, то прогибы изгибаемого постоянной поперечной нагрузкой тела из СПФ при прямом превращении и такого же по форме и таким же образом нагруженного упругого тела пропорциональны, причем коэффициент пропорциональности не зависит от нагрузки, формы тела, координат или граничных условий, а является возрастающей функцией q, зависящей от постоянных материала.

- В тех же условиях перерезывающие силы и крутящий момент в задаче о прямом превращении пропорциональны соответствующим величинам в упругой задаче, причем коэффициент пропорциональности не зависит ни от формы тела, ни от нагрузки, ни от граничных условий, а является убывающей функцией q, зависящей от постоянных материала.

Для задач кручения призматических стержней из СПФ при равномерном распределении температур по сечению установлено [35,45], что:

- Любые положения, формулируемые только в терминах крутящего момента и касательных напряжений и справедливые для упругого кручения, остаются, справедливы и для задач о прямом превращении при кручении.

- То же самое касается любых положений, справедливых для упругого кручения и формулируемых в терминах крутки и сдвиговых деформаций.

В частности для прямого превращения при кручении:

-	Касательные напряжения стремятся к нулю в окрестности выступающих углов и стремятся к бесконечности в окрестности входящих.

-	Модуль вектора касательного напряжения достигает максимума на контуре тела.

-	Для стержня круглого поперечного сечения в полярной системе координат отличны от нуля лишь компоненты касательного напряжения τϕz, деформации γϕz, и смещения uϕ а депланация поперечного сечения отсутствует.

-	Распределение полных и фазовых деформаций по сечению закручиваемого стержня при прямом превращении с точностью до постоянного множителя совпадает с распределением тех же величин в упругой задаче, т.е. идентичны с упругим решением для некоторого другого значения крутящего момента.

- Жесткость на кручение (отношение крутящего момента к крутке) пропорциональна упругой жесткости на кручение с коэффициентом пропорциональности, не зависящим от геометрии поперечного сечения и приложенной нагрузки, а являющимся убывающей функцией q, зависящей от истории процесса и параметров материала. В некоторых процессах (релаксация крутящего момента при прямом превращении стержня с постоянной круткой) жесткость на кручение может становиться отрицательной. Жесткость на кручение при прямом превращении для стержней с односвязным поперечным сечением и фиксированной площадью максимальна для стержня круглого поперечного сечения.

- Задача об обратном превращении при кручении сводится к упругой задаче с некоторым модифицированным значением крутящего момента, заранее вычисляемым для каждого значения q.

- В случае обратного превращения в стержне с фиксированной круткой реактивный момент пропорционален упругой жесткости на кручение. Из всех стержней с односвязным поперечным сечением фиксированной площади максимальный реактивный момент развивается в стержне круглого поперечного сечения.

- Известная формулировка теоремы Бредта для упругого кручения при прямом превращении в стержнях из СПФ не верна. Для СПФ доказан следующий аналог формулы Бредта:

LtLzdL=MyΩ

Здесь L−контур, лежащий в сечении, Ω− охватываемая им площадь, правая часть формулы представляет из себя циркуляцию касательного напряжения по этому контуру, Ψ=С1(2G), где C1−упругая жесткость на кручение.

10. ПОЛОЖЕНИЯ О ТОЧКЕ ПОЛНОЙ РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ

Пусть тело из СПФ в аустенитном состоянии приведено в контакт с упругим (жестким) телом так, что в СПФ возникли упругие напряжения. Если после этого за счет охлаждения тела из СПФ в нем происходит прямое превращение, то материал будет деформироваться "в сторону" действующего напряжения, за счет чего эти напряжения будут релаксировать. Описание этого процесса составляют предмет задач о релаксации напряжений при прямом превращении. Особый практический интерес для создания терморегулирующих устройств нового типа [41] имеет проблема существования и определения значений температуры T полной релаксации напряжений в таких задачах. В данном разделе сформулирован ряд положений такого типа.

Получено аналитическое решение связной задачи о релаксации напряжений при прямом превращении в призматическом стержне из СПФ с фиксированной круткой. Установлено [35,45,47], что в этой задаче при любой начальной крутке существует температура T полной релаксации напряжений и крутящего момента. Установлено, что в рамках модели (3.9) значение T не зависит от заданной крутки и от параметра связности задачи k. Следовательно, значение температуры полной релаксации напряжений одинаково для решений задачи, как в связной, так и в значительно более простой несвязной постановках, хотя и сами решения (например, зависимости крутящего момента от температуры) отличаются весьма существенно. В то же время при решении задачи в рамках модели (3.8), удовлетворяющей принципу градиентальности, значения T несколько различаются для различных величин начальной крутки и при решении задачи в связной и несвязной постановках.

Получено аналитическое решение связной задачи о релаксации напряжений при прямом превращении в стержне из СПФ, которому за счет контакта с жесткой преградой задана в аустенитном состоянии постоянная начальная сжимающая деформация [41]. Установлено, что в случае учета объемного эффекта реакции температура полной релаксации напряжений существует лишь в случае не слишком малой начальной деформации. Температура T, если она существует, несколько меняется при изменении начальной деформации и при переходе от связной к несвязной постановке задачи.

В то же время, если объемный эффект реакции не учитывается, то температура полной релаксации напряжений существует при любой степени начальной деформации. Если, кроме объемного эффекта реакции, пренебречь еще и чисто температурной деформацией, то в рамках модели (3.9) величина T не зависит ни от степени начальной деформации, ни от значения параметра k, т.е., одинакова при решении задачи как в связной, так и в несвязной постановках. В рамках модели (3.8) опять наблюдаются незначительные изменения T при изменении начальной деформации или параметра k.

В [28] получено аналитическое решение связной задачи о релаксации напряжений в балке из СПФ с фиксированной кривизной при прямом превращении в последней. Показано, что в данной задаче температура полной релаксации напряжений существует при любой заданной кривизне и в рамках модели (3.9) не зависит ни от значения этой кривизны, ни от величины параметра модели k.

Получено также аналитическое решение задачи о релаксации напряжений при прямом превращении в волокнах их СПФ, которым вследствие контакта с упругой средой (связующим) в аустенитном состоянии задана начальная упругая растягивающая деформаций. Установлено, что и в этом случае при не учете объемного эффекта реакции и чисто температурных деформаций температура полной релаксации напряжений не зависит от начальной деформации и одинакова при решении задачи в связной и несвязной постановках.

Следует отметить, что в случае не учета переменности упругих модулей при фазовом переходе и учета этого явления, решения для T несколько различаются.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 99–01–01187.

## ЛИТЕРАТУРА

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию анизотропных рассеянных повреждений. Известия АН СССР, Механика твердого тела, 1990, №3, с.115-123.

- Курдюмов Г.В., Хандрос Л.Г. О "термоупругом" равновесии и мартенситных превращениях. ДАН СССР, 1949, т.66, №2, с.211-214.

- Dautovich D.P., Purdy G.R. Phase transition in TiNi. Canad. Met. Quart. 1965, v.4, p.120-143.

- Лихачев В.А., Малинин В.Г. Структурно-аналитическая теория прочности. Ст-Петербург, Наука, 1993, 471 с.

- Ооцука К., Симидзу К., Судзуки Ю. и др. Сплавы с эффектом памяти формы. М., Металлургия, 1990, 222 с.

- Материалы с эффектом памяти формы. Справочное издание. Под ред. В.А. Лихачева. т.1, 1997, 424 с., т.2, 1998, 374 с., т.3, 1998, 474 с., т.4, 1999, 423 с.

- Lin P.H., Tobushi H., Tanaka K., Ikai A. Deformation properties of TiNi shape memory alloy. Japan Sosiety Mechanical Engineering, International Journal, Ser. A, 1996, v.39, N1, pp.108-116.

- Tobushi H., Kimura K., Sawada T., Hattori T., Lin P.H. Recovery stress associated with R-phase transformation in TiNi shape memory alloy (properties under constant residual strain). Japan Sosiety Mechanical Engineering, International Journal, Ser. A, 1994, v.37, N2, pp.138-142.

- Tobushi H., Yamada S., Hachisuka T., Ikai A., Tanaka K. Thermomechanical properties due to martensitic and phase R- phase transformations of TiNi shape memory alloy subjected to cyclic loading. Smart Materials and Structure, 1996, v.5, N6, pp.788-795.

- Беляев С.П., Волков А.Е., Коноплева Р.Ф., Назаркин И.В., Разов А.И., Соловей В.Л., Чеканов В.А. Мартенситные превращения и эффект памяти формы в сплаве TiNi в процессе облучения нейтронами реактора. Научные труды I Международного семинара “Актуальные проблемы прочности” имени В.А.Лихачева и XXXIII семинара “Актуальные проблемы прочности”, 1997, Новгород, c.143-147.

- Казарина С.А., Мовчан А.А., Мозафари А. Экспериментальное и теоретическое исследование механического поведения пружин различного вида из никелида титана. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред." Материалы 4 международного симпозиума, М., Графос, 1999, c.14.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Механические эффекты B2-R превращения в никелиде титана. Труды XXXV семинара "Актуальные проблемы прочности", Псков, 1999, ч.1, с.156-160.

- Мовчан А.А., Казарина С.А., Мозафари А. Модель двухэтапного фазового превращения в никелиде титана. Труды III Международного семинара "Современные проблемы прочности" им. В.А. Лихачева. Новгород, 1999, 
Изд-во НовГУ, т.1, с.294-298.

- Sawada T., Tobushi H., Kimura K., Hattori T., Tanaka K., Lin P.H. Stress - strain - temperature relationship associated with the R-phase transformation in TiNi shape memory alloy. Japan Sosiety Mechanical Engineering, International Journal, Ser. A, 1993, v.36, N4, pp.395-401.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию процессов деформирования и накопления повреждений при сложном напряженном состоянии. IV Международный симпозиум "Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии", Тезисы докладов, Киев, 1992, c.45-46.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы. Проблемы машиностроения и надежности машин (Машиноведение), 1994, №6, c.47-53.

- Movchan A.A. The new constitutive equations for shape memory materials and shape memory composits. US - RUSSIAN WORKSHOP on computer synthesis of structure and properties of advanced composites. Moscow, 1994, pp.172-193.

- Movchan A.A., Kazarina S.A. Stress, strains and displacement analysis in shape memory alloys and shape memory composites. International aerospace congress IAC'94. Theory, applications, technologies. Moscow, 1994, pp.593.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Изв. РАН. Механика твердого тела, 1995, №1, c.197-205.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы и методы решения соответствующих краевых задач. Всероссийский симпозиум "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред", Тезисы докладов, М., 1995, c.33-34.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации фазовой диаграммы и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы. Журнал прикладной механики и технической физики, 1995, т.36, №2, с.173-181.

- Казарина А.А., Мовчан А.А. Исследование поведения активных композитов с волокнами или слоями, выполненными из сплава с памятью формы. Всероссийский симпозиум "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред", Тезисы докладов, М., 1995, с.26-27.

- Movchan A.A., Kuznesov A.V. The numerical - analytical method of solution connected problem on stress deformation state for shape memory alloys. Advances in structured and heterogeneous continua. 2-th symposium, Proceedings, Moscow, 1995, p.43.

- Мовчан А.А., Кузнецов А.В. Методы аналитического и численно - аналитического решения краевых задач о прямом превращении для сплавов с памятью формы. "Новые физические и математические принципы в компьютерном конструировании материалов с эффектом памяти формы, свойства, природа явлений, структура фаз и мартенситных реакций, технология получения и применения сплавов с памятью формы. Труды Российско - Американского симпозиума, Ст.-Петербург, 1995, c.97-101.

- Movchan A.A., Kazarina S.A. Active composite of optimal structure. Advances in structured and heterogeneous continua, 2-th symposium, Proceedings, Moscow, 1995, p.6.

- Movchan A.A. Mechanics of solids with thermoelastic martensite transformation: constitutive equations and methods of boundary value problems solution. Advances in structured and heterogeneous continua, 2-th symposium, Proceedings, Moscow, 1995, p.42.

- Мовчан А.А. Аналитическое решение задач о прямом и обратном превращении для сплавов с памятью формы. Известия АН СССР. Механика твердого тела, 1966, №4, с.136-144.

- Мовчан А.А. Некоторые проявления способности к ориентированному превращению для сплавов с памятью формы. Журнал прикладной механики и технической физики, 1996, т.37, №6, с.181-189.

- Мовчан А.А. Определяющие уравнения для прямого превращения в сплавах с памятью формы, удовлетворяющие принципу градиентальности. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №3-4, с.99-108.

- Movchan A.A., Kasarina S.A. Method based on microcarrier nucleation and growth for describing thermomechanical behavior of heterogeneous continua. Composite mechanics and design, 1996, v.2, N2, pp.56-70.

- Кузнецов А.В. Численное решение связной осесимметричной задачи о прямом превращении для сплавов с памятью формы. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №3-4, с.71-79.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Механика активных композитов, содержащих волокна или слои из сплавов с памятью формы. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №2, с.29-48.

- Мовчан А.А., Мозафари А. Поведение активатора, содержащего стержень из сплава с памятью формы и упругий элемент смещения. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №2, с.87-100.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Учет влияния фазовой деформации на диаграмму термоупругих мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №4, с.93-102.

- Мовчан А.А. Сплавы с памятью формы как объект механики деформируемого твердого тела. 1 Международный семинар "Актуальные проблемы прочности им. В.А. Лихачева и XXXIII семинар "Актуальные проблемы прочности", Научные труды, Новгород, 1997, т.1, ч.1, с.62-66.

- Мовчан А.А., Казарина С.А., Мозафари А. Аналитическое описание поведения некоторых деталей из сплавов с памятью формы. 1 Международный семинар "Актуальные проблемы прочности им. В.А. Лихачева и XXXIII семинар "Актуальные проблемы прочности", Научные труды, Новгород, 1997, т.1, ч.1, с.72-76.

- Мовчан А.А., Кузнецов А.В. Эффект перегрузки в связных краевых задачах о прямом превращении в сплавах с памятью формы. 1 Международный семинар "Актуальные проблемы прочности им. В.А. Лихачева и XXXIII семинар "Актуальные проблемы прочности", Научные труды, Новгород, 1997, т.1, ч.1, с.67-71.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Описание конечных фазовых деформаций при термоупругих мартенситных превращениях. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №3, с.26-36.

- Мовчан А.А. Учет переменности упругих модулей и влияния напряжений на фазовый состав в сплавах с памятью формы. Известия АН СССР, Механика твердого тела, 1998, №1, с.79-90.

- Мовчан А.А. Исследование эффектов связности в задачах изгиба балок из сплава с памятью формы. Журнал прикладной механики и технической физики, 1998, т.39, №1, с.87-97.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Конструктивный двухпутевой эффект памяти формы, основанный на явлении ориентированного превращения. Проблемы машиностроения и надежности машин (Машиноведение), 1998, №1, с.55-60.

- Мовчан А.А., Кузнецов А.В., Нуриманов А.Х. Метод расчета упругого носителя для соединительной муфты из сплава с памятью формы. Известия Вузов, Авиационная техника, 1998, №2, с.1-6.

- Матвеец А.А., Мовчан А.А. Модифицированный Лагранжиев подход для описания конечных фазовых деформаций в сплавах с памятью формы. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред." Материалы 4 международного симпозиума, М., Графос, 1999, с.18-19.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Описание конечных фазовых деформаций при термоупругих мартенситных превращениях. Труды XXXV семинара "Актуальные проблемы прочности", Псков, 1999, ч.1, с.151-155.

- Мовчан А.А., Данилин А.Н., Казарина С.А., Мозафари А. Задачи изгиба и кручения для сплавов с памятью формы. Труды III Международного семинара "Современные проблемы прочности" им. В.А. Лихачева. Новгород, 1999, Изд-во НовГУ, т.1, с.289-293.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. К проблеме устойчивости равновесия при термоупругих мартенситных фазовых превращениях. Труды III Международного семинара "Современные проблемы прочности" им. В.А. Лихачева, Новгород, 1999, Изд-во НовГУ, т.1, с.307-311.

- Казарина С.А., Мовчан А.А. Кручение призматических стержней из сплава с памятью формы. Материалы IV Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред», М., Графрос, 1998, с.36.

- Поздеев А.А., Трусов П.В.,Няшин Ю.И. Большие упруго - пластические деформации. М., Наука, 1986, 232 с.

- Кузьмин С.Л., Лихачев В.А., Шиманский С.Р., Чернышенко А.И. Эффект ориентированного превращения в никелиде титана. Физика металлов и металловедение, 1984, т.57, вып.5, с.612-614.

- Койтер В.Т. Общие теоремы теории упруго - пластических сред. М., ИЛ, 1961, 79 с.

- Клюшников В.Д. Математическая теория пластичности. М., Изд.-во МГУ, 1979, 208 с.

- Хачин В.Н., Гюнтер В.Е., Монасевич Л.А., Паскаль Ю.И. Безгистерезисные эффекты "памяти" в сплавах на основе TiNi. ДАН СССР, 1977, т.234, №5, с.1059-1062.

Поступила в редакцию 15 сентября 1999 года.