КЛАСТЕРИЗАЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ К ФЛУКТУАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВЫСОКОМОДУЛЬНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА AL-SiC

Авдеенко А.М.

Московский институт стали и сплавов (Технологический университет),
г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Используя статистический подход к модели упругого псевдоконтинуума в формализме континуального интегрирования, рассмотрен алгоритм вычисления поправок, связанных с взаимными корреляциями в размещении частиц наполнителя, к критерию потери устойчивости пластического течения высокомодульного композиционного материала Al-SiC.

В предшествующей работе [1] был рассмотрен алгоритм синтеза диаграммы деформации хаотического композиционного материала Al-SiC в модели среды с дельта-коррелированными неоднородностями, в качестве которых рассматривались частицы SiC с концентрацией N0 и дисперсией Δ=η2N0(1−N0), где η=G1−G2G2 - “мощность’’ неоднородности, G1 и G2 модули сдвига среды и частицы соответственно.

Используя величину N0 как малый параметр разложения в модели упругого псевдоконтинуума с локальными неоднородностями в формализме континуального интегрирования, была получена эффективная диаграмма деформации модифицированный критерий потери устойчивости пластического течения и т. д. Следующим шагом приближения к описанию процесса деформации реальной среды является учет эффектов коррелированного размещения локальных неоднородностей т.е. образования кластеров с конечным интервалом корреляций, сравнимым с величиной фундаментального масштаба упругого псевдоконтинуума. Кластеризация в размещении локальных неоднородностей имеет обычно технологическое происхождение. Интервалы корреляции (характерные размеры кластеров) для пористых структур различного типа, спеченых алюминиевых порошков (Al-Al2O3), феррит - перлитных углеродистых дуаль-сталей лежат обычно в интервале 5-50 мкм [2]. Для хаотических композиционных материалов типа AL-SiC составляют, по данным [3], 40-50мкм.

Целью предлагаемого исследования является учет эффектов кластеризации на эффективную диаграмму деформации и вычисление нелокальных поправок к модифицированному критерию потери устойчивости пластического течения.

Определим нелокальный (кластерный) процесс в фурье-пространстве с помощью парной корреляционной функцией пуассоновского размещения неоднородностей Δ(q)=η2N0m2m2+q2=Δm2m2+q2, где m−1=ξk- средний размер кластера.

Дисперсию локальной неоднородности Δ≈Δ(q=0)≈N0<<1 будем полагать малым параметром разложения при построении производящего функционала флуктуаций полей деформации среды с нелокальными неоднородностями. Парная корреляционная функция флуктуаций деформации в модели с неоднородностями в нагруженном состоянии имеет вид:

R2μ..ν(p)=R20μ..ν(p)−R20μ..q'(p)Σμ'...ν'(p)R20p..ν'(p),

где R20μ..ν(p)=C2μ..ν(μ2θ(s)+p2)−1,

Σμ'..ν'(p)=T2,μ'..ν'R20(q)Δ(p+q)dq+...+ O(Δ2)

В этом выражении используются терминология и обозначения работы [1]: R20μ...ν(p) - свободная (без учета локальных неоднородностей) и R2μ...ν(p)полная (с учетом неоднородностей) парные корреляционные функции флуктуаций полей деформации, ξ0−1=μ - фундаментальный масштаб упругого псевдоконтинуума, θ(s)- безразмерный модуль упрочнения вдоль “классической” траектории нагружения, s – эквивалентная деформация.

Учитывая, что C2μνpqT2,μipq=δiν, V2(p)=R2−1(p), и разрешая это выражение относительно полной вершины второго порядка V2(p), имеем:

V2(p)=V20(p)+Σ(p,Δ)=V20(p)−R20(q)Δ(p+q)dq,

При вычислении интеграла J=R20(q)Δ(p+d)dq , возникает расходимость, для исключения которой необходима регуляризация [1, 4]. Поправка N0 к свободной вершине второго порядка V20(p) после регуляризации для p→0 принимает вид:

Σ(p=0,Δ,m2)=m2Δ01dzln(m2−λ2)z+λ2k2,

где λ2=R20−1(p=0,θ)=μ2θ(s)- вершина второго порядка “чистой” (N0=0) среды.

Выберем параметр регуляризации k2 таким образом, чтобы в исходном состоянии s:Σ(p=0,Δ,m2)→0, [1, 4]. Тогда:

Σ(θ,m2,Δ)=μ2Δf1(θy)−f1(1y),

где введены обозначения f(θy)=lnθ + yθ−y lnθy −1, y=m2μ2=ξ0ξk2. Предполагается, что y≤1, т.е. все процессы с интервалом корреляции меньшим структурного масштаба считаются дельта-коррелированными.

Разделив это выражение на величину μ2 и, учитывая определение эффективного модуля упрочнения среды с неоднородностями  Ω(θ)=limμ−2V2(p,θ)p→0 [1], в первом порядке Δ получим:

Ω(θ)=θ(1+Δθ(f(θy)−f(1y)+...)

Ренормгрупповое уравнение для величины Ω(θ) строится по аналогии с рассмотренным ранее:

θdlnΩdθ=θdlnΩdθ|θ=1=1+F(y)Δ,

где F(y)=df(θy)dθ|θ=1=1(1−y)2(1+y−ylny).

Его решение при начальном условии Ω(θ=1)=1:

Ω(θ)=(1+ηN0)θ1+Δ,

где ν=ΔF(y).

Для всех значений параметра кластеризации y=ξ0ξk2 производная dF(y)dy<0 т.е. функция F(y) убывает с ростом величины y (снижением интервала корреляций нелокальных неоднородностей) При y→0 limy→0F(y)=1, для y=1 : F(y)=12 .

Ограничиваясь, как и ранее, рассмотрением простых процессов (пропорционального нагружения) представим эффективное напряжение в виде

σ(θ)=1θΩ(θ)dsdθdθ

В первом порядке теории возмущений в соответствии с результатами работы [1] при степенной аппроксимации “чистой” диаграммы деформации σ(s)=σ0sm(безразмерный модуль θ(s)=σ0msm−1) зависимость эквивалентного напряжения от деформации принимает вид:

σ(s)=σ0(1+ηN0)sM,

где эффективный показатель упрочнения неоднородной кластеризированной среды:

M=m−12(1−m)F(y)η2N0.

Соответствующая макроравномерная деформация в рамках критерия геометрической потери устойчивости dlnσdlns=s (разупрочнение за счет уменьшения сечения образца не успевает компенсироваться упрочнением среды) определяет зависимость равномерной деформации sp от концентрации частиц (пор) N0, их мощности  и параметра кластеризации (взаимных корреляций) “y” в виде:

sp(N0, η, y)=sp(0)−12(1−sp(0))F(y)η2N0,

где sp(0)=m – макроравномерная деформация чистой среды – основы композиционного материала состаренного алюминиевого сплава.

Рост объемной доли наполнителя N0 ведет к снижению равномерной пластичности sp, при этом упругие модули (жесткость) композита увеличиваются по сравнению с основой G(KM)=G1(1+N0), однако увеличение интервала корреляций k (кластеризация), не оказывая влияния на жесткость композита, ведет к росту равномерной пластичности и, в конечном счете, энергоемкости разрушения.

Высшие порядки теории возмущений для диаграммы деформации аналогичны рассмотренным ранее в [1] при замене F(y).

Параметры неоднородной структуры N0, k могут быть определены экспериментально (оптическая металлография), например [2], масштаб упругого псевдоконтинуума задан из микроскопических моделей либо оценен из статистики рельефа деформации методом сканирующей лазерной профилометрии [5].

Таким образом, рассмотрено влияние эффектов взаимной корреляции размещения локальных неоднородностей на эффективную диаграмму деформации нелинейной среды. Поправки, связанные с эффектами кластеризации, сводятся к переходу к эффективной дисперсии Δ1=ΔF(y), определяемой отношением структурного масштаба упругого псевдокконтинуума ξ0 к интервалу корреляций - характерному масштабу кластера частиц наполнителя ξk: y=ξ0ξk2. Рост интервала корреляции ξk снижает величину эффективной дисперсии, повышая, тем самым, показатель упрочнения среды с неоднородностями и макроравномерную деформацию.

Прямая экспериментальная проверка полученных соотношений, в частности, зависимости макроравномерной деформации от параметра кластеризации при заданной концентрации наполнителя – предмет будущих исследований.

##### ЛИТЕРАТУРА

- Авдеенко А.М., Крупин Ю.А. Флюктуационная модель потери устойчивости пластического течения высокомодульного композиционного материала Al-SiC. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, N4, с.65-76.

- Штремель М.А. Прочность сплавов. Ч. 2, М., МИСиС, 1997, 525 с.

- Крупин Ю.А., Кочеткова Л.А., Авдеенко А.М. Влияние структурной неоднородности на механические свойства малопластичного материала алюминиевый сплав - карбид кремния. В сб. научных трудов "Механика и физика разрушения хрупких материалов", Киев, ИПМ, 1992, с.171-175.

- Авдеенко А.М. Известия АН СССР, N.2, c.64-57.

- Авдеенко А.М., Кузько Е.И., Штремель М.А. ФТТ, 1994, N10, с.3158.

Поступила в редакцию 29 ноября 1999 года.