### МЕТОД ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАДАЧАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ И ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

Булычев Г.Г.

# Государственный Институт физико-технических проблем, г. Москва, Россия

## РЕЗЮМЕ

Рассматриваются возможности применения метода пространственных характеристик для моделирования волновой динамики и динамического разрушения композиционных материалов и конструкций. Обсуждаются задачи, встающие перед разработчиком на различных этапах реализации подобного проекта, и возможные пути их решения.

1. МЕТОД И ЕГО РАЗВИТИЕ

Метод пространственных характеристик (МПХ) является явным конечно-разностным методом, использующим характеристическую форму представления исходных дифференциальных уравнений. Он используется для численного моделирования систем гиперболических уравнений с линейной дифференциальной частью и может рассматриваться, как обобщение хорошо известного метода характеристик для случая уравнений с несколькими пространственными переменными. Как обобщение метода характеристик, МПХ обладает его основными достоинствами: в характеристических уравнениях, по сравнению с исходными, на единицу уменьшено число независимых переменных и, кроме того, разностно-характеристические уравнения точно передают скачки возмущений.

Математические аспекты МПХ разрабатывались К.М.Магомедовым и А.С.Холодовым для уравнений типа переноса [1]. На основе сравнительного анализа различных разностных схем ими было показано, что область зависимости характеристических схем наиболее близка к области зависимости исходных дифференциальных уравнений, т.е. точность вычислений с использованием характеристических схем выше, чем с использованием сеточных. Кроме того, оказалось, что при первом порядке аппроксимации, характеристические конечно-разностные схемы обладают положительной аппроксимацией, что делает их устойчивыми при моделировании как гладких, так и разрывных возмущений. Оказалось также, что разностно-характеристические схемы первого порядка не создают вычислительную “рябь”, приводящую сеточные схемы в тех же случаях к осцилляторной неустойчивости.

Указанные достоинства МПХ сделали его притягательным для использования при численном решении задач динамики деформированных твердых тел. В обзорной работе [2] описано развитие МПХ и его применение к решению различных задач динамики и динамического разрушения деформируемых твердых тел, как при малых, так и при больших деформациях.

Алгоритмы МПХ использовались также для решения задач динамики и динамического разрушения тел слоисто-однородных тел и композитов: так в [3] и [4] при малых и средних деформациях исследовались контактные задачи динамики и динамического разрушения двухслойных пластин из различных материалов при нагружении их жестким или упругопластическим ударником, в [5] исследовался процесс расслоения упруговязкопластического элемента волокно-матрица при различных видах нагрузок. В [6] рассматривалось динамическое разрушение предварительно растянутого волокнистого композита при внезапном обрыве волокна, а в [7] разрушение геокомпозита, состоящего из горнорудной шахты, в стволе которой произошел взрыв, окружающего её грунта и наземных сооружений.

2. ЗАДАЧИ РАЗРАБОТЧИКА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Для применения МПХ к моделированию динамики тел сложной структуры, реологии и геометрии разработчику необходимо решить четыре взаимосвязанные задачи:

- Построить характеристическую форму уравнений динамики рассматриваемой среды.

- Выбрать необходимые уравнения и дополнительные условия во всех типичных точках этой среды (или тела).

- Обеспечить стыковку пространственных сеток на границах контакта кусочно-однородных сред с различными физическими и механическими характеристиками и (или) в случае криволинейной пространственной сетки согласовать расположение опорных точек с её узлами.

- Выбрать такие реологические соотношения, в которых скорости вязких и пластических деформаций не зависят от скоростей деформаций или скоростей напряжений.

К настоящему времени в рамках малых деформаций первая задача решена для весьма широкого класса сред [8], где получена характеристическая форма уравнений динамики для сред, математическая модель динамики которых определяется: уравнениями движения

(1)

условиями аддитивности деформаций

(2)

соотношениями Коши для скоростей частиц среды

(3)

законом пластического течения с условиями независимости скоростей вязких и пластических деформаций от производных деформаций, напряжений и скоростей частиц

(4)

и закона Гука для упругих деформаций

(5)

где  - плотность среды;  и  - ковариантные и контрвариантные компоненты вектора скоростей частиц ;  - контрвариантные компоненты тензора напряжений ;  - контрвариантные компоненты вектора массовых сил ; - ковариантные компоненты тензоров полных, упругих, вязких и пластических деформаций  и ;  - ковариантные компоненты недифференциального тензора ;  - контрвариантные компоненты тензора жесткости среды ;  - структурные (деформационные или термические) параметры среды; - ковариантная производная по координате  из криволинейного базиса ; по повторяющимся индексам проводится суммирование; .

При исследовании динамики композиционных материалов наибольший интереспредставляют изотропные, трансверсально-изотропные и ортотропные среды [9], поэтому запишем характеристическую форму рассмотренных уравнений для случая, когда среда является ортотропной, т.е. тензор , взятый в физических компонентах, описывается матрицей

.

Для таких сред характеристическая форма представления рассмотренной системы уравнений может быть записана относительно физических компонент , тензора напряжений  и физических компонент  вектора  в виде системы скалярных уравнений:

(6)

где

и - физические компоненты вектора  и тензора , - параметры Ламе, по индексу  проводится суммирование.

Первые три пары уравнений (6) описывают волновые процессы на движущихся разрывах, т.е. для волн, распространяющихся в направлении  локальной сопутствующей системы координат ; в них вдоль бихарактеристик изменяются по две определяемых переменных. Три последних уравнения (6) независимо друг от друга определяют три напряжения  и  по определенному из первой пары уравнений напряжению. Таким образом, характеристическая система уравнений (6) позволяет определить все напряжения и скорости частиц во внутренней точке рассматриваемой среды для волн, распространяющихся в обе стороны вдоль оси .

В случае если в рассматриваемой точке распространяются волны нескольких направлений или должны выполняться какие-нибудь дополнительные условия, система (6) оказывается переопределенной и выбор тех или иных из входящих в неё уравнений может быть сделан только после дополнительного анализа процессов, происходящих в этой точке. После этого разработчик метода сталкивается со второй из указанных задач.

Для решения этой задачи необходимо определить условия достижения устойчивости и максимальной точности характеристических вычислительных схем в типичных точках рассматриваемого тела.

Вопросам устойчивости и точности характеристических схем посвящено значительное количество публикаций [10-13]. Так в [10] было показано, что необходимым условием устойчивости разностных характеристических схем является использование всех независимых уравнений для продольных волн, распространяющихся в этой точке. В [11] была предложена характеристическая вычислительная схема в граничной точке, показано, что для построения этой схемы следует использовать те уравнения (6), для которых  совпадает с внутренней нормалью к границе; при этом характеристические уравнения следует дополнить граничными условиями

(7)

в которых  и  могут быть константами, функциями координат и времени или операторами времени, а  - константой или функцией.

В [12], в соответствии с указаниями [10] и [11], для плоских и осесимметричных тел были построены вычислительные характеристические схемы во внутренних и граничных точках. Там же было показано, что в точках на оси симметрии использование правила Лопиталя к неопределенностям типа   и  приводит к тому, что некоторые характеристические уравнения совпадают друг с другом, в силу чего три из них могут быть исключены и заменены условиями  и .

В [13] для плоских и осесимметричных кусочно-однородных тел была предложена вычислительная схема в точке контакта слоев. Согласно этой схеме вычислительный шаблон в точке контакта слоев представлялся в виде двух схем граничных точек, расположенных в одном месте в смежных слоях и соединенных условиями контакта. Впоследствии [6] эта схема была усовершенствована и приспособлена к задачам динамического разрушения: в неё были введены критерии разрушения (на отрыв и на сдвиг) и условия автоматического выбора последовательности условий на контакте. При расслоении в зависимости от типа разрушения эта последовательность условий задается с помощью одной из таблиц 1 или 2.

(В таблицах:  - нормальные и касательные напряжения с обеих сторон трещины отрыва, распространяющейся вдоль оси x,  - перемещения вдоль осей y и x с обеих сторон трещины, и - опытные константы, , ,  и  - скорости частиц вдоль трещины.)

Таблица 1.

| Трещины нет |  | Трещина отрыва |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сжатие: |  |  |  | Растяжение: |

Таблица 2.

| Трещины нет | Трещина сдвига |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сжатие: | Растяжение: |

Аналогично были построены вычислительные схемы и в некоторых других типичных точках тел, однако следует заметить, что в общем случае эта проблема не решена и требует дополнительного анализа процессов в рассматриваемых точках с привлечением решений тестовых задач.

Задача выбора и стыковки пространственных сеток связана с тем, что в МПХ шаг по времени -  и шаг по координате -  связаны соотношением  где - скорость продольных волн в направлении .

Поэтому выбор одного и того же шага по времени требует различных шагов по координатам , где  как в одном слое (из-за анизотропии), так и в различных слоях, из-за различия в их физико-механических свойствах. При стыковке сеток на границах раздела сред возникает несовпадение узлов сеток с разных сторон границы, вследствие чего приходится применять процедуру интерполяции между узлами, что приводит к уменьшению точности расчетов в точках на границе раздела сред. Жесткая связь между шагами сетки по времени и по координатам оказывается неудобной также для тел с криволинейными границами, в которых координатная сетка неравномерная. Для таких тел также приходится применять интерполяцию узлов расчетной сетки между узлами координатной сетки, причем во всем теле. Поэтому для тел с большой кривизной интегральная погрешность такой интерполяции может стать столь большой, что применение метода приходится ограничивать тонкостенными конструкциями или заменять исходное криволинейное тело телом со ступенчатыми прямоугольными границами.

И, наконец, последняя задача состоит в выборе конкретного вида уравнения (4) для рассматриваемой среды. Такой выбор может быть сделан, как на основе гипотез о характере пластического течения [14], так и экспериментально, на основе опытов по динамическому нагружению материала.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение ещё раз подчеркнём те свойства характеристической формы уравнений динамики деформируемых твердых тел, которые делают её привлекательной для численной реализации:

Уменьшенное на единицу число независимых переменных; при этом резко снижается количество вычислений и объём требуемой памяти. Кроме того, сближаются области зависимости дифференциальных уравнений и их конечно-разностных аналогов, что позволяет увеличить точность расчетов. Точно передаются скачки возмущений. При первом порядке аппроксимации вычислительные схемы дивергентны и имеют положительную аппроксимационную вязкость, при втором, кроме этого, консервативны.

Блочный вид дифференциальных уравнений; их дифференциальная часть записывается в сопутствующей декартовой системе координат, правая часть состоит из отдельных блоков: блока массовых сил, блока связанного с реологией и блока геометрических членов. Такое строение алгоритмизируемых уравнений позволяет создавать программы, состоящие из отдельных функциональных модулей и легко перестраиваемые при изменении вида анизотропии, реологии, массовых сил и кривизны координатной системы.

Для изотропных, трансверсально-изотропных и ортотропных сред характеристические уравнения распадаются на ряд независимых скалярных пар уравнений для соответствующих пар неизвестных и отдельные уравнения для одного неизвестного -  или ; при этом ещё более упрощается алгоритмизация уравнений и сокращается объём вычислений.

Для кусочно-однородных тел выбор характеристической формы представления исходных уравнений позволяет проводить моделирование динамики при переменных условиях на контактах слоев, т.е. рассматривать процессы расслоения.

ЛИТЕРАТУРА

- Магомедов К.М., Холодов А.С. Сеточно-характеристические численные методы. М., Наука, 1988, 288 с.

- Кукуджанов В.Н. Численное моделирование динамических процессов деформирования и разрушения упругопластических сред. Сб. Успехи механики, т.8, вып.4, Варшава, 1985, с.20-65.

- Булычев Г.Г. Численное исследование динамики и динамической прочности кусочно-однородных упругопластических тел. Строительная механика и расчет сооружений, №5, 1987, с.56-59.

- Кондауров В.И., Кукуджанов В.Н. Соударение жесткого цилиндра со слоистой упругопластической преградой. Сб. Численные методы решения задач теории упругости и пластичности. Матер. VI Всесоюзн. конф., ИТПМ СО АН СССР, Новосибирск, 1980, с.84-91.

- Кукуджанов В.Н., Булычев Г.Г. Численное исследование динамической прочности однонаправленного композита, ослабленного обрывом волокна. Сб. Пластичность и разрушение твердых тел. М., Наука, 1988, с.117-124.

- Булычев Г.Г., Кукуджанов В.Н. Динамическое разрушение предварительно напряженного волокнистого композита, вызванное обрывом волокна. Известия РАН, МТТ, №3, 1993, с.207-214.

- Булычев Г.Г., Пшеничнов С.Г. Численное моделирование процессов динамического разрушения железобетонной шахты и окружающей ее среды при взрыве в стволе шахты. Сб. Динамика сложных систем. М., ГосИФТП, 1993, с.126-146.

- Булычев Г.Г. Построение матричной характеристической формы уравнений динамики анизотропных упруговязкопластических сред. Известия РАН, МТТ, №1, 1995, с.91-95.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., Изд-во МГУ, 1984, 336 с.

- Courant R., Fridrichs K.O., Lewy H. Uber die partiellen Differenzenglichungen der Mathematichen. Physic. Math. Ann. 100, 32, 1928, p.32, русский перевод: Курант Г., Фридрихс К., Леви Г. О разностных уравнениях математической физики. УМН, 1940, вып.8, с.125.

- Butler D.S. The numerical solution of hyperbolic systems of partial differential equations in three independent variables. Proc. Roy. Soc., London, A255, 1962, pp.319-343.

- Кукуджанов В.Н. Численное решение неодномерных задач распространения волн напряжений в твердых телах. Сообщ. по прикл. мат., вып.6, ВЦ АН СССР, М., 1976, 67 с.

- Булычев Г.Г., Веденяпин Е.Н. Характеристический метод численного интегрирования задач распространения упруговязкопластических волн в слоисто-однородных телах. Сб. Численные методы в механике твердого деформируемого тела. М., ВЦ АН СССР, 1984, с.23-31.

- Новацкий В. Волновые задачи теории пластичности. М., Мир, 1978, 304 с.

Поступила в редакцию 23 августа 1999 года.