- НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ

МЕТАЛЛ-АЛМАЗНЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

НА ОСНОВЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ АЛМАЗОВ ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА

- Буркат Г.К.*, Долматов В.Ю.**, Жиркевич В.Ю.***, Постнов В.Н.****

*Санкт-Петербургский Технологический институт (Технический университет), **СКТБ “Технолог” (Санкт-Петербург), г. С.-Петербург, Россия

***Институт машиноведения РАН, г. Москва, Россия

****ЗАО “Форпост-Конверсия”, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В статье описываются способы получения композиционных металл-алмазных покрытий с использованием ультрадисперсных алмазов (УДА), основанные на ряде наиболее распространенных в промышленности электрохимических технологиях. Приводятся оптимальные параметры технологических процессов и основные результаты их применения. Показано, что композиционные покрытия с использованием УДА имеют существенно (в несколько раз) лучшие потребительские характеристики, чем традиционные электрохимические покрытия.

- 1. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УДА-СОДЕРЖАЩИХ

- ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Как отмечалось в [1], относительно недавно обнаруженная форма существования углерода в виде так называемых ультрадисперсных алмазов может служить основой для создания целой гаммы новых композиционных материалов с улучшенными свойствами. В частности, одним из наиболее перспективных применений УДА является их использование в процессах получения электрохимических покрытий самого разного рода.

Известное ныне свойство дисперсной фазы, в данном случае УДА, соосаждаться с металлами при их химическом или электрохимическом восстановлении из водных растворов солей приводит к образованию двухфазного композиционного покрытия, состоящего из металлической матрицы и внедренных дисперсных частиц второй фазы, т.е. УДА.

Исторически первоначально в НПО “Алтай” (г.Бийск) был разработан процесс электрохимического осаждения хрома с УДА [2].

Любым подобным металл-алмазным покрытиям свойственны в принципе следующие общие характеристики:

1) существенное увеличение адгезии и когезии;

2) повышение микротвердости;

3) повышение износостойкости;

4) повышение антикоррозионности и уменьшение пористости;

5) существенное увеличение антифрикционности;

6) высокая рассеивающая способность.

При нанесении хром-алмазных покрытий срок службы изделий увеличивается во много раз. Так прессовая оснастка для холодного прессования порошков металлов увеличивает срок службы в 15-90 раз, матрицы и пуансоны для глубокой холодной вытяжки металлов - в 2,5-4,0 раза, ножовочные полотна - в 4-8 раз, валы газораспределительные двигателей внутреннего сгорания - в 2,0-2,5 раза и т.д. Микротвердость покрытий - до 1400 кг/мм2 (в 1,25 раза). В качестве электролитов хромирования с УДА используют электролиты твердого хромирования или саморегулирующиеся (т.е. буферные). Наилучшие результаты по качеству покрытия и простоте работы были получены в классическом электролите при содержании трехокиси хрома - 250 г/л, серной кислоты - 2,5 г/л и УДА - 15-30 г/л. Содержание УДА в покрытии составляет 0,3-1,0%.

Комплекс свойств покрытий, получаемых по предлагаемому способу, и простота процесса делают способ конкурентоспособным с известными методами нанесения покрытий, такими как осаждение из газовой фазы и плазмы, ионное и детонационное напыление, наплавка, диффузионное упрочнение поверхностей азотом, бором, углеродом и другими.

Добавка УДА в электролит никелирования повышает износостойкость гальванических никелевых покрытий в 4-5 раз [3]. В электролитах на основе сульфата и хлорида никеля содержание УДА составляет 15-20 г/л, а на основе сульфаминовокислого никеля и хлорида никеля 10-15 г/л. При этом микротвердость никелево-алмазных покрытий составляет 850 кг/мм2.

В представленной работе нами исследовано влияние УДА на несколько гальванических процессов, таких как меднение, цинкование, оловянирование, серебрение и анодирование алюминия и его сплавов. Для исследования были использованы традиционные электролиты, наиболее употребляемые в практике.

- 2. ПРИМЕНЕНИЕ УДА В ПРОЦЕССАХ МЕДНЕНИЯ

Медные покрытия используют очень широко в электротехнике, электронике, машиностроении, судо- и самолетостроении и других областях.

Целью настоящего раздела было исследование добавок УДА и поверхностно-активных веществ к электролиту меднения для получения медных покрытий с улучшенными физико-механическими свойствами, такими как: эластичность, коррозионная стойкость, износостойкость, микротвердость, пористость и т.д.

Различают два основных вида электролитов, в которых можно проводить электроосаждение меди: кислые и щелочные. Из первых наиболее широкое распространение получили сернокислые электролиты. Эти электролиты просты и устойчивы по составу, позволяют работать при высоких плотностях тока, особенно при повышенной температуре и перемешивании. Недостатком кислых электролитов являются: плохая рассеивающая способность и невозможность непосредственного меднения стали, цинковых сплавов и других металлов с более электроотрицательным потенциалом, чем медь. Сернокислый медный электролит в простейшем случае состоит из двух компонентов: сернокислой меди и серной кислоты. Этот электролит в меньшей степени чувствителен к примесям и менее подвержен загрязнениям, прост в приготовлении, весьма стабилен во времени, позволяет применять высокие плотности тока. Мы исследовали процесс меднения из электролита, содержащего CuSO4 и H2SO4.

В качестве добавок проверялись УДА, квадрол и ОС-20. Квадрол - это катионноактивная добавка, имеющая формулу

R				R

N - CH2 - CH2 - N

R				R  , где R=(OCH2CH2)OH.

Исследование кинетики процесса включало изучение катодно-анодных поляризационных кривых, определение механизма разряда меди, изучение характера влияния добавок с расчетом величины 1 - потенциала (1 - потенциал диффузионной части двойного электрического слоя, мВ).

Введение квадрола несколько тормозит электродный процесс разрядки меди (=50-70 мВ,  - величина сдвига потенциала поляризационных кривых, мВ) по сравнению с чистым электролитом, причем степень тормозящего действия возрастает с увеличением его концентрации. Наличие поляризации в присутствии квадрола свидетельствует о его химической адсорбции (хемосорбции), протекающей на активных центрах электродной поверхности. При этом не меняется природа поляризации и механизм электродного процесса.

Препарат ОС-20 представляет собой оксиэтилированный спирт - органическое соединение неионогенного характера. Самый простой случай действия этой добавки на процесс электрокристаллизации является его физическая адсорбция на катоде. При введении в электролит препарата ОС-20 наблюдается довольно сильное торможение электродного процесса разряда меди, степень тормозящего действия возрастает с увеличением его концентрации. Величина  достигает 130 мВ, что говорит о сравнительно большой поверхностной активности ОС-20.

Измерение электрокинетического потенциала УДА свидетельствует о том, что в водных суспензиях частицы алмаза отрицательно заряжены и их потенциал составляет - 5мВ.

Поляризационные кривые, замеренные при введении в электролит меднения УДА в диапазоне концентраций от 0,1 до 5,0 г/л показывают, что УДА в основном не меняют природу и механизм электродного процесса. Стадийный механизм разрядки меди и природа лимитирующей стадии поляризации также не меняются.

Учитывая, что поверхность частиц алмаза представлена преимущественно кислородсодержащими группами типа -СООН, -СНО, -ОН, =СО и т.п., можно считать, что адсорбционное взаимодействие обусловлено скорее всего образованием водородных связей. Включение частиц алмаза в покрытие, по-видимому, происходит за счет поверхностного адсорбционного взаимодействия между наиболее энергетически активными частицами алмаза и растущими кристаллами меди.

Поляризационные кривые в присутствии УДА имеют сдвиг потенциала как в положительную, так и в отрицательную сторону (таблица 1).

- Таблица 1.

Величина сдвига потенциала () поляризационных кривых
в присутствии УДА

| Содержание УДА в электролите, г/л | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мВ | - 50 | + 140 | + 100 | + 90 | + 60 | - 20 | - 10 |

Сдвиг поляризации в положительную сторону говорит об изменении строения ДЭС (двойного электрического слоя) за счет действия УДА, происходит деполяризация УДА, в данном случае алмазы работают как катионоактивная добавка.

При введении в электролит смешанных (двойных) добавок наблюдается довольно сильное торможение процесса разрядки меди: величина  приведена в таблице 2.

- Таблица 2

Величина сдвига потенциала () поляризационных кривых

в присутствии двойных добавок

| № п/п | Добавки | , мВ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОС-20 - 5 г/л, квадрол - 0,25 г/л | - 30 |
| 2. | ОС-20 - 5 г/л, квадрол - 5 г/л | - 40 |
| 3. | ОС-20 - 5 г/л, УДА - 0,2 г/л | - 80 |
| 4. | ОС-20 - 5 г/л, УДА - 1 г/л | - 130 |
| 5. | Квадрол - 5 г/л, УДА - 0,2 г/л | - 150 |
| 6. | Квадрол - 5 г/л, УДА - 2 г/л | - 110 |

Величина  в диапазоне - 110  - 150 мВ говорит о сравнительно высокой поверхностной активности сдвоенных добавок. На поляризационных кривых наблюдаются площадки низкого предельного тока, что говорит об образовании на электроде сплошной плотной адсорбционной пленки.

Нами установлено, что при введении в электролит двойной добавки: УДА с ОС-20, идет увеличение поляризуемости в 3-4 раза, кроме того, электропроводность при введении смешанной добавки практически не изменяется. Таким образом, введение УДА с ОС-20 не ухудшает электропроводность раствора.

Степень перераспределения металла на поверхности электрода при электролизе в сторону большей равномерности характеризует рассеивающую способность (РС) электролита. Было установлено, что рассеивающая способность электролита с добавкой УДА существенно выше, чем у электролита без добавки (в 3 раза) и с добавкой квадрол (в 2-2,5 раза). Введение смешанной добавки УДА - 1 г/л с ОС-20 - 5 г/л существенно сказывается на величине рассеивающей способности электролита (РС достигает 59,6% при ik=0,5 А/дм2, ik - катодная плотность тока, А/дм2), что также хорошо объясняется характером поляризационных кривых.

Одним из основных свойств, определяющих качество и коррозионную стойкость покрытий, является их пористость. Изучалось влияние плотности тока, концентрации добавки и состава электролита на пористость медных осадков. Увеличение плотности тока до 1,2 А/дм2 (при любых присадках или их отсутствии) способствует уменьшению пористости покрытий, что связано, прежде всего, со структурными изменениями в осадке - идет уменьшение размеров зерен.

Применение добавок оказывает значительное влияние на пористость медных покрытий, что свидетельствует о влиянии последних на структуру, плотность упаковки осадков, связанных с адсорбцией их на поверхности электрода. Введение в электролит только УДА приводит к падению количества пор с
10 шт/см2 (0,1 г/л УДА) до их полного отсутствия (5,0 г/л УДА). При использовании двойных добавок наименее пористыми получаются покрытия при составе: УДА (0,5-0,7 г/л) с квадролом (5 г/л). В этом случае пор или совсем не обнаружено, или их количество составляет 1-4 шт/см2 (в зависимости от плотности тока). Присутствие в электролите только ОС-20 или квадрола дает соответственно 20-25 шт/см2 и 15-46 шт/см2.

При введении в электролит добавки квадрол на образцах образуется темный налет (окислы меди), т.е. идет поверхностная коррозия. При этом при испытании на коррозию на таких образцах наблюдается убыль массы в 10 раз большая, чем на образцах, полученных в чистом электролите (без добавок).

При введении в электролит добавки УДА все образцы покрылись радужной окисной пленкой, которая является защитой от коррозии. Убыль массы образцов в процессе коррозионных испытаний не наблюдалась. Покрытие получается более плотным, мелкокристаллическим и более коррозионностойким.

При введении в электролит двойной добавки - квадрол с УДА образцы имели некрасивый внешний вид: частично были покрыты темным налетом, частично - радужной пленкой.

На основании полученных данных следует отметить, что введение в сернокислый электролит меднения добавки УДА оказывает более сильное влияние на коррозионную стойкость, чем добавка квадрола или двойной добавки (квадрол с УДА).

Изучалось влияние режима электролиза (плотности тока) и состава электролита на износостойкость получающихся осадков (толщина медного покрытия 10 мкм).

Износ образцов меди при введении в электролит УДА в 9-10 раз ниже, чем износ образцов, полученных из чистого электролита.

При прочих равных условиях увеличение плотности тока с 0,5 А/дм2 до 0,7 А/дм2 увеличивает износ медного покрытия с 42,8% до 65,8% от общего веса меди (чистый электролит). В электролите с добавками УДА увеличение и плотности тока не дает увеличения износа образцов (6,5-7,5% износа). При этом количество УДА вносилось в электролит всего от 0,1 г/л до 0,5 г/л.

Микротвердость осадков также зависит от режима электролиза и состава электролита. Установлено, что величина микротвердости имеет экстремальный характер. Общая зависимость следующая: в начале при малой плотности тока (ik=0,7 А/дм2) идет увеличение зерна меди - микротвердость низкая, далее - при плотности тока ik=1 А/дм2 достигается максимальная микротвердость - получается более мелкокристаллическое покрытие; при плотности тока ik=1,2 А/дм2 идет увеличение зерна, и микротвердость снижается. Состав электролита еще сильнее влияет на обсуждаемую величину.

При добавлении УДА в малых концентрациях (до 0,5 г/л) увеличение микротвердости не наблюдается. При увеличении концентрации добавки УДА до 5 г/л микротвердость составляет 154 кг/мм2 против 108 кг/мм2 из чистого электролита. Введение в электролит квадрола в количестве также 5 г/л дает микротвердость в 163 кг/мм2. При добавлении двойной добавки УДА с квадролом оптимальное значение микротвердости равное 146 кг/мм2 получали при концентрации квадрола 5 г/л и УДА - 0,1 г/л, которое ниже на 5-10%, чем при добавке отдельно УДА или квадрола. В присутствии отдельно ОС-20 в электролите максимальная микротвердость в 120 кг/мм2 была достигнута при его содержании 1 г/л.

Прочность осадков на разрыв является их важнейшей характеристикой. При увеличении плотности тока с 0,7 А/дм2 до 1,2 А/дм2, как правило, эластичность медной пленки (исследовали пленку толщиной 20 мкм) падала. Самые прочные пленки получали из электролитов с добавками УДА (0,1-0,5 г/л) до 20% эластичности (из чистого электролита эластичность составила 5-11%). Максимальная величина эластичности при использовании квадрола в 12% достигалась при его содержании 0,05 г/л, а ОС-20 - также 12% достигалась при его содержании 1 г/л.

На удельное электрическое сопротивление (УЭС) квадрол не оказывает никакого влияния. Присутствие УДА при плотностях тока 0,7 А/дм2 и 1,2 А/дм2 увеличивает значение удельного электрического сопротивления на 5-10% (при добавках 0,1-1,0 г/л УДА), а при добавках УДА более 2 г/л это увеличение уже составляет 25-31%. В то же время при плотности тока 1,0 А/дм2 до 2 г/л УДА в электролит УЭС не меняется, но затем возрастает на 20-22% при концентрации УДА 2 г/л и выше. При высоких концентрациях добавки УДА (5 г/л), как показали предыдущие исследования, получаются практически беспористые осадки, сильнее выступает влияние изменения структуры, и в целом УЭС немного возрастает. Лучшие результаты (УЭС не меняется) получаются в присутствии УДА - 0,2 г/л; ОС-20 - 1 г/л; а также двойной добавки УДА с квадролом (квадрол - 5 г/л, УДА - 0,2-0,7 г/л).

Из рассмотренных данных очевидно, что применение УДА является положительным явлением, повышающим рассеивающую способность электролита в 3 раза, уменьшающим пористость покрытия почти до нуля и, соответственно, повышающим коррозионную стойкость покрытия, а также повышающим износостойкость покрытия в 9-10 раз и эластичность в 2-4 раза.

В таблице 3 приведены основные физико-механические свойства медных осадков.

- Таблица 3

Физико-механические свойства медных осадков

| № | Состав электролита | i, А/дм2 | Выход по току, % | Кол-во пор на 1 см2 | Уд. эл. сопротив. Ом.мм2/м 103 | Микро-твер-дость кг/мм2 | Эластич- ность, % | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | CuSO4 Н2SO4 | 0,5 0,7 1,0 1,2 | 96,20 96,60 99,07 97,44 | - 30 26 24 | 22,69 21,89 21,06 24,20 | - 76,00 107,80 110,00 | 11,25 10,00 7,50 5,00 | 42,80 65,80 - - |
| 2. | в присутствии УДА 0,1 г/л | 0,5 0,7 1,0 1,2 | - 94,50 97,13 98,42 | - 28 18 10 | - 23,06 20,93 23,00 | - 76,47 79,91 72,00 | - 20,00 17,50 11,50 | 11,40 8,26 - - |
| 3. | в присутствии УДА 0,2 г/л | 0,5 0,7 1,0 1,2 | - 98,60 99,81 99,07 | - 18 10 6 | - 20,03 21,85 28,83 | - 77,70 106,49 108,50 | - 17,50 15,00 7,50 | 6,45 7,08 - - |
| 4. | в присутствии УДА 0,5 г/л | 0,5 0,7 1,0 1,2 | - 97,51 100,51 101,30 | - 12 6 5 | - 23,62 21,39 24,16 | - 98,11 113,60 104,0 | - 15,00 14,50 7,50 | 7,50 7,72 - - |

Продолжение таблицы 3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | в присутствии УДА 0,7 г/л | 0,7 1,0 1,2 | 95,71 100,70 99,04 | 6 5 5 | 23,70 21,63 25,60 | 107,20 124,60 93,44 | 15,00 10,00 1,50 | - - - |
| 6. | в присутствии УДА 1,0 г/л | 0,7 1,0 1,2 | 100,00 101,40 96,26 | 28 5 4 | 24,14 22,12 26,95 | 97,50 142,30 140,20 | 10,00 8,75 2,50 | - - - |
| 7. | в присутствии УДА 2,0 г/л | 0,7 1,0 1,2 | 99,66 100,00 93,67 | 6 3 3 | 28,78 25,73 32,14 | 133,27 151,20 150,50 | 10,00 7,50 1,50 | - - - |
| 8. | в присутствии УДА 5,0 г/л | 0,7 1,0 1,2 | 98,00 99,00 100,00 | - - - | 27,81 25,30 39,32 | 124,57 153,57 115,21 | 4,00 5,00 5,00 | - - - |
| 9. | в присутствии Квадрола 0,05 г/л | 0,5 0,7 1,0 1,2 | 92,27 96,68 99,87 97,24 | - 46 18 10 | 19,32 21,04 22,26 20,79 | - 115,90 143,40 110,00 | 10,00 10,40 12,20 7,50 | - - - - |
| 10. | в присутствии Квадрола 5 г/л | 0,7 1,0 1,2 | 91,57 100,60 101,30 | 29 20 13 | 22,26 24,11 23,41 | 152,36 163,48 108,57 | 7,50 10,00 7,50 | - - - |
| 11. | в присутствии ОС-20 1,0 г/л | 1,0 | - | 20-25 | 21,0 | 120,00 | 12,00 | - |
| 12. | в присутствии Квадрола 5 г/л и УДА 0,1 г/л | 0,7 1,0 1,2 | - - - | 5 2 1 | 25,56 23,72 - | 110,00 145,50 96,60 | 11,25 9,00 5,00 | - - - |
| 13. | в присутствии Квадрола 5 г/л и УДА 0,1 г/л | 0,7 1,0 1,2 | - - - | 4 2 2 | 23,06 20,93 23,00 | 111,45 118,35 101,21 | 8,75 6,25 3,75 | - - - |
| 14. | в присутствии Квадрола 5 г/л и УДА 0,5 г/л | 0,7 1,0 1,2 | - - - | 4 0 0 | 20,03 21,85 28,83 | 108,57 139,99 103,14 | 7,50 5,00 2,50 | - - - |
| 15. | в присутствии Квадрола 5 г/л и УДА 0,7 г/л | 0,7 1,0 1,2 | - - - | 1 0 0 | 23,62 21,39 24,16 | 89,10 144,48 99,39 | 15,00 14,50 7,50 | - - - |

- 3. ПРИМЕНЕНИЕ УДА В ПРОЦЕССАХ ЦИНКОВАНИЯ

В работах по цинкованию стали в основном исследовались щелочной цинкатный и слабокислый хлоридный электролиты. В ряде случаев после цинкования образцы подвергали хроматированию или фосфотированию стандартными приемами.

Коррозионные испытания проводили в климатической камере сравнительного анализа при следующих параметрах: температура воздуха 35ОС, для распыления и получения солевого тумана использовали 3%-ный водный раствор хлорида натрия. Для сравнения коррозионной стойкости оцинкованных образцов в присутствии УДА готовили: 1) оцинкованные образцы без УДА (толщина цинка 7,5 мкм); 2) стальные образцы, покрытые кадмием толщиной
6 мкм; 3) непокрытые стальные образцы. Для устранения погрешности эксперимента для каждого опыта использовали по 3 образца.

После нанесения цинк-алмазного покрытия состав электролита в ванне анализировался на все компоненты, включая УДА. Зафиксировано уменьшение содержания цинка в отработанном электролите и рост концентрации карбонатов (в цинкатном электролите). Содержание УДА в цинковом слое достигало 9% масс. Скорректирована скорость коррозии и плотность тока. В зависимости от условий покрытия цинком и последующих операций скорость коррозии цинкового покрытия существенно отличается.

Естественно, первыми начинают корродировать образцы незащищенной стали, через 46 часов появляются первые признаки коррозии, которая быстро охватывает всю поверхность образцов. Через 60 часов - коррозия 127 мг/дм2.

Затем корродировать начинают стальные образцы с чистым цинковым покрытием (7,5 мкм), покрытые немецкими коллегами в Германии из слабокислого хлоридного электролита, через 60 часов - 40 мг/дм2. Коррозия достаточно быстро охватывает всю поверхность.

Затем наступает очередь образцов, не подвергнутых хроматированию. Сначала корродировали образцы, покрытые двухслойным покрытием (цинк - 7,5 мкм снизу и сверху - цинк с УДА - 3 мкм). За 60 часов коррозия составила 42 мг/дм2. За ними начали корродировать образцы, покрытые цинк - алмазным покрытием (6 мкм). За 60 часов - 24 мг/дм2, т.е. стойкость к коррозии у них в 2 раза выше, чем у немецких образцов. Затем коррозия затронула образцы с кадмиевым покрытием (6 мкм). За 60 часов - 14 мг/дм2.

Хроматированные образцы оказались стойкими к коррозии. Первыми (через 84 часа) оказались затронутыми коррозией образцы двухслойного цинкового покрытия (цинк - из хлоридного электролита - 7,5 мкм, сверху - 3 мкм цинка из цинкатного электролита без УДА) с последующим хроматированием. Коррозия этих образцов развивается достаточно быстро.

Затем (через 120 часов) коррозия тронула края образцов также с двухслойным покрытием (цинк - из хлоридного электролита - 7,5 мкм, а сверху - цинк с УДА из цинкатного электролита - 3 мкм), коррозия таких образцов идет медленно.

Едва видные глазом повреждения острых граней, краев через 150 часов обнаружили на одном из 6-ти образцов с цинк - алмазным покрытием (6 мкм) с последующим хроматированием. Остальные 5 образов с цинк - алмазным покрытием (6 мкм) с последующим хроматированием и через 350 часов не обнаруживают следов коррозии.

Вся обнаруженная коррозия касается только цинка, следов коррозии стальной подложки нигде не было обнаружено.

- 4. ПРИМЕНЕНИЕ УДА В ПРОЦЕССАХ ОЛОВЯНИРОВАНИЯ

Для исследования качества олово-алмазных покрытий, как правило, использовали обычные кислые электролиты лужения. Полученные данные представлены в таблице 4. Все исследования проводились на образцах, покрытых 20 мкм олова с УДА, кроме образцов, исследованных на износостойкость. В них слой Sn - УДА имеет толщину 5 мкм.

Применение УДА при электроосаждении олова или сплава олово-висмут несомненно имеет значительные перспективы. Из данных таблицы 4 видно, что при увеличении содержания УДА в электролите в покрытиях резко снижается пористость, следовательно, повышается коррозионная стойкость покрытия. Пайка при этом остается практически постоянной, как и у чистого олова. В 3 раза увеличивается износостойкость покрытий. Расход УДА крайне незначителен, заправленная ванна может работать до 6 месяцев без корректировки.

- Таблица 4

- Физико-механические характеристики олово - алмазных покрытий

| Концентрация УДА, г/л | ik, А/дм2 | Пористость (кол-во пор на 1 см2) | Микро-твердость, Н, кг/мм2 | Пайка, баллы | Выход по току, % | Удельное сопротив.,  Ом . мм2/м | Износ, % (потеря в весе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 45 17 6,0 19 | 9,9 7,3 6,7 7,1 | 2,0 1,8 2,1 2,5 | 100 100 100 99 | - 0,184 0,231 0,304 | 31,3 за 10 часов |
| 0,5 | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 60 23 14 6,2 | 7,4 7,1 7,1 7,2 | 2,1 1,9 1,8 2,0 | 92 110 104 85 | - 0,168 0,231 0,192 | 12 за 10 часов |
| 1,5 | 0,5 1,0 1,5 | 5 2 2 | 6,5 7,2 7,2 | 2,1 2,1 1,8 | 99 93 100 | - 0,176 0,522 | 10 за 10 часов |
| 2,0 | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 5 5 2 2 | 8,6 9,4 8,7 8,0 | 1,8 2,1 2,1 2,1 | 105 111 95 84 |  | 11 за 10 часов |

- 5. ПРИМЕНЕНИЕ УДА В ПРОЦЕССАХ СЕРЕБРЕНИЯ

После испытания различных серебросодержащих электролитов для основных работ был выбран синеродистороданистый электролит серебрения. Исследования вели при различных концентрациях: УДА, собственно Ag+ и присадок. Оптимальная плотность тока существенно зависит от содержания Ag+ в электролите.

Износостойкость серебро-алмазных покрытий определяли их истиранием методом возвратно-поступательных движений под нагрузкой по ГОСТ 16875-71. Число возвратно-поступательных движений в час составляло 1500. Нагрузка на
1 см2 образца 190 г. Износостойкость образцов определяли весовым методом по убыли массы в % и по уменьшению толщины в мкм. Полученные результаты представлены в таблице 5.

По результатам испытаний видно, что увеличение концентрации УДА увеличивает износостойкость покрытий. Даже при толщине 1,5-2 мкм можно иметь практически не изнашиваемую серебряную пленку, что позволит снизить во многих случаях толщину серебряного покрытия и улучшить качество изделий. Соответственно, увеличить срок службы изделий с нанесенным слоем серебра с УДА.

- Таблица 5

- Износостойкость серебро-алмазных покрытий

| Концентрация добавки УДА, г/л | 0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | Покрытия получены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина покрытия, мкм | 5 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | при t=20-25oС |
| Время истирания, ч | 20 | 20 | 20 | 40 | 25 | и плотности |
| Потери покрытия, % масс. | 33,3 | 6,7 | 5 | 2,5 | потерь не обнаружено | тока 1,0 А/дм2 |

Испытания образцов (электрических контактов), покрытых на заводе “Электроаппарат” (г. Санкт-Петербург) стандартным способом из цианистого электролита серебрения слоем серебра, толщиной 24 мкм, за 24 часа истирания показали потерю массы серебра 22% (испытывали параллельно 3 образца). Электрические контакты, покрытые по предлагаемому нами способу из синеродистороданистого электролита с концентрацией УДА 0,5 г/л на толщину 5 мкм показали за 24 часа потерю массы серебра 4,5% (3 образца). Испытания таких же деталей в реальных заводских условиях на высоковольтном элегазовом выключателе типа ВГБ - 220 (220 киловольт и 3200 ампер) за 6000 операций включения - выключения подтвердили лабораторные результаты и полную пригодность разработанной технологии для электрических машин.

- 6. ПРИМЕНЕНИЕ УДА В ПРОЦЕССАХ АНОДНОГО ОКСИДИРОВАНИЯ

Анодное оксидирование - основной метод защиты от коррозии, повышения прочности и износостойкости, придания поверхности диэлектрических свойств деталям из алюминия и его сплавов. Этот процесс исключительно широко используется в различных объектах машиностроения, самолетостроения, электротехники и других областях. Оксидное покрытие представляет собой неметаллическую матрицу, т.е. пористую пленку, в основном, трехокись алюминия, заполненную удерживаемыми в ее порах частицами солей, оксидов металлов, металлов, неметаллов. Такие покрытия обладают повышенными физико-механическими характеристиками, износостойкостью, повышенными антикоррозионными и электрофизическими свойствами, улучшенной цветовой гаммой. Оксидирование алюминия проводят, как правило, в кислой среде, иногда - в щелочной. Причем используют 2 основных варианта:

1)	сначала получают собственно оксидную пленку, а затем ее наполняют при повышенной температуре различными веществами, первоначально растворенными в том или ином виде в воде;

2)	оксидирование в активной среде идет одновременно с наполнением пленки, последнее происходит из водорастворимых соединений металлов или органических соединений, а в пленке они существуют уже в виде нерастворимых соединений.

При любых вариантах получения наполненных оксидных пленок всегда используются только растворы, а заполнение пор труднорастворимыми соединениями или металлами за счет химических реакций, протекающих уже в порах пленки. Использование для наполнения пленок изначально нерастворимых в воде, кислотах или щелочах частиц, не известно. В качестве электролитов анодного оксидирования используют, как правило, водные растворы серной, хромовой, щавелевой кислот, их смеси, щелочной раствор полибората натрия.

Нами обнаружено, что при внесении УДА в электролит оксидирования, алмазы, имея отрицательный заряд, при наложении ЭДС устремляются к аноду (алюминий и его сплавы) и внедряются в образующиеся при окислении поверхности поры, удерживаясь там после разрядки не только механически, но и с помощью Ван-дер-Ваальсовых и других физико-химических сил. При этом наполнение образуется настолько плотное, что привес оксидной пленки увеличивается в 2-3,5 раза (при одинаковой толщине – без использования и с использованием УДА). Износостойкость такой пленки возрастает в 10-13 раз, существенно увеличивается коррозионная стойкость и электроизоляционность.

Таким образом, использование кластерных алмазов для получения анодных оксидных пленок на алюминии и сплавах приводит к одновременному наполнению пленок нерастворимыми УДА непосредственно во время процесса электролиза и существенному улучшению свойств получаемого неметаллического неорганического композиционного покрытия. Величина наполнения оксидных пленок УДА зависит, помимо концентрации алмазов в электролите, от температуры электролиза, токовых нагрузок, и может сильно отличаться. Микротвердость наполненных пленок, как правило, находится в пределах 800-1200 кг/мм2.

Присутствие УДА не влияет на скорость роста пленки, а обеспечивает лишь ее наполнение в процессе электролиза. Т.е., анодную плотность тока в электролитах оксидирования в присутствии УДА устанавливают в тех пределах, которые необходимы для достижения требуемой толщины пленки. Комплекс свойств оксидно-алмазного покрытия, получаемого по предлагаемому способу, и простота процесса делают такой способ конкурентоспособным с любым из известных способов получения наполненных оксидных пленок.

В таблице 6 приведены данные по стойкости к истиранию образцов сплава AlMgSi 16082 (Германия), электролит - сернокислый.

- Таблица 6

- Сравнительные свойства оксидно-алмазных пленок

(сплав AlMgSi 16082: Si-0,7-1,3%; Fe-0,5%; Cu-0,1%; Mn-0,4-1,0%;

Mg-0,6-1,2%; Cr-0,25%; Zn-0,2%, Ti-0,1%), площадь пластинки 1 см2.

| Покрытие | Содержание УДА в электролите, г/л | Удельный привес пленки, мг/см2 | Удельная износостойкость (10 ч), мг/см2 | Микротвер-дость кг/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксидная пленка без УДА Оксидная пленка с УДА | 0 0,05 4,0 15,0 30,0 | 14 17 32 43 51 | 11,3 9,8 3,8 0,9 износ не обнаружен | - - 950 1200 1500 |

Истирание проводилось на машине трения методом возвратно-поступательных движений под нагрузкой 200 г/см2. Износостойкость определялась по убыли массы образца после истирания в течение 10 часов.

Оксидно-алмазное покрытие имеет широкую возможность для использования в процессах упрочнения внешних элементов самолетов, судов, автомашин, подвергающихся интенсивному абразивному и коррозионному воздействию, внутренних - пар трения, одно или оба из которых из алюминия или его сплавов, подошвы утюгов, внутренняя сторона сковород, поршни автомашин, гидроцилиндры, другие детали машин и механизмов.

- ЛИТЕРАТУРА

- Долматов В.Ю., Жиркевич В.Ю., Постнов В.Н. Ультрадисперсные алмазы как основа нового класса композиционных материалов. Механика композициионных материалов и конструкций, т.5, №2, 1999, с.41-47.

- А.И.Шебалин, В.Д.Губаревич, П.М.Брыляков. Заявка РСТ (WO 89/07668) 
№ 4382417, C25D15/00 от 24.08.1989 г. Способ получения композиционных покрытий на основе хрома.

- А.Д.Торопов, П.Я.Детков, С.И.Чухаева, Получение композиционных никелевых покрытий с ультрадисперсным алмазом, в сб. Всероссийской научно-практической конференции “Гальванотехника и обработка поверхности”, Москва, РХТУ им. Менделеева, 1999, с.116.

- Г.К. Буркат, В.Ю. Долматов, Гальванические процессы с применением ультрадисперсных алмазов, в сб. Всероссийской научно-практической конференции “Гальванотехника и обработка поверхности”, Москва, РХТУ 
им. Менделеева, 1999, с.15-16.

Поступила в редакцию 16 ноября 1999 года.