УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ СУСПЕНЗИИ

Мокеев А.А., Мокеев Ан.А.

Частная лаборатория, г. Витебск, Беларусь, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Получено нелинейное уравнение движения электрореологической суспензии с эффективной вязкостью, экспоненциально зависящей от отношения разности энергии связи агрегатов поляризованных частиц и энергии их относительного движения, к их средней энергии. При больших и малых градиентах скорости - у стенок и на оси канала - оно превращается в уравнение Навье-Стокса.

1. ВВЕДЕНИЕ

Течение электрореологической суспензии в электрическом поле определяется реологическим законом, который обычно представляется видоизменением закона Бингама [1], например в виде Кессона, для напряжения сопротивления  сдвиговому течению со скоростью деформации g, c пределом текучести o и вязкостью  t=+m⋅g+4⋅g, не дающего падающего участка, видимого на опыте, [2] или в виде Шульмана [3] ta=a+m⋅gb, где a=1/n, b=1/m, и n, m - нецелые числа, нефизической размерности, так что необходимо построение электрогидродинамики электрореологической суспензии на основе статистической физики.

Течение электрореологической суспензии в электрическом поле представляет собой последовательность разрывов решетки цепей частиц, связанных между собой и со стенками канала элекрическим взаимодействием, и восстановлений за почти бесконечно малые промежутки времени ниже по течению из других обрывков цепей, что создает напряжение сопротивления виртуальной решетки цепей, не зависящее от скорости, подобное напряжению сухого трения.

Агрегаты частиц, не включенные в виртуальную решетку, в результате неупругих столкновений между собой создают сопротивление вязкого трения, напряжение которого, пропорциональное скорости сдвига, зависит от разности энергии связи агрегатов и кинетической энергии их относительного движения, отнесенной к их средней энергии, подобной тепловой, по экспоненциальному закону, похожему на закон Больцмана-Аррениуса.

Частицы, не включенные в реальную и виртуальную решетки и в агрегаты, взаимодействуя путем упругих столкновений, образуют составляющую суспензии, оказывающую сопротивление течению, пропорциональное его скорости, возрастающее с ростом напряженности электрического поля.

Уравнение движения электрореологической суспензии с таким реологическим законом подобно уравнению Навье-Стокса, в котором эффективная структурная вязкость есть сумма экспоненциальной функции разности энергии связи агрегатов, и энергии их относительного движения [4] и линейной функции от скорости. При малых градиентах - вблизи оси канала, где скорость неизменна со сдвигом от оси, оно превращается в уравнение Навье-Стокса с большой вязкостью, а при больших градиентах скорости вблизи стенок канала в уравнение Навье-Стокса с малой вязкостью. Движение суспензии представляет собой вязкую струю в разжиженной пристеночной среде, похожее на движение тела Шведова-Бингама, а профиль скорости - сопряжение пологой и крутой парабол.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ ЭЛЕКТРОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ

Электрореологическая (ЭР-) суспензия состоит из множества частиц твердого диэлектрика размером r, близким к нужному для образования геля, с большой диэлектрической проницаемостью p, и электропроводностью p, взвешенных в жидком диэлектрике малой вязкости o с проницаемостью m<<p, меньшей проницаемости частиц, малой проводимостью m<<p, гораздо меньшей проводимости частиц, в электрическом поле напряженности E. На поверхности частиц адсорбируется активатор - полярная жидкость большой проницаемости - для увеличения средней p, и стабилизатор - поверхностно активное вещество - для предотвращения слипания частиц и создания малой проводимости среды.

Протекание слабого тока утечки создает заряды на скачках сопротивления между частицами и дисперсионной средой, усиливающие поляризацию частиц. Поляризация частиц суспензии, адсорбция свободных зарядов на них (из тока утечки [5]) и образование двойных электрических слоев [6] вблизи устойчиво равновесного нейтрального в среднем состояния описываются протеканием "обобщенного" электрического тока плотности j(r,t) [6]

j(r,t)→=-¥tft−t',r→−r'→,E→(t−t',r→−r'→)⋅dS⋅dx'⋅dt'		(1)

которая в точке наблюдения с координатами x, y, z в момент наблюдения t определяется электрическим полем Е(r - r', t - t') и состоянием среды во все предшествующие моменты времени t' и во всех удаленных точках r' через функцию причинности f от времени запаздывания = t-t' и удаления = r- r' [6] и от неразрушающего (слабого) электрического поля напряженности Е(,). Функция причинности f представляется первыми слагаемыми разложения в ряд по малым отношениям удаления к длине волны молекулярного поля , времени запаздывания  к скорости релаксации, происходящей с плазменной частотой p и напряженности молекулярного поля к напряженности сил связи системы Eb, пропорциональной энергии связи Uo и обратно пропорциональной среднему расстоянию между ионами ro

xλ<<1,t⋅℘<<1,EEb<<1,
              Eb=Uoro

f(x,t,E)=dfdxdxdE0⋅E→+dfdx⋅dxdtdtdE⋅E→+...

В квазистатических процессах плотность тока есть функция проводимости   [6] и равна сумме плотностей токов проводимости jc и поляризации jp .

jp→=-¥tJ(x,t)⋅E→(x,t)⋅dS⋅dx'⋅dt'				(2)

Плотность тока поляризации

jp→=-¥tdfdx⋅dxdE0⋅E→(x,t)⋅dS⋅dx'⋅dt'				(3)

jp→=ddt-¥teo⋅cp⋅E→⋅dx'⋅dt'=ddt-¥tx'⋅ρo⋅dx'⋅dt''=dPdt→

выражается через поляризацию Pc', создаваемую связанными зарядами, dq относительно координат X' и Pc относительно координат X, распределенными с плотностью o, и через диэлектрическую восприимчивость

χp=1εο⋅f⋅dτdE0⋅dS⋅dx'⋅dt'				(4)

или через плотность заряда ro(x), пропорциональную разности концентраций N(x) положительно nq и отрицательно заряженных n-q ионов xq N(x)

ΔN(x)=q⋅nq−n−q,nq=No(x)⋅w(x)

которая определяется распределением вероятностей положений ионов w(x) с локальным нормировочным коэффициентом No(x). Распределение w в первом приближении метода последовательных приближений тем меньше, чем больше смещение ионов в область возрастания потенциальной энергии, и чем больше температура Т

w(x,t) = w(0)-q x 								

где в равновесном центре при x = 0, w(0) = 1.

Симметрия объема корреляции Vc приводит к зависимости локального нормировочного коэффициента от квадрата смещения от положения равновесия

z =x2/d2 , No(x) = No(z)

Если z = 0, этот объем полностью нейтрализован, No(0)=0.

Если 0 < z < 1, - полностью электризован,

No(z)=No(0)+dNodz⋅z+...=N⋅z.

Если z > 1, то объем Vc нейтрализуется экранирующим током и снова No=0.

В глубине среды средняя сила, действующая на ион, (в равновесии <Fij>=0) исчезает, его потенциальная энергия в среднем постоянна. Взаимодействие в нулевом приближении создает всестороннее сжатие, ионы движутся свободно в потенциальной яме. Энергия ионов равна разности энергии всестороннего сжатия и энергии связи, что выражается коэффициентом экранирования .

При диэлектрической проницаемости вакуума o, частиц p, среды m, заряде ионов q, степени диссоциации среды Sd, среднем расстоянии между ионами (включая электроны) rо, их концентрации No, концентрации ионов Ni, числе Авогадро Nav, температуре Т, постоянной Больцмана kB, молекулярном весе воды как активатора  = 18, концентрации ее молекул No и ионов Ne

kB=1.4⋅10−23⋅jouleK,eo=10−11⋅faradmNav=6.02⋅1026,q=1.6⋅10−19⋅coul,Sd=10−3,T=300⋅K,r=10−5⋅m,No=1000⋅Nav18⋅m−3,Ne=No⋅Sd,

Взаимодействие поляризованных частиц электрореологической суспензии размером r через слой среды между ними, является взаимодействием связанных на поверхностях частиц поляризационных зарядов, складывающихся с зарядами, адсорбированными на поверхностях из тока утечки на скачках сопротивления. Eсли размер молекулы воды lm, ее дипольный электрический момент pm, объем мономолекулярного слоя V1, а число молекул в мономолекулярном слое Nm1, если число молекул, адсорбированных на частице Np1= V C% / V1, где V - объем образца суспензии, С%- объемная концентрация активатора, задаваемые опытом, и концентрация частиц суспензии Np, то число мономолекулярных слоев воды на частице Nc = Np1/Nm1, толщина слоя активатора LV = lm Nc порядка d

lm=1.4⋅10−10⋅m, pm=16⋅10−30⋅coul⋅m

ro=343⋅p⋅Ne, Np=0.25⋅34p⋅ro3, Np1 = 0.01 No/Np

Nm1=V1 Ne Nc = Np1/Nm1, LV = lm Nc

ρο=−σ2⋅q2⋅No(x)⋅ϕ(x)kB⋅T						(6)

Вторая составляющая плотности тока

jc→=-¥tdfdt⋅dtdEE=0⋅E⋅dS⋅dx'⋅dt'=-¥tddteo⋅ct⋅E⋅dS⋅dx'⋅dt'определяется локальной обобщенной восприимчивостью

ct=dfdt⋅dtdE⋅1eoE=0=ddtf⋅dtdEE=0					(7)

через поляризацию Pc' создаваемую квазисвободными экранирующими зарядами dq = Pc' dV/x относительно координат x' и поляризацию Pc относительно x .

jc→=-¥tddtPc'(x−x')dS⋅dx'⋅dt'

Pc=dqdV⋅x=Pc'⋅dVx'⋅xdV=xx'⋅Pc',	Pc'=Pc⋅x'x

Так что

jc=-eoxct⋅dx'dt⋅dj(x−x')dx⋅dS⋅dx'⋅dt'=-eox⋅ddx<v⋅j>=-eox⋅v⋅djdxпредставляет собой усреднение произведения скорости v' = dx'/dt и градиента потенциала, то есть напряженности E = - d/dx, с весом ct,

jc=-eox⋅ddxv⋅j=eox⋅v⋅djdx=ρc⋅v					(8)

Плотность тока проводимости экранирующих зарядов с плотностью

ρ=eox⋅djdx									(9)

выражается через средний потенциал коллективного экранированного самосогласованного поля  Смещения зарядов создают среднее электрическое поле со средним потенциалом <> =  одинаковым по всему объему усреднения, гораздо меньшему объема корреляции, так что скорость V и потенциал j статистически независимы.

v⋅j>=<v><j>=<v>j

Квазистатические процессы поляризации частиц определяются теоремой Гаусса

div(E(x))=ρ(x)eo⋅ep,								(10)

которая при этой плотности заряда r(x,t)=ro(x,t)+rc(x,t) приводится к виду уравнения Пуассона с экранирующим зарядом для потенциала поля коллективного взаимодействия ионов в объеме когерентности Vc,

d2j(x)dx2−1x⋅dj(x)dx=s2⋅q2⋅Ne⋅x2d2⋅eo⋅ep⋅kB⋅T⋅j(x)		(11)

Если

d=eo⋅ep⋅kB⋅Ts2⋅q2⋅Ne							(12)

есть радиус экранирования (корреляции) порядка толщины слоя активатора на частице суспензии, то

d2j(x)d2x−1x⋅dj(x)dx=4⋅x2d4⋅j(x)					(13)

замена переменной z = / приводит к уравнению

d2j(z)d2z−j(z)=0								(14)

Его решение

j(z)=1⋅exp(z)+C2⋅exp(−z)						(15)

при граничных условиях

j(x=¥)=0, j(x=0)=2=-jo

дает потенциал экранированного самосогласованного поля

j(x)=jo⋅(1−exp(−x2d2))							(16)

В пределах объема Vc корреляции электродинамической системы ионов приповерхностного слоя частицы находится g когерентно движущихся зарядов.

go=43⋅p⋅d3⋅Ne								(17)

которые образуют go(go-1) = go2 пар, так что энергия, приходящаяся на один ион с зарядом q, равна энергии связи частиц суспензии и определяется концентрацией диссоциированных молекул в воде, равной произведению степени диссоциации Sd на их полную концентрацию.

Uo=go⋅s2⋅q24⋅p⋅eo⋅ep⋅ro							(18)

Потенциальная энергия иона равна

U(x)=Uo⋅(1−exp(−x2d2))							(19)

В этом поле ион движется в потенциальной яме средней шириной d и глубиной Uo и на него, а с ним на частицу со стороны другой частицы, действует сила

Fb1(x,E)=2⋅Uo(E)d⋅ed⋅(1−exp(−x2d2))				(20)

при малых расстояниях квазиупругая; при больших x>d она убывает с увеличением смещения от положения равновесия и связь между частицами разрывается.

3. СТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ СУСПЕНЗИИ

Концентрированная ЭР-суспензия за время релаксации tr после включения электрического поля напряженности Е, создаваемой разностью потенциалов U, приложенной к слою суспензии между стенками канала, расположенными на расстоянии hs, выстраивается в почти правильную пространственную решетку цепей частиц, вытянутых вдоль E = U/hs и соединяющих стенки - электроды. На поверхность S частицы действует сила максвелловского натяжения [7]

F=D⋅E⋅n−12⋅D⋅E⋅n⋅dS					(21)

определяемая поляризацией частиц Р и индукцией D=o E+P. При напряженности E, параллельной нормали n к поверхности частицы S, она направлена в сторону меньших значений проницаемости вдоль Е, и притягивает ее к другой частице [7]. При E перпендикулярной n сила направлена в сторону больших проницаемостей, сжимает частицу и пленку активатора на ней и вытесняет активатор в промежуток между частицами. В неоднородном поле на краю прослойки среды действует максвелловское давление внутрь, разрывающее пленку на две капли, адсорбированные каждая на своей частице и разделенные слоем дисперсионной среды. Вместе с отталкиванием двойных электрических слоев при их перекрытии это давление уравновешивает силу максвелловского притяжения при равновесной толщине о слоя среды, которая принимается за начало отсчета расстояния  между частицами. Когда  становится больше критического =d, начинается рассеяние электрического поля между частицами, максвелловское натяжение, связывающее частицы, уменьшается, наступает разрыв взаимодействия между частицами. Средняя диэлектрическая проницаемость активированной частицы равна проницаемости диэлектрика с последовательным расположением слоев материала частицы и активатора [8].

Если активатор - вода, имеющая a = 81, а частицы суспензии - частицы кремнезема p = 2 и Y и Yp - объемные доли активатора и материала частицы, то

Ya=(0,−0.99), ea=81, epo=2, Yp(Ya)=1−Ya,

eav=ea⋅epoea⋅Ya+epo⋅Yp(Ya)						(22)

При Y = 0,1 и при расстоянии между частицами = 0,05 r (r - размер частиц), средняя диэлектрическая проницаемость частицы <p> = 16; при Y = 0,05, p=27; при Y = 0,02, <p> = 45. Граница раздела диэлектрика частицы и среды есть тонкий переходный слой, в котором диэлектрическая проницаемость и напряженность электрического поля непрерывно изменяются от m к a и от Еm к Еa [8]. Сила, действующая на эту границу, а через нее - на частицу, определяется средней диэлектрической проницаемостью  и средней напряженностью электрического поля. Индукция D электрического поля постоянна вдоль всей цепи [9]

D=eo⋅Em+P=s=eo⋅ep⋅Ep=eo⋅em⋅Em,	(23)

электрическое поле концентрируется в прослойках среды между частицами, и активатор втягивается в область сильного поля между частицами. Если между электродами приложена разность потенциалов U, то вдоль цепи частиц действует среднее электрическое поле с напряженностью Е = U/hs, созданное свободными зарядами электродов с поверхностной плотностью o, а на звено цепи "частица + прослойка среды" - E = Ui/(r + ). Напряжение на звене

Ui=Up+Um=Ep⋅r+Em⋅x=(emep)⋅(Em⋅r+Em⋅e)=Em⋅(em⋅rep+x)	C другой стороны U=E (r + ) и напряженность поляризационного поля в прослойке среды между частицами Eme и в частице Epe при

x=d,hs=10−3,U=1000⋅V,em=2ep=eav(0.01)

Ui=U⋅rhs,E=Uhs,Ei=Uir

равна

Eme=ep⋅(r+x)em⋅r+ep⋅x⋅E Epe=em⋅(r+x)em⋅r+ep⋅x⋅E	(24)

Через сопротивление утечки звена цепи Ri=Rp+Rm, состоящей из последовательно соединенных сопротивлений частицы Rp и прослойки среды Rm с удельными сопротивлениями p и m и площадью поперечного сечения So, протекает ток утечки силой I. В контакте частиц и прослоек сопротивление утечки испытывает скачок, а на поверхности раздела накапливается свободный заряд [7] с плотностью a, который создает в прослойке разность потенциалов Um и электрическое поле напряженностью Еma, а в частице - Up и Epa

So=p⋅r2,Up=Ep⋅r,Um=Em⋅x,Rp=ρp⋅rSo,Rm=ρm⋅xSo	(25)

и сила тока при этом одинакова во всей цепи, так что падение напряжения на частице и прослойке складываются

Ua=Up+Um=Epa⋅r+Ema⋅x

так что

Epa=RpRm⋅xr⋅Ema									(26)

Поэтому

Ua=Rp+RmRm⋅x⋅Ema,Ua=E⋅(r+x)

подстановка сюда (26) дает

E⋅(r+x)=Rp+RmRm⋅x⋅Ema=Rp+RmRm⋅r⋅Epa

откуда

Ema=ρm⋅(r+x)ρp⋅r+ρm⋅x⋅E, Epa=ρp⋅(r+x)ρp⋅r+ρm⋅x⋅E	(27)

Полные напряженности электрического поля в прослойке среды и частице равны

Em=Eme+Ema=ep⋅(r+x)em⋅r+ep⋅x+ρm⋅(r+x)ρp⋅r+ρm⋅x⋅E	(28)

Ep=Epe+Epa=em⋅(r+x)em⋅r+ep⋅x+ρp⋅(r+x)ρp⋅r+ρm⋅x⋅E	(29)

Поляризация P складывается из собственной поляризации материала частицы P и ее поляризации Pa, возникающей в результате абсорбции свободных зарядов на поверхностях контактов с другими частицами, нормальных Е с плотностью a, которая определяется граничными условиями [9]

Dma−Dpa=sa,eo⋅(em⋅Ema+ep⋅Epa)=sa

что дает

sa=eo⋅em⋅ρm+ep⋅ρpρp⋅r+ρm⋅x⋅(r+x)⋅E

Поляризация частицы sa=Pa может быть выражена через среднюю восприимчивость частицы a

eo⋅ca⋅E=sa=eo⋅em⋅ρm+ep⋅ρpρp⋅r+ρm⋅x⋅(r+x)⋅E

Индукция частицы D при больших a и p

Da=eo⋅Epa+Pa=eo⋅(1+ca)⋅Epa

выражается через эффективную восприимчивость частицы a

eo⋅ca⋅Epa=sa=Da=eo⋅ca⋅ρp⋅(r+x)ρp⋅r+ρm⋅x⋅E

и равна плотности адсорбционных зарядов a .

Подстановка Pa и a в равенство Pa = a при a<<m дает

εο⋅χa⋅ρp⋅(r+ξ)ρp⋅r+ρm⋅ξ⋅E=εο⋅(εm⋅ρm+εp⋅ρp)⋅(r+ξ)ρp⋅r+ρm⋅ξ⋅E

приближенно при ρm=108Ω,ρp=106Ω,,r=10−5,x=10−7

ca=ρmρp+epem								(30)

Величина индукции определяется величиной поляризации частиц в цепи

D=eo⋅Em+P=eo⋅Em+Pa+Pe,P=pm⋅No⋅Lpm⋅EekB⋅T+eo⋅ca⋅Epa														(31)

где pm - дипольный момент молекул активатора (или частицы), No - их концентрация, L(x) - функция Ланжевена, а напряженность эффективного поля Ee, действующего на молекулы диэлектрика, определяется формулой Лоренца [8].

Напряженность эффективного поля складывается из напряженностей внешнего поля Ео, поля Лоренца El, и деполяризующего поля Ed, определяемых факторами Лоренца f и деполяризации fd. Последний для плоского образца fd=1, для сферического fd = 3, для иглообразного fd = , для промежуточного fd = 3.5

Ee=E+Ed+Eλ=E−Peo⋅fd+Peo⋅fλ=E+Peo⋅fl			(32)

fd=3.5,fλ=3,fl=fλ⋅fdfd+fλEat=pmeo⋅No,f=ρp⋅(r+x)ρp⋅r+ρm⋅x,Epa=f⋅E

Полная поляризация

P=pm⋅No⋅Lpm⋅EekB⋅T+eo⋅ca⋅Epa

Подстановка этого выражения в (31) дает уравнение, определяющее Еe

Ee=E+pm⋅Nofl⋅eo⋅Lpm⋅EekB⋅T+cafl⋅Epa=1+cafl⋅f⋅E+Eatfl⋅Lpm⋅EekB⋅T															(33)

а подстановка (32) в (31) дает уравнение для поляризации

P=pm⋅No⋅Lpm⋅E+Peo⋅flkB⋅T+eo⋅ca⋅f⋅E

Функция Ланжевена L апроксимируется во всем диапазоне напряженностей экспоненциальным выражением

Lpm⋅EekB⋅T=1−expEeEeo,Eeo=3⋅kB⋅Tpm

Насыщение поляризации частиц начинается при Еe = Еeo и Е = Еo

Eeo=1+cafl⋅Eo+Eatfl⋅1−expEeoEeo					(34)

В слабых внешних полях Ee << Eeo

L=(1−exp−EeEeo=pm⋅Ee3⋅kB⋅T=EeEeo

В параэлектриках

Ee=1+cafl⋅f⋅E+Eatfl⋅EeEeo⋅1−exp−EeEeo,Ee⋅1−1−exp−EeEeo⋅coEe⋅fl⋅Eeo=1+cafl⋅f⋅E

Ee=1+cafl⋅f1−1−expEeEeo⋅EeoEe⋅fl⋅co,co=pm⋅No3⋅eo⋅kB⋅T	(35)

Благодаря действию деполяризующего поля в параэлектрических частицах либо 1) эффективный фактор Лоренца fl отрицателен в почти плоских частицах; либо 2) в почти иглообразных частицах fl очень велик и знаменатель в выражении (35) близок к единице, так что эффективное поле остается конечным, не наступает самопроизвольная поляризация (поляризационная катастрофа).

В первом приближении метода последовательных приближений в правой части уравнения (35) после достижения насыщения при Ee>>Eeo и соответственно E>> Eo, из (34)

Eeo=1+cafl⋅f⋅Eo+Eatfl⋅No⋅EeoEeo=1+cafl⋅f+Eatfl⋅Eo⋅No⋅EeoEeo⋅Eo=ce⋅Eo (36)

Получается

Eeo=1+cafl⋅f+Eatfl⋅No⋅1Eeo,Ee=ce⋅E,Eeo=ce⋅Eo,Eo=Eeoceи при любых напряженностях из (35)

Ee=1+cafl⋅f+co⋅Eeofl⋅E⋅1−exp−EeEeo⋅Eo=ce⋅E

EeEeo=1−1−exp−EeoEeo⋅EeoEeo⋅fl⋅co1−1−exp−EeEeo⋅EeoEe⋅fl⋅co⋅EEo=1−cofl1−1−exp−EeEeo⋅EeoEe⋅fl⋅co⋅EEoПри Ee<<Eeo и o/fl<<1 поскольку в почти сферических частицах fl велико в первом приближении метода последовательных приближений в правой части уравнения (35) при напряженности эффективного поля Ee << Eeo

EeEeo=1−jofl1+jofl⋅EEo=EEo

При Ee >> Eeo и co/fl << 1 поскольку fl = тем более

EeEeo=1−jofl1−(jofl)⋅(EeoEe)⋅EEo=EEo

так что

EeEeo=cece⋅EEo=EEo

Сила взаимодействия частиц в цепи (24) определяется напряженностью Еm электрического поля, действующего на поверхностные заряды частиц, достигает максимума при расстоянии между их поверхностями  = d, а при его росте убывает

F1=-2⋅Uo(E)d⋅xd⋅exp−x2d2=-2⋅Uo(E)3⋅d,F1=D⋅Em⋅So2	(37)

и выражается через величину энергии взаимодействия, равную плотности энергии напряжения слоя среды вблизи поверхности частицы толщиной d (когда
exp(-1)=1/3), умноженную на площадь контакта частиц So

Uo=34⋅So⋅d⋅D⋅Em,Em=fm⋅E				(38)

где

fm=ep⋅(r+x)em⋅r+ep⋅x+ρm⋅(r+x)ρp⋅r+ρm⋅x

D=eo⋅E+P=eo⋅E+Pe+Pa=eo⋅(1+ca)⋅E+Eat⋅Lpm⋅EekB⋅T

Подстановка этого выражения в (38) дает то, что энергия

Uo=34⋅So⋅d⋅eo⋅(1+ca)⋅E+pm⋅Noeo⋅Lpm⋅EekB⋅T⋅Em		(39)

приближенно равна

Uo=34⋅So⋅d⋅eo⋅fm⋅(1+ca)⋅E+pm2⋅Noeo⋅kB⋅T⋅1−exp−EeEeo⋅E

Здесь Ee/Eeo = Е/Еo, так что

Uo=34⋅So⋅d⋅eo⋅fm⋅(1+ca)⋅Eo2⋅E2Eo2+3⋅co⋅Eeo⋅Eo⋅1−exp−EeEeo⋅EEo													(40)

Следовательно, согласно (36), при напряженности в промежутке E =(0-4 Eo)

Ke1=34⋅So⋅d⋅eo⋅fm⋅co⋅Eeo⋅Eo,Ke2=34⋅So⋅d⋅eo⋅fm⋅(1+ca)⋅Eo⋅Eo,

Uo(E)=Ke1⋅1−exp−EEo⋅EEo+Ke2⋅E2Eo2				(41)

Сила взаимодействия "соприкасающихся" частиц электрореологической суспензии, расстояние  между поверхностями которых порядка расстояния разрыва взаимодействия d, возрастает примерно по квадратическому закону с ростом напряженности электрического поля Е. Если смещение частиц лежит в промежутке ξ=(−10,10) единиц x1=d4, то сила взаимодействия вычисляется по формуле

F1=-2⋅Uo(E)d⋅x⋅x1d⋅exp−(x⋅x1)2d2					(42)

4. ВЯЗКОСТЬ ЭЛЕКТРОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ

При монотонной сдвиговой деформации слоя ЭР-суспензии цепи частиц разрываются. Часть из них за малое время t<<tr, гораздо меньшее времени полной релаксации решетки цепей частиц tr, соединяется с обрывками других цепей ниже по течению, пока скорость сдвига еще не изменяется V=соnst, и образует виртуальную решетку. Доля разрушенных движением цепей, с учетом их восстановления, моделируется выражением

Wp=-¥t1−exp−x4(t')2⋅Dx2⋅hs2exp−t−t'tr⋅t−t'⋅dt'

где t - момент наблюдения, t' - любой предшествующий момент, П(t - t') =(t - t') - функция памяти, такая что система помнит только самое большое разрушение, возникшее в момент tm в течение времени релаксации, предшествовавшего моменту наблюдения t. В этом приближении доля разрушенных цепей равна

Wp=1−exp−x4(t−tm)2⋅Dx2⋅hs2exp−t−tmtr

Доля неразрушенных цепей Wn =1-Wp образует реальную решетку. Часть цепей, не восстанавливающихся из других обрывков в других местах ниже по течению, образует суспензию агрегатов размерами Ra, меньшими расстояния hs между электродами. Сила диссипативного сопротивления электрореологической суспензии сдвиговому движению электродов, созданная взаимодействиями обрывков виртуальной решетки между собой и частицами, не включенными в нее, образующими суспензию агрегатов, Ft=dp/dt, должна приводить лишь к уменьшению импульса, dp<0. Консервативные взаимодействия частиц должны прерываться до смены знака их работы и восстанавливаться так, чтобы всегда было dp<0, например вследствие столкновений [10].

Передаваемый через виртуальную решетку касательный импульс dp есть сумма импульсов, передаваемых вдоль цепи за время ее существования t = Xo /V, где Xo - сдвиг электродов за это время [4].

DP1=0DtFbt⋅dt',Fbt=-Kf⋅x3hs2⋅Dx⋅exp−x4hs2⋅Dx2,Kf=Kod

DP1=0Xoeo⋅Kf(E)⋅x3hs2⋅Dxexp−x4hs2⋅Dx2⋅dxv=eo⋅Kf(E)⋅1hs2⋅Dx⋅v0Xox3⋅exp−x4hs2⋅Dx2⋅dx=eo⋅Kf(E)⋅Dx⋅Io(Xo,Dx)v

Интеграл выражается через Xo = v t << hs,

Xo=2⋅hsr⋅d,Dx=hs⋅Xo

Io=eo⋅1hs2⋅Dx20Xox3⋅exp−x4hs2⋅Dx2⋅dx=14⋅exp−x4hs2⋅Dx2−1	Io=Xo44⋅hs2⋅Dx2

определяется только пределом удлинения цепей Xo= v t, тогда

DP1=eo⋅Kf(E)⋅Dx⋅Io(Xo,Dx)Xo⋅Dt

Если доля виртуальных цепей в полном их числе Ns, существовавшем в покое, есть Wb, то передаваемый слоем суспензии за время t = Xo /v импульс, равен

DP=Ns⋅Wb⋅DP1

Касательная компонента силы сопротивления виртуальной решетки

Fc=-Ns⋅Wb⋅DP1Dt=-Ns⋅Wb⋅Kf(E)⋅Dx⋅Io(Xo,Dx)Xo

не зависит от скорости и направлена против нее.

Напряжение этого сопротивления подобно напряжению сухого трения

t=-Ns⋅Kf(E)⋅Dx⋅Io(Xo,Dx)Xo

t=-B⋅vv,B=Ns⋅Wb⋅Kf(E)⋅Dx⋅Io(Xo,Dx)Xo	(43)

Частицы, не включенные в реальную и виртуальную решетки, образуют суспензию агрегатов массы ma с концентрацией Nag, средних размеров Ra, движущихся с относительной скоростью Vrel. Вследствие столкновения между агрегатами возникает короткая виртуальная цепь, по которой за бесконечно малый промежуток времени dt передается импульс

dP11=Fb1(x)⋅dXVrel,Vrel=P11ma

За время взаимодействия t = Ra/Vrel по этой цепи передается импульс p11 пока цепь не "разрывается" при относительном смещении агрегатов Da =Dx/Nac, которое в число Nac = hs/Ra раз, равное числу агрегатов, укладывающихся на hs, короче критического удлинения разрыва всей цепи Dx.

Касательная сила их взаимодействия равна [4]

Fbt=-eo⋅Kf(E)⋅x3hs2⋅Da⋅I(Xo,Da)Xo					(44)

0DP11P11⋅dP11=-eo⋅Kf(E)⋅Da⋅1hs2Da20Xox3exp−x4hs2Da2dxЗдесь интеграл, найденный выше, усредняется по прицельным расстояниям столкновений и выражается через Xo = Ra, Da = hs = Ra.

DP112=2⋅ma⋅eo⋅Kf(E)⋅Da⋅I(Xo,Dx),

I=14⋅exp−x4hs2⋅Da2−1,I=10−1

Если доля частиц сталкивающихся агрегатов, вступающих в связь Wna, подобная Wa, известна, то за столкновение передается импульс

DP11=2⋅ma⋅eo⋅Kf(E)⋅Wna⋅Da⋅I						(45)

В Wna параметры имеют значения: Xm = Ra, t - tm = Ra/Vrel. Wna=1.

Каждый агрегат частиц суспензии есть открытая изотермическая подсистема адиабатически замкнутой статистической системы, которую составляет вся суспензия при заданных расстояниях между электродами, скорости их сдвига и напряженности электрического поля [10]. Ее энергия U определяется числом частиц в агрегате Nа(U), которое задается законом Больцмана для вероятности состояния с этой энергией [10].

Wa(U)=Na(U)N=exp(S(E−U))

где S(Е-U) - энтропия термостата, представляющего собой остальную суспензию, Е - энергия адиабатической системы, U - энергия взаимодействия частиц агрегата. В силу малости агрегата по сравнению со всей суспензией энтропия термостата представляется первыми слагаемыми ее разложения в ряд [11].

S(U)=S(0)−dSdUo⋅U=Y−UUav, dUdSo=Uav

Uav=ddSNa⋅Uo(E)⋅1−exp−¥Eo=ddSNa⋅Uo(E)=Uo⋅ddSNa

Uav=UodSdNa=UomakB⋅T=Uo(E)⋅kB⋅Tma

где a - химический потенциал, Uav - средняя энергия взаимодействия на одну степень свободы, Y=Uav⋅S(0) - средняя энергия, необходимая чтобы перевести агрегат в состояние c энергией U=0, а при бесконечных расстояниях между частицами - энергия связи агрегата.

При столкновении агрегатов часть частиц одного из них движется по инерции, а часть N, потенциальная энергия взаимодействия которых больше энергии их относительного движения, передает импульс другому агрегату.

Wa(U)=DN(U)N=Erel¥Ω(U)⋅expY−UUavdU

Wa(U)=expY−ErelUavErel¥Ω(E)⋅expY−EUavdE

где (U) = (E) - плотность числа микросостояний агрегата с энергией E.

Представление статистического интеграла в показательной форме

Z=0¥Ω⋅exp−EUavdE=exp−YUav

позволяет записать это выражение в виде

Wa=expY−ErelUav,Y=Y−Y					(46)

где  - эффективная энергия связи.

Элементы виртуальной решетки представляют собой частный случай таких агрегатов, в которых  = b, так что входящая в соотношение (33) величина Wb равна

Wb=expYb−ErelUav

Если Np - концентрация частиц, Nac - число частиц в агрегате, импульс P11 переносит Wa Naс частиц.

DP11=-Nac⋅Wa⋅2⋅ma⋅Wna⋅Kf(E)⋅Da⋅I				(47)

Частота столкновений агрегата равна числу агрегатов в объеме цилиндра с эффективным сечением s=pRa2 и длиной образующей Vrel=1m/с, направленной вдоль скорости их относительного движения Vrel (вдоль скорости течения)

ν=Nag⋅s⋅Vrel⋅dtdt=Nag⋅s⋅Vrel

При каждом столкновении через площадь продольного сечения этого цилиндра нормально плоскости течения передается за время dt импульс

ΔP1=ΔP11⋅ν⋅dt

Число таких агрегатов на площади продольного сечения цилиндра Soo = 1 , содержащей вектор скорости, равно числу их в объеме слоя толщиной, равной размеру агрегата

DN=Nag⋅Ra⋅Soo

Напряжение сопротивления течению t, возникающее вследствие столкновений, равно

t=DP1⋅DNSoo⋅dt=DP1⋅s⋅Nag2⋅Ra⋅Vrel						(48)

Подстановка сюда выражения для  из (47) дает

τ=σ⋅Nag2⋅Ra⋅Nac⋅Wa⋅2⋅ma⋅Wna⋅Kf(E)⋅Da⋅I⋅Vrel		(49)

Относительная скорость Vrel агрегатов пропорциональна скорости сдвига g

Vrel=Ra⋅dvdz=v⋅Rahs=g⋅Ra,g=dgdt,g=xhs

t=-h(v,E)⋅dvdz=-h(v,E)⋅g

Сравнение этого выражения с (49) дает выражение для эффективной вязкости

ηa(v,E)=σ⋅Nag2⋅Ra2⋅Nac⋅Wa⋅2⋅ma⋅Wna⋅Kf(E)⋅Da⋅I⋅Vrel (50)

Uav(E)=kB⋅Tma⋅Uo⋅1−exp−EEo⋅EEo+EEo2

Частицы массой mas концентрации Nf, не входящие в реальную и виртуальную решетки, и агрегаты образуют суспензию с вязкостью, возникающей вследствие упругих столкновений поляризованных частиц

hn(E)=So⋅Nf2⋅Rr2⋅2⋅mas⋅Kff(E)⋅Da⋅I⋅Vrel			(51)

которая не зависит от скорости течения.

Полная вязкость ЭР-суспензии  складывается из вязкости суспензии агрегатов a, вязкости n ньютоновской части суспензии из несвязанных в агрегаты частиц, взвешенных в дисперсионной среде, и вязкости дисперсионной среды o.

Через твердую частицу или почти твердый агрегат импульс передается со скоростью звука, т.е. почти мгновенно по сравнению с длительностью течения, и эффективное расстояние переноса z уменьшится на N Ra, где N = 1/(R + ) - число агрегатов, размещающихся на единице длины связи

Z=(1−Ω)⋅Z, Ω=RaRa+x<1, x=d

t=h⋅dvdz=h1−Ω⋅dvdz=h1−Ω⋅g, g=dgdt, h=h1−Ω			(52)

В суспензии частиц диатомита [2] (размерами r, удельного веса dp, площадью поперечного сечения So) и активированной воды, если коэффициент заполнения объема частицами 0.25, концентрация частиц Np, при степени диссоциации Sd число ионов на одной частице Np1 определяется объемом мономолекулярного слоя на частице V1, число молекул в котором Nm1, а число слоев Nc определяет толщину слоя воды - активатора на частице LV. Для слоя суспензии толщиной hs, в котором суммарная толщина прослоек среды между частицами Dc, величина смещения электродов, при которой начинаются разрывы цепей, равна Dx. При плотности жидкой среды dt и частиц dp, площади контакта цепи с электродом So, число цепей, связанных с единицей площади электродов, Ns = 1/So, число частиц в цепи Npc, число частиц в агрегате Nac, концентрация агрегатов Nag, масса агрегата ma равны

r=10−5m,dp=2000⋅kg⋅m−3,So=p⋅r2,hs=2⋅10−3m,Io=5.5⋅10−6,dl=103kg⋅m−3,dt=2⋅10−3kg⋅m−3,s=So⋅2,ksi=0.5⋅LV,Ra=10⋅r,Dc=LV⋅hsr,Da=Dc100,Dx=hs⋅Dc,ho=4⋅poise,Eeo=kB⋅Tpm,Ns=0.5So,Npc=hsr,Nac=Npc20,Nag=400⋅Ns⋅Nac,Nf=Nag⋅30ma=dp⋅4⋅r3⋅Nac,mas=dp⋅4⋅r3,Eo=Eeoce,ed=Eo50,Wb=0.5

Если напряженность приложенного к слою суспензии электрического поля E изменяется в промежутке E=0…200

ex2(E)=1−exp−EEo⋅EEo, ex3(E)=EEo2

для частицы суспензии химический потенциал равен тепловой энергии молекул, умноженной на число молекул в объеме корреляции в приповерхностном слое

mα=kB⋅T⋅go.

Следующие обозначения

Kf1(E)=p⋅So⋅eo⋅co⋅Eeo⋅Eo, Kf2(E)=p⋅So⋅eo⋅co⋅Eeo⋅Eo

Kf(E)=Kf1(E)⋅ex2(E)+Kf2(E)⋅ex3(E)

Kor(E)=2⋅ma⋅Kff(E)⋅Da⋅I, BO(E)=s⋅Nag2⋅Nac⋅Ra2⋅Kor(E)

Kor1(E)=2⋅mas⋅Kff(E)⋅Da⋅I, B1(E)=So⋅Nf2⋅r2⋅Kor1(E)

LB(E)=lnBO(E)mα, Y(E)=0.2⋅10−15⋅EEo2, Uav(E)=kB⋅Tmα⋅Kf(E)⋅d

Ye(E)=Y(E)+LB(E)⋅Uav(E), mr=ma⋅Ra2

и замена переменных

g=vhs, Vrel=v⋅Rahs, Vo2=2⋅hs2ma⋅Ra2⋅Uav, Vo12=2⋅hs2ma⋅Ra2⋅Ye

go1=Ye(E)mr, go=Uav(E)mr

приводят выражение для эффективной вязкости к виду

h(v,E)=ho⋅expVo12−V2Vo2+B1ho+1=ho⋅expgo12−V2go2+B1ho+1					(53)

Полное напряжение диссипативного сопротивления течению складывается из предела текучести o, сухого трения c виртуальной решетки связей и вязкого трения суспензии агрегатов t=to+tc+th. В ней первое слагаемое не зависит от скорости и составляет начальное напряжение в законе Шведова-Бингама,

tc(E)=Ns⋅Wb⋅Kf(E)⋅Io⋅DxXo

t(E,g)=t(E)+ho⋅1+B1(E)ho+expgo1(E)−g2go(E)⋅g		(54)

При различных напряженностях электрического поля Е получается зависимость вязкости от скорости деформации g из промежутка g = 0…5000 g1

При малых скоростях сдвига go1-g2<go линейный участок диссипативной характеристики сменяется кубической нелинейностью. При больших скоростях эффективная вязкость становится постоянной, разрушенные агрегаты не восстанавливаются и суспензия теряет электрореологические свойства за исключением слабой корреляции движений частиц, возникающей вследствие дипольного взаимодействия как в разбавленной суспензии [12].

Зависимости напряжения сопротивления течения электрочувствительной суспензии, приведенные на рис.1, указывают на качественное и количественное совпадению расчетных и опытных [2] реологических характеристик этой суспензии в электрическом поле.

Рис.1. Зависимость напряжения сопротивления сдвигу (Е1,g)ЭР- суспензии от скорости сдвига g и напряженности приложенного электрического поля Е.

5. ВЯЗКОСТЬ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ

Взаимодействие молекул жидкости есть коллективное косвенное взаимодействие чередующихся положительно и отрицательно заряженных частиц, притягивающихся друг к другу через частицы противоположного знака между ними, так что в нулевом приближении возникают силы равномерного всестороннего сжатия, уравновешивающиеся в глубине конденсата, и каждая частица движется почти свободно в макроскопической потенциальной яме ширины Li вдоль каждой "кристаллографической оси" и глубины Uoo c периодическим дном, на котором потенциальные ямы чередуются с барьерами высоты Ub. Если энергия молекул больше высоты барьеров, возникает жидкость, которая вследствие тепловых флуктуаций представляет собой возникающие и за почти бесконечно малое время разрушающиеся кристаллы, связанные друг с другом в случайно искривленные цепи, образующие виртуальную пространственную решетку. Виртуальные микрокристаллы взаимодействуют путем столкновений, подобных столкновениям агрегатов частиц ЭР-суспензии.

Если жидкость течет в канале между твердыми стенками, то, согласно гипотезе прилипания [1], микрокристаллы образуют виртуальные цепи, связывающие стенки кристалла на бесконечно малые промежутки времени, в конце которых разрывающиеся и через малое время восстанавливающиеся из других обрывков ниже по течению. Возникающая виртуальная решетка микрокристаллов создает сопротивление течению по закону, подобному (54) для ЭР-суспензии. Вязкость неньютоновской жидкости определяется законом, подобным (53), как суспензия виртуальных монокристаллитов - агрегатов из молекул в состоянии ближнего порядка за малое время возникающих, разрушающихся и возникающих вновь, взаимодействующих при столкновениях по такому же экспоненциальному закону, что и частицы суспензии, в котором  - энергия связи кристаллита, Uav = kB (Т-Тп) Ncr - его средняя тепловая энергия, в жидком состоянии пропорциональная превышению энергии над потенциальными барьерами Ub = kB Tп, соответствующими температуре затвердевания Тп. В выражении напряжения сопротивления течению (54) составляющая вязкости, возникающая вследствие столкновений виртуальных микрокристаллов

h(v,E)=so⋅Ncr2⋅Nac⋅Wa⋅2⋅m⋅Kfm(E)⋅Dm⋅I

зависит от разности энергии связи микрокристаллов  =  /2 и энергии их относительного движения Urel =  /2 и убывает с ростом превышения энергии над энергией плавления соответствующего кристалла Uav=kB(T-Tп), пропорциональной квадрату скорости Vf, соответственно закону Аррениуса

Wa=expYm−UrelkB⋅T−Tn=expYm−m⋅Vrel2kB⋅T−Tn=expVof2−V2Vf2

В нем множитель перед экспонентой определяется свойствами взаимодействия молекул (поляризуемостью, напряженностью молекулярного поля, ...)

Vof2=2⋅hs2m⋅Rm2⋅Ym , gm1=2m⋅Rm2⋅Ym,

Vf2=2⋅hs2m⋅Rm2⋅kB⋅T−Tn, gm=2⋅kB⋅T−Tnm⋅Rm2,

Bm=sm⋅Ncr2⋅Rc2⋅Ncr⋅2⋅m⋅Wna⋅Kf(E)⋅Dm⋅I

ho=Bm⋅expgm1−g2gm

При Т<Тп молекулы колеблются около узлов пространственной решетки, их средняя скорость обращается в нуль, а вязкость становится внутренним трением.

Полное напряжение сопротивления течению неньютоновской жидкости складывается из сопротивления виртуальной решетки цепей микрокристаллов между стенками канала c, не зависящего от скорости подобно сухому трению, сопротивления, возникающего вследствие столкновений молекул, не включенных в микрокристаллы, пропорционального скорости, и экспоненциально нелинейного сопротивления системы сталкивающихся микрокристаллов и предела текучести, выключающегося с началом течения

t(T)=to(d(g))+tc(T)+B1(T−Tn)+ho⋅expgm1(E)−g2gm(T−Tn)⋅g

В этом выражении для разных жидкостей и при разных температурах отличны от нуля различные слагаемые. Для обычных жидкостей

το=τ–=gμ1=0, gm(T−Tn=¥

В них вязкость постоянна и сопротивление течению пропорционально скорости.

Для раствора белка в воде остаются первое и два последних, так что данным выражением, в отличие от других моделей, предсказывается наблюдаемый на опыте падающий участок характеристики сопротивления течению [13], подобно таким характеристикам для электрореологической суспензии (рис.1).

6. УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ СУСПЕНЗИИ

Электрореологическая суспензия, в канале между параллельными соосносимметричными стенками внутреннего радиуса R1 и внешнего R2, ширины D = R2 - R1, в электрическом поле напряженнности Е, определяемой разностью потенциалов между стенками U, под действием перепада давления - P, большего предела текучести То(Е), зависящего от напряженности поля Е, нормальной скорости течения V, движется согласно реологическому закону (54). В этом законе первое слагаемое - постоянное сопротивление, подобное сухому трению, а эффективная вязкость (g) экспоненциально убывает к вязкости o+B1 по мере разрушения связей между частицами, когда энергия их относительного движения, пропорциональная квадрату скорости сдвига g2, становится больше энергии вязи частиц в агрегатах, пропорциональной энергии связи go1 .

Жидкая частица - локально равновесный элемент объема жидкости - движется под действием перепада давления P=-dp/dxi и напряжения сопротивления [1,14]

sij(E)=2⋅hE,¶vi¶vj⋅eij−dij⋅eii3+tci(E)⋅dij	(55)

приложенного к ее граням со стороны соседних частиц [5] и складывающегося из сопротивления сухого трения и вязкого сопротивления

sij(E)=hE,Ñvi⋅¶vi¶xj+tcj(E)⋅dij

Ñjvi=¶vi¶xj - составляющая градиента вдоль i-ой координатной линии.

Подстановка этих выражений в уравнение движения сплошной среды [15]

j¶sij¶xj=¶tcj(E)¶xj+j¶¶xj2⋅h(E,¶vi¶xj)⋅eij−dij⋅eii3

дает уравнение движения вязкой жидкости с произвольным реологическим законом - зависимостью вязкости  от координат, скоростей и градиентов скоростей деформации [1].

ρ⋅¶vi¶t=ρ⋅Fi−¶p¶xi+j¶¶xj2⋅h(E)⋅¶vi¶xj⋅eij−dijeii3+j¶¶xjtci(E)где

eij=12⋅¶vi¶xj−¶vj¶xi - тензор скоростей деформации, dij - символ Кронекера.

Уравнение движения представляется в векторном виде

ρ⋅¶vi¶t=ρ⋅Fi−¶p¶xi+Ñ2⋅h(E,Ñvi⋅Ñvi+j¶¶xjtci(E) (56)

которое преобразуется в уравнение движения в цилиндрическом канале, ось которого направлена вдоль оси координат OZ

ρ⋅¶vz¶t=-P+Tt⋅U2Eo2⋅1r2++ho⋅1+B1(E)ho+mE,¶vi¶xj⋅¶2vz¶r2+1r⋅¶vz¶r++ho⋅¶vz¶r⋅ddr1+B1(E)ho+mE,¶vi¶xj;m=expgo1-Ñrvz2go	(57)

подобное уравнению Навье-Стокса [1], если go1(E)>dvzdr2

Уравнение движения представляется в виде, удобном для численного решения

ρ⋅¶vz¶t=-P+Tt⋅U2Eo2⋅1r2+ho⋅¶2vz¶r2+hor⋅¶vz¶r+ho⋅1r⋅¶¶rr⋅B1(E)ho+mE,¶vi¶xj⋅¶vz¶r

go1(E)=lnB1(E)ho⋅Ko1⋅1−exp−E(r)Eo⋅E(r)Eo+Ko2⋅−E(r)Eo212+Y1⋅2ma⋅R2При малых скоростях и градиентах скорости, например вблизи оси канала

¶vz¶r2<go1(E), 1go(E)⋅¶vz¶r2<go1(E)go(E)=1

это уравнение становится подобным уравнению Навье-Стокса c большой вязкостью, зависящей от напряженности электрического поля

ρ⋅¶vz¶t=-P+Tt⋅U2Eo2⋅1r2+h(E)⋅¶2vz¶r2+hor⋅¶vz¶rh(E)=ho⋅1+B1(E)ho+expgo1(E)go(E)	(58)

Параметр go1(E) может быть преобразован от экспоненциального вида к виду множителя перед экспонентой, так что вязкость суспензии, возникающая благодаря столкновениям агрегатов, выражается через

B=s⋅Nag2⋅Nac⋅Wa⋅Ra2, mE=B⋅Kor(E)⋅expgo1(E)−g2go(E)

В области около центральной линии кольцевого канала или щели, где dV/dr = 0, уравнение движения совпадает с уравнением Навье-Стокса с большой вязкостью и профиль скорости становится пологим параболическим. Если энергия связи агрегатов гораздо меньше их средней энергии в потоке go1<<go, при больших скоростях, например у стенок канала

¶vz¶r2>go1, expgo1(E)−Ñrv2go(E)=exp(-¥)=0

h(E)=ho⋅1+B1(E)ho+Kor(E)⋅exp−Ñrv2go(E)

ρ⋅¶vz¶t=-P+Tt⋅E(r)2Eo2⋅+ho⋅¶2vz¶r2+1r⋅¶vz¶r	(59)

профиль скорости должен быть отрезком крутой параболы. Полный профиль при больших скоростях представляет собой сопряжение пологой параболы вблизи центральной линии и крутой - вблизи стенок.

Если ширина щели R2-R1<<R1, R2 гораздо меньше радиусов ее цилиндрических стенок, т.е.

lnR1R2=lnR1−R1+R1R1=R1−R1R1=0, Ur⋅lnR2R1=UR2−R1=E=const

так что

Ñ2⋅mE,Ñvj⋅Ñvi=1r⋅ddrr⋅ho⋅1+B1(E)ho+Kor(E)⋅mE,¶vi¶xj⋅¶vz¶r=ho⋅¶2vz¶r2⋅ho+B1(E)r⋅¶vz¶r++ho⋅1r⋅¶¶rr⋅Kor(E)⋅mE,¶vi¶xj⋅¶vz¶rуравнение движения принимает вид

ρ⋅¶vz¶t=-P+Tt⋅E2Eo2+ho⋅¶2vz¶r2+hor⋅1+B1(E)ho¶vz¶r++ho⋅1r⋅¶¶rr⋅mE,¶vi¶xj⋅¶vz¶r													(60)

При ламинарном течении в плоском щелевом канале ширины D, когда число Рейнольдса Rе = V D/n = r V D/m << 000 мало, течение суспензии потенциальное, Vy = Vz = 0, dVz /dy = 0 и массовые силы Fi = 0 отсутствуют, уравнение движения упрощается

ρ⋅¶v¶t=-G(E)+ho⋅¶2v¶r2+¶¶xh(E)⋅¶v¶x

где

G(E)=P−Tt(E), h(E)=ho+B1(E)+ho⋅Kor(E)⋅expgo1(E)−Ñrv2go(E)

При малых скоростях деформации g = dVz /dx << go1(Е), энергия относительного движения агрегатов меньше энергии их связи

g2=¶v¶x2<go1(E), expgo1(E)−Ñrv2go(E)=expgo1(E)go(E)>1

и взаимодействия агрегатов есть столкновения без разрушения. Энергия и импульс сильно передаются от слоя к слою, вязкость велика, но постоянна, >>o гораздо больше вязкости суспензии в отсутствие электрического поля. Уравнение движения принимает вид

ρ⋅¶v¶t=-¶p¶x+Tc(E)++¶¶x2⋅ho⋅1+B1(E)ho+Kor(E)⋅expgo1(E)go(E)⋅¶v¶x	(61)

уравнения Навье-Стокса с вязкостью, зависящей от напряженности электрического поля. При go1 = dV/dx агрегаты разрушаются и вязкость

h(E)=ho+B1(E)+ho⋅Kor(E)⋅expgo1(E)−Ñrv2go(E)

убывает по гауссовскому экспоненциальному закону с ростом скорости деформации столь быстро, что характеристика диссипативного сопротивления (52) приобретает падающий участок и возможно возникновение автоколебаний расхода суспензии. Такое же уравнение движения определяет течение обычных неньютоновских жидкостей, например раствора бека в воде.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реологический закон (52), полученный на основе положений статистической физики, в уравнении движения электрореологической суспензии, которое в предельных случаях больших и малых скоростей переходит в уравнение Навье-Стокса, допускает наглядный анализ профиля скорости течения в симметричных каналах и позволяет рассчитывать силы, действующие на обтекаемые суспензией тела. Теория легко распространяется на течение неньютоновской жидкости - все жидкости вблизи затвердевания - и предсказывает падающий участок реологической характеристики раствора белка в воде, наблюдаемый на опыте [13].

# ЛИТЕРАТУРА

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М., Наука, 1973, 847 с.

- Яновский Ю.Г., Коробко Е.В., Баранчеева В.В. Инженерно-физический журнал, 1989, т.57, с.219.

- Лыков А.В., Шульман З.П. и др. Электрореологичский эффект. Минск, Наука и техника, 1972.

- Mokejev A.A., Korobko E.V., Vedernikova L.G. Structural viscosity of electrorheological fluids. J. Non-Newtonian fluid Mechanics, 1992, v.42, pp.213-230.

- Мокеев А.А., Коробко Е.В., Мокеев Ан.А. Зависимость предела прочности слоя электрочувствительной суспензии от напряженности электрического поля. Механика композиционных материалов и конструкций, 1995, т.1, N1, с.125-136.

- Александров А.Ф., Богданкевич А.С., Рухадзе А.А. Основы электродинамики плазмы. М., Высшая школа, 1978.

- Пановски В.,Филлипс М. Классическая электродинамика. М., ГИФМЛ, 1968.

- Тареев В.М. Физика диэлектрических материалов. М., Энергоиздат, 1982.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М., Наука, 1992.

- Левич В.Г. и др. Курс теоретической физики. т.II, М., Наука, 1969.

- Терлецкий В.Н. Статистическая механика. М., Высшая школа,1970.

- Klass D.L., Martinek T.W.  J.Appl.Phys., 1967, v.38, p.67-80.

- Сhien S., Usami S., Dellenback P.J., Gregersen M.I. Sear-dependent interaction of plasma proteins with erythrocytes in bloodrheology. Am.J.Physiol., 1970, v.219, N1.

- Ильюшин А.А. Механика сплошной среды. М., МГУ, 1990 .

Поступила в редакцию 25 октября 1999 года.