МОДЕЛЬ ФРИКЦИОННОГО КОНТАКТА УПРУГОЙ

МАТРИЦЫ С ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Мошев В.В., Ковров В.Н., Кошкина Т.Б.

Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Анализ различных моделей, описывающих процесс межфазного трения в наполненных системах, показал, что особый интерес представляет выяснение законов трения полимерной матрицы по жесткому включению. На основе экспериментальных исследований была получена нелинейная зависимость, связывающая силу трения, давление и скорость скольжения. Используя экспериментально полученный закон трения, предложен алгоритм, описывающий процесс межфазного трения в случае постоянного контакта матрицы и жесткого включения и в случае отслоения матрицы от жесткого включения.

1.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Материалы дискретной природы широко распространены в таких инженерных приложениях как производство твердых топлив и наполненных полимеров, механика грунтов и горных пород.

Изучение влияния дискретности структуры на механическое поведение вызывает большой интерес, проявляющийся в интенсивной разработке моделей таких материалов [1-5].

Значительную роль в механике наполненных материалов, в частности, дисперсно армированных полимеров, играют эффекты поверхностей межфазного раздела. Образование таких поверхностей, вызванное деформационным повреждением, сопровождается межфазным трением матрицы и наполнителя, что приводит к появлению диссипативных потерь, проявляющихся, например, в формировании петель гистерезиса при циклическом нагружении и в эффектах запаздывания при квазистатических нагружениях в режимах релаксации напряжений и ползучести.

Одной из наиболее популярных является модель Кулоновского трения, с помощью которого описывается трение между деформируемым упругим телом и фиксированным жестким основанием. Однако, отсутствие скоростных зависимостей сужает область применения такого рода моделей.

Модель стандартного линейного тела, известная как модель Зенера, использует линейную суперпозицию для несинусоидальной истории деформирования. В работе [4] показано, что такая суперпозиция ценна для ненаполненных вулканизатов, но она не применима для тех материалов, дефopмирование которых зависит от наличия наполнителя.

Другая модель, которая привлекла внимание в последние годы - это, так называемая, “модель нормальной податливости”, в которой используется зависимость коэффициента трения от скорости скольжения, причем эта зависимость может быть скачкообразно или равномерно меняющейся [5,6,7]. Эта модель используется для задач с нулевой размерностью и с единичной степенью свободы. В указанных работах исследовалось тангенциальное движение с трением жесткого блока, либо набора таких блоков. Насколько известно, авторами не проводились исследования для непрерывной модели, включающей скоростную зависимость силы трения и описывающую гистерезисные явления.

Для описания гистерезисного поведения высоконаполненных вулканизированных эластомерных материалов использовалась трибоупругая модель, предусматривающая собой сборку из упругих пружин и фрикционных ползунов [8]. Эта модель дает сравнительно хорошее совпадение теории и эксперимента. Тем не менее, есть аспекты в поведении наполненных эластомеров, которые эта трибоупругая модель не рассматривает: это зависимость свойств материала от релаксации напряжений и ползучести, “размягчение” пружины и восстановления жесткости.

Следует также отметить, что стандартная трибоупругая модель твердого тела применима к эластомерным материалам, демпфирование которых зависит от наличия наполнителя. Для вулканизатов, в которых демпфирование происходит от основного эластомера подойдет вязкоупругая или комбинированная вязкоупругая модель.

В ранее опубликованных работах [9,10] экспериментально показана роль межфазного трения в формировании сопротивления наполненных полимеров в случае, когда матрица отслоена от наполнителя в результате предварительного повреждения.

Известно, что диссипация механической энергии в наполненных системах связана как со структурными факторами: степенью наполнения, размерами частиц наполнителя, жесткостью матрица, так и с условиями нагружения: внешним давлением, скоростью деформирования. Вклад этих факторов в степень диссипации впрямую связан с трением по поверхности раздела фаз.

Межфазное трение имеет место после микроповреждения композита, проявляющегося в форме отделения матрицы от частиц наполнителя. При растяжении композита отслоенная матрица скользит по поверхности включения, что и служит причиной возникновения трения.

Данная работа посвящена моделированию деформационно-силового поведения упругой матрицы, находящейся во фрикционном контакте с жесткой поверхностью и является логическим продолжением работы [11].

2. ЗАДАЧА О ФРИКЦИОННОМ КОНТАКТЕ С ПОДЛОЖКОЙ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ДЛИНЫ

Рассмотрим растяжение упругой ленты, находящейся в постоянном фрикционном контакте с жесткой подложкой неограниченной длины. Левый конец ленты закреплен, а правый деформируется вдоль поверхности подложки. Длина ненагруженной упругой ленты – L0. К правому концу ее приложено растягивающее усилие F параллельно подложке. Жесткость упругой ленты G, связывающая усилие с деформацией, принимается постоянной. При построении математической модели деформирования упругого полимера (упругой ленты) использовался экспериментально полученный закон трения [11].

fi =c1(1-exp(-0.8p))(1+c2Vni).								(1)

Здесь fi - удельная сила трения, МПа; p - давление на поверхности контакта, МПа; V - скорость скольжения, мм/мин; c1, c2, n - экспериментально определяемые константы. При расчетах использовались следующие значения констант c1=0.054, c2=0.93, n=0.15.

С целью описания движения упругой ленты по шероховатой поверхности мысленно разделим ленту на М равных элементов du0=L0/M (нумерация элементов ведется от закрепленного конца ленты). После приложения к правому концу ленты усилия F страгивание упругой ленты вдоль подложки в связи с наличием трения происходит не по всей длине ленты, а путем постепенного ее включения в движение по мере повышения нагрузки. Условием, обеспечивающим возможность скольжения упругой ленты по подложке, является равенство силы натяга ленты и силы трения на рассматриваемом участке подложки.

Поэлементно это выглядит следующим образом. Вычисляем расположение правого конца у крайнего правого элемента начальный размер которого duM=du0, заложив в расчет силу трения, соответствующую нулевой скорости f=fM. Приращение усилия dfM в правом конце M - го элемента будет равно

dfi = fi dui .											(2)

Правый конец крайнего правого элемента duM переместится в положение dxM , расположенное от начала отсчета на расстоянии

dxi =dui(1+fi / G) .									(3)

За скорость перемещения правого крайнего элемента примем VM, равную заданной скорости растяжения конца упругой ленты.

Исследуем по аналогии поведение следующего элемента. Примем что скорость скольжения (M-1)-го элемента VM-1 равна перемещению предыдущего элемента dxM за промежуток времени dt. Тогда сопротивление трению fM-1 определяется по формуле (1) при

# VM-1=dxM /dt.

# Приращение усилия dfM-1 на длине этого элемента определяется по аналогии с (2), помня, что в начальный момент duM-1=du0.

Усилие, действующие в (M-1)-ом элементе представляется суммой

fM−1=i=M−1Mdfi

Деформированный размер площадки dxM-1 определим по (3). Правый конец (M-1)-го элемента переместится в положение xM-1, которое находится суммированием длин с M-го по (M-1)-ый элементы

xM−1=i=M−1Mdxi										(4)

Описанная процедура повторяется (M-N) раз, где N - порядковый номер элемента, вступившего в процесс деформирования. Величина вытяжки упругой ленты после завершения счета равна

z=i=NMxi−du0(M−N)									(5)

Усилие на правом конце ленты будет равно fN.

fN=i=NMfi.											(6)

Если вычисленное значение z не совпадает с заданным, исходя из скорости растяжения конца ленты и заданного отрезка времени, то рассматривают включение в процесс деформирования следующих элементов до тех пор, пока результат не станет с установленной степенью точности близкий к заданному. В дальнейшем, повторяя эту процедуру для следующего промежутка времени, необходимо помнить об изменении размеров элемента dui на величину деформации, приобретенной каждым элементом за предыдущий момент времени. Вновь вступающие в процесс деформирования элементы имеют размер, равный начальному du0.

Когда при растяжении зона скольжения распространяется на всю длину упругой ленты, то в последующем процессе деформирования уже участвуют все элементы. Таким образом, в формулах (4)-(6) суммирование будет проводиться с 1-го до М-го элемента.

На основе описанной процедуры растяжения упругой ленты возможно построить процедуру сокращения с учетом той же скорости перемещения правого конца ленты. Изменения при описании процесса сокращения заключается в следующем:

-  длина ленты учитывается со значением вытяжки

L=L0+z

 производится вновь условное разбиение уже растянутой ленты на М элементов

du0=L/M											(7)

(к началу процесса сокращения в упругой ленте действует усилие fN, достигнутое к моменту окончания растяжения);

- при поэлементном сокращении величина fN будет уменьшаться на величину усилия dfM, полученную при сокращении следующего элемента.

Количество элементов, участвующих в данный момент в процессе сокращения, определяется по аналогии с растяжением при суммировании поэлементного перемещения (3). По окончании процесса сокращения определяем величину остаточной деформации, как разницу между достигнутой в процессе растяжения величиной вытяжки z и величиной сокращения, полученной при равенстве fN=0.

Для описания процесса релаксации была построена модель, учитывающая перераспределение неравномерного поэлементного растяжения упругой ленты, в результате которого снижается усилие в ленте при неизменной вытяжке z. Предполагаем, что в результате перераспределения вытяжки произошло сокращение крайнего правого элемента. Величину перемещения левого конца М-го элемента определяем, заложив в расчет силу трения покоя, соответствующую нулевой скорости, f=fM. При этом произойдет уменьшение усилия в М-ом элементе на величину

dfM=fM dxM

## Величину сокращения элемента определяем следующим образом

dxM=dxM dfM/G.

В результате перемещения левого конца М-го элемента возникает необходимость учесть скоростную составляющую в законе трения, при скорости, определенной как величина сокращения М-го элемента dxM в заданный промежуток времени dt.

fMS=с1(1-exp(-0.8p))с2VMn								(8)

## Усилие в М - ом элементе уменьшится с учетом (1) на величину

dfMS=f sM dxM 										

Дополнительное сокращение М-го элемента с учетом скоростной составляющей силы трения определяем следующим образом

xsM=dxM dfsM/G										(10)

Теперь деформированный размер М-го элемента будет равен разности

dxM - dxM - dxsM									(11)

Величина сокращения М-го элемента будет перераспределятся в виде растяжения следующих элементов. Причем порядковый номер N элемента, до которого распространяется процесс перераспределения сокращения М-го элемента, определяется из условия

i=NM−1dxidfiG=ΔdxM+ΔdxMs							(12)

Описанная процедура перераспределения деформации в элементах растянутой упругой ленты повторяется до тех пор, пока величина суммарного усилия в двух соседних элементах будет мало отличаться

dfi - dfi-1»0 i=M,…,2									(13)

3. ЗАДАЧА О ФРИКЦИОННОМ КОНТАКТЕ С ПОДЛОЖКОЙ

КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ

Реальное поведение единичной пары “полимер - жесткое включение” сопряжено с процессом фрикционного скольжения матрицы по поверхности, имеющей конечный размер. В связи с этим определенный интерес представляет сравнение результатов вычислений по вышеизложенному алгоритму с деформационно-силовой картиной поведения упругой матрицы, контактирующей с ограниченной подложкой.

Предположим, что величина подложки ограничена и равна начальной длине упругой ленты. Часть упругой ленты, равная вытяжке z, в этом случае выходит из контакта с подложкой и под действием силы fN получит дополнительную деформацию.

### Величину дополнительной вытяжки определяем следующим образом

dz=z fN /G.

#### Тогда общая вытяжка будет равна

Z=z+dz.

С внесенными изменениями для описания процесса деформирования при растяжении с учетом ограниченной подложки можно использовать алгоритм, описанный в разделе 1.

Для описания процесса сокращения упругой ленты, находящейся во фрикционном контакте с ограниченной подложкой, прелагается другой алгоритм. В этом случае возникает необходимость соблюдения условия, что величина сокращения в данный момент должна равняться сумме, включающей в себя величину сокращения части упругой ленты, вышедшей из контакта с подложкой в процессе растяжения, и усадку упругой ленты, оставшейся во фрикционном контакте с подложкой. Для реализации этого условия был построен следующий итерационный процесс.

Задается сокращение правого конца, по величине меньшее возможного в данный момент времени z(-). На основании упругого закона определяем упругую составляющую силы, на величину которой уменьшится сила, растягивающая упругую ленту.

f(-)=z(-)G/Z.

Уменьшение растягивающей силы в упругой ленте позволяет сократиться некоторому количеству элементов ленты на подложке. Для определения количества элементов, участвующих на данном временном промежутке в процессе сокращения, и величины сокращения каждого элемента используется процедура, подробно описанная для процесса растяжения упругой ленты. Отличие в процедуре сокращения при поэлементном суммировании состоит в необходимости получить равенство величины силы трения, преодолеваемой рассчитанным количеством элементов, силе f(-).

При выполнении этого равенства определяется перемещение на подложке за счет сокращения элементов с учетом трения z(-)fr. Если в результате проведенных расчетов не выполняется условие

wt=z(-)+z(-)fr,

где t - рассматриваемый промежуток времени, то итерационная процедура повторяется с коррекцией заданного перемещения правого конца упругой ленты z(-) в соответствии с полученным результатом на предыдущем шаге. Если условие выполнено, то можно перейти к рассмотрению следующего промежутка времени, повторив процедуру сокращения, описанную выше.

В результате каждого этапа сокращения получаем уменьшение силы растяжения в упругой ленте, сокращение участка ленты, вышедшего из контакта с подложкой и поэлементное сокращение части ленты, находящейся во фрикционном контакте с подложкой.

Условием окончания процесса сокращения будет равенство нулю силы растяжения на конце упругой ленты. В результате получаем величину остаточной деформации.

Выражение (1) было использовано для вычисления кривых циклического деформирования при различных значениях скорости нагружения и внешнего давления. Результаты расчетов качественно достоверно согласуются с экспериментальными данными, получаемыми для наполненных материалов, в частности, для дисперсно армированных эластомеров. Часть из них приведена в работе [11].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволяют с хорошим приближением описать взаимодействие эластомера с жестким включением при наличии ограниченного и бесконечного контакта. Предложенные модели учитывают как нормальное давление, так и скорость скольжения по жесткому контртелу.

На рис.1 показано сравнение процессов нагружения и разгрузки для случая неограниченного (кривая a) и ограниченного (кривая b) контакта упругой матрицы с жесткой поверхностью. Результаты расчетов физически верно отражают условия моделирования: при неограниченной длине пути трения напряжения в цикле существенно выше, а остаточная деформация меньше, нежели для случая с ограниченной подложкой. Предложенные модели дают возможность уточнить описание деформационного поведения композитов путем включения в алгоритм физических параметров материалов, такими, например, как модуль упругости, степень наполнения, фракционность и т.п.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Boonstra B.B. Role of particular in elastomer reinforcement: A reveiw. // Polymer. Sci., 1979, vol.20, No.6, pp.691-704.

2.	Charrier J.M., Gent A.N. Stress-softening in filled rubbers. Les interaction entre les elastomeres et les surfaces solides ayant une action renforcante. Colloq. intern. CNRS. P., 1975, pp.205-210.

3.	Dekkers M.E.J.,Heikens D. Crazing and shear deformation in glass bead-filled glassy polymer. J. Mater. Sci., 1985, vol.20, pp.3873-3880.

4.	Harris J.A. Rubber Chem. Technol., 1987, No.60, pp.870-878.

5.	Martins J.A.C. A Numerical Analysis of Class of Problems in Elastodynamics with Friction. Comp. Meth. Appl. Mech. Engng., 1983, No.40, pp.327-360.

6.	Martins J.A.C., Oden J.T. Models and Computational Methods for Dynamic Friction Phenomena. Comp. Meth. Appl. Mech. Engng., 1985, No.52, pp.527-634.

- Martins J.A.C., Oden J.T. Existence and Uniqueness Results for Dynamic Contact Problems with Nonlinear Normal and Friction Interfase Law. Nonlinear Analysis, Comp. Meht. Appl., 1987, vol.11, No.3, pp.407-428.

- Turner D.M. Plast. Rubber Process. Appl., 1988, No.9, pp.197-204.

- Moshev V.V. Interfacial Friction in Filled Polymers Initiated by Adhesive Debonding. J. Adhesion, 1991, No.35, pp.181-186.

- Moshev V.V., Kovrov V.N., Sannikov L.S. Interfacial Friction in Filled Polymers Initiated by Adhesive Debonding. II. Relaxation Stadies. J. Adhesion, 1993, No.43, pp.239-243.

- Ковров В.Н., Мошев В.В., Кошкина Т.Б. Модель механического поведения дисперсно армированного полимера, учитывающая межфазное трение. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №3-4, с.15-23.

Поступила в редакцию 7 сентября 1999 года.