УСТОЙЧИВОСТЬ «СТОЙКИ ШЕНЛИ» ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ ИЛИ ПРИ ПРЯМОМ ТЕРМОУПРУГОМ МАРТЕНСИТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ

Мовчан А.А., Сильченко Л.Г.

- Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

- РЕЗЮМЕ

На примере простейшей модели (стойки Шенли) рассмотрены некоторые принципиальные особенности явления потери устойчивости деформируемых твердых тел, в определяющие уравнения которых входят производные от деформаций по времени. Рассмотрены случаи установившейся ползучести и прямого термоупругого фазового превращения, характерного для сплавов с памятью формы. Установлено, что классический подход к оценке устойчивости в линеаризованной постановке приводит к неадекватным результатам. Предложен алгоритм приближенного решения этой проблемы. Установлено, что учет связности задачи об устойчивости при прямом термоупругом превращении уменьшает критическую силу более чем в два раза.

- ВВЕДЕНИЕ

Проведенные ранее исследования проблемы устойчивости равновесия для деформируемых твердых тел, определяющие соотношения которых содержат скорости деформаций и напряжения выявили ряд парадоксов. Так, в [1] установлено, что для стойки Шенли на стержнях, испытывающих деформацию установившейся ползучести, критическое время, соответствующее обращению в бесконечность скорости роста отклонения от невозмущенного состояния существует лишь при нелинейной зависимости скорости деформаций от напряжений. Для линейной зависимости между этими величинами критическое время в указанном выше смысле отсутствует, а критическая сила совпадает с Эйлеровой, т.е. одинакова как для упругой среды, так и для среды, испытывающей деформации ползучести.

В [2] установлено, что для стойки Шенли на стержнях из сплава с памятью формы при прямом мартенситном превращении в случае рассмотрения этой задачи в линеаризованной постановке критическая сила также совпадает с Эйлеровой, т.е. фазовый переход, ведущий к весьма значительным деформациям под постоянной нагрузкой, и, поэтому, существенно уменьшающий жесткость материала, никак не влияет на явление потери устойчивости. При этом оказывается, что даже для нагрузок, значительно меньше критических начальное возмущение в процессе прямого превращения вырастает на десятки порядков.

Эти парадоксы свидетельствуют о неадекватности классических критериев потери устойчивости в линеаризованной постановке в применении к исследованию соответствующих процессов. Поэтому в данной работе в геометрически нелинейной постановке изучено явление потери устойчивости и закритическое поведение под действием “мертвой“ сжимающей нагрузки простейшей механической системы - так называемой «стойки Шенли» (см. рис.1), представляющей из себя абсолютно твердое тело на двух опорах в виде работающих на растяжение - сжатие стержней, находящихся либо в условиях установившейся ползучести, либо выполненных из сплава с памятью формы и испытывающих прямое термоупругое превращение. Две столь, казалось бы, непохожие задачи рассмотрены в одной статье потому, что при их решении выявилось много общих закономерностей, особенно в части анализа устойчивости при ползучести и при прямом термоупругом превращении в несвязной постановке.

Дано сравнение с приближенными решениями, основанными на линеаризации точных уравнений. Показано, что детальный анализ устойчивости изучаемой механической системы возможен лишь в нелинейной постановке. В случае использования линеаризованных решений, критерий наступления неустойчивости системы все равно обоснованно выбирается лишь на основании анализа дифференциальных уравнений, описывающих соответствующую нелинейную модель.

1. УСТОЙЧИВОСТЬ «СТОЙКИ ШЕНЛИ» ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ

Исследование деформирования «стойки Шенли», находящейся в условиях ползучести, проведено в предположении ее неидеальности. Считается, что стержень 1 в исходном состоянии несколько длиннее стержня 2 (см. рис.1, где схематично показана соответствующая идеальная «стойка Шенли»). Это приводит к тому, что в отсутствии нагрузки стойка оказывается наклоненной на угол j0=arcsin(Dab) (от вертикали). Здесь Da - разница между длинами первого и второго стержней, а под величиной a понимается среднее арифметическое длин стержней 1, 2.

Процесс деформирования стержней подчиняется определяющему соотношению установившейся ползучести

ε=f(σσ)+σE.	(1)

Здесь ε, σ, E- деформация, напряжение и модуль упругости материала стержней, точкой сверху обозначена производная по времени t, а в качестве функции f могут быть рассмотрены зависимости [3]

f(σσ)=e|σσ|m−1(σσ), f(σσ)=2esh(σσ),	(2)

где σ, e— константы материала.

Из рассмотрения шарнирной цепи, образованной стержнем 1, нижней стороной блока длиной b и стержнем 2 (см. рис.1) в отклоненном состоянии следует уравнение

sinϕ=sinϕ0+ε1(2ab+sinϕ0)2−ε2(2ab−sinϕ0)2.	(3)

Здесь и ниже индексом 1 обозначаются величины, относящиеся к левому, а 2 - правому стержню.

Усилия в стержнях «стойки Шенли» в отклоненном состоянии могут быть найдены по формулам

N1(ϕ)=−P(12+lbtgϕ), N2(ϕ)=−P(12−lbtgϕ).	(4)

Дифференцированием по времени уравнения (3), с учетом соотношений (1), (2), (4), может быть получено дифференциальное уравнение для угла отклонения:

ϕ=fN1(σF)(2ab+sinϕ0)−fN2(σF)(2ab−sinϕ0)2cosϕ−S/cos2ϕ.	(5)

в котором введены обозначения S=PPE,PE=b2EF(2al), причем PE - критическая сила Эйлера для «стойки Шенли» с упругими стержнями. Чтобы полностью завершить постановку задачи, необходимо дополнить уравнение (5) начальным условием

ϕ(0)=ϕ00,	(6)

где j00— угол, на который оказывается наклоненной стойка при нагружении силой P в упругом состоянии (ползучесть отсутствует). Для разыскания j00 служит трансцендентное уравнение

Stgϕ00−sinϕ00+sinϕ01−P(2EF)=0.	(7)

В общем случае решение дифференциального уравнения (5) в элементарных функциях не выражается и находится численным интегрированием. В частном случае, когда в качестве функции f используется первая из формул (2) при m=1, уравнение (5) существенным образом упрощается

ϕ=ESλtgϕ−PE(2EF)sinϕ0cosϕ−S/cos2ϕ, λ=σ1e1	(8)

и допускает решение в квадратурах:

t=F(j)−F(j00),	(9)

где введено обозначение

Φ(ϕ)=λES(α2+1)1−αtgϕ1+tg2ϕ−1α2+1lnα2+1+1+tg2ϕtgϕ−α+αα2+1− −λElntgϕ−α, α=b2sinϕ04alНезависимо от конкретного вида функции f и способа решения указанных уравнений для каждой нагрузки P существует некоторое критическое время tcr, по истечении которого производная j(tcr) обращается в бесконечность. Очевидно, время tcr находится из условия обращения в ноль знаменателя правой части уравнения (5), либо его следствий. Так, для случая линейной (n=1) зависимости для функции f, с учетом (7) величина tcr может быть найдена по формуле

tcr=F(jcr)−F(j00),jcr=arccos3S.

Заметим, что можно дать и обратную трактовку. Для некоторого времени t=t можно найти такую силу Pcr (ее естественно назвать критической), которая обеспечит обращение в бесконечность величины j(t). Однако в этом случае решение несколько усложняется, поскольку для нахождения Pcr или, что тоже самое Scr=PcrPE, служат теперь соотношение (7) и следующие уравнения:

t=F(jcr)−F(j00),jcr=arccos3Scr.

Если линеаризовать (здесь рассмотрим лишь случай, когда функция f пропорциональна напряжению) точное нелинейное уравнение (8) в окрестности j=0, то можно прийти к более простому соотношению

j=ESλj−PE(2EF)j01−S.	(10)

Линеаризация начального условия приводит к выражению:

j(0)=j00=j01−P(2EF)1−S.	(11)

- Решение задачи (10), (11) дается формулой

t=λ(1−S)ESln(1−S)jj0−PE(2EF)1−PE(2EF),	(12)

из которой можно найти зависимость угла отклонения от времени:

j=j01−PE(2EF)1−SexpESλ(1−S)t+j0PE2EF.	(13)

Заметим, что уравнение (8) можно линеаризовать несколько иначе. Разлагая правую часть уравнения (8) в степенной ряд в окрестности значения j=0 можно получить более простое, чем (10) уравнение

j=ESλj1−S.	(14)

Сравнивая уравнения (10) и (14), видим, что в последнем пренебрегают членом PE(2EF) по сравнению с единицей. Аналогично следует поступить и с начальным условием (11)

j(0)=j00=j01−S.	(15)

- Решение задачи (14), (15) дается любой из формул

t=λ(1−S)ESln(1−S)jj0,j=j01−SexpESλ(1−S)t.	(16)

Вычисления показывают, что решения (12), (13) либо (15), (16) практически не отличаются друг от друга. При этом второй вариант значительно проще. Наиболее же интересно то, что в соответствии с любыми вариантами решений, найденных из линеаризованных уравнений, невозможно логичным образом ввести понятие «критическое время», что же касается «критической нагрузки», то она независимо от времени t равняется Эйлеровой. При этом для значений нагрузки, значительно меньших указанной, наблюдается экспоненциальный рост угла j. В работе [1] применительно к этому предлагается аналогом «критического» считать такое время, по истечению которого система наклонится до заданного значения угла. Там же отмечается, что при других функциях f (например, в случае степенной функции с показателем n=3) все-таки возможно введение понятия «критическое время», поскольку даже на основе линеаризованного уравнения решение может иметь точку tcr в которой производная j(tcr) обратится в бесконечность.

Все это позволяет сделать вывод о том, что решение задачи об устойчивости «стойки Шенли», находящейся в условиях ползучести, может быть произведено лишь в нелинейной постановке.

Тем не менее, вплоть до значений угла j(tcr)(находится по точному нелинейному уравнению) линеаризованное решение практически не отличается от соответствующего решения найденного по точному нелинейному уравнению. Это позволяет указать простой приближенный способ нахождения tcr. Действительно, условием обращения в бесконечность производной j точного решения является обращение в ноль знаменателя cosj−S/cos2j соответствующих уравнений (5) или (8). Тогда если считать угол jcr=arccos3S.

критическим, то время, по достижению которого линеаризованные решения (12) либо первого уравнения (16) достигают значения jcr будет близким к tcr, найденному по точному решению. Очевидно для этого достаточно подставить jcr либо в формулу (12), либо в первое уравнение (16). Интересно отметить, что критический угол jcr не зависит от вида функции f.

Аналогично можно приблизительно найти критическую нагрузку, соответствующую некоторому времени t=t. Для этого необходимо решить трансцендентное уравнение (здесь за основу взято решение, даваемое второй формулой (16))

arccos3S=j01−SexpESλ(1−S)t

Корень этого уравнения и будет приближенным значением критической нагрузки Scr=PcrPE при заданном значении t=t.

2. УСТОЙЧИВОСТЬ «СТОЙКИ ШЕНЛИ» СО СТЕРЖНЯМИ ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ ПРЯМОМ ТЕРМОУПРУГОМ ПРЕВРАЩЕНИИ

Изделия, выполненные из сплавов с памятью формы (СПФ) часто испытывают сжимающие напряжения достаточно большой величины. Жесткость СПФ существенно меняется при термоупругих мартенситных превращениях. В результате становится возможной потеря устойчивости элементов из СПФ, вызванная фазовыми переходами.

В [4] анализировалась потеря устойчивости тонкостенных элементов из СПФ при обратном превращении, вызванная сжимающими реактивными напряжениями. Однако, неустойчивость равновесия возможна и при прямом мартенситном превращении под действием сжимающих нагрузок, тем более, что упругие модули многих СПФ существенно уменьшаются при прямом превращении. Проблема анализа устойчивости элементов из СПФ при прямом превращении с практической точки зрения важна потому, что рассматриваемый фазовый переход под нагрузкой выгодно использовать для задания сжимающей начальной фазовой деформации, которая должна сниматься при последующем нагреве. Действительно, для того, чтобы получить ту же степень предварительной деформации сжатия, используя активное изотермическое деформирование в мартенситном состоянии, необходимы существенно (часто на порядок) более высокие сжимающие нагрузки, чем в случае использования явления прямого превращения, так что опасность потери устойчивости при активном изотермическом деформировании весьма высока.

Для того, чтобы выяснить принципиальные особенности явления потери устойчивости при прямом мартенситном превращении в данной работе рассмотрена модельная задача об устойчивости той же «стойки Шенли» (рис.1), но на стержнях из сплава с памятью формы. Стойка нагружена сжимающей силой P в тот момент, когда материал стержней находился в аустенитном состоянии. Далее происходит охлаждение материала стержней через интервал температур прямого мартенситного превращения (температуры обоих стержней при этом одинаковы). Необходимо определить критическое значение P. Материал опорных стержней подчинялся предложенным в [5] определяющим соотношениям:

ε=ε(1)+ε(2),    ε(1)=σE(q),     dε(2)dq=23fσσ0+a0ε2(2)q=sinπ2M1+k|σ|−TM1−M2,    fσσ0=σσ0m−1σσ0M2+k|σ|<T<M1+k|σ|,    k⋅sign(σ)dσ>dT	(17)

Здесь e,e(1),e(2) - полная, упругая и фазовая деформации, температурной деформацией и объемным эффектом реакции для упрощения пренебрегаем, s,E(q) - осевое напряжение и модуль Юнга, E1,E2 значения E(q) в мартенситном (q=1) и аустенитном (q=0) состояниях соответственно, q - объемная доля мартенситной фазы,  σ0, m, a0, k - параметры материала, T,M1,M2 - текущая температура, а также температуры начала и конца реакции прямого мартенситного превращения в свободном от напряжений материале. В статье рассмотрено два варианта зависимости модуля упругости от параметра q

1E(q)=1E21+1λ−1q,E(q)=E11−(1−λ)q,λ=E1E2,	(18)

которые использовались, соответственно, в работах [5] и [6]. Ниже все формулы (за исключением особо оговоренных случаев) приводятся в предположении, что в качестве E(q) используется первая из зависимостей (18). Использование второй зависимости (18) приводит к аналогичным результатам.

- 2.1. Несвязная постановка.

Наиболее простым представляется решение задачи о деформировании «стойки Шенли», находящейся в условиях термоупругого мартенситного превращения, в так называемой несвязной постановке. В этом случае отсутствует зависимость параметра q объемной доли мартенситной фазы от уровня действующих напряжений (в определяющих соотношениях (17) параметр k следует положить равным нулю).

- 2.1.1. Идеальная схема.

В основу положены следующие предположения относительно характера деформирования изучаемой системы:

1) считается, что докритическое обжатие идеальной «стойки Шенли» силой P, при увеличении объемной доли мартенситной фазы q не вызывает ее отклонение от вертикали вплоть до момента выпучивания;

2) переход в отклоненное положение равновесия происходит на фоне отсутствия приращения доли мартенситной фазы (dq=0).

При этих предположениях в отклоненном положении равновесия справедливо соотношение типа (3) (j0 равно нулю в силу идеальности системы)

sinϕ=ab(ε1−ε2),	(19)

где, в силу предположения 2, для деформаций eβ(β=1,2)справедливы формулы

eβ=Nβ(j)(E(q)F)+e(2),						   (20)

причем e(2)— одинаковые для обоих стержней «стойки Шенли» докритические значения фазовых составляющих деформаций, а для усилий в стержнях Nβ(j) остаются верными соотношения (4).

Подстановка выражений для Nβ(ϕ) (4) в (20) и полученных выражений в (19) дает соотношение между действующей силой P и углом ϕ:

sin(ϕ)=PPE(q)tg(ϕ),

где PE(q)=b2E(q)F(2al) есть Эйлерова критическая сила для упругой стойки Шенли, соответствующая значению модуля Юнга E(q), который меняется при фазовом переходе. Полученное уравнение всегда имеет тривиальное решение ϕ=0. Если ищется нетривиальное решение, то, сокращая на sin(ϕ)≠0 можно получить:

P=PE(q)cosϕ.

Таким образом, нетривиальное решение существует для любой нагрузки, меньшей Эйлеровой, однако только для нагрузок, сколь угодно близких к PE и не превосходящих PE смежная форма равновесия сколь угодно близка к тривиальной. Следовательно, критической силой в классическом понимании для идеальной стойки Шенли на стержнях из СПФ является Эйлерова сила для текущего значения q.

- 2.1.2. Неидеальная схема.

Пусть «стойка Шенли» не является идеальной (стержень 1 несколько длиннее стержня 2). Из рассмотрения шарнирной цепи, образованной стержнем 1, нижней стороной блока длиной b и стержнем 2 (см. рис.1) в отклоненном состоянии, следует уравнение (3), в котором теперь необходимо положить eβ=eβ(1)+eβ(2),(β=1,2) (см. (17)). Дифференцируя это уравнение по q, привлекая нужные уравнения из (17), (4), после преобразований, можно свести рассматриваемую проблему к решению системы трех обыкновенных дифференциальных уравнений

djdq=ab+sinj02F1(q)−ab−sinj02F2(q)+S(0)1λ−1tgj−b2sinj04alcosj−S(q)/cos2j

de1(2)dq=F1(q)	(21)

de2(2)dq=F2(q),

где использованы обозначения

F1(q)=23fN1(Fsm)+a0e1(2),F2(q)=23fN2(Fsm)+a0e2(2)S(q)=PPE(q)	(22)

при начальных условиях

e1(2)=e2(2)=0,j(0)=j00,

где j00 - угол на который оказывается наклоненной «стойка Шенли» в аустенитном состоянии при нагружении силой P. Для разыскания j00 служит трансцендентное уравнение типа (7)

S(0)tgϕ00−sinϕ00+sinϕ01−P(2E2F)=0.

В случае, когда в формуле (22) функция f - линейна (m=1) возможно сведение системы трех обыкновенных дифференциальных уравнений (21) (с учетом соответствующих начальных условий) к одному обыкновенному дифференциальному уравнению

djdq=1cosj−S(q)/cos2j(tgjS(0)1λ−1+23E2s1−a0S(q)+a0sinj−−sinj0P(2E2F)1λ−1+23E2s1+a01−P(2E(q)F))	(23)

при начальном условии j(0)=j00.

В случае малых углов уравнение (6) может быть линеаризовано (процедуре линеаризации необходимо подвергнуть и начальное условие). Если произвести линеаризацию в окрестности j=0 так, как это было сделано при исследовании ползучести при переходе от уравнения (8) к (14), то можно прийти к более простому линейному обыкновенному дифференциальному уравнению

djdq=a0+S(0)1λ−1+23E2s11−S(q)j	(24)

при начальном условии j(0)=j00=j01−S(0), которое допускает решение в квадратурах

j(q)=j01−S(0)1−S(0)1−S(q)1+23λE2s1(1−λ)exp(a0q)	(25)

В случае, когда в качестве модуля упругости E(q) используется вторая зависимость (18), все формулы требуют модификации. Так, например, вместо уравнения (23) имеет место выражение

djdq=1cosj−S(q)/cos2j(tgjS(0)E2E(q)2(1−λ)+23E2s1−a0S(q)++a0sinj−sinj0P2E2FE2E(q)2(1−λ)+23E2s1+a01−P2E(q)F)	(26)

Линеаризация этого нелинейного уравнения в указанном выше смысле приводит к линейному обыкновенному дифференциальному уравнению

djdq=a0+S(0)1−S(q)E2E(q)2(1−λ)+23E2s1j,

допускающему как и (25) решение в квадратурах

j(q)=j01−S(0)E2E(q)23λE2s1(1−λ)1−S(0)1−S(q)1+23λE2s1(1−λ)expa0q+23E2s1S(0)q.	(27)

Следуя (27), для фиксированного значения q величина ϕ(q) пропорциональна начальному возмущению ϕ0 с коэффициентом, ограниченным сверху при условии S(1)<1. Поэтому, если P<PE(1), то при ϕ0→0 для всех q выполняется ϕ(q)→0. Если же P=PE(q), то при q=q величина ϕ. обращается в бесконечность при любом сколь угодно малом значении ϕ0. Величина PE(q) убывает с ростом q. Поэтому в классическом смысле критической нагрузкой является величина PE(1). Однако, множитель при ϕ0 в правой части (27) быстро возрастает с ростом q. Так, для параметров материала, характерных для никелида титана, начальный угол отклонения при полном прямом превращении возрастает на 40 десятичных порядков [2]. Следовательно, классический подход к решению задачи устойчивости в линеаризованной постановке для стойки Шенли на стержнях из СПФ приводит к неадекватным результатам.

Очевидно, что многое, о чем говорилось в пункте, посвященном ползучести, оказывается, при определенных оговорках, справедливым и для СПФ. Так анализ любых вариантов (независимо от вида зависимости E(q) и функции f) точных геометрически нелинейных уравнений (21), (23) либо (26) убеждает, что по аналогии с критическим временем tcr(см. п.1), возможно введение понятия критического значения параметра объемной доли мартенситной фазы qcr, при котором обращается в бесконечность производная djdq. Это условие оказывается выполненным, когда в ноль обращается знаменатель cosj−S(q)/cos2j соответствующих формул. Однако, если при рассмотрении ползучести неидеальной «стойки Шенли», для любого значения нагрузки P существует критическое время tcr, то при рассмотрении прямого термоупругого превращения, для qcr должны быть выполнено условие (0≤qcr≤1). Следовательно, только при нагрузке P, обеспечивающей выполнение указанного условия в процессе термоупругого мартенситного превращения «стойки Шенли» в принципе возможно наступление неустойчивости.

По аналогии с ползучестью можно ввести понятие критической силы Pcr(q)(при заданном значении q=q,0≤q≤1). За нее естественно принять такую нагрузку, которая обращает в бесконечность производную djdq при заданном значении q=q). Это позволяет более определенно высказаться о нагрузке P из предыдущего абзаца, обеспечивающей выполнение условия (0≤qcr≤1). Очевидно, значения указанной нагрузки должны принадлежать интервалу Pcr(1)≤P≤Pcr(0)=PE(0).

Справедливы и все выводы пункта о ползучести, касающиеся возможности использования решений, полученных на основе линеаризованных уравнений, для приближенного отыскания критических значений параметров. Например, для приближенного отыскания критической нагрузки, отвечающей значению параметра q=q объемной доли мартенситной фазы, с использованием решения (25), следует найти корень P (см. (20), (22)) трансцендентного уравнения

arccos3S(q)=j01−S(0)1−S(0)1−S(q)1+23λE2s0(1−λ)exp(a0q),	(28)

который и следует считать приближенным значением критической силы Pcr(q).

- Связная постановка.

Значительно усложняется процедура построения решения задачи о деформировании неидеальной «стойки Шенли», находящейся в условиях мартенситного превращения, в случае так называемой «связной постановки», когда нельзя пренебречь влиянием действующих напряжений на зависимость параметра фазового состава от температуры.

Решение проблемы может быть сведено к серии задач Коши для систем двух или трех дифференциальных уравнений, в зависимости от того, оба ли стержня или один находятся при данной температуре в условиях термоупругого превращения. Значения искомых функций, достигнутые на предыдущем этапе численного решения соответствующей системы рассматриваются в качестве начальных для следующей системы. Вычисления показывают, что при очень малых углах j0 таких участков - пять, при несколько больших значениях угла - три. Здесь для примера приведена система трех обыкновенных дифференциальных уравнений, отвечающая случаю, когда оба стержня «стойки Шенли» находятся в условиях прямого термоупругого превращения

djdt=Fj(t)

de1(2)dt=F1(t)1−q12(t)p21+Q(t)sign(N1)Fj(t)	(29)

de2(2)dt=F2(t)1−q22(t)p21+Q(t)Fj(t),

где использованы обозначения

Fj(t)=Fj1(1)−Fj2(1)Fj(2)

Fj1(1)(t)=p21−q12(t)ab+sinj02N1E2F1λ−1+F1(t)

Fj2(1)(t)=p21−q22(t)ab−sinj02N2E2F1λ−1+F2(t)

Fj(2)(t)=cosj−PlFb1cos2j1E(q1)ab+sinj02+1E(q2)ab−sinj02++Q(t)Fj2(1)(t)−Fj1(1)(t)sign(N1)

q1(t)=sinp2t+k|N1|F,q2(t)=sinp2t+k|N2|F

t=M1−TM1−M2,k=kM1−M2,

причем F1,F2 в отличие от (22) рассматриваются теперь как функции независимой переменной - безразмерного параметра температуры t. Система (29) может быть получена следующим образом:

1. Второе и третье уравнение системы (29) следуют из соотношений (17) для фазовых составляющих деформаций, если рассматривать t как функцию q и использовать правило дифференцирования сложной функции.

2. Третье уравнение (29) получается дифференцированием по t уравнения типа (3), написанного применительно к термоупругому превращению (см. второй абзац пункта 2.1.2), с привлечением последних двух уравнений, нужных соотношений (17) и последующими несложными преобразованиями.

Случаи, когда какой–либо из стержней не находится в условиях фазового превращения рассматриваются аналогичным образом и сводятся к соответствующим системам обыкновенных дифференциальных уравнений, но уже второго порядка.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

В качестве первого примера рассмотрена «стойка Шенли», стержни которой находятся в условиях ползучести и имеют следующие параметры: E=5⋅105⋅−2, F=12, sm=1010⋅−2, em=1−1 (m=0,99;1,00;1,01), ab=4, lb=100, j0=1⋅10−4 (выбран степенной закон ползучести (21)) При этих параметрах Эйлерова критическая сила равна PE=625. Выбрав в качестве нагрузки силу P=500(S=0,8), в соответствии с дифференциальным уравнением (5), на рис.2 построены три кривые, отвечающие указанным значениям m. Заметим, что кривая, отвечающая m=1, может быть построена и по формуле (9). Что касается экспоненциальной кривой с этого рисунка, то она соответствует линеаризованным решениям (13), (16) (в рамках масштаба рисунка при рассматриваемых параметрах стойки оба линеаризованных решения практически неразличимы). Критические значения времени tcr, соответствующих наступлению неустойчивости системы, очевидно определяются характерными точками кривых - точками с вертикальной касательной.

Приближенный способ нахождения критического времени при заданном значении нагрузки (S=0,8), основанный на использовании линеаризованного решения для m=1, предложенный в конце п. 1, дает tcr=3,32⋅104c, что на 8,1% больше точного значения 3,07⋅104c (см. рис.2). Большую точность обеспечивает приближенный способ нахождения критической нагрузки при заданном значении времени потери устойчивости (см. п.1), также основанный на использовании линеаризованного решения. Так, разыскивая приближенное значение критической нагрузки, соответствующей времени потери устойчивости равному t=3,07⋅104c, в соответствии с изложенным, в самом конце п.1 находим Scr=0,810, что всего на 1,3% больше точного значения Scr=0,8.

Интересно отметить, что если в качестве функции f закона ползучести (1) выбрать вторую формулу (2) то при параметрах (se=sm,ee=0,5em,m=1) получается кривая, фактически совпадающая с кривой (m=1) рис.2. Это объясняется тем очевидным фактом, что при малых значениях (sse) гиперболическая функция, входящая во вторую формулу (2) переходит в линейную, соответствующую первой формуле (2) при m=1.

В следующем примере рассмотрено деформирование «стойки Шенли», имеющей следующие параметры: E2=8,571⋅105⋅−2, λ=13, F=12, sm=4,199⋅104⋅−2 (m=0,9;1,0;1,1), a0=0,718, ab=1, lb=40, j0=1⋅10−3 при прямом термоупругом мартенситном фазовом превращении в несвязной постановке. В качестве зависимости модуля упругости от параметра q выбрана первая формула (18). При этих параметрах Эйлерова критическая сила для q=1 равна PE(1)=3,571⋅103. Задача решена для значения действующей силы P=2,5⋅103(S(1)=0,7). При помощи формул (21) (для m=1 можно использовать (23)) построены изображенные на рис. 3 графики зависимости угла отклонения «стойки Шенли» от параметра объемной доли мартенситной фазы q для соответствующих значений параметра m, определяющих вид функции f. На этом же рисунке приведен график экспоненциального вида, полученный по линеаризованному решению (25) (параметр m, естественно, равен единице). Критические значения параметров qcr, соответствующих наступлению неустойчивости системы, определяются абсциссами точек кривых, обладающих вертикальной касательной.

Для m=1 получающееся при выбранном значении нагрузки решение нелинейной задачи дает qcr=0.796. Для иллюстрации точности предлагаемого приближенного способа определения критической нагрузки можно, используя уравнение (28) найти для этого значения q величину S отношения критической силы к Эйлеровой: S=0.72, что превосходит точное значение менее чем на 3%.

В заключительном третьем примере на основе как несвязной, так и связной постановок, изучено влияние величины начальной неправильности - угла j0 «стойки Шенли» на ее критическую силу (при q=1). Все параметры системы взяты из предыдущего примера. В случае связной постановки их следует дополнить еще тремя: температурами начала M1=0oC и конца M2=-50oC прямого мартенситного превращения, а также параметром k=0,0196oC⋅−1⋅2 материала стержней «стойки Шенли». Верхняя и средняя кривые рис.4 отвечают несвязной постановке при модуле E(q) подсчитываемом соответственно по первой и второй формулам (18), нижняя - связной постановке и модулю упругости, вычисляемому по первой формуле (18).

Как видно из рис.4, вид функции E(q) мало сказывается на исследуемые значения критических нагрузок, а вот учет связности при постановке и решении задачи приводит к качественному их снижению.

Следуя приведенным данным, учет связности задачи уменьшает значение критической силы более чем в два раза по сравнению с решением в несвязной постановке, причем влияние связности растет с уменьшением начального отклонения. Столь сильное влияние связности объясняется тем, что с ростом отклонения от вертикали напряжения в одном из стержней возрастают. Этот рост приводит к увеличению скорости реакции прямого превращения, которое теперь уже происходит не только за счет охлаждения, но и за счет вызванного ростом напряжений смещения диаграммы перехода. Податливость стержня растет, что и приводит к падению критической силы. Интересно отметить, что для достаточно малых значений начального отклонения критическая сила, вычисляемая при решении задачи в связной постановке, практически не зависит от начального возмущения, как это и должно быть для классической постановки задачи устойчивости. Критическая нагрузка составляет около 35% от Эйлерова значения для мартенситной величины модуля упругости.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, код проекта № 99–01–01187 и Комитета по науке и технологиям при правительстве Москвы, код проекта А020.

- ЛИТЕРАТУРА

- Пановко Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем. М., Наука, 1987, 352 с.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. К проблеме устойчивости равновесия при термоупругих мартенситных фазовых превращениях. Труды III Международного семинара "Современные проблемы прочности" им.В.А.Лихачева. Новгород, 1999, Изд-во НовГу, ч.1, с.307-311.

- Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М., Наука, 1988,
712 с.

- Хусаинов М.А., Беляков В.Н. Исследование силовых характеристик при прощелкивании арки–полоски из никелида титана. I Международный семинар “Актуальные проблемы прочности” им.В.А.Лихачева и XXXIII семинар “Актуальные проблемы прочности”. Научные труды, т.2, ч.2, с.139-142.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Изв. АН, МТТ, 1995, №1, с.197-205.

- Бречко Т.М., Лихачев В.А Моделирование эффекта памяти формы. Механика прочности материалов с новыми функциональными свойствами, XXIV Всесоюзн. семинар “Актуальные проблемы прочности”, Рубежное, 1990, с.57-60.

- Мовчан А.А. Исследование эффектов связности в задачах изгиба балок из сплава с памятью формы. Журнал прикладной механики и технической физики, 1998, т.39, №1, с.164-173.

Поступила в редакцию 21 октября 1999 года.