УПРУГИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА

С УЧЁТОМ МОЛЕКУЛЯРНЫХ И СТРУКТУРНЫХ

ПАРАМЕТРОВ МЕЖФАЗНОГО СЛОЯ

Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г., Власов А.Н., Карнет Ю.Н., Теплухина Е.И.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Механические свойства полимерных матричных композитов определяются не только свойствами матрицы, наполнителя и их долями в материале, но и характеристиками матрицы в тонких слоях вблизи поверхности наполнителя (межфазный слой). В силу специфических взаимодействий макромолекул с поверхностью наполнителя, межфазный слой, как правило, обладает сложной микроструктурой. В ряде случаев особенности межфазного слоя могут оказаться существенными при формировании макроскопических механических свойств композита. В данной работе предлагается описание упругих свойств полимерных матричных композитов с учётом межфазного слоя, основанное на модельном подходе. Проводятся оценки влияния молекулярных и структурных характеристик межфазного слоя на механические свойства композита и указываются интервалы значений их, в пределах которых необходимо учитывать влияние межфазного слоя на механические свойства композита.

1. ВВЕДЕНИЕ

Широко используемые в настоящее время полимерные материалы в большей части своей являются неоднородными средами с высокоразвитой поверхностью раздела фаз. Это - армированные пластики, наполненные термопласты, матричные полимерные композиты, композиты с высокой вязкостью разрушения, резины и др. На границе раздела фаз (например, между высокоэластической матрицей и поверхностью частиц наполнителя) полимерные макромолекулы особым образом взаимодействуют с поверхностью наполнителя, в результате чего, образуется слой полимера (межфазный слой) со сложной микроструктурой и механическими характеристиками, отличными от свойств самой полимерной матрицы. Вычислительные эксперименты [1] показывают, что наличие непроницаемой для сегментов макромолекул поверхности и стерическое взаимодействие макромолекул между собой, зависящее от плотности посадки их на поверхности, приводят к изменению конформаций макромолекул в межфазном слое. В работе [2] предложено описание упругих свойств межфазного слоя, образованного макромолекулами, один конец которых жёстко скреплен с поверхностью наполнителя, а другой присоединён к трёхмерной полимерной сетке, с заданными механическими характеристиками. При этом принимается, что это изменение конформаций макромолекул вызвано некоторой гипотетической силой, а исходной невозмущенной конформацией макромолекул считается конформация макромолекул вдали от поверхности наполнителя. Такой подход позволил использовать классическую зависимость напряжения от удлинения теории высокоэластичности и ввести некий феноменологический коэффициент (фронтфактор), учитывающий влияние поверхности. В результате было получено выражение для зависимости тензора напряжения от удлинения (большие деформации), характеристик влияния поверхности, плотности посадки макромолекул на поверхности, размера макромолекул и толщины межфазного слоя. Эта зависимость использовалась авторами для описания свойств межфазного слоя в случае малых деформаций [3]. Было показано, что межфазный слой является трансверсально-изотропной (монотропной) средой, описываемой пятью константами. Была также получена зависимость этих констант от молекулярных и структурных характеристик слоя.

Важнейшей с научной и прикладной точек зрения является, тем не менее, проблема описания зависимости механических свойств композита от молекулярных и структурных характеристик межфазного слоя. Как известно, распространённые в настоящее время численные методы решения подобной задачи не вполне эффективны. Это связано, в первую очередь, с большим количеством молекулярных и структурных параметров, влияние которых необходимо анализировать и учитывать. Кроме того, необходимая для полного описания трёхмерная многочастичная постановка задачи представляет значительные трудности в плане использования численных методов. В свете сказанного целесообразно, на наш взгляд, развивать методы описания, основанные на модельных подходах, которые в ряде случаев позволяют получать удобные аналитические зависимости, пригодные, в частности, для анализа оптимальных свойств и состава композитов.

В данной работе рассматривается подход, основанный на кристаллической модели композита [3]. При этом полимерная матрица, включающая межфазный слой, описывается эффективными механическими характеристиками, которые вычисляются с использованием микроскопического подхода.

2. ЭФФЕКТИВНЫЕ УПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ С МЕЖФАЗНЫМ СЛОЕМ

В соответствии с модельными представлениями [4] при большом объёмном наполнении основной вклад в механические свойства композита оказывают полимерные прослойки, расположенные между гранями двух ближайших частиц наполнителя. Опираясь на эти представления, рассмотрим элемент такой полимерной прослойки, состоящий из однородной полимерной сетки с заданными упругими свойствами, обрамлённой снизу и сверху межфазными слоями, которые, как уже указывали выше, являются трансверсально-изотропными средами [3]. На рис.1 представлена схема элемента полимерной прослойки с межфазными слоями, где толщина межфазного слоя - h1, толщина всей полимерной прослойки – h, координатная ось X1 направлена перпендикулярно плоскости изотропии межфазного слоя, а две другие координаты находятся в плоскости изотропии. Начало координат выбирается на нижней грани нижнего межфазного слоя.

Рис.1. Двумерная схема полимерной прослойки с межфазными слоями.

В общем случае симметричный тензор упругих модулей монотропной среды (межфазный слой) в системе координат рис.1 записывается в матричном представлении Фойгта в виде [5]:

Cij=C11C12C12000C22C23000C22000C4400C660C66,						(1)

где C11=1−ν232E11Δ, C12=ν211+ν23E11Δ, C22=ν21ν121−ν12ν21E11Δ, C23=ν21ν12ν23+ν12ν21E11Δ, C44=12ν21ν12E111+ν23, C66=G; Δ=1−ν12ν21−ν232−2ν12ν21ν23, E11 - упругий модуль при растяжении вдоль оси, перпендикулярной плоскости изотропии, G - модуль сдвига при деформации 212, ik - коэффициент Пуассона, определяемый через соотношение νik=−εii/εkk, при этом первый индекс i относится к направлению приложенного напряжения (деформации), а второй - k к направлению вызванной им поперечной деформации.

В этом представлении межфазный слой описывается пятью константами 12, 21, 23, E11 и G. Связь этих констант с молекулярными и структурными характеристиками межфазного слоя получена в работе [3].

Полимерная матрица между межфазными слоями является изотропной средой, для которой тензор упругих модулей можно записать в виде [6]:

Cik0=C110C120C120000C110C120000C110000C44000C4400C440,					(2)

где C110=E1−ν1+ν1−2ν, C120=Eν1+ν1−2ν, C440=E21+ν, E,  - модуль Юнга и коэффициент Пуассона изотропной среды, соответственно.

Задача вычисления эффективных упругих характеристик материалов, состоящих из чередующихся плоских слоёв анизотропных компонентов, имеет точное решение [7,8]. В случае монотропных слоёв компоненты эффективного тензора упругих модулей Cik определяются из следующих соотношений [7,8]:

C11=C11−1−1,

C12=C13=C12/C11C11−1−1,

C22=C33=C22+C12/C112C11−1−1−C122/C11,				(3)

C23=C23+C12/C112C11−1−1−C122/C11,

C44=C44,

C55=C66=C66−1−1,

где ik - зависящие от координат точки тел компоненты тензора упругих модулей, а угловые скобки выражения fxi означают среднее по объёму значение некоторой функции координат точки тела fxi.

В соответствии с рис.1 значения компонент тензора упругих модулей изменяются лишь вдоль оси Х1 при переходе от межфазных слоев с компонентами тензора упругих модулей (1) к слою вдали от поверхности с компонентами тензора упругих модулей (2). Соотношения (3) не накладывают никаких ограничений на вид функции перехода от соотношений (1) к соотношениям (2), но из соображения простоты будем предполагать этот переход резким.

Вычислим далее, используя (1) и (2), значения эффективного модуля Юнга при растяжении прослойки вдоль оси Х1 (рис.1) и эффективного модуля сдвига в плоскости изотропии.

При одноосном растяжении напряжение в сокращенной матричной форме записывается в виде s1=1αeα, где по дважды повторяющимся индексам идет суммирование. Используя соотношения e2=e3=-ν12e1 и 12=13, получаем s1=11−2ν1212e11, откуда следует

E=C11−2ν12C12									(4)

Подставляя (3) в (4) и полагая каждую область прослойки и, следовательно, всю прослойку практически несжимаемой (ν12=ν12) получаем

E=C11−1−11−2ν12C12/C11.

Подставляя в последнее выражение значения компонентов тензоров (1) и (2) и, проводя осреднения, получаем

E=1−2ν12hC11C1102h1C110+h−2h1C11,								(5)

где h1 и h - толщина межфазного слоя и всей прослойки соответственно (см. рис.1).

Аналогично для эффективного модуля сдвига G из (3) с использованием (1) и (2) получаем

G=C66=C66−1−1=hC66C6602h1C660+h−2h1C66.					(6)

Подставляя в (5) и (6) элементы матрицы (1) и (2) и вычисленные в работе [3] константы монотропного межфазного слоя

E11=2C2α12+α22,

ν21=α22α12+α22,

ν23=α12α12+α22,

G=Cα12+α22,

где α1 и α2 - средние квадраты относительных изменений проекций расстояния между концами макромолекул в межфазном слое, обусловленных влиянием поверхности наполнителя, а также, следующие из теории высокоэластичности значения E=6C0, и E/21+ν=2C0 получаем после элементарных преобразований

E=6C0C2α12+α22h6C0h1+C2α12+α22h−2h1,						(7)

G=2C0Cα12+α22h4C0h+Cα12+α22h−2h1.						(8)

Естественно предположить, что макромолекулы в межфазном слое и в полимерной матрице вдали от поверхности тождественны, т.е. имеют одинаковые размеры сегментов и число этих сегментов в цепи. С учетом этого запишем выражение для 0, следующее из теории высокоэластичности, и для C, следующее из работы [2]

0=nTR022Na2, C=wTR022Na2h1,								(9)

где v - число макромолекул межфазного слоя, привитых на единицу площади поверхности наполнителя, n - число макромолекул сетки на единицу объема вдали от поверхности наполнителя, Т - абсолютная температура в энергетических единицах, R02- средний квадрат расстояния между конца макромолекулы вдали от поверхности наполнителя, N - число сегментов в полимерной макромолекуле, a - размер сегмента.

Подставляя (9) в (7) и (8), получаем

E=3vnTR02Na22α12+α22h6nh12+v2α12+α22h−2h1,					(10)

G=vnTR02Na2α12+α22h4nh12+vα12+α22h−2h1.					(11)

Соотношения (10) и (11) позволяют вычислить эффективные значения модуля Юнга E (растяжение вдоль оси перпендикулярной плоскости изотропии) и модуля сдвига G (в плоскости изотропии) рассматриваемой (рис.1) полимерной прослойки с учетом присутствия в ней межфазных слоев. Приведенные выше соотношения получены, как уже отмечалось выше, в предположении о тождественности физико-химической структуры полимерных макромолекул в межфазных слоях и в полимерной матрице вдали от поверхности. Последнее не является обязательным условием, и свойства межфазного слоя могут определяться не только плотностью посадки макромолекул на поверхности частиц наполнителя, но и изменением структуры полимерной цепи (например, в результате механохимической или температурной деструкции, при нарушении адгезионного контакта цепи с поверхностью наполнителя и т.п.). В этом случае предлагаемая выше модель должна быть уточнена и обобщена с учетом физико-химических особенностей процесса формирования межфазных слоев.

3. ОПИСАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ МАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА В РАМКАХ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

В работе [4] на базе кристаллической модели композита описаны упругие свойства матричного полимерного композита. Модель представляет собой жесткие частицы, размещенные в узлах решетки заданной симметрии. Частицы наполнителя моделируются сферами, усеченными плоскостями так, что прослойки полимера находятся между двумя параллельными плоскостями соседних частиц и представляют собой цилиндры с радиусом r и высотой h. Предполагается, что прослойки жестко скреплены с поверхностью частиц наполнителя. Такая конструкция является как бы кристаллом с парным, но нецентральным взаимодействием частиц. Энергия парного взаимодействия частиц равна энергии деформированной полимерной прослойки при смещении частиц друг относительно друга.

Аналогия между матричным композитом и кристаллом позволила использовать математический аппарат микроскопической теории кристаллов для описания композитов. При этом предполагается, что композит аналогичен поликристаллу с равновероятно ориентированными монокристаллами. Элементом модели является полимерная матрица, размещенная между плоскими поверхностями двух ближайших соседних частиц. При смещении двух соседних частиц по линии их центров на величину u1 и в плоскости, перпендикулярной этой линии на величины u2 и u3 друг относительно друга (u2 и u3 перпендикулярны между собой) плотность упругой энергии прослойки записывается в виде [4]:

q=12h2Ekν,2rhu12+Gu22+u32,					(12)

где E - модуль Юнга при растяжении прослойки вдоль оси цилиндра, G - модуль сдвига прослойки перпендикулярно оси цилиндра, ν - коэффициент Пуассона прослойки при растяжении вдоль оси цилиндра, kν,2rh - известная функция аргументов ν и 2rh, приведенная в работе [4].

При большом объемном наполнении r>>h и при практически несжимаемой прослойке функция kν,2rh имеет следующий вид [4]

kν,2ah@r22h2.

Подставляя это выражение в (12) получаем

q=G2h2EGr22h2u12+u22+u32.							(13)

Из (13) в соответствии с [4] следует выражение для k, которое входит в элементы тензоров упругих модулей различных решеток

k=EGr22h2−1.										(14)

Кроме того, согласно [4], в тензор упругих модулей решеток различной симметрии входит сомножитель

qi~wD2h2Vi,											(15)

где w - объем полимерной прослойки, D - расстояние между центрами двух ближайших частиц, Vi - объем элементарной ячейки решетки заданной симметрии.

Подставляя в (15) w~r2h и Vi~D3, получим

qi~rhrD.											(16)

При вычислении упругого модуля сдвига изотропного тела на базе модели поликристалла нами использовался метод осреднения на основе высших инвариантов тензора упругих модулей [9]. Этот метод также применяли в работе [4], где отношение E/G полагалось равным 3. Поскольку при вычислении модуля сдвига поликристаллического тела проводится перемножение выражений (14) в различных степенях, то с учетом (16) можно заключить, что отношение E/Gбудет входить в выражение для упругого модуля поликристаллического тела в степени g=β−1/2, где β - показатель степени, в который входит r/h в выражении для модуля сдвига поликристалла. Эти рассуждения позволяют избежать громоздких выкладок и выписать выражения для модулей сдвига различных решеток, умножая соответствующие выражения [4] на множитель E/3Gg. В результате непосредственно из соотношений работы [4] записываем выражение для эффективного модуля сдвига μδ композита как поликристаллического тела

md=2.65⋅32−d10rDrhd+35EGd−210G,						(17)

где d - число ближайших соседей каждой частицы наполнителя (координационное число). Координационное число определяется симметрией решетки. Так для последовательности решеток: простая кубическая, кубическая объемно-центрированная, кубическая гранецентрированная и гексагональная - d принимает значения 6, 8, 12, 12 соответственно. Таким образом, при одинаковых геометрических величинах r, D, и h, механические свойства макроскопически изотропного композита будут определяться топологией связи частиц наполнителя, которая характеризуется числом d [4]. Соотношение (17) может быть использовано для оценки влияния характеристик межфазного слоя на упругие свойства композита.

4. УПРУГИЕ СВОЙСТВА МАТРИЧНОГО ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРИСТИК МЕЖФАЗНОГО СЛОЯ

Подставляя полученные эффективные модули полимерной прослойки (10) и (11), учитывающие молекулярные и структурные параметры межфазного слоя, в соотношение (17), можно получить общее выражение для зависимости модуля сдвига от молекулярных и структурных характеристик межфазного слоя, параметров наполнения и свойств полимерной матрицы. Округляя первый числовой множитель в (17) до единиц получаем

μδ=3nTR02Na2rDrhδ+354nmh1h+α12+α221−2h1hδ−12102α12+α22δ−2106nmh1h+2α12+α221−2h1hδ−210α12+α22δ−1210,	(18)

где через m обозначено число макромолекул на единицу объема в межфазном слое, которое связано с числом макромолекул на единицу площади поверхности частиц наполнителя v соотношением m=v/h1. Как видно из (18), влияние межфазного слоя на упругий модуль сдвига композита определяется тремя параметрами: n/m, h1/h и α1 (при этом α2=α1−12 [2,3]).

Если предположить, что межфазный слой сформировался естественным образом, т.е. без наложения деформационных полей, присущих тому или иному технологическому процессу, то вполне естественно считать, что число макромолекул в единице объема в межфазном слое и в полимерной матрицы вдали от поверхности наполнителя равны n/m=1. В этом случае согласно (18) в отсутствие межфазного слоя, т.е. h1=0, или отсутствие ориентации макромолекул в межфазном слое, т.е. α1=1, упругий модуль композита без учета межфазного слоя может быть вычислен как

μδ0=3nTR02Na2rDrhδ+35.								(19)

Поскольку структурные и молекулярные характеристики входят в соотношение (17) в мультипликативном виде, то за меру влияния межфазного слоя на упругие свойства композита естественно принять отношение

μδμδ02=4h1h+α12+α221−2h1hδ−12102α12+α22δ−2106h1h+2α12+α221−2h1hδ−2102α12+α22δ−1210.			(20)

Отметим, что в (20) объемная доля частиц наполнителя и число сегментов макромолекул в неявном виде входят в h и h1, соответственно. В случае h1=0 или α1=1 это отношение равно единице, т.е. отсутствует влияние межфазного слоя на упругие свойства композита. Из анализа выражения (20) можно установить интервалы значений параметров h1/h и α1, при которых роль межфазного слоя существенна и ее вклад в эффективные упругие свойства необходимо учитывать. В работе [3] приведены данные численного эксперимента в виде зависимости α1 от плотности посадки макромолекул на поверхности наполнителя v и от числа сегментов макромолекулы N. Из этих данных следует, что если макромолекулы на поверхности удалены друг от друга на расстояние более 10а (где а размер сегмента и а~1нм), т.е. их можно считать невзаимодействующими, и N≥100, то α1=1. В этом случае влияние поверхности можно не учитывать. В реальных резинах приблизительные оценки на основе данных [10] указывают на то, что расстояние между узлами макромолекулярной сетки ~5нм, а число узлов между соседними частицами наполнителя ~10. В этом случае расстояние между поверхностью двух соседних частиц равно h~50 нм.

Опираясь на вышесказанное, можно оценить число сегментов макромолекулы, если расстояние между ее концами равно ~5нм, а размер сегмента равен ~1нм. Из соотношения статистической теории клубков макромолекул в Гауссовом приближении R02=Na2 и, следовательно, N=25. Так как расстояние между узлами сетки равно 5нм., то плотность посадки макромолекул на поверхности наполнителя будет соответствовать одной макромолекуле на площади 25нм2. В соответствии с данными работы [3] это соответствует α1~1,4. Толщина межфазного слоя h1 может быть оценена из следующего соотношения [3]

h1=Nv13a53.										(21)

Подставляя в (21) найденные значения N и v=0,04 получаем h1~10нм. Таким образом, отношение h1/h=0,2. Для простоты предположим, что кристаллиты поликристаллического тела обладают гексагональной симметрией. В этом случае μ/μ0≈1,2. Последнее означает, что учет вклада, вносимого характеристиками межфазного слоя, в данном случае дает 20%-ное увеличение модуля сдвига композита. Следует обратить внимание на то, что эта оценка соответствует нижнему пределу возможного влияния, поскольку использовались предположения, соответствующие минимальному вкладу межфазного слоя в макроскопические механические свойства композита. В каждом конкретном случае подобное расхождение может быть видимо и более значительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты настоящей работы позволяют сделать следующие выводы:

- В рамках предложенного подхода характеристики межфазного слоя входят в функциональную зависимость упругих свойств композита в виде трех параметров:
а) отношения числа макромолекул в единице объема межфазного слоя к числу макромолекул в единице объема полимерной матрицы,
б) отношения толщины межфазного слоя к толщине полимерной прослойки между поверхностями соседних частиц наполнителя,
в) коэффициента, учитывающего влияние возмущающего действия поверхности на макромолекулы в межфазном слое.

- Получено аналитическое выражение для зависимости упругого модуля сдвига композита от молекулярных и структурных параметров композита и микроскопических характеристик межфазного слоя.

- Проведенная оценка минимально возможного влияния параметров межфазного слоя на упругие свойства резиновых композитов показала, что она отвечает 20%-ному вкладу в общее значение упругого модуля сдвига композита.

## ЛИТЕРАТУРА

- Лемак А.С., Балабаев Н.К., Карнет Ю.Н., Яновский Ю.Г. Молекулярная динамика полимерной цепи вблизи твердой стенки. Механика композиционных материалов и конструкций, 1995, т.1, №2, с.152-161.

- Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г. Механические характеристики слоя макромолекул вблизи поверхности наполнителя. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №1, с.105-112.

- Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г., Власов А.Н., Балабаев Н.К., Карнет Ю.Н. Структура и микромеханические свойства межфазных слоев полимерных матричных композитов. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №2, с.109-122.

- Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г. Роль и значение физического модельного подхода в описании и предсказании эффективных физико-механических свойств и поведения гетерогенных полимерных сред. Часть II. Упругие свойства полимерных матричных композитов с высоким содержанием жестких частиц наполнителя. Механика композиционных материалов и конструкций, т.4, №1, 1998, с.121-132.

- Tsu-Wei Cho Microstructural design of fiber composites. Cambridge University Press, 1992, 569 p.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М., Наука, 1987, 246 с.

- Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. М., Наука, 1977, 399 с.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., МГУ, 1984, 336 с.

- Александров К.С. Средние значения тензорных величин. ДАН СССР, 1965, т.164, №4, с.800-804.

- Edwards D.C. Review. Polymer-filler interactions in rubber reinforcement. J. of Materials Science, 1990, v.29, pp.4175-4185.

Поступила в редакцию 29 ноября 1999 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 99-01-01250).