КАРКАСНАЯ ТЕОРИЯ ЖЕСТКИХ И МЯГКИХ КОМПОЗИТОВ
С НЕИСКРИВЛЕННЫМИ И ИСКРИВЛЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ. ИНВАРИАНТНОЕ ОПИСАНИЕ

Ахундов В.М.

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск, Украина

## РЕЗЮМЕ

Каркасная теория развивает структурную макроскопическую теорию [1] применительно к средам с глобально и локально искривленными волокнами. На базе каркасной теории выполняется строгое описание макроскопического поведения сред волокнистых композитов при малых и больших деформациях. Построение теории основывается на введенном понятии каркасных точек композитного материала. В каркасной теории, как и в структурной макроскопической, неразрывно сочетаются микромеханический и макромеханический уровни анализа среды. Объединение микро– и макромеханики композитов осуществляется на основе каркасного поля перемещений, определяющего положения каркасных точек в текущей среде и текущую макроскопическую конфигурацию среды композита. Применяемая концепция макроскопических напряжений позволяет проводить исследования композитных сред при неограничиваемых деформациях структурных составляющих. Материалы структурных составляющих могут описываться упругими и более общими, реологическими моделями. Теория также распространяется на среды матричных композитов, слоистые и гибридные среды с неискривленными и искривленными структурами.

# ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая каркасная теория представляет собой развитие структурной макроскопической теории [1] и обобщает опыт исследования на основе данной теории одно–, двух– и трехмерно армированных системами волокон эластомерных композитов [2–5]. В каркасной теории, как и в структурной макроскопической, неразрывно сочетаются оба направления в механике композитов — микромеханика и макромеханика композитных материалов. Структурная макроскопическая теория базируется на использовании поля макроскопических перемещений, которое в случае волокнистых сред определяет положения осевых линий волокон в текущей среде композита. В основу каркасной теории положено понятие каркасных точек композитного материала среды, позволяющее снять ограничения на свободу перемещений (свободу деформирования) волокон в композитной среде. Микро– и макромеханический уровни анализа каркасной теории осуществляются на базе каркасного поля перемещений, определяющего перемещения каркасных точек среды композита и ее каркасную (макроскопическую) конфигурацию. Применяемая концепция макроскопических напряжений не накладывает ограничений на изменения материальных метрик структурных составляющих композитной среды. Материалы составляющих могут быть упругими и могут иметь реологический характер; жесткости материалов волокон могут быть большими или меньшими по сравнению с жесткостью материала матрицы.

Как и в структурной макроскопической [1,2], в каркасной теории становятся возможными строгая постановка и решение задачи исследования деформационных свойств композитов при больших деформациях структурных составляющих. Такая возможность обусловливается тем, что микроанализ композитного материала производится на базе аксиоматически введенных понятий о каркасных перемещениях и деформациях; вычисления макроскопических напряжений основываются на данных понятиях и являются актуальными при произвольных изменениях метрик составляющих материала. Эффективность и точность расчета композитной среды на основе каркасной теории определяются расстояниями между смежными точками дискретной схемы макромеханического уровня анализа, в окрестностях которых выделяются структурные блоки среды и для которых на микромеханическом уровне анализа решаются микрокраевые задачи.

В отличие от структурной макроскопической каркасная теория учитывает локальное деформирование осевых линий армирующих волокон. Теория распространяется на среды с матричной, слоистой и волокнистой структурами [6,7], среды с локально искривленными волокнами и гибридные среды с неискривленными и искривленными структурами [8,9]. Дефекты и несовершенства структуры, имеющие регулярный и квазирегулярный характер, органично вписываются в общую схему исследования среды композитного материала.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАРКАСНОЙ ТЕОРИИ
КОМПОЗИТНЫХ СРЕД С НЕИСКРИВЛЕННЫМИ И ГЛОБАЛЬНО ИСКРИВЛЕННЫМИ ВОЛОКНАМИ

- Рассматриваем композитные среды, армированные системами волокон и являющиеся структурно непрерывными или структурно кусочно–непрерывными. Структурная непрерывность имеет пространственный характер и понимается как непрерывность полей параметров структуры среды по каждой из систем армирования. В отчетный момент времени t0 среда композита с объемом V, ограниченным гладкой или кусочно–гладкой поверхностью А, приходит в движение, сопровождающееся деформацией ее структурных составляющих. Макроскопическое движение композитной среды для произвольного момента времени t характеризуется полями перемещений, деформаций и напряжений в структурных составляющих, которые несущественно изменяются на расстояниях в один или несколько периодов армирования по каждой из систем. Текущее состояние среды описываем на основе применения системы криволинейных координат (;\s\up8((, которая определяется отсчетной конфигурацией среды или некоторыми из направлений армирования среды системами волокон.

- Из среды композита поверхностями, в которых располагаются осевые линии волокон каких–либо двух из перекрещивающихся систем, или эквидистантными поверхностями, выделяем структурные блоки регулярности (периодичности) строения среды. Однонаправлено армированные среды с одной или большим числом систем армирования разделяются на структурные блоки по одной из систем армирования. Системы армирования, по которым производится разбиение среды на структурные блоки, будем называть базовыми системами армирования. Для многонаправленных сред и однонаправленных с многими системами выбор базовых систем армирования и, следовательно, разбиение среды на структурные макроэлементы, является неоднозначным. Выбор базовых систем армирования на результаты исследования среды не влияет и определяется соображениями целесообразности при реализации микромеханического уровня анализа (см. п.5). Структурные блоки композитной среды представляют собой параллелепипеды, в общем случае косоугольные с искривленными гранями, кривизна которых определяется искривлениями траекторий армирования среды волокнами базовых систем.

- Рис.1.	Структурные блоки композитных сред с одной (а), двумя (б), тремя (в) и четырьмя (г) системами волокон: 1, …, 4 — точки пересечения осевых линий волокон первой, …, четвертой систем с гранями структурных блоков. Точки 1 в вершинах структурных блоков — есть каркасные точки композитных материалов.

- Точки, расположенные в вершинах структурных блоков (макроэлементов) среды, назовем каркасными точками композитного материала или композитной среды. В соответствии с определением структурного блока каркасные точки среды могут принадлежать либо только осевым линиям волокон одной из двух базовых систем армирования, либо только областям, занимаемым волокнами одной из армирующих систем, либо только области, занимаемой матрицей композитного материала. Для однонаправленно армированной среды каркасными точками являются все точки осевых линий волокон системы армирования, которая принята в качестве базовой. Топологию структурных блоков поясняет рис. 1, где изображаются структурные макроэлементы сред с одной системой волокон (одномерное армирование), двумя системами волокон (двухмерное армирование), тремя и четырьмя системами волокон (трехмерные армирования) с указанием каркасных точек в вершинах макроэлементов. При увеличении количества систем и направлений армирования увеличивается количество включаемых структурным блоком среды композита периодов армирования по некоторым или всем системам (рис. 1 г).

### Анализ композитной среды производим на основе введения векторного поля u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())i, определяющего (истинные) перемещения каркасных точек среды:

- u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())i,								(1.1)

- где  — поле перемещений в структурных составляющих среды; (;\s\up9(( – координаты каркасных точек среды в системе координат (;\s\up9((. Поле u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())i перемещений каркасных точек среды композита назовем полем каркасных перемещений среды или каркасным полем перемещений среды.

- Конфигурацию композитной среды, являющуюся образом отсчетной конфигурации при отображении в поле u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())i каркасных перемещений, будем называть текущей каркасной или макроскопической конфигурацией среды. Линии, поверхности и объемы текущей макроконфигурации, представляющие собой образы соответствующих геометрических объектов отсчетной конфигурации при отображении в каркасном поле u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())i, как и образы объектов, отображенных в поле макроскопических перемещений (см. [1]), назовем макроскопическими линиями, поверхностями и объемами текущей среды композита. Макрокоординатные линии и макрокоординатные поверхности применяемой системы координат (;\s\up9(( представляют собой образы координатных линий и координатных поверхностей отсчетной конфигурации среды в поле

- u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())і каркасных перемещений. Координаты точек, положения которых в макроскопической конфигурации среды задаются полем u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())і, назовем макроскопическими координатами. Макроскопические координаты материальных точек, определяемые на основе поля каркасных перемещений u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())і и отвечающие материальным координатам (;\s\up9((, также обозначаем (;\s\up9(( и отличаем их от материальных координат.

- В текущей материальной конфигурации среды материальные линии, поверхности и объемы определяются полем истинных перемещений  и представляют собой образы отображаемых в этом поле соответствующих линий, поверхностей и объемов отсчетной конфигурации среды. Материальные линии и материальные поверхности, гладкие в исходном состоянии, в текущей среде могут приобретать “рельефный” характер с изломами по месту пересечений с границами раздела матрицы и волокон систем. Соответствующие макроскопические линии и поверхности, будучи гладкими в отсчетной конфигурации, остаются гладкими и в текущей макроскопической конфигурации. Это имеет место в силу гладкого отображения геометрических объектов в поле каркасных перемещений u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())і, в отличие от негладкого отображения в поле истинных перемещений . В отсчетной конфигурации среды материальные и макроскопические положения материальных точек совпадают между собой, как и совпадают между собой материальные и макроскопические объекты геометрического содержания.

- Величину , представляющую собой разницу между полями истинных и каркасных перемещений

- (1.2)

- назовем полем локальных перемещений. Векторы (1.2) локальных перемещений материальных точек (;\s\up9((, являющихся каркасными точками среды, имеют нулевые значения в силу определения (1.1) каркасного поля перемещений.

- В дальнейшем величины, относящиеся к n–й системе армирования, отмечаем нижним индексом n, а величины, относящиеся к матрице — нижним индексом m. Величины, относящиеся к текущей макроскопической конфигурации среды, отмечены сверху циркумфлексом . Величины, относящиеся к текущим материальным конфигурациям структурных составляющих среды, сопровождаем верхним индексом *. К исключениям относятся материальные и макроскопические координаты, которые имеют одинаковое обозначение (;\s\up9(( и которые следует различать между собой в рамках применяемого лагранжевого способа описания текущей среды композита. Обозначение  резервируем для пространственных координат эйлерового способа описания текущего состояния композитной среды. Циклические перестановки координатных индексов i, j, k записываем как (i, j, k).

- МАКРОМЕХАНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ АНАЛИЗА КОМПОЗИТНЫХ СРЕД

- Макромеханический уровень анализа композитной среды включает определения каркасного поля перемещений среды, полей мер макроскопических деформаций, полей макроскопических параметров структуры в текущем состоянии и определение макроскопической конфигурации текущей среды. Данный уровень анализа композитной среды реализуется на базе микромеханического уровня анализа. (Микро– и макромеханический уровни анализа среды композита осуществляются в неразрывном сочетании друг с другом, см. также пп.3–5).

- Позиционный вектор R;\s\up9(( макроскопического положения произвольной материальной точки (;\s\up9(( в текущей макроскопической (каркасной) конфигурации среды композита определяется на основе поля u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())і каркасных перемещений соотношением

- R;\s\up9(()) (\o((;\s\up9(())i,								(2.1)

- где R — позиционный вектор материальной точки (;\s\up9(( в отсчетной конфигурации среды. Базисные основные и взаимные координатные векторы R;\s\up9(( и R;\s\up9(( системы координат (;\s\up9(( в текущей макроскопической конфигурации среды представляются вытекающими из (2.1) выражениями

- R;\s\up9((, R;\s\up9(( .

- Здесь  — символ ковариантной производной по координате (;\s\up9(( в метрике отсчетной конфигурации среды

- , ,  ;

- Ri и Ri — основные и взаимные базисные координатные векторы системы координат (;\s\up9(( в отсчетной конфигурации среды; Gij и Gij — ковариантные и контравариантные компоненты метрического тензора

- отсчетной конфигурации среды; u;\s\up8(( и u;\s\up8(( — ковариантные и контравариантные компоненты вектора каркасных перемещений относительно системы координат (;\s\up9(( в отсчетной конфигурации среды

- u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())i ;				(2.2)

- — компоненты тензора Кронекера.

#### Поля метрического тензора G;\s\up9(( текущей макроскопической конфигурации композитной среды, тензора G;\s\up9(( меры Коши–Лагранжа макроскопической деформации и тензора G;\s\up9((, обратного мере Коши–Лагранжа макроскопической деформации

- G;\s\up9(( ,

- G;\s\up9((, G;\s\up9((

- определяются как производные каркасного поля (2.2), компоненты которых вычисляются по формулам

- G;\s\up9(( ,

- G;\s\up9(( ,							(2.3)

- G;\s\up9(( (i, j, k) , G;\s\up9((,

- где G;\s\up9(( — определитель матрицы ковариантных компонент метрического тензора G;\s\up9(( текущей макроскопической конфигурации среды.

- Макроскопическая кратность удлинения (;\s\up9(( осевой линии волокна n–й системы, ориентированной в исходном состоянии среды вектором  , определяется как

- (;\s\up9(( , t\o(n;\s\up5(i)))= Gij \r(;Gjj) cos (n ,

- где n,j — угол между направлением осевой линии волокна и направлением (;\s\up9((–координатной линии в отсчетной конфигурации. Вектор t;\s\up9(( макроскопической ориентации осевой линии волокна n–й системы в текущей макроконфигурации среды представляется относительно отсчетного координатного базиса разложением

- t;\s\up9(( , t;\s\up9(( .

##### Косинус угла (;\s\up9(())n между направлением осевой линии n–го волокна и направлением (;\s\up9((–координатной линии в текущей макроскопической конфигурации среды определяется через косинусы углов между направлениями осевой линии волокна и координатных линий в отсчетной конфигурации среды зависимостью

- .

#### Пространственная плотность І;\s\up10(( расположения волокон n–й системы в текущей макроскопической конфигурации среды выражается через плотность  расположения волокон в отсчетной конфигурации среды по формуле

- І;\s\up10(( , , G;\s\up9((.

- Поверхностная плотность (;\s\up10(( расположения волокон n–й системы в текущей макроскопической конфигурации среды определяется через поверхностную плотность  расположения волокон в отсчетной конфигурации среды соотношением

- (;\s\up10(( ,

- где ni — ковариантные компоненты вектора n = ni Ri ориентации поверхности армирования волокнами n–й системы в отсчетной конфигурации среды. Другие макроскопические параметры структуры в текущей композитной среде также рассчитываются по формулам, аналогичным соответствующим формулам структурной макроскопической теории [1], в которых компоненты тензоров мер макроскопической деформации (2.3) определяются на основе поля каркасных перемещений вместо поля макроскопических перемещений.

- КАРКАСНАЯ ТЕОРИЯ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ КОМПОЗИТНЫХ СРЕД

- Концепция макроскопических напряжений каркасной теории формально совпадает с концепцией макроскопических напряжений структурной теории [1]. Отличительной особенностью рассматриваемой концепции является то, что она реализуется на базе поля, определяющего перемещения каркасных точек среды, тогда как концепция макронапряжений структурной теории базируется на основе поля перемещений, определяющего перемещения осевых линий волокон систем среды. В каркасной теории не накладываются ограничения на свободу перемещений структурных составляющих композитного материала среды. Поэтому каркасная теория, вообще, более точно отражает картину (микро) напряжений в композитах по сравнению со структурной теорией. Исследования композитных материалов [3–5] с прямолинейными волокнами на базе каркасной и структурной теорий привели практически к одним и тем же результатам (различия находятся в пределах вычислительной погрешности численного решения микрокраевых задач для структурных макроэлементов). Однако каркасная теория применима к средам с локально искривленными волокнами, тогда как структурная макроскопическая теория приводит к существенным неточностям анализа и может качественно неверно отражать поля напряжений в структурных составляющих данных сред.

- Пусть в отсчетной конфигурации композитной среды выделена (;\s\up9((–координатная материальная площадка, пересекающая не менее одного структурного макроэлемента среды. В текущей материальной конфигурации координатная площадка становится негладкой с изломами на пересечениях площадки с границами раздела матрицы и волокон арматуры. Внутренние силы на текущей площадке в пределах пересекаемых площадкой структурных блоков распределяются нерегулярно с разрывами по величине и направлению интенсивностей этих сил (см. также [1]). Соответствующая (;\s\up9((–координатная макроскопическая площадка в текущей макроконфигурации среды является образом исходной площадки при отображении в поле каркасных перемещений u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())і. Текущая (;\s\up9((–координатная макроскопическая площадка остается гладкой с площадью А;\s\up9(( при исходной площади  в отсчетной конфигурации.

- Вектор (;\s\up9(( макроскопических напряжений на (;\s\up9((–координатной материальной площадке в текущей среде определяем как отношение главного вектора (;\s\up10(( внутренних сил на данной площадке к площади А;\s\up9(( соответствующей (;\s\up9((–координатной макроскопической площадки в текущей макроконфигурации среды:

- (;\s\up9(( .				(3.1)

- Здесь  и  — (микро) напряжения на частях (;\s\up9((–координатной площадки, принадлежащих матрице и волокнам армирующих систем;  и  — площади частей (;\s\up9((–координатной площадки, принадлежащих структурным составляющим, в текущей материальной конфигурации среды. Суммирование в (3.1) производится по системам, волокна которых пересекаются площадкой.

- В отсчетной конфигурации композитной среды также выделим гладкую материальную площадку с вектором произвольной ориентации N. Материальная площадка должна пересекать не менее одного структурного макроэлемента среды. В текущей конфигурации произвольно ориентированная материальная площадка приобретает рельефный характер, обусловленный различием механических свойств матрицы и волокон арматуры, с нерегулярным распределением внутренних сил по площадке. Макроскопическое напряжение (;\s\up9(( на выделенной материальной площадке представляет собой главный вектор внутренних сил (;\s\up11(( на этой площадке, отнесенный к площади соответствующей текущей макроскопической площадки:

- (;\s\up9(( .				(3.2)

- В (3.2) суммирование производится по тем системам, волокна которых пересекаются площадкой. Здесь  и  — напряжения на частях материальной площадки, которые принадлежат матрице и волокнам систем;  и  — площади частей текущей материальной площадки, принадлежащих структурным составляющим; А;\s\up10(( — площадь текущей макроскопической площадки как образа исходной материальной площадки с вектором ориентации N в каркасном поле перемещений u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())i.

- Для координатных векторов (;\s\up9(( макроскопических напряжений, действующих на (;\s\up9((–координатных поверхностях, вводим представление

- .								(3.3)

- Так же, как и в случае макроскопических напряжений, определяемых на базе поля макроперемещений [1], обосновывается тензорный характер компонент представления (3.3). Данные величины являются ковариантными и контравариантными компонентами тензора второго ранга (;\s\up11(( макроскопических напряжений композитного материала среды

- (;\s\up11(( .

- В условиях отсутствия моментных микронапряжений в структурных составляющих, имеющих место при одноуровневой структуре материалов составляющих, моментные напряжения на макромеханическом уровне не проявляются и тензор макронапряжений (;\s\up11(( имеет симметричный характер.

- Вектор макроскопических напряжений (;\s\up9(( на произвольно ориентированной материальной площадке определяется через компоненты тензора (;\s\up11(( макроскопических напряжений как

- (;\s\up9(( .										(3.4)

- Здесь N;\s\up10(( — компоненты вектора N;\s\up9(( ориентации текущей макроплощадки, которая соответствует материальной площадке. Эти компоненты выражаются через компоненты вектора  ориентации материальной площадки в отсчетной конфигурации среды по формуле

- N;\s\up9(( .

- При одинаковых материалах структурных составляющих формулы (3.1) – (3.4) каркасной теории макроскопических напряжений композитной среды переходят в соответствующие формулы для напряжений в однородной среде [10, 11].

- УРАВНЕНИЯ МАКРОСКОПИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ СРЕД

Уравнения макроскопического движения композитных сред получаются на базе поля каркасных перемещений так же как и в структурной макроскопической теории на базе поля макроскопических перемещений и имеют одинаковый с соответствующими уравнениями структурной теории вид. Уравнение макроскопического движения среды композита, отнесенное к метрике текущей макроскопической конфигурации, представляем как

(;\s\up11((	 (4.1)

(V;\s\up9(( — для сред с локально неискривленными волокнами). Суммирование в (4.1) производится по всем системам волокон;  и  — поля плотностей массовых сил за исключением сил инерции, действующих на матрицу и волокна систем; v;\s\up10(()) (\o((;\s\up9(())i — поле макроскопических скоростей движения среды; (;\s\up9(())m (\o((;\s\up9(())i и (;\s\up9(())n (\o((;\s\up9(())i — макроскопические плотности материалов матрицы и волокон систем в текущей среде; V;\s\up9(( и V;\s\up9(( — объем занимаемых волокнами n–й системы областей структурного макроэлемента и объем структурного макроэлемента в текущем состоянии среды; І;\s\up11(( и А;\s\up11(( — плотность расположения и площадь поперечных сечений волокон n–й системы в текущем состоянии среды; (;\s\up11(( — векторный оператор ковариантного дифференцирования в метрике G;\s\up9(( текущей макроскопической конфигурации среды.

Уравнение движения (4.1), отнесенное к метрике  отсчетной конфигурации композитной среды, приобретает в компонентном представлении следующий вид:

,						(4.2)

v;\s\up10((, ,

( — для сред с локально неискривленными волокнами). Здесь  и  — плотности материалов матрицы и волокон систем армирования в исходном состоянии среды;  и  — объем занимаемых волокнами n–й системы областей структурного макроэлемента и объем структурного макроэлемента в исходном состоянии среды;  и  — плотность расположения и площадь поперечных сечений волокон n–й системы в отсчетной конфигурации среды. На основе уравнений (4.1) и (4.2) формулируются краевые динамические задачи макромеханического уровня анализа композитной среды.

Граничное динамическое условие, отнесенное к метрике отсчетной конфигурации среды, задается на части А граничной поверхности среды, на которой действуют внешние поверхностные силы:

(;\s\up9(– ,

,						(4.3)

(;\s\up9(– ,  , (;\s\up9(( .

Здесь (;\s\up9(– — компоненты представления в отсчетном координатном базисе интенсивности (;\s\up9(– внешних поверхностных сил, отнесенных к единице площади граничной макроповерхности среды в текущей макроскопической конфигурации;  — кратность изменения площади граничной макроповерхности в текущей макроконфигурации среды;  — компоненты вектора N ориентации граничной поверхности в отсчетной конфигурации среды.

Граничное кинематическое условие задается на части Аu граничной поверхности среды, перемещения которой определяются внешними связями:

u;\s\up8(–)) k (\o((;\s\up8(())i ,

u;\s\up8(–, (;\s\up9(( ,								(4.4)

где u;\s\up8(– — компоненты представления в отсчетном координатном базисе вектора u;\s\up8(– макроскопических перемещений точек граничной поверхности. К граничным условиям (4.3) и (4.4) присоединяем также начальные условия

u;\s\up8(–)) k (\o((;\s\up8(())i ,

v;\s\up8(–)) k (\o((;\s\up8(())i ,							(4.5)

u;\s\up8(–, v;\s\up8(– , (;\s\up9(( ,

представляемые полями u;\s\up8(– и v;\s\up9(– макроскопических перемещений и макроскопических скоростей в исходном состоянии среды.

5. МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ АНАЛИЗА КОМПОЗИТНЫХ СРЕД

Расчет композитной среды осуществляется на основе неразрывного сочетания микро– и макромеханического уровней анализа. На макромеханическом уровне анализа среды производится решение макрокраевой динамической задачи (4.2) – (4.5) при геометрических уравнениях (2.3), сопровождающееся вычислениями микромеханического уровня. На микромеханическом уровне анализа среды решаются микрокраевые задачи для структурных блоков среды, расположенных в окрестностях узловых точек дискретной схемы макромеханического уровня анализа с последующим определением макроскопических напряжений для данных окрестностей в среде композита. Микрокраевые (локальные) задачи решаются в квазистатической постановке в соответствии с анализом макродинамических процессов, не учитывающем микроволновое движение в структурных составляющих. Анализ статических композитных сред производится с выявлением полной микромеханической картины внутренних полей в структурных составляющих.

Микрокраевые статические и квазистатические задачи являются многосвязными и формулируются на основе уравнений движения структурных составляющих при соответствующих определяющих уравнениях материалов составляющих. Уравнения движения структурных составляющих в соответствии с квазистатической постановкой краевых задач для структурных блоков композитной среды представляем в виде

,

v;\s\up9((, (;\s\up9((, t = tL ,

(5.1)

,

v;\s\up9((, (;\s\up9((, t = tL ,

где  и  — области структурного блока, занимаемые матрицей и волокнами n–й системы. Уравнения (5.1) рассматриваются при фиксированных значениях параметра времени tL, равных узловым значениям временной координаты в дискретной схеме численного решения макрокраевой динамической задачи (4.2)—(4.5). Инерционные слагаемые в уравнениях определяются на основе поля u;\s\up8(()) (\o((;\s\up9(())і каркасных перемещений. Другие слагаемые определяются на основе поля  истинных перемещений. Указанные особенности уравнений (5.1) обусловлены тем, что микроволновое движение в структурных составляющих композитной среды не учитывается. Анализ среды с учетом микроволнового движения и соответствующих процессов можно произвести, накладывая микроволновую динамику (коротковолновые поля) на макроволновую динамику (длинноволновые поля) для той или иной области среды композита.

Внутренние граничные условия представляют равенства между собой векторов перемещений и напряжений в матрице и волокнах на границах их раздела в структурном блоке:

,				(5.2)

.

Здесь Amn — поверхность раздела матрицы с волокнами n–й системы в структурном блоке. В качестве внешних граничных условий каркасное поле перемещений определяет перемещения каркасных точек, расположенных в вершинах структурного блока:

.					(5.3)

Остальные внешние граничные условия представляют равенства между собой задаваемых (1.2) локальных перемещений  и равенства между собой (микро) напряжений  для соответствующих точек, расположенных на противоположных гранях структурного блока. Эти условия имеют вид, который зависит от применяемой системы координат. Данные условия при направлении координатных линий вдоль осевых линий волокон базовых систем в структурном блоке запишем в виде:

,

,										(5.4)

,

(индексы принадлежности структурным составляющим опускаются). Здесь  — период композита вдоль направления координатной линии (;\s\up9((; Аe — граничная поверхность структурного блока. Надлежащим образом формулируются условия на поверхностях разрыва сплошности внутри структурных составляющих и на границах их раздела. Эти условия учитывают влияние структурных несовершенств и дефектов на макродинамику композитной среды.

Решение микрокраевой многосвязной задачи (5.1) – (5.4) одним из методов вычислительной механики деформирования при соответствующих определяющих уравнениях материалов составляющих позволяет найти поля векторов перемещения , , поля тензоров мер деформации , , ,  и поля тензоров напряжений ,  в составляющих структурного блока композитной среды. Исходя из картины внутренних полей в составляющих структурного блока определяем векторы макронапряжений на (;\s\up9((–координатных поверхностях для окрестности расположения блока в среде композита. В соответствии с (3.1) координатные векторы макроскопических напряжений вычисляются по формулам

(;\s\up9((

,		(5.5)

A;\s\up9((,  ,

, ,  ,

где суммирование производится по системам, волокна которых в структурном блоке пересекаются (;\s\up9((–координатной поверхностью. Интегрирование в (5.5) осуществляется по площадям  и  частей (;\s\up9((–координатной площадки в отсчетной конфигурации, принадлежащих матрице и волокнам систем в пределах структурного блока;  — площадь (;\s\up9((–координатной площадки в отсчетной конфигурации в пределах структурного блока; (;\s\up9((–координатная площадка при этом полностью пересекает структурный блок композитного материала среды (по противоположно расположенным граням).

Компоненты (;\s\up9(( тензора макроскопических напряжений, в которых выражаются уравнения (4.1) и (4.2) макроскопического движения композитной среды, определяются в соответствии с (3.3) через векторы координатных макронапряжений (;\s\up9(( скалярным произведением

(;\s\up9(( .

Если расчет компонент тензора макронапряжений производится относительно системы локальных координат, то следует с помощью закона тензорного преобразования перейти от полученных компонент относительно системы локальных координат к соответствующим компонентам относительно системы глобальных координат (;\s\up9((. При этом удобным является применение системы локальных координат, координатные линии которой направлены вдоль осевых линий волокон базовых систем армирования (вдоль ребер структурного блока).

6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАРКАСНОЙ ТЕОРИИ НА КОМПОЗИТНЫЕ СРЕДЫ С ЛОКАЛЬНО ИСКРИВЛЕННЫМИ ВОЛОКНАМИ И ТЕКСТИЛЬНЫМИ КАРКАСАМИ

Каркасная теория распространяется на композитные среды с локально искривленными волокнами на основе дополнительных обобщающих понятий. Рассматриваем среды, армированные системами волокон с локальными искривлениями регулярного характера и описываемые непрерывными по координатным переменным параметрами структуры. К данным средам относим также среды с текстильными каркасами (среды тканых композитов). Локальную кривизну волокон представляем как наложенную на их глобальную кривизну, которая имеет место на протяжении среды композита в целом. В матрице и волокнах армирующих систем и на границах их раздела могут присутствовать повреждения и дефекты структуры с регулярными или квазирегулярными распределениями.

Линии, определяющие пространственно усредненные положения осевых линий волокон, назовем каркасными линиями или каркасными траекториями армирования. Направления, задаваемые каркасными линиями, называем каркасными направлениями армирования. Кривизна каркасных линий представляет собой глобальную кривизну осевых линий волокон систем. В случае систем локально неискривленных волокон каркасные линии совпадают с осевыми линиями волокон. Поверхности, в которых располагаются каркасные линии каждой из систем армирования, будем называть каркасными поверхностями среды. Системы армирования, каркасные линии которых перекрещиваются между собой, называем перекрещивающимися. Каркасными поверхностями по двум из перекрещивающихся систем, принятых в качестве базовых, или эквидистантными поверхностями выделяем структурные блоки регулярности строения среды, представляющие собой прямоугольные или косоугольные параллелепипеды. Грани таких макроэлементарных объемов имеют глобальные искривления в соответствии с искривлениями базовых каркасных поверхностей. С усложнением схемы армирования увеличивается число периодов, включаемых структурными блоками по некоторым или, возможно, всем системам армирования и, соответственно этому, увеличиваются объемы блоков.

Вершины структурных блоков будем называть каркасными точками среды или композитного материала среды. Каркасные точки среды располагаются на каркасных линиях волокон одной из двух перекрещивающихся систем, принятых в качестве базовых при разбиении среды на структурные блоки. В случае, когда грани структурных блоков расположены в поверхностях, эквидистантных каркасным поверхностям базовых систем армирования, каркасные точки среды могут принадлежать как областям, занимаемым волокнами одной из систем, так и области, занимаемой матрицей. Схема разбиения среды на структурные блоки, определяющая каркасные точки среды при выбранных в качестве базовых перекрещивающихся системах волокон, и сам выбор базовых систем волокон не влияют на результаты микромакромеханического расчета среды. Это легко доказывается для макроскопически однородных сред, а затем результат доказательства переносится на макроскопически неоднородные среды с непрерывными и кусочно–непрерывными структурами.

На рис.2 представлена схема среды, армированной двумя системами искривленных в плоскости плана волокон и одной системой прямолинейных или пространственно–искривленных волокон, ориентированных из плоскости плана. Контурными линиями выделены структурные блоки двух типов с каркасными точками в их вершинах (в плоскости плана показаны четыре из восьми каркасных точек для каждого блока). Из шести плоских поверхностей, выделяющих структурный блок первого типа, две поверхности ориентированы в плоскости плана и содержат каркасные линии первой системы армирования. Эти плоскости отстоят друг от друга на расстоянии периода армирования среды из плоскости плана, который определяется как периодами расположения волокон первой и второй систем из плоскости плана, так и периодом изменения кривизны волокон третьей системы армирования. Остальные выделяющие поверхности ортогональны к плоскости плана. Две из этих поверхностей содержат каркасные линии первой системы армирования, а две другие — каркасные линии второй системы армирования. Расстояния между этими плоскостями определяются периодами расположения в плоскости плана волокон первой и второй армирующих систем. Для структурного блока второго типа ортогональные к плоскости плана выделяющие поверхности эквидистантны каркасным поверхностям первой и второй систем и отстоят от них на полупериоды композита среды в плоскости плана. Каркасные точки при разбиении среды на структурные блоки первого и второго типов располагаются, соответственно, в матрице среды и на осевых линиях волокон третьей системы.

Рис.2.	Схема среды с двумя системами искривленных в плоскости плана волокон и системой волокон, ориентированных из плоскости плана; L1 и K1 — осевые и каркасные линии волокон первой системы армирования; L2 и K2 — проекции на плоскость плана осевых и каркасных линий второй системы армирования; B1 и B2 — контурные линии в плоскости плана для структурных блоков первого и второго типов; l1 и l2 — каркасные точки среды при ее разбиении на структурные блоки первого и второго типов.

Анализ сред композитов с локально искривленными волокнами и сред композитов с текстильными каркасами на основе обобщающего понятия каркасных точек композитного материала производится как и анализ сред, армированных системами волокон, не имеющих локальных искривлений. Формальный аппарат анализа, представленный в пп.2–5, полностью сохраняет свою актуальность для сред с локально искривленными волокнами. Изменяется лишь трактовка результатов, получаемых на основе формул макромеханического уровня анализа, определяющих параметры структуры композитной среды в текущем состоянии (п.2). В случае сред, армированных системами локально искривленных волокон, эти соотношения определяют удлинения каркасных линий систем армирования, плотности расположения каркасных линий, каркасные направления армирования и т.п. в текущей каркасной конфигурации композитной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каркасная теория жестких и мягких композитов получает также соответствующее распространение на среды слоистого строения, матричные и гибридные среды с неискривленными и искривленными структурами. Каркасные точки данных сред, как и армированных волокнами, задаются вершинами структурных блоков регулярности строения сред. Геометрическое содержание полей каркасных перемещений и каркасных деформаций сохраняется для различного вида композитных сред. Коррективы, которые привносятся в формальный аппарат теории макроскопических напряжений, определяются типом структуры среды композитного материала.

ЛИТЕРАТУРА

- Ахундов В.М. Структурная макроскопическая теория жестких и мягких композитов. Инвариантное описание. Механика композитных материалов, 1998, т.34, № 5, с.595-612.

- Ахундов В.М. Анализ эластомерных композитов на основе систем волокон. 1.Разработка методики расчета композитных материалов. Механика композитных материалов, 1998, т.34, № 6, с.733-745.

- Ахундов В.М. Анализ эластомерных композитов на основе систем волокон. 2.Однонаправленно армированные композиты. Механика композитных материалов, 1999, т.35, № 1, с.29-50.

- Ахундов В.М. Анализ эластомерных композитов на основе систем волокон. 3.Двунаправленно армированные композиты. Механика композитных материалов, 1999, т.35, № 4, с.479-492.

- Ахундов В.М. Анализ эластомерных композитов на основе систем волокон. 4.Трехнаправленно армированные композиты. XI Международ. конф. по механике композитных материалов, Рига, 2000, с.6.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., Изд. Моск. Ун–та, 1984, 336 с.

- Ванин Г.А. Микромеханика композиционных материалов. Киев, Наук. думка, 1985, 304 с.

- Композиционные материалы. Под ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского, М., Машиностроение, 1990, 512 с.

- Тканые конструкционные композиты. Под ред. Т.-В. Чу и Ф. Ко, М., Мир, 1991, 432 с.

- Грин А., Адкинс Дж. Большие упругие деформации и нелинейная механика сплошной среды. М., Мир, 1965, 455 с.

- Введение в механику сплошных сред. Под ред. К.Ф. Черных, Л., Изд. Ленинград. Ун–та, 1984, 280 с.

Поступила в редакцию 10 декабря 1999 года.