Размеростабильные конструкции цилиндрических сосудов давления и трубопроводов из многослойных композитов

Ю.А.Куликов, Ю.В.Лоскутов

Марийский государственный технический университет, г.Йошкар-Ола, Россия

резюме

Выполнено численное исследование упругого деформирования перекрестно-армированных и составных многослойных конструкций, выполненных намоткой однонаправленного композита (органопластика Kevlar49/PR-286) на тонкостенную металлическую оправку. Рассмотрено двухкомпонентное статическое нагружение, включающее комбинированное действие температуры и внутреннего давления. Проанализировано влияние углов намотки на величины упругих деформаций. Выявлены структуры пакетов слоев и схемы армирования, обладающие размеростабильными свойствами. На примере тонкостенного трубопровода с протекающей жидкостью показано, что применение рамеростабильных композитных конструкций позволяет заметно понизить уровень рабочих усилий и напряжений в трубах. Расчеты выполнены методом конечных элементов (МКЭ) в перемещениях.

# Введение

При проектировании трубопроводов, сосудов под давлением важное место занимает проблема компенсации упругих деформаций. Для компенсации деформаций традиционно применяются плавающие или скользящие опоры, гибкие вставки в виде сильфонных, линзовых или сальниковых компенсаторов. С этой же целью в линию трубопровода "врезаются" криволинейные Г-, Л- или П-образные участки.

Принципиально новые подходы открываются в связи с применением современных композиционных материалов (КМ). Эффективным средством компенсации деформаций становится применение материалов, обладающих размеростабильными свойствами [1,2].

В [3,4] получены размеростабильные (термонейтральные) структуры и схемы армирования КМ при однокомпонентном температурном нагружении. Рассмотрим двухкомпонентное комбинированное нагружение, включающее статическое действие температурных нагрузок и внутреннего давления.

1. Расчетные соотношения для деформаций многослойных цилиндрических оболочек

На рис.1 изображена тонкостенная цилиндрическая оболочка. Стенка оболочки образована путем перекрестной спиральной намотки на оправку двух симметричных систем волокон. Волокна составляют с образующей оболочки углы .

- Рис.1. Расчетная схема многослойной цилиндрической оболочки.

Число однонаправленных слоев (монослоев) принимаем 2k+1. Внутренний слой (оправку) считаем однородным и изотропным, монослои - ортотропными и линейно упругими. Связи волокон и связующего, а также отдельных слоев друг с другом предполагаем идеальными.

При симметричном армировании для системы, составленной из двух монослоев с углами , зависимость напряжений от деформаций имеет вид [3]:

σsσt=g11    g12    0g21    g22    0.					(1.1)

Здесь g11=1λE1m4+E2n4+2ν12E2+2λG12m2n2,

g21=g12=1λν12E2m4+n4+E1+E2−4λG12m2n2,

g22=1λE1n4+E2m4+2ν12E2+2λG12m2n2,

g66=1λλG12m4+n4+E1+E2−2ν12E2−2λG12m2n2,

βs=1λα1+ν21α2E1m2+α2+ν12α1E2n2,

βt=1λα1+ν21α2E1n2+α2+ν12α1E2m2,

где λ=1−ν12ν21, 122 = 211, m = cos , n = sin . При этом Е1 и Е2, 12 и 21, 1 и 2 - модули упругости, коэффициенты Пуассона и коэффициенты температурного расширения монослоя (индекс 1 соответствует направлению вдоль волокон, индекс 2 – поперек); G12 - модуль сдвига; ΔT– изменение температуры; s и t – коэффициенты температурных напряжений. Предполагается однородное поле температур.

Определим линейные деформации s и t оболочки в результате действия температуры и внутреннего давления. Для этого, используя метод сечений, запишем следующие уравнения равновесия:

iσsihi ri=12pR2,                iσtihi= pR.			(1.2)

Здесь i=1,2,…,k+1 - порядковый номер, hi и ri – толщина и радиус срединной поверхности слоя (каждый слой составляется из двух монослоев), R – радиус отверстия, p - интенсивность внутреннего давления. Считается, что оболочка герметически закрыта при помощи заглушек.

Подставляя в (1.2) соотношения (1.1), получим:

εsig11ihi ri+εtig12ihi ri−ΔT iβsihi ri12pR2,εsig21ihi     +εtig22ihi  - ΔTiβtihi     = pR,			(1.3)

где s=sт+sp и t=tт+tр. Далее, разделяя в (1.3) температурные и силовые составляющие, находим

εsp=pR2Ri=1k+1g22ihi−2i=1k+1g12ihirii=1k+1g11ihirii=1k+1g22ihi−i=1k+1g21ihii=1k+1g12ihiri

pR2i=1k+1g22ihi−2i=1k+1g12ihii=1k+1g11ihii=1k+1g22ihi−i=1k+1g12ihi2,

εsт=ΔТ i=1k+1βSihirii=1k+1g22ihi−i=1k+1βtihii=1k+1g12ihirii=1k+1g11ihirii=1k+1g22ihi−i=1k+1g21ihii=1k+1g12ihiri

ΔТ i=1k+1βSihii=1k+1g22ihi−i=1k+1βtihii=1k+1g12ihii=1k+1g11ihii=1k+1g22ihi−i=1k+1g12ihi2,	(1.4)

εtp=pR22i=1k+1g11ihiri-Ri=1k+1g21ihii=1k+1g11ihirii=1k+1g22ihi−i=1k+1g21ihii=1k+1g12ihiri

pR22i=1k+1g11ihi−i=1k+1g12ihii=1k+1g11ihii=1k+1g22ihi−i=1k+1g12ihi2,

εtт=ΔТ i=1k+1βtihii=1k+1g11ihiri−i=1k+1βSihirii=1k+1g21ihii=1k+1g11ihirii=1k+1g22ihi−i=1k+1g21ihii=1k+1g12ihiri  ≈ΔТ i=1k+1βtihii=1k+1g11ihi−i=1k+1βSihii=1k+1g12ihii=1k+1g11ihii=1k+1g22ihi−i=1k+1g12ihi2.

Приближенные равенства (1.4) выполняются при условии R=ri (i=1,2,…,k+1).

В частном случае изотропного тела (при k=0) формулы (1.4) для линейных деформаций приобретают известный вид [5]:

εsp=p1−2ν2E  Rh,   εtp=p2−ν2E  Rh,  εsт=εtт=α ΔT.		(1.5)

Если =0,5 и =0, то sр=sт=0, tт=0, tр0. При этих значениях  и  длина оболочки под действием температуры и внутреннего давления не изменяется.

Для системы, составленной из двух монослоев, из выражений (1.4) при k=0 следует - sp=0, если g22-2g12=0. Откуда, с учетом подстановки (1.1), получим

AX2+BX+C=0,										(1.6)

где X=n2,	A=3[Е1+(1-212)Е2-4 G12],	B=2[-Е1-(2-312)Е2+6 G12],	C=(1-212)Е2.

Решение квадратного уравнения (1.6) определяет углы *, удовлетворяющие условию стабильности размера оболочки в направлении оси s при нагружении ее внутренним давлением.

2. Размеростабильные композитные сосуды давления

Рассмотрим цилиндрический сосуд под давлением. Примем, внутренний диаметр d=96 мм, толщину стенки H=2 мм. Стенка сосуда изготовлена из органопластика Kevlar49/PR-286 c характеристиками [4]: E1=64,1 ГПа, 
E2=5,38 ГПа, G12=2,07 ГПа, 1=-2,210-6 К-1, 2=79,310-6 К-1, 12=0,35.

При этих значениях из решения (1.6) находим: Х1=0,6509 и Х2=0,0135. Откуда 1*53о47' и 2*=6о40'. Это значит, - для тонкостенного сосуда под давлением получаются две отличающиеся размеростабильные схемы с разными углами армирования 1* и 2*. Примечательно, что угол 1* оказывается близким по величине углу о=54о44', соответствующего равновесной схеме армирования [6].

На рис.2 представлены графики зависимостей линейных деформаций sт и tт, sр и tр от угла армирования . Графики построены по формулам (1.4). Рис.2,а соответствует действию температуры Т=1К. Точками обозначены данные эксперимента [7]. Из анализа графиков следует: термостабильные свойства реализуются как в осевом, так и в окружном направлениях: sт=0 при *=43о04', tт=0 при *=46о56'. Если угол армирования <43о04', то при нагреве сосуда его длина уменьшается. Если >46о56', - уменьшается его диаметр. Полученные результаты хорошо согласуются с данными эксперимента [7] и отвечают решению [4].

При действии внутреннего давления р=1 МПа (рис.2,б) размеростабильные свойства реализуются только в осевом направлении. Вместе с тем, при углах армирования 60о деформации стенки в окружном направлении получаются достаточно малыми.

Рис.2.	Зависимость линейных деформаций сосуда из органопластика от угла армирования.

В табл.1 представлены расчетные углы *, соответствующие двухкомпонентному комбинированному нагружению, при которых sт+sр=0. Диапазон изменения температур Т=0,…,100К, внутреннего давления p=0,…,5 МПа. Констатируем, - углы *, определяющие размеростабильные схемы армирования, расположены в интервале от 43о04' до 53о47'. Границы интервала ограничены углами, рассчитанными для парциальных нагрузок.

- Табл.1.

Размеростабильные схемы армирования при комбинированном нагружении.

| Температура | Давление р, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, К | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | - | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 |
| 20 | 43,06 | 50,10 | 51,56 | 52,19 | 52,54 | 52,77 |
| 40 | 43,06 | 48,30 | 50,10 | 51,02 | 51,56 | 51,93 |
| 60 | 43,06 | 47,23 | 49,07 | 50,09 | 50,75 | 51,21 |
| 80 | 43,06 | 46,53 | 48,29 | 49,38 | 50,09 | 50,62 |
| 100 | 43,06 | 46,02 | 47,71 | 48,79 | 49,55 | 50,09 |

Рассмотрим деформирование составного многослойного цилиндрического сосуда, выполненного перекрестной спиральной намоткой на оправку однонаправленного композита. Оправка изготовлена из стали 36НХ [8]: E=200 ГПа, =1,910-6 К-1, =0,28. Лента – из органопластика Kevlar49/PR-286. Диаметр отверстия d=96 мм, толщина оправки h=0,3 мм, толщина стенки H=2 мм.

Рис.3.	Зависимость линейных деформаций составного многослойного сосуда от угла армирования.

На рис.3 представлены графики зависимостей s() и t(). Рис.3,а соответствует температурной нагрузке Т=1К. Из графиков видно, что углы армирования, удовлетворяющие условию sт=0, равняются *=29о50'. Аналогично, для внутреннего давления р=1 МПа (рис.3,б) s р=0 при *1=29о52' и/или *2=40о13'. В области *1<<*2 с нарастанием давления (при наддуве) наблюдается уменьшение длины цилиндра.

3. размеростабильные композитные трубопроводы

С целью исследования НДС многослойных трубопроводов из КМ воспользуемся МКЭ в перемещениях. На рис.4 изображен прямолинейный конечный элемент (КЭ). Матрица жесткости КЭ имеет вид [9]:

C(n)=CII(n)    CIJ(n),								(3.1)

где n - порядковый номер КЭ; I и J - номера узлов; [CII(n)], [CIJ(n)]=[CJI(n)]т, [CJJ(n)]- подматрицы жесткости КЭ размера (6х6). Здесь индекс "т" определяет операцию транспонирования матрицы.

Рис.4. Прямолинейный конечный элемент.

Коэффициенты матрицы жесткости вычисляем через упругие податливости. Очевидно, для консольного элемента (считается, что узел J защемлен) [CII(n)]=[II(n)]-1. Коэффициенты симметричной матрицы податливости [II(n)] определяем при помощи интегралов Мора. В результате находим:

δ11=lAx, δ22=l33Bz+kylAy,δ26=−l2Bz,δ33=l33By+kzlAz,δ35=l2By, δ44=lBx, δ55=lBy, δ66=lBz		(3.2)

Оставшиеся коэффициенты матрицы [II(n)] равняются нулю. В этом случае деформированное состояние КЭ определяется вектором обобщенных перемещений узла I

{qI}={uI vI wI xI yI zI}т,								(3.3)

где uI, vI, wI - линейные перемещения по осям x, y, z; xI, yI, zI - углы поворота относительно осей x, y, z соответственно.

В формулах (3.2) Ax, Ay, Az, Bx, By, Bz - жесткости поперечного сечения КЭ соответственно на растяжение-сжатие, сдвиг, кручение и изгиб. Причем

Ax=AEsdA=2πi=1k+1(Esihiri), Ay=Az=AGstdA=2πi=1k+1(Gstihiri),	(3.4)

Bx=AGstr2dA=2πi=1k+1(Gstihiri3), By=Bz=AEsy2dA=πi=1k+1(Esihiri3).

Безразмерные коэффициенты

ky=kz=AyBz2ASz2dAGstb2=πAyBz2i=1k+1Esi2hiri5Gsti					(3.5)

учитывают неравномерное распределение по поперечному сечению касательных напряжений изгиба [10]. Здесь i - порядковый номер слоя; l - длина КЭ; А - площадь поперечного сечения; Sz=AEsydA - упруго-статический момент отсеченной части площади поперечного сечения A* относительно оси z.

Подматрицы жесткости КЭ [CJI(n)] и [CJJ(n)] находятся при помощи линейных преобразований [11]:

[CJI(n)]= -[Z(n)] [CII(n)] и [CJJ(n)]= -[Z(n)] [CIJ(n)],					(3.6)

где

[Z(n)]=1   0   0   0   0   00   1   0   0   0   00   0   1   0   0   00   0   0   1   0   00   0    l   0   1    0.

Распределенные температурные и гидродинамические воздействия заменяем эквивалентной системой сосредоточенных узловых сил. Для этого используем основную систему метода перемещений. Узловые силы рассматриваем как реакции узловых связей, взятые с обратным знаком. Таким образом,

FI(n)=−CII(n),						(3.7)

где {FI(n)} и {FJ(n)} - векторы узловых сил; {I(n)} - вектор упругих перемещений:

δI(n)=εsт+εspх(n),        х(n)=l1  0  0  0  0  0  0т.		(3.8)

Здесь sт и sр определяются формулами (1.4). При этом p=pm+жvm2, где pm и vm - составляющие давления и скорости стационарного внутреннего потока, ж - плотность жидкости.

Вектор {RJ(n)}=оl{1 0 0 0 0 0}т определяет реакции в узле J от действия сил трения жидкости о стенки трубы интенсивностью о (определяется по формуле Дарси-Вейсбаха [12]).

На рис.5 изображена расчетная схема трубопровода (размеры указаны в мм).

Направление

потока

Рис.5. Расчетная схема трубопровода.

Выполним анализ НДС, индуцированного стационарным внутренним потоком. Параметры потока: ж=1,02 г/см3, vm=10 м/с, pm=0,898 МПа, Т=100К. Сопоставим три варианта конструкций. Вариант I – однослойная труба из стали 36НХ (диаметр отверстия d=96 мм, толщина стенки Н=2 мм). Вариант II – составная многослойная труба, изготовленная перекрестной спиральной намоткой органопластика Kevlar49/PR-286 на оправку из стали 36НХ (d=96 мм, углы намотки =60о, толщина оправки h=0,3 мм, толщина стенки H=2 мм). Вариант III – многослойная размеростабильная труба (отличается от варианта II углами намотки - =*=29о52'). Углы * рассчитаны на основании (1.4) из условия s=sт+sр=0 при нагрузках p=1 МПа, Т=100К.

Для анализа воспользуемся программным комплексом АSCP [5]. Трубопровод представим в виде ансамбля 4 прямолинейных КЭ. Краевые условия и условия на промежуточных опорах определяем равенствами: u(1)=v(1)=z(1)=0, v(2)=0, v(4)-u(4)=0, u(5)=v(5)=z(5)=0. Здесь u(m), v(m) и z(m) – перемещения центра тяжести поперечного сечения в направлении x, y и угол поворота относительно оси z соответственно; m=1,2,4,5 - номера сечений (рис.5).

Считаем, что концевые сечения трубы присоединены к корпусу гидроагрегата так, что образуют замкнутую герметичную систему. Местные деформации и напряжения, возникающие в местах неоднородностей и связанные с изгибом стенки, не рассматриваем.

- Табл.2.

| Вариант конструкции | Перемещения т.3, мм |  | N, кН | Mzmax, кНм | Нагрузки на опоры 2 и 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u | v |  |  | R(2), кН | R(4), кН |
| I | 0,155 | -0,374 | -0,423 | 0,293 | 4,686 | 4,686 |
| II | 0,762 | -1.838 | 1,884 | 0,176 | 3,426 | 3,426 |
| III | 210-4 | -610-4 | 7,236 | 0,7610-7 | 1,4810-3 | 1,4810-3 |

В табл.2 приведены расчетные перемещения, нагрузки на промежуточные опоры R(2) и R(4), продольные усилия N и изгибающие моменты Mzmax в поперечных сечениях, приведенные к центру тяжести. Анализ показывает, что для варианта III упругие перемещения, изгибающие моменты и нагрузки на опоры обращаются практически в нуль. Этот результат объясняется тем, что размеростабильная труба не деформируется в осевом направлении. В результате чего разгружается опорная конструкция, "исчезают" усилия и напряжения, связанные с деформациями изгиба трубы.

Существенно отметить, что однослойная металлическая труба (вариант I) "работает" на сжатие (N=-0,423 кН). Составные многослойные трубы из металла и органопластика (варианты II, III) – на растяжение. При этом растягивающее усилие в трубе, обладающей размеростабильными свойствами (вариант Ш), равняется сжимающему усилию в канале, т.е. NР, где Р=рАо=7,238 кН. Здесь Ао - площадь отверстия трубы. В этом случае распорные нагрузки со стороны трубы на корпус гидроагрегата (заделки) не передаются.

4. Заключение

Таким образом, получены расчетные соотношения для линейных деформаций многослойных цилиндрических оболочек из КМ при двухкомпонентном статическом нагружении, включающем комбинированное действие температуры и внутреннего давления. Проанализировано влияние углов армирования на величины упругих деформаций. Для заданных параметров нагрузки получены размеростабильные структуры пакетов слоев и схемы армирования. На примере тонкостенного трубопровода с протекающей жидкостью продемонстрированы достоинства размеростабильных структур.

Представленные размеростабильные структуры и схемы армирования получены на основе стали 36НХ и органопластика Kevlar49/PR-286. Расчеты показывают, аналогичными свойствами обладают и другие многослойные структуры КМ, разработанные на основе углепластика и других материалов.

Размеростабильные многослойные трубы из КМ открывают новые подходы к проектированию. Появляются перспективы разработки конструкций с заранее заданными (не обязательно нулевыми) полями деформаций и перемещений. Согласование их с перемещениями и деформациями сопряженных упругих элементов путем ориентированного расположения волокон. Область применения размеростабильных конструкций не ограничивается "горячими" трубами. Полученные результаты могут найти применение и в криогенной технике.

ЛИТЕРАТУРА

- Куликов Ю.А., Лоскутов Ю.В. Разработка размеростабильных конструкций многослойных трубопроводов и цилиндрических сосудов давления из органо- и углепластиков. Научно-технические проблемы прогнозирования надежности и долговечности конструкций и методы их решения, Труды III Межд. научн. конф., С.Петербург, Изд. "НЕСТОР", 1999, с.32-33.

- Куликов Ю.А., Лоскутов Ю.В. Размеростабильные многослойные цилиндрические оболочки из композиционных материалов. Механика оболочек и пластин. Труды XIX Межд. конф. по теории оболочек и пластин, Н.Новгород, Изд. ННГУ, 1999, с.132-135.

- Зиновьев П.А. Прочностные, термоупругие и диссипативные характеристики композитов. Композиционные материалы, Справочник, Под ред. В.В.Васильева, Ю.М.Тарнопольского, М., Машиностроение, 1990, с.232-267.

- Зиновьев П.А. Термостабильные структуры многослойных композитов. Механика конструкций из композиционных материалов, Под ред. В.В.Васильева и В.Д.Протасова. М., Машиностроение, 1992, с.193-207.

- Куликов Ю.А. Жидкостные трубопроводы: Численное исследование напряженно-деформированного состояния, индуцированного стационарным внутренним потоком. Расчеты на прочность. М., Машиностроение, 1993, Вып.33, с.119-131.

- Образцов И.Ф., Васильев В.В., Бунаков В.А. Оптимальное армирование оболочек вращения из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1977, 144 с.

- Strife J.R., Prewo K.M. The thermal expansion behavior of unidirectional and bidirectional Kevlar. Epoxy composites, J. Composite Materials, v.13, 1979, pp.264-276.

- Б.Н.Арзамасов, В.А.Брострем, Н.А.Буше и др. Конструкционные материалы. Справочник; Под общ.ред.Б.Н.Арзамасова. М., Машиностроение, 1990, 687 с.

- Куликов Ю.А., Лоскутов Ю.В. Прямолинейный стержневой конечный элемент для расчета тонкостенных трубопроводов из волокнистого композита. Строительные конструкции и механика твердого деформируемого тела, Труды Марийск. гос. техн. ун-та. Йошкар-Ола, 1998, с.70-75.

- Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление материалов. М., Наука, 1986, 560 с.

- Миненков Б.В., Стасенко И.В. Прочность деталей из пластмасс. М., Машиностроение, 1977, 264 с.

- Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. М., Недра, 1975, 296 с.

Поступила в редакцию 10 февраля 2000 года.

Работа выполнена при поддержке Минобразования РФ в рамках научно-технической программы "Механика, машиноведение и процессы управления".