ВЛИЯНИЕ ТИПА И СООТНОШЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ,
ТИПА ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДТЭП ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ

С.И.Вольфсон, Р.Р.Габдрашитов, Р.К.Сабиров*.

Казанский Государственный Технологический Университет, г. Казань, Россия

*АО "Татнефтехиминвестхолдинг", г. Казань, Россия

РЕЗЮМЕ

Исследовано влияние скорости растяжения έ, типа и соотношения смешиваемых полимеров, а также типа вулканизующей системы на механические свойства динамических термоэластопластов на основе полипропилена, этиленпропилендиенового каучука и сополимеров этилена и октена «Engage». Диаграммы напряжение  - удлинение  спрямляются в координатах  - (--2), где =1+ и не проходят через начало координат. Показано, что начальный модуль при относительном удлинении 1%, а также модули при относительных удлинениях 100% и 200% увеличиваются с ростом содержания полипропилена, при замене части каучука на сополимер этилена и октена, при использовании бессерной вулканизующей системы, а также с ростом скорости деформации. Значения предельной прочности возрастают с увеличением έ, при использовании сополимеров октена и этилена, а также при применении серной вулканизующей системы.

Результаты рассмотрены в рамках теории вязкоупругости. Сделано предположение, что на начальной стадии деформирования смеси деформируется полиолефин, а затем межфазный слой на границе раздела фаз. Предельные величины прочности и удлинения определяются преимущественно растяжением сшитого эластомера.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время интенсивно развивается производство и применение новых полимерных материалов - динамически вулканизованных термоэластопластов (ДТЭП), сочетающих свойства вулканизованных каучуков при эксплуатации и термопластов в процессе переработки [1]. По своим характеристикам, особенностям получения и переработки ДТЭП принципиально отличается от обычных каучуков и резиновых смесей. Несмотря на значительное количество работ связанных с получением и изучением свойств ДТЭП [1-5], публикации о механизме их деформирования практически отсутствуют. Пожалуй, только в работе [6], на примере одной композиции ДТЭП, рассмотрено влияние скорости растяжения и температуры на характер деформирования ДТЭП. В связи с этим, представлялось интересным продолжить исследования в данной области. Представленная работа посвящена исследованию влияния типа и соотношения исходных полимеров, а также типа вулканизующей системы на характер деформирования и предельные деформационные и прочностные характеристики ДТЭП.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве основных компонентов ДТЭП использовали изотактический полипропилен (ПП) марки 21020-16, этиленпропиленовый каучук СКЭПТ-40, сополимер этилена и октена «Engage» марки 8540. Для получения ДТЭП применялась как серная, так и бессерная вулканизующие системы. Дозировки вулканизующих систем оставались постоянными для всех соотношений исходных полимеров.

Динамические термоэластопласты получали на пластикордере "Брабендер PL-2000", при частоте вращения роторов 90-100 об/мин. и продолжительности динамической вулканизации на 3-5 минут превышающей время достижения максимума кинетической кривой "крутящий момент - время". Это необходимо для получения дисперсии микрогелевых частичек сшитого каучука размером 0.5 - 5 мкм, равномерно распределенных в непрерывной фазе термопласта, что является условием получения ДТЭП с оптимальным комплексом физико-механических свойств [7].

Механические испытания проводили на тензометре «Monsanto», при температуре 293К и постоянных скоростях перемещения верхнего траверса v. Скорость растяжения вычисляли как έ= v/l0, где l0 – начальная база образца. Изученный диапазон έ равен 3,3*10-4 с-1 – 0,3 с-1. Напряжение  измеряли на исходное сечение образца. Кратность растяжения  вычисляли как =1+ , где  - относительное удлинение. Модули Е определяли при различных уровнях деформации: начальный Е0 – при =1%, Е1- при =100%, Е2 – при =200%. Е1 равно напряжению 1 при 100%-ном удлинении. Е2 равно напряжению 2 при 200%-ном удлинении.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В работе использовались динамические термоэластопласты, разработанные авторами [5], со следующим содержанием исходных полимеров:

Табл.1.

Содержание исходных полимеров в исследуемых композициях.

| № | Тип вулканизующей системы | Содержание исходных полимеров, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СКЭПТ-40 | «Engage» | Полипропилен |
| 1 | серная | 70 | 0 | 30 |
| 2 | серная | 50 | 0 | 50 |
| 3 | серная | 30 | 0 | 70 |
| 4 | серная | 35 | 35 | 30 |
| 5 | серная | 25 | 25 | 50 |
| 6 | серная | 15 | 15 | 70 |
| 7 | бессерная | 70 | 0 | 30 |
| 8 | бессерная | 50 | 0 | 50 |
| 9 | бессерная | 30 | 0 | 70 |
| 10 | бессерная | 35 | 35 | 30 |
| 11 | бессерная | 25 | 25 | 50 |
| 12 | бессерная | 15 | 15 | 70 |

--2

, МПа

(а)

-2

, МПа

(б)

, МПа

3

2

1

,%

0

0

Рис.1.	Диаграмма растяжения    для образцов с различным содержанием смешиваемых полимеров. Нумерация кривых соответствует таблице 1.

Рис.2.	Диаграммы растяжения  - (--2) для образцов с различным содержанием смешиваемых полимеров. Нумерация кривых соответствует таблице 1.

На рис.1 показаны диаграммы растяжения  для образцов с различным содержанием смешиваемых полимеров. Такие диаграммы хорошо спрямляются в координатах  - (--2), при >5% (рис2а). При малых деформациях наблюдается крутой участок, с увеличением деформаций переходящий в пологий (рис.2б).

Начальную ординату 0 линейной зависимости  - (--2) можно вычислить как точку пересечения крутого и прямолинейного участков. Полученные результаты можно описать следующим эмпирическим уравнением:

=0+G(--2), 										(3.1)

где 0 – величина скачка; G – модуль, определяемый из тангенса наклона прямой.

Следовательно, согласно уравнению (3.1), напряжение  является суммой двух составляющих: напряжения, которое быстро возрастает с деформацией и достигает значения 0, и напряжения, которое линейно возрастает от (--2), что соответствует в теории высокоэластичности энтропийному вкладу [8]. Такой характер зависимости - вызван индивидуальным вкладом исходных полимеров при деформировании ДТЭП.

На рис.3 показана зависимость 0 от lg έ для различных соотношений исходных полимеров (а), а также для различных типов исходных полимеров и разных вулканизующих систем (б). Как видно, величина 0 увеличивается с ростом содержания полипропилена, при замене части каучука на сополимер этилена и октена, при использовании бессерной вулканизующей системы, а также с ростом скорости деформации.

Рис.3.	Зависимость σ0 от lg έ для различных соотношений исходных полимеров (а), для различных типов исходных полимеров и разных вулканизующих систем (б). Нумерация кривых соответствует таблице 1.

Рис.4.	Зависимость модуля G от lg έ для ДТЭП с разным соотношением исходных полимеров. Нумерация кривых соответствует таблице 1.

Из рис.4. видно, что величина модуля G слабо зависит от скорости деформирования, но увеличивается с ростом содержания каучука в смеси.

Основываясь на вышеприведенных закономерностях, можно утверждать, что деформирование ДТЭП происходит по следующему механизму: на начальной стадии деформируется в основном полиолефиновая матрица, затем деформируются межфазные граничные слои, а на заключительной стадии дисперсная фаза сшитого каучука. При этом на начальной стадии деформирования полиолефиновые цепи и макромолекулы между доменами сшитого СКЭПТ определяют величины начального модуля Е0 и скачка 0. Полученные закономерности согласуются с данными работы [6].

Из диаграмм  были вычислены модули Е0, Е1 и Е2 при соответствующих уровнях деформации: 0=1, 1=100% и 2=200%. На рис.5 представлены зависимости Е0, Е1 и Е2 от έ. Видно, что модули линейно возрастают с увеличением lg έ, также возрастают при применении бессерной вулканизующей системы, при использовании сополимера октена и этилена вместо части СКЭПТ и с ростом содержания полипропилена в композиции.

Кроме того, заметно, что с ростом деформации тангенс наклона зависимости модуля от lg έ уменьшается:

Е0/lg έ>Е1/lg έ>Е2/lg έ.

Следовательно, с увеличением деформации уменьшается зависимость модуля от скорости растяжения έ. Видимо, это связано с механизмом деформации полиолефиновой матрицы и дисперсной фазы каучука.

lg έ, с-1

Е2, МПа

(в)

Рис.5.Зависимость Е0 (а), Е1 (б), Е2 (в) от lg έ для ДТЭП с разным содержанием и типом исходных полимеров, и различными вулканизующими системами. Нумерация кривых соответствует таблице 1.

Е1, МПа

lg έ, с-1

(б)

На рис.6 показано изменение предельных величин прочности р от lg έ для различных ДТЭП. Как видно, предельные величины р, рассчитанные на исходные сечение, спрямляются в координатах р – lg έ. Значения предельной прочности возрастают с увеличением έ, при использовании сополимеров октена и этилена, а также при применении серной вулканизующей системы. Увеличение величины р с уменьшением доли каучука в композиции, связано с повышением плотности вулканизационной сетки эластомерной фазы [9], поскольку увеличивается процентное соотношение вулканизующей системы относительно каучука.

Рис.5.	Зависимость E0 (a), E1 (б), E2 (в) от lg έ для ДТЭП с разным содержанием и типом исходных полимеров, и различными вулканизующими системами. Нумерация кривых соответствует таблице 1.

Рис.6.	Зависимость предельных величин прочности р от έ для различных ДТЭП. Нумерация кривых соответствует таблице 1.

4. ВЫВОДЫ

Таким образом, вязкоупругие свойства ДТЭП имеют более сложный характер, чем аналогичные свойства исходных полимеров. Это связано с перестройкой структуры ДТЭП при растяжении. Полиолефиновая матрица разрушается в начальный период деформации, затем межфазные слои, и в последнюю очередь домены сшитого каучука.

ЛИТЕРАТУРА

- Coran A.J., Patel R.P. Rubber Chem.Tech., 1980, v.53.

- Канаузова А.А., Юмашев М.А., Донцов А.А. Получение термопластичных резин методом «динамической» вулканизации и их свойства. Тем.обзор. М., ЦНИИТЭнефтехим, 1985.

- Вольфсон С.И., Попова Г.Г., Кимельблат В.И., Габдрашитов Р.Р. Получение и свойства динамического термоэластопласта на основе бутадиен-нитрильного каучука и полиэтилена. Каучук и резина, 1996, №2.

- Coran A.Y., Patel R.P. Thermoplastic elastomers based on dynamically vulcanized elastomer-thermoplastic blends. In: G.Holden u.a., Thermoplastic Elastomers, Hanser, 1996.

- Volfson S.I., Gabdrashitov R.R., Nabiullin R.R. Reception and properties of the thermoplastic rubber compositions on the base of polymers, produced in Russia. Polymerwerkstoffe’98, Germany, 1998.

- Компаниец Л.В., Ерина Н.А., Чепель Л.М., Зеленецкий А. Н., Э.В.Прут. Закономерности деформирования смесевых термопластичных эластомеров на основе полипропилена и этиленпропилендиенового каучука. Высокомол.соед., 1997, серия А, т.39, №7.

- Coran A.Y., Patel R.P. Rubber chemistry and technology, 1980, v.53, №1.

- Treloar L.R.G. The Physics of Rubber Elasticity. 2d Ed. Oxford: Claredon Press, 1958.

- R.R.Gabdrashitov, R.R.Nabiullin, S.I.Volfson The influence of recipe-technological parameters on the structure and morphology of dynamic thermoelastoplastics. Morphology and Micrimechanics of Polymers Germany, 1998.

Поступила в редакцию 18 января 2000 года.