МОДЕЛИРОВАНИЕ УДАРНОГО НАГРУЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА СКРЕПЛЕННОГО С ОРТОТРОПНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

Радченко А.В., Кобенко С.В., Кривошеина М.Н.*

Отдел структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, г. Томск, Россия

*Томский университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск, Россия

РЕЗЮМЕ

Численно моделируется поведение заряда твердого топлива, скрепленного с оболочкой, в условиях высокоскоростного удара. Материал оболочки - ортотропный органопластик. Исследуется влияние ориентации упругих и прочностных свойств материала оболочки напряженно-деформированного состояния твердого топлива. Исследование проводится в рамках феноменологического подхода механики сплошной среды [1-5]. Моделирование проводится в трехмерном случае методом конечных элементов [6].

1. ВВЕДЕНИЕ

Одной из важных проблем эксплуатационной безопасности ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) является прогнозирование их поведения при различных видах нагрузок. При определенных уровнях внешних воздействий в твердом топливе могут создаваться условия достаточные для инициирования детонации. Надежность и безопасность РДТТ может быть увеличена благодаря повышению конструкционной эффективности материала оболочки. Если заранее известно направление действия нагрузки одним из распространенных способов повышения эксплуатационных характеристик является ориентация свойств, т.е. сообщение структуре материала упорядоченности, другой способ – армирование материала упрочняющими элементами. Поведение таких анизотропных материалов при деформировании существенно отличается от поведения изотропных: сферическое тело, подвергнутое всестороннему сжатию, превращается в эллипсоид, изгиб анизотропной балки сопровождается закручиванием. Скорости распространения волн напряжений в анизотропных материалах зависят от направления распространения волны, а при нагружении за пределом упругости и от уровня напряжений. Например, в анизотропных материалах в некоторых направлениях более быстрой оказывается поперечная волна, а более медленной – продольная. Благодаря этому существенно меняется картина взаимодействия отраженных и преломленных волн в анизотропных материалах. Т.к. при импульсном воздействии на материал область, в которой сосредоточена энергия, ограничивается скоростями распространения волн, меняя степень анизотропии материала можно направленно изменять распределение волн напряжений в окрестности зоны импульсного нагружения. Это особенно важно в задачах, где определяющую роль в инициировании переходных процессов (например, детонации) играют ударно-волновые явления. В работе рассматривается нормальное взаимодействие стальных одиночных цилиндрических ударников и косое одновременное и разновременное взаимодействие потока (нескольких) сходящихся стальных сферических частиц с элементом РДТТ. Материал оболочки - ортотропный органопластик, поведение которого описывается в соответствии с [1-5]. Поведение твердого топлива моделируется упругой средой. Исследуется диапазон скоростей удара от 400 до 2000м/с. Следует отметить, что этот диапазон скоростей удара является одним из самых опасных для РДТТ и космических аппаратов, так как тонкие защитные экраны в этом случае неэффективны, особенно против достаточно тяжелых частиц.

2. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Система уравнений, описывающих нестационарные адиабатные движения сжимаемой среды в декартовой системе координат XYZ, включает следующие уравнения:

-уравнение неразрывности

ρ+divρυ=0								    (1)

-уравнения движения

ρu=σxx,x+σxy,y+σxz,zρv=σyx,x+σyy,y+σyz,zρw=σzx,x+σzy,y+σzz,z						    (2)

-уравнение энергии

E=1ρσijeij,   i,j=x,y,z							    (3)

Здесь ρ- плотность среды; υ - вектор скорости, u,v,w- компоненты вектора скорости по осям x, y, z соответственно; σij- компоненты симметричного тензора напряжений; E- удельная внутренняя энергия; eij- компоненты симметричного тензора скоростей деформаций; точка над символом означает производную по времени; запятая после символа - производную по соответствующей координате.

Поведение стальных цилиндров при высокоскоростном ударе описывается упругопластической моделью [2,4,5]. Компоненты тензора напряжений в материале оболочки находятся из соотношений для ортотропного материала [2,5]:

σxx=C11exx+C12eyy+C13ezz  ,σyy=C12exx+C22eyy+C23ezz  ,σzz=C13exx+C23eyy+C33ezz  ,σxy=C44exy  ,σyz=C55eyz  ,σxz=C66exz  ,			    (4)

где, Cij – упругие постоянные, которые можно записать через модули Юнга Ei , сдвиговые модули Gij и коэффициенты Пуассона νij [2,5]. Для описания разрушения оболочки используется тензорно-полиномиальный критерий прочности четвертой степени [1]. Предполагается, что разрушение рассматриваемого анизотропного материала в условиях интенсивных динамических нагрузок происходит в соответствии с [2,4,5].

Поведение твердого топлива описывается упругой средой, в которой модуль объемного сжатия зависит от давления K=f(P). Шаровая часть тензора напряжений (давление) в топливе рассчитывается по формуле [7]

P=exp4βV0−VV0−1ρ0α24β,					    (5)

где ρ0 - начальная плотность,  и - коэффициенты ударной адиабаты D=α+βum, um  - массовая скорость, V0 и V - начальный и текущий удельные объемы.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Одиночный удар.

Рассмотрим нормальное взаимодействие стального цилиндрического ударника с элементом РДТТ, представляющим собой двухслойную преграду (рис.1). Ударник занимает область D1, оболочка - область D2, топливо - область D3. Ось OZ совпадает с осью ударника и направлена в сторону противоположную направлению удара. Оси симметрии ортотропного материала оболочки совпадают с осями системы координат.

Рис. 1. Постановка задачи.

Для уравнений (1)-(5) ставится задача с начальными при t=0 и граничными условиями.

Начальные условия (t=0):

σij=E=u=v=w=0 при (x,y,z)ÎD2ÈD3, i,j=x,y,z

σij=E=u=v=0,w=υ0 при (x,y,z)ÎD1				    (6)

ρ0=ρ0i при (x,y,z)ÎD, i=1, 2, 3.

Граничные условия имеют следующий вид. На свободных поверхностях выполняются условия:

Tnn=Tnτ1=Tnτ2=0							    (7)

на контактной поверхности между ударником и оболочкой реализованы условия скольжения без трения:

Tnn+=Tnn− , Tnτ1+=Tnτ1−=Tnτ2+=Tnτ2−=0 ,υn+=υn−			    (8)

На контактной поверхности между оболочкой и топливом выполняются условия слипания:

u+=u−, v+=v−, w+=w−						    (9)

Здесь n- единичный вектор нормали к поверхности в рассматриваемой точке, 1 и 2 - взаимно перпендикулярные единичные векторы в плоскости, касательной к поверхности в этой точке, Tn - вектор силы на площадке с нормалью n,  - вектор скорости. Нижние индексы у векторов Tn и  означают проекции на соответствующие вектора базиса; значок “+” характеризует значение параметров в материале вверх от границы, значок “ - ” вниз.

При оценке эксплутационной безопасности РДТТ, испытывающих интенсивные нагрузки, необходимо знать динамику напряженно-деформированного состояния (НДС). Это позволит определить границы безопасных внешних воздействий и выработать требования к материалу оболочки. При ударном воздействии инициирование детонации в топливе возможно за счет двух факторов: 1) в результате воздействия на топливо ударной волны, инициируемой при взаимодействии ударника с оболочкой, 2) в результате внедрения ударника в топливо после разрушения верхнего слоя. Здесь мы рассмотрим НДС, реализующиеся в топливе на первом этапе - при выходе на него ударной волны и влияние на НДС свойств материала оболочки.

Нагружение двухслойной конструкции осуществлялось различными типами стальных цилиндрических ударников. Компактными (диаметр d0 равен высоте l0) массой 10г и 20г с размерами d0=l0=11.5мм и d0=l0=15мм, со скоростями 0=2000м/с и 0=1000м/с соответственно. И ударником массой 660г размерами d0=60мм, l0=28мм со скоростью 0=400м/с. Толщина оболочки H0 варьировалась от 18 до 26мм. Коэффициент Пуассона рассматриваемого топлива =0.495, соотношение плотностей материала оболочки ρ2 и топлива ρ1 составляет ρ1ρ2=1.4.

Рассмотрим два случая ориентации свойств ортотропного материала оболочки. Исходный материал (назовем его материал 1) оболочки имеет следующие соотношения механических свойств: Ex>Ey>Ez, Ex/Ey=2.28, Ex/Ez=6.8, bx>by>bz, bx/by=2.26, bx/bz=6.8, где Ex, Ey, Ez - модули упругости, bx, by, bz - пределы прочности в соответствующих направлениях из [1]. Материал 2 получим из исходного путем поворота его свойств вокруг оси OY на 90, предполагая, что для рассматриваемого анизотропного материала существует упругий потенциал и, следовательно, выполняются соотношения Ekνik=Eiνki, где νki - коэффициенты Пуассона, i,k=x, y, z. Тогда для материала 2 получим следующее соотношение характеристик в исходной системе координат: Ex<Ey<Ez, Ex/Ey=0.34, Ex/Ez=0.15, bx<by<bz, bx/by=0.33, bx/bz=0.15.

На рис.2 в сечении ZOX представлены конфигурации ударника массой 660г, элемента РДТТ и изолинии давления для случаев, когда оболочка изготовлена из материала 1 (а) и материала 2 (б). В материале 2 скорость распространения звуковой волны в направлении z больше чем в направлении x (cz/cx=2.61), это приводит к тому, что ударная волна достигает границы "оболочка-топливо" значительно раньше, чем в материале 1. Уровень давлений, реализующихся в топливе, когда в качестве материала оболочки используется материал 1, более чем в два раза меньше, чем для материала 2. Такой эффект достигается за счет анизотропии свойств материала оболочки. В материале 1 cx>cz, это приводит к тому, что волны разгрузки, распространяющиеся с боковой поверхности ударника и лицевой поверхности оболочки, успевают достичь фронта ударной волны и ослабить ее. В материале 2, напротив, cx<cz и боковые волны разгрузки не оказывают влияния на ударную волну. Динамику изменения во времени напряженного состояния в топливе в точке прилегающей к границе "оболочка-топливо", лежащей на оси OZ, можно проследить по кривым, приведенным на рис.3. Кривая 1 соответствует случаю, когда материал оболочки - материал 1, кривая 2 - материал 2.

а) t=12.5мкс						б) t=8.5мкс

Рис. 2. Распределение изолиний давления. 0=400м/с. а) 1 - 0.2,

2 - 0.6, …, 9 - 3.4ГПа; б) 1 - 0.5, 2 - 1.5, …, 8 - 7.5ГПа.

Рис. 3. Изменение во времени давления.

Конфигурация ударника массой 20г и элемента РДТТ с распределением изолиний давления для двух случаев ориентации свойств материала оболочки (аналогично рис. 2) приведены на рис.4. Соответствующие этому случаю графики изменения во времени давления (аналогично рис.3) представлены на рис.5. Качественно картина напряженного состояния в РДТТ для "тяжелого" и "легкого" ударников подобна. Но, несмотря на то, что скорость "легкого" ударника в 2.5 раза выше, уровень максимальных давлений, достигаемых в топливе, при этом незначительно отличается от случая удара "тяжелым" ударником. Это объясняется соотношением геометрических параметров ударников и оболочки. За счет того, что высота "тяжелого" ударника почти в 2 раза больше чем высота "легкого", волна разгрузки, возникающая на его тыльной поверхности, не успевает догнать фронт ударной волны во время ее прохождения по толщине оболочки. В случае с "легким" ударником, волна разгрузки с тыльной поверхности успевает ослабить ударную волну до момента выхода ее на топливо. Оценка возможности инициирования детонации топлива определялась по величине критического давления P* и критического диаметра d*. Для рассматриваемого типа топлива условия инициирования детонации возникают, когда в качестве материала оболочки используется материал 2. В этом случае для всех рассмотренных типов ударников значения давлений и диаметров, на которых они действуют, превышают критические.

а) t=8.5мкс				б) t=4мкс

Рис.4. Распределение изолиний давления. 0=1000м/с. а) 1 - 0.2,

2 - 0.4, …, 8 - 1.6ГПа; б) 1 - 0.2, 2 - 1.2, …,9 - 8.2ГПа.

Рис.5. Изменение во времени давления.

Таким образом, в оболочке из материала 1 ослабление ударной волны обеспечивают два фактора: боковые волны разгрузки и волна разгрузки с тыльной поверхности ударника, в материале 2 ослабление ударной волны возможно только за счет тыльной волны разгрузки. Т.е. с точки зрения эксплуатационной безопасности выбор в качестве материала оболочки материала 1 является оптимальным.

3.2. Удар потоком частиц.

Рассмотрим взаимодействие четырех стальных сферических частиц диаметром 8мм с элементом РДТТ. Схема взаимодействия представлена на рис.6.

Рис.6. Схема взаимодействия частиц с двухслойной преградой.

Начальная скорость частиц - 2000м/с. Вектор скорости каждой частицы направлен под углом 45 к плоскости XOY. Движение частиц является сходящимся и направлено к центру преграды, верхний слой которой ортотропный органопластик, нижний - твердое топливо. Частицы вступают в контакт с преградой на расстоянии 15мм от центральной точки (x=y=0). Исследуется одновременное и разновременное взаимодействие частиц для двух случаев ориентации свойств материала оболочки (материал 1 и материал 2). При разновременном ударе первой (в момент времени t=0) во взаимодействие с преградой вступает частица 1, затем с интервалом в 1мкс частицы 2, 3 и 4. В расчетах учитываются возможные взаимодействия частиц между собой. На контактной поверхности между частицами и оболочкой реализованы условия скольжения (8), на контактной поверхности между оболочкой и топливом выполняются условия слипания (9). Толщина оболочки в данном случае составляла 15мм.

Объемные конфигурации частиц и элемента РДТТ, иллюстрирующие процесс разновременного взаимодействия, приведены на рис.7. Конфигурации взаимодействующих тел с распределением изолиний давления в сечениях ZX и ZY при одновременном и разновременном взаимодействии частиц для двух типов материала оболочки представлены на рис.8-11. Анализ напряженно-деформированного состояния показывает, что при одновременном ударе в топливе формируются четыре области высокого давления, образующиеся в результате выхода ударных волн от каждой частицы. В этом случае с течением времени области соединяются в одну, максимальные давления в которой по мере внедрения частиц смещаются к центру.

При разновременном ударе картина усложняется, и в этом случае влияние ориентации свойств материала оболочки на локализацию областей максимального давления в топливе более существенно. В этом случае (материал оболочки - материал 1) в топливе на начальном этапе хорошо выражены две области высокого давления: обусловленные воздействием частицы 1 и частицы 2. С течением времени (рис.12) область высокого давления, сформированная частицей 1, смещается вдоль оси x - по линии встречного движения частиц 1 и 3, к частице 3. При этом область, сформированная частицей 2, сохраняет свою локализацию. Такая несимметричность объясняется взаимодействием частиц между собой, возникающим после 6мкс.

t=4мкс

t=6мкс

t=10мкс

Рис. 7. Объемные конфигурации взаимодействующих тел.

Материал оболочки - материал 1.

Для материала 2 локализация области высокого давления в топливе к 10мкс близка к локализации при одновременном ударе (рис.13). Изменение времени вступления в контакт с преградой определяет степень взаимного влияния частиц друг на друга в процессе проникания и может существенно менять проникающую способность каждой частицы.

а)

б)

Рис. 8. Распределение изолиний давления в сечениях ZX (а) и ZY (б) при

одновременном ударе. Материал оболочки - материал 1. t=6мкс.

1 - 1, 2 - 2, …,10 - 10ГПа

а)

б)

Рис. 9. Распределение изолиний давления в сечениях ZX (а) и ZY (б) при

разновременном ударе. Материал оболочки - материал 1. t=6мкс

1 - 1, 2 - 1.5, …,10 - 5ГПа.

а)

б)

Рис. 10. Распределение изолиний давления в сечениях ZX (а) и ZY (б) при

одновременном ударе. Материал оболочки - материал 2. t=6мкс.

1 - 4, 2 - 6, 3 - 8,…,10 - 22ГПа

а)

б)

Рис. 11. Распределение изолиний давления в сечениях ZX (а) и ZY (б) при

разновременном ударе. Материал оболочки - материал 2. t=6мкс.

1 - 1, 2 - 2, …, 10 - 10ГПа.

На рис.14 приведены изменения во времени компонент скорости центра масс частицы 1 по оси x (ucm) и по оси z (wcm) при одновременном и разновременном ударе. До 7мкс для wcm и до 9мкс для ucm частица 1 более интенсивно теряет скорость при одновременном ударе. Затем картина меняется и торможение частицы более интенсивно происходит при разновременном ударе. К 14мкс разница в скоростях составляет 15% и 69% для wcm и ucm соответственно. В случае, когда оболочка изготовлена из материала 2 разница в соответствующих скоростях частицы 1 меньше (рис.15) и к 14мкс для wcm она составляет 8%, а для ucm 14%. При этом качественный характер изменения кривых на рис.15 аналогичен изменению на рис.14.

а)

б)

Рис. 12. Распределение изолиний давления в сечениях ZX (а) и ZY (б) при

разновременном ударе. Материал оболочки - материал 1. t=10мкс.

1 - 5, 2 - 9, …, 10 - 37ГПа

а)

б)

Рис. 13. Распределение изолиний давления в сечениях ZX (а) и ZY (б) при

разновременном ударе. Материал оболочки - материал 2. t=10мкс.

1 - 1, 2 - 4, …, 10 - 22Гпа

Рис. 14. Изменение во времени компонент скорости центра масс частицы 1.

Кривые 1 и 3 - ucm и wcm при одновременном ударе, кривые 2 и 4 - ucm и wcm при разновременном ударе соответственно.

Материал оболочки - материал 1.

Рис. 15. Изменение во времени компонент скорости центра масс частицы 1.

Кривые 1 и 3 - ucm и wcm при одновременном ударе, кривые 2 и 4 - ucm и wcm при разновременном ударе соответственно.
Материал оболочки - материал 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги можно отметить следующее: ориентация свойств материала оболочки РДТТ оказывает существенное влияние на напряженно-деформированное состояние топлива при ударе, а при определенных соотношениях кинематических и геометрических параметров она может стать основным фактором, определяющим надежность и безопасность конструкции.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 00-01-00552).

ЛИТЕРАТУРА

- Ашкенази Е.К., Ганов Э.В. Анизотропия конструкционных материалов. Справочник. Л., 1980, 247 с.

- Радченко А.В. Моделирование поведения анизотропных материалов при ударе. Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, т.4, №4, с.51-61.

- Радченко А.В., Кобенко С.В. Численное моделирование деформирования и разрушения оболочечных конструкций при ударных нагрузках. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №1, с.3-15.

- Радченко А.В., Кобенко С.В. Влияние ориентации упругих и прочностных свойств на разрушение ортотропных материалов при ударе. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №4, с.8-16.

- Radchenko A.V., Kobenko S.V., Marcenuk I.N., Khorev I.E., Kanel G.I., Fortov V.E. Research of features of behaviour isotropic and anisotropic of materials under impact. Int. J. Impact Eng., 1999, Vol. 23 (1-10), pp.745-756.

- Johnson G.R. High Velocity Impact Calculations in Three Dimension. J. Appl. Mech., March, 1977, pp.95-100.

- Канель Г.И., Щербань В.В. Пластическая деформация и откольное разрушение железа ”Армко” в ударной волне. ФГВ, 1980, т.16, №4, с.93-103.

Поступила в редакцию 27 апреля 2000 года.