ОБРАЩЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРАВНЕНИЙ НАСЛЕДСТВЕННО-УПРУГОЙ ОРТОТРОПНОЙ СРЕДЫ ПРИ ПЛОСКОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

Думанский А.М.

## Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Разработан аналитический метод обращения системы определяющих уравнений наследственно-упругой ортотропной среды при плоском напряженном состоянии. Применительно к стеклотекстолиту ТС 8/3-250 на эпоксидно-фенольном связующем приведен пример получения системы определяющих уравнений релаксации по известной системе наследственных уравнений ползучести. Приведены соотношения для описания анизотропии ползучести и релаксации наследственно-упругих тел. Описана схема определения параметров исходных определяющих соотношений.

1. ВВЕДЕНИЕ

Механические свойства наследственно-упругих материалов, к которым можно отнести полимерные и композитные материалы (КМ) на полимерной основе, в значительной степени зависят от времени. Зачастую, в условиях эксплуатации, тонкостенные элементы конструкций из КМ подвергаются постоянным или меняющимся во времени режимам нагружения, в результате действия которых происходит перераспределение напряжений или деформаций в структуре материала, заметно изменяющее, по сравнению с упругим случаем, картину распределения деформаций или напряжений. Уточнение перераспределения напряжений и деформаций может быть полезным при оценке долговечности и несущей способности элементов композитных конструкций. В некоторых случаях возникает необходимость по результатам испытаний на ползучесть при одноосном или плоском напряженном состоянии оценить релаксацию, либо наоборот.

Задача заключалась в создании аналитического метода обращения определяющих уравнений наследственной упругости, использующего фундаментальные основы математического анализа, который может быть использован в инженерных приложениях.

Задача обращения, а также ряд других задач механики деформируемого твердого тела приводит к необходимости решения уравнения вида [1,2]

Au−λu=v     или     A−λIu=v,						(1.1)

где А - линейный оператор,  - некоторый параметр. Одним из общих, эффективных методов решения уравнения (1.1) является решение с помощью резольвенты. Оператор A−λI−1=Rλ называется резольвентным оператором уравнения (1) и для заданного значения  уравнение (1.1) имеет при любом u единственное решение

v=Rλu.											(1.2)

Одно из общих представлений резольвентного оператора в виде ряда Неймана имеет вид [1-2]

Rλ=−1λI+Aλ+A2λ2+....								(1.3)

Нахождение резольвенты представляет собой отдельную математическую задачу, однако, в некоторых случаях, можно использовать имеющиеся решения. Процедура нахождения резольвентного оператора имеет смысл не только в связи с решением уравнения (1.1), но и решения связанных с ним задач, в связи с использованием некоторых замечательных свойств резольвенты. В [3], с помощью ряда Неймана, описан метод получения дробно-экспоненциальной функции как резольвенты ядра Абеля. Удачное сочетание сингулярности ядра и асимптотических свойств при больших значениях времени, а также разработанная алгебра дробно-экспоненциальных функций Работнова [3,4], хорошо описывающих зависимость механических свойств КМ и полимеров от времени, способствовали ее широкому применению при решении практических задач. Числовое вычисление дробно-экспоненциальной функции, представляющей собой плохо сходящийся ряд, требовало использования табуляции [4], кроме того, ее использование было ограничено режимами постоянных во времени значений напряжений и деформаций. Однако, появление на современных ЭВМ мощных математических пакетов, в сочетании с развитым математическим аппаратом для дробно-экспоненциальных функций, существенно расширило возможности описания механического поведения современных материалов и элементов конструкций из них.

Отметим, что обращение системы определяющих уравнений, в аналитическом плане представляет решение системы линейных интегральных уравнений Вольтерра второго рода [5]. В работе показано, что, сделав определенные допущения и используя свойства резольвенты, эта задача может быть успешно решена.

К числу замечательных свойств резольвенты относится функциональное уравнение Гильберта [1,2]

Rλ−Rμ=λ−μRλRμ,								(1.4)

которое позволяет значительно упрощать проводимые вычисления.

В [6] показано, что свойства резольвентных операторов типа Вольтерра, разработанные применительно к дробно-экспоненциальным функциям, являются общими и могут быть использованы для других классов резольвентных операторов.

2. ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ

Рассмотрим процедуру обращения системы определяющих уравнений наследственной упругости ортотропной среды при плоском напряженном состоянии, позволяющих описывать процесс изменения деформаций при заданных напряжениях

εi=aijσj+λij0tKij(r,t−τ)σjτdτ,						(2.1)

где i,j=1,2,6. Обращение системы (2.1), для различных по типу и числовым значениям входящих в нее параметров, представляет трудноразрешимую в аналитическом плане задачу. Однако, исходя из закономерностей, наблюдаемых в эксперименте, предполагалось, что временные свойства материала, в главных осях ортотропии и при сдвиге, с достаточной для практики точностью, могут быть описаны одной временной функцией – ядром системы уравнений (2.1). Предположение Kijrij,t=λijKr,t не является общим, однако, как отмечается в [4], для некоторых материалов, может считаться справедливым. Возможность фиксации параметров ядра Абеля при исследовании анизотропии ползучести ряда волокнистых КМ экспериментально проверялась в [7]. Отметим, что для изотропных материалов указанное положение очевидно. В изотропном случае при сложном напряженном состоянии, как и в теории упругости, система определяющих уравнений наследственной упругости разбивается на шаровую и девиаторную составляющие [8].

С учетом сделанных предположений матричное выражение для системы (2.1) может быть переписано в следующем виде [9]

ε=A+ΛKrI⋅σ,								(2.2)

где εT=ε1,ε2,γ12,σT=σ1,σ2,τ12 - вектор-строки деформаций и напряжений, A=aij Λ=λij - матрицы упругих податливостей и коэффициентов временных составляющих соответственно, I – единичный оператор, Kr⋅σ=0tKr,t−τστdτ - наследственный оператор.

Для обращения матричной части (5) сделаем следующие преобразования

A+ΛK(r)I−1=KrI+Λ−1A−1⋅Λ−1.					(2.3)

Для ортотропного материала матрицы [A] и [], а следовательно и матрица B=Λ−1A, имеют блочно-диагональный вид.

Обозначив, B=Λ−1A=bij - элементы двумерного блока в левом верхнем углу матрицы [B], проведем процедуру обращения матрицы B+K(r)⋅Iс помощью правила Крамера

b11+K(r)b12b21b22+K(r)−1=1Δ(K(r))⋅b22+K(r)−b21−b12b11+K(r).	(2.4)

Определитель Δ(K(r)) представляет собой квадратный трехчлен от K*(r) и имеет следующий вид

Δ(K)=K2(r)+TrB⋅K(r)+detB,								(2.5)

где TrB= b11+b22 -след матрицы [B], detB=b11b22−b12b21 - ее определитель. Множитель 1Δ(K(r)) может быть представлен в следующем виде

1Δ(K(r))=1(K(r)−m1)⋅1(K(r)−m2)	,					(2.6)

где m1 и m2 корни квадратного трехчлена (2.5).

Разложение соотношения (2.6) на сумму двух слагаемых приводит к следующему выражению

1K(r)−m1⋅1K(r)−m2=1m1−m21K(r)−m1−1K(r)−m2.	(2.7)

Следуя определению резольвенты в функциональном анализе [1,2], введем обозначение Rmдля резольвенты оператора (K(r)−m), что, по аналогии с (1.1), можно записать следующим образом

K(r)−m−1=Rm.									(2.8)

С учетом (2.8) соотношение (2.7) представляет собой функциональное выражение (1.4)

Rm1Rm2=1m1−m2Rm2−Rm1.							(2.9)

Из (2.6)-(2.9) следует справедливость следующего соотношения

1ΔK(r)=Rm1Rm2.								         (2.10)

Обозначим D=(dij) компоненты обратной матрицы в (2.4), которые с помощью (2.10) могут быть представлены в следующем виде

d11=b22+K(r)⋅Rm1Rm2,d12=b21⋅Rm1Rm2,d21=b12⋅Rm1Rm2,d22=b11+K(r)⋅Rm1Rm2.						         (2.11)

Для ортотропной пластины матрица [D]=(dij)имеет блочный вид, причем элементы d16=d61=d26=d62=0. Выражение для элемента d66, производимое с помощью (2.8), может быть представлено в виде

d66=K(r)+a66λ66−1=R−a66λ66.						         (2.12)

Из соотношения (2.8) следует необходимое выражение для произведения оператора на его резольвенту

K(r)⋅Rm=1+mRm.								         (2.13)

Используя последовательно соотношения (2.9) и (2.13), можно упростить выражения в (2.11).

Выражения для элементов побочной диагонали матрицы D

dkl=blkm1−m2Rm1−Rm2,							         (2.14)

где k,l=1,2

Элементы главной диагонали после соответствующих алгебраических преобразований приводятся к следующему виду

d11=1m1−m2b22+m1⋅Rm1−b22+m2Rm2,d22=1m1−m2b11+m1⋅Rm1−b11+m2Rm2.			         (2.15)

Выражение для резольвентного оператора определяется выбором наследственного оператора в системе уравнений ползучести (2.2). Список некоторых наследственных операторов и соответствующих им резольвент приведен в [3-4,9]. В частности, для дробно-экспоненциальной функции Работнова Эα(−β), резольвента будет также дробно-экспоненциальная функция [3], имеющая, в данном случае, следующий вид

Rm=Эα−β−m−1=−1m⋅1+1mЭα(−β+1m).			(2.16)

Подставляя выражение (2.16) в соотношения (2.14), (2.15), (2.12) после алгебраических преобразований получим следующие соотношения

d12=b21m1m2+b21m1−m2μ2,d21=b12m1m2+b12m1−m2μ2,d11=b22m1m2+1m1−m2b22μ2+μ1,d22=b11m1m2+1m1−m2b11μ2+μ1,d66=λ66a661−λ66a66Эα−β−λ66a66,					(2.17)

где μi=1m2iЭα(−β+1m2)−1m1iЭα(−β+1m1).

Операторное выражение для уравнения сдвига имеет следующий вид [3]

τ12=1а661−λ66а66Эα(−β−λ66a66γ12.					(2.18)

Матричная запись обращенной системы определяющих уравнений будет иметь следующий вид

σ=D⋅Λ−1⋅ε.								(2.19)

В [9] аналогичные уравнения получены с использованием свойств резольвенты, но другим, более громоздким путем.

Легко проверить, что система (2.19,) также как и исходная (2.1), представляет собой систему линейных уравнений Вольтерра наследственного типа.

3. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ РЕЛАКСАЦИИ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА (ПРИМЕР РАСЧЕТА)

Рассмотрим пример получения определяющих уравнений релаксации для стеклотекстолита ТС 8/3-250 на эпоксидно-фенольном связующем. Определяющие уравнения наследственной ползучести и их числовые значения приведены в [4]. Числовые значения констант материала следующие: Е1=22000 МПа, Е2=30100 МПа, n1=0,184, n2=0,145, a=-0,8, b=0,32, k1=0,085, k1=0,0485, G=5920 МПа, g=0,334. Размерность постоянных k и  определялась тем, что за единицу времени принят час. Определяющие уравнения в данном случае имеют следующий вид

ε1=1E11+k1Эα(−β)⋅σ1−ν1E2σ2,ε2=−ν2E1σ1+1E21+k2Эα(−β)⋅σ2,γ12=1G1+γЭα−β⋅τ12.						(3.1)

Эα−β - дробно-экспоненциальная функция Работнова [3,4], сочетающая свойства сингулярности ядра Абеля и асимптотическое свойство экспоненциального ядра на бесконечности. Выражение для дробно-экспоненциальной функции представляет собой плохо сходящийся ряд и имеет следующее выражение

Эα−β⋅1=0tЭα−β,t−τdτ=t1+αn=0∞−β⋅t1+αnΓ1+1+α1+n,

где Г() – гамма-функция соответствующего аргумента. При малых значениях времени дробно-экспоненциальная функция близка к оператору Абеля

Эα−β≈Iα=t1+αΓ1+α

При  дробно-экспоненциальная функция вырождается в экспоненциальное ядро, т.е. Э0−β=1β1−exp−βt.

Сравнение дробно-экспоненциальной функции, оператора Абеля, представляющего, в частном случае, широко используемый степенной закон ползучести [3,4,7,8], и экспоненциального оператора приведено на рис.1. (крестиками обозначена дробно-экспоненциальная функция, ромбики – оператор Абеля, кружки – экспоненциальный).

Рис.1.

Матрицы [A], [] и [B]=[L]-1[A] системы определяющих уравнений ползучести принимают вид

[A]=1E1−ν1E20−ν2E11E20001G,     [Λ]=k1E1000k2E2000γG,     B=1k1−ν2k10−ν1k21k20001γ.

Уравнение для определителя (2.5) принимает следующий вид

ΔK=Эα2(−β)+1k1+1k2Эα−β+1−ν1ν2k1k2.				(3.2)

Для квадратного трехчлена вида (3.2) получены следующие значения корней: m1=-11,086, m2=-21,297.

Компоненты матрицы операторов [D*] определяются с помощью соотношений (2.17).

Элемент d66 определялся с помощью соотношения (2.18)

τ12=G1−γЭα(−β−γγ12.								(3.3)

Составив матрицу [D*] и следуя соотношению (2.3), умножая ее на матрицу [L]-1, получаем матрицу наследственно-упругой жесткости, описывающей релаксацию материала при плоском напряженном состоянии. В нашем случае, система определяющих уравнений принимает следующий вид

σ1=C11ε1+C12ε2,σ21=C21ε1+C22ε2τ12=Gγ12,,									(3.4)

где выражения операторных констант релаксации для стеклотекстолита имеют следующий вид

C11=22520−37,97Э−0,8(−0,367)−1960Э−0,8(−0,41),⋅C12=4399,6+228,73Э−0,8(−0,367)−842,1Э−0,8(−0,41),C21=4150+212,12Э−0,8(−0,367)−783,2Э−0,8(−0,41),C22=31030−1278,44Э−0,8(−0,367)−335,99Э−0,8(−0,41),G=59201−0,334Э−0,8(−0,654).			(3.5)

Зависимость найденных наследственных операторов от времени приведена на рис.2,3,4.

Для проверки правильности проведенных вычислений проводилось сравнение значений обращенной матрицы податливости с матрицей жесткости, полученной из определяющих уравнений (3.4), в начальный момент времени и при бесконечности соответственно.

Результаты сравнения даются в следующем виде

A−1=226004158,9604484,14309300005920,A+ΛЭαt=0−1=225204399,604158,64310300005920,

A+ΛЭα∞−1=177102829,503050,46266300002896,64,	A+ΛЭαt=∞−1=176202968,402826,38272900002896,64.

Модули наследственной упругости для стеклотекстолита ТС8/3-250.

С*11, МПа

Рис.2.

С*22, МПа

Рис.3.

С*12, С*21, МПа

Рис.4.

Различие числовых значений может быть объяснено погрешностью арифметических вычислений. Полученные числовые результаты показывают пригодность использования предложенного подхода для нахождения уравнений релаксации наследственно-упругих пластин при плоском напряженном состоянии. Для оценки процесса релаксации при плоском напряженном состоянии можно использовать соответствующие асимптотические выражения дробно-экспоненциальной функции Работнова или, при отсутствии возможности использования математического пакета, ее табуляцию в [4].

4. СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРАВНЕНИЙ

Рассмотрим возможную схему определения параметров системы уравнений вида (2.2). При одноосном нагружении постоянным значением нагрузки в направлении главных осей ортотропии первые два уравнения (2.1) вырождаются в уравнения следующего вида

ε=a+λKrσ=ε01+kKr,							(4.1)

где ε0=σE мгновенная упругая деформация. По этим уравнениям, по стандартной методике [9,10], определяются константы a11,a22,λ11,λ22, тип наследственного оператора и параметр r, или набор параметров, его ядра. Далее, следуя схеме, за основу, будем принимать определяющие уравнения вида (3.1) с некоторым наследственным оператором Kr. Тогда, сопоставляя (2.1) и (3.1), будут справедливы следующие соотношения: a11=1E1,a22=1E2,k1=λ11E1,k2=λ22E2 Независящие от времени коэффициенты Пуассона ν1,ν2 определяются одновременно с упругими модулями в главных осях ортотропии.

Определение параметров третьего уравнения (3.1) проще всего производить при обработке опытов на ползучесть под углом к главным осям ортотропии.

Изменение модуля упругости при повороте системы координат выражается следующей известной формулой

1Eθ=cos4θE1+1G−2ν2E1sin2θcos2θ+sin4θE2.				(4.2)

Используя принцип соответствия Вольтерра [3], производим замену соответствующих констант операторными соотношениями

1Ei→1Ei1+kiK(r);1G→1G1+γK(r).					(4.3)

Тогда операторное выражение для модуля податливости будет иметь вид

1Eθ=cos4θE11+k1K(r)+1G1+γK(r)−2ν2E11+k1K(r)sin2θcos2θ+sin4θE21+k2K(r).				(4.4)

После приведения подобных членов выражение (4.4) принимает вид

1Eθ=cos4ϕE1+1G−2ν2E1sin2θcos2θ+sin4θE2+k1cos4θE1+γG−2ν2k1E1sin2θcos2θ+k2sin4θE2⋅K(r),		(4.5)

где первое слагаемое есть упругая податливость 1Eθ, далее, вводя дополнительное обозначение для второго слагаемого в (4.5)

1Qθ=k1cos4θE1+γG−2ν2k1E1sin2θcos2θ+k2sin4θE2,			(4.6)

получаем выражение для описания анизотропии ползучести

εθ(t)=1Eθ1+kθK(r)⋅σθ,							(4.7)

где kθ=EθQθ, как и Eθ, может быть определен по результатам испытаний на ползучесть под углом  к оси ортотропии 1.Например, беря угол , из (4.7), получаем следующее выражение

ε45(t)=1E451+k45K(r)⋅σ45.							(4.8)

Из (4.2) по известному значению E45получаем выражение для определения модуля сдвига G

1E45=141E1+1G−2ν2E1+1E2.

Последний коэффициент  системы (3.1) определяется с помощью соотношения следующего вида

E45k45=14k1E1+γG−2ν2k1E1+k2E2.

Другой вариант расчета G и  рассмотрен в [4].

5. АНИЗОТРОПИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ И РЕЛАКСАЦИИ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА

Для стеклотекстолита ТС 8/3-250 в качестве наследственного оператора Kr использовалась дробно-экспоненциальная функция Работнова Эα−β, тогда с помощью (4.7), с учетом соответствующих числовых значений, зависимость анизотропии ползучести будет иметь вид, приведенный на рис.5.

Рис. 5.

По мере возрастания кривые ползучести последовательно соответствуют значениям времени: 0, 10, 100, 1000 и  часов соответственно.

Для описания анизотропии релаксации стеклотекстолита легко проводится обращение выражения типа (4.7) с дробно-экспоненциальной функцией в качестве наследственного оператора

σθ(t)=Eθ1−EθQθЭα−β−EθQθ,						(5.1)

где Эα−β−EθQθ, оператор с зависящим от угла значением параметра.

Поверхность анизотропии релаксации напряжений в стеклотекстолите
ТС 8/3-250 приведена на рис.6. Отметим, что в начальный момент времени, это будет кривая зависимости модуля упругости стеклотекстолита от угла .

Рис.6.

Следует отметить, что разработанный подход позволяет описать релаксацию напряжений при произвольных режимах изменения деформаций.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный метод может быть использован при обработке результатов испытаний на ползучесть наследственно-упругих сред при плоском напряженном состоянии, а также при прогнозировании релаксации по результатам испытаний на ползучесть. Удобная форма представления операторных констант может быть полезна при решении краевых задач пластин и оболочек из композитных материалов на полимерной основе. Проведенная проверка показала корректность разработанного метода.

ЛИТЕРАТУРА

- Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. М., Наука, 1965, 520 с.

- Рихтмайер Р. Принципы современной математической физики. М., Мир, 1982, 488 с.

- Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. М., Наука, 1966, 752 с.

- Работнов Ю.Н. Элементы наследственной механики твердых тел. М., Наука, 1977, 384 с.

- Вольтерра В. Теория функционалов, интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. М., Наука, 1982, 304 с.

- Громов В.Г. К вопросу о решении граничных задач линейной вязко-упругости. Механика полимеров, 1967, №6, с.999-1011.

- Суворова Ю.В., Булаткин В.В. Анизотропия ползучести композитных материалов. Механика композитных материалов, 1985, № 5, с.927-930.

- Findley W.N., Lai J.S.and Onaran K. Creep and relaxation of nonlinear viscoelastic materials. Dover Publications, Inc., New York, 1989, 371 p.

- Dumansky A.M., Strekalov V.B. Creep and relaxation of heritable orthotropic continua under the plane stress state. Journ. Strain Analysis for Engineering Design, 1999, v.34, N5, pp.361-367.

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. Изд. 3-е перераб. и доп. Рига, Зинатне, 1980, 572 с.

Поступила в редакцию 21 августа 2000 года.