АВТОЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕФЕКТОВ В АДАПТИВНЫХ КОМПОЗИТАХ: ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА

Сергиевич Н.В.*, Шилько С.В., Юдин М.Д.*

Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь

*Мозырский государственный педагогический институт, г. Мозырь, Беларусь

РЕЗЮМЕ

Для анализа адаптивной реакции smart-материала в виде автолокализации дефектов рассматривается сочетание двух конкурирующих в смысле нарушения и восстановления сплошности процессов – трещинообразования и направленного массопереноса. Предложено статистическое описание кинетики роста линейных трещин при наличии фактора торможения и зависимости приращений от предыстории процесса.

1. ВВЕДЕНИЕ

Известно, что потеря несущей способности конструкций в результате хрупкого разрушения обусловлена появлением и развитием линейных и объемных микродефектов – трещин, двойников, крейзов и т.д. С целью оценки ресурса изделия исследования в области микромеханики и физики прочности традиционно направлены на прогнозирование итога необратимого развития указанных повреждений, а именно, появления магистральной трещины [1].

Вместе с тем, подразумевая адаптивные smart-материалы, можно поставить задачу восстановления исходной структуры путем устранения (залечивания) повреждений на микроскопическом уровне. Укажем, что спонтанное замедление роста трещин иногда наблюдается и при разрушении традиционных конструкционных материалов. Так, факты торможения трещин в полимерах связывают с релаксацией напряжений вследствие вынужденно-эластической деформации материала вблизи вершины линейного дефекта [2].

Однако наиболее близкими аналогами рассматриваемого smart-материала являются природные композиты (биоткани), в которых протекают весьма сложные явления целесообразного внутреннего роста, например, в виде остеогенеза. При такой постановке оценка работоспособности материала или конструкции в основном заключается не в определении ресурса, а представляет собой исследование адаптационных возможностей, т.е. сопоставление интенсивности дефектообразования и противоположно направленной восстановительной реакции.

Ниже обсуждается математическое описание указанной ситуации при помощи вероятностной модели разрушения твердого тела при наличии диффузии, инициированной самим дефектом.

### 2. ФОРМУЛИРОВКА И ИДЕЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе разрушения форма и расположение подобластей дефекта и основного материала заранее неизвестны и изменяются во времени. Следовательно, для установления истинной (энергетически обусловленной) конфигурации линии раздела таких подобластей необходимо сформулировать задачу механики о подвижной границе. Еще более сложным оказывается случай локализации, когда имеет место целевая установка на предпочтительный вид подвижной границы и формирование последней осуществляется при наличии дополнительного процесса, играющего роль периодически включающегося стабилизатора.

Цель настоящей работы состоит в изучении ситуации, когда процесс разрушения вызывает специфическую реакцию торможения. В этом случае, как показало, например, исследование равновесного состояния известного биологического аналога (системы эмаль–дентин при физиологически нормальном стирании зубов [3]), локализация границ структурно неоднородного материала обеспечивает целесообразную реакцию на внешнее воздействие. Кроме того, в данном контексте уместно применить термин «автолокализация», поскольку именно дефект инициирует процесс торможения своего развития.

Так как условием автолокализации является достижение некоторой критической длины трещины, данное явление носит выраженный пороговый характер и его детальное описание может быть основано на теории вариационных неравенств [4], примененной, в частности, при анализе разрушения адгезионного соединения [5].

Вместе с тем известно, что образование и развитие трещин носит стохастический характер. В этой связи остановимся на феноменологическом описании процесса автолокализации с привлечением статистической теории.

Ранее авторами был разработан метод моделирования распространения линейных дефектов (трещин) при поверхностном разрушении кристалла висмута в условиях контактного деформирования [6]. Предложенная базовая вероятностная модель отражает стохастическую природу разрушения любых твердых тел, включая композиты. Кроме того, данная модель, сформулированная в зависимых приращениях, позволила учесть предысторию данного процесса.

Применительно к композиционным материалам, имеющим множество поверхностей раздела, была сформулирована задача оптимизации прочности путем реализации ветвления трещин [7]. При этом исходили из того, что при образовании ветвящихся трещин, а также множественных дефектов в виде микропустот (крейзов), характерных для определенного уровня адгезионного взаимодействия в многокомпонентных средах, затраты энергии на разрушение материала достигают наибольших значений.

Однако статистический анализ трещинообразования с учетом параллельно протекающего массопереноса в цитируемых работах не проводился.

В настоящем исследовании адаптивная реакция материала, восстанавливающего свою структуру путем автолокализации дефектов, моделируется на основе сочетания двух конкурирующих процессов:

- потери сплошности материала вследствие зарождения дефектов,

- восстановления сплошности в результате направленного массопереноса (в простейшем случае – необратимой механохимической реакции [8]) в зону дефекта.

Как и в работах [6,7], будем использовать базовые результаты исследований [9,10], дающие общее представление логарифма характеристической функции предельного распределения сумм зависимых случайных векторов с ограниченными дисперсиями.

3. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Распространение трещин и диффузия являются стохастическими процессами, в которых текущие изменения параметров (длины трещины и толщины перенесенного слоя соответственно) зависят от предыстории. Однако большинство известных моделей основано на предположении о независимости приращений указанной величины.

Для уточнения описания нами рассматривались двумерные случайные реализации с зависимыми приращениями.

Учитывалась также градация приращений в виде преимущественного числа их относительно малых и относительно редких больших значений, что согласуется с экспериментальными данными, полученными в механике разрушения [11].

«Диффузионную» компоненту автолокализации естественно считать обратной процессу разрушения. Пусть hnss=1n - сумма двумерных приращений линейного дефекта, ηns=ηns1,ηns2,  l=ηns - его продвижение за время t=Dtns,hns - приращение длины дефекта за время Dtns.

При неограниченном дроблении шага по времени, maxΔτns→0,n→∞, мы получим систему серий hnss=1n, n=1,∞ случайных векторов τns 0 вероятностной модели. Естественно предположить, что система hns удовлетворяет условиям базовых теорем из [9, 10]. Тогда, если ξns=ηns−Mηns, логарифм предельного распределения суммы Sn=xns,n→¥ будет выражаться обобщенной формулой Колмогорова [9]

yt=Rdeit,x−1−it,x1x2dKx−t,Bt2,				(1)

где (,) – скалярное произведение, t=(t1,t2), t* – вектор-столбец, х=(x1,x2) – точки пространства R2; К(х)=limn→∞ΣM(ξns2;ξnsx), В=limε→0limn→∞Bn, матрица Bn=bn(i,j); bn(i,j) =0≤s−p≤mnM(ξns(i)ξnp(j);ξnsε ∧ξnpε),  > 0 в случае mn – зависимости [1, 2] ). Здесь ns x означает ξns(i)≤xi, i=1,2 [12].

Из выражения (1) следует, что теоретическая плотность вероятности предельного распределения суммы l=sηns по направлению х=ах(k), x(k)=(x1(k);x2(k)), 0a<, когда пуассоновская вероятность величин ns сосредоточена в -окрестности vk точек х(k) при любом 0,x(k) limn→∞vRx2dPξns≤x=λk>0 выражается формулой [1]

pkx=e−λkB−12πm=0∞λkmm!exp−12(x−(l0−λkx(k))−mx(k),B−1x−l0−λk(k)−mx(k)), (2)

где l0=l0(1);l0(2)=limn→∞sMηns,  B−1– матрица, обратная матрице В.

Плотность вероятности (2) есть композиция (свертка) двух распределений: двумерного нормального распределения с корреляционной матрицей В и распределения Пуассона вдоль полупрямой х=ах(k), 0а< с параметром k.

Плотность вероятности множества трещин, исходящих из одной вершины в виде звезды, составляется как сумма плотностей (2) по разным направлениям х=ах(k), k=1,ν, умноженных на вероятностные веса

p(x)=k=1νqkpk(x),									(3)

где k=1νqk=1, qk≥0.

4. КИНЕТИКА МОДЕЛИ

В терминах плотности вероятности в соответствии с формулой (3) была получена статистическая интерпретация картины разрушения, отражающая кинетику приращений длины линейных дефектов в одном или нескольких направлениях от центра.

В частности, на рис.1 дано изображение теоретической плотности (3), полученное в результате вычислительного эксперимента при =4, х(1)=(1;1), х(2)=(0.5;-1), х(3)=(-1.5;-1), х(4)=(-4.3;0.8), qk =14, k=2, k=1,ν, при B-1=10 2.

Рис.1.	Исходная плотность вероятности приращения размера трещины при отсутствии диффузии.

При введенном предположении относительно взаимосвязи диффузии и разрушения, дисперсионные параметры плотностей вероятности (2) убывают. Здесь возможны два варианта (предпочтительность того или иного является предметом специального исследования).

1. С течением времени уменьшаются дисперсионные параметры нормального распределения, приближаясь к нулю. Дисперсионные параметры распределения Пуассона k, k =1,ν остаются постоянными или, во всяком случае, k  0, k =1,ν. В этих условиях распределение, исходная плотность которого изображена на рис. 1, приближается к пуассоновским вероятностям вдоль направлений звездных лучей.

На рис.2 исходные пуассоновские вероятности сосредоточены в тех же точках хk, что и на рис.1, когда k=2, k=1,4 не изменены, но матрица 
B-1=100 20. Это дает представление о промежуточной стадии автолокализации звездного дефекта.

Рис.2.	Плотность вероятности приращения размера трещины при уменьшении дисперсионных параметров нормального распределения.

Если дисперсионные параметры нормального распределения устремить к нулю, то теоретически от звездного дефекта в пределе останутся точечные следы по направлениям лучей в точках пуассоновских вероятностей.

2. С течением времени уменьшаются дисперсионные параметры и нормального и пуассоновского распределений, т.е. одновременно убывают элементы матрицы В и k, k=1,ν. В этом случае теоретическая плотность вероятности (3) вырождается в  (l0) – распределение (функцию Дирака).

На рис.3 изображен момент эволюции плотности, когда дисперсионные параметры нормального и пуассоновского распределений близки к нулю, а именно, k=0.2, k=1,4, при В-1=100 20. При этом исходные пуассоновские вероятности k, k=1,4 были сосредоточены в тех же точках хk, что и на рис.1.

Можно заключить, что если дисперсионные параметры нормального и пуассоновского распределений устремить к нулю, то теоретически от звездного дефекта останется лишь один точечный след в точке l0=((l0(1), l0(2)).

Рис.3.	Плотность вероятности приращения размера трещины при уменьшении дисперсионных параметров нормального и пуассоновского распределений.

ЛИТЕРАТУРА

- Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. М., Машиностроение, 1984, 312 с.

- Корабельникова Ю.Г., Фрейдин А.С. Кинетика роста трещин в полиметиметакрилате при различных условиях статического растяжения. Механика полимеров, 1971, т.5, с.904-911.

- Шилько С.В. Адаптивность дентального аппарата и напряженное состояние зуба человека. Механика композитных материалов и конструкций, 1999, т.5, №1, с.49-59.

- Дюво Г., Лионс Ж.Л. Неравенства в механике и физике. М., Наука, 1980, 384 с.

- Shil'ko S.V., Pleskatchevskii Yu.M. The mechanical properties of interface for abnormally elastic polymers: the variational model of adhesion joint failure by shear. Polymer - Solid Interfaces 2, Proc. Int. Conf., Namur, 27–29 Aug. 1996, Univ. Notre–Dame de la Paix.– Namur, 1998, pp.405-409.

- Юдин М.Д. Сергиевич Н.В., Шилько С.В. Локализация дефектов в твердых телах. Часть 1: Вероятностная модель поверхностного разрушения кристаллов. Материалы, технологии, инструменты, 1999, т.4, №3, с.5-10.

- Юдин М.Д., Сергиевич Н.В., Шилько С.В. Локализация дефектов в твердых телах. Часть 2: Учет разветвления трещин. Материалы, технологии, инструменты, 2000, №1, с.18-21.

- Казале А., Портер Р. Реакции полимеров под действием напряжений. Под. ред. А.Я.Малкина. Л., Химия, 1983, 441 с.

- Башмаков В.И., Чикова Т.С., Юдин М.Д. Распределение трещин по размерам в кристаллических телах. ДАН БССР, 1983, т.27, №4, с.326-328.

- Биллинсгли П. Сходимость вероятностных мер. М., Наука, 1977, 352 с.

- Морозов Е.М., Зернин М.В. Контактные задачи механики разрушения. М., Машиностроение, 1999, 544 с.

- Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М., Мир, 1967, 300 с.

Поступила в редакцию 27 июля 2000 года.