БОЛЬШИЕ УПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ МЕЖФАЗНОГО СЛОЯ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА

Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

В данной работе на базе соотношений теории высокоэластичности описаны большие упругие деформации композитного межфазного слоя, образованного макромолекулами, один конец которых жестко скреплен с активными центрами поверхности наполнителя. Получены аналитические соотношения зависимости элементов тензора напряжений от относительного удлинения, молекулярных и структурных характеристик макромолекул межфазного слоя, а также от факторов, учитывающих влияние поверхности.

- ВВЕДЕНИЕ

Согласно многочисленным литературным данным и работам авторов механические свойства и поведение полимерных матричных композитов определяются как свойствами матрицы, наполнителя и других компонентов рассматриваемой гетерогенной среды, так и «особыми» характеристиками полимерной среды в тонких пограничных слоях вблизи поверхности наполнителя (так называемые межфазные слои). В силу специфических взаимодействий макромолекул с поверхностью наполнителя, межфазный слой, как правило, обладает сложной микроструктурой. В ряде случаев структура межфазного слоя играет доминирующую роль в формировании макроскопических механических свойств композита и с этой точки зрения представляет определенный самостоятельный интерес.

В работе [1] предложено описание упругих свойств межфазного слоя, образованного макромолекулами, один конец которых жестко скреплен с плоской поверхностью (наполнитель), а другой присоединен к трехмерной полимерной сетке (матрица), с заданными механическими характеристиками. На рис.1 представлена двухмерная схема такого межфазного слоя. Наличие непроницаемой для сегментов макромолекул поверхности и стерическое взаимодействие макромолекул между собой, зависящее от плотности посадки их на поверхности, приводят к специфическому дополнительному изменению конформаций макромолекул в межфазном слое. Принимается, что это изменение конформаций макромолекул вызвано некоторой фиктивной силой, при этом исходной невозмущенной конформацией макромолекулы считается ее конформация вдали от поверхности наполнителя и в отсутствии влияния окружения (аналогия поведения в -растворителе.

Рис.1. Схема приповерхностного слоя.

Такой подход позволяет использовать классическую зависимость напряжения от удлинения теории высокоэластичности и ввести некий феноменологический коэффициент (фронтфактор), учитывающий влияние поверхности. В результате авторами было получено общее выражение для зависимости тензора напряжения от удлинения, характеристик влияния поверхности, плотности посадки макромолекул на поверхности, размера макромолекул и толщины межфазного слоя, которое было использовано для описания свойств межфазного слоя в случае малых деформаций [2]. Было показано, что межфазный слой является трансверсально-изотропной (монотропной) средой, описываемой пятью константами. Также были получены зависимости этих констант от молекулярных характеристик слоя и структурных особенностей его, вызванных влиянием поверхности.

В развитие указанного подхода [2] в данной работе проводится детальное описание больших упругих (обратимых) деформаций такого межфазного слоя (рис.1).

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

В соответствии с работой [1] тензор напряжения slsмежфазного слоя запишется в виде

sls=2Cλlnλsnαn2−pdls−sls0,							(1)

где =TcR022Na2h, (T- абсолютная температура в энергетических единицах, c- число присоединенных макромолекул к поверхности на единицу площади, R02- среднеквадратичное расстояние между концами макромолекулы вдали от поверхности, N- число сегментов макромолекулы, a- линейный размер сегмента), λln=¶xl'¶xn (xnи xl' - координаты точки межфазного слоя до и после деформации соответственно); αn - относительное изменение координат точки межфазного слоя, связанное с влиянием поверхности (представлено в координатных осях рис.1); p- всестороннее давление; dls- символ Кронекера; sls0- истинное напряжение, вызванное фиктивными силами поверхности. (В соответствии с принятой формой записи по дважды повторяющимся индексам идет суммирование, а индекс в круглых скобках исключает суммирование.) Соотношение (1) записано для несжимаемого тела [1], при этом выполняются условия

α2=α3=α1−12.										(2)

Тензор напряжений sls0 в системе координат рис.1 имеет следующие компоненты

s110=2Cα12−α22,s220=s330=0,sik0=0, i¹k.									(3)

Используя (1), непосредственно получаем

s11=2λ1nλ1nα(n)2−p−s110,							(4)

s12=2λ1nλ2nα(n)2−s120,								(5)

s22=2Cλ2nλ2nα(n)2−p−s220,							(6)

s33=2Cλ3nλ3nα(n)2−p−s330,							(7)

s13=2Cλ1nλ3nα(n)2−s130,								(8)

s23=2Cλ2nλ3nα(n)2−s230.								(9)

Из соотношений (5), (8) и (9) следует

s12=s21,s23=s32,s13=s31.

При растяжении вдоль оси X1 выполняются следующие соотношения

λ22=λ33=λ11−12,λik=0,если i¹k; s22=s33=0.

Используя эти соотношения, подставим значения p из (6) или (7) в (4) и после преобразования с учетом условий (2) и (3) получаем

s11=2Cλ112−1α2+1−1λ111α.						(10)

Из формулы (10) непосредственно следуют соотношения теории высокоэластичности для изотропного тела, если отсутствует влияние поверхности  α=1.

При растяжении вдоль оси X2 выполняется условие s11=s33=0. Используя это условие, приравниваем (4) и (7) и с учетом (3) получаем

λ332=λ112α3−α3+1.									(11)

Исходя из условия несжимаемости  λ11⋅λ22⋅λ33=1 и соотношения (11), находим связь между λ11 и λ22

λ112=12α3α3−1+1−α32+4α3λ222.

Далее выразим p из соотношения (4) и подставим в (6), исключая в полученном выражении λ112 с помощью последнего соотношения, получаем

s22=2Cλ222α−12α2−1α2+4αλ222+Cα2−1α.			(12)

Условия симметрии задачи позволяют не проводить аналогичные выкладки для случаю растяжения вдоль оси X3 и сразу записать соотношение для s33, заменив в (12) нижние значки 22  на 33 соответственно. Таким образом получаем

s33=2Cλ332α−12α2−1α2+4αλ332+Cα2−1α.			(13)

При сдвиговых деформациях в случае и λnm¹0и один из этих нижних значков равен единице,  при условии λ11=λ22=λ33=1, а остальные λik=0 получаем

snm=2Cunm1α+unmα2,								(14)

где unm=12λnm+λmn и антисимметричная часть равна нулю из-за требования нулю моментов сил, действующих на элемент объема тела.

В случае λ23¹0 или λ32¹0, при λ11=λ22=λ33=1, а остальные λik=0 находим

s23=s32=21αλ23+λ32.							(15)

Таким образом, в соответствии с полученными соотношениями (10), (12), (13), (14) и (15) выпишем зависимость компонентов тензора напряжений межфазного слоя от относительного удлинения, молекулярных и структурных характеристик его

s11=2Cλ112−1α2+1−1λ111α,

s22=2Cλ222α−12α2−1α2+4αλ222+Cα2−1α,

s33=2Cλ332α−12α2−1α2+4αλ332+Cα2−1α,

s12=s21=2Cα212λ12+λ21+12αλ12+λ21,

s13=s31=2Cα212λ13+λ31+12αλ13+λ31,

s23=s32=21αλ23+λ32.

Как следует из полученных соотношений при λik=0 компоненты тензора напряжений обращаются в нуль. В случае отсутствия влияния поверхности  (αn=1) полученные соотношения соответствуют результатам теории высокоэластичности изотропного тела. Однако, при αn¹0 (сохраняется влияние поверхности) полученные выражения не только количественно (изменение константы C), но и качественно отличаются от соотношений теории высокоэластичности изотропного тела, поскольку фактор влияния поверхности αn входит в комбинации с элементами λik. В этом случае мы имеем дело с предварительно одноосно ориентированным (влияние поверхности) полимерным материалом в высокоэластическом состоянии. Влияние поверхности приводит к изменению C (см. зависимость C от молекулярных и структурных параметров межфазного слоя), а также введению величин αn, которые в свою очередь также зависят от молекулярных и структурных параметров межфазного слоя [2]. В этом случае, естественно, нельзя ограничиться только введением в соотношения теории высокоэластичности для изотропного тела некоторого эффективного модуля сдвига.

Безусловно, большой интерес представляет анализ полученных выше зависимостей для конкретных значений величин N, , c. Такой анализ будет представлен авторами в отдельной работе.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для описания больших упругих деформаций, развивающихся в межфазных слоях полимерных (эластомерных) композитов при их нагружении, привлекается теория высокоэластичности.

Для трансверсально-изотропной среды (модель межфазного слоя) получены определяющие соотношения, включающие структурно-чувствительные коэффициенты. Отмечены существенные отличия полученных соотношений от аналогичных для изотропной среды. Установлены зависимости коэффициентов определяющих соотношений от молекулярных и структурных параметров межфазного слоя.

# ЛИТЕРАТУРА

- Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г. Механические характеристики слоя макромолекул вблизи поверхности наполнителя. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №1, с.105-112.

- Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г., Власов А.Н., Балабаев Н.К., Карнет Ю.Н. Структура и микромеханические свойства межфазных слоев полимерных матричных композитов. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №2, с.109-122.

Поступила в редакцию 2 октября 2000 года.

 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 99-01-01250).