РАЗРУШЕНИЕ ОРТОТРОПНОГО И ИЗОТРОПНОГО СФЕРИЧЕСКИХ ТЕЛ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСА ВСЕСТОРОННЕГО СЖАТИЯ

Кривошеина М.Н.*, Радченко А.В., Кобенко С.В.

Отдел структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, Томск, Россия

*Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

РЕЗЮМЕ

В рамках феноменологического подхода, численно, в трехмерной постановке моделируется поведение изотропного и ортотропного шаров, подверженных всестороннему сжатию импульсом давления. Проведено сравнение влияния разрушения на деформирование исследуемых тел.

1. ВВЕДЕНИЕ

Основные отличия, которые возникают при деформировании изотропных и ортотропных тел можно проследить при анализе высокоскоростного деформирования сферических тел. Известно, что сферическое ортотропное тело под действием всестороннего сжатия превращается в трехосный эллипсоид, а изотропное остается сферическим. Анизотропными в той или иной степени являются большинство материалов в отношении тех или иных механических свойств: трещиностойкости, длительной прочности и ползучести, ударной вязкости (это функция прочности и пластичности, одна из характеристик, наиболее чувствительных к анизотропии [1]). Основные причины, вызывающие анизотропию пределов текучести и упругости материалов: кристаллическая текстура, механическая текстура, ориентированные микронапряжения, возникающие при наклепе, перераспределение дислокации при отжиге холоднодеформируемых изделий, или вследствие “анизотропного старения” в алюминиевых сплавах [1]. К анизотропным относится большинство композиционных материалов по тепловым, упругим, прочностным, пластическим, магнитным, электрическим или другим свойствам. Ортотропной средой описываются волокнистые, однонаправленные композиты, композиты с ортогональным армированием, прокатанные стали. Такие композиционные материалы имеют одно характерное свойство: степень их анизотропии можно направленно изменять выбором углов ориентации слоев, т.е. изменять распределение волн напряжений в окрестности зоны импульсного нагружения, предотвращая тем самым повреждение конструкции, учитывая, что ортотропные пластины с отверстиями разрушаются обычно не в точке с максимальным коэффициентом концентрации, как это свойственно для изотропных тел. Если нагружение происходит импульсно и за пределом упругости материала, то напряженно-деформированное состояние ортотропного тела значительно усложняется, т.к. при импульсном воздействии на тело, область, в которой сосредоточена энергия, ограничивается скоростями распространения волн напряжений. Существуют дополнительные трудности и при выборе критерия разрушения для ортотропного материала. Основным недостатком критериев разрушения для изотропных тел является необоснованность их применения при расчетах сложных трехмерных тел. В анизотропных материалах дополнительно разрушение может не ограничиваться определенной природой опасного состояния (например, пластичностью или хрупким разрушением), а происходить хрупко в одних направлениях и пластически в других. Особенно часто так разрушаются полимерные композиционные материалы.

2. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Система уравнений, описывающих нестационарные адиабатные движения сжимаемой среды в декартовой системе координат XYZ, включает следующие уравнения:

-уравнение неразрывности

ρ+divρυ=0

-уравнения движения

ρu=σxx,x+σxy,y+σxz,zρv=σyx,x+σyy,y+σyz,zρw=σzx,x+σzy,y+σzz,z

-уравнение энергии

E=1ρσijeij,   i,j=x,y,z

Здесь ρ- плотность среды; υ - вектор скорости, u,v,w- компоненты вектора скорости по осям x, y, z соответственно; σij- компоненты симметричного тензора напряжений; E- удельная внутренняя энергия; eij- компоненты симметричного тензора скоростей деформаций; точка над символом означает производную по времени; запятая после символа - производную по соответствующей координате.

Напряжения находятся из обобщенного закона Гука [2-5]. Разрушение материала описывается критерием Е.К. Ашкенази [6] в рамках модели [3-5]. Критерий [6] для ортотропного материала в декартовой системе координат имеет следующий вид:

σx2+cσy2+bσz2+dτxy2+pτyz2+rτxz2+sσxσy+tσyσz+fσxσzσx2+σy2+σz2+τxy2+τyz2+τxz2+σxσy+σyσz+σxσz≤σ0	(1)

где

σ0=σbxkb ;  c=σbxσby ;  b=σbxσbz ;  d=σbxτbxy ;p=σbxτbyz ; r=σbxτbxz ; s=4σbxσbxy(45)-c-d-1 ; t=4σbxσbyz(45)-c-b-p ; f=4σbxσbzx(45)-b-r-1 .

Материал ортотропного шара имеет следующие упругие и прочностные свойства: Ex=48.6ГПа, Ey=21.3ГПа, Ez=7.14ГПа; cx=6000м/с, cy=3970м/с, cz=2300м/с; xy=0.28, yz=0.26, xz=0.25; bx=2.67ГПа, by=1.18ГПа, bz=0.39 ГПа; bxy=0.975ГПа, byz=0.8ГПа, bxz=0.607ГПа; σbxy(45)=1.85ГПа, σbyz(45)=1.6ГПа, σbzx(45)=1.215ГПа. Здесь, Ex, Ey, Ez и cx, cy, cz – модули упругости и скорости звука в соответствующих направлениях; xy, yz, xz – коэффициенты Пуассона; bx, by, bz, bxy, byz, bxz, σbxy(45), σbyz(45), - прочностные параметры, входящие в (1).

Деформирование рассмотрено в декартовой системе координат XYZ, совпадающей с осями ортотропии материала, т.к. только в этом случае возможно выделение продольных и поперечных упругих волн и количество независимых коэффициентов в уравнениях обобщенного закона Гука минимально, т.е. равно 9. Для сравнения рассмотрено деформирование и разрушение изотропного шара под действием такого же импульса всестороннего сжатия с упругими характеристиками, полученными из характеристик ортотропного материала усреднением. Разрушение изотропного шара зависит от уровня развиваемых давлений в материале и описывается критерием (1). Численное моделирование проводится методом конечных элементов [7].

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассматривается деформирование ортотропного и изотропного шаров диаметром 10мм, подверженных всестороннему сжатию прямоугольным импульсом давления:

P=P0,  при  t≤t

где, P0=1ГПа, t=3мкс.

3.1. Деформирование упругого ортотропного шара.

Отличия в распределении напряжений и деформаций, обусловленные анизотропией, в ортотропном шаре проявляются уже в начале процесса. Особенно это заметно в сечении ZOX, где свойства материала имеют максимальные отличия: в направлении OX материал имеет наибольшие значения упругих характеристик, в направлении OZ – наименьшие. С течением времени напряженно-деформированное состояние анизотропного шара все больше отличается от напряженно-деформированного состояния изотропного шара, которое можно определить, как известно, в одномерной постановке. В 2.8мкс и 6мкс (рис.1) направления скоростей показывают развитие этой картины в сечении ZOX и позволяют проследить за эволюцией формоизменения шара. В течение действия импульса сжатия шар трансформируется в трехосный эллипсоид с минимальными размерами вдоль оси OZ. После снятия нагрузки в 3мкс упругая разгрузка приводит к тому, что трехосный эллипсоид в 6мкс в направлении OZ имеет максимальное удлинение. Далее продолжаются упругие колебания шара со сменой максимальных размеров по оси OX и OZ. На рис.2 показаны распределения напряжений в том же сечении ZOX для моментов времени 1.2мкс, 2мкс и 6мкс. Наибольшие сжимающие напряжения наблюдаются в центре шара и достигают -3ГПа. В других сечениях, где упругие свойства разнятся менее, распределение напряжений также несимметрично.

t=2.8мкс							t=6мкс

Рис.1. Направления массовых скоростей.

t=1.2мкс							t=2мкс

t=6мкс

Рис.2. Изолинии напряжения σx. 1 -2.4, 2 -2,…, 10 1.3ГПа.

На рис.3 представлены изолинии напряжения σx в сечении ZOY в 1.2мкс и 2мкс. Изолинии в центральной части имеют форму эллипсов, ориентация которых с течением времени изменяется на 90. В сечении YOX упругие свойства материала менее разнятся и изолинии имеют форму, близкую к круговой. Таким образом, при упругом деформировании анизотропного шара после снятия нагрузки происходит чередование направлений, в которых трехосный эллипсоид имеет максимальный размер.

t=1.2мкс							t=2мкс

Рис.3. Изолинии напряжения σx. 1 -2.4, 2 -2,…,10 1.3ГПа.

3.2. Деформирование ортотропного шара с разрушением.

В этом случае с момента начала разрушения возникает сложная картина деформирования, и, как следствие, объемная конфигурация получается отличной от трехосного эллипсоида (рис.4). Деформирование ортотропного шара попарно симметрично относительно центра в силу того, что у ортотропного материала есть только 3 направления, вдоль которых разнятся упругие и прочностные свойства, а не 6 (например: в положительном направлении оси могли быть одни свойства, а в отрицательном - иные). Поэтому шар из ортотропного материала при всестороннем сжатии превращается в фигуру, состоящую из 8 симметричных частей. В результате деформирования максимальное сжатие наблюдается в направлении оси OZ, как и в случае упругого деформирования ортотропного шара. Но начальное разрушение шара происходит тоже в направлении оси OZ – по полюсам. Это является следствием того, что в данном случае прочностные свойства материала аналогичны упругим свойствам по направлениям. В результате разрушения происходит уменьшение размеров тела по оси OZ, что при определенных прочностных свойствах может привести к разделению тела на 2 части. В сечении ZOX, формируются 2 линии скольжения, которые приводят к тому, что после снятия нагрузки вдоль этих линий происходит заметное растяжение материала. Это видно на рис.5 и рис.6, где приведены поля скоростей, реализующиеся в сечении ZOX в различные моменты времени.

t=2.8мкс							t=4мкс

t=6мкс

Рис.4. Объемные конфигурации.

t=1.6мкс							t=2.8мкс

Рис.5. Поле массовых скоростей.

t=4.8мкс							t=6мкс

Рис.6. Поле массовых скоростей.

3.3. Деформирование изотропного шара с разрушением.

Деформирование и разрушение шара происходит сферически симметрично, и разрушение происходит в его центральной части. Это связано с одновременным достижением упругих волн центра шара и их отражением. В зависимости от свойств материала разрушение может произойти как в волне растяжения, так и в волне сжатия.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Моделирование высокоскоростного деформирования ортотропных и изотропных сферических тел показывает существенные отличия, возникающие при деформировании таких материалов. Существенно, что при статическом всестороннем сжатии ортотропного шара он превращается в трехосный эллипсоид, полуоси которого пропорциональны модулям упругости материала. Если на ортотропный шар действует импульс всестороннего сжатия, то после снятия нагрузки попеременно трехосный эллипсоид имеет максимальную и минимальную полуось в одном направлении. Разрушение ортотропного шара при всестороннем сжатии также значительно отличается от разрушения изотропного и при прочностных свойствах ортотропного шара аналогичных упругим (по направлениям) возможна фрагментация ортотропного шара при всестороннем сжатии.

ЛИТЕРАТУРА

- Микляев П.Г., Фридман Я.Б. Анизотропия механических свойств металлов. Металлургия, 1986, 223 с.

- Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. М., Наука, 1977, 416 с.

- Радченко А.В. Моделирование поведения анизотропных материалов при ударе. Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, т.4, №4, с.51-61.

- Radchenko AV., Kobenko S.V., Marcenuk I.N. et al. Research on features of behaviour of isotropic and anisotropic materials under impact. Int. J. Impact Eng., 1999, v.23, pp.745-756.

- Радченко А.В., Кобенко С.В. Зависимость разрушения анизотропного материала от ориентации упругих и прочностных свойств при ударе. Доклады РАН, 2000, т.373, №4, с.479-482.

- Ашкенази Е.К., Ганов Э.В. Анизотропия конструкционных материалов. Справочник, Л., 1980, 247 с.

- Johnson G.R. High Velocity Impact Calculations in Three Dimension. J. Appl. Mech., March, 1977, pp.95-100.

- Поступила в редакцию 29 сентября 2000 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке Европейского исследовательского центра армии США (European Research Office of the US Army), контракт № N68171-00-M-5806 и Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 00-01-00552.