ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛОСКИХ ТЕРМОУПРУГИХ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С РАВНОНАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРОЙ ПОСТОЯННОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ РЯДА НЕЗАВИСИМЫХ СИСТЕМ ТЕРМОСИЛОВЫХ НАГРУЗОК

Немировский Ю.В., Янковский А.П.

## Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Новосибирск,

## Россия

### РЕЗЮМЕ

Сформулирована термоупругая задача равнонапряженного армирования плоских композитных конструкций волокнами постоянного поперечного сечения. В процессе эксплуатации конструкции подвергаются последовательному воздействию нескольких независимых систем стационарных термосиловых нагрузок. Выполнен качественный анализ соответствующей системы разрешающих уравнений и граничных условий. Разработан итерационный метод решения таких задач, позволяющий «расщепить» ранее связанные подзадачи определения параметров рационального армирования, полей температур и НДС в субструктурных элементах конструкции. Получены аналитические решения задачи в асимптотическом приближении и в одномерном случае для прямоугольных удлиненных пластин. На основе этих решений показана возможность существования нескольких решений подобных задач, порожденная существенной нелинейностью статических граничных условий.

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа является продолжением исследований, опубликованных авторами в [1], где изучалась проблема равнонапряженного армирования (РА) плоских конструкций, подверженных последовательному воздействию двух систем стационарных нагрузок (ССН). В [1] предполагалось, что при действии каждой ССН арматура каждого семейства равнонапряжена. Это требование привело к двум особенностям решения задачи РА: 1) количество ССН не может превышать двух, 2) арматура должна иметь переменные площади поперечных сечений по своей длине. Последняя же особенность может привести к принципиальным затруднениям при технологической реализации соответствующих проектов РА. В связи с этим настоящее исследование посвящено рассмотрению проблемы РА плоских термоупругих композитных конструкций, которые в процессе эксплуатации подвергаются воздействию М систем стационарных термосиловых нагрузок, причем предполагается, что переходные процессы от одной ССН к другой квазистатичны и время переходов мало по сравнению с временем эксплуатации конструкции при действии каждой ССН. При исследовании этих задач будем ориентироваться на наиболее распространенные технологические процессы изготовления армирующих волокон и дополнительно потребуем, чтобы волокна по своей длине имели постоянные площади поперечных сечений.

2. ИСХОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ

- Для простоты рассмотрим подробно случай действия на конструкцию двух ССН (). Так как в плоских армированных конструкциях несущие элементы – волокна – воспринимают соизмеримые напряжения на площадках, различно ориентированных по двум направлениям, то с практической точки зрения при решении задачи РА вполне достаточно внедрять в конструкцию два семейства арматуры. Сформулируем термоупругую задачу РА, потребовав, чтобы при действии первой ССН была равнонапряжена арматура первого семейства, а при действии второй ССН – второго. (Требование равнонапряженности волокон обоих семейств при действии обеих ССН, как уже отмечалось во введении, приводит к необходимости отказа от условия постоянства площадей поперечных сечений арматуры [1], поэтому такой случай не рассматривается в настоящем исследовании.)

- Полная обезразмеренная система уравнений, описывающая поведение плоских конструкций, статически нагруженных и армированных двумя семействами волокон в своей плоскости, имеет вид (материалы связующего и волокон предполагаются изотропными, а их поведение – линейно-упругим, причем модули упругости арматуры при растяжении и сжатии могут быть различны):

- уравнения равновесия и дифференциальные соотношения Коши [1]

- (2.1)

- (2.2)

- соотношения Дюгамеля – Неймана [2]

- (2.3)

- (2.4)

- условие равнонапряженности арматуры

- (2.5)

- условие постоянства площадей поперечных сечений волокон [3,4]:

- (2.6)

- уравнения плоской стационарной теплопроводности [4,5]

- (2.7)

- На одной части контура конструкции () могут быть заданы статические граничные условия:

- (2.8)

- на другой () – кинематические

- (2.9)

- и на всем контуре Г – тепловые

- (2.10)

- (Каждое из условий (2.8), (2.9) также может быть задано на всем контуре Г, ограничивающем область G, занимаемую конструкцией в плане.) На части контура , где волокна k-го семейства входят в конструкцию, необходимо задать краевые условия для интенсивностей армирования [4,6]

- (2.11)

- В уравнениях и соотношениях (2.1)–(2.11) использованы следующие формулы обезразмеривания и обозначения:

- – малый параметр; ,  – компоненты усредненных напряжений и деформаций при действии m-й ССН;  – компоненты напряжений в связующем при действии m-й ССН;  – напряжение и механическая деформация в арматуре k-го семейства при действии m-й ССН;  – интенсивность и угол (отсчитываемый от направления ) армирования волокном k-го семейства, причем должны выполняться физические ограничения

- (2.12)

- – коэффициент Пуассона связующего и модули упругости связующего и арматуры k-го семейства соответственно (в общем случае модуль упругости арматуры может иметь разные значения при ее растяжении и сжатии, поэтому  имеет верхний индекс (m));  – компоненты перемещения и приведенной объемной нагрузки по направлениям  прямоугольной декартовой системы координат при действии m-й ССН, причем  ();  – компоненты удельных объемных нагрузок, действующих на связующее и арматуру k-го семейства соответственно; D – характерный размер конструкции;  – коэффициенты линейного теплового расширения связующего и арматуры k-го семейства;  – коэффициенты теплопроводности связующего и арматуры k-го семейства;  – отклонение температуры конструкции от ее естественного состояния и от температуры окружающей среды на контуре Г соответственно;  – приведенная мощность внутренних источников тепла в волокнистой композиции;  – мощность внутренних источников тепла в связующем и арматуре k-го семейства соответственно;  – тепловой поток через боковую поверхность конструкции (через кромку пластины);  – угол, задающий направление внешней нормали к Г;  – нормальное и касательное напряжения на  соответственно при m-й ССН;  – перемещения на контуре;  – функции переключения, позволяющие выбрать тот или иной тип тепловых граничных условий;  – заданные на  интенсивности армирования волокном k-го семейства; суммирование производится по указанному индексу от 1 до 2; верхний индекс в скобках означает номер ССН; нижний индекс после запятой означает частное дифференцирование по соответствующей переменной .

- Так как напряжения  в арматуре k-го семейства при действии
i-й ССН по предположению не являются постоянными вдоль траекторий армирования (см. (2.5)) и определяются в процессе решения задачи РА, то они должны удовлетворять прочностным ограничениям [2]

- (2.13)

- где  – расчетное сопротивление арматуры k-го семейства при сжатии и растяжении соответственно. Аналогично, и для связующего должны выполняться прочностные ограничения вида:

- (2.14)

- где  – функция прочности связующего, например интенсивность напряжений или функция прочности Баландина [7] или какая-либо другая.

3. СИСТЕМА РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИЙ

- Для приведения системы (2.1)–(2.7) и граничных условий (2.8) к разрешающему виду необходимо соотношения (2.2) подставить в (2.3), (2.4), а результат с учетом (2.5) в равенства (2.1), (2.8), после чего получим систему уравнений и граничных условий, содержащую в качестве неизвестных функций перемещения , параметры РА , температуры  и напряжения в волокнах  :

- (3.1)

- (3.2)

- (3.3)

- (3.4)

- (3.5)

- где  – дифференциальные операторы вида:

- (3.6)

- (3.7)

- (3.8)

- f – произвольная дифференцируемая функция.

- Граничные условия (2.8) примут вид:

- (3.9)

- где

- (3.10)

- Остальные граничные и краевые условия (2.9)–(2.11) оставим без изменения.

- Система разрешающих уравнений (3.1)–(3.4) состоит из 12-и уравнений и с учетом (3.5) замкнута относительно 12-и неизвестных функций , .

- Так как ССН предполагаются независимыми, то следует исключить из рассмотрения тривиальный случай нагружения, когда

- (3.11)

- Действительно, если решить задачу РА при первой ССН () (решению этой задачи посвящены, например, работы [3,4,9], причем, как будет показано ниже, при такой постановке задачи РА можно потребовать, чтобы оба семейства волокон были равнонапряжены: ), а затем при известной структуре армирования нагрузить конструкцию в соответствии с (3.11), то в силу линейности последней задачи получим, что арматура и при второй ССН будет равнонапряжена, причем напряжения в ней будут иметь значения . Поэтому в дальнейших рассуждениях будем предполагать, что нарушается хотя бы одно из равенств (3.11).

- Система уравнений (3.1)–(3.4) с учетом граничных условий (2.10), (3.9) показывает, что задачи определения НДС конструкции, полей температур и параметров РА связаны и решать их необходимо совместно, что существенно усложняет разработку методов решения рассматриваемой термоупругой задачи РА.

- Характеристическое уравнение системы (3.1)–(3.4) имеет вид:

- (3.12)

- где производная  задает направление характеристики;  – полином 10-го порядка относительно , коэффициенты которого зависят от значений неизвестных функций . (Выражение для Р чрезвычайно громоздко, поэтому не будем его выписывать в развернутом виде.) В [4,5] показано, что трехчлен, заключенный в (3.12) в квадратные скобки, при выполнении физических ограничений (2.12) имеет только комплексные корни , поэтому система (3.1)–(3.4) при учете теплового воздействия имеет два двукратных комплексных характеристических направления. Полином Р в зависимости от значений неизвестных функций  (т.е. в зависимости от значений коэффициентов) может иметь различное количество действительных корней в различных подобластях конструкции. Следовательно, система разрешающих уравнений (3.1)–(3.4) является квазилинейной системой смешанно-составного типа [8]. При решении упругой задачи РА () характеристическое уравнение системы (3.1), (3.2), (3.4) имеет вид: , где полином  получается из , если в выражениях для коэффициентов последнего принять . Т.е. в этом случае система разрешающих уравнений вырождается в систему квазилинейных уравнений смешанного типа.

- З а м е ч а н и е. Если использовать более простую модель механического поведения полиармированного слоя, т.е. если считать интенсивность прослоек связующего а в соотношениях (2.3) величиной постоянной [2,3] () и, как следствие этого, отбросить в операторах  (3.6) слагаемые, содержащие сомножители , то характеристическое уравнение соответствующей системы разрешающих уравнений (3.1)–(3.4) будет иметь вид

- (3.13)

- где  – полином 8-го порядка относительно производной , коэффициенты которого зависят от значений функций . (Выражение для L чрезвычайно громоздко, поэтому не будем его выписывать в развернутом виде.) Сомножители, заключенные в (3.13) в фигурные скобки, указывают на то, что при  система разрешающих уравнений имеет две действительные характеристики, совпадающие с траекториями армирования. Трехчлен, заключенный в (3.13) в квадратные скобки, по-прежнему имеет только комплексные корни, а полином  в зависимости от значений неизвестных функций ,  может иметь различное количество действительных корней в различных точках области G. Поэтому из (3.13) следует, что при  система разрешающих уравнений как в термоупругом, так и в упругом случаях относится к системам квазилинейных уравнений смешанно-составного типа и имеет две двукратные комплексные характеристики и две действительные характеристики, совпадающие с траекториями армирования.

- В заключение настоящего параграфа целесообразно обратить внимание на следующий факт. Предположим, что плоская конструкция в процессе эксплуатации подвергается нагружению только одной ССН (), тогда система разрешающих уравнений (3.1)–(3.4) с учет (3.5) будет недоопределена, так как состоит 7-и уравнений и содержит 8 неизвестных функций  (). Если, исходя из каких-либо соображений, задать одну из этих функций, то оставшиеся семь неизвестных функций можно определить из замкнутой системы (3.1)–(3.4). В рамках проблемы равнонапряженного армирования композитных конструкций целесообразно задать функцию  постоянной, так как при этом оба семейства волокон будут равнонапряжены (). Изучению таких задач посвящены, например, работы [3,4,9], поэтому не будем на них подробно останавливаться. Если же потребовать, чтобы оба семейства волокон были равнонапряжены при действии каждой из двух ССН (), то система 12-и разрешающих уравнений (3.1)–(3.4) будет переопределена относительно 10-и неизвестных функций . Чтобы система разрешающих уравнений в этом случае была замкнута относительно неизвестных функций без дополнительных условий совместности ее уравнений, необходимо отказаться от каких-либо двух уравнений из системы (3.1)–(3.4). Очевидно, что в рамках исследуемой проблемы целесообразно отказаться от требования постоянства площадей поперечных сечений волокон, т.е. исключить из рассмотрения уравнения (3.2). Тогда система разрешающих уравнений (3.1), (3.3), (3.4) при

- будет замкнута относительно неизвестных функций . (Этот случай подробно исследован в [1].)

4. ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РА

- Как и в [1,9], наличие малого параметра  в уравнениях равновесия (3.1) и в статических граничных условиях (3.9) позволяет использовать для решения рассматриваемой задачи РА методы теории возмущений [10], например, метод малого параметра или следующий итерационный процесс (ИП). Пусть  – известные l-е приближения неизвестных функций, тогда -е приближение для них будем получать за счет интегрирования уравнений

- (4.1)

- (4.2)

- (4.3)

- (4.4)

- (4.5)

- при статических

- (4.6)

- тепловых

- (4.7)

- и кинематических

- (4.8)

- граничных условиях, а также при краевых условиях

- (4.9)

- Для начала ИП нулевое приближение выберем в виде:

- (4.10)

- Здесь  – вектор-функции, подобные (3.8); выражения для  получаются из (2.7) заменой  их r-ми приближениями.

- Качественный анализ уравнений (4.1)–(4.4) показывает, что для каждого  эта система распадается на три подсистемы: первая подсистема (4.1), (4.2) состоит из 6-и уравнений и замкнута относительно ; вторая подсистема (4.3) состоит из двух уравнений и при , известных из (4.1), (4.2), замкнута относительно ; третья подсистема (4.4) с учетом (4.5) состоит из 4-х уравнений и при , известных из (4.1)–(4.3), замкнута относительно , . Аналогично распадаются граничные условия (4.6) – (4.9): условия (4.6), (4.9) состоят из 6-и равенств и замкнуты относительно ; тепловые условия (4.7) при , известных из решения краевой задачи (4.1), (4.2), (4.6), (4.9), задают на Г две функции  или два условия по тепловому потоку, а кинематические условия (4.8) определяют на  четыре функции , . Следовательно, ИП позволяет «расщепить» ранее связанные задачи определения параметров РА, температурных полей и НДС в конструкции на отдельные подзадачи, которые можно последовательно интегрировать на каждой итерации.

- Исследуем тип системы уравнений (4.1), (4.2). Если в некоторой точке () выполняются неравенства

- (4.11)

- то систему (4.1), (4.2) в этой точке можно привести к канонической форме [11]:

- (4.12)

- (4.13)

- (4.14)

- где

- (4.15)

- (4.16)

- Характеристическое уравнение системы (4.12) – (4.14) имеет вид:

- (4.17)

- Равенство (4.17) указывает на то, что система (4.12)–(4.14) имеет две трехкратные действительные характеристики, определяемые углами , чем напоминает системы гиперболических уравнений (СГУ), рассматриваемые в [12]. Однако если уравнения (4.12), (4.13) записаны в инвариантах Римана, то уравнения (4.14) не удается записать ни в инвариантах Римана, ни привести к характеристической форме [12]. Именно эта особенность уравнений (4.14) не позволяет относить систему (4.12)–(4.14) к системам гиперболического типа (в смысле определения, введенного в [12]). Однако система (4.12)–(4.14) обладает некоторыми особенностями, присущими СГУ. А именно, если выбрать начальные условия для функций  () на n-й характеристике системы (4.12)–(4.14) и задаться целью определить все частные производные первого порядка от этих функций, то окажется, что для  эти производные можно определить, а для   производные по направлениям, некасательным к n-й характеристике, из системы (4.12)–(4.14) определить нельзя. Подобными свойствами обладают СГУ с той лишь разницей, что для СГУ с характеристическим уравнением (4.17) на n-й характеристике нельзя определить частные производные от трех (а не от двух) неизвестных функций [12]. Эта особенность системы (4.12)–(4.14) по тем же причинам, что и в случае СГУ, приводит к тому, что характеристики системы являются линиями слабых разрывов, и, кроме того, решение задачи Коши может быть построено только в некоторой области , называемой областью определенности решения задачи Коши.

- С другой стороны, кратность характеристик системы (4.12)–(4.14) указывает на некоторое ее сходство с системами параболического типа. Однако в общем случае две трехкратные характеристики системы (4.12)–(4.14) отличаются друг от друга (), и поэтому, строго говоря, эта система не может быть отнесена к параболическому типу [13]. Но в частном случае, когда характеристики совпадают () система (4.12)–(4.14) вырождается в систему параболических уравнений (СПУ) первого порядка. Следовательно, система (4.12)–(4.14) относится к некоторому более общему типу, частными случаями которого являются СГУ и СПУ (полная ясность в этот вопрос пока еще не внесена).

- Так как углы  задают траектории армирования, а  суть r-е приближения к , то и характеристики системы (4.12)–(4.14) можно трактовать как r-е приближения к траекториям армирования. Если ИП сходится, то характеристики системы (4.12)–(4.14) совпадут в пределе с траекториями армирования, которые при  являются характеристиками системы разрешающих уравнений, как было показано в § 3.

- Отметим, что неравенства (4.11) всегда можно удовлетворить. Действительно, в [4] показано, что функции , удовлетворяющие условиям постоянства поперечных сечений волокон (3.2), имеют тот же знак вдоль траектории армирования, что и граничные значения  в (2.11). Поэтому, если  на всем контуре , то  во всей конструкции. Так как уравнения (3.2), (4.14) и краевые условия (2.11), (4.9) формально совпадают, то при  будет и   во всей области G, занимаемой конструкцией в плане. Поэтому далее будем предполагать, что неравенства (4.11) выполняются всюду в области G.

- Для квазилинейных систем уравнений с действительными характеристиками наиболее естественно и просто ставится задача Коши. Поэтому выясним вопрос о том, можно ли для системы (4.12)–(4.14) задать «начальные» условия (не путать с начальными условиями в нестационарных задачах механики). Для этого обратимся к статическим граничным условиям (4.6) и краевым условиям (4.9). Будем считать, что при действии обеих ССН части контура со статическими и кинематическими граничными условиями совпадают, т.е.  (с практической точки зрения это наиболее естественное допущение, так как такой случай встречается наиболее часто). Кроме того, потребуем, чтобы волокна обоих семейств входили в конструкцию на той части контура, где заданы статические граничные условия (). Тогда уравнения (4.6) с учетом (4.9) можно преобразовать к виду:

- (4.18)

- (4.19)

- где

- (4.20)

- Следовательно, система (4.6) с учетом (4.9) распадается на две замкнутые подсистемы, решать которые можно последовательно. Подсистема (4.18) является замкнутой системой трансцендентных уравнений относительно , решать которую можно, например, при помощи итерационного процесса Эйткена [14]. Функция  задает направление внешней нормали к контуру , поэтому, чтобы характеристики системы (4.12)–(4.14) входили на нем в область G, необходимо решение системы (4.18) разыскивать на открытых интервалах . В силу существенной нелинейности подсистемы (4.18) она может иметь на указанных интервалах несколько наборов решения . Если система (4.18) разрешена относительно , то подсистема (4.19) будет являться замкнутой системой линейных алгебраических уравнений относительно  , определитель которой имеет вид:

- (4.21)

- При выполнении неравенств (4.11) и  определитель (4.21) отличен от нуля, и система (4.19) однозначно разрешима.

- Таким образом, статические граничные условия и краевые условия для интенсивностей армирования могут задавать несколько наборов «начальных» условий для системы (4.12)–(4.14). Кроме того, эта система удовлетворяет условиям теоремы Коши–Ковалевской [11], а значит, при аналитических входных данных решение задачи Коши для нее существует и единственно. (Для более широких классов входных данных теоремы существования для системы (4.12)–(4.14) авторам не известны.) Следовательно, в классе аналитических входных данных задача Коши для этой системы может быть корректно поставлена на контуре со статическими граничными условиями . Более того, при отсутствии объемных нагрузок () задача Коши для системы (4.12)–(4.14) на первой итерации может быть проинтегрирована аналитически. В этом случае правые части в (4.12), (4.13) с учетом начального приближения (4.10) будут равны нулю, так как при  в (4.16) , а значит, подсистема (4.12), (4.14) при этом является приводимой, и общий интеграл ее имеет вид:

- (4.22)

- где  – произвольные функции своего аргумента; штрих означает обычную производную по указанному аргументу. Для определения функций  необходимо воспользоваться начальными условиями для  на контуре , известными из (4.9), (4.18):

- где  – начальные значения для функций  на контуре , известные из (4.18);  – функции, задающие точки контура .

- Решение подсистемы (4.13) при отсутствии объемных нагрузок на первой итерации () в силу однородности имеет вид:

- (4.24)

- где переменные  связаны с  соотношениями (4.22), (4.23); значения  известны из (4.19).

- Первое уравнение (4.22) задает прямые линии, проходящие под углами  к оси , а равенства (4.24) означают, что функции  остаются постоянными вдоль прямолинейных характеристик системы (4.12)–(4.14). Следовательно, при отсутствии объемных нагрузок траектории армирования в первом приближении можно считать прямолинейными, что удобно с точки зрения технологической реализации соответствующих проектов РА, а арматуру обоих семейств при действии обеих ССН – равнонапряженной. Более того, как нетрудно видеть, соотношения (4.22)–(4.24) определяют параметры РА в предельном случае  при отсутствии объемных нагрузок. Действительно, при  вторые слагаемые в правых частях уравнений (4.1), (4.6) (или, что то же самое, в (4.16), (4.20)) стремятся к нулю, но эти же слагаемые равны нулю на первой итерации () в силу начального приближения (4.10). Таким образом, если используется нитяная модель механического поведения полиармированного слоя (), то при  параметры РА определяются выражениями (4.22), (4.23), т.е. траектории армирования строго прямолинейны, а напряжения в волокнах обоих семейств остаются постоянными по их длине при действии обеих ССН. (В этом случае решение задачи РА совпадает с соответствующим решением в [1].)

- Если задача Коши (4.12)–(4.14), (4.9), (4.18), (4.19) уже проинтегрирована, т.е. во всей области G, занимаемой конструкцией в плане, известны функции , то, как показано в [4,5], при выполнении для функций  ограничений, аналогичных (2.12), уравнения (4.3) являются линейными эллиптическими уравнениями второго порядка относительно , которым соответствуют линейные граничные условия (4.7). Граничные задачи для линейных эллиптических уравнений второго порядка хорошо изучены [15], поэтому не будем останавливаться на этом вопросе более подробно.

- Если функции  известны из подсистем (4.12)–(4.14), (4.3), то подсистемы (4.4) для каждого m являются линейными гиперболическими системами первого порядка относительно , причем их характеристики определяются углами  и совпадают с характеристиками системы (4.12)–(4.14). В качестве «начальных» условий для подсистемы (4.4) выступают кинематические граничные условия (4.8), заданные на части контура , где по предположению волокна выходят из конструкции.

- При отсутствии объемных нагрузок () и постоянстве температуры в конструкции () на первой итерации () можно построить аналитическое решение задачи Коши (4.4), (4.8). Действительно, ранее было показано, что при  () характеристики системы (4.12)–(4.14), а значит, и системы (4.4) на первой итерации прямолинейны, т.е. , и в силу (4.24) . Поэтому системы (4.4) при  можно записать в форме инвариантов Римана [12] с нулевыми правыми частями, после чего легко построить решение задачи Коши (4.4), (4.8):

- (4.25)

- где  в силу (4.5) и ;  вдоль характеристик системы (4.4) в силу (4.24);  – начальные значения для функций  на контуре , известные из решения задачи Коши (4.12)–(4.14), (4.9), (4.18), (4.19);  – функции, задающие точки контура , . (Так как характеристики систем (4.4) при  на первой итерации прямолинейны, то в уравнениях (4.25) имеют место равенства .)

- Таким образом, на каждой итерации решение термоупругой задачи РА сводится к последовательному интегрированию задачи Коши (4.12)–(4.14), (4.9), (4.18), (4.19), граничной задачи (4.3), (4.7) и задачи Коши (4.4), (4.8). Такое неклассическое сведение граничной задачи РА к задаче Коши возникает из-за того, что система разрешающих уравнений (3.1)–(3.4) совместно с граничными условиями (2.9)–(2.11), (3.9) образует систему нелинейных уравнений с сингулярным возмущением [10], а ИП (4.1)–(4.10) относится к разряду методов теории возмущений.

- Для проверки сходимости ИП целесообразно r-е приближения для неизвестных функций подставить в систему разрешающих уравнений (3.1)–(3.4) и соответствующие ей граничные условия (2.9)–(2.11), (3.9), а затем проконтролировать возникающие при этом невязки. Следует отметить, что невязки возникают лишь в уравнениях (3.1) и граничных условиях (3.9) и имеют вид:

- (4.26)

- Эти равенства показывают, что определение невязок при использовании ИП не требует дополнительных вычислительных усилий, так как все выражения, входящие в (4.26), необходимо вычисляются для построения ()-й итерации. Авторы считают, что на настоящий момент времени контроль норм невязок (4.26) является наиболее удобным практическим критерием проверки сходимости ИП (4.1)–(4.10).

- Не будем более подробно останавливаться на описании ИП (4.1)–(4.10), потому что в остальном он реализуется так же, как и ИП в [1,9].

- Так как трансцендентные уравнения (4.18) могут определять несколько наборов начальных условий для системы (4.12)–(4.14), удовлетворяющей условиям теоремы Коши-Ковалевской, а также в силу единственности решения граничной задачи (4.3), (4.7) [15] и задачи Коши (4.4), (4.8) [12] при помощи ИП (4.1)–(4.10) можно построить несколько решений задачи РА при фиксированных функциях , если ИП сходится.

- Возможность варьирования функций  в краевых условиях (2.11), (4.9) позволяет получать «пучки решений» задачи РА. Из всей совокупности решений задачи РА можно выбирать проекты с определенными свойствами, например с наименьшим расходом армирующих волокон или наиболее удобные с точки зрения технологической реализации, или с наименьшей интенсивностью напряжений в связующем и другие. Это означает, что рациональными проектами можно управлять. Так как целью настоящего исследования является получение проектов РА, в которых несущая способность равнонапряженных волокон исчерпывается максимально, то целесообразно использовать возможность управления структурой армирования для получения конструкций, в которых несущая способность неравнонапряженных волокон по возможности также использовалась бы наиболее полно. Действительно, при постановке задачи РА (см. §2) предполагалось, что при действии k-й ССН волокна k-го семейства являются равнонапряженными (), а напряжения в волокнах i-го семейства непостоянны (, ) и определяются в процессе решения задачи РА. Очевидно, что в общем случае может оказаться, что несущая способность волокон i-го семейства используется незначительно, т.е. напряжения  по модулю близки к нулю. Это может привести к ослаблению конструкции, например, в направлениях, ортогональных к траекториям волокон k-го семейства. Следовательно, при действии k-й ССН композитная конструкция может оказаться малоэффективной с прочностной точки зрения несмотря на то, что волокна k-го семейства равнонапряжены и их несущая способность используется максимально. Для получения проектов, в которых при действии k-й ССН несущая способность волокон i-го семейства по возможности также использовалась бы наиболее полно, можно, например, потребовать, чтобы на контуре со статическими граничными условиями  напряжения  были бы изначально заданы, а не определялись из систем (4.6) или (4.18), (4.19). В качестве значений  можно выбрать, например, значения расчетных сопротивлений арматуры при сжатии или растяжении [16] ( в (2.13)) или близкие к ним значения. Тогда при действии k-й ССН волокна k-го семейства будут строго равнонапряжены, а несущая способность волокон i-го семейства, по крайней мере, в некоторой окрестности контура , будет использована наиболее полно. Такой выбор значений  можно подкрепить следующими соображениями. Выше было показано, что при отсутствии объемных нагрузок () на первой итерации  , , поэтому если  на  имеют значения расчетных сопротивлений арматуры, то эти же значения имеют и функции  во всей конструкции, т.е. в первом приближении несущая способность обоих семейств арматуры при действии обеих ССН будет использована наиболее полно.

- Если на контуре со статическими граничными условиями  заданы значения напряжений , то система (4.6) с учетом выражений (3.10) будет замкнута относительно граничных значений функций  (функции  уже не предполагаются известными на  из краевых условий (4.9), а определяются из статических граничных условий (4.6), т.е. здесь фактически исчерпана возможность варьирования краевых условий (4.9) с целью получения проекта с более полным использованием несущей способности арматуры). Уравнения (4.6) можно разрешить относительно :

- (4.27)

- где

- (4.28)

- (Знаменатели в (4.28) отличны от нуля в силу предположения (3.11).)

- Следовательно, в этом случае для каждого  система (4.6) распадается на две независимые подсистемы (4.27). Корень первого уравнения (4.27) по тем же причинам, что и в (4.18), необходимо разыскивать на открытом интервале . Очевидно, что на этом интервале первое уравнение (4.27) имеет только один корень, а второе уравнение разрешается однозначно. Кроме того, как уже отмечалось, на r-й итерации функции  должны удовлетворять физическим ограничениям (2.12), поэтому из (4.6), (4.27) следуют требования:

- Таким образом, система (4.27) с учетом задания на  значений для напряжений  однозначно определяет начальные значения функций  для системы (4.12)–(4.14) на части контура, где заданы статические граничные условия. А значит, для системы (4.12)–(4.14) и в этом случае можно поставить задачу Коши на , после чего решение задачи РА строится с помощью ИП по описанному выше алгоритму. Если ИП сходится, то в силу однозначного задания начальных условий для подсистемы (4.12)–(4.14) (что следует из единственности решения системы (4.27)) получим в этом случае единственное решение задачи РА, так как возможность варьирования краевых условий (4.9) уже использована. (Еще раз подчеркнем, что это решение будет обладать следующей особенностью: при действии k-й ССН волокна k-го семейства будут равнонапряжены, а напряжения в арматуре m-го семейства () в случае высокомодульной арматуры () будут непостоянны, но близки (по крайней мере при отсутствии объемных нагрузок) к значениям расчетных сопротивлений арматуры, заданным на контуре , т.е. несущая способность волокон в соответствующем проекте РА по возможности будет использована наиболее полно.)

- В заключение настоящего параграфа кратко отметим, что при действии на конструкцию двух ССН вместо двух семейств волокон, как это предполагалось выше, можно внедрить в пластину 4-е семейства арматуры и потребовать, чтобы арматура двух из этих семейств (например, первого и второго) была равнонапряжена при действии первой ССН, а арматура двух других семейств (например, 3-го и 4-го) – при действии второй ССН. При этом система разрешающих уравнений качественно будет подобна системе (3.1) – (3.4) при  и дополнительных условиях . Так как при такой постановке задачи РА при действии каждой из двух ССН два различно ориентированных семейства арматуры будут равнонапряжены, то, естественно, такая укладка арматуры позволяет элементарным равнонапряженным волокнам более эффективно (по сравнению со случаем укладки двух семейств волокон, когда при действии каждой из ССН волокна только одного семейства равнонапряжены) воспринимать соизмеримые напряжения на площадках, различно ориентированных по двум направлениям. Решать подобную задачу РА можно, например, при помощи ИП, аналогичного (4.1)–(4.10). Существенным отличием здесь будет лишь то, что задача РА в такой постановке имеет больше произволов. А именно, помимо возможности варьирования краевых условий (2.11) или (4.9) здесь появится возможность варьировать и граничные значения для углов армирования  на той части контура конструкции , где волокна k-го семейства входят в нее.

- Если же в процессе эксплуатации конструкция подвергается воздействию  ССН, то задача о равнонапряженном армировании может быть поставлена и в этом случае. Для этого необходимо внедрить в пластину, например, М семейств волокон постоянного поперечного сечения и потребовать, чтобы при действии m-й ССН арматура m-го семейства была равнонапряжена (, ). Система разрешающих уравнений при этом качественно будет подобна (3.1)–(3.4) (где следует принять ) и будет замкнута относительно  неизвестных функций , . Решать такую задачу также можно при помощи ИП, аналогичного (4.1) – (4.10). Более того, если внедрить в такую конструкцию 2М семейств волокон, то можно потребовать, чтобы при действии каждой ССН арматура двух семейств (например, (2m-1)-го и 2m-го) была равнонапряжена (, ). Соответствующая этой задаче РА система разрешающих уравнений качественно будет подобна системе (3.1)–(3.4) и будет замкнута относительно  неизвестных функций      ;    . Решать такую задачу РА можно вновь при помощи ИП, аналогичного (4.1)–(4.10), поэтому не будем в настоящем исследовании более подробно останавливаться на этих вопросах.

5. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ РА

Сначала исследуем простой случай РА прямоугольной удлиненной пластины. Для этого рассмотрим прямоугольную удлиненную пластину (в идеале бесконечной длины) единичной ширины, ориентированную вдоль оси . Предполагая, что в продольном направлении нагрузка, тепловое воздействие, закрепление и армирование конструкции не изменяются, и пренебрегая локальными торцевыми эффектами, получим, что решение задачи РА будет зависеть только от одной переменной . Будем считать, что при действии обеих ССН пластина равномерно нагрета (), тогда, если проинтегрировать уравнения (3.1), (3.2), получим следующую систему разрешающих уравнений, описывающую термоупругую задачу РА:

(5.1)

(5.2)

(5.3)

где  – интегральные операторы вида:

(5.4)

;  – постоянные интегрирования, имеющие смысл суммарной площади поперечных сечений арматуры k-го семейства, пересекающей площадку единичной (вдоль ) длины и ортогональную к направлению  ( можно задавать вместо  в (2.11)); на кромке  заданы статические граничные условия (2.8), а на кромке  пластина жестко закреплена. (Уравнения теплопроводности (2.7) при  выполняется тождественно, поэтому они исключены из рассмотрения.)

Систему уравнений (5.1)–(5.3) можно преобразовать. Для этого выразим из (5.2), (5.3) функции  и подставим их в (5.1), тогда получим

(5.5)

где  – интегральные операторы вида:

(5.6)

Таким образом, решение рассматриваемой задачи РА сводится к решению системы нелинейных интегральных уравнений (5.5), замкнутой относительно 4-х неизвестных функций . Очевидно, что решать систему (5.5) можно лишь с помощью численных методов [14]. Если предположить, что распределенная приведенная нагрузка  не зависит от , т.е. если  порождена не объемными нагрузками, а распределенными поверхностными нагрузками, возникающими, например, при обтекании пластины вязкой жидкостью, то  будет функцией переменной  и операторы  в (5.5), (5.6) «вырождаются» в известные функции переменной . В этом случае решение задачи РА сводится к решению в каждой точке  системы 4-х трансцендентных уравнений (5.5), замкнутой относительно значений прежних неизвестных функций. (Такую же систему трансцендентных уравнений получаем в общем случае на кромке , на которой заданы статические граничные условия.) В силу существенной нелинейности системы (5.5) она может иметь несколько решений, что наглядно подтверждает возможность неединственного решения термоупругой задачи РА, причем эти решения параметрически будут зависеть от уровня нагрева (охлаждения) конструкции (от ), а также от количества внедряемых в конструкцию волокон, т.е. от , что обеспечивает возможность управления структурами РА.

В качестве конкретного примера рассмотрим решение следующей упругой () задачи РА для прямоугольной удлиненной пластины. Предположим, что объемная нагрузка при действии обеих ССН отсутствует (, ), а безразмерные значения контурных напряжений на кромке  равны:    , т.е. в первой ССН касательная составляющая контурной нагрузки равна нулю, а во второй ССН отсутствует нормальная составляющая. Безразмерные механические характеристики материалов связующего и волокон равны:      .

Так как объемные нагрузки в рассматриваемом примере не учитываются, то решение этой упругой задачи РА сводится к решению трансцендентной системы (5.1)–(5.3) (или, что то же самое, (5.5)). Решать систему (5.1)–(5.3) можно, например, при помощи ИП, аналогичного (4.1)–(4.10). В табл. 1 приведены значения первых приближений неизвестных функций, в зависимости от значений интенсивностей армирования , заданных на кромке . (Величины  в табл. 1 означают первые приближения для интенсивностей напряжений в связующем при действии m-й ССН.)

Таблица 1

| № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,25 | 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,5 0,25 | 0,5648 0,8113 1,0406 1,2026 0,7236 0,6665 | -0,2479 -0,9471 -1,0604 -0,4452 -1,0700 -1,1533 | 0,6336 1,0533 1,7059 2,5920 0,8834 0,7866 1,0 | 3,9514 0,7195 0,5598 2,0957 0,5475 0,4436 1,0 | 0,01020 0,02487 0,05400 0,03923 0,02444 0,02480 0,01953 | 0,05024 0,01275 0,01517 0,04044 0,01500 0,01803 0,01332 |

Данные, приведенные в табл.1, показывают, что структура РА () и НДС в конструкции () существенно зависят от количества волокон каждого семейства, внедряемых в пластину (от ). Это подтверждает выдвинутый ранее тезис о том, что на множестве проектов РА имеет смысл ставить задачи целевого управления. Действительно, как следует из табл.1, во многих случаях (расчеты №№1–4) напряжения в волокнах  при различных  () по модулю превышают значения безразмерных расчетных сопротивлений арматуры при растяжении и сжатии, которые в рассматриваемой задаче приняты равными единице (). Очевидно, что при таких значениях напряжений арматура соответствующего семейства будет разрушаться. И лишь в трех из приведенных в табл.1 расчетов (№№5–7) напряжения  по модулю не превышают единицы, т.е. в этих случаях напряжения в арматуре удовлетворяют прочностным ограничениям (2.13), и конструкция будет надежно воспринимать внешние нагрузки. Следует отметить, что в расчетах №№5,6 напряжения  меньше единицы, т.е. при действии i-й ССН несущая способность арматуры k-го семейства используется неполно, а в расчете №7 , , т.е. в этом случае при действии обеих ССН напряжения в волокнах обоих семейств будут равны расчетному сопротивлению арматуры, а значит, и несущая способность волокон при этом используется наиболее полно. Следствием этого факта явилось уменьшение общего расхода арматуры в проекте №7 в 1,4 и 1,6 раза по сравнению с проектами №№5 и 6 соответственно.

Этот результат показывает, что в рамках настоящего исследования действительно имеет смысл ставить задачу целевого управления на множестве проектов с равнонапряженной арматурой, причем в качестве дополнительного условия целевого управления, как это уже отмечалось в §4, естественно потребовать, чтобы на кромке со статическими граничными условиями напряжения  так же, как и , равнялись значениям расчетного сопротивления арматуры. Итак, дополнительно потребуем, чтобы , а величины  будем разыскивать из системы (5.1), (5.3). В силу того, что при действии первой ССН продольные нагрузки отсутствуют, а при действии второй ССН отсутствуют нагрузки по направлению , при заданных механических характеристиках фаз композиции в конструкции при второй ССН можно реализовать случай чистого сдвига (), а при первой ССН – исключить сдвиговые деформации (). Для этого внедрим в пластину два семейства арматуры с одинаковой интенсивностью () симметрично относительно направления  (). Тогда система (5.1), (5.3) с учетом  примет вид:

(5.7)

(5.8)

Исключим из (5.7) за счет (5.8) неизвестные , тогда

(5.9)

где учтено, что . Выразим из каждого уравнения (5.9)  и приравняем эти выражения:

(5.10)

Второе равенство в (5.10) задает уравнение, определяющее искомую функцию . В силу того, что это уравнение является трансцендентным, оно может иметь несколько решений на интервале от  до . Так, одним из решений уравнения (5.10) являются значения . Однако при этом, как следует из (5.8), деформации и напряжения в связующем (2.3) неограничены по модулю:

при ,		        (5.11)

а значит, это решение не представляет интереса с практической точки зрения. Наличие других решений уравнения (5.10) авторам строго доказать не удалось, но можно провести асимптотический анализ системы (5.9). Для этого устремим малый параметр  к нулю. Тогда в предположении, что ,  из второго равенства (5.10) получим выражение для , а из первого равенства (5.10) – выражение для :

.			        (5.12)

(Очевидно, что решение (5.12) по структуре совпадает с решением (4.27), которое следует из статических граничных условий ИП (4.1)–(4.10).) Однако нетрудно видеть, что система (5.9) при  помимо решения (5.12) имеет еще одно, определяемое равенствами

(5.13)

но при этом .

Следовательно, в пределе  задача РА может иметь два решения (5.12), (5.13), причем в случае (5.12) все неизвестные функции имеют конечные предельные значения (эту часть решения задачи назовем «регулярной»), а в случае (5.13) деформация  не имеет конечного предельного значения (эту часть решения назовем «сингулярной»).

В табл.2 приведены значения неизвестных функций, определяющих решение упругой задачи РА для прямоугольной удлиненной пластины при различных  и при прежних прочих входных данных с учетом дополнительного условия . (Значения, приведенные в табл.2, получены при помощи численного решения уравнения (5.10) на открытом интервале от  до .)

Таблица 2

|  | Регулярное решение |  |  |  | Сингулярное решение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,7863 | 0,8011 | 1,2911 | 0,0 |  | 0,0118 | 0,1443 |
|  | 0,25 | 0,2496 | 0,2462 | 0,4364 | 0,125 | 0,12459 | 0,1208 | 0,0795 |
|  | 2,0 | 2,0058 | 2,0648 | 13,124 | 1,0 | 1,000001 | 1,00014 | 1,0211 |
|  | 1,0 | 1,0000 | 1,0005 | 1,8846 |  | 432,369 | 42,370 | 3,5146 |

Из табл.2 следует, что при использовании высокомодульной арматуры () регулярное решение задачи РА отличается от решения в асимптотическом приближении () лишь на несколько процентов, поэтому в случае высокомодульной арматуры в качестве приближенного решения задачи РА можно использовать решение, построенное на основе нитяной модели механического поведения полиармированного слоя (). Если для высокомодульной арматуры регулярное решение задачи РА предпочтительнее сингулярного по НДС в связующем, то в случае низкомодульной арматуры () деформации в сингулярном решении на порядок меньше (или того же порядка), чем в регулярном. Кроме того, при  величина , а значит, и общий расход арматуры в сингулярном решении в 5,5 раза меньше, чем в регулярном. Следовательно, при использовании низкомодульной арматуры предпочтение следует отдавать сингулярному решению задачи РА как с прочностной точки зрения, так и с точки зрения расхода материала арматуры.

Таким образом, проведенный асимптотический анализ и численное решение уравнения (5.10) при конкретных входных данных задачи РА показывают, что она в силу своей нелинейности может иметь два решения (других решений обнаружить не удалось). Такая неединственность решения удобна с практической точки зрения, так как позволяет из двух проектов РА выбрать наиболее эффективный по тем или иным механическим, технологическим или эксплуатационным показателям.

З а м е ч а н и е. В §4 было показано, что ИП (4.1)–(4.10) при статических граничных условиях, разрешенных в форме (4.27) (когда на контуре  изначально задаются напряжения в волокнах обоих семейств при действии обеих ССН), позволяет выделить лишь одно решение задачи РА. Это объясняется тем, что в качестве нулевого приближения для начала ИП были выбраны функции (4.10), т.е. предполагалось, что разыскивается проект РА, в котором НДС в связующем при действии обеих ССН в некотором смысле близко к нулю, а значит, из всех решений задачи ИП выделяет лишь регулярную часть решения. Для выделения сингулярной части решения, по-видимому, нужно задать другое, близкое к нему, приближение. Но об этом приближении в общем двумерном случае заранее ничего не известно, поэтому авторы пока ограничились решениями, определяемыми начальными приближениями (4.10), тем более, что в этих решениях НДС в связующем, по крайней мере в случае высокомодульной арматуры, как следует из табл.2, на порядки меньше, чем в сингулярных решениях.

Рассмотрим теперь решение задачи РА для конструкции сложной формы. Пусть плоская двусвязная конструкция ограничена двумя контурами, которые в безразмерной полярной системе координат () задаются уравнениями

По внешнему контуру  конструкция жестко закреплена, а на внутреннем контуре  заданы статические нагрузки: при первой ССН на  задано равномерное давление , а при второй ССН – равномерные нормальные и касательные напряжения . Распределенные объемные нагрузки отсутствуют (), тепловое воздействие не учитывается (). Безразмерные механические характеристики материалов связующего и волокон имеют значения: , . Кроме того, на внутреннем контуре  зададим дополнительно значения для напряжений: , т.е. на внутреннем контуре при действии первой ССН арматура обоих семейств сжата, а при второй – волокна первого семейства сжаты, а второго – растянуты, причем напряжение в сжатой арматуре по модулю отлично от напряжения в растянутых волокнах. (Действительно, расчетные сопротивления арматуры при растяжении и сжатии совпадают по модулю лишь для низкопрочной арматуры [16]; в случае высокопрочной арматуры расчетное сопротивление при сжатии в 2–3 раза меньше, чем при растяжении [16]. Это вызвано тем, что высокопрочная арматура при сжатии не столько разрушается, сколько теряет устойчивость. Поэтому в настоящем примере, в отличие от предыдущих, для большей общности принято, что арматура имеет различные расчетные сопротивления при растяжении и сжатии.)

Так как распределенные объемные нагрузки отсутствуют и тепловое воздействие не учитывается, то в первом приближении параметры РА определяются равенствами (4.22), (4.23), (4.27). Соответствующая структура РА приведена на рис.1, причем сплошными линиями изображены траектории волокон, сжатых при действии обеих ССН (первое семейство), а штриховыми – траектории волокон, сжатых при действии первой ССН и растянутых при действии второй (второе семейство). Выше на конкретных примерах было показано, что в случае высокомодульной арматуры () уточненное, например, при помощи ИП (4.1)–(4.10) решение задачи РА незначительно отличается от приведенного на рис.1. Поэтому структуру армирования, изображенную на рис.1, приближенно можно считать рациональной, причем траектории армирования при этом будут прямолинейными, что удобно с точки зрения технологической реализации такого проекта, а волокна обоих семейств при действии обеих ССН будут равнонапряжены, т.е. их несущая способность используется наиболее полно. Следует отметить, что общий расход арматуры первого семейства в этом проекте в 1,845 больше, чем второго. Это вызвано тем, что при действии второй ССН напряжения в арматуре второго семейства по модулю в 3 раза больше, чем в арматуре первого семейства.

Рис.1.

# ЛИТЕРАТУРА

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Проектирование плоских термоупругих композитных конструкций с равнонапряженной арматурой при действии двух независимых систем нагрузок. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №2, с.61–88.

- Немировский Ю.В., Резников Б.С. Прочность элементов конструкций из композитных материалов. Новосибирск, Наука, 1986, 165 с.

- Бушманов С.Б., Немировский Ю.В. Проектирование пластин, армированных равнонапряженными волокнами постоянного поперечного сечения. Механика композитных материалов, 1983, т.19, №2, с.278–284.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. О некоторых свойствах решений плоских термоупругих задач рационального армирования композитных конструкций. Прикладная математика и механика, 1997, т.61, В2, с.312–321.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Теплопроводность волокнистых оболочек. Теплофизика и аэромеханика, 1998, т.5, №2, с.215–235.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. О некоторых особенностях уравнений оболочек, армированных волокнами постоянного поперечного сечения. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №2, с.20–40.

- Баландин П.П. К вопросу о гипотезах прочности. Вестник инженеров и техников, 1937, №1, с.19–24.

- Джураев Т.Д. Краевые задачи для уравнений смешанного и смешанно-составного типов. Ташкент, Фан, 1979, 238 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Применение методов теории возмущений в упругих задачах для плоских композитных конструкций с равнонапряженной арматурой. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №2, с.162–180.

- Найфэ А. Введение в методы возмущений. М., Мир, 1984, 536 с.

- Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными. М., Физматгиз, 1961, 410 с.

- Рождественский Б.Л., Яненко Н.Н. Системы квазилинейных уравнений. М., Наука, 1969, 592 с.

- Смирнов В.И. Курс высшей математики. т.IV, М.–Л., Гос. изд-во технико-теоретич. лит-ры, 1959, 804 с.

- Березин А.В., Жидков Н.П. Методы вычислений. т.II, М., Физматгиз, 1959, 620 с.

- Бицадзе А.В. Краевые задачи для эллиптических уравнений второго порядка. М., Наука, 1966, 204 с.

- СНиП 2.03.01 – 84. Бетонные и железобетонные конструкции. / Госстрой СССР, М., ЦИТП Госстроя СССР, 1989, 80 с.

- Поступила в редакцию 19 октября 2000 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 99 – 01 – 00549).