### ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ

# Белов Н.Н., Югов Н.Т., Афанасьева С.А., Коняев А.А., *Копаница Д.Г., Толкачев В.Ф., Хабибуллин М.В., *Инжелевский П.М.

Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики

при Томском госуниверситете, г. Томск, Россия

## *Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск, Россия

### РЕЗЮМЕ

Рассмотрено два подхода к расчету динамического разрушения в хрупких материалах на примере корундовой керамики и бетона. Предложена модель динамического разрушения пористой корундовой керамики. Для расчета разрушения бетона применен феноменогогический подход, когда критерии прочности выражаются через инвариантные связи критических значений макрохарактеристик процесса – напряжений и деформаций.

Численно решены задачи об ударном взаимодействии металлических цилиндрических ударников с преградами, содержащими слой корундовой керамики, и с бетонными плитами в двумерной (осесимметричной) и трехмерной постановках. Проведено сравнение полученных результатов математического моделирования с данными специально поставленного эксперимента.

ВВЕДЕНИЕ

Динамическое разрушение, развивающееся в твердых телах при интенсивных ударных и взрывных нагрузках, принципиально отличается от квазистатического. Можно отметить, по крайней мере, два существенных отличия. Во-первых, если при квазистатическом нагружении происходит рост одной или нескольких магистральных трещин, то ударное нагружение сопровождается одновременным зарождением и развитием в локальных объемах большого числа микропор и микротрещин под действием растягивающих напряжений. Во-вторых, в динамических процессах разрушения время является такой же определяющей характеристикой, как напряжения и деформации. Действительно, многочисленные экспериментальные исследования по динамическому нагружению материалов свидетельствуют о том, что разрушение не является критическим событием мгновенной потери сплошности материала при достижении определенной предельной нагрузки, т.е. предела прочности согласно статическим критериям разрушения. Необходимо некоторое время, за которое микропараметры напряженного и деформированного состояния, достигшие некоторого предельного уровня, воздействуя на структуру материала, накапливают в ней такие изменения, в результате которых материал постепенно «разрыхляется», его несущая способность падает и, наконец, наступает разрушение [1].

Следует различать динамическое разрушение пластичных [2] и хрупких материалов [3]. В отличие от пластичных сред высокотвердые керамики, геологические материалы, бетон и другие хрупкие материалы содержат большое число концентраторов напряжений – пор, трещин, границ зерен, зарождение разрушения, на которых активируется в области упругого деформирования материала в целом. Микроразрушения в таких материалах могут появиться в фазе сжатия, что приводит к падению сопротивления разрушению [4].

С точки зрения математического моделирования проблема разрушения имеет два аспекта. Первый связан с разработкой модели и критерия разрушения. Второй – с описанием механического поведения разрушенной или частично поврежденной среды. Процесс разрушения сопровождается изменением структуры материала, что оказывает обратное влияние на поле деформаций и напряжений.

Поврежденная и разрушенная среда (микронеоднородная и, вообще говоря, разрывная) математически моделируется эквивалентной однородной сплошной средой, а обратное влияние микроструктурных изменений на макроскопическое напряженно-деформированной состояние отражается через уравнение состояния и эффективные упругие и прочностные характеристики поврежденной среды, зависящие от величины пористости в материале [2]. Разрушенный материал моделируется некоторой сыпучей средой, работающей только на сжатие и сдвиг и не выдерживающей растягивающих напряжений.

При выборе математической модели деформирования и разрушения хрупких материалов в условиях динамического нагружения необходимо исходить из точности описания физики процесса, учитывая при этом, что модель не должна быть чрезвычайно громоздкой и требовать экспериментального определения большого количества констант. Однако для многих материалов, среди которых и бетон, не удается пока построить модель динамического разрушения, в полной мере учитывающей перечисленные выше факторы. Объясняется это не ограниченными возможностями математического моделирования, а большой неопределенностью знаний о реальных свойствах материалов.

В такой ситуации можно использовать статические критерии прочности, в которых постоянные, определяемые через пределы прочности материала при растяжении, сжатии и сдвиге, уточняются путем привязки к данным динамического нагружения. Несмотря на то, что при таком подходе к расчету динамического разрушения релаксация напряжений в процессе разрушений не учитывается, для некоторых хрупких материалов (горные породы, бетон и др.) при соответствующих условиях нагружения математическое моделирование с приемлемой для практики точностью описывает данные реального эксперимента [5].

В данной работе в рамках рассмотренных подходов проведено математическое моделирование динамического разрушения высокопрочной пористой керамики и бетона.

1. МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ ПОРИСТЫХ ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ

Неоднородная пористая среда рассматривается как двухкомпонентный материал, состоящий из твердой фазы - матрицы и включений - пор. Относительно геометрических характеристик пор предполагается, что их форма близка к сферической, а функция распределения по размерам такова, что они могут быть охарактеризованы некоторым общим для всего ансамбля пор характерным размером a0. Удельный объем пористой среды v представляется в виде суммы удельного объема матрицы vm, удельного объема пор vp и удельного объема vt, образующегося при раскрытии трещин: v=vm+vp+vt. Пористость материала характеризуется относительным объемом пустот ξ=ξp+ξt, либо параметром α=v/vm, которые связаны зависимостью α=1/1−ξ. Здесь ξp=vp/v, ξt=vt/v - относительные объемы пор и трещин.

Система уравнений, описывающих движение пористой упругопластической среды, имеет вид [2]

ddtVρdV=0, ddtVρudV=Sn⋅σdS, ddtVρEdV=Sn⋅σ⋅udS,		(1.1)

p=ρ0αγ0ε+c021−γ0η/2η1−S0η2, e=sJ2μ+λs, s:s=23σT2,

где t - время; V- объем интегрирования; S - его поверхность; n - единичный вектор внешней нормали; ρ - плотность; σ=−pg+s - тензор напряжений; s - его девиатор; p - давление; g - метрический тензор; u - вектор скорости; E=ε+u⋅u/2 - удельная полная энергия; ε - удельная внутренняя энергия; e=d−d:gg/3 - девиатор тензора скоростей деформаций; d=∇u+∇uT/2 - тензор скоростей деформаций; sJ=s+s⋅ω−ω⋅s - производная девиатора тензора напряжений в смысле Яуманна-Нолла; η=1−ρ0v/α; σT=Y0/α+kp; μ=μ01−ξ1−6ρ0c02+12μ0ξ/9ρ0c02+8μ0 - эффективные предел текучести и модуль сдвига; ω=∇uT−∇u/2 - тензор вихря; ρ0,γ0,c0,μ0,Y0,k,S0 - константы материала матрицы. Параметр λ исключается с помощью условия текучести.

Для замыкания системы (1.1) необходимы уравнения, описывающие изменение параметра α, как при растяжении, так и при сжатии.

Разрушение хрупких керамических материалов происходит главным образом в связи с возникновением и ростом микротрещин. Максимальное упругое полураскрытие монетообразной трещины под действием растягивающего напряжения, перпендикулярного плоскости трещины, определяется соотношением [6]

δ=−21−νπμ0Rpm,

где ν - коэффициент Пуассона, R - радиус трещины, pm=αp - давление в материале матрицы. Предполагая, что при раскрытии трещины ее берега образуют эллипсоид вращения с полуосями δ, R, R, найдем объем трещины

VT=−81−ν3μ0R3αp									(1.2)

Пусть в процессе нагружения не происходит образования новых трещин, а деформирование материала сопровождается ростом изначально существующих с характерным размером R, тогда из (1.2) следует

ξt=−81−ν3μ0N0R3αp								(1.3)

Здесь N0 - число трещин в единице объема.

Считая, что до момента фрагментирования поврежденного трещинами материала объем пор остается неизменным и равен ξ0, получим

ξt=ξ−ξ0=α−α0α0α									(1.4)

Подставляя (1.4) в (1.3), окончательно имеем

p=−3μ0α−α081−νN0α0R3α2								(1.5)

Из уравнения (1.5) вытекает, что с увеличением радиуса трещины рост несплошностей облегчается.

Рост трещин определяется уравнением

R/R=F1+F2,										(1.6)

где

F1=αsi−s/η1 при αsi>s si=32s:s; s=s01−R/R; F2=αp−p/η2 при p<0∧αp>p

p=p01−R/R; R=β/3N0;

s0, p0, η1, η2, β - константы материала.

Критерием полной фрагментации является равенство R=R.

При расчете ударно-волнового уплотнения разрушенной пористой керамики реальная среда, представленная твердыми частицами, между которыми действуют силы сухого трения, и пустотными промежутками, моделируется сферической частицей радиуса b0 из материала, удовлетворяющего условию Мора-Кулона, в центре которой находится сферическая пора радиуса a0. Тогда из решения задачи о деформировании одиночной поры под действием изотропного напряжения можно получить кинетическое уравнение для расчета уплотнения гранулированного материала.

Y0τ2Q(α,α,α)=αp+Y0k1−αα−12k3−2k						(1.7)

где

Q(α,α,α)=3−2k3+4kαα131−αα−13+4k33−2k−3−2k36−kα2α431−αα−126−k33−2k; τ2=ρ0a023(α0−1)23Y0;

Y0, β - коэффициенты условия Мора-Кулона.

При растяжении разрушенный материал описывается как порошок, движение которого происходит в соответствии с уравнениями для среды, лишенной напряжений. Относительное содержание пустот при этом определяется из уравнения состояния пористого вещества с нулевым давлением в частицах.

Таким образом, уравнения (1.1),(1.5),(1.6),(1.7) при соответствующих начальных и граничных условиях образуют полную систему уравнений, описывающих поведение пористой керамики в условиях ударно-волнового нагружения.

Ударная адиабата пористой керамики может быть рассчитана с помощью следующих соотношений, которые получаются из условий на скачке, уравнения состояния и уравнения (1.7):

в упругой области

σ1=pH−ρ0γ0εH+s1αα−0,5ρ0γ0α0/ρ0−v; D2=α0σ1ρ01−vρ0/α0			(1.8)

u12=σ1α0/ρ0−v, ε=σ1α0/ρ0−v/2

где εH=ηpH2ρ0, pH=ρ0c02η1−S0η2, s1=43μ⋅lnα0ρ0v, α=α0, D - скорость ударной волны, индексом «1» обозначены параметры в направлении движения ударной волны;

в пластической области

σ1=pH−ρ0γ0εH−0,5σ1ava−v−εa+2σTα/3α−0,5ρ0γ0va−v; σ1=p+23σT;

D−u1a2=vaσ1−σ1a1−v/va; u1−u1a2=vaσ1−σ1a1−v/va

где

σT=Y0/α+kp при Y0/α+kp<σ0/α, p=Y0kααα−12k3−2k−1;

σ0 - константа материала. Индексом «a» обозначены параметры упругой волны, которые находятся из (1.8) и уравнения s1=23σT при α=α0

Численные значения коэффициентов Y0, k в условии Мора-Кулона можно определить, сопоставляя расчетную и экспериментальную ударные адиабаты. Сравнение расчетной (сплошная линия) и экспериментальной [7] (точки) ударных адиабат керамики AD-85 в переменных напряжение (ГПа) - удельный объем (см3/г) (слева) и скорость ударной волны (км/с) - массовая скорость (км/с) приведено на рис.1. (k=0,75, Y0=0,15838 ГПа).

Рис.1.

На рис.2 представлено в тех же переменных сравнение расчетной и экспериментальной [7] ударных адиабат керамики P-3142-1 (k=0,75, Y0=0,2407 ГПа).

Рис.2.

В рамках одномерной деформации проведены расчеты численным методом Уилкинса [8] соударения медного диска толщиной 0,26 см с пластиной из керамики AD-85 (ξ0=6,5%) толщиной 1,38 см со скоростями 60 м/с и 360 м/с. Расчеты проведены при следующих численных значениях констант, которые подбирались по известной экспериментальной зависимости откольной прочности от амплитуды ударной волны [4]: R0=2,5 мкм, η1=0,705 ГПамкс, η2=0,1 ГПамкс, p0=0,38 ГПа, s0=2,6 ГПа, N0=64⋅107 см-3, R=11,6 мкм.

Рис.3 иллюстрирует распределения относительного объема пустот (%) по ударнику и мишени на момент окончания расчетов (t=3,4 мкс, слева - 60 м/с, справа - 360 м/с).

Рис.3.

На рис.4 представлены зависимости напряжение (ГПа) - время (мкс) в сечении, расположенном на расстоянии 0,88 см от поверхности контакта. По этим данным можно судить о характере разрушения мишеней. При 60 м/с разрушение керамического слоя произошло по откольному типу, во втором случае – при сжатии в результате действия касательных напряжений.

Рис.4.

На рис.5 приведены экспериментальная [9] (слева) и расчетная зависимости напряжение-время на поверхности раздела керамика (AD-85) - ПММА, полученные при соударении медной пластины толщиной 0,26 см с мишенью, состоящей из керамического слоя (0,36 см) и слоя ПММА (1,2 см). Скорость удара 570 м/с. Получено удовлетворительное согласование расчета с экспериментом.

Рис.5.

Данная модель применяется для анализа экспериментальных результатов по ударному взаимодействию цилиндрических ударников из ВНЖ-90 (d0=0,6 см, l0=6 см) с комбинированными преградами двух типов. Решение задачи проведено численным методом [10]. В первой мишени на лицевой стороне стального цилиндра (12 см) размещается слой керамики P-3142-1 (0,72 см). Во второй мишени на лицевую поверхность керамического слоя дополнительно установлена стальная пластина (0,33 см).

На рис.6 приведены результаты расчета взаимодействия стержня с мишенью первого типа. Скорость удара 1381 м/с. К 5 мкс керамический слой полностью разрушается, и стержень проникает в стальной цилиндр через слой керамического песка. Проникание заканчивается к 115 мкс. Расчетная глубина кратера в стальной плите L = 4,5 см. Области разрушения в материале помечены точками.

Рис.6.

На рис.7 представлены фотографии разрезов кратеров в основном стальном цилиндре для двух типов мишеней. Необходимо отметить, что при нагружении керамический слой разрушается на довольно мелкие осколки. В стальной плите формируются удлиненные кратеры, на дне которых отчетливо видны остатки ударников. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по глубине проникания стержней приведено в таблице.

Рис.7.

Табл.

| Тип мишени | U, км/с | L, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эксперимент | Расчет |
| I | 1,381 | 4,7 | 4,5 |
| II | 1,393 | 4,2 | 4,3 |

Анализ приведенных результатов показывает, что предложенная модель удовлетворительно описывает процессы деформирования и разрушения в пористой керамике Al2O3

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКРЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА ПРИ УДАРЕ

Проведены экспериментальные исследования по нагружению плиты из мелкозернистого бетона стальными  ударниками при скорости соударения 130-700 м/с. Бетон имел состав: одна часть цемента марки 400, 2 части мелкого песка. Время выдержки смеси составило 30 суток. Толщина плит до 200 мм. Ударники представляли собой цилиндры диаметром d0 = 0,76 см массой 8,1 г.

| Рис.8. | Рис.9. |
| --- | --- |

Соударение осуществлено под углом 90о к лицевой поверхности плиты. Ударник при проникании во всех представленных случаях остается практически недеформированным. На рис.8 приведена фотография лицевой поверхности бетонной плиты после удара стальным цилиндром со скоростью 370 м/с. Диаметр откола равен 4,6d0. На рис.9 представлен график изменения глубины проникания Lk ударников в бетон от скорости удара V0.

Полученные экспериментальные данные не достаточны для определения всех параметров изложенной выше модели деформирования и разрушения хрупких материалов. В связи с этим принята следующая модель поведения бетона при динамическом нагружении.

Бетон при динамическом нагружении до разрушения описывается моделью линейно-упругого тела, обладающего физико-механическими свойствами бетона. После разрушения – это упругопластическое изотропно упрочняющееся тело с физико-механическими свойствами гранулированной среды. Сопротивление сдвиговым деформациям такой среды во много раз меньше, чем в бетоне до разрушения, и она не может сопротивляться растягивающим напряжениям.

Для разрушенного бетона в (1.1) предел текучести зависит от давления и определяется по формуле

σт=σmin+σmax−σmink1pσmax−σmin+k1p

где k1=0,82, σmin= 0,0077 ГПа, σmax= 0,0216 ГПа.

В качестве условия прочности используется критерий, предложенный для бетона в [11]

3I2=AI1+B1−1−C1−I32I23−32					(2.1)

где I1,I2,I3 - первый инвариант тензора напряжений, второй и третий инварианты девиатора напряжений соответственно; A=Rc−Rp; B=RcRp; C=3Tc2RcRp; Rc,Rp,Tc - пределы прочности при одноосном сжатии, растяжении и чистом сдвиге соответственно. Поверхность (2.1) для изотропных материалов должна отвечать условию выпуклости (в соответствии с постулатом Друккера и Хилла), которое накладывает следующие ограничения на расчетные параметры

0,530≤TcRcRp≤0,577.

Численные значения A, B, C определяются через пределы прочности бетона при растяжении, сжатии и сдвиге, полученные при динамическом нагружении [12].

В рамках данного подхода с использованием численного метода конечных элементов [13] разработана методика расчета высокоскоростного взаимодействия металлических ударников произвольной формы с бетонной плитой в полной пространственной постановке. С помощью ее был повторен приведенный выше эксперимент по соударению стального цилиндрического ударника с бетонной плитой при скоростях удара 244 м/с и 370 м/с. Расчеты проведены при следующих параметрах модели бетона:

μ0= 17 ГПа; ρ0= 2,2 г/см2; S0= 1,51; γ0= 2; С0= 0,233 см/мкс; Rc= 0.0924 ГПа; Rp= 0,1Rc; С = 0,85.

На рис.10 и рис.11 приведены результаты расчета в виде изометрических проекций сечения ударника и плиты плоскостью симметрии, иллюстрирующие картину разрушения бетона в момент полной остановки ударника. Качественно картина взаимодействия цилиндрического ударника с бетонной плитой совпадает с экспериментальными данными: форма кратера, наличие лицевого откола, недеформируемый ударник. Отклонение расчетной глубины кратера от экспериментальной составляет 4 % и 12 % при скорости удара 244 м/с и 370 м/с соответственно. Наблюдается удовлетворительное согласование расчета с экспериментом. Это позволяет ставить и решать более сложные задачи, например, расчет наклонного соударения.

| Рис.10. | Рис. 11. |
| --- | --- |

На рис.12 приведен результат расчета соударения стального ударника с бетонной плитой со скоростью 300 м/с при ударе под углом 30о. Картина иллюстрирует разрушение в бетонной плите в момент полной остановки ударника.

Рис.12.

### ЛИТЕРАТУРА

- Никифоровский В.С., Шемякин Е.И. Динамическое разрушение твердых тел. Новосибирск, Наука, 1979, 271 с.

- Белов Н.Н., Демидов В.Н., Ефремова Л.В. и др. Компьютерное моделирование динамики высокоскоростного удара и сопутствующих физических явлений. Изв. вузов, Физика, 1992, №8, с.5-48.

- Афанасьева С.А., Белов Н.Н., Толкачев В.Ф. и др. Особенности ударно-волнового деформирования пористой керамики AL2O3. ДАН, 1999, т.368, № 4, с.477-479.

- Канель Г.И., Разоренов С.В., Уткин А.В., Фортов В.Е. Ударно-волновые явления в конденсированных средах. М., Янус-К, 1996, 408 с.

- Исаев А.Л., Велданов В.А. Разрушение бетонной плиты при пробитии ее жестким индентером. Динамическая прочность и трещиностойкость конструкционных материалов, Сб. статей, Киев, Издательство Киевского высшего инженерного училища, 1988, с.134-139.

- Seaman L., Curran D.R., Shockey D.A. Computational models for ductile and brittle fracture. J. Appl. Phys., 1976, v.47, № 11, pp.4814-4826.

- Gust W.H., Royce E.B. Dynamic yield strengths of B4C, BeO, and Al2O3 ceramics. J. Appl. Phys., 1971, v.42, № 1, pp.276-295.

- Уилкинс М.Л. Расчет упругопластических течений. Вычислительные методы в гидродинамике. М., Мир, 1967, с.212-263.

- Rajendram A.M., Kroupa J.L. Impact damage models for ceramic materials. J. Appl. Phys., 1989, v.68, № 8, pp.3560-3565.

- Хабибуллин М.В. Численное моделирование взаимодействия высокоскоростного ударника с системой пространственно разнесенных мишеней. ВАНТ, Сер. Математическое моделирование физических процессов, 1997, Вып.3, с.18-24.

- Гениев Г.А., Киссюк В.Н. К вопросу обобщения теории прочности бетона. Бетон и железобетон, 1965, № 2, с.16-29.

- Баженов Ю.М. Бетон при динамическом нагружении. М., Издательство литературы по строительству, 1970, 272 с.

- Югов Н.Т. Численный анализ трехмерного процесса деформирования и разрушения цилиндра и пластины при наклонном соударении. Изв. АН СССР, МТТ, 1990, № 1, с.112-117.

- Поступила в редакцию 11 апреля 2001 года.

 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 01-01-00813.