# ДЕФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВДОЛЬ ВОЛОКОН

Дорняк О.Р., Лихачева Л.Б., Шамаев В.А.

Воронежская государственная лесотехническая академия, г. Воронеж, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе представлены результаты исследований одноосного деформирования древесины при сжатии. Изучена возможность применения реологических уравнений состояния вязкоупругой среды с двумя временами релаксации для описания напряженно - деформированного состояния древесины в процессе ее уплотнения вдоль волокон.

1. ВВЕДЕНИЕ

Согласно выводам П.Н.Хухрянского наиболее предпочтительный способ модифицирования древесины - прессование поперек волокон [1]. Процессы такого типа достаточно изучены [2,3]. Однако, весьма интересные практические результаты получены при сжатии вдоль волокон. Путем прессования вдоль волокон удается получить древесину с достаточно высокой плотностью древесинного вещества, хорошо зарекомендовавшую себя при изготовлении деталей узлов трения [4,5]. Древесина торцевого прессования применяется также в производстве паркетных щитов и фурнитуры.

Для разработки рациональной научно обоснованной технологии модифицирования натуральной древесины путем ее прессования вдоль волокон необходимы исследования, основанные на реологических моделях, достаточно точно аппроксимирующих экспериментальные данные в широком диапазоне относительных деформаций.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В данной работе изучалось поведение древесины березы (рассеяннососудистая порода) и дуба (кольцесосудистая порода). Эксперименты проводились на образцах сечением 15х15мм и высотой вдоль волокон 20мм с влажностью 6%, 9%, 12%. Сжатие проводилось в прессформе, исключающей поперечную деформацию образцов, на испытательной машине УМ-5А с постоянной скоростью нагружения. После сжатия образцы разгружались, и определялось изменение деформации со временем.

В результате испытания образцов древесины на сжатие вдоль волокон получены диаграммы, представленные на рис.1. Характер кривой “деформация - напряжение” совпадает с аналогичной кривой для сжатия поперек волокон, т.е. имеют место три фазы деформирования. В первой фазе, когда деформация
=0-4%, наблюдается упругое деформирование, которое осуществляется до предела пластического течения. Во второй фазе при изменении  от 4 до 32% деформации складываются из высокоэластических и пластических. Эта фаза протекает при весьма незначительном росте удельного давления. Третья фаза, соответствующая деформациям 32-50%, характеризуется крутым подъемом кривых "деформация – напряжение" уплотненной древесины.

Рис.1.	Диаграмма сжатия древесины вдоль волокон: а) дуба; б) березы при влажности: 1 - 6 %; 2 - 9 %; 3 - 12%.

На рис.1 представлены типичные кривые “деформация - напряжение” для древесины дуба (а) и березы (б) с начальной плотностью 630 кг/м3 и 605 кг/м3 соответственно. Величина влажности и условия деформирования образцов выбирались исходя из условий технологического процесса прессования древесины вдоль волокон по методу [4].

На рис.2 показаны результаты изменения относительных деформаций образцов древесины исследуемых пород в результате полной мгновенной разгрузки после предварительного нагружения с постоянной скоростью изменения давления на поверхности материала. Как видно из графиков рис.2, более плотная древесина дуба сохраняет более высокие остаточные деформации.

Для описания напряженно - деформированного состояния древесины в рассматриваемых условиях одноосного сжатия принята обобщенная реологическая линейная модель Максвелла с двумя временами релаксации. Как известно, модель такого типа эквивалентна некоторым четырехпараметрическим реологическим уравнениям, в том числе, например, модели Бюргерса (объединенной модели Кельвина и Максвелла), которая использовалась ранее для изучения деформирования натуральной и пластифицированной древесины поперек волокон [6,7].

Рис.2.	Зависимость деформации сжатия древесины при влажности 6% от времени разгрузки после процесса нагружения с постоянной скоростью в течение 2 мин до уровня деформации =20% (1 – дуб, 2 – береза).

Реологическое уравнение такого вида на качественном уровне способно описать основные типы деформаций, наблюдаемые у древесины, как комплекса природных полимеров: упругие, высокоэластичные и вязкотекучие [8]. Оно может быть записано в виде:

d2σdt2+E01η0+1η1+E1η1dσdt+E0E1η0η1σ=E0d2εdt2+E0E1η1dεdt	(1)

Реологические параметры Е0,Е1,0,1 определялись по экспериментальным кривым "деформация - время”. Использовались данные на этапе нагружения и разгрузки образцов.

По условиям эксперимента напряжение сжатия изменяется по закону

σ=σ0t⋅ht−σ0t⋅ht−t1							(2)

где: t1 - момент разгрузки, h(t) - единичная функция Хэвисайда.

Решая дифференциальное уравнение (1) при условии (2), получим зависимость деформации сжатия от времени для обеих фаз нагружения.

При 0tt1, когда σt=σ0t,

εt=σ012η0t2+1E0+1E1t+η1E12e−E1η1 t−1.			(3)

При tt1, когда t0,

εt=σ012η0t12+η1E12e− E1η1 t−e− E1η1 t−t1+t1E1e− E1η1 t−t1.	(4)

Принята следующая методика расчета реологических коэффициентов. Модуль упругости E0, определяющий мгновенную упругую деформацию вычисляется, исходя из данных по скачку деформации 1 в момент разгрузки t1, когда освобождается запасенная энергия обратимых деформаций: E0=t1/1. Вязкость 0, определяется по значению необратимой остаточной деформации , накопленной за время t1. Как видно из формулы (4) 0t12/20.

Параметр E1, может быть интерпретирован как длительный модуль упругости. Величина E1 и значение 1 определяются, исходя из численного решения уравнения t1max, где max - максимальное значение деформации образца в момент перед разгрузкой, и условий наилучшей аппроксимации кривой t) при tt1.

Рис.2 иллюстрирует хорошее совпадение экспериментальных данных с функциональной зависимостью (4), реологические параметры которой были определены указанным способом. В таблице 1 приведены соответствующие реологические коэффициенты четырехпараметрической модели для древесины различной плотности. Здесь n0, n1, - времена релаксации, n0=0/Е0, n1=1/Е1. Тенденция снижения значений модулей упругости с уменьшением плотности известна для случая деформирования древесины поперек волокон [2]. Такой же эффект, как видно из таблицы, наблюдается и при продольном сжатии образцов.

Таблица 1.

Реологические параметры модели с двумя временами релаксации
для древесины дуба и березы 6% влажности.

| Параметры | Береза с плотностью 605 кг/м3 | Дуб с плотностью 630 кг/м3 |
| --- | --- | --- |
| E0, Гпа | 4,88 | 11,1 |
| E1, Гпа | 8,78 | 27,76 |
| n0, с | 11,19 | 14,35 |
| n1, с | 61,98 | 53,14 |

Таким образом, при моделировании технологических процессов прессования древесины вдоль волокон для качественного изучения напряженно-деформированного состояния древесины можно использовать реологическое уравнение состояния вязкоупругой среды с двумя временами релаксации.

ЛИТЕРАТУРА

- Хухрянский П.Н. Прессование древесины. М., Лесная промышленность, 1964, 348 с.

- Огарков Б.И., Апостол А.В. Теория и физическая сущность прессования древесины. Воронеж, ВГУ, 1981, 84 с.

- Уголев Б.Н., Лапшин Ю.Г., Кротов Е.В. Контроль напряжений при сушке древесины. М., Лесная пром-сть, 1980, 208 с.

- Шамаев В.А., Лихачева Л.Б. Некоторые направления модифицирования древесины в XXI веке. Интеграция фундаментальной науки и высшего лесотехнического образования по проблемам ускоренного воспроизводства, использования и модификации древесины. Материалы международной научно-практической конференции, Воронеж, ВГЛТА, 2000, с.227-231.

- Авт. свид. СССР №165578. Способ получения модифицированной древесины. Шамаев В.А., Цыхманов М.В., Гаврилов Г.К. Бюлл. изобр. № 22, 1991.

- Берзиньш Г.В. Некоторые вопросы теории и исследования уплотнения древесины, обработанной аммиаком. Пластификация и модификация древесины. Рига, Зинатне, 1970, с.75-79.

- Pentoney R., Davidson R., Rheology and Study of Wood. Forest Prod., Y.1962, XII, №5, p 243-248.

- Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров. М., Высшая школа, 1966, 314 с.

- Поступила в редакцию 2 апреля 2001 года.