ЧАСТОТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ ПОЛИМЕРОВ
ПРИ ПРОСТОМ СДВИГЕ

Гусев А.С., Пышнограй Г.В.

Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова,
г. Барнаул, Россия

РЕЗЮМЕ

Реологическое определяющее соотношение получено как следствие статистической механики суспензии невзаимодействующих упругих гантелей, движущихся в нелинейной анизотропной среде. На его основе рассмотрены результаты численного моделирования наложения малых осциллирующих колебаний на стационарное сдвиговое течение растворов и расплавов линейных полимеров в параллельном и ортогональном сдвигу направлениях. Получены зависимости составляющих комплексного модуля сдвига от частоты колебаний и скорости сдвига, которые сопоставлены с имеющимися экспериментальными данными.

В настоящее время полимерные материалы находят все более широкое использование в различных областях науки и техники, что влечет за собой постоянное совершенствование технологических процессов изготовления и переработки полимеров. Поэтому моделирование движения полимерных сред в различных узлах технологического оборудования становится важнейшей практической задачей, для решения которой необходимо построение математических моделей механики полимерных жидкостей. При этом для описания течений растворов и расплавов линейных полимеров часто используют уравнения, не учитывающие некоторых существенных особенностей поведения полимерных жидкостей. Известно, что растворы и расплавы линейных полимеров демонстрируют градиентную зависимость элонгационной и сдвиговой вязкости, первую и вторую разности нормальных напряжений и эффекты запаздывания, то есть являются нелинейными вязкоупругими средами. Поэтому возникает необходимость более подробного учета специфики материала при моделировании неоднородных течений полимерных сред. Для решения этой задачи ранее было сформулировано сравнительно простое реологическое определяющее соотношение, которое описывает с практически приемлемой точностью нелинейные эффекты при течениях линейных полимеров [1–7].

Эта модель может быть получена при рассмотрении движения полимерной среды как суспензии невзаимодействующих упругих гантелей. Каждая из гантелей представляет собой две броуновские частицы, связанные упругой силой и движущиеся в анизотропной жидкости, образованной растворителем и другими гантелями. Тогда, в безынерционном случае, когда пренебрегаем массой бусинок, уравнения динамики выбранной гантели будут иметь вид [1]:

−2Tμri1−ri2+ζijνjlrl1−ωi1−T∂∂ri1lnW=0,−2Tμri2−ri1+ζijνjlrl2−ωi2−T∂∂ri2lnW=0.				(1)

Здесь rlα, ωiα – координаты и скорость частицы с номером α; 2Tμ – коэффициент упругости; νij – тензор градиентов скорости; ζij – тензорный коэффициент трения; W – плотность функции распределения частиц. Первое слагаемое в уравнении (1) представляет собой силу упругости, второе силу гидродинамического увлечения и T∂lnW/∂ri2 – эффективную броуновскую силу. Для ζij будем использовать выражение [2]

ζij=ζδij+3βaij−all3δij+κallδij−1,

где aik – тензор, характеризующий анизотропные свойства движущейся суспензии. Так как в состоянии равновесия, когда градиенты скорости равны нулю, система изотропна и пространственная неоднородность полимерной среды связана с деформацией макромолекулы при течении, то тензор анизотропии aik можно определить так aik=ρiρj/ρiρj0−1/3δik. Здесь ρiρj0 – равновесное значение корреляционного момента ρiρj, который описывает размеры и форму макромолекулярного клубка.

Далее удобно перейти к новым координатам:

ρi=ri2−ri1/2,ρi0=ri2−ri1/2.

Координата ρi описывает относительное движение бусинок, а ρi0 – движение центра тяжести гантели. Тогда в этих координатах уравнения (1) будут иметь вид:

ψj=νjlρl−4Tμζjl−1ρl−Tζjl−1∂∂ρllnW;ψj0=νjlρl0−Tζjl−1∂∂ρl0lnW,						(2)

где ψj и ψj0 – скорости относительного движения бусинок и центра масс гантели соответственно.

Чтобы найти выражения для корреляционных моментов функции распределения, которые определяют напряжения в движущейся суспензии, получим уравнение для плотности функции распределения W, используя для этого уравнение Смолуховского, которое запишем в форме уравнения неразрывности [1]

∂∂tW+∂∂ρjψjW=0.

Подставляя в это уравнение выражение для ψj из (2) после преобразований получим

ρi∂W∂t+νijρj∂W∂ρi−4Tμζjl−1ρj∂W∂ρj−4Tμζjj−1W−Tζjl−1∂2W∂2ρlρj=0.

Если градиенты скорости отсутствуют, то нормированное решение этого уравнения имеет вид

W0=2μ/π3/2exp−2μρ2.								(3)

Умножая уравнение для функции распределения на ρiρj и интегрируя, получим следующее релаксационное уравнение для корреляционного момента aik

ddtaik−νijajk−νkjaji+1+κ−βajjτ0aik=23γik−3βτ0aijajk,			(4)

где τ0=ζ/8Tμ и вычисление равновесного момента  производится с помощью функции (3), что дает ρiρj0=δij/4μ. Последнее уравнение совместно с выражением для тензора напряжений [1,2,7]

σik=−pδik+3η0τ0aik									(5)

является реологическим определяющим соотношением с четырьмя скалярными параметрами: η0=nTτ0 и τ0 – начальные значения сдвиговой вязкости и времени релаксации; κ, β – феноменологические параметры модели, учитывающие в уравнениях динамики макромолекулы размеры и форму молекулярного клубка.

На основе полученной реологической модели (4), (5) в работах [2–4] были численно исследованы стационарные вискозиметрические функции: вязкость, первая и вторая разности нормальных напряжений при простом сдвиге и вязкость при одноосном растяжении как функции постоянного градиента скорости. Также было найдено отношение стационарной вязкости при одноосном растяжении к стационарной вязкости при сдвиге как функция первого инварианта тензора дополнительных напряжений. В работах [5,6] были рассчитаны течения в круглой трубе, что позволило уточнить поправки к закону Пуазейля, и цилиндрах с вращающимся торцом и свободной поверхностью, что позволило описать различия движения ньютоновской и полимерной жидкостей. В работе [7] найдено влияние молекулярного веса на сдвиговую и продольную вязкости. Заметим, что если удовлетворять условию независимости асимптотического поведения сдвиговой вязкости от молекулярного веса, то в [7] была получена связь между введенными в уравнениях динамики макромолекулы параметрами анизотропии κ=1,2β.

Одним из эффективных методов проверки реологических уравнений состояния является деформирование растворов и расплавов полимеров в режиме наложения стационарного сдвигового течения на периодическое деформирование с малыми амплитудами, поэтому в данной работе будут исследованы следующие типы течений: наложение на стационарный сдвиг малых осциллирующих колебаний в параллельном и ортогональном сдвигу направлениях.

Поле градиентов скорости при параллельном наложении имеет вид:

νik=2⋅0γ10000000+2⋅ω⋅0γ20000000⋅eiωt,					(6)

где γ1 – скорость сдвига; γ2, ω – амплитуда и частота периодического деформирования; t – время.

Выражение (6) показывает, что изменение скорости сдвига может рассматриваться как происходящее по закону косинуса или синуса, в зависимости от того, исследуется ли действительная или мнимая компонента деформации. Отсюда систему уравнений (4), (5) для параллельного наложения с учетом (6) запишем в следующем виде:

σ12=3η0τ0a12;ddta11−2ν12a12+1+(κ−β)⋅Iτ0a11=−3βτ0(a112+a122);ddta12−ν12a22+1+(κ−β)⋅Iτ0a12=13ν12−3βτ0a12I;ddta22+1+(κ−β)⋅Iτ0a22=−3βτ0(a122+a222).			(7)

При моделировании ортогонального наложения поле градиентов скорости имеет вид:

νik=2⋅0γ10000000+2⋅ω⋅00000γ2000⋅eiωt.					(8)

Уравнения (4), (5) для ортогонального наложения, используя (8), перепишем в виде

σ12=3η0τ0a12	σ23=3η0τ0a23;

(9)

Для систем (7) и (9) были выбраны нулевые начальные условия, что соответствует деформированию из состояния покоя.

Численное решение на основе полученной модели проводилось с использованием: метода Рунге–Кутта четвертого порядка точности и метода прямоугольников, применявшегося для вычисления определенных интегралов при нахождении коэффициентов Фурье.

Результаты численного эксперимента представлены на рис.1 в виде графиков зависимостей вынуждающих колебаний и колебаний среды от времени. По причине качественного сравнения результатов данные были подвергнуты масштабированию, поэтому оси координат изображены на рисунках без числовых значений.

Рис. 1.

Для примера на рис.1 приведены зависимости ν12 и σ12, полученные при параллельном наложении при η0=1; τ0=1; κ=0,7; β=0,5; γ1=0,5; γ2=0,001 для частот ω равных 10−3 – первая кривая, 102 – вторая кривая. Из графиков видно, что при ω≠0 происходит запаздывание колебаний среды относительно вынуждающих колебаний и с ростом частоты ω величина запаздывания δ1 увеличивается. Такие же результаты получены и при моделировании ортогонального наложения. Особенностью параллельного наложения является то, что: для частот ω, при некоторых значений скорости сдвига γ1>γ01, где γ10 – некоторое критическое значение скорости сдвига и для частот ω<ω0, наблюдалось опережение колебаний деформируемой среды относительно вынуждающих колебаний (например, на рис.1 третья кривая, построенная при η0=1; τ0=1; κ=0,7; β=0,5; γ1=4; γ2=0,001; ω=100,125, сдвинута влево на величину δ2 относительно ν12), при ω=ω0 колебания деформируемой среды совпадают с вынуждающими колебаниями и при ω>ω0 происходит запаздывание колебаний среды относительно вынуждающих колебаний.

Для сопоставления решений систем уравнений (7) и (9) с имеющимися в литературе экспериментальными данными разложим σ12из (7) и σ23 из (9) в ряд Фурье по времени t оставляя слагаемые с основной частотой ω

σ12(t)=σ012+σ112cosωt+σ212sinωt;σ23(t)=σ023+σ123cosωt+σ223sinωt,						(10)

где σ012,σ112,σ212,σ023,σ123,σ223 – коэффициенты Фурье, определяемые стандартными соотношениями.

Далее перенесем σ012 и σ023 в уравнениях (10) в левую часть, и затем умножим обе части уравнений на −iω/γ2. В результате получим, что правые части уравнений представляют собой выражения для комплексного модуля сдвига параллельного и ортогонального наложения соответственно, которые имеют вид в случае параллельного наложения

Gω,γ1=ωσ122γ2−iωσ121γ2

и ортогонального наложения

Gω,γ1=ωσ232γ2−iωσ231γ2.

Из полученных выражений, выделяя действительную и мнимую части Gω,γ1=G'ω,γ1−iG''ω,γ1, можно определить модуль сдвига и модуль потерь для параллельного и ортогонального наложений, используя которые находятся такие характеристики как динамическая вязкость

η'=G''ω

и угол сдвига фаз (угол механических потерь)

δ=arctgG''G'.

Составляющие комплексного модуля сдвига зависят как от частоты ω, так и от скорости сдвига γ1. В случае когда γ1→0 получают модуль сдвига, определяемый соотношениями линейной вязкоупругости который обозначают G0ω=G0'ω−iG0''ω.

На рис.2–5 приведены результаты численного эксперимента параллельного наложения и на рис.6–9 ортогонального наложения малых осциллирующих колебаний на простое сдвиговое течение при скоростях сдвига γ1 равных: 0 – первая кривая, 0.5 – вторая, 1.5 – третья, 4 – четвертая и наборе параметров: η0=1; τ0=1; κ=0,7; β=0,5; γ2=0,001.

| Рис.2. | Рис.3. |
| --- | --- |

| Рис.4. | Рис.5. |
| --- | --- |
| Рис.6. | Рис.7. |
| Рис.8. | Рис.9. |

Из приведенных зависимостей видно, что отмеченные ранее результаты моделирования параллельного и ортогонального наложения приводят к тому, что при некоторых значениях частоты ω<ω0 модуль сдвига G' для параллельного наложения принимает отрицательные значения, изображенные на графике пунктирными линиями, что не наблюдалось в результатах ортогонального наложения. Сопоставляя эти графики на рис.2 с графиками на рис.5 можно увидеть, что частоте ω0 соответствует угол сдвига фаз δ=90∘. Также было установлено, что модуль сдвига принимает отрицательные значения, когда происходит запаздывание вынуждающих колебаний относительно колебаний среды (см. рис.1 кривая 3).

Полученные результаты качественно совпадают с экспериментальными данными, приведенными в работах [8,9], поэтому следующим этапом численного эксперимента было исследование количественного соответствия с экспериментальными данными, представленными в работах [8,9].

Рис.10.

Рис.11.

При моделировании параллельного наложении значения параметров были взяты из работы [8]: η0=501.19; τ0=0,453; κ=0,7; β=0,5; γ2=0,001 (κ и β подбирались из условия наилучшего совпадения экспериментальных данных и теоретических кривых) и вычисления проводились для скоростей сдвига γ1 равных 0.056, 0.179, 0.563, 1.790, 5.630. Так как используемые в экспериментах образцы отличались высокой полидисперсностью, то подобрать значения реологических параметров для точного описания линейного модуля G0'ω не удалось, поэтому в работе были рассчитаны отклонения G0'ω−Gi'ω. Результаты представлены на рис.10 (1–4 – кривые полученные при численном эксперименте; 1'–4' – экспериментальные данные, представленные в работе [8]).

Данные для моделирования ортогонального наложения взяты из работы [9]: η0=30; τ0=0,03532; κ=0,7; β=0,5 для скоростей сдвига γ1 равных 0.2, 25.4, 102.4, 407. Результаты по ортогональному наложению представлены на рис.11.

Заметим, что предпринятая в работе [10] попытка описания на основе модели Леонова–Прокунина не может считаться удачной, т.к., несмотря на точное описание G0, в некоторых случаях отклонение от эксперимента достигает трех раз.

Таким образом, показано качественное соответствие теоретических зависимостей составляющих комплексного модуля сдвига в различных режимах деформирования и экспериментальных данных. Имеющейся различия связаны с тем, что в рамках реологической модели (4), (5) не учтены релаксационный характер взаимодействия макромолекулы со своим окружением (последствие окружения) и длинномасштабное взаимодействие бусинок вдоль цепи, связанное с наличием топологических ограничений при движении макромолекулы (внутренняя вязкость). В настоящее время имеются подходы к учету этих факторов, что позволит в рамках изложенной здесь методики исследовать влияние последствий округления и внутренней вязкости на динамические характеристики растворов и расплавов линейных полимеров при сдвиге. Еще одной причиной имеющихся различий является высокая полидисперсность используемых в экспериментах [8,9] образцов, что тоже может быть учтено в рамках излагаемого подхода, проводя усреднение составляющих комплексного модуля сдвига по молекулярно–массовому распределению, что предполагается сделать в дальнейшем.

## ЛИТЕРАТУРА

- Покровский В.Н. Статистическая механика разбавленных суспензий. М., Наука, 1978, 136 с.

- Пышнограй Г.В., Покровский В.Н., Яновский Ю.Г., Образцов И.Ф., Карнет Ю.Н. Определяющее уравнение нелинейных вязкоупругих (полимерных) сред в нулевом приближении по параметрам молекулярной теории и следствия для сдвига и растяжения. Доклады АН, 1994, т.335, №9, с.612–615.

- Пышнограй Г.В. Начальное приближение в теории микровязкоупругости линейных полимеров и нелинейные эффекты на его основе. Прикладная механика и техническая физика, 1996, т.37, №1, с.145–151.

- Пышнограй Г.В., Алтухов Ю.А. Микроструктурный подход в теории течения линейных полимеров и нелинейные эффекты на его основе. Высокомолекулярные соединения, серия А, 1996, т.38, №7, с.1185–1193.

- Головичeва И.Э., Пышнограй Г.В., Попов В.И. Обобщение закона Пуазейля на основе реологического определяющего соотношения полимерных жидкостей. Прикладная механика и техническая физика, 1999, т.40, №5, с.158–163.

- Алтухов Ю.А., Пышнограй Г.В., Головичeва И.Э. Молекулярный подход в динамике линейных полимеров: теория и численный эксперимент. Известия РАН, Механика жидкости и газа, 2000, №1, с.3–13.

- Головичeва И.Э., Зинович С.А., Пышнограй Г.В. Влияние молекулярной массы на сдвиговую и продольную вязкость линейных полимеров. Прикладная механика и техническая физика, 2000, т.41. №2, с.154–160.

- Файтельсон Л.А., Якобсон Э.Э. Составляющие комплексного модуля при периодическом сдвиге текущей вязкоупругой жидкости. Механика композитных материалов, 1981, №2, с.277–286.

- Simmons J. M. Dinamic modulus polyisobutylene solutions in superposed steady shear flow. Rheol. Acta, 1968, vol.7, pp.184–188.

- Wong C.M., Isaev A.I. Orthogonal superposition of small and large amplitude oscillations upon steady shear flow of polymer fluids. Rheol. Acta, 1989, v.28, pp.176–189.

- Поступила в редакцию 9 февраля 2001 года.

 Работа выполнена в рамках Президентской Программы поддержки исследований молодых докторов наук (грант РФФИ N 96–015–96014).