РАВНОВЕСНЫЙ КОНТУР ФЛАНЦА КОМПОЗИТНОГО БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ

- Криканов А.А.

Московский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского,
г. Москва, Россия

## РЕЗЮМЕ

Рассматривается взаимодействие закладного металлического элемента и композитной оболочки вращения, образованной методом намотки ленты конечной ширины. Формируется закон изменения контактного давления с целью устранения особенности в зоне полюсного отверстия и разрыва в кривизне контура оболочки на внешнем радиусе фланца. Приведены численные примеры и рисунки.

## ВВЕДЕНИЕ

Зона взаимодействия металлического фланца с композитной оболочкой является наиболее уязвимым местом в конструкции композитного баллона давления, образованного непрерывной намоткой ленты (рис.1). В работе [1] радиус пера фланца определяется из условия перегиба образующей и при намотке нитью равен r1=1,5 r0, где  r0 - радиус полюсного отверстия. При малом полюсном отверстии радиус фланца также получается небольшим, но конструктивно его увеличивают.

- Рис.1. Конструкция и условия нагружения композитной оболочки.

При намотке лентой [2] минимальный радиус фланца несколько возрастает и  приближенно равен r1=1,5 r0+t2, где t – ширина наматываемой ленты. В работах [3, 4] рассматривалась задача о контактном взаимодействии жесткого фланца с днищем методами нелинейной безмоментной теории. В качестве примера рассматривался  фланец только конической формы и определялся закон изменения контактного давления. В [5] определялся закон изменения контактного давления на модельных примерах. Контур фланца в [1, 2] определяется из условия постоянного контактного давления между композитной оболочкой и металлическим фланцем. При этом возникает разрыв в кривизне контура на внешнем радиусе фланца, что приводит к возникновению изгибающих моментов. В данной работе для устранения моментного состояния форма фланца строится из условия линейного распределения контактного давления с непрерывным изменением от величины внутреннего давления в оболочке до некоторого максимального значения на поверхности фланца. Как показано в [2] в случае намотки лентой равновесный контур оболочки устремляется в бесконечность при r→ r0. Чтобы избежать этого необходимо управлять контактным давлением. Для этого на участке ширины ленты от полюсного отверстия  поверхность фланца является конической и из этого  условия определяется закон изменения контактного давления. Угол наклона конуса выбирается из условия непрерывного изменения контактного давления.

1. КОНТУР ФЛАНЦА ОБОЛОЧКИ, ОБРАЗОВАННОЙ НАМОТКОЙ НИТИ

1.1. Постоянное контактное давление.

Согласно [1], производная контура оболочки, образованной намоткой нитью определяется соотношением

z'(r)=−A(r)1−A(r)2,									(1.1)

причем A(r) состоит из двух участков

A(r)=1−r02 r3r2−r02 при r1≤r≤R,							(1.2)

A1(r)=r121−r02 rr12−r02 r2−r02 при r0≤r≤r1,				(1.3)

где: r0 - радиус полюсного отверстия, R – радиус экватора, r1 - внешний радиус фланца. Черта обозначает отнесение  к радиусу экватора R.

Заметим, что радиус фланца определяется из условия перегиба образующей оболочки, задаваемым уравнением

z''(r1)=0.											(1.4)

Штрих означает производную по радиусу оболочки.

Контур оболочки определяется путем численного интегрирования выражения для производной (1.1), причем зона оболочки, примыкающая к экватору вычисляется по приближенной формуле

z(r)=c 1−r, c= 2 (1−r02)2−3 r02.							(1.5)

Заметим, что соотношение (1.3) получено из условия постоянного контактного давления между поверхностью фланца и оболочкой

p1=p0r12r12−r02,										(1.6)

где p0 - внутреннее давление в оболочке.

Радиус фланца задается величиной, полученной из (1.4) и равен

r1=1,5 r0.											(1.7)

Подставляя (1.7) в (1.6), имеем p1=3p0.

Рассмотрим главные радиусы кривизны равновесного контура оболочки, которые определяются соотношениями

k1=−z''1+z 32,	k2=−z'r1+z ,					(1.8)

причем можно проверить, что k1=(rk)' и A(r)=rk. Подставляя значения А(r) и A1(r) из (1.2), (1.3) в (1.8), находим

k1o=ar22r2−3r02r2−r02 32,	k1ф=ar12r12−r02⋅2r2−r02r2−r02,				(1.9)

где a=1−r02R; к1о,к1ф  кривизны контура оболочки и фланца соответственно.

- На внешнем радиусе фланца r=r1 имеем

- k1o=ar122r12−3r02r12−r02 32, k1ф=ar122r12−r02r12−r0232.				         (1.10)

Как следует из (1.10), кривизны оболочки и фланца не совпадают ни при каком r1. Причем кривизна оболочки k1o обнуляется при r1=1,5 r0, меняя знак при переходе через этот радиус. Кривизна фланца не обнуляется и сохраняет свой знак. Разность между кривизнами

k1ф−k1o=ar12⋅2r02r12−r0232

уменьшается с увеличением r1. Такой разрыв кривизны оболочки и фланца можно объяснить разрывом давлений p0 и p1, что приводит к возникновению изгибающего момента. Применяемая для расчета безмоментная теория не способна оценить это влияние. В связи с этим предлагается плавно изменять контактное давление на фланце от p0 до максимального значения p1, тем самым, делая кривизну контура оболочки непрерывной функцией от радиуса.

1.2. Линейное распределение контактного давления.

Зададим линейное распределение контактного давления между фланцем и оболочкой (рис. 2)

pф(r)=a+br.									         (1.11)

Неизвестные коэффициенты определим из условий

p0=a+br1,	p1=a+br0,						         (1.12)

где: p0 - внутреннее давление в оболочке; p1 - максимальное давление у горловины фланца.

Рис.2. Распределение давления в зависимости от радиуса оболочки.

Решая систему (1.12) относительно aи b, получим

b=−p1−p0r1−r0,	a=p0+p1−p0r1−r0 r1.					         (1.13)

Связь между p1 и r1 определяется из условия равновесия фланца

π p0 r12=2πr0r1r pф(r)d r ,							         (1.14)

откуда имеем

p1p0=r02+r0r1+r12r1−r0r1+2r0.							         (1.15)

Пусть задан перепад давлений α=p1p0. Тогда, разрешая уравнение относительно r1, получим

r1=r029α+3α−1−1.								         (1.16)

При α=3 из (1.16) находим r1=1,44 r0, при α=2 r1=1,79 r0. Для постоянного контактного давления pф=p1 из (1.14) имеем

r1=r0αα−1									         (1.17)

При α=3 из (1.17) находим r1=1,225 r0, при α=2 r1=1,41 r0, т.е. для линейного распределения давления требуется больший радиус фланца.

Для определения равновесного контура фланца используем уравнение равновесия отсеченной части баллона давления

−rNαz1'1+z12'=r0rr pф(r)d r ,	 r0≤r≤r1.				         (1.18)

где z1(r) - контур фланца.

Подставляя Nα=hRσ1(1−r02)(r2−r02)r2  и pф(r) из (1.11) находим после интегрирования

−RhRσ1(1−r02)(r2−r02)z1'r1+z12'=a2 (r2−r02)+b3 (r3−r03).

- С учетом (1.13) после преобразований, получим

A1(r)=z1'1+z12'=−1−r02r1+α−1r1−r0r1(r2−r02)−23α−1r1−r0 (r3−r03)r2−r02,

r0≤r≤r1.									         (1.19)

Здесь учтено, что 2hRσ1cosϕRp0R=1cosϕR=11−r02 , т.е. в точности уравнение равновесия на экваторе оболочки образованной намоткой по геодезическим линиям. Контур фланца рассчитывается по (1.19) и (1.1) с последующим интегрированием. Равновесный контур оболочки строится с использованием соотношений (1.2) и (1.5).

На рис.3 представлены графики производной контура при постоянном контактном давлении  (кривая 3) и линейном распределении (кривые 1, 2). Кривая 3 имеет излом при r=r1, а кривые 1, 2 -  гладкие. Это связано с тем, что при постоянном контактном давлении имеет место разрыв кривизны контура.

Рис.3.	Зависимость производной контура оболочки в зоне фланца: 1 – линейное распределение контактного давления, p1p0=2; 2 – линейное распределение контактного давления, p1p0=3; 3 – постоянное контактное давление, p1p0=3; r1 i(1, 2, 3) – внешний радиус фланца для
i-ой кривой.

Разрыв в кривизне приводит к возникновению моментов в композитной оболочке, что не учитывается используемой расчетной моделью. При линейном распределении контактного давления кривизна меридиана оболочки является непрерывной функцией при переходе через радиус фланца r1 и изгибающих моментов при нагружении не возникает. На рис.4 показаны контуры оболочек, образованных намоткой нитью: кривая 3 соответствует постоянному контактному давлению, кривые 1, 2 – линейному распределению контактного давления между поверхностью оболочки и фланца.

Рис.4.	Контур оболочки в зоне фланца: 1 – линейное распределение  контактного давления, p1p0=2; 2 – линейное распределение  контактного давления, p1p0=3; 3 – постоянное контактное давление, p1p0=3; r1 i(1, 2, 3) – внешний радиус фланца для i-ой кривой.

На рис.5 показаны производная и контур оболочки в зоне фланца в случае линейного распределения давления (кривая 1) и постоянного контактного давления (кривая 2) при одинаковом радиусе фланца r1=0,537. Различие контуров незначительное, однако при линейном распределении контактного давления излом производной отсутствует.

(а)

(б)

Рис.5.	Производная (а) и контур (б) оболочки в зоне фланца при радиусе фланца r1=0,537: 1 – линейное распределение  контактного давления; 2 – постоянное контактное давление.

2. КОНТУР ФЛАНЦА ОБОЛОЧКИ, ОБРАЗОВАННОЙ НАМОТКОЙ ЛЕНТЫ

# Согласно [2] толщина оболочки, образованной намоткой ленты, имеет существенно иной закон изменения, чем при намотке нитью. Это приводит к тому, что в случае намотки лентой при постоянном контактном давлении возникает особенность на радиусе полюсного отверстия  r0. Как видно из рис.6, производная контура z'(r)→ ∞ при r→ r0. Это приводит к тому, что оболочка в зоне полюсного отверстия превращается в горловину (рис.7), и это тем заметнее, чем шире лента t. Данная особенность связана с резким уменьшением толщины оболочки до нуля при условии постоянного контактного давления.

Рис.6.	Производная контура в зависимости от радиуса оболочки, образованной намоткой ленты конечной ширины: 1 – t→0; 2 – t=0,1; 3 – t=0,2.

Рис.7.	Контур оболочки, образованный намоткой ленты конечной ширины: 1 – t→0; 2 – t=0,1; 3 – t=0,2.

# Поэтому для зоны, примыкающей к полюсному отверстию целесообразно принять коническую форму, т.е.

z1'(r)=const,	 r0≤r≤rt,							(2.1)

где rt в нулевом приближении равно

rt0=r0+t,											(2.2)

а в первом приближении

rt1=r0+t1+z'(rt0)2.									(2.3)

Как правило, первого приближения бывает достаточно для получения достаточно точного значения rt. Например, для  r0=0,3,  t=0,1 имеем rt0=0,4 и rt1=0,397, т.е. различие в третьем знаке, что является достаточной точностью при практических расчетах.

Условие (2.1) позволяет определить контактное давление на участке  r0≤r≤rt, т.е. k1=0 и

pt(r)=NβR2=−Nβz1'r1+z12'=−hRσ1cosϕR4tzt'r(π−ϕ+sinϕ),		(2.4)

где

ϕ=2arcsinr0r.										(2.5)

При получении (2.4) использовано выражение для кольцевого усилия Nβ, приведенное в [2]

Nβ=σ1hRR4tcosϕR1+z1'(r)2(π−ϕ+sinϕ).

- На экваторе оболочки имеем

p0R2=σ1hRcos2ϕR,									(2.6)

откуда из (2.4) получим

pt(r)p0=−zt'8 tcosϕR1r(π−ϕ+sinϕ).						(2.7)

- Условие равновесия фланца как целого

π p0 r12=2πrtr1r pф(r)d r+ 2πr0rtpt(r)rd r,					(2.8)

позволяет находить либо p1, либо внешний радиус фланца r1.

- 2.1. Постоянное контактное давление.

#### В случае постоянного контактного давления pф(r)=p1 из (2.8) имеем

p0 r12=p1r12−rt2−zt'p04tcosϕRr0rt(π−ϕ+sinϕ)d r.

Заметим, что интеграл от sinϕ(r) в элементарных функциях не выражается, поэтому может быть найден только численно.

Обозначая

I=r0rt(π−ϕ(r)+sinϕ(r))d r,							(2.9)

получим

p1p0=r12r12−rt2+zt'⋅I4 tcosϕR(r12−rt2).					         (2.10)

Радиус фланца r1 вычисляется из неявно заданного уравнения

ϕt−ϕ+3sinϕt−sinϕ=0,						         (2.11)

где

ϕ=2 arcsinr0r1; ϕt=2 arcsinr0+t1+z'(r1)2r1.

Соотношение (2.11) соответствует условию перегиба образующей, задаваемым уравнением (1.4).

Отметим, что в общем случае pt(rt)≠p1 и для стыковки контактного давления на радиусе r=rt необходимо подобрать значение производной zt', которая определяет угол наклона конусной поверхности фланца. Приравнивая выражения (2.7) и (2.10), получим

zt'=−8r12tcosϕRr12−rt2rt2π−ϕ(rt)+sinϕ(rt)+2⋅I.				         (2.12)

Для  r0=0,3,  t=0,1 имеем I=0,175, r1=0,434, zt'=0,269 и  p1p0=2,147.

На рис.8 показана зависимость давления от радиуса оболочки. При этом имеется разрыв кривой на внешнем радиусе фланца.

Рис.8.	Распределение контактного и внутреннего давления в зависимости от радиуса оболочки.

Форма контура фланца определяется из соотношения (1.18). Подставляя выражение для продольного усилия Nαиз [2] для участка  rt≤r≤r1

Nα=σ1hRRcosϕR4ts(r)(ϕt−ϕ+sinϕt−sinϕ),			         (2.13)

где ϕt=r0+t s(r)r,	s(r)=1+z1'(r)2,

находим

rz1'(r)(ϕt−ϕ+sinϕt−sinϕ)+p1p04 t rcosϕR(r2−rt2)+zt'⋅I=0.     (2.14)

Производная равновесного контура вне зоны фланца определяется из решения неявно заданного уравнения [2]

z'(r)(ϕt−ϕ+sinϕt−sinϕ)+4trcosϕR=0,    r1≤r≤R.	         (2.15)

Рис.9.	Зависимость производной контура от радиуса оболочки: 1 – t→0; 2 – t=0,1.

На рис.9 показана зависимость производной контура от радиуса оболочки. На участке  r∈r0, rt производная является постоянной, затем с увеличением радиуса нарастает. При  r=r1 заметен излом кривой, что связано с разрывом кривой контактного и внутреннего давления, приведенной на рис.8.

- 2.2. Линейное распределение контактного давления.

В случае линейного распределения контактного давления (1.11) из условия равновесия фланца получим

p0r12=a(r12−rt2)−2b3(r13−rt3)−zt'p0⋅I4 tcosϕR,			         (2.16)

где: a=p0+p1−p0r1−rt r1, b=p1−p0r1−rt.

Соотношение (2.16) позволяет определить новый радиус фланца, так как перепад давлений α=p1p0 известен из условия сопряжения контактных давлений при  r=rt. Значение производной zt' находится из уравнения (2.12). Соотношение (2.16) преобразуется к виду

r12=1+α−1r1−rtr1(r12−rt2)−α−1r1−rt23(r13−rt3)+zt'⋅I4 tcosϕR.

Разрешая последнее уравнение относительно  r1, приходим к квадратному уравнению и, отбрасывая отрицательный корень, как не имеющий физического смысла, находим

r1=rt2 9α+3−I1α−1−1,							         (2.17)

где I1=3⋅I⋅zt'rt2tcosϕR.

Рис.10.	Распределение контактного и внутреннего давления в зависимости от радиуса оболочки.

Для вышеприведенного численного примера имеем  r1=0,469, что на 8% больше, чем для постоянного контактного давления. Распределение контактного давления приведено на рис.10 и является непрерывной функцией в зависимости от радиуса оболочки.

Закон распределения контактного давления задается уравнением

pф(r)p0=zt'8t1−r021r(π−ϕ(r)+sinϕ(r)),r0≤r≤rt;a−b⋅r, rt≤r≤r1;		         (2.18)

Подставляя в (1.18) выражение из (2.13) и pф(r) из (2.18), находим производную равновесного контура фланца, которая определяется из решения неявно заданного уравнения

rz1'(ϕt−ϕ+sinϕt−sinϕ)+C+zt'⋅I=0,	 rt≤r≤r1,		         (2.19)

где C=4t1−r02a(r2−rt2)−2b3(r3−rt3).

Вне зоны фланца производная контура оболочки определяется из (2.16). Как следует из рис.11, производная контура оболочки является непрерывно возрастающей функцией и имеет постоянное минимальное значение около полюсного отверстия оболочки. Контур оболочки определяется путем численного интегрирования производной, полученной из решения (2.19), (2.15) и zt' из (2.12). Зона оболочки, примыкающая к экватору, вычисляется с использованием (1.5). Последнее связано с тем, что при r→R, z'(r)→∞ и различие между намоткой лентой и намоткой нитью исчезает.

Рис.11.	Производная контура по радиусу оболочки с линейным () и постоянным (------) контактным давлением поверхности фланца.

Рис.12.	Равновесная форма меридиана оболочки, образованной намоткой лентой (кривая 1) и намоткой нитью (кривая 2).

Контуры оболочек при постоянном и линейно изменяющемся давлении сливаются в одну линию (рис.12, кривая 1). Для сравнения приведен равновесный контур, образованный намоткой нитью (кривая 2). Линейное распределение контактного давления устраняет разрыв кривизны контура на радиусе фланца r1.

Для рассматриваемой выше в качестве примера оболочки (r0=0,3) на рис.13 показаны контуры ее внутренней и наружной поверхностей. При этом внутренняя поверхность соответствует равновесному контуру оболочки, а наружная построена c учетом толщины оболочки, образованной намоткой ленты конечной ширины, приведенной в [2]. Как следует из рисунка, особенность в полюсном отверстии и излом на внешнем радиусе фланца не наблюдаются.

Рис.13. Меридиональное сечение оболочки, образованной системой лент.

Автор благодарит проф. Васильева Валерия Витальевича за обсуждение и ценные советы по данной работе.

### ЛИТЕРАТУРА

- Образцов И.Ф., Васильев В.В., Бунаков В.А., Оптимальное армирование оболочек вращения из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1977, 141 с.

- Васильев В.В., Криканов А.А. Равнонапряженные безмоментные оболочек вращения, образованные методом непрерывной намотки армированной ленты. Механика твердого тела, Изв. РАН, 2001 (сдана в печать).

- Беляев В.В., Буяков И.А. К расчету сосуда давления из композиционного материала в зоне фланца. Механика композитных материалов, 1980, №4,
с.742-744.

- Буяков И.А. Простейшая модель контактного взаимодействия жесткого фланца с днищем цельномотанного сосуда давления. Механика композитных материалов, 1982, №1, с.163-165.

- Медведев А.А., Протасов В.Д. Влияние формы поверхности контакта жесткого штампа с безмоментной ортотропной оболочкой вращения на величину контактного давления. Механика композитных материалов, 1991, №1,
с.106-112.

- Поступила в редакцию 22 марта 2001 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 99-01-00650а).