устойчивость трехслойной оболочечной

конструкции ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Шилов А.Ю.

МГТУ имени Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

### РЕЗЮМЕ

В работе исследуются напряженно-деформированное состояние, колебания и устойчивость трехслойной осесимметричной оболочечной конструкции ракетного отсека, между несущими слоями которой для повышения прочности и жесткости устанавливаются с некоторыми интервалами закладные кольцевые элементы. Прочностные и жесткостные характеристики конструкции исследуются при комбинированном внешнем воздействии. Особенность работы заключается в применении эффективного численного метода решения краевых задач, предложенного в [1], а также анализе влияния частоты расположения закладных элементов на прочность и жесткость конструкции.

1. ВВЕДЕНИЕ

- Тонкостенные конструкции конической формы широко применяются в различных областях техники, строительстве, химическом производстве. Особенно актуальными вопросы прочности и жесткости являются для летательных аппаратов, с целью повышения весовой эффективности которых используются трехслойные конструкции оболочек различной формы. Такие конструкции оболочек используются, например, для изготовления головных частей (ГЧ) ракет или их обтекателей. Известно, что наиболее совершенными их формами является завершение конуса сферой и соединение конуса с цилиндрическим корпусом ракеты с помощью тора, а также оживальная форма. Выбор формы ГЧ зависит от конструктивных особенностей размещаемого в ней полезного груза, от условий обтекания газом или жидкостью и других внешних воздействий. Оптимальные формы конструкций ГЧ существенно усложняют исследование их прочности и жесткости, так как, помимо уравнений механики деформирования конических оболочек, необходимо использовать аналогичные уравнения для цилиндрических, сферических и тороидальных оболочек или же при математическом моделировании механики деформирования использовать аналитическое задание формы меридиана оболочки для оживальной ГЧ.

- Существенно усложняется и технология производства ГЧ оптимальных форм. В работе рассматривается упрощенный вариант конструкции в виде составного отсека, образованного двумя коническими трехслойными оболочками с закладными подкрепляющими элементами между несущими слоями. Однако используемая в работе математическая модель деформирования многослойного композиционного пакета и алгоритм решения краевых задач могут с успехом применяться и для более сложных конструкций осесимметричной формы.

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ

- Геометрически нелинейной теории многослойных оболочек, в которых учитываются поперечные сдвиги (без поперечного обжатия) посвящены работы [2-4]. В обзоре [5] отмечено два основных направления исследований.

- При использовании первого подхода поле перемещений задается единым для всего пакета слоев в целом. Очевидно, что такой подход справедлив, когда слои достаточно тонкие, а их физико-механические свойства примерно одинаковы. При втором подходе для вывода уравнений слоистых систем применяется кинематическая гипотеза для каждого отдельного слоя. При этом порядок системы уравнений зависит от числа слоев. Такой подход, в частности, используется для расчета трехслойных конструкций. Ниже используются нелинейные геометрические соотношения в рамках второго подхода в виде, предложенном в [6] (гипотеза “ломаной линии”).

- В качестве исходной поверхности N-слойной анизотропной оболочки общей толщины h (hR1 и hR2 мало) принимается внутренняя граничная поверхность. Будем сохранять все обозначения, принятые в [6], глава 8.

- Материал каждого слоя будем считать ортотропным, направления главных осей упругости совпадают с направлениями координатных осей. Алгоритм, описанный ниже, применим и для более общего случая анизотропии упругих свойств материала, но размерность разрешающей системы уравнений при численной реализации при этом удваивается. Для сокращения и большей наглядности изложения здесь этот случай опущен.

- Для поперечных касательных напряжений используется независимая статическая гипотеза, позволяющая учесть граничные условия на стыке слоев и внешних поверхностях многослойного пакета, а также нелинейное распределение этих напряжений по толщине каждого слоя. Процедура применения смешанного вариационного принципа позволяет получить 2N+3 уравнений равновесия, соответствующие им непротиворечивые граничные условия и дополнительные соотношения для определения погонных перерезывающих сил. Все исходные соотношения и выкладки приведены в [6], поэтому здесь повторять их не будем.

- Для вынужденных колебаний оболочки вращения в линейной постановке таким образом получается следующая система уравнений:

- ∂r⋅T11∂s−T22⋅cosθ+∂T12∂ϕ+r⋅Q1R1++r⋅p1−+p1+−a1⋅∂2u1∂t2−j=1Na2(j)⋅∂2β1(j)∂t2=0;

- ∂T22∂ϕ+∂r⋅T12∂s+cosθ⋅T12+Q2⋅sinθ++r⋅p2−+p2+−a1⋅∂2u2∂t2−j=1Na2(j)⋅∂2β2(j)∂t2=0;

- EMBED Equation.3∂r⋅Q1∂s+∂Q2∂ϕ−r⋅T11R1−T22⋅sinθ+r⋅q−a1⋅∂2w∂t2=0;	(2.1)

- ∂r⋅Ф11(k)∂s−Ф22(k)⋅cosθ+∂Ф12(k)∂ϕ−r⋅Q1(k)++r⋅hkp1+−a3(k)⋅∂2u1∂t2−j=1Na4(kj)⋅∂2β1(j)∂t2=0;

- ∂Ф22(k)∂ϕ+∂r⋅Ф12(k)∂s+Ф12(k)⋅cosθ−r⋅Q2(k)++r⋅hkp2+−a3(k)⋅∂2u2∂t2−j=1Na4(kj)⋅∂2β2(j)∂t2=0,                 k=1, 2, ..., N.

- a1=m=1Nρ(m)hm ;    a2(k)=a3(k)=ρ(k)hk22+m=1Nρ(m)hmπmk ;   k,n=1, 2, ..., N;

- a4(kn)=δkn⋅ρ(k)hk33+ρ(k)hk22⋅πkn+ρ(n)hn22⋅πnk+m=1Nπmkπmnρ(m)hm	(2.2)

- Отличия от [6] в (2.1) следующие: деформация принимается неосесимметричной, учтены инерционные нагрузки, задача считается линейной. в (2.2) ρ(m) означает плотность материала слоя с номером m.

- Задачу статической устойчивости будем решать в линеаризованной постановке, рассматривая начальное и дополнительное состояния. Тогда уравнения (2.1), если отбросить в них инерционные члены, можно также использовать и для определения начального (невозмущенного) напряженно-деформированного состояния. Отнесем индекс “0” к начальному состоянию. Начальное состояние принимаем осесимметричным.

Для дополнительного состояния вместо (2.1) будем иметь

- ∂r⋅T11∂s−T22⋅cosθ+∂T12∂ϕ+r⋅N1R1=0;

- ∂T22∂ϕ+∂r⋅T12∂s+cosθ⋅T12+Q2−T220θ2−T12θ10⋅sinθ=0;

- EMBED Equation.3∂r⋅N1∂s+∂Q2∂ϕ−r⋅T11R1−T22⋅sinθ−T220∂θ2∂ϕ−θ10∂T12∂ϕ=0;	(2.3)

- ∂r⋅Ф11(k)∂s−Ф22(k)⋅cosθ+∂Ф12(k)∂ϕ−r⋅Q1(k)=0;

- ∂Ф22(k)∂ϕ+∂r⋅Ф12(k)∂s+Ф12(k)⋅cosθ−r⋅Q2(k)=0,   k=1, 2, ..., N.

- N1=Q1−T11θ1−T12θ2.

В (2.3) параметрические члены входят в явном (подчеркнуты) и неявном виде.

- Применим разложение в ряды Фурье по окружной координате вида

- fs,ϕ=n=0∞fn(c)cosnϕ+n=1∞fn(s)sinnϕ

- для функций u1, T11, T22, Q1, w, Ф11(k), Ф22(k), β1(k), q;

- разложение вида

- ψs,ϕ=n=1∞ψn(c)sinnϕ−n=0∞ψn(s)cosnϕ	(2.4)

- – для функций u2 ,T12, Q2, Ф12(k), β2(k).

- Такое разложение позволяет получить две отдельные одинаковые системы уравнений при каждом n (для коэффициентов с индексами (c) и (s)). Каждую систему уравнений можно решить независимо от остальных и определить соответствующие коэффициенты разложения в ряды Фурье. Затем используются соотношения (2.4). Таким образом, можно рассматривать в дальнейшем решение для одной произвольно выбранной гармоники с номером n и только для коэффициентов с индексом (c); этот номер и индексы будем опускать.

- В уравнениях (2.1), (2.3) силы и перемещения отнесены к локальной системе координат, связанной с геометрией оболочки. При рассмотрении тонкостенной конструкции, состоящей из оболочек различной геометрии, коэффициенты системы уравнений претерпевают разрыв в точках, где скачком меняется кривизна меридиана. Если меридиан оболочечной конструкции состоит из нескольких участков с узловыми точками между ними, необходимо составлять уравнения совместности между участками. Эти трудности можно обойти, если перейти к глобальным координатам, единым для всей конструкции [7]. Будем проектировать силы и перемещения не на касательную и нормаль к меридиану, а на нормаль к оси симметрии и саму ось. Переход к глобальным координатам осуществляется в соответствии с формулами

- ξ=u1cosθ+wsinθ;         X=T11cosθ+N1sinθ;            	(2.5)

- ζ=u1sinθ−wcosθ;         Z=T11sinθ−N1cosθ.

- Для линейной задачи (2.1) в (2.5) необходимо заменить N1 на Q1.

- Принимаем вектор состояния в виде

- Y=[r⋅Xr⋅Zr⋅Ф11(1)…r⋅Ф11(N)r⋅T12r⋅Ф12(1)…r⋅Ф12(N)          ξ    ζ     β1(1)   …  β1(N)     u2     β2(1)   …β2(N)]T.(2.6)

- Дополним систему уравнений (2.1) выражениями производных компонентов перемещений, входящих в Y, из геометрических соотношений и соотношений упругости. Опуская промежуточные выкладки, приходим к нормальной форме Коши представления системы дифференциальных уравнений (p – круговая частота гармонических колебаний)

- dYds=F−p2G⋅Y+S;        F⋅Y=P';       −p2G⋅Y=P''.        	 (2.7)

- Последние две формулы в (2.7) даны для удобства последующей записи, поскольку F и G представлять в явном виде оказывается излишне громоздко.

- Система (2.3) преобразуется к виду

- dYds=F⋅Y;         F⋅Y=P'.        	 (2.8)

- P1′=T22−n⋅YN+3cosθr−n⋅Q2sinθ+sinθ⋅T220nθ2+sinθ⋅θ10nYN+3r;

- P2′=−n⋅YN+3sinθr+n⋅Q2cosθ−cosθ⋅T220nθ2−cosθ⋅θ10nYN+3r;

- P2+k′=Ф22(k)cosθ−n⋅YN+3+kr+r⋅Q1(k);                  	     (2.9)

- PN+3′=n⋅T22−YN+3cosθr−Q2sinθ+sinθ⋅T220θ2+sinθ⋅θ10YN+3r;

- PN+3+k′=n⋅Ф22(k)−YN+3+kcosθr+r⋅Q2(k);

- P2N+4′=e11cosθ−θ1sinθ;   P2N+5′=e11sinθ+θ1cosθ;    P2N+5+k′=κ11(k);

- P3N+6′=e12+nr⋅Y2N+4cosθ+Y2N+5sinθ+Y3N+6cosθr;

- P3N+6+k′=κ12(k)+n⋅Y2N+5+kr+Y3N+6+kcosθr;                k=1, 2, ..., N.

- Для получения P', то есть для задачи (2.7) в (2.9) нужно отбросить подчеркнутые члены. Кроме того, (2.9) включает ряд переменных, не входящих в вектор состояния. Следовательно, должен быть указан способ выражения всех этих переменных через компоненты вектора состояния.

- P1″=−rp2⋅a1Y2N+4+j=1Na2(j)Y2N+5+jcosθ;

- P2″=−rp2⋅a1Y2N+5+j=1Na2(j)Y2N+5+jsinθ;  	(2.10)

- P2+k″=−rp2⋅a3(k)Y2N+4cosθ+Y2N+5sinθ+j=1Na4(kj)Y2N+5+j;

- PN+3″=−rp2⋅a1Y3N+6+j=1Na2(j)Y3N+6+j;

- PN+3+k″=−rp2⋅a3(k)Y3N+6+j=1Na4(kj)Y3N+6+j,           k=1, 2, ..., N.

- S1=−r⋅p1−+p1+⋅cosθ+qsinθ;

- S2=−r⋅p1−+p1+⋅sinθ−qcosθ;	(2.11)

- S2+k=−r⋅hkp1+;     SN+3=−r⋅p2−+p2+;

- SN+3+k=−r⋅hkp2+,                 k=1, 2, ..., N.

- Теперь выразим через компоненты вектора состояния переменные, не входящие в Y.

- r⋅e22=n⋅Y3N+6+Y2N+4;              	(2.12)

- r⋅κ22(k)=n⋅Y3N+6+k+Y2N+5+kcosθ;

- θ2=Y3N+6sinθr+n⋅Y2N+4sinθ−Y2N+5cosθr ;

- θ1=1k=1Nq44(k)+T110××k=1Nq44(k)Y2N+5+k−Y1sinθ−Y2cosθ+Y1cosθ⋅θ10+Y2sinθ⋅θ10r;	(2.13)

- Q1(k)=q44(k)Y2N+5+k−θ1;          Q2(k)=q55(k)Y3N+6+k−θ2.      	 (2.14)

- Как и ранее, для задачи (2.7) надо в (2.13) отбросить подчеркнутые члены. Также отметим, что для упрощения изложения в (2.13 – 2.14) считалось, что внешние тангенциальные поверхностные нагрузки на оболочку отсутствуют. Коэффициенты в этих формулах определяются точно так же, как и в [6].

- Надо подчеркнуть, что дробная нелинейность в (2.13) весьма неудобна, так как вынуждает пересчитывать заново матрицу F для новых значений параметров нагрузки при исследовании устойчивости.

- Формулы (2.13) выражают θ1 и θ2 через компоненты вектора состояния. Их можно переписать в матричном виде так:

- θ1=Ψ1⋅Y;                θ2=Ψ2⋅Y.	(2.15)

- Далее, для выражения через компоненты вектора состояния оставшихся переменных воспользуемся вновь обозначениями [6].

- Г⋅U+Ψ=V;

- U=r⋅ε11r⋅ε12r⋅κ11(1)…r⋅κ11(N)r⋅κ12(1)…r⋅κ12(N);     V=Y1cosθ+Y2sinθ−r⋅A12ε22−j=1ND12(j)κ22(j)YN+3−r⋅A26ε22−j=1ND26(j)κ22(j)Y3−r⋅D12(1)ε22−j=1NF12(1j)κ22(j)…YN+2−r⋅D12(N)ε22−j=1NF12(Nj)κ22(j)YN+4−r⋅D26(1)ε22−j=1NF26(1j)κ22(j)…Y2N+3−r⋅D26(N)ε22−j=1NF26(Nj)κ22(j) . 	(2.16)

- U=DU⋅Y;                V=DV⋅Y.	(2.17)

- Ψ=r⋅θ10Ψ1r⋅θ10Ψ20...⋅Y=DΨ⋅Y;            Г⋅DU=DV−Г⋅DΨ.	(2.18)

- Матрица Г также приведена в [6]. Система линейных алгебраических уравнений (2.18) может быть разрешена относительно DU, что дает выражение компонентов U через Y согласно (2.17). Как и раньше,

- T22=A12E11+A22E22+A26E12+k=1ND12(k)κ11(k)+D22(k)κ22(k)+D26(k)κ12(k);	(2.19)

- Ф22(k)=D12(k)E11+D22(k)E22+D26(k)E12+l=1NF12(kl)κ11(l)+F22(kl)κ22(l)+F26(kl)κ12(l).

- Здесь    k=1, 2, ..., N;   E11=ε11+θ10θ1;     E22=ε22;      E12=ε12+θ10θ2.	(2.20)

- Хотя и неявно, формулы (2.19 – 2.20) позволяют выразить и T22, Ф22(k) через вектор состояния.

- Для задачи (2.7), очевидно, в (2.16) надо опустить Ψ, в (2.18) – DΨ, а в (2.19) использовать линейные компоненты деформации.

- Таким образом, для задач устойчивости необходимо проинтегрировать (2.7) при n=0, присвоить полученным функциям индекс “0” и использовать при интегрировании системы уравнений (2.8) для дополнительного состояния θ10, T110, T220. Для численной реализации использованные выше неявные выражения (2.6) – (2.20) остаются вполне удобными без ненужной громоздкости аналитической записи в явном виде.

3. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ

После приведения системы дифференциальных уравнений устойчивости многослойной оболочки вращения к нормальной форме (2.8) для ее численного интегрирования воспользуемся методом последовательных приближений в матричной формулировке в виде, изложенном в [1]. Ниже приведем лишь схему алгоритма решения краевой задачи. В этой работе рассмотрено определение нормированного решения системы однородных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами

dYds=As⋅Y,	(3.1)

где As – непрерывная матричная функция в некотором интервале a, b изменения аргумента s. Применение данного метода дает решение системы (3.1) в виде абсолютно и равномерно сходящегося в любой части этого интервала матричного ряда. Частное решение системы неоднородных дифференциальных уравнений

dYds=As⋅Y+G	(3.2)

выражается затем с помощью решения однородной системы уравнений. Вычисление общего решения системы (3.2) осуществляется с использованием мультипликативного интеграла Вольтерра и матричного бинома Ньютона.

Особенности решения задач динамики и устойчивости рассмотрены в работе [8]. В этом случае в системе

Pвн.=Р0,вн.cosωt	(3.3)

λ представляет собой параметр критической нагрузки для задач устойчивости или квадрат собственной частоты для исследования собственных колебаний.

Весь интервал интегрирования разбивается на участки, на каждом из которых находится нормированное решение исходного дифференциального уравнения. Из условий стыковки решений между соседними участками интервала интегрирования получаем разрешающие системы алгебраических уравнений для определения перемещений и силовых факторов при решении задач статики, собственных чисел и векторов при решении задач устойчивости и собственных колебаний.

Представляет интерес случай, когда необходимо выполнить исследование прочности составного отсека ЛА, образованного оболочками вращения с той или иной заданной формой меридиана, если обечайка одного из отсеков выполнена из многослойного композита, а другой отсек – металлический. В этом случае целесообразно для металлической части оболочечной конструкции использовать более простую гипотезу деформирования Кирхгофа-Лява. Но размерность вектора состояния при переходе от металла к композиту будет меняться. Используемый численный метод обладает универсальностью по применяемым моделям деформирования, а также позволяет вводить в расчетную схему кольцевые подкрепления. В рамках описанного подхода добавляются условия стыковки отсеков (в частности, отсутствие поперечных сдвигов во всех слоях многослойного пакета в месте стыковки). Условия могут быть сформулированы в виде матриц перехода между векторами состояния разной размерности. В результате некоторые блочные строки и столбцы в матрице разрешающей системы алгебраических уравнений подвергаются линейным преобразованиям.

В многослойных оболочных конструкциях при стыковке оболочек различной геометрии, а также для создания дополнительной жесткости применяют подкрепляющие шпангоуты. Описание деформирования и условия сопряжения с многослойными оболочками кольцевых подкрепляющих элементов рассмотрены в [9]. На основании этого подхода осуществляется модификация описанного алгоритма исследования прочности, устойчивости и колебаний многослойных оболочек вращения для случая наличия кольцевых подкреплений (шпангоутов). Закладные элементы, входящие в рассматриваемую расчетную схему, рассматриваются как подкрепляющие кольцевые элементы.

4. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Описанный выше подход был использован для исследования прочности и устойчивости составного ракетного отсека, образованного двумя коническими трехслойными оболочками (рис.1, размеры даны в метрах) при комбинированном нагружении внешним давлением p=4 ати и осевой сжимающей силой в левом торцевом сечении. Сжимающая сила обусловлена действием внешнего давления p на жесткую носовую часть, учитываемую в расчетной схеме граничными условиями закрепления на жесткую диафрагму. На правом торце – условия жесткого защемления.

Рис.1. Схема расчетной модели составного отсека.

Через одинаковые интервалы внутри среднего слоя установлены кольцевые закладные элементы (врезка на рис.1). Толщина наружных обшивок 4 мм, толщина среднего слоя 22 мм, ширина подкрепляющего закладного элемента 8 мм. Материал всех слоев – углепластик (характеристики взяты из [10]). Для наружных слоев и закладных элементов E1=E2=8,5⋅1010 Па, G12=G23=G13=7⋅109 Па, ν=0,2. Для среднего слоя E1=E2=5⋅107 Па, G12=G23=G13=1,9⋅107 Па, ν=0,3. Были проведены параметрические исследования влияния расстояния между закладными элементами на жесткость конструкции, максимальные нормальные напряжения в окружном направлении и устойчивость. При этом число кольцевых подкреплений K составляло 47, 33, 22, 16, 11 и 0 (без подкреплений) на оба конических отсека. На торцах каждого конуса присутствовало усиление в виде 15-мм участка, на котором материал всего пакета единый – как для наружных слоев. На рис.2 для двух крайних по числу закладных элементов вариантов показано изменение перемещений по нормали к оси конструкции ξ. На рис.3-4 приведены графики нормальных напряжений в окружном направлении по длине отсека. Рис.5 демонстрирует влияние числа закладных элементов на максимальные окружные напряжения, рис.6 – на отношение критической нагрузки потери устойчивости к номинальной. На рис.7 представлена форма потери устойчивости вдоль оси конструкции при комбинированном нагружении избыточным внешним давлением и осевой сжимающей силой. При этом число волн в окружном направлении составляло n=3.

Рис.2. Изменение поперечных перемещений ξ по длине конструкции.

Рис.3. σ22 на внутренней (-) и внешней (+) поверхностях пакета, 0 элементов.

Рис.4. σ22 на внутренней (-) и внешней (+) поверхностях пакета, 47 элементов.

Рис.5. Максимальные значения σ22 для различного числа K элементов.

Рис.6. Зависимость критической нагрузки от числа K элементов.

Рис.7. Форма потери устойчивости по оси конструкции.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый алгоритм исследования прочности и устойчивости отличается универсальностью по используемым моделям деформирования, по геометрии рассматриваемых осесимметричных составных оболочечных конструкций с кольцевыми подкреплениями, по решаемым задачам (напряженно-деформированное состояние, устойчивость, колебания), а также по типу статического нагружения. Математическая модель механики деформирования многослойной оболочки вращения, используемая в данной работе, построена на основе гипотезы “ломаной линии” – с учетом локальных эффектов. Проведенные параметрические исследования для конструкции ракетного отсека показали существенное влияние на прочность и жесткость конструкции частоты расположения закладных кольцевых подкрепляющих элементов.

ЛИТЕРАТУРА

- Виноградов Ю.И., Клюев Ю.И. Тонкостенные осесимметричные конструкции из композиционных материалов (численный метод решения задач статики и динамики). Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, т.4, N1, с.57-72.

- Галимов К.З. Основы нелинейной теории пологих оболочек. Казань, Изд-во Казанск. ун-та, 1975, 325 с.

- Галимов К.З. Теория оболочек с учетом поперечного сдвига. Казань, Изд-во Казанск. ун-та, 1977, 211 с.

- Ганеева М.С. Прочность и устойчивость оболочек вращения. М., Наука, 1992, 161 с.

- Григолюк Э.И., Коган Ф.А. Современное состояние теории многослойных оболочек. Прикл. Механика, 1972, т.8, вып.6, с.5-17.

- Григолюк Э.И., Куликов Г.М. Многослойные армированные оболочки: Расчет пневматических шин. М., Машиностроение, 1988, 288 с.

- Бидерман В.Л. Механика тонкостенных конструкций. Статика. М., Машиностроение, 1977, 488 с.

- Виноградов Ю.И., Клюев Ю.И. Устойчивость и динамика конструкций при начальных напряжениях. Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, т.4, N2, с.49-60.

- Попов Б.Г. Расчет многослойных конструкций вариационно-матричными методами. М., Изд-во МГТУ, 1993, 293 с.

- Лизин В.Т., Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций. М., Машиностроение, 1976, 408 с.

- Поступила в редакцию 30 марта 2001 года.