ОПИСАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОМПОЗИТА

Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия.

РЕЗЮМЕ

На основе трехмерной, много частичной, упорядоченной модели композита (кристаллической модели) описываются реологические свойства концентрированных электрореологических жидкостей (ЭРЖ). Дисперсные частицы модели размещены в узлах решетки заданной симметрии. Учитываются гидродинамическое парное взаимодействие частиц в рамках теории смазки и силы электростатического взаимодействия поляризованных внешним электрическим полем частиц. Используя математический аппарат микроскопической теории кристаллов, получена зависимость реологических свойств ЭРЖ от микроструктурных характеристик, электрических и реологических свойств компонентов и величины внешнего электрического поля. Рассматривается приближение малых градиентов смещения. Показано, что в этом приближении ЭРЖ может быть описано как вязкоупругое тело. Получено выражение комплексного модуля сдвига ЭРЖ от указанных выше характеристик.

1. ВВЕДЕНИЕ

Электрореологические жидкости (ЭРЖ), благодаря своим уникальным свойствам, а именно, способностью резко изменять эффективную вязкость в электрическом поле, нашли широкое применение в технике и промышленности. Типичные ЭРЖ представляют собой жидкость со слабой диэлектрической проницаемостью, содержащую заданную концентрацию мелких частиц диэлектрика (дисперсная фаза) с повышенной диэлектрической проницаемостью.

Пионером исследования ЭРЖ является талантливый экспериментатор Винслоу (Winslow) [1], который в конце 1930-х годов наблюдал образование нитевидных структур из цепочек мелких диэлектрических частиц в масле под воздействием электрического поля. Эти структуры были ориентированны вдоль поля. Основная особенность такой среды состояла в том, что эффективная вязкость суспензии диэлектрических частиц в масле увеличивалась пропорционально квадрату приложенного электрического поля и изменялась на порядки по величине. Это свойство ЭРЖ часто называют эффектом Винслоу. Он понимал важность и практическую значимость ЭРЖ [2] и запатентовал несколько электромеханических приборов, таких как затворы, тормоза и клапана, которые приводились в действие внешним электрическим полем. Однако в то время предложенные им механизмы в большей части не нашли коммерческого приложения.

В СССР экспериментальные исследования ЭРЖ (и их применение на практике) [3-7] проводились с начала 1970-х годов. В последнее десятилетие к продолжающимся экспериментальным исследованиям добавились и теоретические работы [8,9]. Практика широкого использования ЭРЖ в настоящее время активно стимулирует широкие теоретические и экспериментальные исследования этих систем.

Появившееся в последнее время большое число публикаций, относящихся к теоретическим исследованиям реологических свойств ЭРЖ, условно различаются методическими подходами.

Ряд работ основан на феноменологических подходах, базирующихся на уравнении Бингама [10] и его модификации, например в виде Кессона [11], или в виде уравнения с дробными степенями [12]. Примером континуального подхода может служить работа [13]. Известны также подходы на основе методов статистической физики [9,14].

Непосредственные экспериментальные исследования [15-17] показали, что электрореологический эффект в основном связан с электростатическим взаимодействием частиц и динамикой изменения структуры размещения дисперсных частиц под действием электрического поля и градиентов скоростей деформации ЭРЖ. В связи с этим, в ряде теоретических работ использовали модельные подходы к ЭРЖ. Так, например, в [18-21] были использованы физико-механические модели, содержащие цепочки частиц наполнителя, ориентированные вдоль электрического поля до приложения градиентов скоростей течения.

В работах [22,23] для описания структуры и свойств ЭРЖ привлекали методы молекулярной динамики. В работе [22] на базе численного интегрирования уравнений движения взаимодействующих частиц в двухмерном случае при малых деформациях сдвига описана динамика структурных перестроек дисперсных частиц и зависимость предельных напряжений от концентрации частиц. Отмечается хорошее согласие полученных результатов с экспериментом. В [23] описана эволюция структуры из 122 частиц в ящике размером 5sХ 5sХ 14s, где s - диаметр частицы. На каждую частицу действует Броуновская сила, вязкая сила и сила взаимодействия частиц между собой как, наведенных внешним электрическим полем, диполей. Вязкая сила записывается в виде взаимодействия сферической частицы с вязкой жидкостью (формула Стокса). Последнее справедливо для малых концентраций, когда можно не учитывать гидродинамическое взаимодействие частиц, которые может быть существенным при агрегации частиц. Авторы показали, что в широком интервале отношений Броуновской силы к силе электростатического взаимодействия поляризованных частиц, последние агрегируются в толстые колонны, которые представляют собой тетрагональную объемно-центрированную кристаллическую решетку.

В настоящей работе физико-механические и реологические свойства ЭРЖ описываются на основе трехмерной, упорядоченной, много частичной модели композита (кристаллической модели) [24]. При этом, учитывается гидродинамическое взаимодействие частиц, что позволяет рассматривать большие концентрации (более 10% по объему в соответствии с классификацией, предложенной в работах [7,25]).

2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Концентрированная суспензия диэлектрических частиц в вязкой жидкости (ЭРЖ) в отсутствии электрического поля и градиентов скоростей моделируется одинаковыми жесткими частицами, размещенными в узлах решетки заданной симметрии. Предполагается, что диэлектрическая проницаемость частиц epвыше диэлектрической проницаемости жидкости el. При наложении однородного электрического поля напряженностью E (проекции E в лабораторной системе координат - Ei , где i принимает значения 1,2,3) происходит поляризация частиц. Между поляризованными частицами возникают силы электростатического взаимодействия. Рассматривается приближение парного взаимодействия частиц как эквивалентных диполей (аналогично можно рассмотреть взаимодействие заряженных частиц). При наложении поля деформации с различными градиентами скоростей кроме электростатических сил на частицы действуют и вязкие силы, вызванные перемещениями частиц в вязкой жидкости. Макроскопические градиенты скоростей предполагаются постоянными по всему объему ЭРЖ. В связи с высокой концентрацией дисперсных частиц учитываются силы гидродинамического взаимодействия частиц.

На рис.1 приведен представительный элемент структуры ЭРЖ, когда среда находится под действием электрического поля (пластины являются электродами, положительный электрод расположен слева) и градиента скорости сдвига. Левый электрод - неподвижен, а правый электрод смещается из первоначального положения с заданной скоростью U. Таким образом, на каждую частицу действуют электрические и гидродинамические силы.

Рис.1. Представительный элемент структуры ЭРЖ.

Кроме указанных выше сил на частицы могут действовать силы отталкивания, связанные с Броуновскими силами, если частицы малы, и силы стерического взаимодействия частиц, вызванные геометрическими размерами частиц. Эти силы противодействуют электростатическим силам и препятствуют стягиванию частиц решетки в точку. Такие силы будут учтены в обобщенном виде в наших дальнейших работах.

Для получения определяющего уравнения микроскопического движения частиц ЭРЖ необходимо записать баланс сил, действующих на представительный элемент среды. Для этого вначале необходимо получить выражение для плотности электростатической потенциальной энергии модели.

3. ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

Рассмотрим пару соседних частиц модели и поместим начало локальной системы координат в центр одной из частиц. Под воздействием внешнего электрического поля частицы поляризуются и потенциальная энергия их взаимодействия W, как эквивалентных диполей, записывается в виде [26]

W=(p1,p2)4pe0elr3−3(r,p1)(r,p2)4pe0elr5,							(1)

где pi - дипольный момент частицы номера i, r и r - вектор направленный из центра выбранной частицы в центр ближайшей соседней частицы и расстояние между центрами этих частиц соответственно, e0 - константа, равная в системе СИ величине 8.8510-5Ф/м, и круглые скобки означают скалярное произведение векторов, заключенных в них и разделенных запятой.

Дипольный момент поляризованной сферы модели записывается в виде [13]

p=p2e0el(ep−el)a3(ep+2e)E,								(2)

где a - диаметр сферы. Поскольку в модели предполагается, что все частицы дисперсной фазы одинаковы, то дипольные моменты эквивалентных диполей равны и ориентированы одинаково. Подставляя (2) в (1) получаем

W=AE2r3−3r,E2r5,								(3)

где A=p2e02el2ep−el2a64ep+2el2.

При малом произвольном смещении частиц друг относительно друга (r=r0+u, где u r0и r0- исходное расстояние между центрами частиц), потенциальная энергия диполей с точностью до второго порядка малости равна (см. Приложение I)

W=A[1r03(E2−3e1ie1kEiEk)−

−3r04E2−5e1ie1kEiEke1nun−6r04e1kEkEiui−

−32r05E2−5e1ie1kEiEkunun+

+152r05E2−7e1ie1kEiEke1ne1munum−

−3r05Eiui−10e1mume1kEkEnun],						(4)

где по дважды повторяющимся индексам проводится суммирование и введен единичный вектор e1i=ri0r0.

Принадлежность единичного вектора выбранной паре ближайших частиц будем обозначать согласно общепринятой в микроскопической теории кристаллов записи, а именно , где lи l'- номера элементарных ячеек решетки двух соседних частиц; s и s'- номера частиц в соответствующих ячейках. Аналогично будут обозначаться и смешения частиц друг относительно друга. Для записи плотности электростатической энергии модели необходимо просуммировать выражение (4) по ближайшим соседям выбранной частицы в пределах элементарной ячейки и разделить на удвоенный объем элементарной ячейки (цифра 2 учитывает долю энергии парного взаимодействия, отнесенную к одной частице).

Таким образом, плотность электростатической энергии F модели будет иметь вид

.	(5)

Первый член (первая строка) суммы в квадратных скобках выражения (5) представляет собой энергию взаимодействия выбранного диполя с диполями его ближайшего окружения. Эта часть суммы равна нулю для изотропного тела и кристалла кубической симметрии [27], а также для объемно-центрированной, гранецентрированной кубических решеток и гексагональной решетки. В этом можно убедится непосредственно при прямом вычислении сумм для указанных решеток (Приложение II). Последнее связано с тем, что суммарное поле от частиц ближайшего окружения для данных решеток в точке нахождения выбранного диполя равно нулю.

Далее рассмотрим частный случай, изображенный на рис.1, где электростатическое поле Eнаправлено по оси X1 и следовательно имеет проекции Ei=E⋅di1, где di1- символ Кронекера, равный 1 при i=1 и 0 при i¹1. Смещение будем считать однородным с постоянным по образцу градиентом смещения ¶ui¶xk (ui- проекция смещения точки тела из первоначального положения), который будем обозначать ui,k. В соответствии с рис.1 i=2 и k=1. Для этого случая линейный член по смещениям (вторая строчка суммы формулы (5)) для указанных решеток обращается в нуль, в чем легко убедиться при непосредственном вычислении (Приложение II). Последняя строка соотношения (5) также обращается в нуль, поскольку направление смещения и электрического поля выбраны нами взаимно перпендикулярными (рис.1) и скалярное произведение (En,un)=0. В дальнейшем предполагается рассмотреть общий случай , что представляет важный практический интерес.

Окончательно плотность электростатической энергии взаимодействия частиц модели для указанного случая (рис.1) равна

.			(6)

Следует отметить, что в соотношение (6) входят только квадратичные по смещению частиц члены, что находится в соответствии с микроскопической теорией ионных кристаллов [28].

В общем случае смещение частиц связано с градиентом смещений соотношением

un=r0un,ke1k										(7)

Плотность работы F внешних сил, обеспечивающих градиент смещения в теле u2,1, равна электростатической энергии поля (6) взятой с обратным знаком [27].

В дальнейшем будем опускать индексы, обозначающие номера ячеек и частиц в них, и в связи с этим суммирование по ближайшим соседям будем обозначать сокращенно б.с.

Подставляя (7) в (6) после преобразований получаем

F=3AE24Vr03u2,12б.с.1−5e11e11e11e11−51−7e11e11e11e11e12e12.		(8)

Поскольку градиент смещений постоянен по всему образцу, то он вынесен
из-под знака суммы. Непосредственное суммирование (8) по ближайшим соседям с использованием проекций единичных векторов e1i приведенных в Приложении II дает отрицательные значения F для простой кубической решетки выбранной ориентации (см. рис.1). Это означает, что эта решетка не устойчива по отношению к данному смещению. Решетки объемно-центрированная и гранецентрированная оказываются устойчивыми.

Как отмечалось выше, результаты численного моделирования [23] указывают на агрегацию частиц ЭРЖ в тетрагональную объемно-центрированную кристаллическую решетку. В связи с этим остановимся на объемно-центрированной кубической решетке и опишем реологические свойства такой модели.

Непосредственные вычисления (8) с использованием данных Приложения II дает для кубической объемно-центрированной решетки следующее выражение

(9)

4. ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА ЭРЖ

Из соотношения (9) стандартным образом [30] вычисляем силу σ21, (направление силы совпадают с осью Х2, а приложена она к плоскости перпендикулярной оси Х1) которую нужно приложить к единице поверхности модели, чтобы обеспечить градиент смещения u2,1 (см. рис.1)

σ21=∂F∂u2,1=14π29⋅ε02εp2εp−εl2a6εp+2εl2⋅V⋅r03E2u2,1				        (10)

Используя величину объема элементарной ячейке [28,29] равную V=433r03получаем выражение

а6V⋅r03=34π2ϕ2,

где ϕ- объемная доля наполнения, равная отношению объема частицы к объему элементарной ячейки объемно-центрированной кубической решетки. Подставляя последнее выражение в формулу (10) окончательно получаем

s21=763β2j2E2u2,1,							        (11)

где β=ε0εpεp−εlεp+2εl.

Тензор вязких напряжений для кубической объемно-центрированной решетки в соответствии с работами [24,29] при выбранной схеме нагружения записываются в виде

σ'=83Q213k+1u2,1,

где Q2=334pd2r0h и k=3d22h, d – радиус пятна эффективного контакта частиц, h – расстояние между плоскими поверхностями двух ближайших частиц.

Отношения dh и dr0 могут быть выражены через объемное наполнение ϕ и предельное объемное наполнение ϕmax, при котором вязкость системы становится бесконечно большой. Окончательно после некоторых вычислений с использованием результатов работ [24,29] получаем

s21'=0,21pYjhu2,1,								        (12)

где ψϕ=ϕϕmax431−ϕϕmax13−3.

Выражение (12), строго говоря, справедливо для значений ϕ, близких к ϕmax [29]. Величина ϕmax может быть непосредственно вычислена для выбранной нами геометрии модели так, как это предлагается в [29]. Однако практически для реальных сред значения ϕmax ниже вычисленных из модельных соображений, в связи с чем далее, при использовании соотношения (12), значения ϕmax будем находить из эксперимента. Таким образом, введение эмпирического параметра ϕmax следует рассматривать как допущение.

Далее запишем уравнение движения системы, представляющее собой баланс внешних и внутренних сил, действующих на систему. В соответствии со схемой нагружения (рис.1) уравнение движения имеет вид

(13)

где f21t- зависящая от времени внешняя сила, приложенная к плоскости, перпендикулярной оси Х1, и направленная вдоль оси Х2 , рассчитанная на единицу площади поверхности, σalignl21 и - напряжения, вызываемые внутренними упругими (11) и вязкими (12) силами системы. Уравнение (13) не учитывает инерционные силы и справедливо при медленных движениях. Подставляя в (13) выражения (11) и (12) получаем уравнение движения системы

733β2j2E2u2,1+0,21pYjhu2,1=f21t.				        (14)

Полученное уравнение описывает поведение вязкоупругого тела, соответствующего феноменологической модели Кельвина-Фойгта-Мейера. Решение этого уравнения при произвольной заданной функции f21t известно. Приведем решения этого уравнения для случаев наиболее часто встречающихся на практике.

Пусть в момент времени t=0, к телу приложена постоянная во времени нагрузка f021. В этом случае u2,1 будет изменяться от времени по закону [31]

u2,1t=1.48f021β2ϕ2E21−e−tτ,						        (15)

где τ=0,31πψϕ⋅ηβ2ϕ2Е2.

Если нагрузка изменяется от времени по периодическому закону f=f021eiϖt с угловой скоростью ϖ, то тогда имеем [31]

u2,1t=1.48f021β2ϕ2E2⋅11+iϖτeiϖt						        (16)

Откуда находим комплексный модуль сдвига G*

G=0,67β2E2j2+iv⋅0,21p⋅Yj⋅h.				        (17)

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В соответствии с полученной формулой (17) при малых градиентах смещения в указанной схеме нагружения (рис.1) ЭРЖ ведет себя как вязкоупругое тело. Следует обратить внимание на особенность комплексного модуля сдвига (17), а именно различной функциональной зависимости действительной и мнимой части его от объемной доли наполнения ϕ. Последнее можно объяснить различной природой упругих и вязких сил предлагаемой модели. В соответствии с выражением (17) действительная часть модули сдвига G' изменяется пропорционально j2, мнимая же часть модуля G'' зависит от ϕ более сложным образом. Это качественно подтверждается и экспериментально работами [7,25], но предложенное в них объяснение, связанное с ростом дефектности формируемого в электрическом поле структурного каркаса, встречает более простую альтернативу: различная природа упругих и вязких сил модели обеспечивает указанную (17) функциональную зависимость G'и G'' от ϕ.

Следует также обратить внимание на полезную для практики особенность действительной части комплексного модуля, а именно, его мультипликативную зависимость от E, β и ϕ. Это дает возможность получать требуемую величину G' изменением любых двух из трех величин - E, β и ϕ и таким образом обеспечить заданные свойства ЭРЖ набором доступных с технологической точки зрения параметров системы.

Зависимость тангенса угла механических потерь от объемной доли наполнения в соответствии с формулой (17) должна представлять собой кривую с минимумом, а от напряженности поля - убывающую обратно пропорционально квадрату напряженности поля функцию.

Действительная часть комплексного модуля сдвига пропорциональна квадрату напряженности поля (параболическая зависимость, подобная результатам работ [13,21]).

Наблюдаемая в эксперименте точка перегиба зависимости вязкости ЭРЖ от напряженности поля и дальнейшее замедление роста с увеличением поля, в рамках предложенного описания не находит объяснения и возможно связано с нелинейной зависимостью проводимости ЭРЖ от приложенного потенциала при больших его значениях.

Нам представляется интересным и важным обратить особое внимание на целесообразность дальнейшего развития данного подхода в плане его приложения к электрореологическим сред с высокоэластической матрицей. Практика использования ЭРЖ в технике встречается с рядом нежелательных эффектов [32] таких как седиментация частиц, абразивный износ оборудования, ограниченный интервал рабочих температур, высокая проводимость. Эти недостатки исключаются в случае сред с высокоэластической матрицей. Кроме этого, такая матрица позволит фиксировать конфигурацию размещения частиц (магнитных, пьезоэлектрических) в пространстве, что даст возможность получить ряд важных для практики свойств новых рабочих электрореологических сред.

Предложенный нами подход к описанию ЭРЖ позволяет учитывать структуру в размещении частиц различной природы, что является существенным при исследовании сред с высокоэластической матрицей и конструировании приборов на их основе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе кристаллической модели композита описываются реологические свойства ЭРЖ. Рассматривается приближение малых градиентов смещения. При этом предполагается, что напряженность электрического поля ортогональна скорости сдвига слоев жидкости. Рассмотрена кубическая объемно-центрированная решетка. Показано, что в рамках развитых представлений ЭРЖ является вязкоупругим телом и может быть описано в рамках линейной теории вязкоупругости. Получено выражение зависимости комплексного модуля сдвига от напряженности поля, объемной доли наполнения, диэлектрических свойств компонентов ЭРЖ и вязкости жидкой фазы. Действительная часть модуля пропорциональна квадрату напряженности электрического поля и квадрату объемной доли наполнения. Мнимая часть модуля зависит от объемной доли наполнения более сложным образом и резко возрастает при стремлении наполнения к предельным значениям. Различие в функциональной зависимости действительной и мнимой частей модуля от объемной доли наполнения авторы объясняют различной природой упругих и вязких сил предложенной модели.

ЛИТЕРАТУРА

- Electrorheological fluid. Proceedings of the Second International Conference on ER Fluids., edited by J.D. Carlson, A.F. Sprecher, and H. Conrad, Technomic, Lancaster, RA, 1990.

- Winslow W.M. Induced Fibration of Suspension. J. Appl. Phys., 1949, 20, pp.1137-1140.

- .Luikov A.V. (Ed.) Electrorheological Effect. Nauka i Tekhnika, Minsk, 1972.

- Коробко Е.И. Исследование влияния постоянных электрических полей на течение и конвективный теплообмен слабо проводящих суспензий в соосноцилиндрических каналах. Автореф. дис. канд. физ.-мат. Наук, Минск, 1975.

- Электрогидравлический толкатель тормоза. А.С. 625073 СССР: МКИ F 16 Д 65/32.

- Аккустическая линза: А.С. 1122374 СССР: МКИ В 06 В 3/04.

- Яновский Ю.Г., Коробко Е.В., Баранчеева В.В.«Особенности реологического поведения электрочувствительных дисперсий различных структурно-реологических типов. Инженерно-физический журнал, 1989, т.57, №2, с.219-224.

- Мокеев А.А., Коробко Е.В., Мокеев Ан.А. Зависимость предела прочности слоя электрочувствительной суспензии от напряжения электрического поля. Механика композиционных материалов и конструкций, 1995, т.1, №1, с.125-136.

- Мокеев А.А., Мокеев Ан.А. Уравнение движения электрореологических суспензий. Механика композиционных  материалов и конструкций, 2000, т.6, №1, с.117-140.

- L.Marshall, C.F. Zukoski and J.W. Goodwin Effects of Electric Fields on the Rheology of Non-aqueous Concentrated Suspensions. J. Chem. Soc. Farad. Trans., I, 1989, 85(9), pp.2785-2795.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М., Наука, 1973, 847 c.

- Лыков А.В., Шульман З.П. и др. Электрореологический эффект. Минск, Наука и техника, 1972.

- Yuri M. Shkel and Daniel J. Klingenlerg A continuum approach to electrorheologogy. J. Rheol., 1999, 43 (5), pp.1307-1322.

- Heyes D.M. and J.R. Melrose Brownian dynamics simulations of electrorheological fluids. II: Scaling Laws. Mol. Simul., 1990, 5, pp.293- 306.

- T.J.Chen, Zitter R.N., and Tao R., Phys. Rev. Lett., 1992, 68, pp.2555.

- Martin J.E., Odinck J. and Halsey T.C. Evolution of Structure in a Quiescent Electrorheological Fluid. Phys. Rev. Lett., 1992, v.69, №10, pp.1524-1527.

- Halsey C. and Toor W. Structure of Electrorheological Fluids. Phys. Rev. Lett., 1990, 65, pp.2820-2823.

- Adriani P.M. and Gast A.R. A microscopic model of electrorheology. Phys. Fluids., 1988, 31, pp.2757-2768.

- Bonnecaze R.T. and Brady J.F. Dynamic simulation of an electrorheological fluid. J. Chem. Phys., 1992, 96(3), pp.2183-2202.

- Kraynik A.M., Bonnecaze R.T. and Brady J.F. Electrically induced  stresses in ER fluids: The role of particle chain structure. in Electrorheological Fluids Mechanisms, Properties, Structure, Technology and Applications, edited by R. Tao, Proceedings of the International Conference on Electrorheolodicul Fluids, Carbondale, IL, October 15-16, 1991, (Word Scientific, Singapore, 1992), pp.59-74.

- Martin J.E. and Anderson R.A. Chain model electrorherheology. J. Chem. Phys., 1996, 104(12), pp.4814-4827.

- Klindenberg D.J., Swol F.V. and Zukoski C.F. The small shear rate response of electrorheolodical suspensions. Simulation in the point – dipole limit. J. Chem. Phys., 1991, 94 (9), pp.6160-6169.

- Tao R. and Jiang Q. Simulation of structure formation in an electerheological fluid. Phys. Rev. Lett., 1994, 73, pp.205-208.

- Згаевский В.Э. Вычисление эффективной вязкости концентрированных суспензий жестких частиц на основе кристаллической модели., ДАН, 1996, т.350, №1, с.45-48.

- Shulman Z.P., Korobko E.V., Yanovskii Yu.G. The mechanism of the viscoelastic behaviour of electrorheological suspensions. J. Non- Newtonial Fluid Mech., 1989, т.33, pp.181-196.

- Панофский В., Филлипс М. Классическая электродинамика, 1963, 432 с.; Panofsky W.K.H. and Phillips M. Classical electricity and magnetism. Addison – Wesley publishing company. inc., Cambridge 42. Mass.

- Тамм И.Е. Основы теории электричества. М., Наука, 1989, 504 с.

- Лейбфрид Г. Микроскопическая теория механических и тепловых свойств кристаллов. Гос. изд. Физико-математической литературы, М.-Л., 1963, с.312; Leibfried G. Gittertheorie der mechanischen und thermischen eigenschaften der kristalle. Handbuch der physik., Band VII, Teil 2, Springer-Verlag, Berlin-Gettinden-Heidelberg, 1955, p.312.

- Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г. Вычисление эффективной вязкости концентрированных суспензий жестких частиц на основе кристаллической модели. Механика композиционных  материалов и конструкций, 1996, т.2, №1, с.137-167.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М., Наука, 1987, 246 с.

- Нарисава И. Прочность полимерных материалов. М., Химия, 1987. (Перевод с японского Ю.М. Товмасян) OHMSHA, Ltd., Japan, 1982.

- Liu B. and Shaw M.T. Electrorheology of filled silicone elastomers. J.Rheol., 2001, 45(3), pp.641-657.

- Поступила в редакцию 7 июня 2001 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 00-01-81217 Бел2000_а).