УСТОЙЧИВОСТЬ ТРЕХСЛОЙНОЙ ОРТОТРОПНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ КОЛЬЦЕВЫМИ РЕБРАМИ И УПРУГИМ ЦИЛИНДРОМ

Андрюшин В.А., Недбай А.Я.

Московский институт теплотехники, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Поведению цилиндрических оболочек, скрепленных с упругим цилиндром и подкрепленных кольцевыми ребрами жесткости, посвящено сравнительно мало работ, несмотря на актуальность данной проблемы [1-3]. При этом в известных работах исследовались вопросы прочности, устойчивости и колебаний таких систем только с однослойными оболочками. В данной статье рассматривается устойчивость трехслойной ортотропной оболочки с легким заполнителем, дискретно подкрепленной кольцевыми ребрами и соединенной с пустотелым упругим цилиндром, при действии внешнего давления и осевой сжимающей силы. Функции перемещений оболочки и цилиндра представляются виде тригонометрических рядов. Для произвольно расположенных неодинаковых ребер задача сводится к решению системы алгебраических уравнений относительно амплитудных значений трех компонент перемещений в местах постановки ребер; число неизвестных равно утроенному количеству ребер. В случае одинаковых равномерно расположенных ребер решение упрощается до системы трех уравнений.

1. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Настоящая работа является дальнейшим развитием темы, начатой в [4] и посвященной поведению оболочек с продольными ребрами. Здесь исследуется другой подкласс конструкций- оболочки с кольцевыми ребрами.

Рассмотрим шарнирно опертую трехслойную цилиндрическую оболочку с ортотропными разнотолщинными несущими слоями и ортотропным заполнителем, подкрепленную произвольно расположенными кольцевыми ребрами. Предполагается, что деформация несущих слоев следует гипотезе прямых нормалей, а деформация заполнителя, несжимаемого в поперечном направлении и работающего только на сдвиг – гипотезе прямых линий [5,6]. Взаимодействие оболочки с ребрами схематизируется линейным контактом с введением погонных контактных усилий, приведенных к срединным поверхностям несущих слоев. Поведение упругого цилиндра описывается уравнениями трехмерной теории упругости. Внешняя поверхность цилиндра отождествляется со срединной поверхностью нижнего несущего слоя и при ее контакте с оболочкой учитываются все составляющие взаимодействия. Внутренняя поверхность свободна от напряжений, а на торцах цилиндра используется мембранная аналогия.

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой за координатную поверхность принята срединная поверхность заполнителя. Тогда уравнения равновесия оболочки, записанные в функциях перемещения, можно представить в виде аналогично [7]

Lk1uα+Lk2vα+Lk3w+Lk4uβ+Lk5vβ++(δk2+δk3+δk5)i=1M(lk2vα i+lk3wi+lk5vβ i)  δ (α−αi)=(δk1−δk4)R2qα+(δk2−δk5)R2qβ−δk3R2qz (k=1,2,...,5) ,	(1.1)

где Lkj, lkj - дифференциальные операторы, имеющие вид

L11=B11∂2∂α2+B33∂2∂β2 ; L12=L21=(B12+B33)∂2∂α ∂β ;

L13=L31=B12∂∂α ; L14=L41=B11∂2∂α2+B33∂2∂β2 ;

L15=L51=(B12+B33)∂2∂α ∂β ; L22=B33∂2∂α2+B22∂2∂β2 ;

L23=L32=B22∂∂β ; L24=L42=(B12+B33)∂2∂α ∂β ;

L25=L52=B33∂2∂α2+B22∂2∂β2;

L33=D11R2∂4∂α4+2(D12+D33)R2∂4∂α2∂β2+

+D22R2∂4∂β4−h02hG13∂2∂α2+G23∂2∂β2+B22−Nα∂2∂α2−Nβ∂2∂β2 ;

L34=L43=B12−2R h0hG13∂∂α;

L35=L53=B22−2R h0hG23∂∂β;

L44=B11∂2∂α2+B33∂2∂β2−4R2hG13 ; L45=L54=(B12+B33)∂2∂α ∂β;

L55=B33∂2∂α2+B22∂2∂β2−4R2hG23 ;

l22=Ei FiRd2dβ2 ; l23=l32=Ei FiRddβ ;

l25=l52=−2εi h0Ei FiRd2dβ2 ; l33=1REi Fi−ai+Nid2dβ2 ;

l35=l53=−2 h0RεiEiFi+aiRddβ ;

l55=4 h02REi(εi2Fi+Ii)d2dβ2−R2ai ;

wi=w (αi,β); vαi=vα(αi,β); vβi=vβ(αi,β);

Bss=BsB+BsH; Bss=BsB−BsH;

B12=B1Bv2B+B1Hv2H; B12=B1Bv2B−B1Hv2H;

B1B=E1Bh1ηB ; B2B=E2Bh1ηB ; B3B=G12Bh1;

Dss=DsB+DsH; D12=D1Bv2B+D1Hv2H;

D1B=E1Bh1312 ηB; D2B=E2Bh1312 ηB; D3B=G12Bh136 ;

a=56 GF; ηB=1−v1Bv2B; 2ε=ρB+ρH; 2h0=2h+h1+h2 ;

α, β - координаты вдоль образующей и в окружном направлении; R - радиус срединной поверхности заполнителя; h1, h2, h - толщины соответственно верхнего, нижнего и срединного слоев; ρB, ρH - соответственно расстояния от оси ребра до срединных поверхностей верхнего и нижнего несущего слоя, причем эта величина считается положительной, если ось ребра лежит ниже срединной поверхности несущего слоя; E1B, E2B, G12B, ν1B, ν2B - соответственно модули продольной и кольцевой упругости, модуль сдвига и коэффициенты Пуассона верхнего слоя (здесь расшифрованы обозначения с индексом “В”; обозначения для нижнего слоя с индексом “Н” имеют аналогичный смысл); G13, G23 - модули поперечного сдвига заполнителя; Ei, Gi, Fi, Ii - соответственно модули упругости и сдвига, площадь и центральный момент инерции прямоугольного сечения ребра; Nα, Nβ - начальные мембранные усилия в оболочке; Ni - начальные продольные силы в ребрах; qα, qβ, qz - составляющие контактного взаимодействия оболочки и цилиндра; M - количество ребер; δ(α) - дельта-функция; δkj - символ Кронекера. Величина w является нормальным перемещением, а величины uα, uβ, vα, vβ выражаются через тангенциальные перемещения срединных поверхностей верхнего слоя u1, v1 и нижнего слоя u2, v2:

Для цилиндра примем следующие граничные условия:

на торцах α=0, α0

σαα=V=W=0 ;

на внутренней боковой поверхности z=z0

σzα=σzβ=σzz=0 ;								(1.2)

на внешней боковой поверхности z=z1

σzα=qα ; σzβ=qβ ; σzz=qz ;						(1.3)

RU= uα−uβ; RV= vα−vβ; RW= w ,				(1.4)

где α0=LR ; z0=R0R ; z1=2R−h−h22R ; U, V, W - осевое, окружное и радиальное перемещения точек цилиндра; σzα, σzβ, σzz, σαα - тангенциальные, нормальное и осевое напряжения в цилиндре; R0 - радиус внутреннего канала.

Представим перемещения оболочки и цилиндра, а также контактные усилия в виде

uα,uβ, U, qα=Cos nβm=1∞A1,A4, Umnz, qαmn Cos γα  ;

vα,vβ, V, qβ=Sin nβm=1∞A2,A5, Vmnz, qβmn Sin γα  ;	(1.5)

w, W, qz=Cos nβm=1∞A3, Wmnz, qzmn Sin γα  ,

где γ=m π RL, L - длина оболочки и цилиндра.

Тогда, используя результаты [8], можно выразить перемещения и напряжения точек цилиндра в виде

Wmnx=−j=12Cjn2xYj−Cj+2b0xn2x2+1Yj+Cj+4Yj' ;Vmnx=nj=12Cj−b0Cj+2Yj'+Cj+41xYj ;	(1.6)

σzzmnx=2μ γj=12Cjn2x1xYj−Yj'+Cj+2b0× n2x2+1xYj'−n2x2−μλ+μYj+Cj+41xYj'−n2x2+1Yj ;σzβmnx=2μ n γj=12Cjn2x2+12Yj−1xYj'+ +Cj+2b01xYj'−n2x2+1Yj+Cj+41xYj'−1xYj ;σzαmnx=−μ γj=12Cjn2xYj−Cj+2Yj'+2b0n2x2+1xYj+ 	(1.7)

где     λ=ν0E01+ν01−2ν0 ; μ=E021+ν0 ; E0, ν0 - модуль упругости и коэффициент Пуассона материала цилиндра; Inx, Knx - модифицированные функции Бесселя первого и второго рода; Cj - произвольные постоянные; штрих обозначает производную по соответствующему аргументу.

Дальнейшее решение задачи осуществим следующим образом. Подставим выражения напряжений из (1.7) в (1.2), (1.3) и в полученной системе уравнений выразим неизвестные постоянные C1−C6 через неизвестные qαmn, qβmn, qzmn

Cj=1ΔD1jqzmn+D2jqβmn+D3jqαmn j=1, 2, ..., 6,	(1.8)

где Di j, Δ - соответственно дополнение и определитель системы (1.2), (1.3). Подставляя (1.5), (1.6) и (1.8) в соотношения (1.4) и разрешая полученную систему относительно qαmn, qβmn, qzmn, получим

qzmn=1ΔD11A3+D21A2−A5+D31A1−A4 ;

qβmn=1ΔD12A3+D22A2−A5+D32A1−A4 ;			(1.9)

qαmn=1ΔD13A3+D23A2−A5+D33A1−A4 ,

где Di j, Δ - соответственно дополнение и определитель системы уравнений, коэффициенты которой имеют вид

θjs=RΔi=16ajiDsi j, s=1, 2, 3 ;

aji - коэффициенты перед постоянными Cj в выражениях (1.6).

Раскладывая дельта-функцию в тригонометрический ряд, подставим (1.5) в (1.1) и, учитывая найденные значения (1.9), придем к системе алгебраических уравнений относительно постоянных A1−A5. Решив эту систему, будем иметь

Ak=2α0i=1MBk1(i)vα i(n)+Bk2(i)w i(n)+Bk3(i)vβ i(n) Sin γαi , (k=1,2,...,5)	         (1.10)

где Bk1(i)=Ei Fi nR Δn D2k−D3k−2nεih0D5k ;

Bk2(i)=EiFiR Δn D2k−1+(ai+Ni)n2EiFiD3k−2nh0εi+aiREiFiD5k ;

Bk3(i)=2EiFiR Δh0n εi+aiREiFiD3k−n2εiD2k+2h0εi2+IiFin2+aiR2EiFiD5k ;Δ, Dj k - соответственно определитель и дополнение алгебраической системы, элементы которой получаются путем сложения элементов матрицы оболочки с элементами матрицы контактных усилий цилиндра.

Так как в местах расположения ребер справедливы соотношения

vα i(n),w i(n),vβ i(n) =m=1∞A2,A3,A5 Sin γαi,

то, подставив в них выражения (1.10) получим систему 3М алгебраических уравнений относительно vα i(n),w i(n),vβ i(n)

vα j(n)=2α0m=1∞i=1MB21(i)vα i(n)+B22(i)w i(n)+B23(i)vβ i(n) Sin γαiSin γαj ;

w j(n)=2α0m=1∞i=1MB31(i)vα i(n)+B32(i)w i(n)+B33(i)vβ i(n) Sin γαiSin γαj ; (1.11)

vβ j(n)=2α0m=1∞i=1MB51(i)vα i(n)+B52(i)w i(n)+B53(i)vβ i(n) Sin γαiSin γαj . (j=1,2,...,M)

Равенство нулю определителя этой системы представляет характеристическое уравнение задачи.

Рассмотрим подробнее случай наиболее часто встречающийся на практике. Будем считать, что все ребра одинаковы и равномерно расположены по оболочке αi=α0iM+1. Тогда коэффициенты Bkj(i) не зависят от индекса i и решение системы (1.11) можно представить в виде

vα i(n),w i(n),vβ i(n) = a2,a3,a5 Sin πSαiα0 1≤S≤M ,     (1.12)

где S - целое число, характеризующее форму потери устойчивости; a2,a3,a5 - постоянные.

Подставляя выражения (1.12) в уравнения (1.11) и учитывая, что

получим однородную систему трех алгебраических уравнений

M+1α0KBj1a2+Bj2a3+Bj3a5 − aj=0 (j=2,3,5) ,     (1.13)

где суммирование производится по К, принимающим значения

K=S, 2NM+1±S N=1, 2, 3 ... .

Характеристическое уравнение будет представлять равенство нулю определителя системы (1.13). Придавая n и S различные целочисленные значения, находим критическое значение параметра нагрузки.

2. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

В качестве примера рассмотрена оболочка симметричной структуры, подкрепленная в среднем сечении ребром. В расчетах удерживалось количество членов ряда K=120, что обеспечивало необходимую точность вычислений. Базовые параметры оболочки, ребра и цилиндра были следующие:

LR=4; h1, h2R=6⋅10−3; hR=8⋅10−3;

h0R=2⋅10−2; FR2=10−3; R0R=0,4; ε=0 ;

E, E1B, E1HE0=6⋅103; E2B, E2HE0=104;

G, G12B, G12HE0=103; G13, G23E0=200 ;

ν1B=ν1H=0,12 ; ν2B=ν2H=0,2 ; ν0=0,46 .

На рис.1 показано изменение критического давления P=PE0 в зависимости от момента инерции ребра I=104IFR2 для различных значений толщин несущих слоев h1R=0,002 ; 0,004 ; 0,006; сплошные линии для базовой жесткости заполнителя, штриховые линии- для уменьшенного G13E0=20 значения жесткости.

# Рис.1.	Зависимость критического давления от жесткости ребра для различных толщин несущего слоя.

# Рис.2.	Влияние изгибной жесткости нескольких ребер на критический параметр давления.

На рис.2 показаны аналогичные зависимости для одного, трех и пяти ребер. Влияние критического давления от длины оболочки и толщины цилиндра приведено на рис.3.

Рис.3.	Зависимость критического давления от изгибной жесткости ребра для различных длины оболочки и радиуса канала цилиндра.

3. ВЫВОДЫ

- Предложенный метод расчета трехслойных оболочек, подкрепленных ребрами жесткости и упругим цилиндром, позволяет существенно сократить объем вычислительных работ и упростить решение задач такого класса. При рассмотрении аналогичных проблем другими авторами решение сводилось или к бесконечной системе алгебраических уравнений, или к конечной системе достаточно большого числа уравнений, выражающих условия сопряжения участков оболочки, на которые она расчленяется ребрами.

- В рассмотренном примере можно отметить следующее:

- увеличение толщины несущих слоев в 3 раза при постоянной общей толщине оболочки увеличивает критическое давление на 27%, а уменьшение жесткости заполнителя в 10 раз уменьшает этот параметр на 5%;

- увеличение длины оболочки на 25% уменьшает критическое давление на 4%, а уменьшение длины оболочки на такую же величину увеличивает критическое давление на 8%;

- изменение радиуса внутреннего канала цилиндра в 2 раза приводит к изменению критического давления на 49%, что говорит о существенном влиянии этого параметра и необходимости обязательного учета его в расчетах;

- увеличение количества ребер существенно сказывается только при относительно больших значениях момента инерции ребра (I>6).

ЛИТЕРАТУРА

- Малютин И.С., Карасев А.В. Устойчивость подкрепленной ребрами цилиндрической оболочки с упругим заполнителем. В кн.: Теория пластин и оболочек. М., Наука, 1971, с.173-178.

- Федоров Н.А. Бесконечная цилиндрическая оболочка с заполнителем, подкрепленная кольцом, под действием произвольной нагрузки. Механика полимеров, 1977, №1, с.96-103.

- Малютин И.С., Недбай А.Я. Вынужденные колебания вязко- упругого цилиндра, подкрепленного оболочкой с кольцевыми ребрами. Прикладная механика, 1981, т.17, №6, с.29-35.

- Андрюшин В.А., Недбай А.Я. Устойчивость трехслойной ортотропной цилиндрической оболочки, подкрепленной продольными ребрами жесткости и упругим цилиндром, при осевом сжатии. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №2, с.206-214.

- Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. М., Наука, 1967, 984 с.

- Григолюк Э.И., Чулков П.П. Устойчивость и колебания трехслойных оболочек. М., Машиностроение, 1973, 172 с.

- Малютин И.С. Устойчивость трехслойных ортотропных цилиндрических оболочек, дискретно подкрепленных ребрами жесткости. Прикладная механика, 1979, т.15, №7, с.20-26.

- Грусков А.Д., Малютин И.С. Деформация длинного цилиндра, заключенного в цилиндрическую оболочку, при неосесимметричной нагрузке. Механика твердого тела, 1968, №4, с.41-46.

- Поступила в редакцию 17 июля 2001 года.