МЕТОДЫ РАСЧЕТА МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОМАТЕРИАЛОВ МАЛОЙ ПЛОТНОСТИ (ОБЗОР) 

Черноус Д.А., Петроковец Е.М., Конёк Д.А., Шилько С.В.

Государственное научное учреждение институт механики

металлополимерных систем имени В.А. Белого

НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь

### РЕЗЮМЕ

В статье представлено современное состояние исследований по моделированию структуры пористых материалов с малой объемной долей содержания твердой фазы. В качестве моделей рассматриваются главным образом стержневые и оболочечные конструкции. Предложена классификация моделей по степени упорядоченности структурных единиц. Представляется, что наиболее адекватной с точки зрения морфологии и деформационных свойств является модель, состоящая из хаотически ориентированных 14-гранных ячеек. Для анализа представленной модели предлагается метод выделения структурного элемента.

1. ВВЕДЕНИЕ

Одной из тенденций современной техники является значительное увеличение объемов потребления легких ячеистых материалов, например, в строительстве, машиностроении, медицине и производстве товаров широкого потребления [1-3]. Повышенный интерес к пороматериалам объясняется наличием у них ряда ценных физико-механических свойств. Так, многие пенопласты (особенно жесткие) обладают хорошими теплоизоляционными и влагозащитными характеристиками [1]. Эластичные поропласты отличаются высокой вибро- и ударопоглощающей способностью, что позволяет эффективно использовать эти материалы в амортизирующих и звукопоглощающих устройствах [2]. К преимуществам этих материалов относятся также малая плотность и относительно высокая удельная прочность [4,5], а также простота модификации характеристик производимых изделий.

Интенсивное использование пористых материалов приводит к необходимости разработки расчетных методов, позволяющих прогнозировать характеристики таких материалов и описывать их деформационное поведение. Указанные методы предполагают наличие: 1) феноменологических моделей, подобно использованной в [6] для объяснения влияния доли закрытых пор на кривую деформирования при сжатии полужесткого пенопласта; 2) уравнений, описывающих деформирование композиционных материалов; 3) зависимостей деформация-нагрузка реальных пороматериалов. Обзор большого числа таких моделей представлен в работе [2]. Наблюдения за микроструктурой пористых материалов [2,7-9] и соответствие результатов расчета экспериментальным данным [10-12 и др.] позволяют описывать деформирование таких материалов при помощи стержневых систем для открытопористых или совокупности замкнутых тонких оболочек - для закрытопористых материалов.

2. МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ

Структурное моделирование используется в основном для анализа открытопористых материалов с малой объемной долей содержания твердой фазы Vf. Деформативность таких материалов определяется изгибом ребер ячеек [13]. Кроме того, свойства пористых материалов малой плотности в значительной степени зависят от формы ячеек, доли закрытых пор и т.д. [2]. В связи с этим использование большинства известных методов механики композитов [14-17] приводит к недостаточно точным оценкам характеристик открытопористых материалов.

Экспериментальные данные о зависимости модуля упругости и коэффициента Пуассона пенопластов от объемной доли твердой фазы Vf, численно равной отношению кажущейся плотности пороматериала к плотности материала твердой фазы, представлены на рис.1, где Ef обозначает модуль упругости твердого материала и E – модуль упругости пены. Эти данные взяты из работы [2] для модуля упругости и из [18,19] для коэффициента Пуассона.

- б)

Рис.1.	Зависимость модуля упругости (a) и коэффициента Пуассона (б) пористого материала от объемной доли твердой фазы Vf. 1 – экспериментальные данные; 2 – метод моментных функций.

Сопоставление с модулями, вычисленными с использованием метода моментных функций [16], позволяет сделать вывод о том, что статистические методы применимы лишь для изучения пороматериала с Vf>0,3. При рассмотрении материалов с меньшей объемной долей твердой фазы следует использовать методы структурного моделирования. При использовании стержневых моделей следует учитывать, что пористые материалы являются микронеоднородными средами и их характеристики вводятся как эффективные параметры, связывающие макроскопические напряжения и деформации.

Наиболее распространенным методом механического анализа открытопористых материалов является метод выделения структурного элемента (СЭ) или ячейки периодичности [20], заключающийся в выделении простейшей повторяющейся структурной единицы, которая в той или иной степени может характеризовать поведение представительного объема материала. При этом устанавливают связь макроскопических деформаций с относительными смещениями точек узлов, соединяющих СЭ с соседними. Дальнейшие действия – определение сил и моментов в стержнях СЭ, которые необходимы для реализации данных смещений, и сопоставление этих реакций с макроскопическими напряжениями – могут осуществляться различными способами. Так, в работах [13,21-28] для определения макроскопических напряжений использованы достаточно простые соотношения теории упругости стержневых систем. В работах [20,29-33] макроскопические напряжения определялись как производные от удельной энергии деформации СЭ по соответствующим деформациям.

Основным параметром, определяющим механические характеристики пороматериалов, является объемная доля содержания твердой фазы Vf. Изучение морфологии свидетельствует о том, что для материалов, подчиняющихся принципу структурно-механической суперпозиции, характерны эквивалентные ячеистые структуры. Это подобие связано с общностью механизмов вспенивания резин, полиуретанов и ряда других эластомеров. Экспериментальные данные, полученные для полимерных пороматериалов, позволили сформулировать принцип структурно-механической суперпозиции пенопластов [18], согласно которому приведенный модуль упругости E/Ef всех изотропных пенопластов одинаков при равной объемной доле Vf.

Однако принцип структурно-механической суперпозиции справедлив далеко не для всех пористых материалов. Строение ячеистых систем различных пороматериалов весьма разнообразно и зависит от параметров технологического процесса изготовления искусственных и условий роста природных пор. Определяющую роль здесь играют реологические и поверхностные свойства исходных (вспениваемых) материалов [2,34]. Следовательно, искомые характеристики определяются не только величиной Vf, но и особенностями морфологии, связанными, в свою очередь, с природой материала твердой фазы и процессом создания пороматериала. В связи с этим для успешного использования структурного моделирования при прогнозировании свойств исследуемого материала необходимо, прежде всего, выбрать наиболее адекватную ему конфигурацию модели.

3. МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ

Модели структуры материала должны удовлетворять двум основным условиям. Во-первых, они должны отражать особенности внутренней структуры реального материала. Во-вторых, они должны допускать возможность использования строгого математического аппарата для прогнозирования эффективных характеристик материала. Конструкции, используемые в настоящее время в качестве моделей открытопористых материалов, можно условно разделить на три класса.

1. Модели в виде упорядоченной пространственной решетки. Наиболее часто рассматриваются решетки с ячейками в форме додекаэдров [2,13,35,36], кубов или 14-гранников [21-28,33,37,38], включающих 8 шестиугольных и 6 квадратных граней (рис.2). В некоторых работах используются и более сложные модели. Для анализа моделей этого класса используется СЭ в виде 4-х соединенных в недеформируемом узле стержней или в виде конструкции, моделирующей пору. При анализе более сложных моделей используется укрупненный СЭ, содержащий несколько узлов и пор. Так, в [39] предложена модель, основанная на представлении структуры в виде ячеистой сетки, образующейся при заполнении полимером промежутков между плотно упакованными сферическими пустотами. Рассматривались два типа упаковок сфер: гексагональная и кубическая гранецентрированная. Для первого случая было получено E~Vf , а для второго – E~Vf2.

a)                                           б)                                 в)

Рис.2.	Фрагменты моделей структуры открытопористого материала: a) – ячейки в виде додекаэдра, б) – ячейки в виде 14-гранника, в) – кубические ячейки.

В работах [13,40-42] исследовалась деформация закрытопористого жесткого полиуретана. В силу того, что стенки ячеек значительно тоньше ребер, материал предложено рассматривать как квазиоткрытопористый. Выделялся СЭ, состоящий из четырех стержней и жесткого соединения в виде тетраэдра, анализ деформирования которого позволил вывести следующее соотношение

,									(1)

где C1, C2 – экспериментально определяемые константы.

Применяется также представление ячейки материала в виде пентагондодекаэдра [2], что позволяет описывать как открыто-, так и закрытопористые структуры. Например, в работе [43] с помощью указанного представления анализировались упругие характеристики органов дыхания при больших деформациях сжатия.

Вместе с тем, жесткий вспененный поливинилхлорид нельзя рассматривать как квазиоткрытопористый материал. В этом случае пентагондодекаэдр часто заменяют двойным усеченным конусом [40]. Также используются и упрощенные представления закрытой ячейки в виде сферической оболочки [44].

В работе [37] была рассмотрена двумерная анизотропная сотовая конструкция из тонких стержней одинаковой толщины, но различной длины. Были определены ее эффективные упругие характеристики для определенного направления нагружения. В работе учитывался только процесс изгиба стержней, и для гексагональных ячеек было получено выражение

.										(2)

Выбор параметров ячейки является эффективным средством управления упругими характеристиками пеноматериалов. В частности, показана возможность путем варьирования угла между стержнями получения отрицательного коэффициента Пуассона модельной структуры [45].

Метод, разработанный в [37], был использован для анализа деформирования древесины [46] и геоматериалов [47]. Предположение о доминирующей роли изгиба стержней при деформировании пористых материалов малой плотности позволило распространить данный метод на анализ трехмерной структуры. Так, в работе [38] было получено, что E~Vf2. Для закрытопористых структур, в которых твердый материал равномерно распределен в тонких оболочках, E~Vf3.

Преимущество моделей в виде упорядоченной решетки заключается в возможности однозначного переноса свойств СЭ на весь представительный объем материала при использовании относительно простого математического описания, что дает возможность исследовать нелинейность деформирования, характерную для пористых материалов малой плотности. В частности, в работах [23-25, 48-51] такое представление было использовано для прогнозирования нелинейного поведения при больших деформациях. Для описания геометрической нелинейности в [23-25] авторами были использованы соотношения теории упругости гибких стержней. Однако в [24] не было учтено изменение поперечного сечения материала при деформировании и не определены истинные напряжения.

На рис.3 представлены зависимости () для пористого материала при
Ef=20 ГПа и Vf=0,03, полученные на основе различных упорядоченных решеток. Кривые 1 и 2 соответствуют модели с 14-гранными ячейками.

Рис.3.	Зависимости деформации от напряжения, полученные с использованием различных структурных элементов. 1 – в виде квадратной рамы; 2 – в виде узла 14-гранника; 3 – при расположении стержней элемента по нормали к граням тетраэдра.

Одним из недостатков моделей регулярной структуры является зависимость результатов моделирования от направления нагружения. Это направление выбирается таким образом, чтобы наиболее точно описать поведение материала. Так, в работах [23-25] рассматривается деформирование 14-гранника по оси симметрии (ось проходит через центры двух квадратных граней). При этом в качестве СЭ можно выбрать квадратную раму, деформируемую силами по диагонали. Использование данного СЭ (кривая 1, рис.3) позволяет прогнозировать плавное повышение жесткости пористого материала при растяжении и, как будет показано ниже, достаточно точно определять модуль упругости. Однако данный СЭ не позволяет описать экспериментально наблюдаемое явление резкого уменьшения жесткости материала при деформациях сжатия в диапазоне 4-15%, вызванное потерей устойчивости ребер ячеек.

Для описания экспериментальных данных в [23] было принято, что при растяжении деформативность материала определяется процессом изгиба ребер, а при сжатии они воспринимают только сжимающую нагрузку. Но в этом случае модули упругости пороматериала при растяжении и сжатии будут существенно отличаться, что противоречит результатам эксперимента [2].

С целью учета потери устойчивости в модели с 14-гранными ячейками предлагается использовать СЭ из 4-х стержней, соединенных в недеформируемом узле, при деформировании вдоль одного из стержней (кривая 2, рис.3). В отличие от СЭ в виде квадратной рамы, данный элемент не является симметричным, что значительно усложняет анализ больших деформаций. В связи с этим, кривая 2 представляет зависимость деформации от напряжения Пиола.

Может использоваться также осесимметричный СЭ, предложенный в работах [2,13,33]. Стержни этого СЭ являются нормалями к граням тетраэдра. При деформировании элемента вдоль одного из стержней можно легко определить истинные напряжения и деформации (кривая 3, рис.3). Поскольку в реальном материале ребра пор расположены случайным образом, по-видимому, можно не учитывать сдвиговые деформации и поворот СЭ, возникающие при потере устойчивости стержней.

Из рис.3 следует, что деформирование пороматериала при сжатии в значительной степени определяется его внутренней структурой. Это подтверждается также экспериментальными данными по деформированию пенопластов [2]. При анализе нелинейного поведения пороматериалов на основе моделей структуры с упорядоченной ориентацией ячеек предпочтительны СЭ, состоящие из соединенных в одном узле 4-х стержней при деформировании элемента вдоль одного из стержней.

Моделирование пороматериалов при помощи стержневых (или оболочечных) конструкций позволяет исследовать и физически нелинейное поведение пористых материалов. В частности, в работах [52,53] были определены значения критических нагрузок и деформаций. Закритическое поведение материала исследовалось в работах [33,54,55]. Подход, предложенный в [54,55], позволяет учесть изменения пор при неупругом поведении материала матрицы. В работе [33] физическая нелинейность рассматривалась при одновременном учете конечных деформаций. Однако в этой работе при анализе физической нелинейности процессы изгиба и растяжения (сжатия) рассматривались независимо друг от друга и не были учтены большие прогибы ребер.

Теории, предполагающие наличие строгой упорядоченности структуры материала, были использованы также для анализа жидких пеноматериалов, эмульсий и суспензий [56-60].

Основным недостатком, характерным для моделей этого класса, является требование упорядоченности структуры. Эти модели не учитывают полидисперсность структуры пористых материалов. При анализе этих моделей рассматривается только определенная ориентация СЭ к направлению внешней нагрузки. При этом анализируется только состояние одноосного напряжения и не рассматривается деформация сдвига.

2. Модели с хаотической ориентацией ячеек. К этому классу моделей относится, например, конструкция, предложенная Гентом и Томасом [61,62]. Эта модель пороматериала представляет собой совокупность тонких упругих стержней, соединяющих жесткие сферы. Стержни ориентированы случайным образом, а при анализе деформирования принимается только растяжение (сжатие) стержней. Для малых значений Vf  было получено

E=EfVf6.										(3)

В дальнейшем данная модель была использована для учета различного распределения материала между стержнями и сферами, структурной анизотропии [63] и анализа закрытопористого материала[64].

При анализе моделей данного класса используются СЭ, включающие 4 и более стержней, соединенных в одном узле. Кроме того, используются СЭ в виде изолированного стержня при различных способах закрепления [2,38,65]. Переход от СЭ к представительному объему производится с использованием различных методов усреднения. Простейший способ такого усреднения предложен в [13]. Он основан на принятом в механике поликристаллов усреднении по Фойгту. Рассматривались двумерная и трехмерная модели пороматериалов. В первом случае были рассмотрены структуры, состоящие из квадратных ячеек либо правильных шестиугольников. Во втором случае (трехмерные модели) были рассмотрены структуры, состоящие из кубических ячеек либо открытопористых аналогов ячейки Кельвина. Уорреном и Крэйником в [13], в отличие от работ Менгеса [41,42], при переходе от свойств элемента к эффективным свойствам материала не вводились экспериментально определяемые постоянные, и учитывался не только изгиб стержней, но и процесс их растяжения (сжатия). Однако авторами не учитывался процесс сдвига при деформировании стержней, что может сказаться на зависимости характеристик от Vf. Кроме того, в работе [13] рассматривались структуры определенной конфигурации, а в [38] допускалось варьирование параметров структуры.

В настоящее время используются модели с хаотически ориентированными ячейками различной конфигурации. Однако сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными (рис.4) позволяет отдать предпочтение модели с хаотически ориентированными 14-гранными ячейками. Моделирование проводилось методом, описанным в [13]. Из графиков на рис.4 можно видеть, что модель с упорядоченной ориентацией 14-гранных ячеек также позволяет достаточно точно прогнозировать упругие характеристики пористого материала.

- б)

Рис.4.	Зависимости модуля упругости (a) и коэффициента Пуассона (б) пористого материала от объемной доли содержания твердой фазы Vf. 1 – экспериментальные данные; 2 – метод моментных функций; 3 – модель с 14-гранными ячейками; 4 – модель с хаотически ориентированными 14-гранными ячейками; 5 – модель с ячейками в виде додекаэдров; 6 – модель с кубическими ячейками.

Более строгий подход к усреднению характеристик СЭ предложен И.Беверте в [29-32]. В этих работах использована теория ориентационного усреднения [66], учитывающая изменение положения стержней при деформировании. Однако в этих работах, подобно [62], учитывалась только деформация растяжения (сжатия) стержней. В [31] получено следующее выражение для модуля Юнга изотропного пористого материала

EEf=13Vf(1−2ν(N)).									(4)

Здесь (N) - коэффициент Пуассона пороматериала, зависящий от числа стержней в СЭ (N). При N>8 (N)=0,25, при 4N8 (N)=0,26. Можно заметить, что последнее выражение совпадает с результатом, полученным Гентом и Томасом [61,62]. Кроме того, аналогичные результаты (E≈EfVf6, 0,25) для пористых материалов малой плотности получены в [13] на основе модели с хаотически ориентированными кубическими ячейками. При этом в [13] учитывался процесс изгиба стержней, а соединение стержней в узле принималось абсолютно жестким. Аналитические зависимости, полученные в работах [31,61,62] могут использоваться для прогнозирования свойств некоторых эластичных пенопластов (например, пенорезин на основе бутадиенстирольного каучука [2,31]) при Vf<0,15. Однако для большинства пористых материалов использование данного подхода приводит к завышенной оценке модуля упругости и заниженной оценке коэффициента Пуассона.

Ориентационное усреднение позволяет рассмотреть упрощенный СЭ в виде изолированного стержня. При этом появляется возможность достаточно просто перейти к анализу нелинейного поведения [65] и динамического нагружения [67,68] материала. Однако использование одностержневого СЭ позволяет получить только качественное описание деформационного поведения материала [38].

3. Стохастические имитационные модели. При построении данных моделей используется аппарат математической статистики [69-71]. В работе [70] построена компьютерная модель процесса роста газовых пузырьков в некоторой среде. Расположение и размеры пузырьков считались случайными. При построении модели учитывались следующие требования: минимальный объем твердого материала, заполняющего пространство между пузырьками; минимальная площадь поверхности пузырька; заполнение пористым материалов всего предоставленного объема; соответствие параметров статистического распределения некоторой величины (длины ребра, размеров ячеек и др.) средним значениям и отклонению этой величины для реального материала. Для сокращения затрат времени в [70] наряду с имитационными моделями предложена модель с 14-гранными ячейками при случайном распределении их размеров и ориентации и доказана статистическая адекватность такой модели реальному материалу.

Стохастические модели позволяют отразить полидисперсность пористых материалов и учесть не только усредненные параметры структуры, но и особенности статистического распределения последних. Недостатком стохастических моделей является сложность расчетов, связанная с тем, что при анализе этих моделей приходится отказаться от метода выделения СЭ и рассматривать весь представительный объем, содержащий большое число ребер и ячеек. Так, в [71] рассмотрена модель, имеющая 352 стержня и 208 узлов. Очевидно, что анализ таких структур может быть проведен лишь с использованием численных методов (например, метода конечных элементов). В то же время сопоставление результатов использования этих моделей с экспериментальными данными [71] показали погрешность до 25%, что не позволяет полностью отказаться от использования более простых моделей структуры.

Здесь также следует упомянуть работы, в которых проводилось сравнение результатов, полученных при использовании упорядоченных и стохастических моделей [72,73]. В [72] определялись эффективные упругие свойства двумерной сотовой конструкции при одинаковой толщине стержней и при статистическом распределении толщины по объему материала. При этом предполагалось нормальное распределение толщины. В результате авторами был сделан вывод о незначительности влияния неоднородного распределения по объему толщины ребер ячеек на эффективные упругие свойства пористого материала. Сравнение эффективных свойств пористых материалов, вычисленных на основе теории гомогенизации, со значениями, определенными методом дискретного анализа стержневой модели, представлено также в работе [73]. В отличие от [72], здесь рассматривались трехмерные модели и анализировались упругие и вязкоупругие характеристики материала. Результаты работ [72,73] свидетельствуют о возможности использования для моделирования пористых тел моделей в виде стержневых систем с непрерывными по объему характеристиками отдельных структурных элементов.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ методов моделирования деформационного поведения пористых материалов с малой объемной долей содержания твердой фазы позволяет сделать следующие выводы:

1. В настоящее время правомерность использования моделей в виде стержневых систем для описания структуры и свойств открытопористых материалов считается общепризнанной. Многочисленные работы, посвященные структурному моделированию материалов, и достаточно хорошее соответствие теоретических результатов экспериментальным данным позволяет говорить о преимуществе использования стержневых моделей над известными методами механики композитов при анализе пористых материалов с малой объемной долей содержания твердого материала.

2. Наиболее разработанным и апробированным методом анализа открытопористых материалов является выделение структурного элемента, в качестве которого чаще всего выбирают конструкцию из 4-х стержней, соединенных в одном узле. Для описания деформирования элемента используются соотношения теории стержневых систем. При этом предварительно устанавливается связь макроскопических напряжений и деформаций с силами на концах стержней и относительными смещениями. Наибольшую достоверность оценок эффективных характеристик и корректность используемых допущений позволяет обеспечить метод анализа структурного элемента, основанный на определении удельной энергии деформирования стержневой системы. Для материалов с Vf<0,2 деформированием места соединения стержней можно пренебречь.

3. В литературных источниках предложен ряд моделей, отличающихся формой и ориентацией ячеек. При выборе модели для прогнозирования поведения данного материала следует учитывать особенности внутренней структуры, сложность математического анализа модели и требуемую точность аналитического прогноза. По мнению авторов, оптимальной является модель, состоящая из хаотически ориентированных 14-гранных ячеек. При анализе модели следует использовать несимметричный структурный элемент, для которого учет деформаций изгиба и растяжения стержней позволяет определить полный набор механических характеристик. При переходе к представительному объему целесообразно использовать ориентационное усреднение.

ЛИТЕРАТУРА

- Булатов Г.А. Пенополиуретаны в машиностроении и строительстве. М., Машиностроение, 1978.

- Прикладная механика ячеистых пластмасс; Под ред. Н.К. Хильярда. М., Мир, 1985.

- Семерджиев С. Г. Термопластичные конструкционные пенопласты. Л., Химия, 1979.

- Романенков И. Г. Физико-механические свойства пенистых пластмасс. М., Госстандарт, 1970.

- Синельников Ю.И., Третьяков А.Ф., Мишурин П.И. Пористые сетчатые материалы. М., Металлургия, 1983.

- Skochdopole R.E., Rubens L.C. Stress strain curves for closed cell polymeric foams. J. Cell. Plast., 1965, №1, pp. 91-102.

- Пористая конструкционная керамика; Под ред. Ю.Л. Красулина. М., Металлургия, 1980.

- Chen C.P., Lakes R.S. Holographic study of conventional and negative Poisson’s ratio metallic foams: elasticity, yield and micro-deformation. J. Materials Science., 1991, v.26, pp.5397-5402.

- Малько Д. Б., Островский В. С. Параметры пористой структуры армирующих каркасов композиционных материалов на основе цилиндрических стержней. Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, т.4, №3, с.86-91.

- Polyakov V.V., Syrov G.V., Fadeev A.V. Structural model for calculation of porous metal materials. Abstr., Int. Conf. Math. Meth. Phys. Mech. and Mesomech. Fract., Tomsk, 1996, 1996, pp.89-90.

- Rothenburg L,. Berlin A. A, and Bathurst R.J. Microstructure of isotropic materials with negative Poisson's ratio. Nature, 1991, v.354, pp.470-472.

- Каган-Розенцвейг Л.М. Простые формулы для упругих модулей изотропной пористой среды. Исследования по механике строительных контрукций и материалов. СПб гос. архитектурно-строительный ун-т, СПб, 1997, с.74-78.

- Warren W.E., Kraynik A.M. The effective elastic properties of low-density foams. The Winter Annual Meeting of the ASME. Boston, 1987, pp.123-145.

- Дедов В.И., Курушин Ю.Н. Модуль упругости пористых материалов. Физика прочности и пластичности материалов. Тез. докл. 14 Международной конференции, Самара, 1995, с.418-419.

- Сендецки Дж. Упругие свойства композитов. Композиционные материалы: В 8 т. т.2. Механика композиционных материалов; Под ред Дж. Сендецки. М., Мир, 1978, гл.3, с.61-102.

- Хорошун Л.П., Маслов Б.П. Зернистые материалы. Механика композитных материалов и элементов конструкций: В 3 т., т.1. Механика материалов. Киев, Наук. Думка, 1982, разд.2, гл.9, с.191-215.

- Тераудс А.Э., Гайлите М.П., Толкс А.М., Крегерс А.Ф. Оценка упругих свойств армированных пенопластов. Механика композитных материалов, 1989, №3, с.408-413.

- Дементьев А.Г., Тараканов О.Г. Структура и свойства пенопластов. М., Химия, 1983.

- Дементьев А.Г., Селиверстов П.И., Тараканов О.Г. Коэффициент Пуассона пенопластов. Механика полимеров, 1973, №1, с.45-49.

- Колпаков А.Г. К определению усредненных характеристик упругих каркасов. Прикладная математика и механика, 1985, т.49, №6, с.969-977.

- Дементьев А.Г., Тараканов О.Г. Моделирование и расчет ячеистой структуры пенопластов типа пенополиуретанов. Механика полимеров, 1970, №5, с.859-865.

- Дементьев А.Г., Тараканов О.Г., Селиверстов П.И. Особенности влияния ячеистой структуры на механические свойства пенопластов. Механика полимеров, 1972, №6, с.976-981.

- Дементьев А.Г., Тараканов О.Г. Влияние ячеистой структуры пены на механические свойства пенопластов. Механика полимеров, 1970, №4, с.594-602.

- Дементьев А.Г., Тараканов О.Г. Растяжение пенопластов. Механика полимеров, 1971, №4, с.670-675.

- Дементьев А.Г., Тараканов О.Г. Деформационные свойства эластичных пенопластов при сжатии. Механика полимеров, 1973, №3, с.443-449.

- Дементьев А.Г., Брандман Г.С., Тараканов О.Г. Методы прогнозирования длительной деформативности пенопластов. Механика композитных материалов, 1984, №5, с.814-819.

- Черноус Д.А., Ефремова З.Г., Плескачевский Ю.М., Шилько С.В. Двумерная анизотропная модель пористого материала. Материалы. Технологии. Инструменты, 1997, т.3, №3, с.5-10.

- Черноус Д.А., Шилько С.В., Плескачевский Ю.М. Трехмерная анизотропная модель пористого материала. Весцi нацыянальнай акадэмii навук Беларусi, Сер. фiз.-тэхн. навук, 1999, №2, с.5-9.

- Беверте И. Константы упругости монотропных пенопластов 1. Деформация, параллельная направлению вспенивания (гипотеза о полуосях). Математическая модель. Механика композитных материалов, 1997, т.33, №6, с.719-733.

- Беверте И. Константы упругости монотропных пенопластов 2. Деформация параллельно направлению вспенивания (гипотеза о полуосях). Численные расчеты. Механика композитных материалов, 1998, т.34, №2, с.163-172.

- Беверте И. В., Крегерс А. Ф. Жесткость легких открытопористых пенопластов. Механика композитных материалов, 1987, т.23, №1, с.30-37.

- Беверте И. Коэффициенты Пуассона легких трансверсально-изотропных пенопластов при деформировании перпендикулярно направлению вспенивания. Механика композитных материалов, 1991, т.27, №4, с.703-711.

- Wang Y, Cuitino A.M. Three-dimensional nonlinear open-cell foams with large deformations. J. Mech. phys. solids, 2000, v.48, №5, pp.961-988.

- Ashby M.F. The mechanical properties of cellular solids. Metallurgical Transactions A, 1983, v.14A, pp.1755-1769.

- Warren W.E., Kraynik A.M. Foam mechanics: the linear elastic response of two-dimensional spatially periodic cellular materials. Mechanics of materials, 1987, v.6, pp.27-37.

- Warren W.E., Kraynik A.M. The linear elastic properties of open-cell foams. ASME J. Appl. Mech., 1988, v.55, 32, pp.341-347.

- Gibson L.J., Ashby M.F., Schajer G.S., Robertson C.I. The mechanics of two-dimensional cellular materials. Proc. Roy. Soc. London. A, 1982, v.382, pp.25-42.

- Gibson L.J., Ashby M.F. The mechanics of three-dimensional cellular materials. Proc. Roy. Soc. London. A., 1982, v.382, pp.43-59.

- Ko W.L. Deformations of foamed elastomers. J. Cellular Plastics, 1965, v.1, pp.45-50.

- Chan R., Nakamura M. Mechanical properties of plastic foams. The dependence of yield stress and modulus on the structural variables of closed cell and open cell foams. J. Cell. Plast., 1969, №5, pp.12-118.

- Menges G., Knipschild F. Estimation of mechanical properties for rigid polyurethane foams. Polymer Eng. Sci., 1975, v.15, №8, pp.623-627.

- Menges G., Knipschild F. Proposition to the estimation of mechanical properties of rigid plastic foams based on a model conseption. Polymer Eng. and Sci., 1975, №15, pp. 623-627.

- Budiansky B., Kimmel E. Elastic moduli of lungs. J. Appl. Mech., 1987, v.54, pp.351-358.

- Ramakrishnan N., Arunacham V.S. Effective elastic moduli of porous solids.
J. Mater. Sci., 1990, v.25, №9, pp.3930-3937.

- Пат. № 19980427BY, МПК6 G 09B 23/06. Модель структуры материала / Шилько С.В., Черноус Д.А., Плескачевский Ю.М. – Заявл. 05.04.98; Опубл. 30.12.99. Афiцыйны бюлетэнь / Дзярж. пат. ведамства Рэсп. Беларусь.– 1999.– №4, с.42.

- Gibson L.J., Easterling K.E., Ashby M.F. The structure and mechanics of cork. Proc. Roy. Soc. London. A, 1981, v.377, pp.99-117.

- Hudson J.A., Lin E., Crampin S. The mechanical properties of materials with unterconnected cracks and pores. Geophys. J. Int., 1996, v.124, №1, pp.105-112.

- Черноус Д.А., Шилько С.В., Плескачевский Ю.М. Анализ нелинейности деформирования ауксетичных пороматериалов. Весцi Нацыянальнай Акадэмii навук Беларусi, Сер. фiз.-тэхн. навук, 2000, №4, с.22-26.

- Еремеев В.А. Моделирование пористых сред при больших деформациях. Строительство 98. Тез. докл. межд. науч.-практ. конф., Ростов-на-Дону, 1998, с.88.

- Левин В.А., Лохин В.В., Зингерман К.М. Об одном способе оценки эффективных характеристик пористых тел при конечных деформациях. Изв. РАН Механика твердого тела, 1997, №4, с.45-50.

- Levin V., Kachanov M., Lokhin V., Zingerman K. Effective response of porous materials undergoing large deformations. Abstr., Int. Congr. Theor. and Appl. Mech., Kyoto, 1996, pp.262.

- Maiti S.K., Ashby M.F., Gibson L.J. Deformation and energy absorption diagrams for cellular solids. Acta Metalurgica, 1984, v.32, №11, pp.1963-1975.

- Maiti S.K., Ashby M.F., Gibson L.J. Fracture toughness of brittle cellular solids. Scripta Metalurgica, 1984, v.18, pp.213-317.

- Moshev V.V., Kozevnikova L.L. Unit cell evolution in structurally damageable particulate-fulled elastomeric composites under simple extension. J. Adhesion, 1996, v.55, pp.209-219.

- Yin Y. Tsuta T. Deformation and damage characteristics of porous materials under different triaxialities. JSME Int. J.- A, 1998, v.41, №1, pp.79-95.

- Adler P.M., Brenner H. Spatially periodic suspensions of convex particles in linear shear flows: I. Description and kinematics. Int. J. Multiphase Flow, 1985, v.11, №3, pp.361-385.

- Adler P.M., Zuzuvsky M., Brenner H. Spatially periodic suspensions of convex particles in linear shear flows: II. Rheology and kinematics. Int. J. Multiphase Flow, 1985, v.11, №3, pp.387-417.

- Khan S.A., Armstrong R.C. Rheology of foams: I. Theory for dry foams. J. Non-Nutonial Fluid Mech., 1986, v.22, pp.1-22.

- Kraynik A.M., Hansen M.G. Foam and emulsion rheology: a model of viscous effects. J. Rheology, 1987, v.31, №2, pp.175-205.

- Kraynik A.M., Hansen M.G. Foam and emulsion rheology: a quasistatic model for large deformation of spatially periodic cells. J. Rheology, 1986, v.30, №3, pp.409-439.

- Gent A.N., Thomas A.G. Mechanics of foamed elastic materials. Rubber Chem. Tech., 1963, v.36, pp.597-610.

- Gent A.N., Thomas A.G. The deformation of foamed elastic materials. J. Appl. Polymer Sci., 1959, v.1, №1, pp.107-113.

- Kanakkanatt S.V. Mechanical anisotropy of open-cell foams. J. Cellular Plastics, 1973, v.9, pp.50-53.

- Christensen R.M. Mechanics of low density materials. J. Mech. Phys. Solids, 1986, v.34, №6, pp.563-578.

- Зилауц А.Ф., Лагздинь А.Ж. Одностержневая модель ячеистых сред при больших упругих деформациях. Механика композитных материалов, 1992, №1, с.3-10.

- Лагздинь А.Ж., Тамуж В.П., Тетерс Г.А., Крегерс А.Ф. Метод ориентационного усреднения в механике полимеров. Рига, 1989.

- Кузнецов С.В. Рассеяние упругих волн в пористых средах. Изв. РАН. Мех. твердого тела, 1995, №3, с.81-86.

- Chen C.P., Lakes R.S. Dynamic wave dispersion and loss properties of conventional and negative Poisson’s ratio polymeric cellular materials. Cellular Polymers, 1989, v.8, №5, pp.343-359.

- Дудка Б.В., Петрухин А.В, Подласова И.А. Моделирование структуры пористых тел. Заводская лаборатория, 1996, т.63, №8, с.35-37.

- Валуйских В.П., Маврина С.А., Прокофьев В.Ю. Имитационные модели конструкционных пенопластов открытой полиэдрической структуры. Механика композитных материалов, 1987, т.23, №5, с.808-812.

- Валуйских В.П., Есипов Ю.Л. Исследование физико-механических характеристик жестких пенополиуретанов. Механика композитных материалов, 1989, т.25, №3, с.414-418.

- Silva M.J., Hayes W.C., Gibson L.J. The effects of non-periodic microstructure on the elastic properties of two-dimensional cellular solids. Int. J. Mech. Sci, 1995, v.37, №11, pp.1161-1177.

- Torquato S., Gibiansky L.V., Silva M.J., Gibson L.J. Effective mechanical and transport properties of cellular solids. Int. J. Mech. Sci., 1998, v.40, №1, pp.71-82.

- Черноус Д.А. Метод определения эффективных механических характеристик пористых материалов. Материалы, технологии, инструменты, 2000, т.5, №3, с.1-5.

- Макарова Е.Ю. Синтез современных методов усреднения при решении стохастических краевых задач механики микронеоднородных сред. Механика композитных материалов, 1999, т.35, №1, с.3-12.

- Поступила в редакцию 11 июля 2001 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (проект Т00-М-020).