РАВНОВЕСНАЯ ФОРМА МЕРИДИАНА ОБОЛОЧКИ, ОБРАЗОВАННОЙ НАМОТКОЙ НЕСКОЛЬКИМИ
СЕМЕЙСТВАМИ ЛЕНТ

- Криканов А.А.

Московский государственный технологический университет 
им. К.Э. Циолковского, г. Москва, Россия

## РЕЗЮМЕ

Решается задача проектирования оболочки, нагруженной внутренним давлением и образованной намоткой несколькими семействами лент. Расчет проводится по монотропной модели материала, т.е. жесткость и несущая способность связующего не учитывается. Армирование лент осуществляется по геодезическим линиям. Приведены зависимости толщины оболочки, меридиональных и кольцевых усилий в зависимости от радиуса оболочки. Разработана методика построения равновесных контуров оболочек, образованных намоткой несколькими семействами лент, что иллюстрируется графиками. Расчеты выполнены с использованием математического редактора MathCad.

## ВВЕДЕНИЕ

Особенностью конструкций, образованных намоткой одного семейства лент является существенное утолщение оболочки в районе фланца [1]. При этом в зоне утолщения исходные соотношения теории безмоментных оболочек перестают быть справедливыми. В связи с этим желательно иметь более равномерное распределение толщины оболочки по ее радиусу. Такая задача решается проектированием оболочки, образованной намоткой нескольких семейств лент (рис.1). Получение равновесного меридиана оболочки, образованной намоткой несколькими семействами нитей приведено в [1,2]. Заметим, что монография [1] является первой, в которой дается систематическое изложение результатов по расчету и проектированию композитных оболочек вращения, образованных методом намотки. Там же приведена достаточно полная библиография по этому вопросу. Первые работы появились в начале 60-х годов прошлого века, и возраст этой проблемы уже насчитывает более сорока лет. Последующие работы связаны с уточнением уже полученных результатов. В частности, в [3] представлено проектирование цилиндрических баллонов давления с добавлением ограничений по жесткости.

В данной работе уточняется равновесный контур оболочки в связи с тем, что намотка осуществляется лентой конечной ширины. В этом случае, как показано в [4] толщина оболочки существенно зависит от ширины ленты, ее образующей. В [5] получен равновесный контур оболочки, образованной намоткой одного семейства лент. Более сложной задачей является расчет и проектирование зоны фланца. Его детальное рассмотрение и проектирование приведено в работе [6].

Рис.1. Схема многослойной оболочки вращения.

1. ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОБОЛОЧКИ ПО ЕЕ РАДИУСУ

Считается, что намотка всех семейств нитей осуществляется по геодезическим линиям, то есть для каждого семейства нитей выполняется уравнение Клеро

sinϕi=r0 ir,										(1)

где черта означает отнесение к радиусу экватора оболочки R; r0 i - радиус разворота нитей i–го семейства. Толщина каждого семейства нитей определяется соотношением

h i(r)=n i f i2π rcosϕi,									(2)

где n i- количество нитей i–го семейства в поперечном сечении оболочки; f i- площадь поперечного сечения нити i–го семейства. Заметим, что толщину слоя на произвольном радиусе удобнее определять через толщину h R и угол армирования слоя ϕ R на экваторе оболочки

h i(r)=h Ri1−r0i2r2−r0i2,   h Ri=n i f i2π RcosϕRi,   cosϕRi=1−r0i2,		(3)

Соотношения (3) являются технологическим ограничением параметров оболочки, связанным со спецификой процесса намотки.

Будем считать, что зона фланца заматывается одним (первым) семейством нитей с r0 1=r0 – радиус полюсного отверстия оболочки (рис.1). Другие участки композитной оболочки образуются двумя и более семейств нитей.

Для участка (k–ой зоны) r0 k<r≤r0 k+1 толщина оболочки определяется суммой

h (r)=i=1kh i(r)=i=1kh Ri1−r0i2r2−r0i2,   r0 k<r≤r0 k+1				(4)

или

h (r)=h R11−r012i=1kβir2−r0i2,							(5)

где βi=h Ri1−r0i2h R11−r012.

Как следует из соотношений (4) и (5) у толщины имеется особенность, то есть при r→r0 k толщина стремится к бесконечности. На самом деле, никакой особенности толщины не существует. Вывод уточненных соотношений толщины приведен в [4, 5] и для k-той зоны обобщается следующим образом

h (r)=h R11−r012ts(r)i=1kβi(ϕti−ϕi),   r0 k<r≤r0 k+1,			(6)

где:  ϕti=arcsinr0ir+trs(r);  ϕi=arcsinr0ir;  s(r)=1+z'(r)2, t – ширина ленты.

h (r)=h R11−r012ts(r)i=1k−1βi(ϕti−ϕi)+βk(π2−ϕk),   r0 k<r≤r0 k,	(7)

Согласно [5] стыковка законов изменения толщины (6) и (7) происходит на радиусе

r0k=r0k+t1+z'(r)2									(8)

На рис.2 показана толщина двухслойной оболочки конической формы в зависимости от радиуса. В расчете принято: R=0,1 м, r0 1=0,026 м, r0 2=0,05 м, hR1=2,5⋅10−3 м, β 2=0,5.

Рис.2.	Зависимость толщины двухслойной композитной оболочки от ее радиуса.

На рис.3 приведена толщина трехслойной оболочки конической формы с параметрами r0 1=0,026 м, r0 2=0,05 м, r0 3=0,075 м, R=0,1 м, β 1=β 2=β3=1.

Рис.3.	Зависимость толщины трехслойной композитной оболочки от ее радиуса.

Как следует из рисунков 2, 3, толщина оболочки является существенно сглаженной по сравнению с толщиной однослойной оболочки.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОВЕСНОГО КОНТУРА ОБОЛОЧКИ, ОБРАЗОВАННОЙ НАМОТКОЙ НИТЬЮ

2.1 Уравнения равновесия.

При безмоментной постановке задачи уравнения равновесия вырезанного элемента оболочки принимают вид

ddrrNα=Nβ;										(9)

NαR1+NβR2=p(r).									(10)

где R1, R2 – главные радиусы кривизны оболочки, задаваемые соотношениями

R1=−1z''  1+(z')23,   R2=−rz'  1+(z')2					(11)

В случае p(r)=const уравнение (9) может быть проинтегрировано с помощью (10) и приведено к виду

1+z'(r)2z'(r)=−2Nαp r									(12)

В случае намотки несколькими семействами нитей статические соотношения для k-ой зоны имеют вид

Nα=i=1kσihicos2ϕi,   Nβ=i=1kσihisin2ϕi,   r0 k<r≤r0 k+1.		(13)

С учетом соотношений (3) находим

Nα=i=1kσihRicosϕRir2−r0i2r2;Nβ=i=1kσihRicosϕRir0i2r2r2−r0i2,							(14)

где σi(r) - напряжение, действующее вдоль нитей i-го семейства. Подставляя соотношения (14) в уравнение (9), получим

i=1kσi'(r) hRicosϕRir2−r0i2r2=0,   r0 k<r≤r0 k+1,   k=1,…,m,		(15)

где m - количество семейств нитей (лент), образующих композитную оболочку. Для выполнения соотношения (15) наиболее естественно положить

σi(r)=const										(16)

Для определения формы меридиана подставим Nα из (14) в уравнение (12), получим

A(r)=1+z'(r)2z'(r)=−2p Ri=1kσihRicosϕRir2−r0i2r2.				(17)

При r=R z'(r)→−∞ и из (17) находим

pR2=i=1mσihRicos2ϕRi,									(18)

то есть в точности уравнение равновесия в осевом направлении для цилиндра с закрытыми торцами, нагруженного внутренним давлением. Выражение для производной контура оболочки с учетом (17) и (18) можно представить в виде

z'(r)=−1A2(r)−1,   A(r)=i=1kβir2−r0i2αr3,   r0 k<r≤r0 k+1,		(19)

где α=i=1mβi1−r0i2, причем α=p R2σ1hR1cos2ϕR11.

βi=σihRicosϕRiσ1hR1cosϕR1,   p R2=σ1hR1cosϕR1i=1mβicosϕRi .			(20)

Контур оболочки получается численным интегрированием соотношений (19).

2.2. Контур оболочки в зоне перехода цилиндра в днище.

Вблизи экватора, то есть при r→R, производная уравнения контура оболочки имеет особенность, то есть z'(r)→−∞. Чтобы избежать неточного вычисления формы меридиана в зоне перехода цилиндра в днище найдем приближенное уравнение контура на этом участке. Из (19) имеем

z'(r)=−αr3i=1mβir2−r0i22−α2 r6.

Сделаем замену r=1−ε, где ε→0. Тогда получим

z'(ε)=−α(1−ε)3i=1mβi(1−ε)2−r0i22−α2 (1−ε)6.

Пренебрегая в числителе ε по сравнению с единицей, а в знаменателе удерживая только первую степень ε, получим

z'(ε)≃−αα2 −2αεi=1mβi1−r0i22−α2 +6α2 ε= =−αε6α2 −2αi=1mβi1−r0i2.		(21)

После интегрирования находим

z(ε)≃0εα dεε6α2 −2αi=1mβi1−r0i2=Cε,					(22)

где C=2α3α−i=1mβi1−r0i2.

2.3. Контур оболочки в зоне фланца.

Зона фланца образуется намоткой одного семейства нитей, поэтому контур пера фланца определяется из условия постоянного контактного давления соотношением приведенным в [5]

1+z1'(r)2z1'(r)=−2σ1hR1cosϕR1r12−r02p R r12rr2−r012,   r0 1<r≤r1,				(23)

где r1 - радиус пера фланца (рис. 1). Черта, как и ранее, означает отнесение к радиусу экватора. При r>r1 равновесный контур является однослойным и определяется из (19), если положить k=1, β1=1

z'(r)=−1A2−1,   A(r)=r2−r012r3 α,   r 1<r≤r02,				(24)

причем α=i=1mβi1−r0i2.

Для примера рассмотрим трехслойную оболочку из стеклопластика с σ1=1,5 ГПа, нагруженную внутренним давлением p=60 МПа, имеющую следующие геометрические характеристики: R=0,1 м, r01=0,026 м, r02=0,05 м, r03=0,075 м, β1=1, β2=0,5, β3=0,5, ,  (,  - толщина и ширина ленты соответственно). Это соответствует углам армирования на экваторе ϕR1=150, ϕR2=300, ϕR3=48,60. Радиус фланца определяется из условия перегиба образующей, то есть r1=1,5 r01=0,032 м. Толщина первого слоя находится из условия (20), т.е.

hR1=p R 2σ1cosϕR1cosϕR1+β2cosϕR2+β3cosϕR3,

hR2=β2hR1cosϕR1 cosϕR2,   hR3=β3hR1cosϕR1 cosϕR3.

При этом принято, что σi=σ1 (i=1, 2, 3). В результате имеем hR1=1,2⋅10−3 м, hR2=6,7⋅10−4 м, hR3=8,7⋅10−4 м.

Усилия в слоях определяются с помощью соотношений (14) и их зависимость от радиуса оболочки показана на рис.4. Пики у кривых кольцевого усилия соответствуют особенностям полярных радиусов.

Рис.4.	Распределение меридионального () и кольцевого (------) усилий по радиусу оболочки.

На рис.5 показана зависимость производной контура по радиусу оболочки. Кривая является негладкой в зонах полярных радиусов r0i (i=1, 2, 3).

Рис.5. Производная контура трехслойной оболочки.

На рис.6 приведен равновесный контур композитной оболочки, образованный намоткой трех семейств нитей (пунктирная линия), а также внешний контур (сплошная линия), полученный добавлением толщины оболочки к ее равновесному контуру. Резкие пики кривой соответствуют особенностям толщины оболочки на полюсных радиусах каждого семейства нитей.

На рис.7 показано изменение контура оболочки в зависимости от количества семейств нитей ее образующих: кривая 1 – однослойная оболочка ϕR1=150; кривая 2 – двухслойная оболочка ϕR1=150, ϕR2=300, β2=0,5; кривая 3 – трехслойная оболочка ϕR1=150, ϕR2=300, ϕR3=48,60, β2=β3=0,5; кривая 4 – четырехслойная оболочка ϕR1=150, ϕR2=300, ϕR3=48,60, ϕR4=64,20, β2=β3=β4=0,5.

Рис.6.	Внешний () и внутренний (------) контуры трехслойной оболочки вращения r01=0,26; r02=0,5, r03=0,75

Рис.7.	Изменение контура оболочки в зависимости от числа образующих ее слоев: 1 – m=1 (ϕR1=150); 2 – m=2 (ϕR1=150,ϕR2=300,β2=0,5); 3 – m=3 (ϕR1=150,ϕR2=300,ϕR3=48,60,  β2=β3=0,5); 4 – m=4 (ϕR1=150, ϕR2=300, ϕR3=48,60, ϕR4=64,20, β2=β3=β4=0,5).

Как следует из рис.7 с увеличением числа слоев равновесный контур удлиняется в осевом направлении, приближаясь к сферической форме.

3. ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОБОЛОЧКИ

Заметим, что толщины слоев hRi не могут быть выбраны произвольно. Для них существуют ограничения снизу и сверху. При этом достаточно определить минимальные и максимальные значения толщины при одном радиусе, например, на экваторе оболочки r=R. Методика их определения разработана в [1,2] и приводится ниже для цельности изложения. Максимальное значение толщины первого слоя hR1max определяется из условия, что вся нагрузка воспринимается нитями этого слоя, то есть

σ1hR1maxcos2ϕR1=p R 2,

откуда следует, что

hR1max=p R 2σ111−r012.									(25)

При наличии других слоев уменьшение толщины первого слоя оказывается возможным за счет увеличения угла наклона образующей на участке r0 1≤r≤r02. Предельной формой первой зоны, которой соответствует минимальная толщина, является цилиндр с радиусом r02. Уравнение равновесия на продольную ось оболочки имеет вид

σ1h1min(r=r02)cos2ϕ1(r=r02)=p r02 2.

С учетом соотношений (1) и (3) получим

hR1min=p R 2r023r022−r012 1−r012.							(26)

Таким образом, толщина первого слоя на экваторе должна удовлетворять неравенству

hR1minhR1hR1max.										(27)

После выбора толщины первого слоя определяются допустимые пределы изменения толщины второго слоя. Предполагая, что предельное давление воспринимается нитями первого и второго слоев, находим из уравнения равновесия на экваторе

hR2max=p R/2σ1−hR11−r012 1−r022.								(28)

Минимальную толщину второго слоя получим из условия, что на участке r0 2≤r≤r03 оболочка превращается в цилиндр радиуса r03. Уравнение равновесия принимает вид

σ1h1(r03)cos2ϕ1(r03)+h2min(r03)cos2ϕ2(r03)=p r03 2.

Выражая hi и ϕi через их значения на экваторе hRi, ϕRi и используя соотношения (1) и (3), приходим к выражению

hR2min=p R/2r033−hR11−r012 r032−r012 1−r022 r032−r022.						(29)

Таким образом, толщина второго слоя выбирается из условия

hR2minhR2hR2max.										(30)

Если выбраны толщины k−1 слоев, то ограничения на толщину k-го слоя могут быть записаны в виде

hRkminhRkhRkmax,										(31)

где

hRkmax=11−r0k2p R2σ1−i=1k−1hRi1−r0i2,hRkmin=p R2σ1r0,k+13−i=1k−1hRi1−r0i2 r0,k+12−r0i21−r0k2 r0,k+12−r0k2.					(32)

Толщина последнего слоя определяется однозначно в связи с тем, что минимальная и максимальная толщины m-го слоя находятся из одного и того же условия

hRm=hRmmin=hRmmax=p R2σ1−i=1m−1hRi1−r0i21−r0m2.						(33)

В рассмотренном выше примере для образованной намоткой тремя семействами нитей оболочки имеем согласно (25) и (26) hR1max=2,15⋅10−3 м, hR1min=0,61⋅10−3 м. Выбранная толщина hR1=1,2⋅10−3 м находится в допустимом интервале (27). Для толщины второго слоя согласно (28) и (29), получим hR2max=1,18⋅10−3 м, hR2min=0,06⋅10−3 м. Выбранная толщина hR2=0,67⋅10−3 м лежит в допустимом интервале (30). Толщина третьего, последнего, слоя определяется однозначно из уравнения (33) hR3=0,87⋅10−3 м.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОВЕСНОГО КОНТУРА ОБОЛОЧКИ, ОБРАЗОВАННОЙ НАМОТКОЙ ЛЕНТЫ

Построим теперь образующую равнонапряженной оболочки, намотанной лентой конечной ширины. Согласно [5] толщина оболочки определяется соотношением

dhi=ni δ dx22π rcosϕi(x2),									(34)

где x2 - координата, отсчитываемая от крайней нити ленты. Закон изменения ϕi по ширине ленты определяется соотношением

ϕi(x2)=arcsin1rr0i+x2s(r),							(35)

где обозначено s(r)=1+z'(r)2. Статические соотношения обобщаются следующим образом. Для меридионального усилия

Nα=i=1kσ1(i)0tcos2ϕi dhi=i=1kni δ σ1(i)2π r0tcos2ϕi dx2.

Переходя к толщине слоя на экваторе, имеем

Nα=R hR1 cosϕR1 σ1(1)ts(r)i=1kβiu0iu1i1−ui2 dui,     r0k<r≤r0k+1,

где  βi=hRicosϕRiσ1(i)hR1cosϕR1σ1(1);  ui(x)=1rr0i+x2s(r);  ui0=ui(0);   ui1=ui(t).

Производя интегрирование по x2 при фиксированном радиусе оболочки, получим

Nα=RhR1 cosϕR1 σ1(1)4ts(r)i=1kβi(ϕti−ϕi+sinϕti−sinϕi),			(36)

где

ϕti=2arcsin1rr0i+ts(r),   ϕi=2arcsinr0ir.					(37)

Аналогичное выражение имеем для кольцевого усилия

Nβ=i=1kσ1(i)0tsin2ϕi dhi=i=1kni δ σ1(i)2π r0tsin2ϕicosϕi dx2.

Заменяя ni δ толщиной слоя на экваторе, получим

Nβ= hR1 cosϕR1 Rσ1(1)ts(r)i=1Kβiu0iu1iui21−ui2 dui== hR1 cosϕR1 Rσ1(1)ts(r)i=1Kβi(ϕti−ϕi−sinϕti+sinϕi).			(38)

Для зоны r0k≤r≤r0k, где r0k определяется соотношением (8) выражения для усилий (36) и (38) несколько изменяются

Nα=Ai=1k−1βi(ϕti−ϕi+sinϕti−sinϕi)+βk(π−ϕk−sinϕk);Nβ=Ai=1k−1βi(ϕti−ϕi−sinϕti+sinϕi)+βk(π−ϕk+sinϕk),		(39)

где   A= hR1 cosϕR1 Rσ1(1)4ts(r).

На рис.8 показано изменение меридиональных (кривая 1) и кольцевых (кривая 2) усилий по радиусу оболочки. Закон изменения кольцевого усилия повторяет закон изменения толщины оболочки, задаваемой соотношениями (6) и (7) и приведенной на рис.3.

Подставляя выражение Nα из (36) в уравнение равновесия (12) получим неявное уравнение для определения равновесной формы композитной оболочки

z'(r)i=1kβi(ϕti−ϕi+sinϕti−sinϕi)+K r=0,					(40)

где   K=pR24thR1 cosϕR1 σ1(1). Используя условие z−1R=0, находим

K=4tt=1mβi1−r0i2=4tα.								(41)

Рис.8.	Изменение меридиональных (1) и кольцевых (2) усилий в зависимости от радиуса оболочки r01=0,26, r02=0,5, r03=0,75, β1=1, β2=0,5, β3=0,5.

Для зоны r0k≤r≤r0k используем выражение Nα из (39) и, подставляя в (12), находим

z'(r)i=1k−1βi(ϕti−ϕi+sinϕti−sinϕi)+βk(π−ϕk−sinϕk)+Kr=0.	(42)

Заметим, что уравнения (40) и (42) справедливы для всех зон k=1,…,m, за исключением первой зоны, в которой располагается фланец. В этом случае уравнение равновесия видоизменяется и для p1=p0r12r12  −r02=const принимает вид

z'(r)(ϕt1−ϕ1+sinϕt1−sinϕ1)+4t r12t=1mβi1−r0i2r12−r02r2−r02r=0,

r01≤r≤r1;											(43)

z'(r)=−4tαp1 p0r2−r02r(π−ϕ1−sinϕ1),

r01≤r≤r01.										(44)

На рис.9 приведена равновесная форма трехслойной композитной оболочки: r01=0,26 , r02=0,5 , r03=0,75 , β1=1, β2=β3=0,5, t=0,1. Внутренняя поверхность соответствует равновесному контуру, внешняя поверхность построена с учетом толщины оболочки. Радиус фланца r1 получаем из условия перегиба образующей, согласно [4]

ϕt1−ϕ1+3sinϕt1−3sinϕ1=0.							(45)

В данном случае r1=0,381. Такая же величина получается по приближенной оценке

r1=1,5(r0+t2).										(46)

Детальное рассмотрение и проектирование зоны фланца приведено в [6].

Рис.9.	Поперечное сечение композитной оболочки, образованной намоткой трех семейств лент шириной t=0,1. Основные параметры r01=0,26, r02=0,5, r03=0,75, β1=1, β2=0,5, β3=0,5, r1=0,381.

### ЛИТЕРАТУРА

- Образцов И.Ф., Васильев В.В., Бунаков В.А., Оптимальное армирование оболочек вращения из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1977, 141 с.

- Васильев В.В., Преображенский И.И. Оптимальная форма оболочек вращения, изготовленных методом многозонной намотки. Труды ЦНИИТС, Судостроение, 1974, Вып. 137, с.12-23.

- Криканов А.А. Проектирование композитных баллонов давления минимальной массы при ограничениях по жесткости и прочности. Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, т.4, №4, с.93-114.

- Криканов А.А. Оптимальная форма оболочек вращения, изготовленных методом намотки с учетом ширины ленты. Расчеты на прочность, 1989, Вып. 29, с.235-242.

- Васильев В.В., Криканов А.А. Равнонапряженные безмоментные оболочки вращения, образованные методом непрерывной намотки армированной ленты. Механика твердого тела. Изв. РАН, 2001 (сдана в печать).

- Криканов А.А. Равновесный контур фланца композитного баллона давления. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №2, с.143-157.

- Поступила в редакцию 20 августа 2001 года.