АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ДЛЯ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ДВУХЭТАПНЫЕ ТЕРМОУПРУГИЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Мовчан А.А., Шелымагин П.В., Казарина С.А.

# Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

### РЕЗЮМЕ

Причиной уникальных механических свойств сплавов с памятью формы (СПФ) являются происходящие в них термоупругие фазовые превращения. В [1-3] с помощью микромеханического подхода получена система определяющих уравнений, количественно и качественно правильно описывающая механические свойства СПФ при термоупругих мартенситных (одноэтапных) фазовых превращениях. В [4] сформулированы различные (несвязная, связная и дважды связная) постановки краевых задач механики деформируемого твердого тела для СПФ и установлен ряд общих положений справедливых для этих краевых задач. В [5-10] предложены аналитические и численные методы их решения. Там же обнаружен целый ряд ранее неизвестных эффектов, характерных для СПФ, находящихся в неравномерных температурных и силовых полях.

Известно, однако, что многие СПФ могут претерпевать двух- и многоэтапные фазовые переходы. В частности, в никелиде титана помимо мартенситных возможны еще и ромбоэдрические фазовые превращения [11,12]. В данной работе предлагается система определяющих соотношений, описывающая такие процессы и аналитический метод решения соответствующих несвязных краевых задач, основанный на двумерном преобразовании Лапласа по параметрам фазового состава.

1. Двухэтапное фазовое превращение в никелиде титана

В [11-16] и др. экспериментально установлено, что характер прямого фазового превращения в никелиде титана с повышенным содержанием никеля или добавками железа под действием постоянных напряжений зависит от величины этих напряжений. В случае небольших напряжений сначала происходит ромбоэдрическое превращение B2→R из аустенитной фазы с объемно – центрированной кубической решеткой в ромбоэдрическую фазу. Из-за того, что кристаллографическая деформация ромбоэдрического превращения относительно невелика, данный переход обладает деформационным эффектом, не превышающим 1%. Далее следует безгистерезисный участок, после чего происходит переход R→B19' из ромбоэдрической фазы в мартенситную, обладающую существенно большим деформационным эффектом. С ростом напряжений безгистерезисный участок сокращается вплоть до его превращения в точку перегиба. Для напряжений еще большей величины прямое превращение начинается с перехода B2→R, который прекращается, не завершившись по достижении уменьшающейся температурой значения Ms, характерного для начала мартенситного превращения. После этого одновременно происходят два перехода: R→B19' и B2→B19'. В случае весьма высоких напряжений ромбоэдрическое превращение вообще отсутствует и сразу осуществляется переход B2→B19' в мартенситную фазу.

Последовательность фазовых переходов при нагреве СПФ зависит от состава сплава, действующих напряжений и фазового состояния в момент начала нагрева. Для никелида титана с небольшим избыточным содержанием никеля при малых напряжениях обратное превращение имеет одноэтапный характер независимо от того, из однофазного (мартенситного) или двухфазного (мартенситно-ромбоэдрического) состояния происходит превращение. Этот факт объясняется тем, что температурные интервалы B19'→R и R→B2 переходов перекрываются. При высоких напряжениях из однофазного мартенситного состояния превращение также имеет одностадийный характер B19'→B2. Если же нагрев под действием высоких механических напряжений происходит из двухфазного (B19'+R)− состояния, то сначала происходит низкодеформационное превращение R→B2, после чего по истечении безгистерезисного участка следует высокодеформационный переход B19'→B2, так что фазовый переход является двухэтапным, причем низкодеформационный этап предшествует высокодеформационному. Для никелида титана с высоким избыточным содержанием никеля или добавками железа при нагреве под действием невысоких напряжений, независимо от того, в однофазном B19' или двухфазном B19'+R состоянии он находится, сначала происходит высокодеформационный переход B19'→R, далее после безгистерезисного участка, низкодеформационный переход R→B2. С ростом напряжений температурные интервалы этих превращений сближаются вплоть до перекрытия и последующего поглощения одного другим, в результате чего для высоких напряжений фазовый переход при нагреве носит одноэтапный характер.

В [16-18] выдвинут ряд гипотез, касающихся термоупругих фазовых переходов рассматриваемого вида. При наличии трех и более фаз проблематичным является само определение того, что можно считать прямым, а что – обратным фазовым переходом. Под прямым превращением предлагается понимать переход, уменьшающий степень симметрии кристаллической решетки. Обратное превращение симметрию кристаллической решетки повышает. Следуя такой терминологии переходы B2→R, B2→B19' и R→B19' являются прямыми, а B19'→B2, B19'→R, R→B2 - обратными.

Постулируется [16], что для прямого превращения существуют единые зависимости от напряжений характерных температур начала и завершения образования конечного продукта реакции независимо от того, из какой исходной фазы этот продукт образовался. Для обратного превращения, наоборот существуют единые зависимости от напряжений температур начала и завершения исчезновения исходной структуры, независимо от того, в какую фазу эта структура переходит.

Эти предположения позволяют ввести следующие восемь характерных температур фазовых переходов: RS+,Rf+,MS+,Mf+,RS−,Rf−,MS−,Mf−. Здесь буквы R и M относятся соответственно, к мартенситной и ромбоэдрической фазам, индекс s и f соответствует началу (start) и завершению (finish) преобразования, верхний значок + и – соответствует прямому и обратному превращению. Таким образом, например, MS+ означает температуру начала образования мартенситной фазы при прямом превращении, а Rf− - температуру конца исчезновения ромбоэдрической фазы при обратном превращении.

Предполагается, что характерные температуры фазовых переходов являются линейными функциями интенсивности действующих напряжений

MS,f±=MS,f±0+kMσiRS,f±=RS,f±0+kRσi									(1.1)

Для испытанного в [13-15] никелида титана типа ТН-1, в котором содержание никеля на 0,2% превышает эквиатомный состав

Rs0+=319K, Rf0+=311K, Ms0+=278K, Mf0+=243K,			(1.2)

Rs0−=315K, Rf0−=320K, Ms0−=308K, Mf0−=318K,

Для сплава Ti50Ni47Fe3, следуя [11],

RS0+=260K,Rf0+=245K,MS0+=170K,Mf0+=70K,RS0−=250K,Rf0−=265K,MS0−=175K,Mf0−=190K,			(1.3)

Для обоих материалов, следуя экспериментальным данным [11,13]

kR≈0.07, kM≈0.26									(1.4)

На рис. 1 в координатах интенсивность напряжений σi - температура T изображены диаграммы прямого (тонкие линии) и обратного (толстые линии) ромбоэдрического (пунктир) и мартенситного (сплошная линия) превращения, соответствующие данным (1.1), (1.2) и (1.4).

На рис.2 аналогичные диаграммы приведены для материала Ti50Ni47Fe3с характерными температурами (1.3).

Для удобства дальнейшего изложения на рис.3 для сплава Ti50Ni47Fe3 приведены отдельно диаграммы прямых термоупругих превращений.

Верхняя из каждой пары параллельных линий (рис.3), соответствует началу, нижняя – окончанию образования соответствующей фазы. Для прямого превращения принимается гипотеза о том, что если термосиловые условия позволяют переход из некоторой фазы в две различные низкосимметричные структуры, то осуществляется то из превращений, которое сильнее меняет симметрию кристаллической решетки. Таким образом, если одновременно выполнены условия образования ромбоэдрической и мартенситной фаз: Rf+0+kRσi<T<RS+0+kRσi и Mf+0+kMσi<T<MS+0+kMσi, то образуется только мартенситная фаза (как из аустенитной, так и из ромбоэдрической фаз), поскольку переход B2→B19' сильнее меняет симметрию кристаллической решетки, чем переход B2→R. Поэтому на диаграммах рис.1-3 область осуществления прямого ромбоэдрического превращения не продолжается внутрь области осуществления мартенситного превращения, а заканчивается на ее границе.

Характер фазового перехода (прямое или обратное превращение) зависит не только от положения изображающей точки на диаграмме рис.1-3, но и от направления термомеханического процесса. Прямому ромбоэдрическому превращению соответствует выполнение неравенства:

kRdσi>dT,										(1.5)

прямому мартенситному превращению выполнение неравенства:

kMdσi>dT										(1.6)

В случае если изображающая точка движется через ромбоэдрическую полосу (не пересекая мартенситную), причем выполняется условие (1.5), то

p=1−q0RfRS+,Rf+,T−1−p0R1−fRS+,Rf+,T				(1.7)

q=q0R

Здесь p и q - степень осуществления ромбоэдрического превращения и объемная доля мартенситной фазы, p0R и q0R - значения параметров p и q в момент, когда изображающая точка пересекает верхнюю границу ромбоэдрической полосы T=RS+0+kRσi. В качестве функции f можно выбрать [3]: fT1,T2,T=sinπ2T1−TT1−T2. Соотношение (1.7) удовлетворяет следующим условиям: при T=RS+ p=p0R; при T=Rf+ p=1−q0R Поскольку в начальный момент процесса при наличии в материале аустенитной фазы p0R+q0R<1, то 1−q0R>p0R и, следуя (1.7) при прямом ромбоэдрическом превращении величина p растет от p0R до 1−q0R, а величина p+q от p0R+q0R до единицы, т.е. до того положения, в котором аустенитная фаза отсутствует (она полностью переходит в ромбоэдрическую фазу). В случае если изображающая точка пересекает «мартенситную» полосу и выполняется условие (1.6), то

q=1−1−q0M1−fMS+,Mf+,T							(1.8)

p=p0M1−fMS+,Mf+,T

Здесь p0M и q0M - значения параметров p и q, при которых изображающая точка пересекает верхнюю границу мартенситной полосы T=MS+0+kMσi. Следуя (1.8) при T=MS+ q=q0M, p=p0M, при T=Mf+ q=1, p=0, т.е. параметр мартенситной фазы возрастает до единицы, а ромбоэдрической падает до нуля. При этом объемная доля аустенитной фазы падает от исходного значения 1−q0M−p0M до нуля. Если в рассматриваемом процессе неравенство (1.6) впервые выполнялось не на верхней границе, а в некоторой внутренней точке мартенситной полосы, то вместо аргумента MS+ функции f в (1.8) надо использовать значения температуры TS+, соответствующей этой точке. Аналогичная замена должна произойти в первом аргументе функции f зависимости (1.7), если дифференциальное условие прямого мартенситного превращения (1.5) впервые выполнилось не на верхней границе, а во внутренней точке мартенситной полосы.

На рис. 4 изображена диаграмма обратного превращения, соответствующая данным (1.3), (1.4) и соотношениям (1.1).

Полоса с пунктирными границами соответствует области исчезновения ромбоэдрической фазы, а полоса со сплошными границами – области исчезновения мартенситной фазы. Если изображающая точка пересекает «ромбоэдрическую полосу», не пересекая «мартенситную», и выполняется неравенство, обратное к (1.5), то

p=p00RfRf−,RS−,T,									(1.9)

а величина q сохраняет постоянное значение, поскольку при обратном превращении ромбоэдрическая фаза может переходить только в аустенитную. Здесь p00R− значение p в момент пересечения изображающей точкой нижней границы «ромбоэдрической» полосы.

Если изображающая точка пересекает «мартенситную полосу», не пересекая «ромбоэдрическую», и выполняется неравенство, обратное (1.6), то параметр q меняется в соответствии с зависимостью

q=q00MfMf−,MS−,T								       (1.10)

где q00M− значение параметра q в момент пересечения изображающей точкой нижней границы мартенситной полосы.

В таком процессе мартенситная фаза может переходить как в ромбоэдрическую, так и в аустенитную. В соответствии с экспериментальными данными утверждается, что мартенситная фаза переходит в ромбоэдрическую, если изображающая точка находится ниже нижней границы «ромбоэдрической» полосы и в аустенитную, если изображающая точка находится выше верхней границы ромбоэдрической полосы.

В первом случае вместе с соотношением (1.10) должно выполняться условие

p+q=p00M+q00M,									        (1.11)

свидетельствующее о том, что объемная доля аустенитной фазы в этом процессе не меняется. Здесь p00M−значение параметра p в момент пересечения изображающей точкой нижней границы мартенситной полосы. Из (1.10) и (1.11) можно получить

p=p00M+q00M1−fMf−,MS−,T						        (1.12)

Следуя (1.12) при T=MS− p=p00M, а при T=Mf− p=p00M+q00M, т.е. вся имевшаяся мартенситная фаза перешла в ромбоэдрическую.

Во втором случае ромбоэдрическая фаза в материале отсутствует (p=0), а мартенситная убывает в соответствии с (1.10).

Если же одновременно происходит пересечение как мартенситной, так и ромбоэдрической полос, и выполняются оба неравенства, обратные к (1.5), (1.6), то параметр p убывает в соответствии с (1.9), а параметр q−в соответствии с (1.10).

Считается, что полная деформация является суммой упругой εe, фазовой, связанной с ромбоэдрическим превращением εR и фазовой, связанной с мартенситным превращением εM(для упрощения температурная деформация не учитывается). Упругая деформация определяются законом Гука:

εe'=σ'2G, εkke=σkkK								         (1.13)

где штрих обозначает девиатор, индексы у тензорных величин для упрощения записи опущены, G,K модуль сдвига и утроенный объемный модуль. Для фазовых деформаций при прямом термоупругом превращении, по аналогии с системой определяющих уравнений для мартенситных превращений [1-3], с учетом экспериментальных данных [11-16], можно предложить соотношения

dεM'dq=c0Mσ'+a0εM', dεkkMdq=β+a0εkkM, dεRdp=c0Rσ'			        (1.14)

где c0M,a0,β,c0R постоянные материала.

Для обратных двухэтапных термоупругих фазовых превращений величина εkkM удовлетворяет такому же соотношению (1.14), как и для прямых переходов, а для девиаторных компонент фазовых деформаций предлагаются соотношения:

dεM'dq=a0ε0Mexp(a0q0)−1+a0εM', dεR'dp=ε0Rp0				       (1.15)

В уравнениях (1.15) для упрощения пренебрегается реверсивным эффектом памяти формы, p0,ε0R,ε0M - значения параметра p и девиаторов ромбоэдрических и мартенситных фазовых превращений в момент начала соответствующего обратного превращения.

Соотношения (1.13), (1.15), связывающие между собой напряжения, деформации и параметры фазового состава вместе с соотношениями (1.7)-(1.10), (1.12), выражающими эти параметры через температуру и напряжения представляют из себя определяющие уравнения для СПФ, претерпевающего двухэтапное прямое превращение.

Для постановки краевых задач механики эти соотношения должны быть дополнены уравнениями равновесия и совместности, а также краевыми условиями. Получающаяся задача о двухэтапном прямом превращении является, вообще говоря, связной в том смысле, что в силу зависимости параметров p и q от заранее неизвестных напряжений, задача определения фазового состава не может быть решена отдельно до определения напряженно – деформированного состояния. Если же влиянием действующих напряжений на фазовый состав можно пренебречь, то получается значительно более простая несвязная постановка задачи.

2. Двумерное преобразование Лапласа

В [5] для аналитического решения несвязных краевых задач механики при одноэтапных мартенситных превращениях предложен метод, основанный на преобразовании Лапласа по величине объемной доли мартенситной фазы q. В данной работе для решения несвязных краевых задач при двухэтапном ромбоэдрически-мартенситном прямом фазовом переходе предлагается аналогичный прием, основанный на двумерном преобразовании Лапласа по переменным q и p.

Под двумерным преобразованием Лапласа по переменным q и p от функции f(p,q) будет пониматься переход [19]:

F(r,s)=Lrsf(p,q)=0∞0∞f(p,q)exp(−rp−sq)dpdq				(2.1)

Далее, для краткости, если это не вызывает недоразумений, оригинал будет обозначаться строчной, а его отображение - такой же прописной буквами, а само соответствие (2.1) - значком 2

f(p,q)÷2F(r,s)										(2.2)

где индекс 2 указывает на двухмерность преобразования.

Однократное преобразование Лапласа будет обозначаться как

F(r)=Lrf(p)=0∞exp(−rp)f(p)dp						(2.3)

Для краткого изображения однократного преобразования Лапласа (2.3), будет использоваться обозначение типа (2.2), но с индексом 1:

f(p)÷1F(r)

Ниже будут приведены некоторые важные для дальнейшего свойства двойного преобразования Лапласа. Это, прежде всего, линейность преобразования:

αf1(p,q)+βf2(p,q)÷2αF1(r,s)+βF2(r,s)

Если оригинал является произведением двух функций, зависящих от одного (каждая - от своего) аргумента, то двумерное преобразование Лапласа равно произведению образов одномерных преобразований Лапласа от каждого сомножителя: Lrsf1(p)⋅f2(q)=Lrf1(p)⋅Lsf2(q) или

f1(p)⋅f2(q)÷2F1(r)⋅F2(s),								(2.4)

где f1(p)÷1F1(r), f2(q)÷1F2(s).

Отсюда, в частности, следуют формулы двумерного преобразования Лапласа от функций одной переменной: Lrsf(p)=1sLrf(p), Lrsf(q)=1rLsf(q) или f(p)÷21sF(r), f(q)÷21rF(s), где f(q)÷1F(r)

Для образов частных производных от оригинала справедливы формулы:

∂f(p,q)∂p÷2rF(r,s)−Lsf(0,q), ∂f(p,q)∂q÷2sF(r,s)−Lrf(r,0)		(2.5)

В частности, образ двухмерного преобразования Лапласа от производной функции одной переменной может быть вычислен по формуле:

df(p)dp÷21srF(r)−f(0)

Здесь F(r)- образ функции f(p) при одномерном преобразовании Лапласа.

Формула сдвига изображения для двумерного преобразования Лапласа имеет вид: exp(−αp−βq)f(p,q)÷2F(r+α,s+β).

Образ от степенной функции определяется по формуле:

pmqn÷2m!n!rm+1sn+1									(2.6)

В частности из (2.6), (2.4) следует

1÷21rs, p÷21r2s, q÷21rs2, exp(aq)−1a÷21(s−a)rs			(2.7)

Последняя формула получается из (2.4) при F1(r)=1(s−a)s, f1(p)=exp(ap)−1a, F2(r)=1r, f2(p)=1.

3. Сведение краевой задачи в пространстве изображений к упругой задаче

Пусть значения параметров фазового состава p и q в каждый момент времени одинаковы для всех точек рассматриваемого тела. Это условие заведомо выполняется, если температура всех точек тела в каждый момент времени одинакова и либо решается несвязная задача, либо интенсивность напряжений во всех точках тела одинакова в каждый момент времени. Пусть, кроме того, упругие модули не зависят от параметров фазового состава. Предполагается, также, что действующие на тело нагрузки и правые части кинематических граничных условий либо постоянны, либо меняются, но могут быть выражены как функции параметров фазового состава p,q.

В этом случае ко всем уравнениям краевой задачи можно применить двумерное преобразование Лапласа по параметрам p и q. Образы величин при этом преобразовании будут снабжаться значком тильды.

В результате такого преобразования определяющие соотношения (1.13), (1.14) в пространстве изображений переходят в зависимости:

εij'=σij'2G , εkke=σkkK, rεijR=c0Rσij'							(3.1)

sεijM'=c0Mσij'+a0εijM', sεkkM=β+a0εkkM

Здесь при преобразовании производных с помощью формул (2.7) учтено, что εijR(0,q)=0, εijM(p,0)=0. Следуя (3.1) для образов девиатора и шаровой части полной деформации получается

εij'=12G+c0Ms−a0+c0Rrσij', εkk=βs−a0+σkkK				(3.2)

Следуя (3.2), в пространстве изображений задача о двухэтапном прямом превращении сводится к эквивалентной упругой задаче с начальной объемной деформацией ε0=βsM−a0, тем же объемным модулем K и модулем сдвига, зависящем от переменных r и s:

G(r,s)=G1+2c0RGr+2c0MGs−a0−1							(3.3)

Решая эквивалентную упругую задачу и возвращаясь к оригиналам, можно получить решение задачи о двухэтапном прямом превращении.

Пользуясь тем, что образ утроенного объемного модуля K совпадает с оригиналом, исходя из (3.3) можно получить выражения для образов других упругих постоянных. В частности, воспользовавшись известным из теории упругости соотношением 1E=131G+1K, для образа модуля Юнга при двумерном преобразовании Лапласа можно получить:

E−1(r,s)=E−11+2c0RE3r+2c0ME3(s−a0)						(3.4)

Для образа коэффициента Пуассона ν(r,s), исходя из соотношения ν=0.5(1−EK), можно получить:

ν(r,s)=A+Bν2A+B, A=[(s−a0)c0R+rc0M]E, B=3r(s−a0)

Для образа цилиндрической жесткости D(r,s), исходя из соотношения D=24Gh31−ν, можно получить:

D(r,s)=D(2A+B)B[A(1−ν)+B)][3A(1+ν)+B]

Установленный выше принцип соответствия между несвязными задачами о двухэтапном прямом превращении и эквивалентными им упругими задачами позволяет доказать целый ряд перечисленных ниже общих теорем о свойствах этих краевых задач. Во многом эти положения аналогичны общим свойствам краевых задач об одноэтапных мартенситных превращениях, установленным в [4,5].

- Принцип линейной суперпозиции. Пусть объемным эффектом реакции можно пренебречь. Если есть два решения первой основной задачи о двухэтапном прямом превращении для одного и того же тела из СПФ при одном и том же законе уменьшения температуры, соответствующие двум системам нагрузок, то решение задачи о прямом превращении для суммарных нагрузок равно сумме этих решений. Данный принцип позволяет вводить для решения задач о двухэтапном прямом превращении функции Грина и строить процедуру метода граничных элементов.

- Положение о независимости от температуры. Если некоторая величина (напряжение, деформация или смещение) в решении эквивалентной упругой задачи не зависит от упругих модулей (кроме, быть может, объемного модуля) и начальной объемной деформации, то та же величина в решении задачи о двухэтапным прямом превращении не будет зависеть от температуры и будет равна ее же значению в упругой задаче для того же тела.

- Аналог теоремы Мориса-Леви. Если решается первая основная задача о двухэтапном прямом превращении для односвязного тела при плоском напряженном состоянии или многосвязного тела, но нагруженного так, что главный вектор и главный момент внешних сил, приложенных к каждому контуру равны нулю, то напряжения в этом решении не зависят от температуры и равны напряжениям в таком же и так же нагруженном упругом теле. Аналогичное положение справедливо при плоской деформации, но только для напряжений в плоскости деформирования.

- При решении статически определимых задач фазовые компоненты деформаций не зависят от упругих модулей. Поэтому такие задачи могут решаться с помощью описанного выше приема даже при учете переменности упругих модулей, что скажется только на упругих компонентах деформаций.

- В случае, если решается задача о двухэтапном прямом превращении при изгибе балок, пластин или оболочек в рамках гипотезы прямой нормали (плоских сечений), в случае, если параметры фазового состава не зависят от координаты z по толщине, то линейным по координате z будет распределение как полных, так и упругих и фазовых деформаций, а также напряжений σx,σy и τxy.

- Пусть решается задача о двухэтапном прямом превращении при изгибе пластины, находящейся под действием поперечной нагрузки при условии, что выраженные через прогиб краевые условия являются линейными, однородными и не зависят от упругих постоянных. Тогда прогиб пластины при прямом превращении пропорционален прогибу такой же и так же нагруженной упругой пластины, причем коэффициент пропорциональности не зависит от формы пластины или краевых условий, а является функцией переменных p и q.

- Пусть решается задача об обратном двухэтапном превращении после прямого двухэтапного превращения, в процессе которого девиатор напряжений сохранял постоянное значение. Тогда фазовые деформации при прямом и последующем обратном превращениях одинаковы в точках с одинаковыми значениями p и q.

4. Решение задач о двухэтапном прямом превращении
при кручении и изгибе

В качестве простейшей иллюстрации предлагаемого метода рассматривается задача о двухэтапном прямом превращении в призматическом стержне, находящемся под действием постоянного крутящего момента M. Аналогичные задачи об одноэтапном прямом мартенситном превращении решены в [10]. В упругой задаче крутка θe определяется по формуле [20]:

θe=M2GΨ											(4.1)

где функция Ψ(x,y) зависит только от формы поперечного сечения. Заменяя в (4.1) модуль сдвига выражением (3.3) для образа крутки в пространстве изображений получаем:

θ(r,s)=M2ΨGrs1+2c0RGr+2c0RGs−a0						(4.2)

Обращая преобразование Лапласа в (4.2) с помощью формул (2.7) для крутки при двухэтапном прямом превращении можно получить:

θ(p,q)=M2ΨG1+2Gc0Rp+2Gc0Ma0exp(a0q)−1				(4.3)

Рассматриваемая задача является статически определимой. В силу положения 4 полученное решение справедливо и в случае учета переменности модуля сдвига. При этом зависимости (4.3) необходимо придать форму:

θ(p,q)=MΨ12G(p,q)+c0Rp+c0Mexp(a0q)−1a0				(4.4)

Исходя из (4.4) для отношения искомой крутки к упругой крутке в аустенитном состоянии θAe=M2GAΨ можно получить:

ξ=θθAe=GAG(p,q)+2GAc0Rp+2GAc0Mexp(a0q)−1a0				(4.5)

Здесь GA- модуль сдвига в аустенитном состоянии. Используя для зависимости модуля сдвига от параметров фазового состава одну из возможных аппроксимаций

1G(p,q)=pGR+qGM+1−p−qGA							(4.6)

из (4.5) можно получить выражение для относительной крутки через безразмерные параметры:

ξ=1+GAGR−1+2GAc0Rp+GAGM−1q+2GAc0Mexp(a0q−1)a0		(4.7)

Здесь GR,GM− модули сдвига в ромбоэдрическом и мартенситном состояниях.

Пусть после прямого превращения под действием постоянного момента M происходит обратное превращение под действием момента M1, который, вообще говоря, может меняться. Следуя положению 7, можно получить связь между круткой и моментом в этом процессе:

θ=1ψM12Gp,q+MC0Rp+C0Mexpa0q−1a0

или, для отношения к упругой крутке под действием момента M в аустенитном состоянии

ξ=θθAe=M1MGAGp,q+2GAC0Rp+2GAC0Mexpa0q−1a0

Тогда, учитывая (4.6), окончательно получаем

ξ=M1MGAGR−1p+GAGM−1q+1+2GAC0Rp+2GAC0Mexpa0q−1a0	(4.8)

Далее рассматривается двухэтапные прямое и обратное превращения в тонкостенном призматическом стержне замкнутого профиля из СПФ, находящегося под действием постоянного крутящего момента, значение которого может меняться при переходе от прямого превращения к обратному. В материале такого профиля напряжения и температуру можно считать не зависящими от пространственных координат. Следовательно, выполнены сформулированные выше условия применимости решений (4.7), (4.8).

Результаты решения поставленной задачи приведены на рис. 5. По оси абсцисс отложена температура в градусах Кельвина, по оси ординат – относительная крутка ξ. Участки фазовых переходов изображаются толстыми линиями, а безгистерезисные участки – тонкими.

Расчеты приведены для материала Ti50Ni47Fe3 с характерными температурами (1.3) для следующих значений безразмерных комбинаций, входящих в (4.7), (4.8): GAGR=1.4,GAGM=3, c0RGA=1.242, c0MGA=6.79. Прямое превращение (линия 1) проведено при значении интенсивности напряжений 50 МПа, что ниже, чем абсцисса σ1=Rf0−Ms0Δk, Δk=kM−kR точки пересечения линий T=Rf+(σi) и T=Ms+(σi), см. рис. 3. Поэтому прямое превращение состоит из двух этапов, разделенных продолжительной безгистерезисной зоной. Низкодеформационный этап (превращение B2⇒R) предшествует высокодеформационному (превращение R⇒B19'). Линии 2, 3, 4, 5, и 6 построены для обратного превращения, которое производится при значениях интенсивности напряжений, соответственно равных 50 МПА, 100 МПа, 200 МПа, 300 МПа, и 400 МПа. Для всех кривых, кроме последней, интенсивность напряжений не превосходит абсциссы σ2=Rs0−−Mf0−Δkточки пересечения линий T=Mf−(σi)и T=Rs−(σi), см. рис. 4. Поэтому соответствующие обратные превращения являются двухэтапными, этапы разделены безгистерезисной зоной, длина которой уменьшается с ростом интенсивности напряжений, причем высокодеформационный этап (B19'⇒R– превращение) предшествует низкодеформационному (R⇒B2 – превращение). Для кривой номер 6 σi>σ2, безгистерезисная зона отсутствует, обратное превращение является одноэтапным.Необходимо отметить, что для сплава Ti-50.2%Ni с характерными температурами (1.2) величина σ2<0, т.е. точка пересечения кривых T=Mf−(σi)и T=Rs−(σi) на диаграмме рис. 1 отсутствует. Поэтому в данном случае обратное превращение из однофазного (мартенситного) состояния всегда происходит в один этап. Если, однако, обратное превращение происходит из двухфазного (мартенситно – ромбоэдрического) состояния, причем интенсивность напряжений превосходит абсциссу точки пересечения прямых T=Ms−(σi) и T=Rf−(σi), рис.1, то обратное превращение будет иметь двухэтапный характер, причем низкодеформационный этап (R⇒B2 - превращение) будет предшествовать высокодеформационному (B19'⇒B2 - превращение).

Далее рассматривается задача о двухэтапном прямом превращении в балке из СПФ, находящейся под действием постоянного изгибающего момента M. Связь между кривизной κ и моментом в упругом случае дается формулой

κ=MEJ											(4.9)

где J – момент инерции сечения. Заменяя в (4.9) модуль Юнга на выражение (3.4), можно получить формулу для кривизны в пространстве изображений:

κ(r,s)=MEJsr1+2c0RE3r+2c0ME3(s−a0)					       (4.10)

Возвращаясь в (4.10) к оригиналам, для кривизны при двухэтапном прямом превращении можно получить:

κ=MJ1E+2c0R3p+2c0M3a0exp(a0q)−1					       (4.11)

Здесь опять «фазовая» часть кривизны не зависит от упругих модулей. Поэтому решение (4.11) справедливо и в случае, когда модуль Юнга меняется при изменении фазового состава.

Для отношения κe=MEAJ кривизны при двухэтапном прямом превращении к упругой кривизне, вычисленной для аустенитного значения модуля Юнга EA, из (4.10) можно получить

η=kke=EAE+2EAc0R3p+2EAc0M3a0exp(a0q)−1			      (4.12)

Если считать, что изменение модуля Юнга при фазовом переходе подчиняется зависимости

1E=pER+qEM+1−p−qEA,

то относительную кривизну (4.12) можно выразить через безразмерные параметры в виде формулы:

η=1−1−EAER−2EAc0R3p−1−EAEMq+2EAc0M3exp(a0q)−1	       (4.13)

Поскольку напряжения при изгибе меняются по высоте сечения, то формула (4.13) справедлива лишь для решения задачи в несвязной постановке.

Необходимо отметить, что выражение для кривизны (4.11) справедливо и в том случае, когда задача о двухэтапном прямом превращении решается в геометрически нелинейной постановке, если деформации малы, но нельзя пренебрегать различиями между актуальной и отсчетной конфигурациями. Соотношение (4.11) позволяет получить аналитическое решение геометрически нелинейной задачи о двухэтапном прямом превращении в жестко заделанном на левом конце стержне, находящемся в состоянии чистого изгиба под действием постоянного момента. В системе координат с началом в точке заделки и осью x, направленной вдоль нейтральной оси балки в недеформированном состоянии, уравнение деформированной упругой линии есть:

x=1κsin(κs), y=1κ(1−cos(κs))

Здесь s- координата, представляющая собой длину нейтральной линии, κ(p,q,M)−функция (4.11). В частности, можно получить аналитическое выражение для изгибающего момента M, при котором упругая линия стержня длины L для заданных значений p и q будет представлять из себя (после снятия изгибающего момента) полную окружность:

M=3πJa0L[c0Ra0p+c0Mexp(a0q)−1]

ЛИТЕРАТУРА

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы. Проблемы машиностроения и надежности машин, 1994, №6, с.47-53.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Изв. РАН, МТТ, 1995, №1, с.197-205.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации диаграммы перехода и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы. ПМТФ, 1995, т.36, №2, с.173-181.

- Мовчан А.А. Некоторые положения механики материалов, испытывающих термоупругие фазовые превращения. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №4, с.87-108.

- Мовчан А.А. Аналитическое решение задач о прямом и обратном превращении для сплавов с памятью формы. Изв. РАН, МТТ, 1996, №4, с.136-144.

- Мовчан А.А. Некоторые проявления способности к ориентированному превращению для сплавов с памятью формы. ПМТФ, 1996, т.37, №6, с.181-189.

- Мовчан А.А. Учет переменности упругих модулей и влияния напряжений на фазовый состав в сплавах с памятью формы. Изв. РАН, МТТ, 1998, №1, с.79-90.

- Мовчан А.А. Исследование эффектов связности в задачах изгиба балок из сплава с памятью формы. ПМТФ, 1998, т.39, №1, с.164-173.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Конструктивный двухпутевой эффект памяти формы, основанный на явлении ориентированного превращения. Проблемы машиностроения и надежности машин (Машиноведение), 1998, №1, с.55-60.

- Мовчан А.А. Кручение призматических стержней из сплавов с памятью формы. Изв. РАН, МТТ, 2001, №6, с.143-154.

- Miyazaki S., Otsuka K. Mechanical behavior associated with the premartensitic rombohedral - phase transition in a Ti50Ni47Fe3 alloy. Philosophical Magazine A, 1984, Vol.50, N3, pp.393-408.

- Stachoviak G.B., McCormick P.G. Shape memory behavior associated with the R and martensitic transformations in a NiTi alloy, Acta Metallurgica, 1988, Vol.36, N2, pp.291-297.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Механические эффекты B2-R превращения в никелиде титана. Труды XXXV семинара "Актуальные проблемы прочности", Псков, 1999, ч.1, с.156-160.

- Мовчан А.А., Казарина С.А., Мозафари А. Модель двухэтапного фазового превращения в никелиде титана. Труды III Международного семинара "Современные проблемы прочности" им. В.А. Лихачева, Новгород, 1999,
Изд-во НовГУ, т.1, с.294-298.

- Мовчан А.А. Казарина С.А. Исследование двухступенчатого фазового превращения в витых пружинах смещения из никелида титана. Проблемы машиностроения и надежности машин (Машиноведение), 2001, №1, с.52-60.

- Мовчан А.А., Шелымагин П.В., Казарина С.А. Определяющие уравнения для двухэтапных термоупругих фазовых превращениях. Прикладная механика и техническая физика, 2001, т.42, №5, с.152-160.

- Мовчан А.А., Казарина С.А., Шелымагин П.В., Пузикова Т.В. Качественное описание двухэтапного фазового превращения в никелиде титана. Труды XXXVI Международного семинара «Актуальные проблемы прочности», Республика Беларусь, Витебск, 2000, ч.1, с.353-358.

- Мовчан А.А., Казарина С.А., Шелымагин П.В. Математическое моделирование механического поведения никелида титана с повышенным содержанием никеля. Труды XXXVI Международного семинара «Актуальные проблемы прочности». Республика Беларусь, Витебск, 2000, ч.1, с.353-358.

- Диткин В.А., Прудников А.П. Операционное исчисление. М., Высшая школа, 1975, 407 с.

- Арутюнян Н.Х., Абрамян Б.Л. Кручение упругих тел. М., Физматгиз, 1963. 686 с.

- Поступила в редакцию 4 сентября 2001 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, код проекта № 99-01-01187.