СИНГУЛЯРНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

МЕТОДА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

ДЛЯ ДИСПЕРСИЙ ДЕФОРМАЦИЙ В ФАЗАХ КОМПОЗИТА

Соколкин Ю.В., Паньков A.A.

Пермский государственный технический университет, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Представлены решения для статистических моментов деформаций и напряжений в фазах квазипериодического композита в сингулярном приближении метода периодических составляющих обусловленные независимыми случайными смещениями центров включений от узлов идеальной периодической решетки. В методе периодических составляющих [1-3] структурные факторы, общие для периодической и случайной квазипериодической структур, учитываются соответствующим решением краевой задачи для периодической среды, а статистические особенности квазипериодической структуры (например, случайность взаимного расположения включений) – решением стохастической краевой задачи. Метод позволил объединить хорошо разработанные методы решений краевых задач для периодических сред [4] со спецификой стохастических методов [5] механики композитов.

1. КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

Будем рассматривать двухфазные квазипериодические структуры, когда форма и размер однородных включений (волокон) детерминированы, а их случайные положения заданы вероятностным законом для вектора случайных отклонений a центров включений (круговых поперечных сечений) от узлов известной периодической решетки (рис.1, a) или через вероятность отсутствия включения в произвольной ячейке решетки (рис.1, б). Относительные объемные содержания включений v∘ в квазипериодической и соответствующей ей периодической структурах равны. Считаем, что для структуры на рис.1, а включения не могут выйти за границы своих ячеек, ориентационный угол ϕ и модуль a вектора смещений a распределены по равномерным законам на отрезках [0,2π] и [0,Δ] соответственно, где Δ=kΔmax, k∈[0;1] - степень разупорядоченности, Δmax=rFπ/23v∘−1 - максимально допустимое отклонение, rF - радиус поперечного сечения волокна. Расположение периодической решетки относительно координатных осей ri случайно. Решетка имеет независимые случайные смещения с равномерными законами распределения на соответствующих отрезках [0,Ti] при периодах решетки Ti вдоль координатных осей ri. Это позволяет предположить наличие свойств статистической однородности и эргодичности как у квазипериодической, так и у соответствующей периодической структур [5].

Таким образом, статистическое осреднение полей в точке r представительной области композита V можно приравнять к объемному осреднению <…> по представительной реализации поля. Для периодических полей оператор <…> означает осреднение по ячейке периодичности.

Упругие свойства включений CF и матрицы CM однородны и детерминированы, выполняются условия идеального контакта на межфазных поверхностях.

Поле упругих свойств квазипериодической структуры C(r) в представительной области V запишем в виде

Cijmn(r)=ω(r)CijmnF+1−ω(r)CijmnM							(1)

через индикаторную функцию включений ω(r) и тензоры упругих свойств включений CF и матрицы CM. Через ωP(r) обозначим индикаторную функцию соответствующей периодической структуры; ω>=<ωP>=v∘ - величина относительного объемного содержания включений в композите (величины, относящиеся к периодической среде, будем обозначать верхним индексом P).

а)

| б) | в) |
| --- | --- |

##### Рис.1.	Коэффициенты периодичности p (а) квазипериодической структуры (б) для степени разупорядоченности k=1 (1), 0,5(2) и 0,1 (3), 4 -для структуры (в).

Коэффициент периодичности (рис.1, а) квазипериодической структуры

p≡v11−v∘2v∘(1−v∘)										(2)

вводится как отношение моментов [3] при n=2,3,...

ω(ωP)n−1>(ω)n>=p,									(3)

где пульсации ω=ω−v∘, ωP=ωP−v∘, характеристика упорядоченности v11 квазипериодической структуры вычисляется по формуле v11=<ωωP>. Коэффициент периодичности p∈[0,1] при фиксированном значении относительного объемного содержания включений v∘ есть функция от значений v11. В предельных случаях имеем p=1 и v11=v∘, когда квазипериодическая структура тождественна периодической, и p=0 и v11=v∘2, когда квазипериодическая структура вырождается в хаотическую структуру типа “статистическая смесь”, у которой полностью отсутствует корреляция физико-механических свойств в различных точках среды [1,5].

# 2. МЕТОД ПЕРИОДИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

# Рассмотрим решение методом периодических составляющих стохастической краевой задачи в микронеоднородной области V

,		,						(4)

где коэффициенты  дифференциального оператора – квазипериодические быстро осциллирующие функции координат ,  - заданный тензор однородной малой упругой деформации (макродеформации) композита. Известные методы решения [5] краевой задачи (4) основаны на разложении коэффициентов  и искомого поля перемещений  на осредненные и пульсационные составляющие. При этом, нулевым приближением для поля  является осредненное решение . В [1,5] показано, что корреляционные функции упругих свойств матричных композитов имеют область отрицательных значений. Наличие области отрицательных значений есть признак присутствия периодических составляющих в соответствующих случайных полях. Разработанный для решения таких задач метод периодических составляющих основан на выделении из коэффициентов  и искомого поля перемещений  соответственно периодических коэффициентов  и решения  краевой задачи для композита с периодической структурой

CijmnP(r)um,nP(r),j=0;		uiP|Γ=εijrj.					(5)

Решение краевой задачи (5) известно [4]

uiP(r)=εijrj+FimnP(r)εmn,								(6)

где FP(r) есть периодическая функция; тензор эффективных упругих свойств CP композита с периодической структурой может быть вычислен по формуле

CijmnP=<CijmnP>+<CijdbPFdmn,bP>.							(7)

Таким образом, принятые разложения

Cijmn(r)=CijmnP(r)+Cijmn∘(r),		ui(r)=uiP(r)+ui∘(r)			(8)

позволили от краевой задачи (4) с неоднородными граничными условиями для поля перемещений u(r) перейти к решению краевой задачи

Cijmn(r)um,n∘(r),j=−Cijmn∘(r)um,nP(r),j;	ui∘|Γ=0				(9)

с однородными граничными условиями для искомого поля отклонений u∘(r).

Применим для решения задачи (9) метод функций Грина. Известно аналитическое решение для функции Грина G(r,r1) однородной среды, например с тензором упругих свойств C> [5]. Такая функция Грина удовлетворяет уравнению

Cijmn>Gmk,jn(r,r1)=−δikδ(r−r1)

и вместе со своими производными обращается на бесконечности в ноль, δ(r−r1) - обобщенная дельта-функция. В дифференциальном уравнении (9) поле C(r) представим суммой осредненной C> и пульсационной C(r) составляющих. Краевая задача для отклонений u∘(r) примет вид

Cijmn>um,jn∘(r)=−fi(r),		ui∘|Γ=0,					(10)

где fi(r)=Cijmn∘(r)um,nP(r)+Cijmn(r)um,n∘(r),j. Преобразуем задачу (10) к интегро-дифференциальному уравнению

,								(11)

решение которого рассмотрим в сингулярном приближении.

3. СИНГУЛЯРНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

Сингулярное приближение основано на использовании при решении интегро-дифференциального уравнения (11) предполагаемого равенства второй производной функции Грина Gim,nj(r,r1) своей сингулярной составляющей, в которую входит, как множитель дельта-функция [5].

В результате в сингулярном приближении метода периодических составляющих [3] может быть получена формула для безусловных моментов деформаций (h=1,2, ...)

εhω>=p<				(12)

и для безусловных моментов напряжений (h=1,2)

σhω>=p<,				(13)

где p - коэффициент периодичности (2), индекс S указывает на принадлежность к статистической смеси (к сингулярному приближению [5]).

Центральные моменты деформаций εi1j1∘εi2j2∘F и напряжений в волокне

σi1j1∘σi2j2∘F=Ci1j1m1n1FCi2j2m2n2Fεm1n1∘εm2n2∘F					(14)

и в матрице εi1j1∘...εinjn∘M и

σi1j1∘σi2j2∘M=Ci1j1m1n1MCi2j2m2n2Mεm1n1∘εm2n2∘M,				(15)

где пульсации

εij∘≡εij−εij>F,		σij∘≡σij−σij>F,

(16)

εij∘≡εij−εij>M,		σij∘≡σij−σij>M

композита могут быть рассчитаны через решения (12) и (13) при h=1,2 с учетом соотношений [6], ...>F и ...>M - операторы осреднения по области включений и матрицы соответственно.

В частном случае формулы (12) имеем равенство вида

εij(r)ω(r)>=p<εijP(r)ωP(r)>+(1−p)<εijS(r)ωS(r)>,			(17)

после домножения которого на тензор разности C≡CF−CM приходим к полученному ранее [3] выражению для тензора эффективных упругих свойств C квазипериодического композита в сингулярном приближении метода периодических составляющих

Cijmn=pCijmnP+(1−p)aijrhmnkvCrhkv∘,							(18)

где a - тензор анизотропии разупорядоченности включений [3], CP и C∘ - известные тензоры эффективных упругих свойств композита с периодической структурой (7) и статистической смеси (сингулярное приближение [5]) соответственно. Для композита с изотропной разупорядоченностью включений тензор анизотропии разупорядоченности в (18) примет вид aijrhmnkv=EijrhEmnkv, где Eijmn=12δimδjn+δinδjm - единичный тензор, δ - символы Кронекера.

4. ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ КОМПОЗИТ

Рассмотрим расчет в сингулярном приближении метода периодических составляющих статистических моментов объемных εVω>, εV2ω> и сдвиговых γ12ω>, γ122ω> деформаций для однонаправленных волокнистых композитов с различными случайными структурами из однородных волокон (рис.1, б, в) в плоскости изотропии r1Or2 в сравнении с результатами расчета этих моментов методом локального приближения [7] для стеклопластика с разупорядоченной структурой (рис.1, б) при заданном на макроуровне композита всестороннем растяжении εV (εij=12εVδij; i,j=1,2) и чистом сдвиге γ12 (ε12=ε21=12γ12) в поперечной направлению укладки волокон плоскости r1Or2.

##### Рис.2.	Статистические моменты деформаций в зависимости от величины наполнения v∘ для квазипериодической структуры на рис.1, а при степени разупорядоченности k=0,1 (2), 0,5 (3) и 1 (4), 5 - решение для структуры на рис. 1, в; () - решение метода локального приближения [7], 1 - сингулярное приближение [5].

Модуль Юнга E для матрицы ЭДТ-10 равен 2,91 ГПа и коэффициент Пуассона ν=0,36, для стекловолокна – 74 ГПа и 0,21 соответственно. Метод локального приближения [7] сводит задачу расчета статистических характеристик в элементах структуры композита к решению, например, методом конечных элементов совокупности краевых задач теории упругости для однородной матрицы с различными реализациями фрагмента из девяти волокон рассматриваемой случайной структуры композита.

Таким образом, подтверждено значительное влияние на поля деформирования в элементах структуры композита нерегулярности во взаимном расположении волокон и предложен сравнительно простой для численной реализации подход к расчету статистических характеристик полей деформаций и напряжений и прогнозированию эффективных упругих свойств квазипериодических композитов с учетом разупорядоченности включений.

Рис.3.	Коэффициенты вариаций объемных κVVF и сдвиговых κDDF деформаций в волокнах стеклопластика в зависимости от величины наполнения v∘ для квазипериодической структуры на рис.1, а при степени разупорядоченности k=0,1 (1), 0,5 (2) и 1 (3).

ЛИТЕРАТУРА

- Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика деформирования и разрушения структурно неоднородных тел. М., Наука, 1984, 116 с.

- Вильдеман В.Э., Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов. М., Наука, 1997, 288 с.

- Паньков А.А., Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Сингуляpное пpиближение метода пеpиодических составляющих статистической механики композитов. Механика композитных матеpиалов, 1997, №4, с.460-473.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., Изд-во Московского университета, 1984, 336 c.

- Шеpмеpгоp Т.Д. Теоpия упpугости микpонеодноpодных сpед. М., Наука, 1976, 400 с.

- Паньков А.А. Точные соотношения для дисперсий и корреляционных моментов деформаций в фазах двухфазных композитов. Механика композиционных матеpиалов и констpукций, 2001, т.7, №1, с.82-89.

- Аношкин А.Н., Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Поля микронапряжений и механические свойства разупорядоченных волокнистых композитов. Механика композитных материалов, 1990, №5, с.860-865.

- Поступила в редакцию 17 сентября 2001 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №99-01-00910.