ТРИОРТОГОНАЛЬНО АРМИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТ 
С МАЛЫМИ НАПОЛНЕНИЯМИ НИТЯМИ ПРИ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЯХ СДВИГА

# Ахундов В.М.

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск, Украина

## РЕЗЮМЕ

Исследовано деформационное поведение армированного по трем взаимно ортогональным направлениям композита с малыми наполнениями нитями при больших деформациях сдвига. Изучение производится на базе прикладной теории, позволяющей с достаточной для практики точностью выполнять макромеханический анализ композитных материалов с малыми объемными содержаниями нитей арматуры. Рассматриваются качественные различия свойств триортогонально армированных композитов при больших деформациях по сравнению с их свойствами при малых деформациях. Выявляется макроскопическая потеря устойчивости данных композитных материалов при больших деформациях сдвига, которая не свойственна трехмерным композитам с большими объемными содержаниями нитей арматуры.

ВВЕДЕНИЕ

В [1] дана прикладная теория композитных материалов с малыми наполнениями нитями при малых и больших деформациях составляющих компонентов. Она имеет феноменологический характер и позволяет выполнять расчеты композитных материалов на макромеханическом уровне анализа. Теория базируется на понятии поля макроскопических перемещений, задающего положения осевых линий нитей в деформированной среде композита, и концепции макроскопических напряжений композита как обусловленных напряжениями в матрице и усилиями одноосного растяжения или сжатия в нитях арматуры. На основе сопоставления получаемых результатов с результатами расчетов по строгой каркасной теории [2], объединяющей микро– и макромеханический уровни анализа материала, выявляются объемные содержания нитей, при которых с достаточной для практики точностью можно по прикладной теории производить расчеты композитных материалов.

В 3 изложены результаты исследования больших деформаций макроскопически одноосного растяжения композита с эластомерной матрицей, образованного тремя системами одинаковых между собой нитей, расположенных с одинаковыми плотностями по трем взаимно ортогональным направлениям (по направлениям ребер куба). Настоящую работу можно рассматривать как продолжение 3. В ней представляются результаты исследования на базе прикладной теории 1 триортогонально армированного композита при больших деформациях макроскопически чистого сдвига.

Исследованию ортогонально армированных композитных материалов посвящается значительной число работ, из которых как справочные выделим [4,5]. В них изучается поведение жестких композитов, составляющие которых испытывают малые деформации. В некоторых работах рассматриваются мягкие (с эластомерной матрицей) композиты, но также при малых деформациях [6,7]. Используемые при этом методы расчетов не распространяются на область больших деформаций композитов, в частности, при ограничениях, накладываемых на содержание нитей композитным материалом.

1. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ДЕФОРМАЦИИ СДВИГА
ТРИОТОГОНАЛЬНО АРМИРОВАННОГО КОМПОЗИТА

Среду композитного материала относим к базовой системе материальных декартовых прямоугольных координат хi. Макроскопическая деформация композита задается кратностями λi изменения длин хi – координатных линий и углами ωij между координатными линиями хi и хj в макроскопически деформированной конфигурации композитного материала. Деформацию макроскопически чистого сдвига определяем величиной макрокоординатного угла ω12, составляемого х11и 1х2 – координатными линиями в деформированной макроконфигурации и «ведущего» нагружение сдвига композита в х1х2 – координатной плоскости. Нагружение чистого сдвига также характеризуется вектором макроскопического напряжения σ1(σ2) на х1(х2) – координатной поверхности и направленным вдоль х2(х1) – координатной линии в макроскопически деформированной конфигурации композита

σ1=p12e2(σ2=p21e1).

Здесь p12(p21) – истинное макроскопическое напряжение чистого сдвига, представляющее собой единственную компоненту напряжения σ1(σ2) относительно нормированного базиса ei системы координат хi в деформированной макроконфигурации композита. Макрокоординатный угол ω12, задающий величину деформации сдвига композита, изменяли в интервале 90о≥ω12≥40о.

Деформацию сдвига триортогонально армированного композитного материала изучали при текущей ориентации материала, при какой изучалась деформация растяжения (см. 3). При начальной ориентации композита нити первой, второй и третьей систем армирования (первая, вторая и третья нити) направлены вдоль осей х1, ,х2, ,х3 применяемой базовой системы координат. Первый участок траектории ориентации соответствует повороту куба на угол ϕ вокруг оси х3 по направлению против вращения часовой стрелки при наблюдении со стороны положительного направления оси. Первая и вторая нити располагаются при этом в координатной плоскости х1х2. Угол поворота, образующего первый участок траектории ориентации композита, изменяется в интервале 0о≤ϕ≤45о. Второй участок траектории ориентации композита определяется углом θ поворота куба вокруг диагонали грани (основания), получившей после ранее выполненного поворота на угол ϕ=45о направление координатной оси 1х2. Поворот производится по часовой стрелке при наблюдении со стороны положительного направления оси х2 в интервале 0о≤θ≤90о. При любой величине угла ориентации θ первая и вторая нити составляют с координатной плоскостью х1х3 угол величиною 45о, а угол между третьей нитью и координатной осью х3 есть θ.

В случае начальной ориентации ϕ=0o главные оси упругой симметрии композитного материала 123 совпадают с осями базовой системы координат х1х2х3. При этой ориентации проходим к деформационным свойствам композита для сдвига в осях 12. В случае ориентации ϕ=45o (θ=0o) определяем деформационные характеристики композита в системе осей 123 для сдвига в осях 12, направленных по диагоналям грани куба (ось 3 совпадает с осью 3). Угол ориентации θ=arctg(12)=35,264o отвечает деформации композита в системе осей 123, связанных с направлением большой диагонали куба. При конечной ориентации θ=90o приходим к деформационным характеристикам композита в системе осей 123 для сдвига в осях 23.

Материал матрицы описывали как слабосжимаемый на основе трехконстантного потенциала Левинсона–Буржеса [8] со значениями постоянных материала: параметр жесткости Еm=4 МПа, параметр сжимаемости νm=0,49 и дополнительная константа βm=1. Нити армирования моделировали как высокомодульные (по отношению к матрице) монотропные волокна из сжимаемого материала, описываемого двухконстантным потенциалом Блейтца [9] со значениями упругих постоянных Еf=1000 МПа и νf=0,40. Принимается общее объемное наполнение нитями арматуры ff=0,1 при коэффициентах армирования по отдельным системам f1=f2=f3=130. При таких условиях экстремальные погрешности анализа композитного материала не превышают
8–10% в соответствии с результатами исследования [1].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ДЕФОРМАЦИИ СДВИГА ТРИОРТОГОНАЛЬНО АРМИРОВАННОГО КОМПОЗИТА

На рис.15 изображены поверхности изменения параметров макроскопической деформации сдвига исследуемого композита в зависимости от макрокоординатного угла ω12 и углов ориентации ϕ и θ. Поверхности линейных деформаций λ1, λ2, λ3, представляющих собой кратности удлинений координатных осей х1, х2, х3 в макроскопически деформированной конфигурации композита, приведены на рис.1 с обозначениями 1, 2, 3 соответственно. На рис.2 показаны обозначенные 1, 2 поверхности угловых деформаций ω13, ω23, представляющих собой координатные углы между осями х1 и х3, ,х2 и х3 в деформированной макроконфигурации композита. Поверхность истинного макроскопического напряжения сдвига р12 приведена на рис.3. Поверхности представлены сечениями по углам ориентации с расстоянием 15о между плоскостями смежных сечений, а также начальным ω12=90о и конечным ω12=40о сечениями по «ведущему» нагружение макрокоординатному углу. На рис. 4 и 5 аналогичным образом отображены поверхности, описывающие изменения параметров деформированной структуры композитного материала в зависимости от величины деформации сдвига и углов ориентации материала.

Поверхности λ1 и λ2, продолженные по углу ориентации ϕ, взаимно симметричны относительно плоскостей сечений ϕ=0о и 45о:

λ1(ω12,ϕ)=λ2(ω12,2π−ϕ), λ1(ω12,ϕ)=λ2(ω12,π2−ϕ).

Поверхность λ3 симметрична относительно плоскостей сечений ϕ=0о и ϕ=45о:

λ3(ω12,ϕ)=λ3(ω12,2π−ϕ), λ3(ω12,ϕ)=λ3(ω12,π2−ϕ).

Продолженные по θ поверхности λ1, λ2, λ3 симметричны относительно плоскостей сечений θ=0о и θ=90о:

λi(ω12,θ)=λi(ω12,2π−θ), λi(ω12,θ)=λi(ω12,π−θ), i=1,2,3.

Поверхности ω13 и ω23, продолженные по θ, удовлетворяют условиям тригонометрической симметричности относительно плоскостей сечений θ=0о и θ=90о:

ω13(ω12,θ)+ω13(ω12,2π−θ)=π(ω13→ω23),

ω13(ω12,θ)+ω13(ω12,π−θ)=π(ω13→ω23).

Продолженная поверхность р12, как и поверхность λ3, симметрична относительно плоскостей сечений ϕ=0о и ϕ=45о, θ=0о и θ=90о.

В плоскостях сечений поверхностей ϕ=45о (θ=0о) приведены кривые, соответствующие ориентациям композита в плоскости сдвига ϕ=44,9..., ϕ=45о и наклонной к плоскости сдвига ориентации θ=0,0... (расчеты композита в случаях ориентаций, обозначенных как ϕ=44,9... и θ=0,0..., производились при значениях углов ориентации ϕ=44,99о и θ=0,01о соответственно). Деформации композита при указанных трех ориентациях сильно различаются между собой при больших величинах сдвига. Одну из этих деформаций, которая отвечает наименьшей энергии упругого деформирования, рассматриваем как устойчивую. Устойчивая деформация сдвига имеет место при ориентации ϕ=44,9... и отвечающие данной деформации кривые определяемых параметров представляются сплошными линиями. Ветви неустойчивых деформаций при ϕ=45о и θ=0,0... показаны на рисунках пунктирными линиями. Для того или иного определяемого параметра ветви неустойчивых деформирований ϕ=45ои θ=0,0... и ветвь устойчивого деформирования ϕ=44,9... могут совпадать между собой (по крайней мере, в пределах погрешностей численных расчетов ветвей деформирования или погрешностей представления графической информации).

Устойчивая при ϕ=44,9... деформация характеризуется макроскопической конфигурацией в форме прямого параллелепипеда с углами ω13=ω23=90о (при ω12=40о линейные деформации λ1=0,997, λ2=1,654, λ3=0,963). Данную деформацию можно рассматривать как приобретенную в результате потери устойчивости деформации композита с ориентацией ϕ=45о в плоскости сдвига или с ориентацией θ=0,0... из плоскости сдвига x1x2.

Деформацию сдвига при «строгой» ориентации ϕ=45о можно рассматривать как растяжение композита вдоль первой нити, сочетаемое со сжатием вдоль второй нити. Деформация композита при ϕ=45о характеризуется прямой конфигурацией и одинаковыми между собой кратностями удлинений λ1 и λ2(при ω12=40о λ1=λ2=1,407). Поперечная кратность удлинения λ3 при этой ориентации достигает своего абсолютного минимума (λ3=0,846 при ω12=40о ). Потеря устойчивости композита с ориентацией ϕ=45о происходит при сдвиге ω12=72о, если в качестве критерия потери устойчивости считать величину λ1ϕ=45o−λ1ϕ=44,9...=0,001. В свою очередь деформация композита с ориентацией ϕ=45о является «более устойчивой» по сравнению с деформацией при ориентации θ=0,0..., которая характеризуется наибольшей для трех из рассматриваемых смежных ориентаций энергией упругого деформирования.

Конфигурация композита с ориентацией θ=0,0... при нагружении сдвига приобретает форму косоугольного параллелепипеда (ω13≠90о, ω23≠90о). В случае данной ориентации при величине сдвига ω12=40о макрокоординатные углы из плоскости сдвига х1х2 достигают своих абсолютно наибольших величин ω13=123,1о и ω23=135,5о (см. рис. 2). Деформация λ2 при этом достигает своего абсолютного максимума λ2=1,675, а две другие линейные деформации равняются λ1=1,403, λ3=0,963. Потеря устойчивости деформирования композита при θ=0,0... с переходом на устойчивую ветвь деформирования при ϕ=44,9... также имеет место при ω12=72о, если в качестве критерия потери устойчивости принять ω23θ=0,0...−ω23ϕ=44,9...=0,1o. Устойчивость деформирования при θ=0,0... теряется с переходом на ветвь деформирования для ориентации ϕ=45о при той же величине угловой деформации ω12=72о, если исходить из критерия ω23θ=0,0...−ω23ϕ=45o=0,1o. В обоих случаях имеет место потеря устойчивости при сдвиге композита из диагональной плоскости куба, которая связана с переходами к более устойчивым формам деформации сдвига в плоскости грани куба. (Различия между расчетными критическими значениями определяющего параметра ω12, отвечающими переходам от одной ветви деформирования к другой, зависят от выбора критерия и от погрешностей численных расчетов деформации композита при той или иной ориентации относительно нагружающего поля. Для рассматриваемого случая анализа композитного материала значения критической деформации являются весьма близкими между собой и практически ω12kr=72о для всех возможных переходов между ветвями деформирования).

На рис.1 вместо девяти кривых деформирования (по три на каждый из параметров λ1, λ2, λ3 для ориентаций ϕ=44,9...,45о и θ=0,0...) присутствуют шесть кривых. Это обусловлено тем, что кривые для λ1 при ϕ=45о и θ=0,0... различаются между собой в пределах погрешности отображения графической информации и представляются одной линией. В силу этой же причины ветви деформирования для λ2 и λ3, отвечающие ϕ=44,9... и θ=0,0..., представляются также одной линией для каждого из данных параметров.

# Рис.1.	Зависимости линейных деформаций λ1(1), λ2(2) и λ3(3) триортогонально армированного композита от угловой деформации ω12 и углов ориентации ϕ и θ.

На интервале ориентации 0о≤ϕ≤44,9..., отвечающему устойчивой деформации сдвига композита в плоскости расположения первой и второй нитей, поперечная кратность удлинения λ3 весьма слабо изменяется в зависимости от обоих определяющих параметров ω12 и ϕ. На интервале 0,0...≤θ≤90о, отвечающему устойчивой деформации сдвига из диагональной плоскости куба, функция λ3 монотонно убывает по углу сдвига π2−ω12 (в радианной мере), за исключением начальной деформации в окрестности ориентации θ=0о. В зависимости от угла ориентации θ величина λ3 изменяется слабо. Функция λ2 является монотонно возрастающей по углу сдвига π2−ω12, монотонно возрастет по ϕ (за исключением начальной стадии деформирования в окрестности ориентации ϕ=45о) и монотонно убывает по θ (за исключением начальной стадии деформирования в окрестности ориентации θ=0о). Функция λ1 ведет себя в зависимости от  немонотонно. При ϕ=0о, как и при ϕ=45о, величина λ1 совпадает с ведичиной λ2 (λ1=λ2=1,191 при ϕ=0о и ω12=40о). Величина λ1 на интервале изменения θ возрастает по параметру π2−ω12 и сравнительно слабо изменяется в зависимости от θ.

# Рис.2.	Зависимости угловых деформаций ω13(1) и ω23(2) триортогонально армированного композита от угловой деформации ω12 и углов ориентации ϕ и θ.

На участке ориентации 0о≤ϕ≤45о макроскопически деформированная конфигурация композита имеет форму прямого параллелепипеда (ω13=ω23=90о), а на интервале ориентации 0о<θ<90о  форму косоугольного параллелепипеда с углами ω13>90о, ω23>90о (см. рис.2). Обе функции ω13 и ω23 на интервале 0о<θ<90о монотонно возрастают по углу сдвига π2−ω12 и монотонно убывают по углу ориентации θ. При этом угол искажения конфигурации композита из диагональной плоскости куба превосходит угол искажения конфигурации в диагональной плоскости куба (ω23>ω13). При ориентациях θ=0о (ϕ=45о) и θ=90o угловые деформации ω13=ω23=90о.

# Рис.3.	Зависимость макроскопического напряжения сдвига р12 для триортогонально армированного композита от угловой деформации ω12 и углов ориентации ϕ и θ.

Макроскопическое напряжение сдвига р12 является монотонно возрастающей функцией в зависимости от π/2−ω12 при любой ориентации композита (см. рис. 3). Макронапряжение р12 возрастает вместе с увеличением угла ориентации ϕ на участке 0о≤ϕ≤45о и убывает с увеличением θ на интервале 0,0...≤θ≤90о. Для сдвига ω12=40о при ϕ=0о макронапряжение принимает абсолютно минимальное значение р12=4,32 МПа на всей траектории ориентации композитного материала. При θ=90о и ω12=40о макроскопическое напряжение сдвига р12=5,12 МПа. «Неустойчивые» напряжения композита с ориентациями ϕ=45о (θ=0o) и θ=0,0... при сдвиге ω12=40о р12=14,7 и 17,3 МПа соответственно, из которых последнее является абсолютно максимальным. «Устойчивое» при ϕ=44,9... и ω12=40о напряжение сдвига р12=11,3 МПа.

Приращение энергии деформации макроскопически чистого сдвига в расчете на единицу объема композита в недеформированном состоянии определяется по формуле

δW=−[p12λ3sin {ω23∂(λ1λ2cos {ω12)∂ω12]δω12=

=−[p21λ3sin {ω13∂(λ1λ2cos {ω12)∂ω12]δω12

(см. также 10). Величину

b12=p12λ3sin {ω23∂(λ1λ2cos {ω12)∂ω12(=p21λ3sin {ω13∂(λ1λ2cos {ω12)∂ω12),

заключенную в квадратных скобках и стоящую перед приращением угловой деформации δω12, рассматриваем как определяющую сдвиговую жесткость композита при большой деформации чистого сдвига в х1х2 – координатной плоскости.

Наименьшая жесткость композита имеет место для начальной ориентации ϕ=0о, при которой первая и вторая нити располагаются по направлениям базовых осей х1 и х2. Наибольшая жесткость композита при сдвиге в плоскости расположения нитей первой и второй систем, «неустойчивая» при больших деформациях, проявляется для ориентации ϕ=45о, при которой диагональные плоскости куба армирования располагаются в х1х3 и х2х3 – координатных плоскостях. При ориентации ϕ=44,9... сдвиговая жесткость является наибольшей для интервала устойчивой деформации 0о≤ϕ≤44,9.... Абсолютно максимальная жесткость композита для всей траектории ориентации композита при больших деформациях достигается для «неустойчивой» ориентации θ=0,0..., при которой одна диагональная плоскость куба располагается в х1х3 – координатной плоскости, а другая диагональная плоскость повернута на указанный угол вокруг х2 – координатной оси относительно занимаемого ею положения при «строгой» ориентации θ=0о. При ориентации θ=90о, при которой первая и вторая нити располагаются в х2х3 – координатной плоскости по биссектрисам углов между координатными линиями в этой плоскости, а третья нить направлена по х1 – координатной линии, жесткость композита практически совпадает с жесткостью при ориентации ϕ=0о на интервале деформации 90о≥ω12≥80о. На интервале 80о≥ω12≥40о жесткость композита при θ=90о превышает жесткость при ϕ=0о. Жесткости сдвига композита с ориентациями ϕ=0о, 45о и θ=90опри ω12=40о относятся как

b12ω12=40o,ϕ=45o/b12ω12=40o,ϕ=0o=5,2,

b12ω12=40o,ϕ=45o/b12ω12=40o,θ=90o=3,6.

Жесткости, «неустойчивые» для ориентаций θ=0,0... и ϕ=45о, и «устойчивая» жесткость для ориентации ϕ=44,9... при деформации ω12=40о относятся между собой

b12ω12=40o,θ=0,0.../b12ω12=40o,ϕ=45o=1,3,

b12ω12=40o,θ=0,0.../b12ω12=40o,ϕ=44,9...=2,3.

Отметим в качестве общей тенденции для пространственно армированных композитов, что при малых деформациях сдвига жесткости композита с разными ориентациями различаются более значительно, чем при больших деформациях сдвига. Так, при деформации ω12=89о (угол сдвига 90o−ω12=1o) жесткости композита для указанных выше ориентаций относятся как

p12ω12=89o,ϕ=45o/p12ω12=89o,ϕ=0o=13,4,

p12ω12=89o,ϕ=45o/p12ω12=89o,θ=90o=13,4.

(для области малых деформаций при заданной величине сдвига жесткость композита практически определяется макронапряжением р12). Такая эволюция жестокостей сдвига композита обусловлена соответствующими изменениями удлинений, ориентаций и плотностей расположения нитей в деформируемой конфигурации композита.

Рис.4.	То же для удлинений λf1(1), λf2(2) и λf3(3) нитей первой, второй и третьей систем.

На рис.4 показаны поверхности кратностей осевых удлинений λf1,...,λf3 нитей первой, …, третьей систем армирования. Поверхности удлинений нитей, продолженные по параметрам ориентации ϕ и θ, удовлетворяют следующим условиям симметрий. Поверхности λf1 и λf2 симметричны относительно плоскостей сечений ϕ=45о, θ=0о и взаимно симметричны относительно плоскостей сечений ϕ=0о, θ=90о (условие взаимной симметричности относительно плоскости сечения θ=90о выражается формулой λf1(ω12,θ)=λf2(ω12,π−θ)). Поверхность λf3 симметрична относительно плоскостей всех четырех «краевых» сечений ϕ=0о,45о и θ=0о,90о. Нити первой системы при любой ориентации композита испытывают осевые растяжения в деформированной конфигурации (λf1>1 при ω12<90о). Удлинение λf1 всюду возрастает вместе с увеличением угла сдвига π2−ω12. На участке 0о≤ϕ≤45о величина λf1 является функцией, монотонно возрастающей по углу ориентации. Для сдвига в осях 12 (ϕ=0о) λf1 совпадает с удлинением λf2 нитей второй системы и при ω12=40о λf1=λf2=1,191. Для сдвига в осях 1'2' при ω12=40о с переходом от устойчивой ветви деформирования к неустойчивой удлинение первой нити получает скачок от значения λf1=1,768 (ϕ=44,9...) до значения λf1=1,870 (ϕ=45о). В начале участка 0о≤θ≤90о функция λf1 получает скачек при переходе от неустойчивой ветви θ=0о (ϕ=45о) к еще менее устойчивой θ=0,0.... При этом λf1 для степени сдвига ω12=40о изменяется от значения λf1=1,870 (θ=0о) до абсолютно максимального значения λf1=2,046 (θ=0,0...). На интервале 0,0...≤θ≤90о функция λf1 убывает с увеличением угла ориентации θ. При θ=90о удлинение первой нити совпадает с удлинением второй нити и при ω12=40о принимает значение λf1=λf2=1,153, абсолютно минимальное для данной степени сдвига.

Удлинение λf2 нитей второй системы монотонно убывает по параметру ориентации на участке 0о≤ϕ≤45о. Для степени сдвига ω12=40о функция λf2 непрерывно изменяется от абсолютного максимума λf2=1,191 при ϕ=0о до значения λf2=0,776 при ϕ=44,9... и далее скачком уменьшается до своего абсолютного минимума λf2=0,681 при ϕ=45о. На участке 0о≤θ≤90о удлинение λf2 увеличивается вместе с параметром ориентации. На кривой ω12=40о в начале данного участка ориентации λf2 скачком изменяется от λf2=0,681 при θ=0о до λf2=0,766 при θ=0,0... и далее непрерывно возрастает до значения λf2=λf1=1,153 при θ=90о. На диапазоне ориентации, задаваемом интервалами 29о≤ϕ≤45о и 0о≤θ≤42о нити второй системы в деформированной конфигурации композита испытывают осевые сжатия при любой степени сдвига (λf2<1 при ω12<90о).

Функция удлинения λf3 нитей третьей системы монотонно убывает по углу ориентации на участке 0о≤ϕ≤45о. Данная функция для сдвига ω12=40о изменяется от λf3=1,059 при ϕ=0о до λf3=0,963 при ϕ=44,9... и, получая скачок, достигает абсолютного минимума λf3=0,846 при ϕ=45o. При θ=0,0... как и при ϕ=44,9... функция λf3 принимает значение λf3=0,963. С увеличением θ удлинение третьей нити возрастает до абсолютно максимального значения λf3=1,262 при θ=47o и убывает с последующим увеличением θ до λf3=1,229 при θ=90о. Нити третьей системы в деформированной конфигурации композита испытывают осевые сжатия на сравнительно небольшом диапазоне ориентации, задаваемом интервалами 40о≤ϕ≤45о, 0о≤θ≤7о (λf3<1 при ω12<90o).

Рис.5.	То же для углов ϕf1(1), ϕf2(2) и ϕf3(3) между направлениями нитей первой, второй и третьей систем и направлением х1 – координатной оси в макроскопически деформированной конфигурации композита.

На рис.5 отображены поверхности углов ϕf1,...,ϕf3 между направлениями первой, …, третьей нитей и направлением х1 – координатной оси в макроскопически деформированной при сдвиге конфигурации композита. Поверхности углов наклонов ϕf1, ϕf2 первой и второй нитей симметричны относительно плоскости сечения θ=0о и взаимно симметричны относительно плоскости сечения θ=90о. Поверхность угла наклона третьей нити ϕf3 симметрична относительно плоскостей сечений ϕ=0о,45о и θ=90о и тригонометрически симметрична относительно плоскости сечения θ=0о. На интервалах 0о≤ϕ≤49,9... и 0,0...≤θ≤90о углы наклонов нитей ϕf1,...,ϕf3 в зависимости от углов ориентации ϕ и θ при любой степени сдвига увеличиваются или уменьшаются в соответствии с тем увеличиваются или уменьшаются данные углы по указанным параметрам в исходной конфигурации композита (при ω12=90о). Для более ясного представления зависимостей рис.5 укажем значения функций ϕf1,...,ϕf3 для устойчивой ветви ϕ=49,9... и неустойчивых ветвей ϕ=45о (θ=0о) и θ=0,0... при угловой деформации ω12=40о. Угол наклона первой нити для сдвига ω12=40о испытывает скачок от ϕf1=25,2о при ϕ=49,9... до ϕf1=20о при ϕ=45о и затем последующий скачок до ϕf1=21,9о при θ=0,0.... Для второй нити угол наклона в деформированной конфигурации композита для смежных ветвей деформации при ω12=40о принимает значения: ϕf2=75,7о при ϕ=49,9..., ϕf2=110о при ϕ=45о и ϕf2=96,3о при θ=0,0.... Угол наклона третьей нити ϕf3=90о для устойчивой и неустойчивой ветвей ϕ=49,9... и ϕ=45о (θ=0о). При переходе от ветви θ=0о к ветви θ=0,0... функция ϕf3 при ω12=40о изменяется скачком от ϕf3=90о до ϕf3=123,1о.

Углы наклонов ϕf1 и ϕf2 нитей первой и второй систем на обоих участках ориентации композита убывают с увеличением угла сдвига π2−ω12 за исключением для функции ϕf1 небольшой окрестности, отвечающей началу деформирования ω12=90о и углу ориентации ϕ=30о. На участке 0о≤ϕ≤45о, когда композит сдвигается в плоскости грани куба, угол наклона ϕf3 третьей нити к направлению х1 – координатной оси в макроскопически деформированной конфигурации композита не изменяется и ϕf3=90о при любой степени сдвига ω12. На участке 0о≤θ≤90о угол наклона нитей третьей системы ϕf3 возрастает с увеличением угла сдвига π2−ω12. При θ=0,0... угол ϕf3=90о на интервале 90о≥ω12≥65о и возрастает на интервале 65о≥ω12≥40о до указанного выше значения ϕf3=123,1о при ω12=40o. В случае конечной ориентации θ=90о нити третьей системы принимают направление, противоположное направлению х1 – координатной оси, и сохраняют это направление при деформации композита (ϕf3=180о при любой величине сдвига ω12).

При деформации сдвига, как и при деформации растяжения, композит проявляет слабую макроскопическую сжимаемость как следствие слабой сжимаемости материала матрицы и малого объемного содержания нитей арматуры из сжимаемого материала. В силу данного обстоятельства плотности расположения If1,...,If3 нитей армирующих систем в деформированной конфигурации композита при плотностях расположения в исходной конфигурации If1=...=If3=1 представляются поверхностями, которые незначительно отличаются от поверхностей удлинений нитей λf1,...,λf3 (см. также 1). Наибольшее уменьшение макроскопического объема композита имеет место при ориентации θ=90о и величине сдвига ω12=40о и составляет 4,4% (кратность изменения макрообъема композита J=0,956). Наибольшее увеличение объема композита происходит при сдвиге в осях 1'2' (ϕ=45о) и равняется 7,7% при ω12=40о (J=1,077). В случаях устойчивой ориентации ϕ=44,9... и неустойчивой θ=0,0... объем композита увеличивается практически одинаково и увеличение объема при этих ориентациях для ω12=40о составляет 2% (J=1,020). Для сдвигов в главных осях 12 и осях 12, связанных с направлением большой диагонали куба, объем композита при ω12=40о уменьшается на 3,4 (J=0,966) и 3,6% (J=0,964) соответственно.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное на основе прикладной теории исследование армированного по направлениям ребер куба композитного материала с малыми наполнениями нитями позволило выяснить особенности деформативного и жесткостного поведений материала при больших деформациях макроскопически чистого сдвига. Прослежена эволюция структуры композитного материала в зависимости от ориентации материала и величины деформации сдвига. Обнаружены смежные формы потери макроскопической устойчивости при больших деформациях сдвига композита в плоскости грани и из диагональной плоскости куба. Выявлены различия между деформативными энергетическими затратами при имеющих место неустойчивых формах деформации композитного материала.

ЛИТЕРАТУРА

- Ахундов В.М. Прикладная теория композитов с малыми наполнениями нитями при больших деформациях. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №1, с.315.

- Ахундов В.М. Каркасная теория жестких и мягких композитов с неискривленными и искривленными структурами. Инвариантное описание. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №2, с.275293.

- Ахундов В.М. Триортогонально армированный композит с малыми наполнениями нитями при больших деформациях растяжения. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №3, с374-388.

- Тарнопольский Ю.М., Жигун И.Г., Поляков В.А. Пространственно армированные композиционные материалы. М., Машиностроение, 1987, 224 с.

- Композиционные материалы: справочник. Под общ. ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. М., Машиностроение, 1990, 512 с.

- Григолюк Э.И., Куликов Г.М. Многослойные армированные оболочки: Расчет пневматических шин. М., Машиностроение, 1988, 288 с.

- Акасака Т. Эластичные композиты. Тканые конструкционные композиты. Под ред. Т.В. Чу, Ф. Ко. М., Мир, 1991, с.315363.

- Levinson M., Burgess I.W. A comparison of some simple constitutive relations for slightly compressible rubberlike materials. Int. J. Mech. Sci., 1971, vol.13, pp.563572.

- Blatz P.J. Application of finite elastic theory in predicting the performance of solid propellant rocket motors. Calif. Inst. of Techn. GALCJISM, 1960, pp.60125.

- Ахундов В.М. Анализ эластомерных композитов на основе систем волокон. 1. Разработка методики расчета композитных материалов. Механика композитных материалов, 1998, т.34, №6, с.733745.

- Поступила в редакцию 29 августа 2001 года.