ОБ УТОЧНЕНИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИНОК ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Фирсанов Вал.В.

Московский государственный авиационный институт

(технический университет), г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Рассматривается построение трехмерной теории прямоугольных пластинок из композиционных материалов, свободной от гипотез Кирхгофа-Лява. Пластинка представляется в виде ортотропной пластинки, для которой исходный гетерогенный материал заменяется условной однородной анизотропной средой, упругие характеристики которой находятся расчетно-экспериментальными методами. Следуя А.Л.Гольденвейзеру, методом асимптотического интегрирования дифференциальных уравнений трехмерной задачи теории упругости строятся итерационные процессы, ограничиваясь при рассмотрении которых определенным числом приближений, можно с той или иной степенью точности уточнить результаты классической теории во внутренних областях пластинки и в узких краевых зонах.

Основное внимание уделяется построению трехмерных уравнений для определения напряженно-деформированного состояния (НДС) типа «пограничный слой», т.е. в узких краевых зонах, и, в частности, уточнению НДС вблизи жестко защемленного края пластинки, где, как правило, имеют место разрушения подобных элементов.

Ограничиваясь точностью классической теории, т.е. порядка  (- относительная полутолщина пластинки), строится приближенная трехмерная теория, согласно которой расчет НДС приводится к построению НДС, соответствующего классической теории, и дополнительного самоуравновешенного НДС краевой плоской деформации, быстро затухающего при удалении от края пластинки.

Так как решение задачи о краевой плоской деформации приводится к решению бигармонической проблемы со специфическими граничными условиями, для практического использования полученных результатов в расчетах композиционных конструкций уравнения в частных производных энергетическим методом приведены к обыкновенным дифференциальным уравнениям и соответствующим естественным граничным условиям. Применяется вариационный метод, аналогичный методу Власова-Канторовича. Исследование сходимости полученного решения позволило построить аппроксимирующие функции по толщине пластинки в виде полиномов высокого порядка.

Для учета реального характера закрепления проведен анализ влияния упругости защемленного края путем решения контактной задачи о пластинке с упругим изотропным полупространством. На основании решения Фламана-Буссинеска с помощью функций влияния и учета дополнительной потенциальной энергии пластинки получены модифицированные граничные условия.

В результате расчетов показано существенное влияние НДС краевой плоской деформации на прочность ортотропной пластинки из композиционного материала. Установлено, что влияние податливости закрепленного края приводит к некоторому снижению дополнительных напряжений краевой плоской деформации.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Характерной особенностью композиционного материала является существенная разница между модулем упругости  и модулем поперечного сдвига . Отношение  для современных материалов при нормальной температуре составляет 1020 и быстро возрастает при повышении температуры. Отмеченное свойство композиционного материала позволило предположить, что уравнения теории оболочек, построенные на гипотезах Кирхгофа-Лява, что соответствует , нуждаются в уточнении применительно к конструкциям из композиционных материалов.

В настоящее время построен ряд вариантов уточненных теорий оболочек из композиционных материалов, обзор которых можно найти в работах [1,2] и обзорном докладе [3]. Большинство из этих работ были вызваны развитием теории многослойных пластинок и оболочек.

Согласно одной из теорий, основанной на гипотезе о несжимаемости нормального элемента, соответствующие уравнения имеют бесконечно высокий порядок [4] или являются интегро-дифференциальными [5,6]. Трудности, возникающие при решении этих уравнений, вызывают необходимость введения дополнительных гипотез, например, задания закона распределения напряжений [7] или перемещений [8] по толщине оболочки, или введения некоторой средней по толщине оболочки деформации сдвига [9].

Работы более общего характера посвящены построению теории армированной среды [10,11], а также решению осесимметричных задач теории упругости для слоистого цилиндра [12,13].

Как известно, для создания приближенных методов расчета пластин и оболочек, учитывающих трехмерность напряженного состояния, последнее часто представляют в виде суммы внутреннего напряженного состояния и пограничного слоя. Под первым слагаемым подразумевается напряженное состояние, которое с известной степенью приближенности можно строить при помощи классической теории. В результате какого-либо уточнения последней появляется пограничный слой – самоуравновешенное напряженное состояние, затухающее, на основании принципа Сен-Венана, при удалении от края на расстояние, соизмеримое с толщиной пластинки или оболочки.

Сформулированные положения, физически очевидные, подтверждаются и математическими результатами [14]. Показано, что в узких областях оболочки для трехмерных уравнений теории упругости можно строить интегралы двух типов: интегралы, соответствующие внутреннему напряженному состоянию, охватывающему всю оболочку, и интегралы, соответствующие пограничному слою, т.е. краевому напряженному состоянию, локализированному около боковой поверхности. Кроме того, установлено, что в совокупности интегралы двух типов содержат достаточно произволов для выполнения всех граничных условий трехмерной задачи теории упругости.

Степень применимости гипотезы прямых нормалей к пластинкам и оболочкам различной относительной толщины позволила оценить теория изгиба толстых плит и оболочек. Результаты этой теории использовались для создания уточненных теорий тонких пластинок и оболочек, обзор части работ которых содержится в монографиях [15,16] и обзорном докладе [3].

Подобные теории не давали ответа на вопрос о величине и характере распределения напряжений в узких краевых зонах, а уточнения, вносимые ими, касались только области определения внутреннего напряженного состояния.

Одним из возможных путей построения математически обоснованной теории пластинок и оболочек, т.е. теории, позволяющей сколь угодно точно аппроксимировать решение трехмерной задачи теории упругости, является применение асимптотических методов, приводящих, в конечном итоге, к представлению решения в виде рядов, расположенных по степеням малого параметра h - относительной полутолщины пластинки и оболочки.

Асимптотические методы нашли успешное применение в исследованиях А.Л.Гольденвейзера [17,18,19], Э.Рейсснера [20], И.М.Рапопорта [21] и др., обзоры работ которых содержатся в [22,3].

В работе Э.Рейсснера [20] излагается вариант теории упругой осесимметричной оболочки вращения, нагруженной краевыми силами и моментами. Используя асимптотическое разложение по малому параметру при решении трехмерной задачи теории упругости, он получает, как частные случаи, систему уравнений Лява, систему уравнений с учетом поперечного сдвига и поперечного нормального давления.

И.М.Рапопорт рассмотрел задачу об упругой тонкой оболочке под действием поверхностных и объемных сил. Для функционала полной энергии упругого тела, соответствующего трехмерной задаче теории упругости, путем разложения перемещений по степеням координаты по толщине оболочки с удержанием первых членов вплоть до кубических включительно, устанавливается асимптотическое приближение с погрешностью порядка . Выполняя построения уравнений Эйлера-Лагранжа для приближенного функционала, автор получает самосопряженную систему дифференциальных уравнений равновесия оболочки двенадцатого порядка. Для случая осевой симметрии оболочки методом асимптотического интегрирования уравнений равновесия статическая задача сведена к вычислению определенных интегралов.

Для создания теории пластинок и оболочек, свободной от гипотез Кирхгофа-Лява, получил распространение метод прямого асимптотического разложения, заключающийся в непосредственном интегрировании уравнений теории упругости, основанном на использовании малой протяженности области интегрирования в каком-либо из направлений.

Одним из преимуществ прямого асимптотического метода является максимальное расчленение задачи. Интегралы уравнений теории упругости, соответствующие внутреннему напряженному состоянию и пограничному слою, строятся независимо друг от друга с помощью самостоятельных итерационных процессов, каждому из которых присуща идентичность основных уравнений. Операции удовлетворения граничным условиям теории упругости также можно придать итерационный характер, в результате чего взаимодействие внутреннего напряженного состояния с пограничным слоем становится достаточно ясным.

Применяя метод асимптотического интегрирования дифференциальных уравнений трехмерной задачи теории упругости, А.Л.Гольденвейзер свел задачу определения напряженного состояния изгибаемой изотропной прямоугольной пластинки постоянной толщины [18] и произвольной оболочки [19] к построению трех итерационных процессов. Первый из них – основной итерационный процесс, начальное приближение которого эквивалентно классической теории, определяет медленно затухающее или внутреннее напряженное состояние пластинки. Два других вспомогательных итерационных процесса определяют быстро затухающие при удалении от края напряженные состояния, эквивалентные напряженным состояниям краевого скручивания и краевой плоской деформации.

Ограничиваясь тем или иным числом приближений указанных итерационных процессов, можно строить различные приближенные теории, которые с той или иной точностью будут уменьшать погрешность классической теории как вдали от края, так и на краю пластинки или оболочки.

На примере круглой пластинки со свободным краем в [23] было установлено, что поправки к классической теории могут быть соизмеримыми с величинами, получающимися по классической теории. В частности, анализ дополнительного напряженного состояния в задаче о бесконечной пластинке с круговым отверстием показывает, что погрешность в определении коэффициента концентрации напряжений может составить около 25%.

Следуя А.Л.Гольденвейзеру, автор данной работы с помощью вариационно-асимптотического метода построил приближенную теорию расчета напряженного состояния прямоугольных пластинок [24,25], круглых пластинок [26] и круговой цилиндрической оболочки [27] из изотропного материала, у которых толщина постоянна или изменяется несимметрично по длине, т.е. одна плоскость (поверхность) наклонена к другой плоскости (поверхности) под некоторым углом.

Для пластинок и оболочек переменой толщины [25,26,27] при построении внутреннего напряженного состояния введена гипотеза вертикального элемента, являющаяся обобщением известной гипотезы нормального элемента и позволившая с одинаковой степенью точности определять напряженное состояние во внутренних областях и в узких краевых зонах.

На основании расчетов тонких пластинок и оболочек установлено, что вблизи жестко защемленного края дополнительные напряжения краевой плоской деформации могут составить 35% от максимальных значений наибольших напряжений. Кроме того, существенное значение приобретают поперечные нормальные и касательные напряжения.

С помощью этой теории разработан расчетный аппарат оценки прочности переходных зон конструкций, разностенных стыков, а также непрерывных соединений (фланцевых [28], сварных) при наличии в них дефектов в виде начальных трещин.

Анализируя результаты работ [24-28], можно предположить, что дополнительные краевые напряжения пограничного слоя вблизи соединений пластинок и оболочек из композиционных материалов могут оказаться более значительными, чем для аналогичных элементов из изотропного материала, в силу большого разброса упругих характеристик композиционных материалов и существенного влияния поперечных нормальных и касательных напряжений на их прочность.

В связи с этим в данной работе ставится задача о построении аналогичной [24,25] приближенной трехмерной теории для расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) прямоугольных пластинок из композиционных материалов.

2. Постановка задачи

Методом асимптотического интегрирования дифференциальных уравнений трехмерной задачи теории упругости А.Л.Гольденвейзер [18] свел задачу изгиба пластинки к построению трех итерационных процессов.

Первый из них – основной итерационный процесс, первое приближение которого эквивалентно теории пластин Кирхогофа (классической теории), определяет медленно затухающее или внутреннее напряженное состояние пластинки. Два других итерационных процесса, которые определяют быстро затухающие при удалении от края (практически исчезающие на расстоянии, соизмеримым с толщиной пластинки) наряженные состояния, эквивалентные краевому скручиванию и краевой плоской деформации.

Ограничиваясь только первыми приближениями всех трех итерационных процессов, можно построить приближенную теорию [29], погрешность которой для всех напряжений будет иметь порядок  по сравнению не только в средней части пластинки, но и в ее узких краевых зонах (имеется ввиду погрешность, обусловленная пренебрежением в дифференциальных уравнениях членами соответствующего порядка).

Оставаясь в рамках этой приближенной теории, краевым скручиванием вблизи жестко защемленного края можно пренебречь [29]. Тогда задача определения краевого НДС в окончательной постановке будет трактоваться как задача суперпозиции двух состояний. Одно из них является решением классической теории, другое – дополнительное – соответствует решению задачи о плоской деформации для уточненных граничных условий по защемленному краю.

Следуя работе [18], в которой рассматривалась изотропная пластинка, построим для однородной ортотропной прямоугольной пластики постоянной толщины итерационные процессы, соответствующие основному напряженному состоянию и напряженному состоянию плоской деформации, ограничиваясь при написании основных соотношений только теми приближениями, которые необходимы для целей нашей работы.

Пусть прямоугольная пластинка из ортотропного материала нагружена поперечной распределенной нагрузкой . Введем ортогональную систему координат xyz (рис.1) таким образом, чтобы оси x и y, лежащие в срединной плоскости пластинки, совпадали с главными направлениями упругости.

Обозначив через a, b, 2h длину, ширину и толщину пластинки соответственно, отнесем ее к безразмерной системе координат ξ, η, ζ связанной с системой x,y,z равенствами

(2.1)

В продольном направлении наряду с координатой  будем применять, где это надо, координату

(2.2)

которая, очевидно, связана с координатой  зависимостью

,	(2.3)

где

.

Для определенности будем полагать, что край пластинки  жестко защемленный, а остальные края могут быть любыми и нагруженными краевыми внешними нагрузками типа распределенных перерезывающих сил или изгибающих моментов.

Будем интегрировать систему дифференциальных уравнений трехмерной задачи теории упругости [30]

(2.4)

Здесь и в дальнейшем символ xy означает, что имеет место второе соотношение, которое получается из приведенного заменой x, u, 1 на y, v, 2 и наоборот.

На плоскостях пластинки  должны выполняться граничные условия:

(2.5)

Кроме граничных условий (2.5) будем использовать соотношение:

при ,	(2.6)

которое вытекает из (2.5) и третьего уравнения (2.4).

3. Построение итерационнЫХ процессОВ
для СУММАРНОГО напряженного состояния

3.1. Внутреннее напряженное состояние.

Пусть  есть любое из напряжений или перемещений, которое будем задавать в виде:

(3.1.1)

где p – целое число, различное для разных напряжений и перемещений.

Применим известный прием растяжения масштаба, заменив z по формуле , и примем, что по переменным  быстрота изменения напряжений и перемещений не слишком велика.

Выберем р в разложении (3.1.1) следующим образом:

для ;	(3.1.2)

для ;  для ;  для

Тогда для определения величин в (3.1.1) имеем систему дифференциальных уравнений

(3.1.3)

Интеграл системы уравнений (3.1.3) будем искать в виде суммы двух слагаемых . Под первым слагаемым подразумевается интеграл однородной системы, получающейся за счет отбрасывания в (3.1.3) величин с верхним индексом меньшим s, а под вторым слагаемым подразумевается какой-либо частный интеграл неоднородной системы (3.1.3), в которой все величины с верхним индексом меньшим s рассматриваются как известные.

Величины  находятся, следовательно, из однородной системы уравнений

(3.1.4)

Интегрируя систему (3.1.4), получаем

(3.1.5)

Здесь величины, отмеченные дополнительными числовыми индексами внизу – функции двух переменных x и y, связанные следующими равенствами:

(3.1.6)

Частный интеграл неоднородной системы (3.1.3) выражается при помощи квадратур по . Мы не будем приводить рекурентные формулы для , а только выпишем те соотношения, вытекающие из них, которые понадобятся нам в дальнейшем

,	(3.1.7)

(3.1.8)

Потребуем, чтобы напряжения, вычисляемые при помощи основного итерационного процесса, удовлетворяли граничным условиям (2.5) и (2.6), которые, в свою очередь, заменим еще более жесткими требованиями

(3.1.9)

при .

Выполняя условия (3.1.9), получим

(3.1.10)

Покажем, что построение первого приближения основного итерационного процесса эквивалентно расчету пластинки по классической теории.

На основании соотношения (3.1.7):

.	(3.1.11)

Тогда напряжения, соответствующие общему интегралу однородных уравнений (3.1.4) при , дают моменты и перерезывающие усилия

(3.1.12)

Кроме того, из соотношений (3.1.1) и (3.1.2) следует, что

(3.1.13)

Заменим в (3.1.12) входящие туда напряжения их выражениями по формулам (3.1.5) при s=1, и принимая во внимание (2.1) и последнее из равенств (3.1.10), получаем

(3.1.14)

Подставив в эти формулы соответствующие соотношения из (3.1.6) и учитывая (3.1.13) и первое равенство (3.1.10), найдем

(3.1.15)

(3.1.16)

где

(3.1.17)

Таким образом, соотношения (3.1.15)–(3.1.17) представляют собой уравнения классической теории изгиба пластин с той лишь разницей, что напряжение  получаем отличным от нуля, а именно

.	(3.1.18)

Далее будет показано, что первое приближение основного итерационного процесса эквивалентно классической теории изгиба пластинок не только в смысле тождества дифференциальных уравнений, но и в смысле тождества граничных условий на боковых краях пластинки.

3.2. Напряженное состояние краевой плоской деформации.

Обратимся к построению итерационного процесса, при помощи которого можно находить напряженное состояние сколь угодно быстро затухающее при удалении от края .

Применяя опять прием растяжения масштаба по толщине пластинки, а также в продольном направлении по формуле (2.2), принимаем в дальнейшем, что скорость изменения искомых величин по переменным  не слишком велика.

Пусть число p в разложении (3.1.1) принимает следующие значения:

(3.2.1)

где  – пока произвольное число.

Тогда для определения величин  получим следующую систему уравнений:

(3.2.2)

(3.2.3)

Интеграл этой системы, по аналогии с предыдущим итерационным процессом, представим в виде  где по-прежнему через  обозначен общий интеграл однородной системы уравнений, которая получается, если в (3.2.2) положить величины с верхним индексом  равным нулю, а через – частный интеграл неоднородной системы уравнений, которая получается, если в (3.2.2) считать величины с верхним индексом  известными.

В уравнениях (3.2.2) и (3.2.3) основной является система уравнений, из которой определяются величины .

Отбросив в (3.2.2) величины с верхним индексом , получим однородную систему уравнений

(3.2.4)

Нетрудно видеть, что уравнения (3.2.4) представляют собой систему дифференциальных уравнений задачи о плоской деформации (в плоскости xoz). Уравнения (3.2.4) можно выполнить, положив

(3.2.5)

где  – функция переменных  удовлетворяющая уравнению

(3.2.6)

Здесь

(3.2.7)

Отметим, что уравнение (3.2.6) в частном случае изотропной пластинки превращается в бигармоническое уравнение. Относительно частного интеграла системы (3.2.2) заметим только, что

(3.2.8)

3.3. Суммарное напряженное состояние.

Будем считать, что напряжения и перемещения рассматриваемой пластинки составляются как сумма двух слагаемых, соответствующих построенным итерационным процессам. Другими словами, примем, что напряжения и перемещения выражаются так:

(3.3.1)

Потребуем, чтобы напряженное состояние плоской деформации удовлетворяло однородным граничным условиям (2.5), тем самым обеспечивая выполнение условий (2.5) для суммы интегралов, соответствующих двум итерационным процессам. Для этого достаточно, чтобы выполнялись условия:

при.	(3.3.2)

Помимо граничных условий (3.3.2) функция  должна удовлетворять условиям затухания при , а также двум неоднородным граничным условиям на краю .

Рассмотрим жестко защемленный край , который моделируется трехмерными граничными условиями:

(3.3.3)

Полагая в (3.2.1)

,								 (3.3.4)

методом наложения [18] граничных условий получаем следующую последовательность граничных соотношений для жестко защемленного края:

(3.3.5)

(3.3.6)

Первые равенства из последовательности граничных соотношений (3.3.5) и (3.3.6), как известно, используются в качестве граничных условий при определении функции прогибов , отвечающей классической теории изгиба пластин. Второе равенство (3.3.5) и третье равенство (3.3.6) следует использовать в качестве граничных условий при определении функции  и т. д.

В третьей формуле (3.3.6) нам известна величина которая на основании формулы (3.1.8) представится в виде

,	(3.3.7)

где через my обозначено

(3.3.8)

Принимая во внимание зависимости (3.3.6) и (3.3.7), функцию  можно представить следующим образом:

.	(3.3.9)

В формуле (3.3.9) через  обозначена функция двух переменных , удовлетворяющая дифференциальному уравнению (3.2.6).

Для уточнения напряженного состояния на краю пластинки с точностью порядка  по сравнению с , как уже говорилось ранее, следует на напряженное состояние пластинки, определенное по классической теории, наложить первое приближение напряженного состояния краевой плоской деформации. Следовательно, полное НДС пластинки вблизи края представится следующим образом:

(3.3.10)

Порядок величин, входящих в эти формулы, на основании (3.1.1), (3.1.2), (3.2.1) и (3.3.4), будет таков:

(3.3.11)

Из соотношений (3.3.10) и (3.3.11) вытекает, что в случае края с геометрическими граничными условиями погрешность, допускаемая классической теорией на краю пластинки, будет малой для перемещений, однако для напряжений она будет величиной того же порядка, что и основные напряжения классической теории. Поэтому в задачах, где весьма важным является определение напряжений на краю пластинки, нельзя ограничиваться классической теорией для построения напряженного состояния даже в первом приближении.

Пренебрегая в равенства (3.3.10) величинами порядка  по сравнению с , перепишем их в виде

(3.3.12)

Здесь компоненты напряженного состояния плоской деформации находятся с помощью формул

(3.3.13)

где функция , как это следует из (3.3.8), (2.1) и (3.1.13) имеет вид:

(3.3.14)

Таким образом, задача определения напряженного состояния плоской деформации у жестко защемленного края  сводится к отысканию функции , удовлетворяющей в полуполосе  уравнению (3.2.6) и убывающей до нуля при , вместе с производными до второго порядка включительно, что обеспечивает затухание соответствующего напряженного состояния вглубь пластинки. Кроме того, на нижней и верхней плоскостях пластинки функция  должна удовлетворять однородным граничным условиям (3.3.2), а на краю  двум неоднородным граничным условиям (3.3.5) и (3.3.6).

Задача отыскания функции  из дифференциального уравнения (3.2.6) при вышеперечисленных граничных условиях, как показал анализ, сопряжена с математическими трудностями, которые, в конечном итоге, не позволяют получить решение в замкнутой форме.

По этой причине, отказываясь от прямого пути решения задачи, поставим перед собой в данной работе следующую цель: получить разрешающее уравнение для функции  и граничные условия на жестко защемленном краю  с помощью вариационного метода Власова-Канторовича. При этом на функцию  будем налагать требование, чтобы она одновременно удовлетворяла и условиям затухания при , и граничным условиям (3.3.2).

При построении функции  для упрощения выкладок будем рассматривать только жестко защемленный край пластинки , т.к. обобщение на произвольный случай не представляет труда, а основные результаты, которые будут получены, легко формулируются в терминах, не связанных с избранной системой координат.

Будем предполагать далее всюду, что функция прогибов пластинки , отвечающая классической теории изгиба пластинок, тем или иным способом определена, а, следовательно, могут быть определены и соответствующие компоненты напряжений, которые находятся по известным формулам, имеющим в системе координат  вид:

(3.3.15)

4. ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ПЛОСКОЙ деформации вариационным методом Власова-Канторовича

Задача о краевой плоской деформации решается энергетическим методом приведения к обыкновенным дифференциальным уравнениям. Для получения основных уравнений используется вариационный метод, аналогичный методу Власова-Канторовича [31,32].

Согласно этому методу неизвестные функции двух переменных представляются в виде суммы произведений двух функций, одна из которых является заданной функцией одной переменной, а другая – искомой функцией другой переменной. Искомые функции определяются решением системы дифференциальных уравнений, составленных на основании принципа минимума полной энергии.

Применение такого подхода к решению задачи о краевой плоской деформации обусловлено тем, что метод Власова-Канторовича позволяет достаточно эффективно получать классическое решение для пластинок при различных случаях опирания их по контуру [33]. Более того, использование в рамках этого метода специальных приемов, например, способа корректирующей функции [34], дает возможность определять внутреннее напряженное состояние с высокой степенью точности.

Для рассматриваемой пластинки выражение полной энергии с учетом плоской деформации, вызванной жестким защемлением края, можно записать в виде:

(4.1)

где компоненты напряжений и перемещений берутся в форме (3.3.12) и

(4.2)

Подставляя значения напряжений и перемещений из (3.3.12) в выражение энергии (4.1), пренебрегая в нем членами порядка  по сравнению с , разобьем энергию на два слагаемых и, переходя во втором слагаемом от интегрирования по переменной к интегрированию по переменной , определяемой формулой (2.2), получим равенство:

(4.3)

в котором через  и  обозначено:

(4.4)

(4.5)

В формуле (4.4) перейдем от записи в компонентах напряжений к записи в компонентах перемещений, используя для этой цели зависимости (3.3.15). В результате получим следующее выражение для функционала:

(4.6)

Подставим в (4.5) значения компонентов с индексом k из равенств (3.3.15), а значения компонентов с индексом n- из равенств (3.3.13). Тогда функционал  после приведения подобных членов приводится к виду

(4.7)

Согласно вариационному принципу минимума полной энергии упругой системы

(4.8)

где для вариаций функционалов  справедливы следующие выражения:

Из равенства  после некоторых преобразований на основании соответствующих теорем вариационного исчисления можно получить основное уравнение классической теории изгиба прямоугольных пластинок и необходимое количество граничных условий. Так как, согласно вышесказанному, мы считаем, что функция прогибов пластинки, отвечающая классической теории, определена, то

Тогда из вариационного уравнения (4.8) имеем

(4.10)

откуда получим разрешающее уравнение для функции  и естественные граничные условия на жестко защемленном краю

С целью выделения естественных граничных условий в вариационном уравнении (4.10), левая часть которого расшифровывается по формуле (4.9), преобразуем входящие в него интегралы интегрированием по частям

(4.11)

С учетом равенств (4.11) вариационное уравнение (4.10) перепишется в виде

При написании этого уравнения принято во внимание, во-первых, что функцию  на основании условий затухания можно положить равной нулю на краю пластинки , во-вторых, равенство

,

которое может быть проверено интегрированием по частям с использованием граничных условий. Кроме того, в уравнении (4.12) не выписаны члены, которые в силу соотношений (3.3.2) обращаются в нуль.

Согласно общему вариационному методу представим функцию  в виде конечного ряда

(4.13)

где  – функции, аппроксимирующие функцию  по толщине пластинки и удовлетворяющие граничным условиям

(4.14)

а - функции, подлежащие определению.

Подставляя функцию  в форме (4.13) в вариационное уравнение (4.12) и группируя члены должным образом, получим уравнение:

(4.15)

где введены обозначения:

Переходя в выражениях для  и  в формулах (4.16) от дифференцирования по  к дифференцированию по  согласно зависимости (2.3), получим

σxn2(4.17)

Соотношения (4.17) позволяют сделать вывод о том, что величины , τxzn2 имеют порядок  и  соответственно по сравнению с . Поэтому, пренебрегая по-прежнему в вариационном уравнении (4.15) членами порядка  и более по сравнению с h0, получим

откуда, на основании формул (4.16), следует:

(4.18)

Поскольку вариации  произвольны и независимы, на основании соответствующих теорем вариационного исчисления из уравнения (4.15), принимая во внимание равенство (4.18), получаем систему уравнений для определения функции  и необходимое количество естественных граничных условий на жестко защемленном краю.

Система обыкновенных дифференциальных уравнений для определения функций  в разложении (4.13) имеет вид

(4.19)

.

Заметим, что решение системы уравнений (4.19) должно удовлетворять условиям затухания функции при .

Естественные граничные условия на краю  для определения произволов интегрирования дифференциальных уравнений (4.19) записываются следующим образом:

(4.20)

(4.21)

Установим физический смысл естественных граничных условий (4.20), (4.21). Для этой цели обратимся к вариационному уравнению (4.15), откуда, с учетом формул (3.3.7), (4.13), (4.16) и (3.1.8), можно записать:

(4.22)

.	(4.23)

Из формулы (4.22) очевидно, что граничное условие (4.20) представляет собой работу краевых касательных напряжений  на нормальных перемещениях . Равенство (4.23) перепишем в виде:

(4.24)

где во внимание принята зависимость

.

Из (4.24) следует, что граничное условие (4.21) представляет собой работу краевых нормальных напряжений σxп на продольных перемещениях uп.

Отметим, что в последних выкладках были использованы следующие свойства функций Fi(ζ), которые могут быть проверены непосредственным интегрированием с учетом равенств (4.14):

Нетрудно получить уравнения плоской деформации для изотропной пластинки. Для этого в основных соотношениях надо положить

(4.25)

5. Выбор аппроксимирующих функций

Для получения удовлетворительной точности при решении краевой задачи, описываемой уравнениями (4.19)-(4.21), следует потребовать, чтобы аппроксимирующие функции  точно удовлетворяли граничным условиям (4.14) и достаточно хорошо воспроизводили характер изменения напряжений и перемещений по координате  с учетом большой изменяемости НДС по толщине пластинки.

Кроме того, для получения независимых уравнений, соответствующих (4.19), (4.20) и (4.21), необходимо потребовать, чтобы аппроксимирующие функции , а также их первые и вторые производные удовлетворяли в интервале [-1,+1] условиям ортогональности, т.е.

при i≠k.	(5.1)

Среди класса специальных функций, в определенной степени, соответствуют поставленным требованиям функции П.Ф.Папковича [35], примененные им для решения задачи об изгибе пластинки, у которой два противоположных края жестко защемлены. Эти функции удовлетворяют граничным условиям (4.14), а также обладают свойством биортогональности относительно линейной комбинации этих функций и их вторых производных.

Рядом исследователей [36] была доказана полнота, минимальность и сходимость системы функций П.Ф.Папковича. Однако невыполнение условий (5.1) существенно усложняет решение поставленной задачи о краевой плоской деформации.

По этой причине попытаемся найти такие функции  из класса полиномов, которые имеют достаточно хорошую точность для подавляющего большинства значений аргумента  из отрезка [-1,+1], то есть в среднем на 
[-1,+1]. Тогда в качестве аппроксимирующей функции возьмем степенной ряд

,	(5.2)

которые, как нетрудно заметить, в силу граничных условий (4.14), должны содержать только нечетные степени . Производя усечение ряда (5.2) на основании соображений, смысл которых будет ясен далее, полагаем

(5.3)

Построим три приближения рассматриваемой краевой задачи путем перебора функциональных последовательностей в ряду (5.3). В дальнейшем под функциональной последовательностью будем понимать полиномиальные выражения при фиксированном n, а под приближениями – количество удерживаемых членов с различными численными значениями n.

В случае первого приближения функции F1n(ζ) задаем в виде

(5.4)

где первые два члена взяты таким образом, чтобы напряжения содержали те же степени ,что и напряжения  (см. (3.1.18)).

Далее подставляя (5.4) в граничные условия (4.14) и полагая , что не нарушает общности решения, получаем функции в окончательной форме. Используя их для решения данной краевой задачи, с помощью формул (3.3.13) определим напряжения плоской деформации – .

При построении второго приближения выберем аппроксимирующие функции следующим образом:

F2nζ=F1nζ+ϕ2пζ1≤n≤6,F2nζ=F1nζ+k=3k=7a2k−1ζ2k−17≤n≤14,					(5.5)

где  – набор полиномиальных членов, дополняющих функции  до многочленов пятнадцатой степени.

Неизвестные коэффициенты в (5.5) найдем из соотношений (4.14) и из условий ортогональности функций  и , а также их первых и вторых производных. После чего повторим процедуру по определению напряжений , .

В качестве аппроксимирующих функций третьего приближения примем функции:

(5.6)

в которых полином  дополняет функции  до степенного ряда, содержащего все нечетные степени ζ вплоть до тридцать первой.

Используя условия (4.14) и условия ортогональности функций с функциями τxzn2 а также их первых и вторых производных, определим неизвестные коэффициенты в (5.6). Далее, по известной схеме находим напряжения σxn3, τxzn3. Ясно, что при таком построении каждой функциональной последовательности будет соответствовать своя форма напряженного состояния (см. табл. 1), определением оптимальной из которых займемся ниже.

Так как уравнения плоской деформации были получены вариационным методом приведения к обыкновенным дифференциальным уравнениям, естественно произвести оценку интегральной аппроксимации решения. В качестве меры интегральной близости двух функций будем брать среднее квадратичное уклонение и рассматривать тесно связанную с ним сходимость в среднем [37].

Под средним квадратичным уклонением функций f(ζ)и g(ζ) на отрезке
[a, b] понимается число:

Δf,q=1b−aabfζ−gζ2dζ.	(5.7)

Если для последовательности функций

то она сходится в среднем к функции  на [a, b].

Напряженное состояние плоской деформации вблизи защемленного края можно трактовать как следствие боле точного удовлетворения граничным условиям на этом краю. Поэтому естественно потребовать, чтобы в интегральных граничных условиях (4.22) и (4.24), выполняемых точно для всех вариантов решения краевой задачи, характер распределения перемещений  по толщине пластинки как можно лучше отвечал распределению перемещений и . Для этого из всех функциональных последовательностей в ряду (5.2) найдем такую, для которой среднеквадратичное уклонение убывало от приближения к приближению и было наименьшим по результатам трех приближений. Тогда согласно (5.7) имеем:

(5.8)

Приведенные рассуждения послужили основой для составления алгоритма задачи по исследованию точности строимого решения. Алгоритм разработан на примере изотропной пластинки, для чего во всех соотношениях, относящихся к классическому решению и краевой плоской деформации, упругие постоянные заменены в соответствии с формулами (4.25).

Численная реализация данного алгоритма были проведена на ЭВМ. Основные результаты вычислений содержатся в табл.1 и 2, где через  обозначено значение напряжения в верхнем продольном волокне. В табл.1 напряжения приведены только в точках  соответственно, так как результаты промежуточных вычислений показали, что в этих точках напряжения являются максимальными.

Таблица 1.

| Kn | σxnσxm |  |  | τxznσxm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σxn1 | σxn1+2 | σxn1+2+3 | τxzn1 | τxzn1+2 | τxzn1+2+3 |
| 1. | 0,11 | 0,109 | 0,124 | 0,143 | 0,143 | 0,142 |
| 2. | 0,159 | 0,156 | 0,168 | 0,135 | 0,135 | 0,133 |
| 3. | 0,207 | 0,208 | 0,22 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 4. | 0,254 | 0,256 | 0,269 | 0,128 | 0,126 | 0,126 |
| 5. | 0,300 | 0,307 | 0,31 | 0,125 | 0,124 | 0,121 |
| 6. | 0,344 | 0,349 | 0,35 | 0,124 | 0,122 | 0,122 |
| 7. | 0,387 | 0,668 | 0,666 | 0,123 | 0,146 | 0,145 |
| 8. | 0,430 | 0,713 | 0,712 | 0,121 | 0,145 | 0,144 |
| 9. | 0,471 | 0,758 | 0,757 | 0,120 | 0,144 | 0,143 |
| 10. | 0,511 | 0,803 | 0,802 | 0,120 | 0,144 | 0,143 |
| 11. | 0,551 | 0,848 | 0,848 | 0,119 | 0,143 | 0,142 |
| 12. | 0,590 | 0,893 | 0,892 | 0,118 | 0,142 | 0,141 |
| 13. | 0,628 | 0,928 | 0,937 | 0,117 | 0,141 | 0,141 |
| 14. | 0,665 | 0,982 | 0,982 | 0,117 | 0,141 | 0,140 |

# Таблица 2.

| ln | Δj(n)(wk(3),wnj(n)), % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δ1(n)wk(3) | Δ1+2(n)wk(3) | Δ1+2+3(n)wk(3) |
| 1. | 8,67 | 13,38 | 15,22 |
| 2. | 8,78 | 12.42 | 13,38 |
| 3. | 8,95 | 10,63 | 11,24 |
| 4. | 9,02 | 8,71 | 9,15 |
| 5. | 8,98 | 5,47 | 4,1 |
| 6. | 8,92 | 3,76 | 1,14 |
| 7. | 8,90 | 7,92 | 10,43 |
| 8. | 8,87 | 9,43 | 11,38 |
| 9. | 8,83 | 13,73 | 14,70 |
| 10. | 8,78 | 15,87 | 17,91 |
| 11. | 8,72 | 19,22 | 21,3 |
| 12. | 8,69 | 21,38 | 23,65 |
| 13. | 8,64 | 24,05 | 26,31 |
| 14. | 8,62 | 26,56 | 27,2 |

## Из табл. 2 видно, что функциональная последовательность

(5.9)

является оптимальной в смысле интегральной аппроксимации перемещения .

По аналогии нетрудно установить, что последовательность (5.9) достаточно точно аппроксимирует нулевые перемещения  на защемленном краю.

Таким образом, функции (5.9) следует применять при построении напряжений и перемещений плоской деформации. Если теперь вернуться к табл.1, то из нее ясно, что при n=6 величины наибольших напряжений при различных приближениях изменяются незначительно.

Отсюда заключаем, что при определении функции плоской деформации в ряду (4.13) можно ограничиться лишь первым членом ряда, взяв аппроксимирующую функцию в виде

(5.10)

6. ПРИМЕР РАСЧЕТА

Рассмотрим ортотропную пластинку (рис.1) из стеклопластика, образованного системой трех нитей, для которого известны [38] следующие упругие постоянные материала, полученные экспериментально:

.

Модуль упругости  и коэффициент Пуассона  рассчитаем в соответствии с формулами на с.284 [38] для случая, когда в качестве арматуры используются алюмоборосиликатные волокна, а связующего – смола ЭДТ-10, причем упругие характеристики арматуры и связующего равны соответственно . При расчете принимается, что коэффициенты содержания арматуры по трем направлениям примерно равны, а именно: . Расчеты позволяют найти . Остальные коэффициенты Пуассона можно получить из соотношений упругости (2.4). В результате имеем: .

Пусть противоположные края пластинки и  жестко защемлены и края  и  закреплены шарнирно. По верхней плоскости пластинки действует равномерно распределенная нагрузка интенсивности q. Примем, что толщина и длина боковых сторон таковы, что имеет место  и .

Для данной пластинки можно получить решение, соответствующее классической теории [39] в виде простых рядов, которое является обобщением известного решения М.Леви на случай ортотропной пластинки. В рассматриваемой системе координат (рис.1) можно получить следующее выражение для пластинки:

(6.1)

где введены обозначения

,

и  - корни характеристического уравнения, соответствующего дифференциальному уравнению прогибов, которые в данном случае принимают значения 0,7086 0,3644i.

σxn2

Рис.1. Однородная ортотропная прямоугольная пластинка постоянной толщины.

Тогда с помощью соотношений (3.3.15) нетрудно получить выражения для основных напряжений, отвечающих классической теории, а именно:

;

;	(6.2)

,

где к ранее принятым обозначениям добавлены

, ,

Далее определяем напряжения краевой плоской деформации у края , ограничиваясь в соответствии с п.5 первым приближением в ряду (4.13), т.е. полагая . Подстановкой (5.10) в (4.16) с учетом упругих постоянных материала находим

(6.3)

Для вычисления значения  в (4.16) при  предварительно определяем

Затем находим величину

(6.4)

Дифференциальное уравнение (4.19) для определения функции  с учетом (6.3) записывается в форме

(6.5)

Составляя характеристическое уравнение для (6.5) и решая его, получим

F2n(ζ)

Тогда, принимая во внимание характер затухания функции , запишем ее следующим образом:

(6.6)

где  – произвольные постоянные.

Произвольные постоянные найдем из граничных условий (4.20) и (4.21), которые в силу (6.3), (6.6) и (6.4) приводятся к виду

(6.7)

Из (6.7) следует

.	(6.8)

Наконец, функция Ф на основании (4.13) при i=1 с учетом (6.6), (6.8) и (5.10) записывается окончательным образом:

(6.9)

Определив функцию Ф, компоненты напряжений плоской деформации находим по формулам (3.3.13), предварительно с помощью (3.3.14), (6.1) и значений упругих постоянных вычислив

или

.	(6.10)

Тогда для напряжений плоской краевой деформации имеем

(6.11)

Из формул (6.11) очевидно, что напряженное состояние краевой плоской деформации быстро убывает при удалении от края . Действительно, при величине ξ1=0 немногим больше единицы значения напряжений составляют меньше 1% от соответствующих напряжений на краю пластинки ξ1=0.

В соответствии с формулами (6.11) компоненты напряжений плоской деформации имеют максимальные значения на жестко защемленном краю пластинки, т.е. при ξ1=0. Эти напряжения по сравнению с соответствующими напряжениями классической теории быстро изменяются и по толщине пластинки, причем точками наибольших напряжений являются точки  для напряжения σxn, точки ζ=±1 и – для σyn,  для σzn и точка  – для τxzn.

Выпишем значения указанных напряжений и для сравнения здесь же приведем значения напряжений, соответствующих классической теории, ограничиваясь при написании последних лишь первым членом ряда в выражении (6.1), т.е. полагая в соотношениях (6.2) m=1. Имеем

σxkmax≈±E11−μ12μ21⋅q'λaρ2Δm3Δm1sinmπηγ,

σynmax≈0,075E11−μ12μ21⋅q'λaρ2Δm3Δm1sinmπηγ,

σykmax≈0,34E11−μ12μ21⋅q'λaρ2Δm3Δm1sinmπηγ,	(6.12)

σznmax≈0,225E11−μ12μ21⋅q'λaρ2Δm3Δm1sinmπηγ,

σzkmax≈0,

τxznmax=−0,084E11−μ12μ21⋅q'λaρ2Δm3Δm1sinmπηγ,

τxzkmax=−0,017E11−μ12μ21⋅q'λaρ2Δm3Δm1sinmπηγ.

Сравнивая между собой попарно напряжения (6.12), можно установить, что напряженное состояние краевой плоской деформации вносит существенный вклад в суммарное напряженное состояние вблизи края пластинки. Например, максимальные нормальные напряжения уточняются на 21%, касательные поперечные напряжения примерно в 5 раз превосходят напряжения, соответствующие классической теории.

Наиболее важный результат состоит в появлении поперечных нормальных напряжений, которые в классической теории принимаются равными нулю. Согласно формулам (6.12) при уточнении классической теории они составляют 22,5% от максимальных нормальных напряжений изгиба пластинки. Этот результат имеет существенное значение при оценке прочности связующего пластинок из композиционных материалов, а также их соединений [40].

Сделаем следующее замечание. Представленные здесь результаты расчета относятся к одному типу материала, причем он был выбран из соображений однородности его упругих свойств по трем направлениям. Это объясняется тем, что при решении задачи использовались полиномиальные аппроксимирующие функции, построенные в п. 5 для изотропного материала.

Результаты многочисленных расчетов с помощью указанных аппроксимирующих функций показывают, что напряжения краевой плоской деформации существенно зависят от упругих свойств композиционного материала. При этом очень важной является оценка погрешности выполнения граничных условий (4.20) и (4.21) для жестко защемленного края, так как при этом использование построенных аппроксимирующих функций налагает требования на упругие свойства материала, например, на отношение E1E3, которое должно быть близко к единице, если ограничиться первым членом ряда (4.13) при определении краевой плоской деформации.

Результаты анализа показывают, что при решении задачи о краевой плоской деформации для пластинки из композиционного материала, упругие свойства которого изменяются в широком диапазоне, необходимо уточнить или заново построить аппроксимирующие функции вариационного метода. Можно предположить, что эффект краевой плоской деформации может быть более существенным, чем для рассматриваемого материала с однородными упругими свойствами по трем направлениям.

На рис.2–5 представлены в едином масштабе графики изменения напряжений (6.11) и (6.2) по толщине пластинки на жестко защемленном краю, для которого соответствующие компоненты помечены индексом «0». Графики напряжений отнесены к общему функциональному параметру (), через который обозначено выражение

ϕη=E11−μ12μ21⋅q'λaρ2Δm3Δm1sinmπηγ,

имеющее размерность напряжений.

| Рис.2. Распределение нормальных напряжений σx по толщине пластинки. | Рис.3. Распределение нормальных напряжений σz по толщине пластинки. |
| --- | --- |

| Рис.4. Распределение касательных напряжений τxz по толщине пластинки. | Рис.5. Распределение нормальных напряжений σy по толщине пластинки. |
| --- | --- |

Оценим погрешность первого приближения при построении перемещений плоской краевой деформации с использованием аппроксимирующей функции (5.10). С помощью формул (5.8) вычислим средние квадратичные уклонения, предварительно определив перемещения  из соотношений (3.2.5), принимая во внимание выражения (3.3.9), (6.9) и (6.10). В результате имеем

.

Таким образом, погрешность вычисления дополнительного НДС плоской краевой деформации с помощью аппроксимирующей функции первого приближения (5.10) является вполне удовлетворительной при проведении практических расчетов.

7. УЧЕТ УПРУГОСТИ ЗАЩЕМЛЕННОГО КРАЯ

Уравнения краевой плоской деформации (4.19)-(4.21) выведены в предположении абсолютно жесткого защемления края. На самом деле материал в зоне соединения обладает определенными упругими свойствами. Для того, чтобы оценить влияние податливости защемленного края, будем считать, что пластинка из композиционного материала крепится к упругому полупространству из изотропного материала.

На полупространство со стороны пластинки по плоскости контакта действуют нормальные и касательные усилия, определяемые формулами:

σxn0=m(η)i=1nFi''(ζ)ψi'(ξ1)|ξ1=0,

τxzn0=−mηi=1nFi'(ζ)ψi'ξ1|ξ1=0.	(7.1)

Если для определения напряжений и перемещений в полупространстве использовать решение задачи Фламана-Буссинеска [41], переходя при этом с помощью функций влияния от нагружения сосредоточенными силами к нагружению распределенной нагрузкой (7.1), то для контактных перемещений будем иметь

u0=mηπEi=1nψiξ1|ξi=0−1−s1−sFi''ζχ1ζdζ,

w0=−mηπEi=1nψi'ξ1|ξi=0−1−s1−sFi'ζχ2ζdζ,	(7.2)

χ1ζ=lnα12ζ2−1+V, χ2ζ=lnα22ζ2,

где  – упругие характеристики полупространства; α1,α2 - расстояния от начала координат таких точек, лежащих на оси ξ1, в которых перемещения (7.2) пренебрежимо малы. Анализ характера затухания перемещений (7.2) позволяет для практических расчетов полагать [42] α1≈α2≈1.

На контактных перемещениях (7.2) краевые нагрузки (7.1) произведут работу, трансформирующуюся в дополнительную потенциальную энергию пластинки, для которой можно записать

Эд=−0γ−1+1σxn0ua+τxzn0w0dηdζ.	(7.3)

Просуммируем дополнительную потенциальную энергию (7.3) с полной энергией (4.7) и повторим с первым слагаемым выкладки, что были ранее проделаны со вторым слагаемым. В результате этих операций для определения плоской деформации получим новую краевую задачу, в которой система дифференциальных уравнений (4.19) остается прежней, а граничные условия представятся в модифицированной форме, а именно:

i=1ndikψi''+eikψi+rikψi'=Qk,

i=1nfikψi'''+gikψi'+sikψi=0, при ξ1=0,	(7.4)

где для коэффициентов справедливы соотношения (4.16) и

rik=−2l1−μ23μ32π−1+1Fk'ζ−1−ζ1−ζFi'ζχ2ζdζdζ,sik=2l1−μ23μ32π−1+1Fk''ζ−1−ζ1−ζFi''ζχ1ζdζdζ,l=E3E.	(7.5)

Для количественной оценки влияния упругости защемленного края пластинки вновь обратимся к рассмотрению примера, считая для полупространства V=0,3. Тогда непосредственные вычисления с помощью формул (7.5) дают

r11=0,97l, s11=1,7l

Функция ψ1 определяется формулой (6.6), а произвольные постоянные находятся с помощью граничных условий (7.4) для следующих трех значений параметра l: 0,072 (сталь), 0,147 (титан) и 0,216 (дюралюмин). По результатам вычислений установлено, что величины напряжений краевой плоской деформации несколько уменьшаются при использовании граничных условий (7.4). Для иллюстрации этого положения в табл.3 приведены значения параметра β, представляющего собой отношение напряжений σxn0 для случая упруго защемленного края и абсолютно жестко защемленного края.

Таблица 3.

| Вид материала | Сталь (l = 0,072) | Титан (l = 0,147) | Дюралюмин (l = 0,216) |
| --- | --- | --- | --- |
| β | 0,92 | 0,864 | 0,82 |

8. ВЫВОДЫ

Для прямоугольных пластинок из композиционных материалов, представляемых в виде условно однородных ортотропных пластинок, построена теория расчета НДС, свободная от гипотез Кирхгофа-Лява.

Методом асимптотического интегрирования дифференциальных уравнений трехмерной задачи теории упругости построены итерационные процессы, уточняющие НДС во внутренних областях пластинки и в ее узких краевых зонах (НДС типа «погранслой»). При построении трехмерной теории рассматривается только вариант жестко защемленного края, для которого НДС типа «погранслой» представляет собой плоскую деформацию с уточненными граничными условиями.

Тогда с погрешностью порядка h (полутолщина пластинки) по сравнению с единицей, ограничиваясь первыми приближениями указанных итерационных процессов, расчет пластинки приводится к построению двух типов НДС, первое из которых соответствует классической теории, а второе – дополнительное, представляет собой НДС плоской деформации, быстро затухающее при удалении от края (практически исчезающее на расстоянии, соизмеримым с толщиной пластинки).

Сформулирована краевая задача для определения НДС плоской деформации, решение которой сопряжено с математическими трудностями, не позволяющими получить решение в замкнутой форме. По этой причине задача о плоской краевой деформации решена в вариационной постановке методом Власова-Канторовича. В результате построена система обыкновенных дифференциальных уравнений и естественных граничных условий задачи, которые имеют вполне определенный физический смысл.

При решении задачи в вариационной постановке построены и строго обоснованы функции из класса полиномов, позволяющие с достаточной степенью точности находить НДС краевой плоской деформации (в практических расчетах с помощью трехчленного полинома, обладающего определенными свойствами).

Рассмотрение примера расчета прямоугольной пластинки с однородными упругими свойствами по трем направлениям позволило установить, что дополнительное НДС краевой плоской деформации вносит существенный вклад в общее НДС пластинки, например, максимальные изгибные напряжения на жестко защемленном краю уточняются на 21%, поперечные касательные напряжения краевой плоскости деформации примерно в 5 раз превосходят соответствующие напряжения классической теории.

Наиболее важный результат, относящийся к дополнительному НДС, состоит в том, что вблизи жестко защемленного края появляются поперечные нормальные напряжения, которыми в классической теории пренебрегают, а в приведенном примере их величина составляет 22,5% от максимальных изгибных напряжений. Очевидно, такой высокий уровень напряжений необходимо учитывать при оценке прочности связующего, а также различных соединений пластинок из композиционных материалов.

Анализ многочисленных расчетов пластинок с существенно неоднородными упругими свойствами по трем направлениям показал, что эффект дополнительного НДС краевой плоской деформации для них может оказаться более существенным. Но для этого необходимо построить другие аппроксимирующие функции вариационного метода, которые позволят с достаточно высокой степенью точности выполнить уточненные граничные условия по жестко защемленному краю.

Для учета реальных упругих свойств конструкционных материалов в зоне соединения пластинки рассмотрена контактная задача о ее взаимодействии с упругим изотропным полупространством. Основываясь на решении задачи Фламана-Буссинеска с помощью функции влияния в рамках вариационного метода, получены модифицированные естественные граничные условия, позволяющие учесть упругие свойства полупространства. Результаты расчетов показали, что в этом случае уровень максимальных напряжений краевой плоской деформации несколько снижается, например, для соединения «пластинка – сталь» - на 8%, для соединения «пластинка – дюралюмин» - на 18%.

Таким образом, в данной работе предлагается приближенная теория прямоугольных пластинок из композиционных материалов, уточняющая классическую теорию в краевых зонах с помощью самоуравновешенных составляющих полного НДС. Здесь одновременно используются как математическое направление [18,19], так и физически состоятельное (по определению [43]) направление [44–46] в теории оболочек.

Первое направление в данной работе основано на применении метода асимптотического интегрирования дифференциальных уравнений трехмерной задачи теории упругости. Второе направление состоит в использовании энергетических принципов механики к трехмерному телу и вариационного метода Власова-Канторовича при решении краевой задачи о дополнительном самоуравновешенном НДС плоской деформации.

Анализ полученных результатов, относящихся к прямоугольной ортотропной пластинке, показывает, что одно из направлений развития теории оболочек может состоять в построении специальных функций, моделирующих физические свойства материала трехмерного тела.

# ЛИТЕРАТУРА

- Елпатьевский А.Н., Васильев В.В. Прочность цилиндрических оболочек из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1972, 168 с.

- Образцов И.Ф., Васильев В.В., Бунаков В.А. Оптимальное армирование оболочек вращения из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1977, 144 с.

- Ворович И.И. Общие проблемы теории пластин и оболочек. Труды VI Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин. М., Наука, 1966, с.896-903.

- Григолюк Э.И., Чулков П.П. Нелинейные уравнения пологих многослойных оболочек регулярного строения. МТТ, 1967, №1, с.163-169.

- Болотин В.В. Об изгибе плит, состоящих из большого числа слоев. Изв. АН СССР, Механика и машиностроение, 1964, №1.

- Васильев В.В. К теории ортотропных слоистых цилиндрических оболочек. Механика полимеров, 1968, №1.

- Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин. М., Наука, 1967, 266 с.

- Москаленко В.Н., Новичков Ю.Н. Уравнения толстых многослойных оболочек регулярного строения. Сб. «Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966–67гг.» Под редакцией В.В.Болотина, М., МЭИ, 1967, с.60-79.

- Королев В.И. Слоистые анизотропные пластинки и оболочки из армированных пластмасс. М., Машиностроение, 1965, 272 с.

- Болотин В.В. О теории армированных сред. Изв. АН СССР, Механика, 1965, №1, с.74-80.

- Николаев В.П. Краевые эффекты в пластинах из слоистых материалов. Сб. «Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966–67 гг.» Под ред. В.В.Болотина, М., МЭИ, 1967, с.96-110.

- Раппопорт Р.М. К вопросу о построении решений осесимметричной и плоской задач теории упругости многослойной среды. Изв. ВНИИГ, 1963, т.73.

- Kao J.S. Axisymmetrical deformation of multylayer circular sandwich cylindrical shell. J. Franklin. Jnst, 1966, 282, №1.

- Вишик М.И., Люстерник Л.А. Регулярное вырождение и пограничный слой для линейных дифференциальных уравнений с малым параметром. Успехи математических наук, 1957, т.12, вып.5 (77).

- Ляв А. Математическая теория упругости. М.–Л., ОНТИ, 1935, 674 с.

- Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости. М., Гостехиздат., 1955, 491 с.

- Гольденвейзер А.Л. Теория упругих тонких оболочек. М., Наука, 1976, 512 с.

- Гольденвейзер А.Л. Построение приближенной теории изгиба пластинки методом асимптотического интегрирования уравнений теории упругости. ПММ, 1962, т.26, вып.4, с.668-686.

- Гольденвейзер А.Л. Построение приближенной теории оболочек при помощи асимптотического интегрирования уравнений теории упругости. ПММ, 1963, т.27, вып.4, с.593-608.

- Рейсснер Э. Некоторые проблемы теории оболочек. Упругие оболочки. Перевод с англ. Под ред. Э.И. Григолюка. М., ИЛ, 1962, с.7-65.

- Раппопорт И.М. Колебания упругой оболочки, частично заполненной жидкостью. М., Машиностроение, 1967, 360 с.

- Гольденвейзер А.Л. Некоторые вопросы общей линейной теории оболочек. Тр. VII Всесоюз. конф. по теории оболочек и пластинок, М., Наука, 1970, с.749-754.

- Колос А.В. Об уточнении классической теории изгиба круглых пластинок. ПММ, 1964, т.28, вып.3, с.582-589.

- Елпатьевский А.Н., Фирсанов В.В. Уточненный расчет изгибаемой пластинки. Прочность, устойчивость, колебания тонкостенных конструкций. Тем. сб. науч. тр. ин-та, Моск. авиац. ин-т, 1974, вып.300, с.29-37.

- Фирсанов В.В. Применение вариационно-асимптотического метода к расчету на прочность прямоугольной пластинки переменной толщины. Прочность конструкций. Межвуз. науч. сб. Под ред. Р.Р.Мавлютова, Уфа, Уфим. авиац. ин-т, 1980, №4, с.74-86.

- Фирсанов В.В. Уточненная методика расчета круглых пластинок на изгиб и растяжение. Прочность конструкций. Межвуз. науч. сб. Под ред. Р.Р.Мавлютова, Уфа, Уфим. авиац. ин-т, 1978, №3, с.26-34.

- Елпатьевский А.Н., Фирсанов В.В. Краевое напряженное состояние цилиндрической оболочки. Прочность конструкций. Межвуз. науч. сб. Под ред. Р.Р.Мавлютова, Уфа, Уфим. авиац. ин-т, 1977, №2, с.15-22.

- Фирсанов В.В. К расчету фланцевого соединения. Докл. на Всесоюз. науч.-техн. конф., М., Моск. авиац. ин-т, 1977, Деп. в ВИНИТИ, №1448-78, 5 с.

- Гольденвейзер А.Л., Колос А.В. К построению двумерных уравнений теории упругих тонких пластинок. ПММ, 1965, т.29, вып.1, с.141-155.

- Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. М., Наука, 1977, 415 с.

- Власов В.З. Избранные труды: В 3-х томах. т.3. Тонкостенные пространственные системы. М., Изд-во АН СССР, 1964, 472 с.

- Канторович Л.В., Крылов В.И. Приближенные методы высшего анализа. М., Физматгиз., 1962, 708 с.

- Образцов И.Ф. Вариационные методы расчета тонкостенных авиационных конструкций. М., Машиностроение, 1966, 392 с.

- Фролов В.М. Применение метода корректирующей функции в расчетах деформации консольных пластин. Тр. ЦАГИ, М., Оборонгиз., 1957, вып.705, 36 с.

- Папкович П.Ф. Труды по строительной механике корабля. т.3, Л., Судпромгиз., 1962, 527 с.

- Власов В.В., Коваленко М.Д. Двукратный базис системы функций Папковича П.Ф. Проблемы строительной механики и прочности ЛА. Тем. сб. науч. тр., М., Издательство МАИ, 1990, с.7-11.

- Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. М., Физматгиз, 1963, 400 с.

- Композиционные материалы. Справочник. В.В.Васильев, В.Д.Протасов, В.В.Болотин и др. Под ред. В.В.Васильева, Ю.М.Тарнопольского, М., Машиностроение, 1990, 512 с.

- Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки. М., Гостехиздат., 1957, 463 с.

- Воробей В.В., Сироткин О.С. Соединения конструкций из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1985, 166 с.

- Филоненко-Бородич М.М. Теория упругости. М., Физматиздат., 1959, 364 с.

- Филоненко-Бородич М.М. Задача о равновесии упругого параллелепипеда при заданных нагрузках на его гранях. ПММ, 1951, т.15, вып.2, с.137-148.

- Пикуль В.В. Современное состояние теории оболочек и перспективы ее развития. МТТ, №2, 2000, с.153-168.

- Васильев В.В. О теории тонких пластин. Изв. РАН, МТТ, 1992, №3, с.26-47.

- Васильев В.В., Лурье С.А. К проблеме уточнения теории пологих оболочек. Изв. РАН. МТТ, 1990, №6, с.139-146.

- Пикуль В.В. Прикладная механика деформируемого твердого тела. М., Наука, 1989, 221 с.

- Поступила в редакцию 16 октября 2001 года.