РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ В КОМПОЗИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ВРАЩЕНИЯ, ОБРАЗОВАННОЙ НАМОТКОЙ ЛЕНТЫ КОНЕЧНОЙ ШИРИНЫ

Криканов А.А.

Московский государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского, г. Москва, Россия

## РЕЗЮМЕ

Определяются напряжения, которые возникают в ортотропном материале композитной оболочки вращения при осесимметричном нагружении мембранными усилиями. Оболочка образована методом намотки одним семейством нитей . В случае нагружения внутренним давлением и армировании оболочки по геодезическим линиям для равновесного контура построены графики изменения напряжений вдоль и поперек волокон 1, 2 и сдвиговых напряжений 12 в зависимости от радиуса. Найдены максимальные значения 2 и 12 и радиусы оболочки, на которых они возникают. Используя квадратичный критерий прочности определяется момент разрушения связующего. Для стеклопластика он составляет 12.9 % от давления, соответствующего разрушению волокон, а для органопластика – 23,4 %. В случае армирования оболочки лентой конечной ширины угол армирования нити  зависит не только от радиуса оболочки, но также от местоположения нити в ленте и от производной уравнения контура. Построены кривые напряжений вдоль и поперек волокон и сдвиговых напряжений для двух крайних нитей и средней нити ленты в зависимости от радиуса оболочки. Показано, что максимальные значения напряжений такие же, как в оболочке, образованной намоткой нитью.

## ВВЕДЕНИЕ

Представляет интерес поверочный расчет композитной оболочки, то есть определение напряженно-деформированного состояния материала с учетом жесткости и несущей способности связующего. При этом контур оболочки вращения, закон изменения толщины и углы армирования считаются известными. Такая задача решена в [1], получены формулы напряжений для произвольного контура оболочки, а так же для равновесного, построены графики.

В [2] спроектирована композитная оболочка, образованная намоткой ленты конечной ширины. При этом существенное отличие равновесного контура такой оболочки от контура оболочки, полученной намоткой нити, имеет место в зоне полюсного отверстия. Как правило, в этой зоне устанавливается металлический закладной элемент, называемый фланцем. Проектирование поверхности фланца по заданному контактному давлению представлено в [3].

В данной работе получены выражения для напряжений в ленте композитной оболочки в зависимости от ее радиуса, местоположения «х» нити в ленте и формы меридиана оболочки.

1. НАПРЯЖЕНИЯ В ОБОЛОЧКЕ, ОБРАЗОВАННОЙ НАМОТКОЙ НИТИ

### Найдем напряжения σ1, σ2 и τ12 в ортотропном материале, из которого образована оболочка. Решение данной задачи представлено в [1] и здесь приводится для ясности изложения. Для оболочки, образованной одним семейством нитей ±ϕ, статические соотношения имеют вид

Nα=h σ1cos2ϕ+σ2sin2ϕ−τ12sin2ϕ ;Nβ=h σ1sin2ϕ+σ2cos2ϕ+τ12sin2ϕ .					(1)

Заметим, что нормальные напряжения в слое +ϕ совпадают с нормальными напряжениями в слое −ϕ, а касательные напряжения одинаковы по величине, но противоположны по направлению, то есть

σ1ϕ=σ1−ϕ,   σ2ϕ=σ2−ϕ,   τ12ϕ=−τ12−ϕ.						(2)

Соотношения (2) тождественно обнуляют третье статическое уравнение

Nαβ=h [σ1−σ2sinϕcosϕ+τ12cos2ϕ] =0 ,				(3)

где под h понимается суммарная толщина слоев

h=hϕ+h−ϕ.										(4)

Запишем соотношения (1) в более удобном для преобразований виде, а именно

Nα'=Nα+Nβh=σ1+σ2;Nβ'=Nα−Nβh=σ1−σ2cos2ϕ−2τ12sin2ϕ .				(5)

Третье разрешающее уравнение получим из условия совместности деформаций. Деформации в материале связаны с деформациями оболочки соотношениями

ε1=εα cos2ϕ+εβsin2ϕ ;ε2=εα sin2ϕ +εβcos2ϕ ;ε12=εβ−εα sin2ϕ .								(6)

где εα, εβ - деформации оболочки в меридиональном и кольцевом направлениях. Сдвиговая деформация равна нулюεαβ=0. Поскольку уравнения (6) связывают три деформации ε1, ε2, ε12 с двумя εα, εβ, то последние можно исключить и записать алгебраическое условие совместности для деформаций в ленте. Для этого вычтем второе уравнение из первого в системе уравнений (6)

ε1−ε2=εα−εβcos2ϕ,ε12=−εα−εβ sin2ϕ ,

откуда имеем

ε1−ε2sin2ϕ+ε12cos2ϕ=0 .							(7)

Используя закон Гука для ортотропного материала

ε1=1E1σ1−μ21σ2 ;    ε2=1E2σ2−μ12σ1 ;

ε12=τ12G12 ;      μ21E1=μ12E2.								(8)

Запишем условие (7) в напряжениях

σ1E11+μ21−σ2E21+μ12sin2ϕ+τ12G12cos2ϕ=0 .				(9)

Теперь напряжения в материале однозначно определяются из соотношений (4) и (9). Запишем их в матричном виде

Nα'Nβ'0=110c−c−ss(1+μ21)E1−s(1+μ12)E2c2G12 σ1σ22τ12 ,					(10)

где введено обозначение

c=cos2ϕ ,       s=sin2ϕ .

Разрешая систему уравнений (10) относительно напряжений, получим

σ1=12hLNα+Nβ c2+2G12E2(1+μ12)s2+Nα−Nβ c ;σ2=12hLNα+Nβ c2+2G12E1(1+μ21)s2−Nα−Nβ c ;τ12=G12 s2hLNα+Nβ 1E2−1E1 c−Nα−Nβ 1E1+1+2μ12E2 ,	(11)

где

L=c2+s2G121+μ21E1+1+μ12E2 .

Для равнопрочной оболочки, нагруженной внутренним давлением и образованной намоткой одним семейством нитей по геодезическим линиям выражения для внутренних усилий, согласно [2], имеют вид

Nα=pR21r2r2−r021−r02;       Nβ=pR2r02r21r2−r021−r02,		(12)

где p  внутреннее давление, R - радиус экватора оболочки, r - текущий радиус, r0 - радиус полюсного отверстия. Черта означает отнесение величин к радиусу экватора. Для комбинации усилий получим

Nα+Nβ=pR21r2−r021−r02,  Nα−Nβ=pR2r2r2−2r02r2−r021−r02.	(13)

Толщина оболочки изменяется по закону

h(r)=hR1−r02r2−r02,									(14)

где hR - толщина оболочки на экваторе. Относя усилия из (13) к толщине из (14) находим

Nα+Nβh=pR2hR1−r02,    Nα−Nβh=pR2hR1−r02r2−2r02r2.	(15)

Как следует из первых уравнений (4) и (15)

Nα+Nβh=σ1+σ2=pR2hR1−r02=const.					(16)

Последнюю константу можно принять равной σ1 и отнести к ней все искомые напряжения. Таким образом, выражения (11) с учетом (15) и (16) преобразуются к виду

σ1(r)=1L(r)c2+a2 s2 ,     a2=G12E2(1+μ12) ,

σ2(r)=a1L(r)s2 ,     a1=G12E1(1+μ21) ,						(17)

τ12(r)=−a1 s cL(r) ,     L(r)=c2+a1+a2 s2 .

При намотке по геодезическим линиям угол армирования выражается через радиус по уравнению Клеро

sinϕ=r0r;    cosϕ=1−r02r2.							(18)

На рис.1 показаны изменения напряжений по радиусу оболочки с r0=0,3, образованного намоткой стеклопластика. Упругие и прочностные характеристики стеклопластика следующие: E1=57 ГПа, E2=9 ГПа, G12=5,2 ГПа, μ21=0,2, σ1=1,75 ГПа, σ2=34 МПа, τ12=48 МПа, σ1=1, σ2=0,019, τ12=0,027. Волна (тильда) означает отнесение прочностных характеристик к σ1.Кривая 1 напряжений вдоль волокон достигает максимального значения на радиусе полюсного отверстия. Кривая 2 напряжений поперек волокон σ2(r) имеет максимальное значение внутри отрезка r0, 1. Кривая 3 касательных напряжений имеет два экстремальных значения.

Очевидно, что при этих экстремальных значениях происходит разрушение связующего (его растрескивание) на ранних стадиях нагружения баллона.

Рис.1.	Распределение напряжений в композитной оболочке  из стеклопластика в зависимости от ее радиуса: 1 – σ1(r)/σ1;  2 – σ2(r)/σ1;  3 – τ12(r)/σ1.

Экстремумы для σ2 и τ12 являются внутренними, поэтому необходимым условием их существования является равенство нулю первых производных. Для напряжения поперек волокон имеем

dσ2dr=a1 2ss'c2+a s2−s2(2cc'+2as {s')(c2+a s2)2=2a1sc(cs'−sc')(c2+a s2)2 =0,		(19)

где a=a1+a2. Равенство нулю числителя в (19) означает, что

sin4ϕ=0→ϕ=±π4→12=r0r→r=2r0.

Для r0=0,3 находим r=0,424, и, независимо от упругих свойств материала, максимум σ2 имеет место при ϕ=±450.

σ2(r)=a1a1+a2=E2(1+μ21) E1(1+μ12)+E2(1+μ21) .					(20)

Для стеклопластика σ2 max=0,155 {σ1 . Для касательного напряжения получим

dτ12dr=−a1 cs'+sc'c2+a s2−cs(2cc'+2as {s')(c2+a s2)2=2a2(c2−a s2)(cs'−sc')(c2+a s2)2 =0,

откуда

tg22ϕ=1a.										(21)

Разрешая это уравнение относительно радиуса с помощью (18), находим

r1∗=r012+12aa+1,     r2∗=r012−12aa+1.				(22)

Для стеклопластика и r0=0,3 получим r1∗=0,33, r2∗=0,71. Величины касательного напряжения определяются как

τ12(r)=a1tg2ϕ1+atg22ϕ=a12a.							(23)

Для стеклопластика τ12 max=±0,065 {σ1 . Для оценки момента разрушения связующего используем квадратичный критерий прочности

F(r)=σ1σ12−σ1σ2σ1σ2+σ2σ22+τ12τ122≤1 .					(24)

Степень разрушения связующего определяется по формуле

k=100Fmax(r), %.									(25)

В большинстве случаев разрушение связующего наступает от σ2 max. Подставляя в (24) σ1(r), σ2(r) и τ12(r) при r=2r0 и затем, используя (25), получим для стеклопластика k=12,9 %, что соответствует разрушению связующего от предельной нагрузки.

На рис.2 приведены зависимости напряжений от радиуса оболочки из органопластика, характеристики которого следующие: E1=72 ГПа, E2=4,9 ГПа, G12=2 ГПа, μ21=0,2, σ1=1,8 ГПа, σ2=28 МПа, τ12=42 МПа. Относя предельные напряжения к σ1 , имеем σ1=1, σ2=0,016, τ12=0,023. Разрушение связующего наступает при 23,4 % от предельной нагрузки и максимальные напряжения следующие: σ2 max=0,075, r=2r0=0.424, τ12 max=0,025, r1∗=0,34, r2∗=0,64.

Рис.2.	Распределение напряжений в композитной оболочке  из органопластика в зависимости от ее радиуса: 1 – σ1(r)/σ1;  2 – σ2(r)/σ1;  3 – τ12(r)/σ1.

2. НАПРЯЖЕНИЯ В ОБОЛОЧКЕ, ОБРАЗОВАННОЙ НАМОТКОЙ ЛЕНТЫ КОНЕЧНОЙ ШИРИНЫ

Приведенный выше расчет напряжений применим и для оболочек, образованных намоткой ленты конечной ширины. Согласно [2,3] угол армирования произвольной нити в ленте определяется соотношением

ϕ(r, x, z')=arcsinr0+x/1+z(r)r,						(26)

то есть ϕ зависит не только от радиуса оболочки, но также от местоположения нити в ленте x и от производной контура меридиана z'(r). Производная равновесного контура, согласно [3], определяется по трем участкам из уравнений

z'ψt−ψ+sinψt−sinψ+4t r1−r02=0 при r1≤r≤R ;rz'ψt−ψ+sinψt−sinψ+C+zt' I=0 при rt≤r≤r1 ; z'=zt' =−8r12 t 1−r02π−ψ(rt)+sinψ(rt) r12−rt2/rt2 +2I при r0≤r≤rt ;	(27)

где:

C=4t1−r02ar2−rt2−2b3r3−rt3,

r1=rt29α+3−I1α−1−1,      I=r0rtπ−ψ+sinψdr,

I1=3I zt'rt2t 1−r02 ,      a=p0+p1−p0r1−rt r1,      b=p1−p0r1−rt,		(28)

ψt=2arcsinr0+t/1+z'(r)2r,      ψ=2arcsinr0r,      rt≃r0+t,

R - радиус экватора оболочки, r1 - внешний радиус фланца (металлический закладной элемент), rt - точка излома кривой для толщины оболочки, t - ширина ленты. Черта означает отнесение величин к радиусу экватора. Заметим, что контур фланца определяется из условия линейного распределения контактного давления на участке rt, r1 и конической поверхности фланца на участке r0, rt. После определения z'(r) из соотношений (27) и (28) находится угол армирования каждой нити в ленте на произвольном радиусе ϕ(r, x) из (26), а затем рассчитываются напряжения в ленте из соотношений (17).

На рис.3 показано распределение напряжений σ1(r, x) - (а), σ2(r, x) - (б) и τ12(r, x) - (в), в зависимости от радиуса оболочки и местоположения нити в ленте. Сплошная линия (кривая 1) соответствует ближайшей к полюсному отверстию нити ленты. Эти кривые совпадают с кривыми на рис.1. Кривые 2 соответствуют средней нити в ленте x=t/2, а кривые 3 – крайней, дальней от полюсного отверстия нити ленты x=t. Максимальные значения напряжений σ1, σ2 и τ12 сохраняются и определяются из (20) и (23), только соответствующие радиусы ri∗ зависят не только от свойств материала, но и от местоположения нити в ленте x.

На рис.4 приведено распределение функции F(r, x), определяемой из соотношения (24). Момент разрушения связующего находится из (25). Так для оболочки из стеклопластика он составляет 12,9 % от предельной нагрузки.

а

б

в

Рис.3.	Зависимость напряжений в композитной оболочке от ее радиуса и местоположения нити в ленте: 1 – x=0; 2 – x=t/2; 3 – x=t;
а – σ1(r, x)/σ1; б – σ2(r, x)/σ1; в – τ12(r, x)/σ1.

Рис.4.	Зависимость квадратичного критерия прочности от радиуса оболочки и местоположения x нити в ленте: r0=0,3, t=0,1. 1 – x=0; 2 – x=t/2;
3 – x=t.

### ЛИТЕРАТУРА

- Образцов И.Ф., Васильев В.В., Бунаков В.А., Оптимальное армирование оболочек вращения из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1977, 141 с.

- Васильев В.В., Криканов А.А. Равнонапряженные безмоментные оболочки вращения, образованные методом непрерывной намотки армированной ленты. Механика твердого тела. Изв. РАН, 2001 (сдана в печать)

- Криканов А.А. Равновесный контур фланца композитного баллона давления. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №2, с.143-157.

- Поступила в редакцию 20 ноября 2001 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 99-01-00650а).