ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ ГРАНИЦЫ НА ТРАЕКТОРИЮ ТРЕЩИНЫ ПРИ ПЛОСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Миклашевич И.А.

Белорусская государственная политехническая академия, г. Минск, Беларусь

РЕЗЮМЕ

На основании экстремальных принципов теории трещин рассматривается прохождение трещины через структурные границы в неоднородном материале. С учётом физического существования переходной зоны при контакте зёрен (структурных элементов) получено локальное нелинейное уравнение траектории трещины. Установлено, что траектория зависит от ширины переходной зоны, модулей Юнга контактирующих материалов и напряжения в образце.

1. ВВЕДЕНИЕ

Получение глобального уравнения траектории трещины является одной из необходимых задач механики разрушения. Это позволит более осознанно подходить к проектированию конструкций, работающих в критических режимах эксплуатации, к созданию изделий и материалов с заданными трещиностойкими свойствами. Представляется, что это может быть осуществлено на основании вариационного принципа теории трещин [1]. Ранее [2,3,4] было получено уравнение траектории трещины в неоднородных средах. При этом неоднородность принималась гладкой аналитической функцией. Это позволило рассмотреть распространение трещины в пределах одного неразрывного слоя неоднородности (одного зерна). В предлагаемой работе исследуется влияние границы зерна на распространение трещины. Рассматривается обобщение вариационного принципа на разрывные функции с учётом существования переходного слоя реальной толщины.

2. ТРАЕКТОРИЯ ТРЕЩИНЫ В ОБЛАСТИ ГЛАДКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СВОЙСТВ

2.1. Постановка задачи.

Рассматривается двумерная неоднородная упругая среда, в которой связь между напряжениями (x,y) и деформациями e(x,y) имеет вид

(x,y) =E(x,y)e(x,y).

Здесь E(x,y) - модуль Юнга и (x,y) зависят от пространственных координат. Рассматривается стационарная траектория, и зависимость от времени не исследуется.

Пусть тело представляет кусочно-непрерывную эффективную среду, состоящую из i частей (рис.1) и растягивается на бесконечности вдоль оси OY.

Рис.1. Модель среды.

Эффективная среда в пределах каждой полосы описывается модулем Юнга Ei(x,y). Функция Ei(x,y) является гладкой. Гладкость понимается как дифференцируемость до второго порядка в каждой точке.

Известно, что в случае такого нагружения и традиционных свойств материала, трещина распространяется в основном вдоль оси OX. Полагаем, что трещина движется вдоль оси ОХ из полупространства 1. В неоднородной среде траектория трещины y=y(x) представляет собой кривую, направление которой зависит от Ei(x,y) и, в общем случае, от напряженного состояния ij(x,y).

2.2. Уравнение траектории.

Траектория находилась исходя из положения о подобности механических и оптических явлений при распространения волны [5]. В оптике луч распространяется таким образом, что оптическая длина пути минимальна. Аналогично, трещина распространяется таким образом, что энергия разрушения минимальна. Вариационный принцип может быть записан в виде

δU=δABσijx,yniujds=0								(1)

где U – упругая энергия разрушения,  означает полную вариацию, А, В – начало, конец трещины, nj - направляющий косинус j-й внешней нормали, ui компоненты вектора перемещений точек поверхности трещины, ds – элементарный путь,

В такой постановке задачи для распространения трещины в пределах слоя с гладкой неоднородностью было получено уравнение траектории

y left ( {  {1}  over  {1+y rSup { size 8{'2} } } }  right ) - y rSup { size 8{'} } f rSub { size 8{1} }  left (x,y right )+f rSub { size 8{2} }  left (x,y right ) left (1+y rSup { size 8{'2} }  right )=0} {				(2)

где

f1x,y=∂lnQx,y∂x, f2x,y=∂lnQx,y∂y,

Q=σijniuj−1,y'=dydx.

Для изотропного тела принимаем связь напряжения и деформации в виде

ekr=1+νEx,yσkr−3νEx,yσδkr,

и уравнение (2) приобретает вид [3,4]

y+N left (x,0 right )y=0} {. 									(3)

Принималось, что осуществляется такое нагружение, при котором  i,j=1,2. Это условие не является серьезным ограничением на предлагаемый метод и нужно для математических упрощений. Для N(x,y) имеем

Nx,y=2Δσ22σ22−ΔEE+2∇σ22σ222+14σ2222∂σ22∂x−σ22E∂E∂x2	(4)

где ∇=∂∂x, Δ=∇2.

Предположение о характере граничных условий, обеспечивающих неизменность распределения напряжений, позволяет прогнозировать направление распространения короткой (изменение x малое) трещины. Для нахождения глобальной траектории необходимо проводить самосогласованный расчёт, когда параметры на предыдущем этапе входят в определение характеристик на последующих этапах расчёта. В связи с этим важное значение приобретает расчёт траектории трещины при прохождении резкой границы неоднородности (например, распространение трещины через два смежных зерна).

Поскольку неоднородность далее рассматривается только как функция переменной х, уравнение (3) с учётом выражения (4) приобретает вид

y+ left [ {  {E`' rSup { size 8{2} }  left (x right )}  over  {4E rSup { size 8{2} }  left (x right )} }  -  {  {E`'' left (x right )}  over  {2E left (x right )} }  right ]y=0} {								(5)

3. УЧЁТ ГРАНИЦЫ

Проблема учёта границы связана с разрывностью функции E(x) на границах 0, L и т.д. Это вызывает необходимость рассматривать при варьировании энергии разрушения кусочно-гладкие функционалы, и уравнение (1) в случае прохождения трещины через i границ, должно быть переписано в виде

0=δU=δU|A0−ε+δU|0−ε0+ε+δU|0+εL−ε+δU|L−εL+ε+...+δU|L+εB=δA0−εσijx,yniujds+δ0−ε0+εσijx,yniujds+δ0+εL−εσijx,yniujds+...+δLi+εBσijx,yniujds	(6)

где limε=0. Для сокращения выкладок рассмотрим трещину, пересекающую одну границу. Условие (6) может быть записано как

δU=δA0−εdU1+δ0−ε0+εdU|1+δ0+εBdU2=0,						(7)

где dUi- энергия разрушения при прохождении трещиной i-й неоднородности, dU|i энергия разрушения связанная с i-й границей. В постановке задачи идеального разрушения, эта энергия имеет вид

δ(x-1)dx,

где δ(x) дельта – функция, dU1- энергия связи границы с номером 1. Проводя преобразования, аналогичные преобразованиям для N(x,y) в выражении (4) [3,4], имеем в случае наличия структурной границы для коэффициента N

Nx,yx=12Ex,yxσ2dx[2σ2dxPxEx,yx3−2σ2d1,xPxEx,yx2−−σ2d1,xEx,yx2(D[1,1]Ex,yx++D[1,2]Ex,yxddxyx+(D[1,2]Ex,yx+D[2,2]Ex,yxddxyx2++D[2]Ex,yxd2dx2yx)+σ2d2,xEx,yx]+34Ex,yx2−σ2dxPxEx,yx2+σ2d1,xEx,yxσ4dx2.	(8)

где d1,x - первая производная дельта-функции, D[1,2] - дифференциальный оператор,

Px=D[1]Ex,yx+D[2]Ex,yxddxyx=∂Ex,yx∂x+∂Ex,yx∂yddxyx.

В выражении (8) принято σ=σ22=const. Выражение (8) допускает упрощения

Nx,yx=14g2dx2Ex,yx2[4 g2  dx2  D[1]Ex,yx2++8 g2dx2D[1]Ex,yx D[2]Ex,yxy'++4 g2dxD[2]Ex,yx y'-4gdxd1,xEx,yx D[1]Ex,yx−−4g2dxd1,xEx,yx D[2]Ex,yxy'−−2g2dx2Ex,yx D[1,1]Ex,yx−4g2dx2Ex,yx D[1,2]Ex,yxy'−−2g2dx2Ex,yx D[2,2]Ex,yxy'2−2g2dx2Ex,yx D[2]y+ {} {} # 
+2g rSup { size 8{2} } d left (x right )d left (2,x right )E left ( ital x,y left (x right ) right ) rSup { size 8{2} }  - 3E left ( ital x,y left (x right ) right ) rSup { size 8{2} } d left (x right )D rSub { size 8{ \[ 1 \] } } E left ( ital x,y left (x right ) right ) - {} {} # 
 - 3E left ( ital x,y left (x right ) right ) rSup { size 8{2} } d left (x right )D rSub { size 8{ \[ 2 \] } } E left ( ital x,y left (x right ) right )y'+3E left ( ital x,y left (x right ) right ) rSup { size 8{3} } d left (1,x right )\] .  {} 
} } {	(9)

Как обычно, принималось y'=dydx.

В зависимости от свойств среды, т.е. значения коэффициента N(x), решения этого уравнения имеют различный вид.

4. ТРАЕКТОРИЯ ТРЕЩИНЫ В СРЕДАХ С ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ

Рассмотрим распространение трещины в средах с кусочно-постоянными механическими характеристиками, E1, E2. В реальных материалах переход от одного материала к другому происходит в узкой зоне контакта зёрен (слоёв). Ширина этой переходной зоны зависит от технологических и других факторов и определяет интервал интегрирования во втором члене выражения (7). Для идеального материала ширина зоны перехода от одного материала к другому нулевая и с учётом выражений (8,9) имеем

Nx,yx=12d2,xdx+34Ed1,xσdx2,						(10)

где E=E1+E22. Решение уравнения (3) с коэффициентом вида (10) затруднительно. Однако реальные материалы не имеют нулевой переходной зоны. Тогда, с учётом реальной ширины зоны контакта 2ε, дельта функция может быть аппроксимирована гладкой функцией [6],

1επexp−x2ε2ε→0dx

В этом случае для коэффициента имеем

Nx,yx=A+Bx2−CEσ2expAx2x						(11)

где A, B, C –численные константы, функции ε. Разлагая выражение (11) в ряд и ограничиваясь, как и при выводе уравнения (2) членами не выше второго порядка, имеем

y -  left [A+ ital Bx rSup { size 8{2} }  - C {  { {overline  {E}} }  over  {σ rSup { size 8{2} } } }  left (x+ ital cx rSup { size 8{3} }  right ) right ]y=0} {						(12)

Решение уравнения будет представлять траекторию трещины в зоне контакта зёрен (слоёв). Полное исследование этого нелинейного уравнение может быть предметом дальнейшего исследования.

ВЫВОДЫ

- Показано, что влияние структурной границы может быть учтено введением гладкой аппроксимации разрывных характеристик материала. При этом реальная физическая толщина переходной зоны между взаимодействующими слоями является параметром аппроксимации.

- Установлено, что распространение трещины через границу раздела зависит от соотношения напряжение/механические свойства. Это принципиально позволяет связать параметры Дундурса [7] с работой разрушения зоны соединения.

- Поскольку отношение напряжение/свойства входит и в линейный, и в кубический по x члены, оно будет существенно как для линейного распространения трещины (в пределе механики разрушения идеальных тел), так и для возникновения нелинейных режимов распространения трещины.

Автор признателен А.Грековой за плодотворные обсуждения вопросов интегрирования разрывных функций и внимание к работе.

ЛИТЕРАТУРА

- Морозов Е.М. Возможно ли отыскание траектории трещины сразу в целом? В «Нелинейные проблемы механики и физики деформируемого твёрдого тела». Труды научной школы академика В.В. Новожилова. Вып. 1, ред. К.Ф.Черных, С.-Пб.:, 1998, с.198-212.

- Чигарев А.В., Миклашевич И.А. Доклады АН Беларуси, 1995, т.39, №2.

- Миклашевич И.А. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №3, с.408-418.

- Miklashevich I.A., Chigarev A.V., Korsunsky A.M. Int. Journ. of Fracture 2001, v.111, N2, pp.29-34.

- Морозов Е.М., Фридман Я.Б. ДАН СССР, 1961, т.139, №1.

- Никольский С.М. Курс математического анализа, т. 2. М., Наука, 1973, 391с.

- Dundurs J., J. Appl. Mech, 1969, v.36, pp.650-652.

- Поступила в редакцию 9 октября 2001 года.

 Работа выполнена при поддержке Министерства образования РБ, грант 00-123 и БРФФИ, грант Ф99-Р186.