ЯВЛЕНИЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ МАРТЕНСИТНОЙ НЕУПРУГОСТИ

Сильченко Л.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе в нелинейной постановке (как физически, так и геометрически) изучено явление потери устойчивости простейшей механической системы - так называемой стойки Шенли, представляющей собой абсолютно твердое тело на двух опорах, в виде работающих на растяжение-сжатие стержней, изготовленных из сплава с памятью формы (СПФ) и находящихся в условиях, когда они могут испытывать термоупругие фазовые превращения, обусловленные не изменением температуры, а исключительно за счет изменения напряженно-деформированного состояния, то есть, в конечном счете, - за счет нагрузки.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изделия, выполненные из СПФ, часто испытывают сжимающие напряжения достаточно большой величины. Жесткость СПФ существенно меняется при термоупругих превращениях. В результате становится возможной потеря устойчивости элементов из СПФ, вызванная фазовыми переходами [1,2]. Далее изучено явление потери устойчивости неидеальной стойки Шенли (изначально левый опорный стержень несколько длиннее правого) с опорными стержнями из СПФ при изотермическом, квазистатическом нагружении “мертвой” сжимающей силой силой P (см. рис.1).

Рис.1.

Ради простоты рассмотрен случай, когда материал стержней может находиться лишь в условиях так называемой мартенситной неупругости - прямого мартенситного фазового превращения, вызванного изменением напряженно-деформированного состояния при постоянной температуре.

Для СПФ, из которого изготовлены опорные стержни стойки, приняты предложенные в [3,4] определяющие соотношения

e=e(1)+e(2),e(1)=sE(q),de(2)dq=23fss(m)+a0e(2)q=sinp2M1+k|s|−TM1−M2,fss(m)=ss(m)m−1ss(m)	(1)

причем, чтобы мартенситный переход имел место должны выполняться условия.

M2+k|s|<T<M1+k|s|,k⋅sign(s)ds>dT.

Здесь e,e(1),e(2) - полная деформация, ее упругая и фазовая составляющие, температурной деформацией и объемным эффектом реакции для упрощения пренебрегаем, s,E(q) - осевое напряжение и модуль Юнга, E1,E2 - значения E(q) в мартенситном (q=1) и аустенитном (q=0) состояниях СПФ соответственно, q - объемная доля мартенситной фазы, s(m),m,a0,k - параметры материала, T,M1,M2 - текущая температура, а также температуры начала и конца реакции прямого мартенситного превращения в свободном от напряжений материале. В работе используется предложенная в [5] зависимость модуля упругости от параметра q

1E(q)=1E21+1λ−1q,λ=E1E2

Чтобы исключить (ради простоты) возможность развития в СПФ левого стержня стойки обратного термоупругого перехода (в правом такой возможности нет), следует наложить на температуру T ограничение M1≤T≤A1, где A1 - температура начала реакции обратного превращения в свободном от напряжений материале.

Присвоим, далее, левому опорному стержню индекс 1, правому - 2 и введем ради удобства в рассмотрение параметры:

- линейный размер a - среднее арифметическое длин опорных стержней стойки Шенли a=(a1+a2)2;

- ее начальный наклон от вертикали j0 (см. рис.1; sinj0=(a1−a2)b), когда опорные стержни находится в аустенитном состоянии, а нагрузка - отсутствует P=0.

Тогда, для шарнирной цепи, образованной стержнями 1, 2, а также нижней частью блока длиной b (см. рис.1), оказывается справедливым уравнение

sinj=sinj0+e1(2ab+sinj0)2−e2(2ab−sinj0)2	(2)

Здесь e1,e2 - полные деформации, в качестве которых рассматриваются удлинения, левого и правого стержней соответственно.

Усилия в стержнях стойки Шенли в отклоненном состоянии могут быть найдены исходя из очевидных формул статики

N1(j)=-P(12−lbtgj),N2(j)=-P(12+lbtgj)	(3)

Чтобы полностью описать рассматриваемую механическую систему, помимо геометрического соотношения (2), следует дополнительно привлечь уравнение (13), с учетом (3), записанное применительно к опорным стержням стойки, когда они находятся в условиях прямого перехода, и рассмотреть нужные начальные условия, налагаемые на угол j, а также на фазовые составляющие деформаций.

2. ОБСУЖДЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ

Решение проблемы может быть сведено к серии задач Коши для систем двух или трех обыкновенных дифференциальных уравнений, в зависимости от того, оба ли опорных стержня или только один находятся в данный момент в условиях термоупругого превращения, причем достигнутые значения искомых функций на предыдущем этапе (а иногда и на более ранних) численного решения соответствующей системы рассматриваются в качестве начальных для следующей системы.

Когда оба опорных стержня стойки испытывают термоупругое превращение, ее поведение описывается системой трех обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка

djdP=bP2l(cosj)2N1Fj1−N2Fj2(cosj)3−Fj1+Fj2de1(2)dP=F11−q12p2kFsign(N1)PN1(cosj)3+PFj2(cosj)3−Fj1+Fj2de2(2)dP=-F21−q22p2kF1PPFj1+N2(cosj)3(cosj)3−Fj1+Fj2	(4)

где использованы обозначения

F1(P)=23fN1(Fs(m))+a0e1(2),F2(P)=23fN2(Fs(m))+a0e2(2)

Fj1(P)=PlFbab+sinj021E(q1)+F1+N1E2F1λ−1p2ksign(N1)1−q12

Fj2(P)=PlFbab−sinj021E(q2)−F2+N2E2F1λ−1p2k1−q22

q1(P)=sinp2t+k|N1|F,q2(P)=sinp2t+k|N2|F

t=M1−TM1−M2,k=kM1−M2

причем F - площадь поперечного сечения опорных стержней, а в качестве начальных условий рассматриваются величины j,e1(2),e2(2) - полученные на предыдущих этапах.

Система (4) получена следующим образом:

1.	Второе и третье уравнения получаются по такой схеме. Сначала получают промежуточные соотношения, вытекающие из формулы (13) для фазовых составляющих деформаций, если рассматривать P как функцию q и использовать правило дифференцирования сложной функции. Полученные промежуточные соотношения преобразуются с использованием результата нижеследующего второго пункта.

2.	Первое уравнение получается дифференцированием по P формулы (2), с привлечением промежуточных соотношений из п.1 и нужных соотношений (1).

В случае, когда левый стержень не испытывает фазовое превращение, а правый испытывает, исследуемая стойка Шенли описывается системой двух обыкновенных уравнений первого порядка

djdP=bP2l(cosj)2N1Fj1−N2Fj2(cosj)3−Fj1+Fj2de2(2)dP=-F21−q22p2kF1PPFj1+N2(cosj)3(cosj)3−Fj1+Fj2	(5)

где использованы обозначения

F2(P)=23fN2(Fs(m))+a0e2(2)

Fj1(P)=1E(q1)PlFbab+sinj02

Fj2(P)=PlFbab−sinj021E(q2)−F2+N2E2F1λ−1p2k1−q22

в которых q1 - неизменная объемная доля мартенситной фазы в СПФ левого стержня, достигнутая на предыдущих этапах. Например, в случае, когда в правом стержне начался прямой переход, а в левом еще нет, q1=0, а в качестве начальных условий, дополняющих систему (5) следует рассматривать

j=j00,e2(2)=0

где j00 - угол на который оказывается наклоненной стойка в аустенитном состоянии под нагрузкрой Pmp, при превышении которой начинается фазовый переход в правом стержне. Для разыскания j00,Pmp служат условие начала перехода в правом стержне q2=0 (с учетом формул (14), (32)) и трансцендентное уравнение типа (2), выписанное для аустенитного состояния стойки Шенли

PmpPE(0)tgj00−sinj00+sinj01−Pmp(2E2F)=0

Здесь PE(0) - критическая сила Эйлера стойки, в аустенитном состоянии [2]

PE(0)=b2E(0)F(2al),E(0)=E2

В случае, когда левый стержень находится в условиях прямого перехода, а правый - нет, система также описывается двумя обыкновенными уравнениями

djdP=bP2l(cosj)2N1Fj1−N2Fj2(cosj)3−Fj1+Fj2de1(2)dP=F11−q12p2kFsign(N1)PN1(cosj)3+PFj2(cosj)3−Fj1+Fj2	(6)

где введены обозначения

F1(P)=23fN1(Fs(m))+a0e1(2)

Fj1(P)=PlFbab+sinj021E(q1)+F1+N1E2F1λ−1p2ksign(N1)1−q12

Fj2(P)=1E(q2)PlFbab−sinj02

а в качестве начальных условий рассматриваются значения j,e1(2) полученные ранее. Величина q2 - накопленный уровень (постоянный) объемной доли мартенситной фазы во втором стержне. Обычно такая система используется для случая, когда в правом стержне фазовое превращение уже полностью произошло q2=1.

Наконец, в случае, когда в обоих стержнях стойки Шенли мартенситное превращение прекратилось рассматриваемая механическая система описывается единственным обыкновенным дифференциальным уравнением

djdP=bP2l(cosj)2N1Fj1−N2Fj2(cosj)3−Fj1+Fj2	(7)

где использованы обозначения

Fj1(P)=1E(q1)PlFbab+sinj02,Fj2(P)=1E(q2)PlFbab−sinj02

а в качестве начального условия рассматривается соотношение для угла j, полученное в конце предыдущего этапа. Такой случай имеет место, когда в обоих опорных стержнях фазовое превращение полностью произошло - q1=q2=1.

Системы обыкновенных дифференциальных уравнений (5)–(7) получены аналогично системе (4).

Следует оговориться, что при численной реализации уравнений (4)–(7), вместо интегрирования на разных участках деформирования изучаемой механической системы систем обыкновенных дифференциальных уравнений с разным количеством уравнений, более удобным может оказаться подход, при котором соответствующее уравнение не отбрасывается, а заменяется тривиальным - правая часть которого - ноль. Например, вместо интегрирования системы двух уравнений (5), можно интегрировать систему трех уравнений

djdP=bP2l(cosj)2N1Fj1−N2Fj2(cosj)3−Fj1+Fj2de1(2)dP=0de2(2)dP=-F21−q22p2kF1PPFj1+N2(cosj)3(cosj)3−Fj1+Fj2

Естественно, начальные условия должны быть должным образом изменены, что, впрочем, даже проще, поскольку теперь всегда в качестве таковых используются три величины j,e1(2),e2(2) - полученные на предыдущем этапе значения разыскиваемых функций.

3. НЕКОТОРЫЕ ЧИСЛОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В качестве числового примера рассмотрено квазистатическое деформирование (при возрастающей силе P) неидеальной стойки Шенли, имеющей следующие параметры: E2=8,571⋅105/2, λ=13, F=12, s(m)=4,199⋅104/2 (m=1,0), k=0,0196oC⋅2/, a0=0,718, ab=1, lb=40, j0=1⋅10−4, M1=5oC, M2=-30oC. Температура T предполагается ниже температуры начала обратного превращения A1=35oC. При этих параметрах критическая сила стойки Шенли типа Эйлера

PE(q)=b2E(q)F(2al)

для q=1 и несвязной постановки (k=0) равна PE(1)=3,571⋅103 (см. [2]).

На рис.2 представлены графики критической силы Pcr (верхняя кривая) и силы Pmp (нижняя кривая), при которой в правом стержне стойки начинается фазовое превращение, выраженных в долях силы Эйлера в мартенситном состоянии PE(1), в зависимости от относительной температуры t=(T−M1)(A1−M1).

Под критической силой здесь и далее понимается такое ее наименьшее значение, по достижению которого производная djdP обращается в бесконечность.

Как видно из рис.2, при температуре t=0 мартенситный переход в правом опорном стержне стойки начинается при практически нулевой силе - Pmp=0, а относительная критическая сила равна PcrPE(1)=0,468. При увеличении температуры t имеет место практически линейное увеличение силы Pmp во всем исследуемом диапазоне температур. Что касается критической силы Pcr, то на рис.2 можно выделить четыре участка:

Рис.2.

- Сначала она заметно снижается, причем снижение завершается скачком при температуре t»0,115. Указанное снижение критической силы можно объяснить тем фактом, что температуре t=0 отвечает начальное условие по углу - j=j0, то есть начальное значение угла в точности равно углу, вызванному начальными несовершенствами формы механической системы. При большей температуре 0<t<0,115 начальное условие по углу j=j00>j0, что объясняется тем фактом, что к моменту начала фазового перехода в правом стержне стойки, она уже успела наклониться на угол j00, обусловленный ее упругостью. То есть, на начальном этапе роста температуры очевидная тенденция к росту критической силы стойки Шенли с ее (температуры) увеличением, оказывается слабее влияния начального угла j00, большее значение которого приводит к снижению критической силы. При каком-то значении температуры, отмеченное преобладающее влияние угла перестает быть таковым. Для рассматриваемого участка характерно, что на момент потери устойчивости в обоих стержнях стойки фазовое превращение имело место (в правом стержне оно даже успело завершиться), причем линия действия силы P (в момент потери устойчивости) оказывается не между опорами, а вне опор.

- Участку соответствует очень слабый рост критической силы. Потеря устойчивости стойки Шенли наступает в момент, когда стойка наклоняется на такой угол, что соответствующая сила P “выходит” за правую опору, то есть линия ее действия оказывается не между опорами, а начинает перемещаться за правую опору. Причем в левом стержне все же успело начаться мартенситное превращение.

- При t³0,35 рост критической силы заметно увеличивается. Интересно отметить, что на этом участке фазовое превращение в левом стержне стойки так и не наступает, а линия действия силы P в момент потери устойчивости, находится между опорами.

- Начиная с температуры t»0,533 критическая сила совпадает с силой, вызывающей в стойке мартенситное превращение Pcr=Pmp, то есть происходит потеря устойчивости исследуемой механической системы по достижению силой значения Pmp.

Заметим, что в исследуемом диапазоне температур разница Pcr−Pmp с ростом относительной температуры все время уменьшается, вплоть до нуля.

Выше часто использовались выражения типа: с ростом температуры, при большей температуре, … Они не должны вводить в заблуждение. Всякий раз стойка Шенли исследовалась при постоянной температуре. Температура играла роль параметра.

Особый интерес вызывает скачок критической силы при t»0,115. Чтобы понять, чем он обусловлен было подробно исследовано поведение стойки стойки Шенли в “пограничных точках” - T=7,5(t=0,0833) и T=8,75(t=0,125).

На рис.3 для T=7,5 представлена зависимость угла отклонения стойки Шенли от вертикали j в зависимости от отношения PPE(1) во всем мысленно возможном диапазоне нагрузок. Крайне правая точка (точка с вертикальной касательной) кривой на рис.3 соответствует случаю упругой потери устойчивости стойки Шенли, когда оба ее опорных стержня уже переведены в мартенситное состояние. Полный переход СПФ опорных стержней в мартенситное состояние осуществляется для заданных параметров системы, при примерно втрое меньших уровнях нагрузки. Ему соответствует место кривой на рис.3 в районе другой точки с вертикальной касательной. Именно ее и следует признать критической силой Pcr рассматриваемой стойки Шенли. Очевидно, если не предпринять специальных мер (искусственно придерживать стойку), то, вероятно, часть кривой рис.3 при P³Pcr физически окажется неосуществимой, поскольку при P=Pcr имеет место потеря устойчивости рассматриваемой механической системы по типу “хлопка”.

Рис.3.

Более подробно это место представлено на рис.4, где вертикальными линиями выделены различные участки деформирования рассматриваемой механической системы.

Рис.4.

Рядом с этими линиями, для справки, приведены два числа, верхнее указывает объемную долю мартенситной фазы в первом (левом) опорном стержне, нижнее - втором (правом). Первый участок соответствует упругому деформированию стойки, когда ее стержни из СПФ находятся в аустенитном состоянии. С ростом силы P в правом стержне начинается мартенситное превращение. Начало второго участка соответствует этому моменту. Заканчивается второй участок при значении силы P, которая вызывает мартенситный переход в левом стержне стойки. При выбранных параметрах стойки Шенли второй участок оказывается очень узким - две соответствующие вертикальные линии практически сливаются в одну. Третий участок соответствует деформированию стойки, когда оба опорных стержня находятся в условиях мартенситного перехода. При этом первый стержень изменяет содержание q c 0 до 0,303, а правый с 1,94·10–3 до 0,359. Следующий, четвертый участок характерен тем, что в левом стержне перестал развиваться мартенситный переход, что объясняется уменьшением напряжений в нем, несмотря на рост силы P, причем в какой-то момент напряжения становятся растягивающими, а в правом он продолжается, причем q увеличивается c 0,359 до 0,995. Участку соответствует весьма значительный рост угла, однако вертикальной касательной у графика нет. Пятый участок соответствует случаю, когда оба стержня вновь находятся в условиях мартенситного перехода, причем в левом стержне объемная доля мартенситной фазы увеличивается с 0,303 до 0,374, а в правом с 0,995 до 1. Следовательно, в конце пятого участка в правом стержне прямое превращение полностью завершается. Шестой участок наиболее интересен. При нем мартенситный переход происходит только в левом стержне, вплоть до его полного завершения. Однако в момент, когда q=0,603 кривая имеет первую вертикальную касательную, поэтому соответствующую нагрузку естественно считать критической, поскольку при дальнейшем ее увеличении происходит скачек угла наклона, причем детальный анализ этого процесса при помощи квазистатического подхода невозможен. Чтобы непрерывно двигаться вдоль кривой далее, требуется некоторое временное снижение нагрузки, что может быть выполнено только искусственно. Несмотря на указанное уменьшение силы P, напряжения в левом стержне только увеличиваются. Последний, седьмой участок соответствует упругому деформированию системы, когда оба опорных стержня находятся в мартенситном состоянии.

Каждый из рассмотренных в примере участков, получен при помощи соответствующей системы дифференциальных уравнений из предыдущего пункта - (4)-(7), причем первый участок может быть построен также исходя из уравнения типа (2).

На рис.5,6 для T=8,75 аналогично двум предыдущим рисункам представлены зависимость угла отклонения стойки Шенли от вертикали j в зависимости от отношения PPE(1).

Рис.5.

Рис.6.

Как видно из рис.6, вертикальная касательная, а, следовательно, и потеря устойчивости стойки Шенли происходит на четвертом участке, а не на шестом, как это было ранее. При этом в первом и втором стержнях стойки уровень объемной доли мартенситной фазы достигает значений 0,250; 0,723 соответственно. Итак, в рассматриваемом случае потеря устойчивости имеет место в момент когда линия действия силы P только начинает перемещаться во вне опор, что соответствует смене напряжений в левом стержне со сжимающих на растягивающие. На рис.4 при этом хотя и наблюдалось достаточно большое значение производной, но вертикальной касательной не было. Всем перечисленным и объясняется скачок критической силы в районе температуры t»0,115 на рис.2.

4. ВЫВОДЫ

В работе показано, что возможно наступление неустойчивости механической системы с элементами из СПФ, находящихся в условиях мартенситной неупругости - прямого мартенситного превращения вызванного изменением нагрузки при постоянной температуре. Критическая нагрузка оказывается примерно втрое меньшей, чем соответствующая сила Эйлера, подсчитанная для мартенситного состояния СПФ, рассматриваемой системы в несвязной постановке при прямом мартенситном переходе, вызванном изменением температуры, но примерно равной критической силе такой системы, когда она рассматривается в связной постановке [2].

ЛИТЕРАТУРА

- Хусаинов М.А., Беляков В.Н. Исследование силовых характеристик при прощелкивании арки–полоски из никелида титана. I Международный семинар “Актуальные проблемы прочности” им.В.А.Лихачева и XXXIII семинар “Актуальные проблемы прочности”. Научные труды. т.2, ч.2, с.139-142.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость “стойки Шенли” при ползучести или при прямом термоупругом мартенситном превращении. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №1, с.89-102.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Изв. АН МТТ, 1995, №1, с.197-205.

- Мовчан А.А. Исследование эффектов связности в задачах изгиба балок из сплава с памятью формы. Прикладная механика и техническая физика, 1998, т.39, №1.

- Бречко Т.М., Лихачев В.А Моделирование эффекта памяти формы. Механика прочности материалов с новыми функциональными свойствами: XXIV Всесоюзн. семинар “Актуальные проблемы прочности”, Рубежное, 1990,
с.57-60.

- Поступила в редакцию 26 октября 2001 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 02-01-01075 и гранта Министерства образования РФ №Е00-4-57.