АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

(Обзор)

Яновский Ю.Г., Карнет Ю.Н., Ковалев Г.Н., Ющенко В.С., Снегирева Н.С.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва,Россия

- РЕЗЮМЕ

Рассмотрены методы автоматизированного количественного анализа структуры композиционных материалов, обладающих биологической активностью - биологических объектов естественного происхождения, и материалов, созданных методом иммобилизации биологических объектов на пористых носителях. В последнем случае описан автоматизированный количественный анализ показателей структуры носителей для биологически активных композиционных материалов, в которые интегрируются биологически активные компоненты. Показано, что для каждого уровня пространственной организации биоактивных композитов важен учет количественных характеристик структурных элементов носителя, как на технологическом этапе их формирования, так и в процессе их функционирования. Выделен особо сложный класс биокомпозиционных материалов - комплексов полимер - живая ткань.

Прослежены основные тенденции развития техники визуализации и количественного анализа структуры биоактивных композиционных материалов.

Обсуждаются примеры использования количественных характеристик структурных показателей в прогнозировании функциональных свойств биологических объектов (биополимеров, клеток, тканей, органов, организмов). Рассмотрена перспектива развития молекулярной и клеточной микромеханики.

- 1. ВВЕДЕНИЕ

Необходимость количественной оценки элементов структуры различных по величине объектов встречается при решении научных и практических задач в разнообразных областях деятельности человека. Этот факт позволил Д.Марру объединить в группу однотипных комплексных процессов, объектов, явлений, ситуаций ряд задач, в частности, техническую диагностику (неразрушающий контроль) и медицинскую диагностику; геологическое прогнозирование и прогнозирование свойств химических соединений и новых материалов [1]. Во всех этих областях анализ поставленных проблем проводится на базе получения изображений в любом диапазоне спектра излучений и дальнейшего преобразования изображений в цифровую форму [1]. При этом под диапазонами спектра подразумеваются оптические, инфракрасные, ультразвуковые и другие излучения, под способами получения изображений - телевизионные, фотографические, радиационные, радиолокационные и другие, - короче все, что может служить сигналом и давать "серии изображений". Общим во всех этих задачах является необходимость использования иерархии формальных описаний изображения, то есть построение моделей, относящихся к различным морфологическим и масштабным уровням представления одного и того же объекта, позволяющим выбирать и изменять необходимую степень детализации описания объекта распознавания и исследования [1].

Из приведенного выше следует, что методология рассмотрения подобных сложных объектов должна быть единой, что требует междисциплинарного обмена информацией о различных автоматизированных системах обработки изображений (АСОИЗ) [1].

Обсудим далее более подробно методы изучения количественных характеристик структуры биологически активных композиционных систем естественного и искусственного происхождения. Как известно, в последние годы успешно развивается концепция общего подхода к анализу формирования композиционных материалов, обладающих биологической активностью [2]. Концепция разработана на базе фундаментальных исследований структурно-функциональных связей при формировании и функционировании биологически активных композиционных материалов естественного и искусственного происхождения [3]. Подход при этом основан на исследовании биологически активных композиционных материалов как систем с определенной иерархией структурных элементов, складывающейся либо в результате эволюции (биополимеры, клетки, ткани, органы человека и животных, организмы), либо в результате применения технологических приемов, направленных на формирование биологически активных композиционных материалов. Биологически активные композиционные материалы (биоактивные композиты, БАК) искусственного происхождения позволяют решать задачи диагностики и лечения заболеваний, моделировать поведение биокомпозитов естественного происхождения, решать прикладные задачи, связанные с экспресс-анализом воды, почвы, воздуха в интересах экологии с помощью биосенсоров. Следует отметить, что иерархическое рассмотрение позволяет описывать физико-механическое поведение и композиционных материалов технического назначения [4].

В предлагаемом обзоре обсуждаются примеры плодотворного использования методов анализа изображений для получения количественных характеристик структуры биологически активных композиционных материалов. Практически все известные в настоящее время методы визуализации структуры (микроскопия, интроскопия и т.п.) могут быть оснащены средствами анализа изображений. Количественный структурный анализ материалов естественного происхождения (биокомпозитов) и биологически активных композиционных материалов, полученных интеграцией биологических объектов в пористые носители, открывает новые возможности установлению структурно-функциональных связей, важных для механики живых систем.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Обзор структурных характеристик биологических объектов показывает, что количественно они могут быть систематизированы в соответствии с иерархией, сложившейся в результате эволюционных процессов.

Структурные характеристики биологических жидкостей, элементов клеток, самих клеток в целом, тканей, сегментов органов, строение органов, систем и организмов могут быть изучены с помощью различных методов микроскопии – оптической, электронной (просвечивающей и растровой), атомно-силовой [5,6]. Начиная с тканевого уровня средства визуализации не требуют сильных увеличений, и можно использовать сонометрию (в том числе ультразвуковую), ультразвуковые микроскопы [7,8]. Акустическая микроскопия – сравнительно новый метод исследования в биологии и медицине. Начало этого научного направления связывают с созданием в 1974 году американскими исследователями Квэйтом и Леммонсом [7] первого сканирующего акустического микроскопа, позволяющего получать растровые изображения микроструктуры с разрешением от 100 до 0.1 мкм. Одним из важнейших преимуществ акустической микроскопии является возможность исследовать микроструктуру в толще плотных непрозрачных, или прозрачных, но не обладающих оптическим контрастом, объектов in vivo. Благодаря этим преимуществам она получила широкое распространение при исследовании органов человека и его тканей. При этом использование высших гармоник повышает качество ультразвукового звуковидения и визуализации [8].

Компьютерная томография позволяет исследовать как все тело человека в целом, так и его отдельные части и внутренние органы. Как отмечено в работе [9], акустическая томография мягких тканей, также как и другие методы интроскопии, имеет две тенденции развития - совершенствование техники визуализации и совершенствование процесса обработки экспериментальной информации.

Микроскопия и томография имеют свои определенные специфические области применения.

Биологические жидкости являются очень сложными смесями (например, их ЯМР-спектры содержат сотни тысяч линий [10]). С точки зрения пространственной организации биологические экссудаты являются простейшими объектами исследования (их структура достаточно элементарна), но их способность структурироваться активно используется в диагностических целях. Целый ряд заболеваний можно диагностировать с помощью контроля размеров кристаллов, выращенных из различных биологических жидкостей. Размеры кристаллов, выращенных из ротовой жидкости, оцененные с помощью акустического микроскопа, характеризуют кариесогенную ситуацию в ротовой полости [11]. Метод зондовой микроскопии позволил исследовать структурные количественные характеристики молекулы ДНК [12], белков - ферритина и комплексов цитохрома с редуктазой [13], а также ряда других биологических полимеров. С помощью просвечивающей электронной микроскопии, где микроскоп соединен с ЭВМ, получена ультраструктурная характеристика протеогликанов различных видов хряща [14].

Клетки как структурные элементы тканей высших животных и как самостоятельные объекты (эритроциты крови, бактерии) также могут быть рассмотрены как объекты с комплексом морфофункциональных характеристик. В этом случае автоматизированные методы получения количественных морфологических характеристик их изображений расширяют возможности прогнозирования их функциональных и физико-механических характеристик. Например, в литературе описаны методы подсчета числа ядрышек в гепатоцитах крыс и их общей площади как показателя способности к восстановлению печени после оперативного (экспериментального) вмешательства [15]. При этом авторы использовали сканирующий микроденситометр "Виккерс М-86", что позволяло оценить жизнеспособность органа в целом. Взаимосвязь между морфологическими характеристиками фибробластов и способностью к восстановлению участков кожи исследовалась с помощью Magiscan - 2AR (Joyce-Loebl, England) [16].

Автоматизированные системы для описания формы различных клеток с помощью анализаторов изображений (микрофотографий клеток на поверхностях стекол и других материалов) развивались также с 60 гг. как для задач гемоцитологии, так и общей клеточной биологии [17]. Цитофотометрия с первых этапов своего развития использовала автоматизацию для анализа клеточных популяций, где важны не только количественные характеристики формы отдельных индивидуумов, но и статистические характеристики популяций [18-20]. Здесь снова необходимо вернуться к тезису Д.Марра о необходимости обмена информацией на межотраслевом уровне. Действительно, с появлением новых задач в любой области исследований новые требования предъявляются и к разработчикам самих систем анализа изображений и их математического обеспечения [21]. В работах [22-28] отражены принципы автоматизации морфологических, гистологических и цитологических исследований. Наиболее ярким примером взаимозависимости формы и физических характеристик клеток являются результаты морфоденситометрического анализа формы эритроцитов и их деформируемости - явление мало исследованное с точки зрения биомеханики, но уже доказавшее свою клиническую значимость [29].

Как сказано выше, систематические количественные фотометрические исследования клеток, начатые в 60-е гг., применялись до последнего времени для анализа формы не только тканевых клеток, но и самостоятельных клеточных организмов, например - сельскохозяйственных вредителей [30,31]. В биотехнологии анализаторы изображений впервые были применены для идентификации бактерий клеток и грибов-продуцентов в синтезе белков [32]. Способы описания геометрии бактерий достаточно хорошо описаны в [33]. Методы морфометрии бактерий in vivo позволяют, например, описывать практически любые по форме клетки и их органеллы. Как показывает анализ литературы по морфометрии бактерий, их основные морфометрические параметры [34] это: l - большая ось асимметричной бактериальной клетки; 2r - малая ось асимметричной бактериальной клетки; тогда у сферической клетки оси равны друг другу (2r=l). В отличие от эритроцитов бактерии не обладают спонтанной отрицательной кривизной. В последнее время в литературе появились и другие морфометрические параметры бактерий, которые также можно использовать для описания формы бактерий, в том числе фактор формы [35].

Для исследования морфологии бактерий применяется сканирующая зондовая микроскопия бактериальных клеток. Она дает представление о жесткости клеточной оболочки, что можно считать началом комплексного метода клеточной микромеханики [36]. В сочетании с анализатором изображений она позволяет не только исследовать морфологию бактерий, но и регистрировать статистическое распределение по размерам и форме различных энтеробактерий [37], изменения клеточной поверхности гибридных бактерий Escherichia coli К12, наследующих rbf а3,4 ген Shigella flexneri (вариант исследования с помощью атомно-силовой микроскопии) [38]. Огромная библиография по зондовой сканирующей микроскопии (свыше 6 тысяч ссылок, в том числе более 140 на русском языке) содержится в книге "Сканирующая зондовая микроскопия: библиография (1982-1997)" - издании, вышедшем под ред. И.В. Яминского в 1997 году [39].

Работы по анализу изображений при исследовании тканей (следующий иерархический уровень живых систем) также проводятся достаточно давно. Еще в 50-е годы прошлого века с помощью электронных микроскопов (техника ультратонких срезов) были исследованы морфометрические особенности скелетных мышц. Huxley H.E. [40] установил, что структурной единицей, определяющей механические свойства мышц, является саркомер. (С помощью обычного оптического микроскопа можно видеть названные субъединицами саркомеры 2,5 микрометров длиной, разделенные дисками.) Его [40] модель, как комплекс основной надмолекулярной двигательной структуры мышечных волокон (саркомер, комплекс молекул миозина и F -актин с четвертичной структурой соответственно) в сочетании с Z-пластинками, используется и развивается до настоящего времени [41]. Процесс мышечного сокращения трактуется как процесс уменьшения длины саркомера за счет движения тонких и толстых нитей относительно друг друга (типичная структура гетерогенного композиционного материала, содержащего волоконные компоненты [42]). Имеются примеры количественной обработки данных, полученных с помощью томосцинтиграфии. Результаты количественной обработки изображений позволяют вычислить объем функционирующей мышечной ткани [43], провести выявление очагов заболеваний [44].

Использование видимого света с целью построения изображений структуры тканей давно привлекало исследователей и врачей в силу безопасности этого фактора для человека, поэтому медицинские диагностические методы, основанные на получении изображений биотканей и органов с помощью рентгеновских лучей, ультразвука и ядерного магнитного резонанса интенсивно развиваются уже с начала XX века. В последнее пятилетие это направление получило даьнейшее развитие в связи с новыми возможностями лазерных технологий в области сверхкороткой (фемтосекундной) длительности оптического излучения [45].

Независимо от используемого типа излучения разработчики новых методов стремятся повысить разрешающую способность метода визуализации и автоматизировать получение количественных характеристик структуры объектов. Это вызывает необходимость проектирования комплексов, состоящих из визуализирующих устройств и блоков, переводящих информацию в цифровую форму и позволяющих сохранять ее в персональных компьютерах. Так в [9] приводятся примеры акустической томографии мягких тканей - мышечной, кожи - с использованием установок, связанных с ЭВМ.

Исследованию тканей и внутренних органов живых организмов и, в частности, человека с помощью томографии посвящено большое число работ. С 1994 г. проходят клинические испытания первого прототипа оптического когерентного томографа для исследования структуры сетчатки живого глаза [45]. В Институте прикладной физики РАН разработан, сконструирован и используется в клинических целях оригинальный оптический когерентный томограф. Получены изображения in vivo и in vitro сетчатки глаза, кожи и слизистых оболочек на глубину 1,5 мм с пространственным разрешением в 10 микрометров, что заметно превышает уровень разрешения томографии на ядерном магнитном резонансе и ультразвукового зондирования. Авторами [45] на томограммах впервые идентифицированы слои эпидермиса, слизистых оболочек желудка, толстой и прямой кишки. Магниторезонансная томография (МРТ) позволяет получать трехмерное изображение и лежит в основе гибридных методик для исследования функций мозга [46]. Развитие акустических методов интроскопии идет в двух направлениях - совершенствование техники и совершенствование процесса обработки экспериментальной информации. Во всех случаях используется комплекс - визуализирующее устройство - перевод в цифровую форму - поступление в ПК. Процесс диагностики включает следующие этапы: 1.определение границы органа; 2.определение метрических параметров изображения органа (линейные размеры, площадь, объем); 3.выявление очагов заболевания с применением структурных методов анализа изображений; 4.текстурный анализ участка изображения; 5.принятие диагностического решения на основе полученных данных [43].

В работах [47-50] развиты морфометрические методы, адаптированные к кровеносным сосудам и к другим органам с использованием современных автоматизированных устройств.

- Завершая этот раздел обзора можно отметить следующее. Биологические объекты, представляющие собой продукты эволюции живой материи могут быть изучены с помощью автоматизированного структурного анализа. Полученные данные используются в диагностике, контроле лечения заболеваний, анализе биомеханических свойств и пр. Результаты получаемых количественных оценок при описании структуры тканей, органов и систем в настоящее время можно рассматривать в качестве базы для прогнозирования физико-механических свойств биологических композитов естественного происхождения. В совокупности обсуждаемые методы позволяют проводить анализ объектов с выбором и оценкой необходимой степени детализации их распознавания и исследования [1].

- 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- К другой группе биологически активных композиционных материалов можно отнести искусственно получаемые комплексы живой и неживой материи [3]. Эти биоактивные композиционные материалы и конструкции создают с помощью определенных технологических приемов (например, при интеграции биологических объектов в пористые носители), программы их изготовления создаются и контролируются разработчиком.

Термин "интеграция" принадлежит авторам обзора по сенсорной биологии и биосенсорным технологиям и тенденциям их развития [51]. Авторы [51] отмечают необходимость проведения ряда исследований для создания новых поколений биодатчиков. К таким исследованиям относятся:

- изучение свойств поверхностей синтетических и природных пленок, мембран и т.д., содержащих интегрированные в их структуры молекулы биополимеров – “датчики”;

- изучение структуры молекул биополимеров (белков, нуклеиновых кислот и т.д.) в качестве “датчиков” и принципов работы биологически активных соединений в таких системах;

- разработка способов усиления сигналов и миниатюризации аналитических устройств [51].

Рассматривая биосенсоры как один из видов биологически активных композиционных материалов искусственного происхождения, целесообразно сформулировать требования к исследованию поверхностных свойств пленок и мембран с учетом их структуры, поскольку автоматизированные методы дают возможность ее количественного описания.

- Как известно, к биологически активным композиционным материалам (биоактивным композитам) могут быть отнесены полимерные пористые пленки с иммобилизованными на полимерной матрице биологически активными объектами - веществами, клетками, фрагментами биологических тканей. Они включают:

- биосенсорные материалы [52];

- терапевтические системы контролируемого выделения лекарственных препаратов [53];

- модели биокомпозитов естественного происхождения [54];

- динамические биотехнологические системы [55].

Соответственно на пористых носителях могут быть иммобилизованы биологические полимеры:

- белки и их конъюгаты, полисахариды, нуклеиновые кислоты [56];

- лекарственные препараты, в том числе антибиотики и другие терапевтические средства [53];

- липиды, их комплексы, в том числе липопротеиды [57];

- клетки и их фрагменты, удерживаемые пористыми мембранами в процессах мембранного разделения биологических объектов в медицине, биотехнологии, в фундаментальных биологических исследованиях [58].

В отличие от биокомпозитов естественного происхождения (природных, генетически запрограммированных), работа над созданием материалов другой группы БАК искусственного происхождения до настоящего времени шла эмпирическим путем.

В качестве примера можно рассмотреть аналитические системы для экспресс-анализа в медицине, сельском хозяйстве и экологии - бисенсоры. Как уже отмечали выше, создатели подобных сенсорных систем справедливо отмечают необходимость предварительного исследования свойств поверхностей полимерных пористых носителей [51]. Первым этапом подобного исследования должен быть количественный анализ структурных характеристик потенциальных носителей для биосенсоров. Для изучения структуры небиологических объектов также создаются программные и аппаратные средства распознавания образов и анализа изображений [59]. Автоматизированные методы получения морфометрических характеристик гетерогенных материалов естественного происхождения – минералов – описаны в [60,61].

Работа с биоактивным композитом искусственного происхождения делится, как правило, на два этапа - исследование структурных характеристик исходного носителя - "неживого" объекта, в частности, синтетического полимерного носителя, и изучение полученного биоактивного композиционного материала. Методы количественного анализа полимерных материалов медицинского назначения, позволяющие прогнозировать эффективность их эксплуатации описаны в [62].

Использование комплексов "Микроскоп - ЭВМ", сочетающих микроскопические методы с автоматизированными системами анализа изображений, позволяет прогнозировать свойства всех композиционных материалов. Появление фрактальных методов математического описания позволяет включить в круг изучаемых материалов пористые системы, структура которых может быть охарактеризована количественно [63].

В последние годы в ИПРИМ рассмотрены закономерности формирования биоактивных композиционных материалов на основе технологической микромеханики процесса интеграции биологических маркеров в активные зоны пористых носителей [3].

Особенностью функционирования биосенсоров является локализация реакции в так называемых «активных зонах», которые можно рассматривать как биотехнологические микрореакторы. Активная зона на этапе формирования биологически активных композиционных материалов образуется за счет иммобилизации биомаркера (например, антитела к определенному белку) на матрице пористого носителя. Для этого раствор маркера должен проникнуть в капилляры носителя, распределиться в определенной по размеру и форме площадке (активной зоне), а биополимер из раствора должен войти во взаимодействие с матрицей носителя, не потеряв при этом своей активности. Кинетика процесса движения раствора биополимера пока не может быть исследована, так как для использования пока единственного известного авторам уравнения, описывающего этот процесс (соотношения Уошберна), необходимо знать поверхностное натяжение на границе раздела жидкость - твердое тело - газ, вязкость раствора и длину этой границы, зависящую от формы и размера пор носителя. На этапе эксплуатации биосенсора к активной зоне по капиллярам (с возможно изменившимися размерами) должна двигаться анализируемая жидкость - биологическая жидкость (пот, слеза, сыворотка крови, амниотическая жидкость в медицинской диагностике), или вода, подвергаемая анализу в экологическом исследовании. Возможно, что, основываясь на соотношении Вашберна, можно было бы провести оптимизацию выбора концентрации реагентов, количества аналита, времени работы экспресс - теста. В связи с тем, что ферменты, антитела, антигены и прочие биологические компоненты очень дороги, до сих пор указанные выше физические и механические характеристики не исследованы за исключением единичных случаев [52].

Подход к технологии формирования биологически активных материалов искусственного происхождения и к анализу функциональных параметров также подчиняется иерархическому принципу. На технологических этапах получения биологически активных композиционных материалов важен выбор носителей с точки зрения их структуры и свойств матрицы, в связи с чем одним из самых актуальных вопросов является количественная обработка визуализированных пористых структур материалов, перспективных в качестве носителей для биоактивных композитов с помощью автоматизированных комплексов (просвечивающий или растровый электронный микроскоп - электронно-вычислительная машина). Классификация структуры носителей для биоактивных композиционных материалов, изготавливаемых путем интеграции биологически активных веществ или клеток в их поры, описана в [64].

Пористые пленки, изготовленные из полимерных растворов, исследовали с помощью РЭМ - ЭВМ при их выборе для медицинских целей: исследования гемодиализных мембран [65], оценки деформируемости эритроцитов [66], стерилизации лекарственных растворов фильтрованием [67], изготовления экспресс-тестов для иммуноферментного анализа [68]. Таким образом, при выборе пористого материала в качестве мембраны, носителя для экспресс-тестов, фильтрационной перегородки системы ЭМ - ЭВМ оказываются весьма эффективными [69-72].

После изготовления биоактивного композита на основе выбранного носителя необходимо проведение автоматизированного анализа структуры готового материала. Здесь необходимо отметить специфику такого исследования. Важную роль играет программное обеспечение, позволяющее дифференцировать детали структуры и объекты, зафиксированные в порах носителя или на поверхности - в зависимости от назначения биокомпозита. С помощью комплекса оптический микроскоп - ПК удалось количественно охарактеризовать величину активной зоны биосенсора, работа которого основана на иммунохроматографической реакции [73].

Для анализа формы бактерий использовали мембраны, пористая структура которых получена методом контролируемого растяжения непористой пленки. В [74] показано, что для автоматизированного анализа формы клеток наиболее удачным вариантом является МФ со структурой, в которой поры сгруппированы в прямые каналы, и радиус кривизны деталей структуры такой полимерной мембраны равен R=∞. Отметим, что исследование взаимодействия биологических объектов с полимерными пористыми материалами актуально с точки зрения создания всех биологически активных композиционных материалов, в том числе и биосенсоров.

Первый опыт использования количественных структурных характеристик и сопоставление этих данных с функциональными параметрами получаемых композиционных материалов, полученный авторами данного обзора, описан в [73-75].

Получен ряд фундаментальных результатов, позволивших оптимизировать выбор материалов, используемых в качестве носителей биосенсоров и концентраций реагентов, иммобилизованных в них. В частности, была подобрана оптимальная концентрация антител для экспресс-определения белков, свидетельствующих о нарушении хода беременности [73].

4. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ В ЖИВУЮ ТКАНЬ

Биоактивные композиционные материалы, представляющие собой искусственные материалы, чаще всего синтетические полимеры, интегрированные в живую ткань, и постоянно или временно замещающие композиты биологического происхождения, авторы выделили в особую группу. В этом случае не биологический компонент интегрируется в полимерную систему, структура которой отвечает требованиям адаптировать биообъект, а живая ткань получить помощь от полимерного материала, структура которого не навредит ей и будет обеспечивать лечение человека. Для таких систем роль электронно-микроскопических исследований строения матрицы полимерного тела особенно важна [76, 77]. Например, важно обеспечить прочность клеевого соединения ткани и возможность прорастания слоя клея элементами регенерирующей ткани [78]. Роль пористой структуры таких материалов отмечали уже на ранних этапах хирургического протезирования с применением полимеров [79].

Рассматриваемых тип биологически активных композитов чрезвычайно сложен и работы по установлению связи их структуры с функциональными показателями только начинаются. Так в работе [78] установлена связь между диаметром пор и пористостью клеевого шва и эффективностью восстановления живой ткани, подвергавшейся операции, с одной стороны, и с прочностью связи адгезива с поверхностью ткани, с другой. В последние годы установлено, что при проведении операций по поводу близорукости у детей структура коллагеновых волокон, внедряемых в мышцы век, влияет на распределение напряжений в различных топографических зонах век, подобно тому, как это наблюдается в эксперименте на кроликах [80]. При этом в эксперименте параллельно с оценкой распределения механических напряжений проводили гистологические исследования, в которых четко прослеживается связь между напряжениями и степенью рассасывания коллагеновых нитей.

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ

АСОИЗ (Автоматизированные системы анализа изображений) могут оказаться полезными в развивающихся технологиях разделения биологических объектов. Так, исследована роль структуры носителей в кинетике снижения скорости движения бактериальных суспензий в носителях (сетчатая и ячеистая структура носителей, иммобилизация сферических и эллипсоидных бактерий). Авторам пока неизвестны литературные данные о связи формы бактерий с их фильтруемостью, в связи с чем представляется актуальным выявление закономерностей процесса движения бактериальных суспензий через пространственные твердые пористые пленки, а также установление связи этого процесса с морфометрическими характеристиками клеток и разработка на этой основе методологии прогнозирования результатов микрофильтрации клеточных суспензий.

Широкое использование синтетических материалов на практике требует исследования их свойств. Например, с помощью кварцевого резонатора пытаются исследовать реологические свойства полиакриламидного гидрогеля, используемого в пластической хирургии, и одновременно планируют анализировать морфологию взаимодействия гидрогеля с мышечной тканью [81].

Используемая при исследовании столь разнообразных объектов аппаратура представляет собой систему визуализации объектов различной природы, в том числе и не содержащих биологические объекты, но обладающих сложной иерархией структуры и требующих количественных данных на различных масштабных уровнях. В связи с этим используются модели изображения, относящиеся к разным морфологическим и масштабным уровням представления - многоуровневые модели, позволяющие в процессе изучения выбирать и изменять необходимую степень подробности описания объекта [82]. Аппаратура и методы исследования при этом развиваются все интенсивнее. К примеру, для анализа формируемых изображений РЭМ создано 32-разрядное приложение для операционных систем Microsoft Windows 95/98 и для Windows NT ImageScope [83]. Изображение может вводиться в процессе анализа или предварительно записываться в файл. Программное обеспечение Image Scope обеспечивает автоматическое, даже в случае наложения объектов на изображении, определение линейных размеров и площадей деталей морфологии. В других разработках проводят динамическую реконструкцию процесса кристаллизации с помощью программ "морфинга", готового к восстановлению процесса по картинам АСМ [84], при этом не требуется изготовление микрофотографий.

Описанные выше технологии визуализации, в том числе зондовый микроскоп, появились в момент интенсивного развития компьютерной техники [5], поэтому при записи трехмерных изображений в них были использованы цифровые методы хранения информации, разработанные для компьютеров. Это значительно облегчило анализ и обработку изображений, однако качество восприятия изображений при этом было не слишком высоким (в результате матричного цифрового кодирования интенсивности освещения). Для восстановления наглядности картины, описывающей структуру объекта, был разработан ряд приемов работы с матрицами - таких, как учет среднего наклона вычитанием из исходной матрицы соответствующего фона значений, методы усреднения части значений и т.п. [5].

Приемы математической обработки после поступления оцифрованных данных об изображениях, полученных с помощью микроскопов и других визуализирующих устройств, развиваются в разных направлениях. Так, наряду с классическими методами математического описания разрабатываются фрактальные методы анализа количественных характеристик топографии структурированных сред [85,86]. Важнейшую роль играют способы дискретизации деталей изображений - биологического и небиологического компонента. Так, выделение скелетного - твердого компонента структуры микрообъетов в РЭМ требует выбора оптимального уровня дискретизации, при котором твердые структурные элементы должны быть выделены на полутоновом изображении. Программное обеспечение основано на дискретных программах граничных точек структурных элементов [87].

Все чаще функциональные характеристики живых, искусственных и комбинированных композитов согласуются с данными количественных оценок структурных показателей. Так, в [88] отмечали корреляцию количественных характеристик структуры полимерных мембран с их селективными свойствами.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем обзоре авторы сделали попытку проследить за развитием количественных методов анализа структурных характеристик биологически активных композиционных материалов естественного и искусственного происхождения. Прослежена взаимозависимость функциональных характеристик биоактивных композиционных материалов и их структурных параметров, полученных с помощью автоматизированных систем анализа изображений. Вследствие сложности самих объектов авторы ограничились рассмотрением связи между физико-механическими и физико-химическими свойствами материалов и биологических объектов, ответственных за взаимодействие, приводящее к интеграции биообъектов в пористых носителях. Эти разработки являются базой для следующего важного шага в развитии молекулярной и клеточной микромеханики – создания нового направления в механике живых систем.

В обзоре показана эффективность применения автоматизированных систем анализа изображений для количественной оценки конституционных особенностей изучаемого тела и морфометрических особенностей организма человека как системы естественных биокомпозитов. Отмечена роль рассматриваемых методов для создания научных основ оптимизации технологии получения биокомпозитов искусственного происхождения. Структура БАК может быть выбрана с учетом специфичности биологического объекта.

В качестве резюме отметим, что данные настоящего обзора убедительно доказывают перспективность разработки систем анализа изображений, позволяющих идентифицировать структурные детали носителя и биообъектов при количественном анализе характерных параметров структуры биоактивных композиционных материалов.

## ЛИТЕРАТУРА

- Марр Д. Зрение. Информационный подход к изучению представления и обработки зрительных образов. М., Радио и связь, 1987, 400 с.

- Згаевский В. Э., Яновский Ю.Г., Снегирева Н.С., Карнет Ю.Н., Ковалев Г.Н. Описание диффузии в неоднородных средах на основе модельного подхода. Механика композиционных материалов и конструкций,1997, т.3, №3, с.80-87.

- Ковалев Г.Н., Снегирева Н.С. Биологически активные композиционные материалы. Труды школы-семинара “Композиционные материалы” М., ИПРИМ РАН, 2000, с.12-25.

- Яновский Ю.Г., Басистов Ю.А., Згаевский В.Э., Власов А.В., Карнет Ю.Н. Иерархические модели в механике гетерогенных сред. Физическая мезомеханика, т.2, №3, 1999, с.23-45.

- Филонов А.С., Яминский И.В. Зондовая микроскопия: построение и обработка изображений. Серия "Сканирующая зондовая микроскопия", вып.1. Сканирующая зондовая микроскопия биополимеров, М., Научный мир, 1997, с.19-24.

- Scanning probe microscopes - All categories: Scanning tunnelling microscopes, Digital Atomic force microscopes. Microscopy and analysis, 2001, р.3.

- Денисов А.Ф., Воложин А.И., Маев Р.Г., Денисова Л.А. и др. Исследование методами акустической микроскопии структуры медицинских гидроксиапатитсодержащих композитов, Медицинская физика, 2001, №11, с.18.

- Хохлова В.А. Методы ультразвуковой визуализации тканей. Медицинская физика, 2001, №11, с.34.

- Буров В.А., Морозов С.А, Румянцева О.Д., Сергеев С.Н. Акустическая томография мягких тканей. Медицинская физика, 2001, №11, с.15.

- Шпрауль М., Айххоф У., Райнштеттен Г. Новые применения ЯМР высокого разрешения в науках о жизни. Медицинская физика, 2001, №11, с.111.

- Чудакова И.С. Исследование информативности нового неинвазивного биофизического теста плотности кристаллов ротовой жидкости, Тез. докл. 3-й Симпозиум Неинвазивная диагностика, М., 1997, с.100-101.

- Галлямов М.О., Яминский И.В. Нуклеиновые кислоты. Сканирующая зондовая микроскопия, М., Научный мир, 1997, с.25-40.

- Киселева О.И., Яминский И.В. Белки и белок - мембранные комплексы. Сканирующая зондовая микроскопия, М., Научный мир, 1997, с.41-70.

- Виноградова Е.В., Михайлов И.Н. Ультраструктурная характеристика протеогликанов различных видов хряща. Тезисы докладов XI-й Всес. конф. по электронной микроскопии Таллинн.1978. с.43.

- Маршак Т.Л., Дунгенова Р.Е., Седкова Н.А., Бродский В.Я. Синтез рибосомной РНК, число и тип ядрышек в гепатоцитах крысы. Цитология, 1994, т.36, №3, с.252-260.

- Выгинный С.М., Мамаева С.Е. Взаимосвязь между морфологическими характеристиками ядрышкового аппарата культивируемых эмбриональных фибробластов человека и пролиферативной активностью клеток. Цитология, 1994, т.36, №3,с.298-302.

- Иваницкий Г.Р. и др. Автоматизированный анализ микрообъектов. Иваницкий Г.Р., Литинская Л.Л., Шихматова Б.Л. М.-Л., Энергия, 1967, 227 с.

- Автоматизированный анализ клеточных популяций. Сб. ст. под ред. Андрианова Л.А. СО АН СССР. Новосибирск. Ин-т автоматики и электрометрии, 1978, 153 с., с.3-34.

- Агаджанян Ж.М., Казанович Я.Б. Автоматические системы для анализа изображений микрообъектов. Автоматизация биофизических исследований, Пущино, 1979, с.16-76.

- Блохина И.Н., Куклин Г.Н., Юрина Н.Н., Яновский К.А. Автоматизированная обработка изображений в медико-биологических исследованиях и оптико-структурный анализ. В сб.: Оптико-структурный анализ в биологии и медицине. М., 1984, с.5-17.

- Агаджанян Ж.М., Хачко В.И., Казанович Я.Б. Математическое обеспечение системы для анализа гемопоэтических клеток. Сб. ст. "Автоматизация цитологических исследований", Пущино, 1985, с.37.

- Козинец Г.И., Котельников В.М., Погорелов В.М., Касаткина В.В., Дульцина С.М., Дягилева О.А., Воеводкина Т.Г., Иванова Л.Е., Хачко В.И., Каминир Л.Б., Саралидзе Е.Г. Цитофотометрия гемопоэтических клеток. В сб. "Автоматизированный анализ изображений". Сб.науч.трудов под ред. Агаджаняна Ж.М., Изд.АН СССР, Пущино. 1985, с.51-77.

- Ленская Р.В., Румянцев А.Г., Буянкин В.М. и др. Отклонения показателей клеток крови и костного мозга по данным комплексного цитологического исследования у 28 детей Брянской области через два года после аварии на Чернобылькой АЭС. Гематология и трансфузиология, 1991, N4, с.25-28.

- Морфометрический анализ токсического действия этанола на структуру хроматина интерфазных ядер гепатоцитов крыс. Яворский А.Н., Жукоцкий А.В., Щеголев А.И., Коган Э.М. Бюл. эксперим. биологии и медицины, 1987, т.CIV, N8, с.235-238.

- Жукоцкий А.В., Бутусова Н.Н., Умудов Х.М., Коган Э.М. Автоматизированная морфометрия форменных элементов крови у больных семейной гиперлипопротеидемией до и после гемосорбции. В кн.: Тез. докл. 7-й Международный симпозиум по гемосорбции, Киев, 1986, с.97-98.

- Жукоцкий А.В., Бутусова Н.Н., Щеголев А.И., Коган Э.М. Методика цитофотометрического структурного анализа клеточного ядра (экспериментальное и клиническое обоснование). В сб. "Автоматизированный анализ изображений". Сб.науч.трудов под ред. Агаджаняна Ж.М. Изд. АН СССР, Пущино, 1985, с.78-86.

- Жукоцкий А.В., Ковалев Г.Н., Снегирева Н.С. и др. Использование анализатора изображений в морфометрии клеток при их мембранной микрофильтрации. Всес. симп. по растровой электронной микроскопии. М., Изд. АН СССР, 1989, с.124.

- Жукоцкий А.В., Снегирева Н.С., Бутусова Н.Н. Морфометрический анализ формы клеток при их мембранной микрофильтрации. В сб. трудов Всес. конф. "Автоматизация научных исследований", М., 1989, с.23.

- Жукоцкий А.В., Снегирева Н.С., Коган Э.М. и др. Морфометрические исследования при проведении теста фильтруемости эритроцитов в эксперименте. Бюл. ЭБМ, 1989, N3, с.372-376.

- Жукоцкий А.В., Путина Т.Г. Возможность использования телевизионной компьютерной системы "ДИАМОРФ" при идентификации токсикогенных фузариев - паразитов злаковых культур. В: Труды I Всес. конф. "Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии " ч.IV, Минск, 1991, с.60.

- Жукоцкий А.В., Путина Т.Г. Особенности использования телевизионной компьютерной системы анализа изображений на световых микроскопах для целей морфодиагностики и идентификации микробиологических объектов. В: Труды I Всес. конф. "Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии " ч. III, Минск, 1991, стр.56.

- Богданов К.М. Оптико-структурный машинный анализ микрообъектов в морфологических исследованиях: Автореф. дисс... докт. мед. наук, М., 1971.

- Кошевой Ю.В., Лежнев Э.И., Макарова О.П.. Прижизненная морфометрия клеток. М., Наука, 1977, 129 с.

- Сокирко А.В. Вращение осесимметричных клеток во внешнем электрическом поле. Биологические мембраны, 1992, т.9, №4, с.432-439.

- Снегирева Н.С., Авилова Н.Д., Мчедлишвили Б.В., Загорский Д.Л., Нечаев А.В. Электронно-микроскопическое исследование взаимодействия биологических объектов с пористыми мембранами. Тез.докл. XII Российский симпозиум по растровой микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. РЭМ-2001, с.74.

- Яминский И.В., Большакова А.В., Киселева О.И., Филонов А.С. Сканирующая зондовая микроскопия бактериальных клеток. Мед. физика, 2001, №11, с.90.

- Яминский И.В. Атомно-силовая микроскопия энтеробактерий. Материалы II Белорусского семинара по сканирующей зондовой микроскопии, Минск, 1996, с.9-11.

- Яминский И.В. Различия клеточной поверхности гибридных бактерий Escherichia coli К12, наследующих rbf а3,4 ген Shigella flexneri, выявляемые с помощью атомно-силовой микроскопии. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 1997, №6, с.15-19.

- Яминский И.В., Еленский В.Г. Сканирующая зондовая микроскопия: библиография (1982-1997), Под ред. И.В. Яминского, М., Научный мир, 1997, 318 с.

- Huxley H.E. Muscular Contraction. Endeavour, 1956, v.15, p.177.

- Соколов Г.Б. Математическое моделирование попеременного движения скелетных мышц. В: Тез. докл. IV Всероссийской конференции по биомеханике, Нижний Новгород, 1998, с.78.

- Паньков А.А. Обобщенный метод самосогласования для композитов со случайными упругими свойствами фаз составных или полых включений. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №3, с.310-332.

- Видюков В.И. Основные аспекты обработки сцинтиграфических изображений. Медицинская физика, 2001, №11, с.13.

- Ramael M. Molekular Pathology: Classical Morphology with Molecular Knowledge. Microscopy and analysis, Sept. 2001, pp.5-7.

- Гладкова Н.Д., Починко В.В., Никулин Н.К. и др. Оптическая когерентная томография в инфракрасном диапазоне - последние результаты и перспективы. В: тез. докл. Симпозиума "Неинвазивная диагностика", 1995, с. 47.

- Верхлютов ВМ, Санников Д.А., Краснов М.В., Пирогов Ю.А., Ярных В.Л., Анисимов Н.П. Трехмерная реконструкция головы и головного мозга по данным МРТ. Медицинская физика, 2001, №11, с.98.

- Aвтандилов Г.Г. Введение в количественную патологическую морфологию. М., Медицина, 1980, 216 с.

- Автандилов Г.Г., Яблучанский Н.И., Губенко В.Г. Системная стереометрия в изучении патологического процесса. М., Медицина, 1981, 192 с.

- Автандилов Г.Г. Проблемы патогенеза и патологоанатомической диагностики болезней в аспектах морфометрии. М., Медицина, 1984, 288 с.

- Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. Руководство. М., Медицина, 1990, 384 с.

- Варфоломеев С.Д., Евдокимов Ю.М., Островский М.А. Сенсорная биология, сенсорные технологии и создание искусственных сенсорных систем. Вестн. РАН, 2000, т.70, №2, с.99-111.

- Блинцов А.Н., Снегирева Н.С., Бобкова А.Ф., Дзантиев Б.Б., Изумрудов В.А.. Ферментный иммунохроматографический анализ растительных вирусов. Докл. Акад. наук, 1997, т.356 (2), с.264-267.

- Фельдштейн М.М., Кузнецова Н.Л., Васильев А.Е., Снегирева Н.С. и др. Экспериментальное исследование массопереноса некоторых модельных лекарственных веществ через микропористые полимерные мембраны в водных растворах. Высокомол. соед., 1983, т.(А)ХХУ, N4, с.214-220.

- Лопухин Ю.М. Снегирева Н.С. Парфенов А.С. Лойко И.И. Модели кожи - биоактивные композиты для биомедицинских исследований, Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №4, с.41-50.

- Blintsov A.N., Kolosova A.Y., Snegireva N.S., Izumrudow V.A. and Bobkova A.F. The principles of using porous membrane carriers and water soluble polyelectrolytes for the immunochemical system components separation. 213th ACS National Meeting. San Francisco, CA, April 1997, 067.)

- Зарайский Е.И, Маркин А.В., Снегирева Н.С. Оптимизация биосенсорных иммунохроматографических систем, используемых для медицинского мониторинга. Тез. докл. IX Международного симпозиума: "Мониторинг здоровья населения и окружающей среды. Технологии и информационные базы данных" М., 2001, с.203-204.

- Федорова В.Н., Виссарионов В.А., Снегирева Н.С. и др. Акустическая анизотропия кожи. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №4, с.562-571.

- Кузнецова Н.Л., Снегирева Н.С., Яворская Е.С. Электронно-микроскопическое изучение особенностей контакта пористых полимерных материалов с клетками крови человека. V-й Всес. симп. по применению полимеров в медицине, Рига, 1981, с.145-147.

- Электронная микроскопия в минералогии. Под ред. Г.Р.Венка, М., Мир, 1979, 542 с.

- Соколов В.Н., Дементьева О.В., Сасов А.Ю. Комплекс РЭМ–микро-ЭВМ и его использование для количественного анализа формы и поверхности микроструктур. Поверхность, 1982, N11, с.111-123.

- Сасов А.Ю., Соколов В.Н. Цифровая обработка РЭМ-изображений. Изв.АН СССР, Сер.физ., 1984, т.48, N12, с.2389-2396.

- Снегирева Н.С., Кузнецова Н.Л., Яворская Е.С. Определение размера и распределения пор в полимерных пленках. Пластмассы, 1976, N9, с.64-65.

- Пфайфер П., Взаимодействие фракталов с фракталами, Труды VI Межд. Симп. "Фракталы в физике", М., Мир, 1988, с.72-81.

- Кузнецова Н.Л., Снегирева Н.С., Шилохвост В.П. и др. Электронно-микроскопическое исследование полимерных пористых мембран. Х-я Всес. конф. по электр. микроскопии, Ташкент, 1976, т.1, с.363-365.

- Венгерова Н.А., Шилохвост В.П., Снегирева Н.С. и др. Изучение структуры и свойств различных гидратцеллюлозных диализных мембран. Хим. фарм. журн., 1981, N1, с.80-82.

- Вовчук А.И., Барам Б.Ш., Снегирева Н.С. и др. Мембрана для исследования деформируемости эритроцитов. Тезисы докл. VII симпозиум "Применение полимеров в медицине", Минск, 1985, с.40-42.

- А.И.Вовчук, Н.С.Снегирева, Г.Н.Ковалев, В.П.Шилохвост Управление структурой при получении новых фильтрационных мембран. В: Мембранные процессы в биотехнологии, медицине и пищевой промышленности, Сб.тез. докл.конф., М., Изд. Биомаш., 1991, с.30-31.

- Власов Г.С., Снегирева Н.С., Ковалев Г.Н. и др. Применение мембран в микроточечном иммуноферментном анализе. VIII-й Всес. симп. по применению полимеров в медицине, Киев, 1989, с.101-102.

- Шилохвост В.П., Вовчук А.И., Снегирева Н.С. и др. Применение комплекса РЭМ-ЭВМ при оценке структуры микрофильтрационных мембран. Всес. научно-техн. конф. "Автоматизация и компьютеризация научных исследований и технологических процессов", М., Изд. ЦБНТИМедпром, 1988, с.98.

- Цивинская Л.К., Снегирева Н.С., Вовчук А.И., Мчедлишвили Б.В. Использование аппаратно-программного комплекса для анализа структуры микрофильтрационных мембран. В: Тезисы докладов VIII-й Конференции по электронной микроскопии, г.Черноголовка, 1993, с.62.

- Снегирева Н.С., Гусынина А.М., Плохотник Д.В. Растрово-оптические методы при морфометрии клеток. В: Тезисы докладов VIII-й Конференции по электронной микроскопии, г.Черноголовка, 1993, с.155.

- Снегирева Н.С., Зарайский Е.И., Киликовский В.В. и др. Моделирование структуры пористых пленок и прогнозирование поведения в них биологических жидкостей и клеток. В сб. Тез. докладов 4-й Всероссийской конференции «Биомеханика-98», Нижний Новгород, 1998, с.28.

- Маркин А.В., Снегирева Н.С., Зарайский Е.И. Количественный метод оценки сигнала в иммунохроматографических диагностических системах. Тез. докл. VIII-го Всероссийского Симпозиума по жидкостной хроматографии и электрофорезу, М., 2001, с.83.

- А.С. СССР N 1539601. Способ морфометрического анализа объектов с дисперсной структурой. Снегирева Н.С., Жукоцкий А.В., Козлова О.В. и др. Откр. изобр.1990, N4, с.159.

- Снегирева Н.С., Блинцов А.Н., Андрейкина Н.В., Ковалев Г.Н. Оптимизация выбора структуры материалов для изготовления биосенсорных элементов. В сб. Тезисы докладов Международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, медицине, экологии», Гурзуф, 1997, с.77-78.

- Снегирева Н.С., Федорова В.Н., Обрубов С.А. и др. Взаимосвязь биомеханических и гистологических характеристик тканей. Международная Конференция по Биомеханике, г.Усть-Качка, 1999, c.182-183.

- Рылов Е.Е., Снегирева Н.С., Шилохвост В.П. Электронно-микроскопические методы исследования и контроля медицинских полимеров. Хим.фарм. журн., 1982, N1, с.78-84.

- Безухов И.М., Лаврентьев В.В., Снегирева Н.С. О методике определения адгезионной прочности при клеевом соединении костей. Мед. Тех., 1968, №2, с.21-23.

- Pate J.W. Quantitation of the Porous Nature of Prosthetic Materials. J. Surg. Res., 1964, v.IV, N10, pp.440-444.

- Снегирева Н.С., Федорова В.Н., Обрубов С.,А., Сидоренко Е.И., и др. Распределение напряжений в различных топографических зонах век у детей в норме и при патологии. В сб. “Биомеханика -98”, Тез. докл. 4-й Всеросс. конф., Нижний Новгород, 1998, с.23.

- Науменко А.В., Белогубцев Е.С, Федорова В.Н., Якимец В.Г. Определение вязкоупругих свойств полиакриламидного гидрогеля, используемого в пластической хирургии, динамическим методом кварцевого резонатора. Вестник РГМУ, 2001, №5, с.46-49.

- Григорьев А.Г., Крыжановский К., Рудаков П., Сафонов И., Шкловер В. Программное обеспечение анализа изображений, формируемых растровым электронным микроскопом. В: Тез.докл. XII-го Российского симпозиума по растровой микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. РЭМ-2001, с.135.

- Пискунова Н. Н., Асхабов А.Н., Радаев В. А. Морфинг - реконструкция поверхностных процессов по данным АСМ-наблюдений роста кристаллов из раствора, В: Тез.докл. XII-го Российского симпозиума по растровой микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. РЭМ-2001, с.188.

- Суханова Т.Е., Вылегжанина М.Э. Растровая электронная микроскопия полимерных волокон (обзор). В: Тез.докл. XII-го Российский симпозиум по растровой микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. РЭМ-2001, с.77.

- Ющенко В.С., Некрасов А.Н. Scientific Interactive Graphics. М., 1996, 101 с.

- Кирш А.А., Худяков С.В., Яворская Е.С. Исследование возможности использования фрактальных структур для описания однородных пористых сред. Сб. докл. III-й Конферен. Асинком, 1993, с.110-114.

- Соколов В.Н., Юрковец Д.И., Разгулина О.В., Мельник В.Н. Автоматизированная система морфологического анализа скелетного компонента микроструктуры по РЭМ-изображениям. В: Тез.докл. XII-го Российского симпозиума по растровой микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. РЭМ-2001, с.161.

- Гайнутдинов Р.В., Занавескина И.С., Степина Н.Д., Клечковская В.В., Кузнецов Ю.П., Толстихина А.Л., Фейгин Л.А., Хрипунов А.К. Изучение структуры композитных мембран. В: Тез.докл. XII-го Российского симпозиума по растровой микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. РЭМ-2001, с.174.

- Поступила в редакцию 10 декабря 2001 года.