ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-3 ПЬЕЗОКОМПОЗИТА ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ
ПРИКЛАДНЫХ ПРОБЛЕМ

Белоконь А.В., Бондарев П.М.

Ростовский Государственный Университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

## РЕЗЮМЕ

В данной работе получены выражения эффективных характеристик пьезокомпозитов 1–3 связности для низкочастотных прикладных проблем, получены эффективные постоянные композита, зависящие как от свойств пьезокерамики и полимерного заполнителя, так и от функции керамического заполнения, которая показывает относительное значение заполнения пьезокомпозита керамикой. Рассмотрено влияние модуля Юнга полимерного заполнителя, а также влияние пористости керамических стержней на основные характеристики рассматриваемого композита при применении таковых вместо чистой пьезокерамики. Показано, что, во-первых, данный тип пьезокомпозитов более предпочтителен во многих прикладных задачах, по сравнению с чистой керамикой, и, во-вторых, изменение свойств материалов оказывают значительное влияние на основные характеристики композита. Кроме того, представлен сравнительный анализ полученных результатов с известными в литературе, полученными как численно, так и аналитически.

1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время в механике сплошной среды появился и получил широкое распространение новый раздел – электроупругость, основным направлением которого является изучение материалов с пьезоэлектрическими свойствами. Эффект связности поля механической деформации и электрического поля получил огромное применение во многих областях медицины (литотриптеры, ультразвуковые приборы), в подводных сканирующих устройствах (сонары, сенсоры, актуаторы), в дефектоскопии и др. Вполне очевидно, что работа устройств в вышеозначенных областях должна отличаться высокой надежностью и точностью, т.к. зачастую именно от их результатов зависит здоровье и жизнь людей. В связи с этим необходимо точное и доскональное изучение свойств и характеристик пьезокерамических материалов, и сопряженных электроупругих полей в них. Использование пьезокерамических материалов при производстве преобразователей зависит от многих факторов, таких как их физические свойства, цена, долговечность в употреблении, трудоемкость производства и др. И хотя большинство механических характеристик хорошо изучено и прекрасно поддаются описанию и пониманию, существуют, однако, внутренние физические характеристики, которые можно измерить, но порой трудно понять и предсказать их поведение в тех или иных условиях. Поэтому зачастую правильный выбор материала при использовании его в приборе играет немаловажную роль. Результаты, представленные в работах
[1-6] говорят о том, что некоторые свойства пьезокерамики зачастую служат фактором, ограничивающим ее использование при производстве пьезопреобразователей. И поскольку модификация пьезоэлектриков дорога, трудоемка и порой приводит к нежелательным результатам, то возникает вполне резонный вопрос, а что же делать дальше в этом направлении. Здесь есть два пути, первый из которых предлагает изобретение новых пьезокерамических материалов для получения новых свойств и характеристик. Однако, он очень дорог и трудоемок, и зачастую результаты не оправдывают надежд. Поэтому более верным, простым, а потому и наиболее предпочтительным кажется другой путь, в котором на смену чистым пьезоэлектрическим материалам приходят пьезокомпозиты – некие гетерогенные структуры, которые являются смесью пьезоактивной керамики с неактивным веществом, которое может быть как мягче керамики (например, полимерный заполнитель), так и жестче ее (к примеру, металлические компоненты). Однако, здесь существуют проблемы, связанные с изучением свойств и характеристик пьезокомпозитных материалов, т.к. стоимость экспериментальных тестов для пьезокомпозитов по определению констант и характеристик довольно высока, что связано с технологическими трудностями при их производстве. Поэтому для целенаправленного поиска оптимальных составляющих композита и прогнозирования его свойств требуется умение теоретически определять эффективные параметры композита в зависимости от свойств материалов его составляющих [7].

Можно говорить о том, что появление пьезоэлектрических композитных материалов стало очередным шагом в истории электроупругости, т.к. открываются новые широкие возможности для поиска и создания современных материалов, свойства которых зависят не только от природы, содержания и характера связности составляющих компонент композитов, но также и от формы, размера, расположения компонент и т.п. И что самое главное, характерные свойства новых материалов могут изменяться в несколько раз, и даже возможно появление новых характеристик. При этом управление параметрами пьезокомпозитов оказалось намного более простым по сравнению с чистой пьезокерамикой.

По данным [1,3-6,8,9], акустический импеданс, к примеру, довольно высок у пьезокерамических материалов, но низок у композитов. А, например, коэффициент электромеханической связи – наоборот, низок у керамики, но довольно высок у композитов. Далее, при использовании пьезокомпозитных материалов вместо чистой пьезокерамики можно наблюдать значительное увеличение частотного диапазона, которое порой достигает значений, на порядок превышающие аналогичные для чистой керамики [3]. Кроме того, не стоит забывать и о гибкости пьезокомпозитов, основанной на использовании мягких полимерных заполнителей, что упрощает создание устройств со сложной формой.

В настоящее время существует более десяти типов пьезокомпозитных материалов, но все же одним из наиболее используемых, а потому наиболее интересным для рассмотрения является пьезокомпозит 1-3 связности, который представляет собой регулярный массив пьезокерамических стержней, параллельно вставленных в мягкий полимерный заполнитель. Предполагается, что стержни – одномерные тела, а полимерный заполнитель является трехмерным. Поэтому композит данного класса и получил название 1-3 связности (рис.1).

Рис.1. Структура пьезокомпозита 1-3 связности.

Большое количество задач для пьезокомпозитов 1-3 связности связано с изучением их характеристик, где композиты представляются в качестве волокнистых [10-17], и, исходя из этого, производятся построения моделей и их расчетов.

В работе [16] на основе метода объемного усреднения [18,19] предлагается способ определения значений эффективных модулей для гибридного однонаправленного волокнистого композита асимптотически, где пьезоактивная фаза представлена в виде однонаправленных цилиндрических волокон периодической структуры. Здесь каждая периодическая ячейка среды сама является двухфазным композитом, где пьезоэлектрик – это электроупругий материал гексагональной структуры. Для получения обобщенных усредненных модулей пьезокомпозитного материала было использовано аналитическое решение поставленной задачи в рядах дваждыпериодических эллиптических функций Вейерштрасса. Как правило, в решении задач подобными методами используется так называемая “вилка” Хашина-Штрикмана [20], то есть определяются верхние и нижние границы рассматриваемых параметров. Однако такой метод зачастую дает большие погрешности, лежащие в пределах 30%.

Работы [13-15,21,22] также посвящены поиску точных отношений, которые могут существовать между эффективными модулями волокнистых пьезокомпозитов с цилиндрическими пьезоактивными волокнами. Однако здесь присутствуют также пироэлектрические компоненты, то есть рассматривается влияние температуры на общие свойства материала. Решение задачи производится на основе метода эффективных модулей [23-25], а также путем разложения существующей задачи на две, но с различными граничными условиями.

Следующий класс задач, связанный с изучением свойств пьезокомпозитов
1-3 связности, посвящен оптимизации композита. Однако здесь существует два направления. Первое [26-30] проводит топологическую оптимизацию пьезоактивной фазы, то есть решением задачи является оптимальная форма пьезокерамических стержней при заданных желаемых характеристиках. Здесь модули материала представляются Y-периодическими функциями, то есть наблюдается периодическая повторяемость геометрии композита. Решение задачи часто основано на методе конечных элементов для некоторой части рассматриваемого пьезокомпозитного материала. Следует заметить, что по результатам решения некоторых задач были проведены экспериментальные тесты и сравнение численных результатов с экспериментальными оказалось очень хорошим [26].

Второе направление оптимизационных задач однонаправленных 1-3 пьезокомпозитов связано с геометрическим расположением пьезоактивных компонент композита и физико-механическими свойствами полимерного заполнителя [31,32]. Здесь, в основном, рассматриваются задачи для гидростатических приложений, а композит берется как материал, где пьезоэлектрические стержни вставлены в трансверсальноизотропную полимерную матрицу. Основным результатом данных исследований можно считать, что оптимальным 1-3 композитом является материал, состоящий из гексагонального массива стержней, вставленных в высокоанизотропную полимерную матрицу с отрицательным коэффициентом Пуассона в некоторых направлениях [31-33]. Для решении задач используется упомянутый выше метод Хашика-Штрикмана, поэтому здесь также присутствует существенный разброс верхней и нижней границ решения.

Следующий тип рассматриваемых задач [34] связан с изучением волновых процессов в композитах и, в частности, с возможностью влияния изменений свойств композита на его частотный диапазон. То есть здесь рассматриваются возможности увеличения ширины рабочих частот или наоборот - получение так называемых “stopband”, то есть полностью нерабочего частотного диапазона. Для решения поставленных задач в данных работах предлагается два различных подхода, первый из которых основан на использовании волновой теории Блока [35,36]. Второй метод решения – это так называемый мембранной метод, который состоит в численном решении уравнений движения в двухфазной среде с периодической структурой. Результатом решения задачи данным методом является графическое изображение волнового движения среды. Для отдельно взятой моды были получены результаты, сравнительный анализ которых дает погрешность порядка пяти процентов.

Не менее интересными представляются работы [8,9,29,37-46], в которых проводится численный анализ пьезокомпозитов, где в качестве основного метода исследователи используют метод конечных элементов. Как правило, целью подобных исследований является расчет конкретных задач, то есть конкретных материалов и конструкций. Таким образом, данные работы посвящены, в основном, расчету наперед заданных характеристик на предмет их оптимизации, модернизации и т.п. Положительной стороной данных задач можно считать возможность расчета пьезокомпозитов (в данном случае 1-3 связности) со стержнями любой формы и любого расположения в композите. Кроме того, здесь существует возможность прямой визуализации полученных результатов, в том числе и визуализации формы композита, стержней, заполнителя, собственных форм при любых заданных условиях. Однако при всех достоинствах метода огромным минусом можно считать трудоемкость проведения расчета для всего рассматриваемого пьезокомпозитного образца, так как при этом сильно увеличивается число конечных элементов для триангуляции рассматриваемого образца (число которых порой может достигать десятков и сотен миллионов), что, несомненно, является проблематичным даже для современных вычислительных систем. Поэтому метод конечных элементов является оптимальным только при расчете небольших конкретных задач для некоторых подобластей пьезокомпозитных материалов.

Большинство из рассмотренных выше задач посвящено зучению количественных характеристик пьезокомпозита. Однако не менее интересным представляется исследование пьезокомпозитов на предмет изучения их качественных характеристик. То есть если невозможно рассчитывать пьезокомпозитные материалы в устройствах прямо из-за большой неоднородности и сложности геометрического строения, то можно пойти другим путем. Целью его является поиск неких эффективных констант пьезокомпозитного материала, при которых материал можно считать однородным и, соответственно, решать поставленные задачи как с однородным материалом. Кажется вполне очевидным, что данное направление может принести достаточно хорошие результаты для исследований свойств пьезокомпозитов. Также, областью применения полученных результатов может быть предсказание электроупругих свойств композита путем построения его математической модели. Это, несомненно, представляет огромный интерес для производителей пьезокомпозитных материалов, так как затраты на проведение практических экспериментов с композитами различного строения и структуры на порядки выше экспериментов численных, полученных на основе математического моделирования.

Таким образом, в данном исследовании строится модель пьезокомпозитов
1-3 связности с целью поиска его эффективных постоянных, связывающих между собой как константы пьезоактивного материала, так и неактивного, а также исследования характеристик композита в зависимости от свойств его компонент. Для пьезокомпозитов данного класса были рассмотрены подобные задачи [50,17,51,52] для различных приложений, где в качестве основного параметра фигурирует так называемый коэффициент керамического заполнения, который является количественным параметром и показывает заполненность композита пьезоактивным веществом. Однако в этих задачах не проводится исследования на предмет изучения свойств материала при изменении его структуры, например, жесткости полимерного заполнителя, свойств пьезокерамики и т.д., а также их влияния на основные характеристики материала для различных прикладных задач. Этот пробел и предлагается заполнить путем построения одномерной модели пьезокомпозита 1-3 связности, где уменьшение размерности происходит за счет введения дополнительных условностей.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В качестве рассматриваемой модели возьмем пьезокомпозит 1-3 связности (рис.1), который представляется бесконечной пластиной, лежащей в плоскости Ox1x2. Пьезокерамические стержни расположены перпендикулярно в рассматриваемой пластине и ориентированы вдоль оси Ox3, также как и вектор предварительной поляризации. Верхняя и нижняя грани композитного образца электродированы, к электродам подается разность потенциалов. Требуется провести упрощение основных уравнений электроупругости [53-55]

εC=SE⋅ σC+d⋅EC

DC=d⋅ σC+ЭT⋅EC									(2.1)

εP=S⋅ σP

DP=Э⋅EP,

где верхние символы С и Р обозначают принадлежность слагаемых к пьезокерамике и полимерному заполнителю, тензорные компоненты ε, σ, S, d и Э представляют, соответственно, упругую деформацию, напряжение, податливость, пьезомодуль и диэлектрическую проницаемость, векторы D и E - это магнитная индукция и электрическое поле. Кроме того, нашей целью является построение одномерной модели композита, получение эффективных постоянных для него, которые зависят как от констант пьезокерамики и полимерного заполнителя, так и функции керамического заполнения. На основе выведенных эффективных постоянных требуется получить эффективные характеристики для низкочастотных прикладных задач, рассмотреть влияние жесткости полимерного заполнителя и пористой пьезокерамики, при применении таковой вместо чистой керамики, на эффективные характеристики рассматриваемого пьезокомпозита.

3. ВЫВОД УРАВНЕНИЙ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОСТОЯННЫХ

Кроме того, что рассматриваемый пьезокомпозитный образец 1-3 связности предлагается рассматривать в виде бесконечной пластины, предлагается ввести дополнительные условия, которые позволят значительно упростить уравнения (2.1) и привести задачу к одномерному виду. Как уже упомяниналось, только верхняя и нижняя грани рассматриваемого пьезокомпозитного образца покрыты электродами. В этом случае существующее электрическое поле будет направлено только вдоль оси Ox3, поэтому из рассмотрения можно исключить все составляющие векторов электрического поля за исключением его третьих компонент:

Е1С=Е2С=Е2Р=Е2Р=0								(3.1)

В этом случае можно также говорить о равенстве значений третьих компонент электрического поля в пьезокерамике и полимерном заполнителе:

Е3С=Е3Р=Е3										(3.2)

Поскольку практически все прикладные устройства для рассматриваемого типа пьезокомпозитов работают только в одном направлении, параллельном пьезокерамическим стержням (Ox3), то можно предположить отсутствие каких-либо существенных сдвиговых напряжений, т.е. в данном случае можно пренебречь всеми сдвиговыми компонентами напряжений:

σ4С=σ5С=σ5С=σ4Р=σ5Р=σ6Р=0							(3.3)

Это, в свою очередь, сводит к нулю величины всех сдвиговых деформаций:

ε4С=ε5С=ε5С=ε4Р=ε5Р=ε6Р=0							(3.4)

В рассматриваемой задаче пьезокерамические стержни представляются одномерными телами, а полимерный заполнитель обладают изотропностью и симметричностью в направлениях Ox1 и Ox2. Поэтому можно ввести следующие равенства:

ε1С=ε2С=εС

ε1Р=ε2Р=εР										(3.5)

Принимая во внимание, что напряжения, возникающие в этих направлениях в керамических стержнях и полимерном заполнителе между ними, одинаковы, введем следующие равенства:

σ1С=σ2С=σ1Р=σ2Р=σ								(3.6)

Предположим, что деформация в направлении, параллельном керамическим стержням, т.е. в направлении оси Ox3, является равновеликой в обоих компонентах пьезокомпозита. В этом случае

ε3С=ε3Р=ε3										(3.7)

Таким образом, с учетом всех введенных предположений, система уравнений (2.1) сводится к следующему виду:

εС=(S11E+S12E)σ+S13Eσ3C+d31E3

ε3=2S13Eσ+S33Eσ3C+d33E3

D3C=2d31σ+d33σ3C+Э33TE3								(3.8)

εP=(S11+S12)σ+S12σ3P

ε3=2S12σ+S11σ3P

D3P=Э11E3

Далее введем функцию керамического заполнения композита fV, которая представляет отношение объема пьезокекерамики в пьезокомпозите к его общему объему. В этом случае суммарная деформация в керамике и полимере в направлениях оси Ox1 (а также Ox2) может быть представлена в следующем виде [19,56]:

ε=fVεC+(1−fV)εP									(3.9)

Аналогичным образом выразим компоненты деформации и индукции:

σ3=fVσ3C+(1−fV)σ3P								        (3.10)

D3=fVD3C+(1−fV)D3P							        (3.11)

Далее компоненты деформации 3, напряжения  и электрического поля Е3 представляются в качестве независимых переменных. Тогда уравнения (3.8) сводятся к следующему виду:

εC=S11E+S12E−2(S13E)2S33Eσ+S13ES33Eε3+d31−d33S13ES33EE3

σ3C=−2S13ES33Eσ+1S33Eε3−d33S33EE3

D3C=2d31−d33S13ES33Eσ+d33S33Eε3+Э33T−d332S33EE3			        (3.12)

εP=S11+S12−2S132S11σ+S12S11ε3

σ3P=−2S12S11σ+1S11ε3

D3P=Э11E3

Подставим полученные соотношения в уравнения (3.9) - (3.11). Получаем систему уравнений:

ε=fVS11E+S12E−2(S13E)2S33E+(1−fV)S11+S12−2S122S11σ++fVS13ES33E+(1−fV)S12S11ε3+fVd31−d33S13ES33EE3

σ3=−2fVS13ES33E−2(1−fV)S12S11σ++fV1S33E+(1−fV)1S11ε3−fVd33S33EE3						        (3.13)

D3=2fVd31−d33S13ES33Eσ+d33S33Eε3+fVЭ33T−d332S33E+(1−fV)Э11E3

Преобразовывая систему (3.13) к системе определяющих уравнений электроупругости пьезокомпозита с независимыми переменными , 3 и Е3, получим:

ε=(S11E+S12E)σ+S13Eσ3+d31E3

ε3=2S13Eσ+S33Eσ3+d33E3							        (3.14)

D3=2d31σ+d33σ3+Э33TE3,

Здесь эффективные модули выражены следующим образом:

S11E+S12E=fVS11E+S12E−2(S13E)2S33E+(1−fV)S11+S12−2S112S11+

+2(fVS11S13E+(1−fV)S12S33E)2S11S33E(fVS11+(1−fV)S33E)						        (3.15)

S13E=2fVS11S13E+(1−fV)S12S33EfVS11+(1−fV)S33E						        (3.16)

d31=fVd31+d33(1−fV)(S12−S13E)fVS11+(1−fV)S33E					        (3.17)

d33=fVd33S11fVS11+(1−fV)S33E							        (3.18)

Э33T=fVЭ33Е−(1−fV)d332fVS11+(1−fV)S33E+(1−fV)Э11			        (3.19)

4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИХ СВОЙСТВА

После того, как эффективные модули пьезокомпозита 1-3 связности получены, рассмотрим основные его характеристики для преобразователей сенсорного типа, т.е. таких, которые используются для низкочастотных гидростатических приложений в качестве приемников.

Рассмотрим следующие характеристики [2,8,9,26-30,31,32,38,51,52,55]. Объемный пьезомодуль, который еще называют мерой чувствительности поляризации:

dh=d33+2d31										(4.1)

Как видно из названия, данная характеристика показывает чувствительность сенсора, т.е. чем более высокое значение достигает dh, тем более высокий отклик имеет прибор при одинаковых прочих условиях.

Комбинируя только что рассмотренную характеристику с диэлектрической проницаемостью и дилатационной податливостью, получим выражения для пьезочувствительности:

gh=dhЭ33T,											(4.2)

фактора качества:

dhgh=dh2Э33T										(4.3)

и гидростатического коэффициента связи:

kh=dhЭ33TShE										(4.4)

Здесь величина

ShE=2S11E+2S12E+4S13E+S33E								(4.5)

называется дилатационной или гидростатической податливостью.

Для рассматриваемого пьезокомпозита 1-3 связности интерес представляют задача о влиянии жесткости полимерного заполнителя на основные гидростатические электроупругие характеристики пьезокомпозита, а также задача о поведении этих характеристик при применении пористостых керамических стержней в композите вместо стержней из чистой пьезокерамики. Здесь в качестве пьезокерамики используется PZT-4 (см.табл.1) а полимерный заполнитель имеет модуль Юнга от 1 до 9 ГПа, коэффициент Пуассона, равный 0.3 и нормированное значение диэлектрической проницаемости – 5.

Графическое изображение данных величин при изменении модуля Юнга композитного заполнителя от 1 до 9 ГПа представлено на рис.2. Можно заметить, что изменение модуля Юнга полимерного заполнителя оказывает очень высокое влияние на характеристики композита.

Таблица 1.

Материальные характеристики пьезокерамики PZT-4.

| PZT-4 |  |
| --- | --- |
| S11E*10-12 (м2/Н) | 12.3 |
| S12E*10-12 (м2/Н) | -4.1 |
| S13E*10-12 (м2/Н) | -5.3 |
| S33E*10-12 (м2/Н) | 15.1 |
| d31*10-12 (Кл/м) | -123 |
| d33*10-12 (Кл/м) | 289 |
| Э33T (ф/м) | 0.000000011505 |

Рис.2.	Поведение нормированных значений объемного пьезомодуля (dhdhC), фактора качества (dhghdhghC), пьезочувствительности (ghghC) и гидростатического коэффициента связи (khkhC) при изменении модуля Юнга полимерного заполнителя.

Так, например, нормированное значение объемного пьезомодуля (dhdhC) в своем максимуме для случая мягкого заполнителя почти на 80% превосходит аналогичное значение для случая самого жесткого из рассматриваемых заполнителей. Такая же ситуация наблюдается и для таких величин, как нормированные фактор качества (dhghdhghC) и пьезочувствительность (ghghC). Однако в последних случаях модуль Юнга полимерного заполнения оказывает намного более сильное влияние. Здесь, например, максимальное значение для случая мягкого полимера при достаточно невысоком заполнении пьезокомпозитного образца керамикой почти в 80 раз больше аналогичного для чистой пьезокерамики. Теперь рассмотрим такую величину, как нормированный гидростатический коэффициент связи (khkhC). Результаты, представленные в графическом виде, показывают, что, в общем случае, изменение модуля Юнга заполнителя не оказывает глобального влияния на данную характеристику. Однако и здесь существует пиковое значение, появляющееся при использовании мягкого полимера. Таким образом, можно сделать вывод, что в прикладных задачах сенсорного типа наиболее оптимальным представляется вариант, где заполненность композита пьезокерамикой находится в диапазоне 5%-15%, т.к. только в этом случае во всех рассматриваемых характеристиках наблюдаются максимальные значения.

Хотелось бы отметить, что из-за своих свойств в последнее время все более широкое распространение получают композиты из пористой пьезокерамики, которые значительно превосходят аналогичные для чистой пьезокерамики [57-60]. Поэтому было бы интересно рассмотреть смесь этих двух пьезокомпозитов, т.е. рассмотреть поведение характеристик 1-3 пьезокомпозита со стержнями, изготовленными из пористой пьезокерамики, где в качестве пористой керамики используется материал ПКР-7М [61]. Пористость пьезокерамических стержней берется в диапазоне от 0% до 60%.

Из полученных результатов (рис.3) видно, что здесь не существует каких-либо максимальных или пиковых значений и выбор в пользу применения того или другого материала зависит лишь от области применения преобразователя. Однако можно сделать следующие выводы. При использовании слабопористой пьезокерамики в композите при заполнении композита керамикой около 20% практически все величины имеют максимальное значение. Однако в этом случае возникают проблемы технологического характера, связанные со сложностью изготовления пьезокомпозитных образцов. С другой стороны, при применении керамических стержней с пористостью около 60%, при значениях fV, близких к 0.8, все характеристики также близки к своему максимуму. Таким образом, выбор того или иного случая должен основываться только на применении тех или иных характеристик. Однако, второй случай, т.е. применение пористой керамики, кажется все же более предпочтительным вследствие того, что изготовление 1-3 пьезокомпозитов со стержнями большого размера проще технологически.

Рис.3.	Поведение объемного пьезомодуля (dh), фактора качества (dhgh), пьезочувствительности (gh) и гидростатического коэффициента связи (kh) в 1-3 пьезокомпозитах со стержнями из пористой керамики.

5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Очевидно, что интерес представляют сравнения полученных результатов с аналогичными, известными в литературе. В данной работе проводится сравнительный анализ результатов, полученных как аналитически [10,11], так и численно [26-30] на основе метода конечных элементов.

В первом случае [10,11] рассматривались волокнистые пьезокомпозиты 1-3 связности гексагональной упаковки с цилиндрическими керамическими стержнями. Здесь неизвестные функции перемещений и электрического потенциала считаются аналитически с использованием быстрых переменных, разложением в ряды, использованием функций Вейерштрасса, Натанзона и т.д. Графически сравнение результатов можно наблюдать на рис.4. Здесь приведены сравнительные значения результатов для композита, состоящего из пьезокерамических стержней PZT-4 (табл.1), вставленных в эпоксидную смолу с модулем Юнга E=3ГПа, коэффициентом Пуассона =0.4 и нормированной диэлектрической проницаемостью, равной 5. На графиках сплошными и штрихованными линиями представлены результаты, полученные в данной работе, а знаками “*” и “+” соответствующие значения, представленные в работах [10,11]. Видно, что характер кривых практически идентичен: на левом рисунке сплошная линия представляет поведение нормированного объемного пьезомодуля (dhdhC), крестиками обозначается тот же сравнительный параметр.

Рис.4.	Сравнение нормированных значений пьезо-чувствительности (ghghC), объемного (dhdhC) и продольного (d33d33C) пьезомодулей.

И в том, и в другом случаях можно наблюдать наличие локального максимума (fV=0.3 в первом случае и fV=0.2 во втором), который затем несколько спадает и затем, с увеличением коэффициента заполнения, его значения практически не изменяются. Близки в обоих случаях также и значения нормированного продольного пьезомодуля (d33d33C). Здесь наблюдается рост до некоторых пределов, после которых значения пьезомодуля практически не изменяются. Также можно говорить и о качественном совпадении результатов для нормированной пьезочувствительности (ghghC) с той лишь разницей, что максимальные значения несколько различаются. Это можно объяснить как малым значением шага по оси абсцисс в данной диссертационной работе, так и различными упаковками композита.

Во втором случае (рис.5) представлены графики сравнения результатов данной работы с аналогичными, полученными численно на основе метода конечных элементов [26-30]. Здесь использованы материалы PZT-5A для пьезокерамических стержней и Stycast (c11=1.23*1010, c12=0.52*1010 и 11=0.0000000000354) в качестве полимерного заполнителя. Видно, что за исключением фактора качества, где существует некоторое расхождение порядка 5%–8% для максимальных значений, все остальные значения практически совпадают.

Таким образом, можно говорить о том, что результаты, полученные в данной работе для пьезокомпозитов 1-3 связности, практически совпадают с известными, полученными как численно, так и аналитически. То есть для некоторых прикладных задач, где достаточного построения одномерной модели (а практически все пьезокомпозиты 1-3 связности работают только в одном направлении – параллельно керамическим стержням), используемый здесь метод является предпочтительным в силу простого представления эффективных постоянных пьезокомпозита как функций керамического объемного заполнения, а также постоянных пьезокерамики и заполнителя.

Рис.5.	Сравнение абсолютных значений фактора качества (dhgh), гидростатического коэффициента связи (kh), объемного (dh), продольного (d33) и поперечного (d31) пьезомодулей.

Таблица 2.

Материальные характеристики пьезокерамики PZT-5A.

| PZT-5A |  |
| --- | --- |
| S11E*10-12 (м2/Н) | 16,4 |
| S12E*10-12 (м2/Н) | -5,7 |
| S13E*10-12 (м2/Н) | -7,2 |
| S33E*10-12 (м2/Н) | 18,8 |
| d31*10-12 (Кл/м) | -171 |
| d33*10-12 (Кл/м) | 374 |
| Э33T (ф/м) | 0.000000015045 |

ЛИТЕРАТУРА

- Fleury G., Gondard Ch. Improvements of ultrasonic inspections throat the use of piezo-composite transducers. Transl. at the 6th European Conference on non destructive testing, 1994, pp.41–47.

- Jong N. de, Burn M. Transducers in medical ultrasound: Part two. Vibrations modes, matching layers and grating lobes. Ultrasonics. July, 1985, pp.176–182.

- Lach M., Platte M., Ries A. Piezoelectric materials for ultrasonic probes. NDTnet, September, 1996, vol.1, N 09.

- Newnham Robert E. Molecular mechanisms in smart materials. Material Research Society Bulletin, 1997, v.XXII, N5, 48 pp.

- Newnham Robert E., Skinner D.P., Cross L.E. Connectivity and piezoelectric-pyroelectric composites. Materials Res. Bull., 1978, v.17, pp.525–540.

- Splitt G. Piezocomposite Transducers - a Milestone for Ultrasonic Testing. NDTnet, July, 1996, v.1, N 07.

- Устинов Ю.А. Электроупругость. Некоторые вопросы математического моделирования. Соросовский Образовательный Журнал, 1996, Математика.

- Hayward G., Bennet J. Assessing the influence of pillar aspect ratio on the behavior of 1-3 connectivity composite transducers. IEEE Transactions on ultrasonic, ferroelectrics, and frequency control, 1996, v.43, N1, pp.98–108.

- Hayward G., Bennett J., Hamilton R. A theoretical study on the influence of some constituent material properties on the behavior of 1-3 connectivity composite transducers. Journal of Acoustic Society of America, 1995, N98 (4), pp.2187–2196.

- Гетман И.П. О магнитоэлектрическом эффекте в пьезокомпозитах. ДАН СССР, 1991, т.317, №2, с.1246–1259.

- Гетман И.П., Мольков В.А. об эффективных характеристиках пьезоактивных композитов с цилиндрическими включениями. ПММ, 1992, т.35, №3, с.501–509.

- Победря Б.Е., Мольков В.А. Эффективные характеристики однонаправленного волокнистого композита с периодической структурой. Изв. АН СССР, МТТ, 1985, №2, с.58–71.

- Benveniste Y. Exact results concerning the local fields and effective properties in piezoelectric composites. Journal of Engineering Materials and Technology, 1994, v.116, pp.36–48.

- Benveniste Y. Exact results in the micromechanics of fibrous piezoelectric composites exhibiting pyroelectricity. Proc. R. Soc. Lond., 1993, N441, pp.59–81.

- Benveniste Y. On the micromechanics of fibrous piezoelectric composites. Mechanics of Materials. 1994, v.18, pp.183–193.

- Castillero J.B., Otero J.A., Ramos R.R., Diaz R.G. The overall properties of piezocomposite materials with cylindrical fibers. ICIMAF Report, Havana, Cuba, 1997, 27 pp.

- Grekov A.A., Kramarov S.O., Kuprienko A.A. Effective properties of transversely isotropic piezocomposite with cylindrical inclusions. Ferroelectrics. 1989, v.99, pp.128–140.

- Мольков В.А., Гурова О.Э. Упругие модули однонаправленного волокнистого композита. Механика композитных материалов, 1986, №6, с.1017–1020.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. 1984, Москва, Изд-во МГУ, 336 с.

- Hashin Z., Shtrikman S. A variational approach of the theory of elastic behavior of multiphase materials. Journal of mechanics and physics of solids, 1963, v.11, pp.127–140.

- Benveniste Y. Piezoelectric inhomogeneity problems in anti-plain shear and in-plain electric fields - how to obtain the coupled fields from the uncoupled dielectric solution. Mechanics of Materials, 1997, v.25, pp.59–65.

- Benveniste Y., Dvorak G.J. Uniform fields and universal relations in piezoelectric composites. J. Mech. Phys. Solids, 1992, v.40, N6, pp.1295–1312.

- Хорошун Л.Н., Маслов Б.П., Лещенко П.В. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов. Киев, Наукова Думка, 1989, 347 с.

- Dunn M., Taya M. Micromechanics predictions of effective electro-elastic moduli of piezoelectric composites. Int. J. Solids Structures, 1993, v.30, pp.161–176.

- Dunn M., Li J. Analysis of microstructural fields in heterogeneous piezoelectric solids. International Journal of Engineering Science, 1999, v.37, pp.665–685.

- Silva E.C. Nelli, Fonseca J.S. Ono, Espinosa F. Montero de, Crumm A.T., Brady G.A., Halloran J.W., Kikuchi N. Design of piezocomposite materials and piezoelectric transducers using topology optimization – part I. Computational methods in engineering. 1999, v.6, N2, pp.117–182.

- Silva E.C. Nelli, Kikuchi N. Design of piezoelectric transducers using topology optimization. Smart Mater. Struct., 1999, v.8, pp.450–464.

- Silva E.C. Nelli, Nishiwaki Sh., Kikuchi N. Topology optimization design of flextensional actuators. IEEE Transactions on ultrasonic, ferroelectrics, and frequency control, 1993, v.47, N3, pp.657–671.

- Silva E.C. Nelli, Fonseca J.S. Ono, Kikuchi N. Optimal design of periodic piezocomposites. Computer methods in applied mechanics and engineering, 1998, v.159, pp.49–77.

- Silva E.C. Nelli, Fonseca J.S. Ono, Kikuchi N. Optimal design of piezoelectric microstructures. Computational Mechanics, 1997, v.19, pp.397–410.

- Gibiansky L.V., Torquato S. Optimal design of 1-3 composite piezoelectrics. Structural Optimization, 1997, v.13, pp.23–38.

- Gibiansky L.V., Torquato S. On the Use of Homogenization Theory to Optimally Design Piezocomposites for Hydrophone Applications. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1997, v.44, pp.233–247.

- Smith W. Optimising electromechanical coupling in piezocomposites using polymers with negative Poisson's Ratio. Proc. IEEE Ultras. Symp., 1991, pp.661–666.

- Certon D., Patat F., Lavassort F., Feuillard G., Karlsson B. Lateral resonances in 1-3 piezoelectric periodic composite: Modeling and experimental results. J. Acoust. Soc. Am., 1997, v.101 (4), pp.58–73.

- Auld B.A., Shui Y.A., Wang Y. Elastic wave propagation in three-dimensional periodic composite materials. J. Phys., 1984, v.45, pp.159–163.

- Auld B.A., Wang Y. Waves and vibrations in periodic composite plates. Proc. IEEE Ultrasonoc Symposium, 1984, pp.528–532.

- Bennet J. Development of a finite element modelling system for piezocomposite transducers. Ph.D. dissertation, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, Nov. 1995, 126 pp.

- Hayward G., Hossack J. Finite-element analysis of 1-3 composite transducers. IEEE Transactions on ultrasonic, ferroelectrics, and frequency control, 1991, v.38, N6, pp.618–629.

- Hayward G., Hossack J. Computer models for the analysis and design of 1-3 composite transducers. Ultrason. Int. 89 Conf. Proc., 1989, v.2, pp.531–536.

- Hayward G., Hossack J. Unidimensional modelling of 1-3 composite transducers. J. Acoust. Soc. Amer., v.88, N2, pp.599–608.

- Hayward G., Bennet J. Assessing the influence of pillar aspect ratio on the behavior of 1-3 connectivity composite transducers. IEEE Transactions on ultrasonic, ferroelectrics, and frequency control, 1996, v.43, N1, pp.98–108.

- Hayward G. A theoretical study on the influence of some constituent material properties on the behavior of 1-3 connectivity composite transducers. Journal of Acoustic Societyof America, 1995, N98 (4), pp.2187–2196.

- Jeng J.H., Bao X.Q., Varadan V.V., Varadan V.K. A complete finite element-eigenmode analysis for a 1-3 type of composite transducer including the effect of fluid loading and internal losses. Proc. IEEE Ultrason. Symp., 1988, pp.18–26.

- Wojcik G., DeSilets C., Nikodym L., Vaughan D., Abboud N., Mould J. Computer modeling of diced matching layers. Proc. IEEE Ultrason. Symp., 1996, pp.36–47.

- Wojcik G.L., Vaughan D.K., Murray V., Mould J. Time-domain modeling of composite arrays for underwater imaging. Proc. IEEE Ultrason. Symp., 1994, pp.17–25.

- Wojcik G.L., Abboud N.N., Vaughan D.K., Mould J., Powell D.J., Nikodim L. Finite element modeling for ultrasonic transducers. Proc. SPIE Int. Symp. Medical Imaging, 1998, SanDiego, 23 pp.

- Wojcik G.L., Abboud N.N., Vaughan D.K., Mould J. Electromechanical modeling using explicit-time-domain finite elements. Proc. IEEE Ultrason. Symp., 1999, v.2, pp.1107–1112.

- Wojcik G.L., Abboud N.N., Vaughan D.K., Powell D.J., Murray V., MacLean C. Termal generation, diffusion and dissipation in 1-3 piezocomposite sonar transducers: finite element analysis and experimental measurements. Proc. IEEE Ultrason. Symp., 1997, pp.87–95.

- Yamaguchy M., Hashimoto K.Y., Makita H. Finite element method analysis of dispersion characteristics for 1-3 type piezoelectric composites. Proc. IEEE Ultrason. Symp., 1987, pp.76–84.

- Chan H., Unsworth J. Simple model for piezoelectric ceramic/polymer 1-3 composites used in ultrasonic transducer applications. IEEE Transactions on ultrasonic, ferroelectrics, and frequency control, 1989, v.36, N4, pp.434–442.

- Smith W. Modeling 1-3 composite piezoelectrics: hydrostatic response. IEEE Transactions on ultrasonic, ferroelectrics, and frequency control, 1993, v.40, N1, pp.41–48.

- Smith W., Auld B. Modeling 1-3 Composite Piezoelectrics: thickness-mode oscillations. IEEE Transactions on ultrasonic, ferroelectrics, and frequency control, 1991, v.38, N1, pp.40–47.

- Мэзон У. Методы и приборы ультразвуковых исследований. Физическая акустика, т.1, ч.А, М., Мир, 1966, 592 с.

- Мэзон У. Пьезоэлектрические кристаллы и их применение в ультраакустике. М., Из-во иностр. лит., 1952, 447 с.

- Партон В.З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. М., 1988, 541 с.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. М., Мир, 1982, 284 с.

- Лупейко Т.Г., Лопатин С.С. Свойства пористой пьезоэлектрической керамикитипа цирконата-титана свинца. Неорганические материалы, 1991, т.27, №9, с.1087–1098.

- Лупейко Т.Г. Старые и новые проблемы пьезоматериаловедения. Сб. тр. межд. научн.-практ. конф. "Фундаментальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения", 1999, т.1, с.65–71.

- Getman I., Lopatin S. Theoretical and experimental investigation of the porous PZT ceramics. Ferroelectrics, 1996, v.186, pp.183–189.

- Wersing W., Lubitz K., Mohaupt J. Dielectric, elastic and piezoelectric properties of porous PZT ceramics. Ferroelectrics, 1986, v.68, N1/4, pp.77–79.

- Бондарев П.М. Применение изопараметрических элементов при моделировании пористых пьезокомпозитов. Сборник трудов VI Международной Конференции «Современные проблемы механики сплошной среды», Ростов-на-Дону, 2001, т.1, с.38–44.

- Поступила в редакцию 27 декабря 2001 года.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (гранты №№99-01-01001, 01-01-06113).