МОЗАИЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ ПЛОСКИХ ТЕРМОУПРУГИХ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ КРИТЕРИЕВ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# Немировский Ю.В., Янковский А.П.

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Новосибирск,

Россия

## РЕЗЮМЕ

Сформулирована задача мозаичного рационального армирования плоских термоупругих конструкций, в различных подобластях которых используются разные критерии рациональности: равнонапряженное армирование, армирование по направлениям главных напряжений или деформаций и рациональное армирование по критерию прочности фазовых материалов композиции. Проведен качественный анализ соответствующих систем разрешающих уравнений. На конкретных примерах показано, что использование мозаичных структур армирования позволяет существенно расширить класс конструкций, в которых могут быть реализованы рациональные структуры армирования, или повысить их эффективность по сравнению со случаями использования отдельных критериев рациональности.

## ВВЕДЕНИЕ

Армированные конструкции в настоящее время находят широкое применение в инженерной практике. Поскольку армированный материал, как правило, создается вместе с конструкцией и принципиальных технологических ограничений по регулированию структуры армирования в конструкциях типа пластин и удлиненных цилиндрических тел не существует, с практической точки зрения наиболее целесообразно в процессе изготовления конструкции реализовать в ней рациональные или оптимальные проекты армирования.

Существуют различные критерии рационального армирования тонкостенных конструкций. Исходя из положения, согласно которому все нагрузки воспринимаются армирующим материалом, а связующее влияет в основном на равномерную передачу нагрузок на элементарные армирующие волокна, в качестве критерия рациональности для волокнистых конструкций часто используется требование равнонапряженности арматуры [1-4]. Этот критерий наиболее естественен с прочностной точки зрения, так как несущая способность арматуры в этом случае используется наиболее полно. С другой стороны, армированные материалы, обладающие высокой прочностью и жесткостью при нагружении в направлении армирования, плохо воспринимают усилия, вызывающие взаимный сдвиг волокон. Поэтому еще одним критерием рационального проектирования волокнистых конструкций является условие армирования их по направлениям главных напряжений или деформаций [5,6]. Третьим, часто встречающимся критерием рационального проектирования армированных конструкций является требование реализации структурной прочности во всех элементах композиции [7]. При использовании этого критерия траектории армирования не задаются из каких-то дополнительных эвристических соображений (как в предыдущих двух случаях), а определяются из решения задачи нелинейного программирования с ограничениями на параметры армирования, объем используемой арматуры и перемещения. Последний критерий является наиболее гибким, однако он сопряжен со значительными математическими трудностями, связанными с несовершенством существующих методов решения задач нелинейного программирования для конструкций с произвольной и неоднородной анизотропией. Из первых двух критериев рационального проектирования требование равнонапряженности арматуры (РА) при интенсивном нагружении конструкции, как правило, приводит к более эффективным проектам армирования. (Так, в [8] показано, что за счет управления РА-структурой плоской конструкции в ней можно добиться однородного деформированного состояния и, как следствие этого, однородного напряженного состояния в связующем. Последнее обстоятельство означает, что в такой конструкции наиболее полно используется не только несущая способность арматуры, но и связующего.) Однако следует подчеркнуть, что условие РА вдоль их траекторий (с заданным уровнем напряжений) является жестким и может быть выполнено далеко не во всех конструкциях, т.е. не при всех типах нагружения, закрепления и формы конструкции. (В [2] на примере решения задачи РА прямоугольных удлиненных пластин было показано, что в окрестности свободного от нагружения контура условие РА невозможно выполнить.) Естественным ослаблением этого условия служит отказ от поиска только гладких решений задачи РА. Для этого следует потребовать, чтобы область G, занимаемая конструкцией в плане, состояла из M контактирующих между собой подобластей , в каждой из которых материалы фазовых элементов (или уровень напряжения в равнонапряженной арматуре) могут иметь свои физико-механические характеристики. Для еще большего смягчения условия рационального проектирования целесообразно допустить наличие таких подобластей, в которых структура армирования изначально задана (в частности, подобласть изготовлена из обычных изотропных конструкционных материалов) или определяется из каких-либо других критериев рациональности (например, в окрестности контуров, свободных от нагружения, целесообразно армирование осуществлять по направлениям главных напряжений или деформаций). Такую расширенную задачу рационального проектирования с использованием различных критериев рациональности в различных подобластях  конструкции условимся называть задачей мозаичного рационального армирования (МРА). При этом на линиях контакта подобластей  могут возникнуть разрывы решения.

В настоящей работе сформулируем задачу МРА плоских термоупругих конструкций и продемонстрируем на конкретных примерах, что использование МРА-структур позволяет получать более эффективные проекты армирования, чем использование отдельных критериев рационального проектирования, например условия РА.

1. ИСХОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ, ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
И УСЛОВИЯ СТЫКОВКИ

Пусть область G, занимаемая конструкцией в плане в прямоугольной декартовой системе координат , состоит из М контактирующих между собой подобластей , в каждой из которых фазовые материалы могут иметь свои механические и теплофизические характеристики, а все заданные и неизвестные функции имеют необходимую гладкость, причем допускается непрерывное изменение входных данных при переходе через линии стыковки этих подобластей и в различных подобластях возможна укладка разного количества N семейств волокон. Все функции и величины, значения которых задаются или определяются в подобласти , будем снабжать верхним индексом m в скобках, например, . Если некоторые соотношения формально выглядят одинаково во всех или в нескольких подобластях, то для простоты записи будем опускать этот индекс.

В каждой подобласти  должны выполняться уравнения равновесия плоской задачи теории упругости

(1.1)

дифференциальные соотношения Коши

(1.2)

соотношения Дюгамеля–Неймана [7]

(1.3)

и уравнение плоской стационарной задачи теплопроводности [9]

(1.4)

где эффективные компоненты тензора упругости  и тензора температурной жесткости , а также эффективные коэффициенты теплопроводности  имеют следующие выражения [7,9]

(1.5)

(1.6)

(1.7)

(Соотношения (1.5) получены на основе модели механического поведения армированного слоя с “одномерными” волокнами [7], хотя для уточнения решения могут быть использованы и другие модели, учитывающие двумерность напряженного состояния в волокнах [10,11]. В рамках настоящего исследования это не принципиально.)

Если армирующие волокна имеют постоянные площади поперечных сечений и не обрываются внутри подобласти , то параметры армирования  связаны уравнением [1,12]

(1.8)

При использовании в подобласти  критерия РА для волокон k-го семейства получаем дополнительные соотношения [1, 7]

(1.9)

Если же армирование осуществляется по направлениям главных деформаций, то

(1.10)

(Так как в рамках используемой модели армированного слоя (1.5) связующее предполагается изотропным, армирование по направлениям главных деформаций совпадает с армированием по направлениям главных напряжений в связующем.) В случае армирования по направлениям главных осредненных напряжений условие рационального проектирования имеет вид:

(1.11)

Уравнение совместности деформаций в настоящем исследовании не потребуется, поэтому не будем его выписывать.

Пусть область G ограничена контуром Г, тогда на одной части этого контура (обозначим ее ) могут быть заданы статические

(1.12)

на другой () – кинематические

(1.13)

и на всем контуре Г – тепловые

(1.14)

граничные условия. (Каждое из условий (1.12), (1.13) также может быть задано на всем контуре Г; кроме того, возможно задание смешанных из (1.12), (1.13) граничных условий.)

Кроме граничных условий (1.12)–(1.14) на части контура , на которой волокна k-го семейства входят в подобласть , примыкающую к контуру Г, необходимо задать краевые условия для интенсивностей армирования [12]:

(1.15)

(Индекс l в соотношениях (1.12)–(1.15) принимает только те значения от 1 до M, при которых подобласти  примыкают к частям контура , , Г,  соответственно.)

Для завершения постановки сопряженной задачи МРА плоских конструкций необходимо рассмотреть условия стыковки на линии контакта  двух подобластей непрерывности решения . Предполагается, что  контактируют идеально без отрыва и проскальзывания, поэтому на линии  должны выполняться статические

(1.16)

кинематические

(1.17)

и тепловые

(1.18)

условия сопряжения решения.

Если при переходе через линию  волокна k-го семейства не обрываются и сохраняют величину площадей поперечных сечений, то это условие имеет вид [12]

(1.19)

Если же при переходе через  волокна обрываются, то на этой линии может потребоваться задание краевых условий для интенсивностей армирования, аналогичных (1.15),

(1.20)

Решение задачи МРА должно удовлетворять физическим [7,10]

(1.21)

(– предельно допустимое значение суммарной интенсивности армирования;  при гексагональной структуре армирования одним семейством волокон круглого поперечного сечения,  – при тетрагональной [10]) и прочностным [7]

(1.22)

(1.23)

ограничениям, где

(1.24)

В уравнениях и соотношениях (1.1)–(1.24) приняты следующие обозначения:  – средние напряжения и деформации;  – компоненты осредненного перемещения и приведенной распределенной нагрузки по направлениям  соответственно;  – компоненты удельных объемных нагрузок, действующих на связующее и арматуру k-го семейства соответственно;  – компоненты поверхностных касательных нагрузок, приложенных к лицевым плоскостям пластины;  – толщина пластины;  – интенсивность и угол (отсчитываемый от направления ) армирования волокном k-го семейства;  – напряжения в связующем;  – напряжение и механическая деформация в волокнах k-го семейства;  – коэффициент Пуассона связующего и модули упругости материалов связующего и арматуры k-го семейства соответственно; а – объемное содержание связующего (при ) или интенсивность прослоек связующего между элементарными армирующими слоями (при );  – коэффициенты линейного теплового расширения связующего и арматуры k-го семейства;  – коэффициенты теплопроводности связующего и арматуры k-го семейства;  – отклонение температуры конструкции  от температуры ее естественного состояния  и отклонение температуры окружающей среды  на лицевых плоскостях пластины от ;  – коэффициент конвективного теплообмена между связующим и окружающей средой на лицевых плоскостях пластины;  – плотности мощностей внутренних источников тепла в связующем и волокнах k-го семейства;  – приведенная плотность мощности внутренних источников тепла в волокнистой композиции;  – нормальные и касательные контурные напряжения соответственно;  – заданные на контуре  компоненты перемещения;  – заданное на контуре Г отклонение  от ;  – тепловой поток через торцевую (боковую) поверхность конструкции;  – функции переключения, позволяющие задавать на Г различные тепловые граничные условия;  – угол, задающий направление внешней нормали к Г или направление нормали к линии стыковки  (смотря по смыслу);  – заданные на  (или ) контурные значения функций ;  – пределы прочности (текучести) материала связующего при сжатии и растяжении соответственно; ,  – пределы прочности волокон k-го семейства при сжатии и растяжении соответственно (при воздействии сжимающих нагрузок может возникнуть некоторая форма неустойчивости волокон [7], поэтому в общем случае ); суммирование производится от 1 до N, если не указаны пределы; нижний индекс после запятой означает частное дифференцирование по соответствующей переменной .

2. СИСТЕМА РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИЙ ЗАДАЧИ МОЗАИЧНОГО АРМИРОВАНИЯ ПЛОСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕЙ ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Для приведения уравнений равновесия (1.1), статических граничных условий (1.12) и условий стыковки (1.16) к разрешающему виду необходимо соотношения (1.2) подставить в (1.3), а последние – в (1.1), (1.12), (1.16). После несложных преобразований с учетом выражений (1.5) уравнения равновесия в перемещениях примут вид

(2.1)

где

(2.2)

(2.3)

(2.4)

имеют выражения (1.5), (1.24) с учетом (1.2). (Уравнения (2.1) получены в предположении, что . Если же предполагается , то в (2.1) следует опустить слагаемые, содержащие производные  и . Если же используется “нитяная модель” армированного слоя (), то в (2.1) следует опустить слагаемые, содержащие производные ,  и , а в выражениях (1.5) принять .)

К уравнениям равновесия (2.1) необходимо добавить уравнение теплопроводности

(2.5)

и условия постоянства площадей поперечных сечений волокон (1.8), которые с учетом (2.4) примут вид

(2.6)

Если в подобласти  армирование осуществляется по направлениям главных деформаций (главных напряжений в связующем), то в (2.1) следует принять , а к уравнениям (2.1), (2.5), (2.6) нужно добавить равенства (см. (1.10), (2.2))

(2.7)

В случае армирования подобласти  по направлениям главных осредненных напряжений к уравнениям и соотношениям (2.1)–(2.6) вместо равенств (2.7) необходимо добавить условия (см. (1.2), (1.3), (1.11))

(2.8)

где  имеют выражения (1.5) и зависят от неизвестных функций  и .

Известно [13], что направления главных деформаций и напряжений ортогональны, поэтому при выполнении требований (2.7), (2.8) достаточно использовать два семейства арматуры () и только одно равенство (2.7) или (2.8) (например, при ), а второе равенство можно заменить более простым

(2.9)

Сравнение равенств (2.7) и (2.8) показывает, что требование армирования конструкции по направлениям главных деформаций и главных осредненных напряжений в общем случае не тождественны. (В частности, условие (2.8) содержит в явном виде температуру  и интенсивности армирования , а равенство (2.7) этих функций не содержит.) Следовательно, этим критериям в общем случае должны соответствовать различные рациональные структуры армирования. Однако если подобласть  армирована только одним () или двумя () семействами волокон по направлениям главных деформаций или главных осредненных напряжений, то эти критерии тождественны. Действительно, если в этом случае записать соотношения Дюгамеля – Неймана в криволинейной ортогональной системе координат, связанной с направлениями главных деформаций или напряжений, то формально эти соотношения будут иметь вид (1.3), (1.5), где под  следует понимать угол армирования, отсчитываемый от направления координатных линий первого семейства. При этом , следовательно, из (1.3) с учетом (1.5) имеем . Отсюда получаем  при  или  при , т.е. направления главных осредненных напряжений и главных деформаций совпадают. Очевидно, что при этом удобнее использовать формально более простой критерий (2.7). Если же подобласть  армирована и другими семействами волокон по направлениям, не совпадающим с направлениями главных напряжений или деформаций, то условия (2.7), (2.8) не будут эквивалентны (за исключением частных случаев локальной ортотропии).

Если в подобласти  используется условие РА, то уравнения равновесия (2.1) с учетом равенств (1.9) редуцируются к виду [1]

(2.10)

где

(2.11)

Кроме уравнений (2.10), (2.11) в этой подобласти имеют место равенства (2.5) и (2.6).

Для однозначного интегрирования уравнений (2.1)–(2.6) или (2.1)–(2.7), или (2.1)–(2.6), (2.8), или (2.5), (2.6), (2.10), (2.11) на контуре Г должны быть заданы кинематические (1.13) и тепловые (1.14) граничные условия, а также один из двух возможных вариантов статических граничных условий в перемещениях

(2.12)

(2.13)

где

(2.14)

(2.15)

(2.16)

Коэффициенты  в (2.14) зависят от векторных функций  (см. (1.5)); операторы (2.15) получаются из (2.14) при учете равенств (1.9) или (2.11); индекс l в (2.12)–(2.15) пробегает те же значения, что и в (1.12).

Если в подобласти , примыкающей к контуру , выполняются условия РА, то следует использовать статические граничные условия (2.13); если же в  требование РА не выполняется, то – условия (2.12).

На линиях контакта  подобластей  должны выполняться кинематические (1.17) и тепловые (1.18) условия сопряжения решения, а также один из трех возможных вариантов статических условий стыковки в перемещениях

(2.17)

(2.18)

(2.19)

Если в обеих подобластях  выполняется условие РА, то следует использовать равенства (2.17); если же условия РА не выполняются, то равенства (2.18); если же в подобласти  условия РА выполняются, а в  – нет, то равенства (2.19).

Кроме указанных граничных условий и условий стыковки на контуре конструкции Г и линиях сопряжения решения  должны быть заданы краевые условия для интенсивностей армирования (1.15), (1.20) и условия непрерывного перехода волокон через  (1.19).

Если в подобласти  заданы траектории армирования (т.е. заданы углы армирования ), то, интегрируя для каждого k в отдельности краевую задачу (1.15), (1.19), (1.20), (2.6), определим в  интенсивности армирования  . Зная параметры армирования , можно проинтегрировать в  линейную граничную задачу (1.14), (1.18), (2.5), описывающую задачу теплопроводности в подобласти . В этом случае уравнение (2.5) является эллиптическим уравнением второго порядка [9], методы интегрирования которого хорошо разработаны [14]. При известных функциях  уравнения равновесия (2.1) с учетом выражений (1.5) образуют линейную систему уравнений эллиптического типа [13], замкнутую относительно перемещений , которой соответствуют линейные граничные условия (1.13), (2.12) и условия стыковки (1.17), (2.18) (или (2.19)). Таким образом, если в  заданы траектории армирования, то в этой подобласти имеем линейную несвязанную задачу термоупругости.

Если же в подобласти  в качестве критерия рационального проектирования используется условие армирования по направлениям главных деформаций, то система разрешающих уравнений в этой подобласти состоит из  уравнений (2.1), (2.5)–(2.7) и замкнута относительно следующих неизвестных функций: перемещений , температуры  и параметров армирования . (Как уже отмечалось, при армировании по направлениям главных деформаций достаточно внедрять в подобласть  одно () или два () семейства арматуры. В случае  целесообразно использовать только первое условие (2.7), а вместо второго условия (2.7) – использовать равенство (2.9).) Для однозначного интегрирования системы разрешающих уравнений (2.1), (2.5)–(2.7), (2.9) на контуре конструкции должны быть заданы граничные (1.13), (1.14), (2.12) и краевые (1.15) условия, а на линиях сопряжения решения – условия стыковки (1.17)–(1.20), (2.18) (или (2.19)). Полученная система разрешающих уравнений, соответствующие ей граничные и краевые условия и условия стыковки указывают на то, что в подобласти , армированной по направлениям главных деформаций, задачи определения напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкции, ее податливости, поля температур и параметров армирования связаны и решать их необходимо совместно, причем в целом система уравнений, граничные условия и условия стыковки существенно нелинейны. Нелинейность здесь имеет “структурное” происхождение, так как параметры армирования  суть неизвестные функции и нелинейным образом входят в выражения для интегральных характеристик композиции , входящие в уравнения (2.1), (2.5), (2.12), (2.18), (2.19) и т.п.

Для определения типа системы разрешающих уравнений (2.1), (2.5)–(2.7), (2.9) воспользуемся детерминантным методом [15]. Так как уравнения (2.7), (2.9) не содержат старших производных от неизвестных функций, то для определения типа системы уравнений необходимо каждое равенство (2.7), (2.9) формально продифференцировать по произвольному направлению (например, по ), а затем исключить из рассмотрения характеристики, искусственно порожденные этим дифференцированием. (В противном случае характеристический определитель системы разрешающих уравнений тождественно равен нулю.) Если в рамках модели механического поведения армированного слоя (1.5) учитывается лишь интенсивность прослоек связующего (), то характеристическое уравнение преобразованной указанным образом системы разрешающих уравнений имеет следующий вид

(2.20)

где производная  задает направление характеристики;  – полином 4-го порядка относительно , коэффициенты которого зависят от значений неизвестных функций . Если в точке  главные деформации

(2.21)

различны (), то полином  определяется выражением

(2.22)

где

(2.23)

определяется равенством (2.3). В случае равенства главных деформаций (2.21) полином  имеет другое выражение

(2.24)

Сомножители, стоящие в (2.20) под знаком произведения, указывают на то, что система разрешающих уравнений в подобласти , армированной по направлениям главных деформаций, имеет N действительных характеристик, совпадающих с траекториями армирования. (В случае  и  из полинома (2.24) можно выделить сомножитель . Это наряду с равенством (2.20) означает, что при равенстве главных деформаций (2.21) и внедрении только одного семейства волокон траектории армирования являются двукратными действительными характеристиками.) Трехчлен, заключенный в (2.20) в квадратные скобки, имеет только комплексные корни  [1,9], поэтому система разрешающих уравнений при учете теплового воздействия имеет два комплексных характеристических направления. Полином  в зависимости от значений неизвестных функций  (т.е. в зависимости от значений коэффициентов в (2.22)–(2.24)) может иметь различное количество действительных корней в различных точках рассматриваемой подобласти. Следовательно, система разрешающих уравнений в подобласти , армированной по направлениям главных деформаций, при  является квазилинейной системой смешанно-составного типа [16].

Если в рамках модели механического поведения армированного слоя (1.5) учитывается работа всего связующего (), то характеристическое уравнение соответствующей системы разрешающих уравнений вместо (2.20) имеет вид

(2.25)

где  – полином 5-го порядка относительно  при  и 6-го порядка при , коэффициенты которого зависят от значений неизвестных функций . Выражения для  чрезвычайно громоздки и существенно различны в случаях  и , поэтому не будем их выписывать. Отметим лишь, что из полинома  не удается выделить сомножители  (см. (2.23)). Это наряду с равенством (2.25) означает, что система разрешающих уравнений при  является квазилинейной системой смешанно-составного типа, имеющей два комплексных характеристических направления, но не имеющей, как в случае , действительных характеристик, совпадающих с траекториями армирования.

Если же в подобласти  в качестве критерия рационального проектирования используется условие армирования по направлениям главных осредненных напряжений, то система разрешающих уравнений в этой подобласти состоит из  уравнений (2.1), (2.5), (2.6), (2.8) (при  достаточно использовать только первое условие (2.8), а вместо второго условия (2.8) целесообразно воспользоваться равенством (2.9)) и замкнута относительно неизвестных функций: перемещений , температуры  и параметров армирования . Для однозначного интегрирования системы разрешающих уравнений (2.1), (2.5), (2.6), (2.8), (2.9) на контуре конструкции должны быть заданы граничные (1.13), (1.14), (2.12) и краевые (1.15) условия, а на линиях сопряжения решения – условия стыковки (1.17)–(1.20), (2.18) (или (2.19)). Сформулированная в подобласти  задача рационального армирования по направлениям главных напряжений показывает, что в этой области подзадачи определения податливости конструкции, ее НДС, поля температур и параметров армирования связаны. Это наряду со структурной нелинейностью сформулированной задачи значительно усложняет ее качественный анализ и разработку методов ее решения. В случае  характеристическое уравнение системы (2.1), (2.5), (2.6), (2.8), (2.9) имеет вид (2.20), а в случае  – вид (2.25), где полиномы  и  имеют тот же порядок относительно , что и в (2.20), (2.25) соответственно, но чрезвычайно громоздки в силу громоздкости условий (2.8), поэтому не будем их выписывать. Таким образом, система уравнений (2.1), (2.5), (2.6), (2.8), (2.9) относится к квазилинейным системам смешанно-составного типа, причем имеет два комплексных характеристических направления, порождаемых уравнением теплопроводности (2.5), и в случае  имеет N действительных характеристик, совпадающих с траекториями армирования.

Если же в подобласти  выполняются условия РА, то система разрешающих уравнений состоит из  уравнений (2.5), (2.6), (2.10), (2.11) и замкнута относительно неизвестных функций , , . Для однозначного интегрирования системы разрешающих уравнений задачи РА на контуре конструкции должны быть заданы граничные (1.13), (1.14), (2.13) и краевые (1.15) условия, а на линиях сопряжения решения – условия стыковки (1.17)–(1.20), (2.17) (или (2.18)). Подробный качественный анализ системы (2.5), (2.6), (2.10), (2.11) проведен в [1], где показано, что в подобласти  с РА-структурой подзадачи определения НДС конструкции, поля температур и параметров РА связаны и задача РА имеет существенную структурную нелинейность. Характеристическое уравнение разрешающей системы задачи РА в случае  имеет вид (2.20), где выражение для полинома  приведено в [1]. Следовательно, система уравнений (2.5), (2.6), (2.10), (2.11) относится к квазилинейным системам смешанно-составного типа, причем имеет два комплексных характеристических направления, порождаемых уравнением теплопроводности (2.5), и N действительных характеристик, совпадающих с траекториями РА (в случае  разрешающая система задачи РА имеет N двукратных действительных характеристик, совпадающих с траекториями РА).

Таким образом, проведенный качественный анализ систем разрешающих уравнений, соответствующих различным критериям рационального проектирования плоских конструкций, показывает, что задача МРА существенно нелинейна, причем нелинейность носит структурный характер, так как параметры армирования  являются неизвестными функциями. В силу этой нелинейности задача МРА может иметь несколько альтернативных решений при одних и тех же входных данных. Действительно, возможность существования нескольких решений задачи РА показана в [2–4]. Возможность существования неединственного решения при армировании по направлениям главных деформаций или напряжений вытекает из того, что в плоской конструкции существуют два таких, взаимно ортогональных, направления [13]. И при армировании только одним семейство волокон () можно использовать либо одно, либо другое направление. В частности, если на контуре  отсутствуют касательные напряжения (), то условие армирования по направлениям главных напряжений (или деформаций) приводит к тому, что в окрестности этого контура армирование следует осуществлять либо по направлениям, касательным к  (), либо по направлениям, нормальным к  (). Следует подчеркнуть, что решениями задачи МРА можно управлять за счет варьирования функций  в краевых условиях (1.15), (1.20) и за счет варьирования линий  стыковки подобластей  и . Это дает возможность сформулировать на множестве МРА-проектов задачи целевого управления с различными критериями качества (прочностными, весовыми, теплофизическими, технологическими и т.п.).

3. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ МРА

Продемонстрируем на конкретных примерах эффективность МРА-проектов по сравнению с проектами, полученными с использованием отдельных критериев рационального армирования.

В [3,4] показано, что задача РА плоских конструкций является задачей с сингулярным возмущением (в качестве малого параметра выступает отношение ). Известно [17], что решения таких граничных задач могут обладать ярко выраженными краевыми эффектами, которые существенно ослабляют несущую способность конструкции. Продемонстрируем возможность устранения краевого эффекта в РА-пластине за счет использования МРА.

Рассмотрим кольцевую пластину, ограниченную окружностями радиусов . Внутренний контур свободен от нагружения (), а к внешнему приложено равномерное нормальное напряжение  (здесь и далее  – некоторое характерное значение напряжения в арматуре первого семейства). Распределенные объемные нагрузки и тепловое воздействие не учитываются . В силу осевой симметрии формы конструкции и ее нагружения и отсутствия нагрузок в окружном направлении в пластину целесообразно внедрять два семейства равнонапряженной арматуры (), изготовленных из одного материала (, ) и уложенных по радиально симметричным направлениям () с одинаковой интенсивностью (), что позволяет исключить из рассмотрения сдвиговые деформации: . (Здесь  – углы армирования, отсчитываемые от полярного радиуса r;  – полярный угол.)

Используя общеизвестные формулы перехода от декартовой () системы координат к полярной (), с учетом осевой симметрии и особенностей нагружения и армирования пластины получим, что система разрешающих уравнений задачи РА (2.5), (2.6), (2.10), (2.11) в рассматриваемом случае после некоторых преобразований сводится к системе двух обыкновенных квазилинейных уравнений первого порядка

(3.1)

где

(3.2)

– радиальное перемещение, штрих означает дифференцирование по r. Первое уравнение (3.1) является следствием уравнения равновесия в радиальном направлении (в окружном направлении уравнение равновесия выполняется тождественно), второе уравнение (3.1) является следствием условия совместности деформаций  и условия РА. При преобразовании первого уравнения (3.1) использовалось условие постоянства площадей поперечных сечений волокон, имеющее в осесимметричном случае вид [12]

(3.3)

где ; постоянная  с точностью до множителя  характеризует суммарную площадь поперечных сечений волокон k-го семейства; величины  можно задавать вместо  в краевых условиях (1.15).

На контурах конструкции должны выполняться два статических граничных условия

(3.4)

Двухточечная граничная задача РА (3.1)–(3.4) может быть решена численно, например, при помощи метода пристрелки [18].

Предположим, что механические характеристики фазовых материалов определяются значениями  (угле- и боропластики, железобетоны). Краевые условия для интенсивностей армирования (1.15) зададим на внешнем контуре: .

При указанных входных данных удалось получить решение рассматриваемой задачи РА (3.1)–(3.4). На рис.1 изображена РА-структура такой пластины, а на рис. 2 кривая 1 характеризует зависимость интенсивности напряжений  в связующем от полярного радиуса.

Рис.1.

Кривая 1 на рис.1 наглядно демонстрирует, что в рассматриваемой конструкции в окрестности внутреннего контура в связующем возникает краевой эффект. Следует подчеркнуть, что краевой эффект в задачах РА плоских конструкций может возникнуть только в связующем, так как напряжения в волокнах в силу условия РА всюду в конструкции остаются постоянными. Кроме того, если в оболочках краевой эффект возникает в силу особенностей геометрии таких конструкций (малым параметром является отношение толщины оболочки к ее характерному размеру), то в плоских РА-конструкциях краевой эффект порождается особенностями структуры армирования, а именно, малым параметром  и условием РА (именно это условие приводит к тому, что граничная задача РА является задачей с сингулярным возмущением).

На горизонтальном участке кривой 1 функция , что при заданных механических характеристиках фазовых материалов соответствует однородному деформированному состоянию

(3.5)

При  интенсивность напряжений резко возрастает, почти на порядок превышая значения  в удаленных () от внутреннего контура точках пластины. (Для сравнения отметим, что в изотропной пластине с теми же размерами и тем же нагружением  и краевой эффект не наблюдается [13].)

Приведенный пример наглядно отражает тот факт, что требование выполнения условий равнонапряженности высокомодульной арматуры во всей конструкции с заданным уровнем напряжений является очень жестким. Это требование может приводить к таким РА-проектам, в которых связующее будет разрушаться даже при малых уровнях нагружения. Так, в рассматриваемом примере следует в окрестности внутреннего контура ввести кольцевое подкрепление, изготовленное из материала большой жесткости, т.е. целесообразно использовать МРА.

Действительно, разобьем область G в рассматриваемой задаче на две кольцевые подобласти  и  и потребуем, чтобы в подобласти  по-прежнему выполнялось условие РА, а подобласть  армируем по направлениям главных напряжений. Так как на внутреннем контуре отсутствуют касательные напряжения (), то подобласть  можно армировать по радиальным (), окружным () или радиально-окружным () направлениям. Однако в силу отсутствия на внутреннем контуре и нормального напряжения () подобласть  достаточно армировать только в окружном направлении. Отметим, что при окружном армировании () условие (3.3) выполняется тождественно при , поэтому интенсивность армирования окружным семейством  можно задавать произвольно, лишь бы в  выполнялись физические ограничения (1.21). Будем предполагать, что область  однородно армирована в окружном направлении, например, с интенсивностью . Механические характеристики фазовых материалов в обеих подобластях  и остальные входные данные задачи остаются прежними. На рис.3 изображена сопряженная структура армирования такой пластины, а на рис.2 кривая 2 характеризует график функции  (в точке  функция  имеет разрыв). Значение  подобрано таким образом, чтобы обеспечивалось условие однородного деформирования (3.5) в подобласти  с РА-структурой. (Подчеркнем, что при выполнении равенств (3.5) исключается нежелательный взаимный сдвиг арматуры.)

Рис.2.

Рис.3.

Сопоставление кривых на рис.2 показывает, что использование подкрепления в окрестности внутреннего контура рассматриваемой пластины позволяет уменьшить максимальное значение  в 2,34 раза (напряженное состояние в арматуре окружного семейства в  при этом не превышает уровня напряжений в РА в подобласти ), а траектории РА в  практически не отличаются от прямолинейных, что удобно с точки зрения технологической реализации проекта армирования, изображенного на рис. 3.

Для обеспечения плавности хода и торможения массивных вращающихся частей машин используют тормозные диско-торсионные механизмы. Основными силовыми элементами таких механизмов являются диски постоянной толщины h, осесимметрично нагруженные в окружном направлении распределенными нагрузками, приложенными к лицевым плоскостям дисков. Решение задачи рационального армирования таких дисков имеет не только практический, но и теоретический интерес, так как позволяет получить решение в аналитической форме.

Исследуем сначала возможность равнонапряженного армирования таких конструкций. С этой целью рассмотрим диск, ограниченный окружностями радиусов , жестко закрепленный на внешнем контуре (), свободный от нагружения на внутреннем контуре () и осесимметрично нагруженный только в окружном направлении распределенными нагрузками, приложенными к лицевым плоскостям: ,  – заданная функция.

В силу осевой симметрии нагрузок и формы такие диски естественно армировать также осесимметрично. Так как диск нагружен только в окружном направлении, в него целесообразно внедрять волокна двух семейств (), изготовленных из одного материала () и уложенных радиально симметрично () с одинаковой интенсивностью (). Если дополнительно потребовать, чтобы напряжения в равнонапряженной арматуре разных семейств отличались только знаком (), то такой выбор структуры армирования при отсутствии теплового воздействия () позволяет исключить из рассмотрения радиальные и окружные деформации () и реализовать в диске случай чистого сдвига (). При этом уравнение равновесия в радиальном направлении выполняется тождественно (), а уравнение равновесия в окружном направлении  после интегрирования определяет касательное напряжение

(3.6)

Используя соотношения Дюгамеля–Неймана, аналогичные (1.3), с учетом условия РА (1.9) и равенств ,  получим

(3.7)

,				(3.8)

где

(3.9)

(В (3.7), (3.9) использовано равенство (3.3).) После подстановки (3.8), (3.9) в уравнение (3.7) получим уравнение, замкнутое относительно :

(3.10)

После умножения этого уравнения на  и последующего его возведения в квадрат, получим алгебраическое уравнение 8-го порядка относительно , коэффициенты которого зависят от . Следовательно, уравнение (3.10) может иметь до 8-ми решений, однако решениями задачи РА будут только те корни уравнения (3.10), которые удовлетворяют физическим ограничениям

(3.11)

(Предполагается, что волокна обоих семейств входят в конструкцию на внутреннем контуре , поэтому .) Решения уравнения (3.10), а значит, и решения задачи РА будут параметрически зависеть от количества внедряемой в диск арматуры (от ).

Если рассмотреть уравнение (3.10) на внутреннем контуре  и учесть краевые условия (1.15) и равенства (3.3) при , то из (3.10) получим статическое граничное условие

(3.12)

Умножением на  это уравнение сводится к квадратному уравнению относительно , корни которого определяются формулой

(3.13)

где индекс в квадратных скобках определяет номер решения уравнения (3.12). Очевидно, что из всех действительных корней (3.13) решениями задачи РА будут только те, которые удовлетворяют неравенствам (3.11).

Если значение  удовлетворяет уравнению (3.12), то этому же уравнению будет удовлетворять и . Поэтому помимо двух корней, определяемых выражениями (3.13), на внутреннем контуре диска имеют место еще два решения  (). Следовательно, уравнение (3.12) может иметь четыре решения , если эти решения существуют.

Если в (3.12), (3.13) устремить , то оказывается, что при  все неизвестные функции , где  определяется из (3.8), имеют конечные пределы (эти решения задачи РА условимся называть “регулярными”), а при  имеют место предельные переходы: , ,  (эти решения будем называть “сингулярными”).

Покажем, что при отсутствии контурной нагрузки () решение уравнения (3.12) не существует. Действительно, в силу  и выполнения физических ограничений (1.21) левая часть в (3.12) не может быть равна нулю, а значит, решение уравнения (3.12) при  не существует. Поэтому невозможно всюду в торсионном диске реализовать РА-структуру. Следовательно, необходимо использовать МРА: в некоторой окрестности внутреннего контура диска, где напряженное состояние (3.6) развито незначительно, целесообразно армирование осуществлять по направлениям главных напряжений, а в удаленной от внутреннего контура подобласти, где имеет место развитое напряженное состояние, следует реализовать РА-структуру. Продемонстрируем эффективность такого подхода на следующем примере.

Пусть торсионный диск, ограниченный контурами радиусов , нагружен внешней распределенной нагрузкой ступенчатого вида

(3.14)

(Ступенчатая нагрузка (3.14) может быть порождена тем, что на лицевых поверхностях диска при  нанесено специальное покрытие, увеличивающее коэффициент поверхностного трения. Такое искусственное увеличение коэффициента поверхностного трения в окрестности внутреннего контура  позволяет улучшить сцепление дисков и получить развитое напряженное состояние (3.6) в точках r диска, не слишком удаленных от , и, тем самым, в большей части диска реализовать РА-структуру.) Механические характеристики фазовых материалов определяются значениями: , .

Так как нагрузка  не является непрерывной, то область G, занимаемую диском в плане, целесообразно разбить на две подобласти

(3.15)

в каждой из которых нагрузка  остается постоянной. Из (3.6), (3.14) следует, что в подобласти  напряжение  монотонно возрастает от нуля до значения , а в подобласти  – монотонно убывает от значения  до . Следовательно, в  имеем развитое напряженное состояние.

Рассмотрим сначала возможность непрерывного армирования диска по направлениям главных напряжений (деформаций) . В силу предположения о радиально-симметричном армировании диска из закона Гука, аналогичного (1.3), получаем

(3.16)

откуда следует, что модуль напряжений в волокнах k-го семейства  и интенсивность напряжений в связующем  пропорциональны .

На левой половине рис.4 изображена непрерывная структура армирования по направлениям главных напряжений (траектории армирования суть логарифмические спирали: , ), а на рис.5 изображены зависимости безразмерной интенсивности напряжений в связующем от безразмерного полярного радиуса при различных проектах армирования. Так, кривые 1 и 2 на рис.5 характеризуют  в проекте с непрерывным армированием по логарифмическим спиралям при значениях . При этом , а .

Рис.4.

Рис.5.

При непрерывном армировании диска по направлениям  возникает следующее рассогласование изменения напряженного состояния в конструкции  с изменением интенсивностей армирования . В подобласти  функция  возрастает, а плотности армирования  согласно (3.3) убывают: . Так, в точке , где  достигает максимума, , т.е. в пять раз меньше чем на внутреннем контуре, а на внешнем контуре , т.е. в десять раз меньше значения . Указанное рассогласование приводит к значительному увеличению напряженного состояния в фазах композиции. Чтобы исправить это положение, откажемся от непрерывной выкладки волокон.

Пусть области  и  армируются независимо друг от друга. Так как в  по-прежнему нельзя реализовать РА-структуру (в силу того, что внутренний контур свободен от нагружения), то эту подобласть будем армировать по направлениям главных напряжений при значениях . В подобласти же  реализуем условие РА (). При этом РА-структура будет определяться равенствами (3.10), (3.12), в которых следует принять . Из всех возможных РА-структур подобласти  за счет варьирования величины  выберем такую структуру, при которой  достигает наименьшего значения. Такой оптимальный РА-проект реализуется при . РА-структура, соответствующая этому значению , изображена в области  на правой половине рис.4 сплошными линиями, а зависимость  характеризуется при этом кривой 3 на рис.5. Эта зависимость указывает на то, что при оптимальном РА напряженное состояние в связующем в области  близко к равнопрочному (отклонение функции  от среднего значения не превышает 3%), а напряжения в арматуре остаются постоянными , т.е. несущая способность фазовых материалов используется наиболее полно.

З а м е ч а н и е. Как уже отмечалось выше, уравнения (3.10), (3.12) могут иметь до четырех альтернативных решений при одних и тех же входных данных. Оказывается, что при заданном нагружении и армировании области  существует еще одно решение задачи РА при значении . Однако, в отличие от оптимального решения, являющегося регулярным, второе решение является сингулярным; траектории армирования, соответствующие ему, близки к окружному армированию (эта РА-структура изображена штриховыми линиями на правой половине рис.4), в силу чего  в таком РА-проекте в 24,27 раза больше чем в оптимальном, а общий расход арматуры, определяемый формулой

(3.17)

в альтернативном РА-проекте в области  в 3,09 раза больше чем в оптимальном. (Еще два решения системы (3.10), (3.12) не удовлетворяют ограничениям (3.11), поэтому не являются решениями задачи РА в подобласти .)

Итак, за счет оптимизации РА-структуры в  удалось уменьшить  в 2,07 раза, а  – в 2,2 раза по сравнению с проектом непрерывного армирования по направлениям главных напряжений (ср. кривые 2 и 3 на рис.5). Однако при этом общий расход арматуры (3.17) в  увеличился в 3,01 раза, поэтому целесообразно рассмотреть проект армирования области  по направлениям главных напряжений с тем же значением , что и в РА-проекте. Такая структура армирования реализуется при , и функция , соответствующая ей, характеризуется кривой 4 на рис.5. При этом  и  соответственно на 10,3 % и 17,5 % больше тех же величин в оптимальном РА-проекте (ср. кривые 3, 4). Следовательно, при одинаковом расходе арматуры в подобласти  РА-проект является более эффективным с прочностной точки зрения, чем проект армирования по направлениям . Если же увеличить расход волокон в , то можно повысить эффективность структуры армирования по логарифмическим спиралям. Так, при  функция  характеризуется кривой 5 на рис.5. В этом случае  и  соответственно на 24,5% и 19,6% меньше тех же величин в РА-проекте (ср. кривые 3, 5), но общий расход арматуры  на 66% больше.

Несмотря на то, что в подобласти  удалось существенно понизить напряженное состояние в фазах композиции за счет использования РА-структуры, в области  напряженное состояние в связующем по-прежнему характеризуется кривой 1, т.е. , . Для снижения напряженного состояния в фазах композиции в точках  подобласть  разобьем на две подобласти

(3.18)

Каждую из подобластей  будем независимо армировать по направлениям главных напряжений, т.е. на линии  стыковки областей  не будут выполнять условия (1.19). Потребуем, чтобы  и , а радиус , определяющий окружность , будем определять из задачи минимизации функции

(3.19)

Эта функция имеет минимум при , при этом  и , т.е. в областях  предельное напряженное состояние в связующем практически достигает напряженного состояния в РА-подобласти , а максимальные по модулю напряжения в арматуре в  всего на 12,1 % больше чем в равнонапряженных волокнах. В подобласти  функция  характеризуется начальным участком кривой 1 на рис.5, в  – кривой 6, а в РА-подобласти  – кривой 3. (Подчеркнем, что существенного (почти вдвое) снижения напряженного состояния в фазах композиции в области  удалось добиться за счет увеличения в 3,215 раза общего расхода арматуры в этой подобласти по сравнению с непрерывным армированием области .)

Таким образом, проведенный анализ различных структур армирования диска торсионного тормозного механизма показывает, что наиболее целесообразно скомпоновать следующую МРА-структуру: подобласти  при  (см. (3.18)) нужно независимо армировать по направлениям главных напряжений при контурных значениях интенсивностей армирования , а в подобласти  (см. (3.15)) – реализовать оптимальный РА-проект. (Соответствующая МРА-структура изображена на правой половине рис.4 сплошными линиями.) Напряженное состояние в связующем такого диска в подобласти  будет характеризоваться начальным участком кривой 1 на рис.5, в подобласти  – кривой 6, а в  – кривой 3. Использование такой МРА-структуры позволяет почти вдвое уменьшить предельное напряженное состояние в фазах композиции диска по сравнению со случаем непрерывного армирования по логарифмическим спиралям (см. кривые 1, 2 на рис.5). Дальнейшее увеличение несущей способности диска возможно за счет увеличения общего расхода арматуры (см. кривую 5) или выбора других материалов композиции.

В качестве следующего примера рассмотрим неосесиметричное армирование круглой пластины, ограниченной контуром радиуса , на котором конструкция нагружена неравномерным давлением

(3.20)

Внешняя распределенная нагрузка имеет компоненты

(3.21)

тепловое воздействие не учитывается. (Отметим, что нагрузки (3.20), (3.21) образуют самоуравновешенную систему, т.е. конструкция, как жесткое целое, находится в состоянии равновесия.) Механические характеристики фазовых материалов такие же, как в первом примере.

Попытаемся реализовать в такой конструкции РА-структуру (). Проведя асимптотический анализ статических граничных условий (2.13), (2.15) [3,4], удалось установить, что при задании на  краевых условий (1.15), в которых функции  удовлетворяют физическим ограничениям (1.21), траектории РА всюду на  должны входить в односвязную область G, занимаемую пластиной в плане. Так как предполагается, что армирование осуществляется непрерывными равнонапряженными волокнами постоянного поперечного сечения (1.8), то, как показано в [1], внутри области G должен быть задан замкнутый контур , на котором волокна будут выходить из РА-подобласти. Стягиванием этого контура в точку невозможно всюду в области G реализовать непрерывную РА-структуру, потому что при таком стягивании начнет нарушаться последнее ограничение (1.21). Поэтому для реализации рационального проекта армирования рассматриваемой пластины целесообразно использовать сопряжение вдоль линии  двух различных структур. А именно: в двусвязной подобласти , ограниченной контурами  и  будем реализовать РА-структуру, а в односвязной подобласти  (), ограниченной контуром , реализуем такую структуру армирования непрерывными волокнами, чтобы на одной части контура  волокна каждого семейства входили в , а на другой части  – выходили. Простейшей структурой, удовлетворяющей последнему условию, является квазиизотропная структура армирования звездчатого типа [19]

(3.22)

часто используемая в инженерной практике (см. рис.6). В качестве критерия рационального армирования подобласти  будем использовать условие реализации структурной прочности всех элементов композиции (механические характеристики в областях ,  остаются прежними).

Рис.6.

В процессе решения сформулированной задачи выяснилось, что для получения МРА-проекта, удовлетворяющего физическим (1.21) и прочностным (1.22) ограничениям, необходимо подобрать: 1) форму контура ; 2) функции  в краевых условиях (1.15), заданных на контуре ; 3) значения интенсивностей армирования  в подобласти  (т.е. необходимо воспользоваться возможностью управления МРА-структурой). Так, на рис. 6 изображена МРА-структура, полученная при (3.22), где , и

(3.23)

Если линию контакта  выбрать в виде окружности радиуса , центр которой совпадает с центром окружности , а функции  в краевых условиях (1.15) задать постоянными, например, , то при решении такой сопряженной задачи (3.20)–(3.23) оказывается, что в РА-подобласти  в окрестности нижней части контура  нарушается последнее неравенство (1.21), т.е. в этой подобласти волокна будут выпучивать из плоскостей армирования, и несущая способность конструкции будет низкой.

4. ВЫВОДЫ

Таким образом, рассмотренные в настоящей работе конкретные примеры показывают, что использование МРА-структур позволяет существенно расширить класс конструкций, в которых могут быть реализованы рациональные структуры армирования, или повысить их эффективность по сравнению со случаями использования отдельных критериев рациональности. При этом важную роль играет возможность управления рациональными структурами армирования в каждой из подобластей непрерывности решения и возможность варьирования формы этих подобластей.

ЛИТЕРАТУРА

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. О некоторых свойствах решений плоских термоупругих задач рационального армирования композитных конструкций. Прикл. математика и механика, 1997, т.61, вып.2, с.312–321.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. О проектировании прямоугольных и многоугольных плоских композитных конструкций с равнонапряженной арматурой. Прикладные проблемы прочности и пластичности, 1998, вып.58, с.78–92.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Применение методов теории возмущений в упругих задачах для плоских композитных конструкций с равнонапряженной арматурой. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №2, с.162–180.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Проектирование плоских термоупругих композитных конструкций с равнонапряженной арматурой. Прикл. механика и техническая физика, 2001, т.42, №2, с.213–223.

- Брызгалин Г.И. К рациональному армированию анизотропных плоских тел со слабым связующим. Изв. АН СССР, МТТ, 1969, №4, с.123–131.

- Брызгалин Г.И., Копейкин С.Д. О многоцелевом проектировании волокнистых композитных материалов. Механика композитных материалов, 1980, №3, с.404–408.

- Немировский Ю.В., Резников Б.С. Прочность элементов конструкций из композитных материалов. Новосибирск, Наука, 1986, 168 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Об одной задаче целевого управления структурами армирования термоупругих плоских композитных конструкций. Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, т.4, №3, с.9–27.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Теплопроводность волокнистых оболочек. Теплофизика и аэромеханика, 1998, т.5, №2, с.215–235.

- Ванин Г.А. Микромеханика композитных материалов. Киев, Наук. думка, 1985, 304 с.

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. Рига, Зинатне, 1980, 572 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. О некоторых особенностях уравнений оболочек, армированных волокнами постоянного поперечного сечения. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №2, с.20–40.

- Новацкий В. Теория упругости. М., Мир, 1975, 872 с.

- Беляев Н.М., Рядно А.А. Методы теории теплопроводности. ч.2, М., Высш. школа, 1982, 304 с.

- Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными. М., Физматгиз, 1961, 400 с.

- Джураев Т.Д. Краевые задачи для уравнений смешанного и смешанно-составного типов. Ташкент, Фан, 1979, 238 с.

- Ильин А.М. Согласование асимптотических разложений решений краевых задач. М., Наука, 1989, 346 с.

- Холл Дж., Уатт Дж. Современные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. М., Мир, 1979, 312 с.

- Композиционные материалы: Справочник. В.В.Васильев, В.Д.Протасов, В.В.Болотин и др.; Под общ. ред. В.В.Васильева, Ю.М.Тарнопольского, М., Машиностроение, 1990, 512 с.

Поступила в редакцию 3 января 2002 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 99–01–00549) и Министерства образования РФ (грант ТОО–12.1–1088).