ОПИСАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ СЕТОК НА ОСНОВЕ
БЛОК-СОПОЛИМЕРА КАК МИКРОГЕТЕРОГЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Помогайло А.Д., Згаевский В.Э.*, Карнет Ю.Н.*

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия

# Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

## РЕЗЮМЕ

В рамках скейлинговой концепции с применением модельных представлений о микроструктуре сетки блок-сополимера получена аналитическая зависимость высокоэластических свойств этой сетки от молекулярных (число сегментов каждого блока и их размер) и структурных (плотность числа отрезков цепей между узлами сетки) параметров. Предложены различные модификации полученных теоретических соотношений, позволяющие выражать свойства материалов через модули сеток из однородных гомополимеров, число отрезков цепей между узлами на единицу объема образца и молекулярные параметры блок-сополимера, или через плотность сетки блок-сополимера, молекулярный вес цепи блок-сополимера между узлами сетки, эффективный размер сегментов макромолекулы блок-сополимера и их число в цепи. В последнем случае указываются соотношения, позволяющие вычислять эффективный размер сегмента и их число по молекулярным и структурным характеристикам блок-сополимера. Отмечается, что особенностью полученных соотношений является отсутствие в явном виде зависимости упругих свойств блок-сополимера от объемных долей компонентов.

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время потребности промышленности и техники в широком наборе полимерных материалов с различными физическими, химическими и механическими характеристиками в большей степени удовлетворяются не за счет синтеза новых полимеров, а путем комбинации и модификации уже известных химических соединений. Широко используются новые катализаторы [1-3] и нестандартные приемы полимеризации для создания материалов на основе блок-сополимеров (макромолекулы состоят из двух и более участков различной химической природы), привитых сополимеров, полимеризационных композитов (композит создается в процессе полимеризации) [4]. Эти методы модификации являются наиболее эффективными по сравнению с подходами, основанными на простом механическом смешении различных полимеров. Полученные таким способом материалы являются макроскопически однородными, хотя на молекулярном уровне они также являются неоднородными (микрогетерогенными). Физико-механические свойства микрогетерогенных полимерных материалов существенно отличаются от свойств смесевых композитов того же компонентного состава [5]. Последнее связано с размерами неоднородностей, которые сравнимы с размерами макромолекул. Это приводит к большой и высокоразвитой поверхности раздела фаз и, в связи с этим, специфика взаимодействия элементов микроструктуры между собой вносит заметный вклад в формирование механических свойств микрогетерогенных полимерных материалов. Часто используемые на практике соотношения, связывающие механические свойства микрогетерогенных материалов с параметрами структуры, берут свое начало из механики наполненных композитов, где основными параметрами являются объемные доли компонентов и механические характеристики их как отдельных макроскопических образований [4]. Это приводит к однотипным зависимостям физико-механических свойств таких материалов от приведенных выше параметров. Указанные методы описания справедливы для таких размеров неоднородностей, когда границей раздела фаз можно пренебречь. Однако реальные микрогетерогенные материалы существенно различаются как параметрами микроструктуры, так и характеристиками взаимодействия ее элементов. Поэтому эти методы описания, очевидно, должны быть дополнены теоретическими построениями, учитывающими указанные выше особенности микрогетерогенных полимерных материалов. Наиболее эффективными оказываются теоретические построения, основанные на многоуровневом подходе. Вначале на микроуровне описываются отдельные части микроструктуры, далее описывается представительный элемент структурной модели с учетом специфики взаимодействия различных частей микроструктуры и, наконец, на последнем этапе с помощью осреднения осуществляется переход к макроскопическим свойствам материала. Такие теоретические построения позволяют не только получить зависимость физико-механических свойств от молекулярных и микроструктурных параметров, но и обнаружить новые эффекты и закономерности. Примером указанного подхода может служить работа [6], в которой описаны высокоэластические и релаксационные свойства комплекса коллоидных частиц и макромолекул. В ней показано, что упругий модуль сдвига комплекса, в отличие от сетки без наполнителя, не обращается в нуль при экстраполяции абсолютной температуры к нулю. Указанное отклонение от нуля обнаружено в ряде экспериментов и находится в хорошем количественном согласии с результатами предложенного подхода [6].

В данной работе указанный подход используется для описания высокоэластических свойств сеток на основе блок-сополимера. Подход основан на скейлинговой концепции с применением модельных представлений о микроструктуре.

2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Рассмотрим полимерную сетку в высокоэластическом состоянии, между двумя соседними узлами которой находится неоднородная полимерная цепь, состоящая из различных блоков, соединенных последовательно.

На рис.1 изображена модель сетки на основе блок-сополимера, между двумя соседними узлами которой расположена полимерная цепь, состоящая из двух блоков. Один блок характеризуется величиной сегмента a1, числом сегментов N1 и проекцией расстояния между концами отрезка АВ на лабораторную систему координат ri. Аналогично другой блок характеризуется a2, N2 и li. Для простоты будем предполагать, что все макромолекулы состоят из одинаковых блоков, но вектора r и l различных макромолекул ориентированы в сетке хаотически, при этом сетка макроскопически изотропна. При однородной деформации сетки расстояние между концами каждой макромолекулы блок-сополимера (расстояние АС на рис.1) изменяется подобно всему образцу (аффинная деформация), но деформации различных блоков макромолекулы отличаются как между собой, так и от макроскопической деформации всего образца.

Рис.1. Модель сетки на основе блок-сополимера.

Рассмотрим структурный элемент модели, представляющий собой макромолекулу блок-сополимера, соединяющую два соседних узла сетки А и С (см. рис.1) и запишем свободную энергию этого деформированного элемента.

3. СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЕФОРМИРОВАННОЙ
МАКРОМОЛЕКУЛЫ БЛОК-СОПОЛИМЕРА

Обозначим проекции отрезка АС на лабораторную систему координат через di. Будем обозначать все проекции в исходном недеформированном состоянии величинами с верхним индексом нуль ri0,li0,di0. Из геометрических соотношений следует равенство

di0=ri0+li0.										(1)

Аналогично в деформированном состоянии имеем соотношение

di=ri+li.											(2)

Пусть по образцу сетки задан постоянный градиент деформации Xi,k=¶xi/¶xk0, где xk0 и xi - координаты произвольной точки образца до и после деформации соответственно. Аналогично обозначим градиенты деформации на отрезке АВ равные xi,k и на отрезке ВС - hi,k.

Непосредственно из (1) и (2) следует

Xi,kdk0=xi,krk0+hi,klk0,								(3)

где по дважды повторяющимся индексам здесь и далее подразумевается суммирование.

Квадраты расстояния между точками АВ и ВС записываются [7] в следующем виде

r2=r02+xl,ixl,k−dikri0rk0,							(4)

l2=l02+hl,ihl,k−dikli0lk0,								(5)

где dik- символ Кронекера. Свободные энергии отрезков полимерных цепей (рис.1), удерживаемых за концы в точках АВ и ВС соответственно равны [8]

F1=3Tr22N1a12,										(6)

F2=3Tl22N2a22,										(7)

где T - абсолютная температура в энергетических единицах. Запишем свободную энергию макромолекулы блок-сополимера как сумму выражений (6) и (7)

F=F1+F2=3Tr22N1a12+3Tl22N2a22.							(8)

Подставляя (4) и (5) в (8) и исключая с помощью (3) градиент xi,k получаем следующее выражение

F=F0+3T2N1a12Xl,kXl,idk0di0−2hl,klk0Xl,sds0+hl,khl,ilk0li0++3T2N2a22hl,ihl,k−dikli0lk0,		(9)

где введено обозначение F0=3T2N1a12r02+3T2N2a22l02.

При заданном по образцу постоянном градиенте Xl,k минимум свободной энергии (9) определяется соотношениями ¶F/¶hm,ν=0, откуда следует уравнение для нахождения hm,ν

−Xi,sds0+hi,mlm0+N1a12N2a22hi,νlν0=0,

решение которого дает

hn,ili0=Xn,sds01+N1a12N2a22.									(10)

Подставляя (10) в (9), после преобразований получаем

F=F0+3T2N1a12+N2a22Xl,iXl,kdi0dk0.					(11)

Далее необходимо записать плотность свободной энергии образца.

4. ПЛОТНОСТЬ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ ОБРАЗЦА

В соответствии с нашим предположением макромолекулы различаются только ориентацией векторов r и l . В связи с этим, подставляя (1) в (11) и осредняя по равновероятной и независимой ориентации векторов r и l, с использованием соотношений [9]

ri0rk0=13r02dik, li0lk0=13l02dik, ri0lk0=0,				(12)

получаем

di0dk0=13r02+l02dik,								(13)

и окончательно с использованием (13) находим

F=F0+Tr02+l022N1a12+N2a22I1,							(14)

где I1=Xl,kXl,k - первый инвариант деформации, введенный по аналогии с работой [10]. Для определения плотности свободной энергии деформированного образца сетки макромолекул блок-сополимера F необходимо умножить (14) на число макромолекул в единице объема сетки M

F=F0+MTr02+l022N1a12+N2a22I1.							(15)

5. ЭФФЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ СДВИГА
МИКРОГЕТЕРОГЕННОЙ СЕТКИ

Формула (15) соответствует по своей структуре выражению для плотности свободной энергии деформированной полимерной сетки, которое часто используется в феноменологической теории (одна константа Муни). Соотношение, стоящее перед первым инвариантом деформации в формуле (15), является первой константой Муни.

Модуль сдвига указанной сетки G равен удвоенной константе Муни

G=MTr02+l02N1a12+N2a22.									(16)

Приведем несколько полезных для практики модификаций выражения (16). Часто бывают известны модули сеток, состоящих из однородных макромолекул типа первого и второго блоков макромолекул блок-сополимера. Если макромолекулы сетки состоят только из сегментов первого блока, то модуль сдвига такой сетки будет выражаться формулой (в выражении (16) следует положить N2=l0=0, при этом М необходимо заменить на М1)

G1=M1Tr022N1a12.										(17)

Аналогично получаем выражение для модуля сдвига сетки из однородных макромолекул второго блока

G2=M2Tl022N2a22.										(18)

Комбинируя (17), (18) и (16) получаем следующее выражение для эффективного модуля сдвига микрогетерогенной сетки

G=G1MM1N1a12N1a12+N2a22+G2MM2N2a22N1a12+N2a22,			(19)

где М1 и М2 число макромолекул в единице объема образцов, состоящих из однородных макромолекул первого и второго сортов соответственно.

Непосредственно из (16) получаем следующее соотношение

G=ρRTd022kMcNa2,										(20)

где ρ - плотность сетки на основе блок-сополимера, R - универсальная газовая постоянная, k - постоянная Больцмана (напомним, что T - температура в энергетических единицах), d0 - расстояние между узлами сетки, Мс - молекулярный вес цепи между ближайшими узлами сетки, N - суммарное число сегментов первого и второго сортов макромолекулы блок-сополимера, a - эффективный размер сегмента блок-сополимера, который вычисляется по следующей формуле

a=N1N1+N2a12+N2N1+N2a2212.						(21)

Аналогичным образом может быть представлена и формула (20)

G=G1ρM1cρ1McN1a12N1a12+N2a22+G2ρM2cρ2McN2a22N1a12+N2a22,			(22)

где ρ1 и ρ2 - плотности сеток из однородных макромолекул, соответствующих первому и второму блокам, M1c и M2c - молекулярные массы отрезков макромолекул между узлами сеток первого и второго сортов. И, наконец, исключая из соотношения (19) N1a12 и N2a22, с помощью соотношений (17) и (18) получаем следующее выражение

G=MG1G2M1G21+c221−c22−1+M2G11+c121−c12−1,			(23)

где введены обозначения c1=r0l0+r0 и c2=l0l0+r0 при этом c1+c2=1.

Соотношение (23) соответствует аналогичному выражению работы [11], полученному на основе феноменологического подхода.

Следует обратить внимание на особенность полученных соотношений (16), (19), (20), (22) и (23), в которые в явном виде не входят объемные доли отдельных блоков макромолекул.

### ЛИТЕРАТУРА

- Drent E., Broekhover J.A.M., Doyle M.J. J.Organomet. Chem., 1991, v.417, №3, p.205.

- McFaddin D.C., Russell K.E., Wu G., Heyding R.D. J. Polym. Sci., Polym. Phys., 1993, v.31, №3, p.175.

- Mathot B.F. Scherrenberg R.L., Pijpers M.F.J., Bras W. J. Therm. Anal., 1996, v.46, №8, p.681.

- Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. М., Химия, 2000, с.672.

- Торосян А.А., Штейнберг В.Г., Белов Г.П., Саратовский С.Л., Дьячковский Ф.С. Комплексные металлоорганические катализаторы полимеризации олефинов. Сборник Х. Синтез и свойства полимеризационно-наполненных полиолефинов, Черноголовка, 1986, с.129-134.

- Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г. Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, т.4, №3, с.106-117.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М., Наука, 1987, с.246.

- Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р. Статистическая физика макромолекул. М., Наука, 1989, с.343.

- Покровский В.Н. Статистическая механика разбавленных суспензий. М., Наука, 1978, с.136.

- Згаевский В.Э. Коллоид. журн., 1995, т.57, №5, с.679-683.

- Згаевский В.Э. Механика композитов, 1977, №4, с.733-735.

- Поступила в редакцию 19 марта 2002 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Московской области и РФФИ, грант № 01-03-97018.