ВЯЗКОСТНО-ТИКСОТРОПНЫЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ – ДОДЕЛОЧНЫХ МАСС ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИЗ КАМНЯ

Емельянов Д.Н., Волкова Н.В., Шеронова О.И., Перепелкина Е.О.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Россия

# РЕЗЮМЕ

Рассмотрены реологические (вязкостно-тиксотропные) свойства растворов поли(мет)акрилатов и прочностные свойства высоконаполненных образцов доделочных масс на базе указанных материалов.

Установлено, что вязкостно-тиксотропные свойства доделочных масс определяются содержанием полимера и наполнителя в растворе, а также качеством растворителя.

Показано, что прочностные свойства доделочных масс можно регулировать качеством растворителя по отношению к полимерному связующему.

# ВВЕДЕНИЕ

Процесс реставрации культурных и исторических памятников из камня (мрамора, керамики, бетона, лессовой и известковой штукатурки, терракоты и др.) часто включает в себя операцию, связанную с заделкой промежуточных утрат. Для этого используют доделочные или заделочные массы – наполненные растворы полимеров, как композиционные материалы. В качестве наполнителя в таких массах служит истолченный в порошок камень той же породы, что и реставрируемый объект. Так, например, при реставрации терракоты, керамики, гончарных изделий в качестве наполнителя доделочных масс служит глина. При реставрации памятников из мрамора, известняка, гипса, неглазурованного фарфора наполнителями являются порошки мрамора, талька, мела, гипса. Связующими в доделочных массах являются полимеры, к которым предъявляют комплекс требований [1]. Этим требованиям отвечают поли(мет)акрилаты [1-3]. Кроме того, к самим доделочным массам, как наполненным композициям, предъявляется ряд специфических требований, среди которых основными являются: высокая прочность, хорошая адгезия к камню памятника, отсутствие усадки после затвердевания. Исходные композиции доделочных масс должны обладать достаточно высокой вязкостью и быть тиксотропными [4,5]. Анализ литературных данных показал, что в настоящее время не создано фундаментальной научной основы использования полимеров в данной области. Поэтому, установление закономерностей вязкого течения высоконаполненных растворов полимеров и прочностных свойств, полученных из них твердых тел, является актуальным.

Целью работы было исследование вязкостно-тиксотропных свойств высоконаполненных растворов поли(мет)акрилатов и прочностных характеристик образцов камня, полученных из этих растворов.

1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования служили полученные в промышленных условиях суспензионной полимеризации полибутилметакрилат (ПБМА) с молекулярной массой М=3,6×105, сополимер 96 мас.% бутилметакрилата с 4 мас.% метакриловой кислоты (БМК-4), а также водорастворимые сополимеры: 80 мас.% метакриламида с 20 мас.% натриевой соли метакриловой кислоты (марка Метасол), а также 80 мас.% метакриловой кислоты с 20 мас.% метилметакрилата (марка Лакрис).

В качестве наполнителя использовали красную глину, химического состава: SiO2 - 72–82; Fe2O3 - 2–5%; Al2O3 - 8–13; MgO - 1,3–2,6; CaO - 1,4–2,0; SO3 - 0,2–0,6 (вес.%) и размером частиц от 0,006 (8,1 вес.%) до 0,06 мм (62,1 вес.%).

Растворителями полимеров служили изопропиловый спирт, вода и смесь толуола с изопропиловым спиртом. Содержание полимеров в растворах варьировали от 0,5 до 14 мас.%, а содержание глины изменяли от 20 до 70 об.%. Наполненные композиции – заделочные массы приготавливали путем тщательного перемешивания в ступке растворов полимеров с мелкодисперсным наполнителем до получения однородной массы.

Исследование вязкостно-тиксотропных свойств наполненных растворов проводили с помощью вискозиметров: ротационного Реотест –1, и капиллярного АКВ-2М ( работающего в режиме пенетрометра). Изучение разрушения образцов камня, полученных из отвердевших заделочных масс, проводили с использованием консистометра Гепплера и маятникого копра М-2. Для испытания на консистометре Гепплера образцы изготавливали в виде таблеток диаметром
35 мм и толщиной 10 мм. Для испытания на копре образцы получали в виде брусков размером 100´10´10 мм. Сушку образцов до постоянства веса проводили при комнатной температуре , а затем досушивали при 60°С в течение 8–10 часов. Испытания вязкостно-механических свойств наполненных композиций проводили при 20 °С.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из рис.1а,б видно, что наполненные глиной растворы ПБМА в изопропиловом спирте являются аномально вязкими системами. Закономерно, что аномалия вязкости растворов возрастает с увеличением содержания в них как полимера, так и наполнителя. Такой характер течения являлся общим для всех исследуемых полиметакрилатов.

Из данных рис.2 следует, что определенная экстраполяцией логарифмической зависимости h(1/t) наибольшая ньютоновская вязкость(hнб.) наполненного и ненаполненного раствора ПБМА с ростом содержания полимера возрастает немонотонно.

Рис.1.	Вязкостные кривые наполненных глиной растворов ПБМА в изопропиловом спирте : 1а) – в зависимости от содержания полимера; 1б) – в зависимости от содержания наполнителя. 1а): Концентрация полимера, мас.%: 1 – 5; 2 – 8; 3 – 12. Содержание наполнителя в растворе – 50 об.%. 1б): Содержание наполнителя в растворе, об.%: 1 – 20; 2 – 50; 3 – 62; 4 – 70. Концентрация полимера – 12 мас.%.

Рис.2.	Зависимость наибольшей ньютоновской вязкости (hнб) 1 – ненаполненного, 2 – наполненного глиной растворов ПБМА в изопропиловом спирте от концентрации полимера в растворах (С). Содержание наполнителя – 50 об.%.

Существует критическая концентрация полимера (Скр.), начиная с которой темп концентрационного роста вязкости системы резко возрастает. Причем, значения Скр. ненаполненного и наполненного растворов совпадают. Это значит, что контакты в высоконаполненном растворе между частицами наполнителя возникают через прослойки полимера, сорбированного на их поверхности. Исследуемые наполненные глиной растворы ПБМА в изопропиловом спирте являются тиксотропными системами. О тиксотропности свойств наполненных растворов свидетельствовало восстановление разрушенной структуры суспензий после 15–20 минут отдыха. За это время величина вязкости восстанавливалась на 80%. Значения Скр. соответствует переходу раствора полимера из структурно-вязкого в структурно-вязко-эластическое состояние [6]. Подтверждением этого является то, что у растворов ПБМА в изопропиловом спирте с концентрацией выше критической появляются эластические свойства.

Влияние степени объемного наполнения (j) глиной на величину наибольшей ньютоновской вязкости (hнб.) исследовали на примере 5,8 и 12% растворов ПБМА в изопропиловом спирте. Из анализа этих зависимостей (рис.3) установлено наличие критической величины объемного наполнения (jк), начиная с которой происходит резкое увеличение hнб. Резкое возрастание вязкости суспензий в области j>jк связано, вероятно, с тем, что в этой области содержания наполнителя уменьшается толщина полимерного адсорбционно-сольватного слоя (АСС), что говорит о возможности непосредственного взаимодействия частиц наполнителя друг с другом и образования дополнительной структурной сетки наполнителя.

Рис.3.	Зависимость наибольшей ньютоновской вязкости (hнб.) наполненных глиной растворов ПБМА в изопропиловом спирте от содержания наполнителя (j). Концентрация ПБМА в изопропиловом спирте, мас.%: 1 – 5; 2 – 8; 3 – 12.

Вполне закономерно, что, чем выше концентрация полимера в растворе, тем больше jк. Так, для 5 и 8% растворов значение jк. равно 50 об.%, а для 12% раствора – 60 об.% содержанию глины. То есть, можно предположить, что уменьшение толщины АСС происходит не до бесконечности, а до какого-то определенного критического значения (dк). К сожалению, в данной работе из-за седиментационной неустойчивости исследуемых суспензий не удалось рассчитать толщину АСС. Но существование dк было показано ранее в работе Д.Н.Емельянова с соавторами на примере суспензий Al2O3 в мономерных растворах акриловых сополимеров [7].

На рис.4 представлено изменение деформации твердого образца, приготовленного из 1% раствора сополимера БМК-4, наполненного 20 об.% глины, под действием прикладываемой нагрузки. S-образная форма кривой показывает, что при нагрузке выше 2,5 кг в образце происходит резкий рост деформации (e).Последующее увеличение нагрузки выше Р* вызывает разрушение структуры образца.

Рис.4.	Зависимость деформации (e) твердого образца, полученного из 1%-ного раствора сополимера БМК – 4 в смешанном растворителе и наполненного 20 об.% глины, от прикладываемой нагрузки (Р). Объемное соотношение растворителей: толуол – изопропиловый спирт 0,75: 0,25, соответственно.

Рис.5.	Зависимость нагрузки (Р*), разрушающей твердые глиняные образцы (кр. 1 – 3), от содержания наполнителя (j) и удельной ударной вязкости (an) (кр.4) от концентрации (С) ПБМА в изопропиловом спирте. Образцы получены из 0,3 % водных растворов 1 – метасола; 2 – лакриса и 3 - из 1% раствора БМК-4 в смеси толуол–изопропиловый спирт, взятых в объемном соотношении 0,75:0,25, соответственно. Кр.4 – содержание наполнителя 62 об.%.

Причем, чем выше содержание наполнителя в образце, тем большее усилие требуется для его разрушения (рис.5). Это – закономерно, так как при большом содержании наполнителя структура в растворе, которая затем сохраняется и в твердом образце, возникает не только за счет контактов полимер–полимер, но и за счет непосредственных контактов между частицами наполнителя [8].

Повысить прочность доделочных материалов можно также путем увеличения содержания полимерного связующего (рис.5, кр.4). Данное обстоятельство связано, во-первых, с уменьшением пористости полученного камня и, во-вторых, - с увеличением толщины АСС полимера, который при разрушении образца путем релаксации напряжений гасит распространение микротрещин, возникающих на границе твердый наполнитель–полимер.

Прочностные свойства твердых образцов, как это следует из рис.6, можно регулировать не только содержанием наполнителя и полимера в растворе, но и составом смеси растворителей. Из рис.6 видно, что величина Р* изменяется экстремально, проходя через максимум при соотношении растворителей толуол: изопропиловый спирт 0,75: 0.25, соответственно.

Рис.6.	Зависимость (1-3) - нагрузки (Р*), разрушающей твердые глиняные образцы, полученные из 1% растворов БМК-4, и 4 - характеристической вязкости ([h]) растворов данного полимера от объемного соотношения растворителей : толуол- изопропиловый спирт. Содержания наполнителя, об%: 1 – 20; 2 – 40; 3 – 60.

Данные рис.6, кр.4 показывают, что значения характеристической вязкости ([h]) растворов БМК-4 в данной смеси растворителей изменяются также экстремально. Добавление к толуолу небольших порций изопропилового спирта приводит к возрастанию [h] раствора, что свидетельствует об увеличении размеров макроклубков за счет набухания. Очевидно, при вышеуказанном соотношении растворителей система характеризуется оптимальным размером макроклубков, при котором наблюдается наибольшая свобода конформационных изменений макромолекул. В результате этого макромолекулы из АСС на частицах наполнителя переплетаются сильнее и образуют более прочные контакты.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, вязкостно-тиксотропные свойства доделочных масс определяются содержанием полимера и наполнителя в растворе, а также качеством растворителя. Установлено, что для обеспечения доделочным массам оптимальных свойств необходимо, чтобы содержание полимера было немного больше или равно Скр., а содержание наполнителя – j ³ jк. Иначе, при меньших значениях С и j доделочные массы растекаются, начинают оплывать, а при больших значениях – становятся твердыми, плохо текут, их становится трудно уложить в трещину реставрируемого изделия. Показано, что прочностные свойства доделочных масс можно регулировать качеством растворителя по отношению к полимерному связующему. Более прочные твердые композиты можно получить из растворов с наиболее хорошим для полимера растворителем.

ЛИТЕРАТУРА

- Полимерные материалы в реставрации. Обзорная информация. М., 1983.

- Никитин М.К., Мельникова Е.П. Химия в реставрации. Справочное пособие. Л., Химия, 1990.

- Виноградова М.Е., Мельникова Е.П., Герасимова Н.Г., Шейнина Е.Г. Сообщения Государственного Эрмитажа. 1975, №40, с.90–91.

- Консервация и реставрация каменной скульптуры. Методические рекомендации. Сост. А.С.Антонян. М., 1985.

- Волкова Н.В., Емельянов Д.Н., Ананичева Ю.М. Ученые записки. ВВО МСА, 2001, Вып.9, с.77–80.

- Yemelyanov D.N., Smetanina I.E., Vinogradov G.V. Rheol. Acta, 1982, v.221, pp.280–287.

- Рябоконь Н.В., Емельянов Д.Н. Коллоидный журнал, 1984, №1, с.143–147.

- Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. М., 1977.

Поступила в редакцию 3 июня 2002 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ № 01-06-80328; № 02-06-06061; № 02-06-06062).