УДАРНО-ВОЛНОВОЕ НАГРУЖЕНИЕ ПЛАСТИН, СОДЕРЖАЩИХ СЛОИ ФУНКЦИОНАЛЬНО ГРАДИЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Герасимов А.В., Шалковский Д.М.

НИИ прикладной математики и механики при Томском государственном университете, г. Томск, Россия

РЕЗЮМЕ

В настоящей работе рассматриваются задачи о взаимодействии преград, защищаемых функционально-градиентными слоями, с высокоскоростными ударниками. В качестве материала преграды и ударника бралось железо, защитный слой представлял собой сплав железа с алюминием, концентрация компонентов которого изменялась по линейному закону. В работе исследовалось влияние градиентов физико-механических свойств и пористости защитного слоя на снижение напряжений в преграде, уменьшения скорости ее тыльной поверхности, а также на характер откольных явлений в системе преграда-ударник. В ходе решения задачи варьировались как физико-механические свойства защитного слоя, так и его толщины.

1. ВВЕДЕНИЕ

Защита конструкций от интенсивных динамических нагрузок (ударных, взрывных, импульсных) имеет непреходящее значение в силу постоянного совершенствования средств ударно-волнового воздействия на защищаемые объекты. Возможны два подхода к снижению нагрузки, действующей на элементы конструкции: растяжение импульса давления в слоистой прокладке за счет многократного отражения волн от слоев с различными акустическими импедансами и диссипация энергии импульса давления при пластическом деформировании высокопористых прокладок. Материалы с непрерывным изменением физико-механических характеристик (ФМХ) в определенных направлениях являются предельным случаем материалов, состоящих из дискретно непрерывных слоев с нарастающими или убывающими величинами акустических импедансов при увеличении числа слоев. Формирование непрерывного изменения свойств материала защитного слоя возможно при использовании смеси из нескольких компонентов (2). Одним из параметров, изменяющимся в выбранном направлении, может являться пористость защитного слоя. Функционально-градиентными материалами принято называть материалы с плавным изменением состава в каком-либо заданном направлении. Эти материалы являются смесевыми материалами, изменение концентрации компонент которых по пространственной координате происходит по определенному закону. Сейчас имеется возможность строить термодинамически полные уравнения состояния градиентных материалов самой различной физической природы: сплавов, металлокерамик, стеклопластиков, элконитов, пористых материалов для широкой области изменения давлений и температур
[1-3]. Это позволяет перейти непосредственно к конструированию функционально градиентных материалов, то есть материалов с требуемым набором физико-механических свойств. В данной работе задачи решаются в одномерной постановке, позволяющей наиболее аккуратно и точно получить и исследовать физическую картину процессов взаимодействия преграды и ударника из нетрадиционных материалов.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Используется математическая модель, описывающая деформирование и разрушение образцов функционально градиентных материалов при упругопластическом и гидродинамическом течении под действием ударных и взрывных нагрузок [1-3]. Математическая постановка включает в себя следующие уравнения: уравнение неразрывности, уравнение движения, уравнение энергии, которые замыкаются соотношениями Прандтля-Рейса при условии текучести Мизеса. Эти соотношения дополняются кинетическим уравнением, описывающим рост и сжатие пор. Давление в пористой среде определяется по уравнению состояния для сплошной компоненты. Прочностные характеристики пористого материала зависят от текущей пористости материала. Учитывается влияние пластических деформаций, давления и температуры на прочностные характеристики матрицы. Используемая система уравнений позволяет учитывать изменение пластичности, прочности и пористости материалов при деформировании в ударных волнах [1-3].

В системе физико-математического описания деформирования пористых и градиентных материалов важная роль отводиться выбору определяющих уравнений среды, потому что от достоверности последних, в конечном счете, зависит и правильность модельных представлений о протекающих процессах. Характерной особенностью градиентных сплавов является очень слабое химическое взаимодействие между компонентами в процессе динамического нагружения.

Отсутствие химических превращений позволяет рассчитать начальный удельный объем сплава V0 в заданной точке сплава по модели смеси:

где  - весовая доля компоненты является заданной функцией координаты ;  - удельные объемы компонент при начальных условиях. Будем также считать, что градиентный сплав (ГС) в точке является однофазной средой, в процессе высокоскоростного течения фазовые переходы отсутствуют.

Для решения поставленной задачи упругопластического деформирования образцов из ГС использовалась разностная схема Уилкинса [1-3]. Величина шага разностной сетки выбиралась эмпирическим путем, отдельно для каждого конкретного варианта расчета. Для расчета гидродинамических течений прочностные характеристики материала обнулялись. При этом критерием достоверности модели служили следующие показатели: сходимость решения при уменьшении разностной сетки, точность описания распада разрыва, совпадение в пределах ошибки опыта расчетных ударных адиабат с имеющимися экспериментальными ударными адиабатами, выполнение известных термодинамических законов и правил, качественное и количественное совпадение откольных эффектов, наблюдающихся при ударно-волновом нагружении исследуемых материалов. Созданная рабочая модель, деформирования и разрушения функционально градиентного пористого упругопластического тела исследовалась для большой группы материалов: сталей, сплавов, металлокерамики с градиентным покрытием прослойками и включениями различной формы. В одном расчетном цикле реализованы все этапы конструирования нового материала: от выбора рецептурного состава до оценки работоспособности такого материала в реальной конструкции под нагрузкой (при взрыве или ударе).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В данном разделе рассмотрены задачи соударения железных ударников с железными преградами, покрытыми защитными слоями, которые представляли собой сплав Fe–Al и пористое железо. В качестве контрольных образцов рассматривались защитные слои из сплошного железа.

###### Расчетные схемы

Рис.1. Расчетные схемы.

Расчетные схемы, используемые в данном разделе, приведены на рис.1. Здесь П – преграда, З – защитное покрытие, У – ударник, летящий со скоростью . Прямые линии внутри защитного слоя показывают характер изменения в нем концентрации компонент или начальной пористости f0 (а, б – линейное, в – постоянное распределение).

Характер изменения со временем давления и пористости в системе преграда – ударник для защитного слоя из сплошного железа приведены на рис.2. Слева расположен график изменения давления , справа – текущая пористости  в системе преграда-ударник для различных моментов времени. Здесь и далее толщина преграды составляет 1,5 см, ударника – 1 см. Толщина защитного слоя варьировалась от 1 до 3 см. В данном случае он брался равным 3 см. Скорость соударения – 1000 м/с. Вид линий графиков соответствует определенному моменту времени: сплошная линия – 1 микросекунда (мкс), _ _ _ – 2 мкс, _ ._ - 3 мкс, _.._ – 6 мкс, _…_– 9 мкс, _ _._ _ - 12 мкс, _ _.._ _ – 15 мкс, _ _ - - _ _– 18 мкс, параметры в момент разрушения - _ - _. На рис.2 наблюдается интенсивное повреждение материала преграды и откол (значение текущей пористости f, характеризующей степень поврежденности материала, при отколе становится >1,4).

| Р, Мбар | f |
| --- | --- |
| х, см | х, см |

Рис.2.	Распределение давления и пористости по пространственной координате x в системе при сплошном защитном слое.

Введение градиента пористости в защитный слой из железа (рис.1,б) существенно меняет характер распределения давления и поврежденности в системе преграда-ударник. Отмечается резкое снижение давления по сравнению с вариантом без пористости.

| Р, Мбар | f |
| --- | --- |
| х, см | х, см |

Рис.3.	Распределение давления и пористости в системе при защитном слое с градиентом пористости.

Интенсивные растягивающие напряжения возникают в защитном слое, что приводит к откольным явлениям в его лицевой части. Основная преграда в этот момент времени остается неповрежденной.

Использование схемы, приведенной на рис.1,а также снижает давление, но в меньшей степени, чем во втором случае. Этот вариант приводит также к отколу в защитном пористом слое, но только уже в части близкой к основной преграде (рис.4).

| Р, Мбар | f |
| --- | --- |
| х, см | х, см |

Рис.4.	Распределение давления и пористости в системе при защитном слое с градиентом пористости.

Использование схемы с постоянной пористостью =1,4 (рис.1,в) позволяет избежать откольных разрушений во всех элементах преграды в течение рассматриваемого промежутка времени (рис.5).

| Р, Мбар | f |
| --- | --- |
| х, см | х, см |

Рис.5.	Распределение давления и пористости в системе при защитном слое с постоянной пористостью.

На следующем этапе исследования рассматривались смесевые материалы – сплавы Al–Fe как сплошные, так и пористые. Изменение компонент сплава происходило по линейному закону. Процентное содержание Аl уменьшалось по направлению к лицевой поверхности защитного слоя, а Fe - увеличивалось. На рис.6 представлен сплошной функционально-градиентный материал.

| Р, Мбар | f |
| --- | --- |
| х, см | х, см |

Рис.6.	Распределение давления и пористости в системе при сплошном защитном слое.

Данный слой не смог предотвратить откол в преграде, но в тоже время вызвал небольшие поврежденности в материале ударника. Введение градиента пористости приведенного на рис.1,б, изменило картину распределения поврежденностей в системе преграда-ударник (рис.7). Наблюдаются откольные явления в лицевом слое защитного слоя и в ударнике.

| Р, Мбар | f |
| --- | --- |
| х, см | х, см |

Рис.7.	Распределение давления и пористости в системе при защитном слое с градиентом пористости.

Таким образом, эффект от введения градиента пористости накладывается на эффект ослабления ударной волны при движении по градиентному материалу
Al–Fe, формируются более интенсивные волны разгрузки, что и приводит к разрушению ударника. В общем случае, варьируя сочетание градиентов пористости и концентрации компонентов можно смещать положение откольных трещин и зон поврежденностей в системах преграда – защитный слой – ударник. Наложение градиента пористости, представленного на рис.1, а приводит к следующей картине поврежденностей (рис.8).

| Р, Мбар | f |
| --- | --- |
| х, см | х, см |

Рис.8.	Распределение давления и пористости в системе при защитном слое с градиентом пористости.

В отличие от результатов, приведенных на рис.4, где рассматривался только градиент пористости в Fe, здесь откол локализуется примерно в середине защитного слоя. Использование постоянной пористости, равной 1,4 предотвращает откол в системе в течение рассматриваемого промежутка времени (рис.9).

С целью исследования влияния функционально градиентных защитных слоев на поведение основных преград рассматривалось изменение скорости тыльной поверхности этих преград с течением времени. На рис.10 для сплава
Al–Fe представлены результаты расчетов для защитных слоев толщиной 1 см (рис.10,а) и 3 см (рис.10,б). Здесь сплошная линия соответствует материалу без пористости, штриховая – варианту с постоянной пористостью (рис.1,в), __..__  - пористость увеличивается к преграде (рис.1,б). Скорость тыльной поверхности зависит как от характера распределения пористости, так и от толщины защитного слоя, что хорошо видно на этих графиках.

| Р, Мбар | f |
| --- | --- |
| х, см | х, см |

Рис.9.	Распределение давления и пористости в системе при защитном слое с постоянной пористостью.

| V, см/мкс | V, см/мкс |
| --- | --- |
| t, мкс | t, мкс |

Рис.10. Изменение скорости тыльной поверхности со временем.

На рис.11 приведены результаты сравнения скоростей тыльной поверхности для защитного слоя из сплошного железа (рис.11,а) и сплошного градиентного сплава Al–Fe (рис.11,б). Резкое снижение скорости наблюдается во втором случае. На рис.11,в и 11,г проведено сравнение защитных слоев из пористого железа и пористого градиентного сплава Al–Fe. Пористость возрастает к лицевой поверхности основной преграды. Рассматривались защитные слои со следующей толщиной: ___________ - 1 см, _ _ _ _ _ - 2 см,  _ . _ ._  - 3см.

| V, см/мкс | V, см/мкс |
| --- | --- |
| t, мкс | t, мкс |
| а) | б) |

| V, см/мкс | V, см/мкс |
| --- | --- |

| t, мкс | t, мкс |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис.11. Изменение скорости тыльной поверхности со временем.

Из приведенных результатов видно, что, варьируя толщины и материалы защитных слоев, можно значительно снизить скорость тыльной поверхности основной преграды после удара. В этом случае даже при отколе основной преграды откольная пластина обладает меньшей скоростью, что позволяет ослабить ее поражающее действие. Следует также отметить, что защитные слои позволяют увеличить время до разрушения преграды в необходимой, для выполнения защищаемым объектом своих задач, степени.

4. ВЫВОДЫ

Проведенные исследования показали, что введение защитных слоев из функционально градиентных пористых материалов, в нашем случае сплошного и пористого сплава Al–Fe и сплошного и пористого Fe, позволяет значительно снизить скорость тыльной поверхности, изменить характер откольных явлений, уменьшить максимальные значения давления и поврежденности основной преграды. При изменении толщины защитного слоя с одного до трех сантиметров отмечается уменьшение скорости тыльной поверхности почти в два раза по сравнению со сплошным железным защитным слоем. Использование различных законов изменения по толщине защитного слоя физико-механических свойств и пористости приводит к снижению максимального давления и уровня поврежденности в основной преграде по сравнению со случаем, когда используется защитный слой равной толщины из сплошного железа. При этом изменяется характер откольных явлений в системе преграда - защитный слой – ударник. Зоны откола можно перемещать по защитному слою, оставляя основную преграду целой или незначительно поврежденной.

ЛИТЕРАТУРА

- Герасимов А.В., Кректулева Р.А. Поведение материалов с градиентными упрочняющими покрытиями при интенсивных динамических нагрузках. Перспективные материалы, 1997, №6, с.13-19.

- Герасимов А.В., Кректулева Р.А. Математическая модель поведения многокомпонентного пористого упругопластического тела при динамическом нагружении. Проблемы прочности, 1999, №2, с.139-150.

- Герасимов А.В., Кректулева Р.А. Численное моделирование деформирования и разрушения функционально градиентных и пористых материалов при взрывном и ударном нагружении. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №3, с.94-106.

- Поступила в редакцию 28 мая 2002 года.