СВЯЗНОЕ УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ПРЯМОГО МАРТЕНСИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ

Мовчан А.А., Ньюнт Со*, Казарина С.А.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

*Московский государственный авиационный институт, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Температура является одним из основных управляющих параметров, определяющих механическое поведение сплавов с памятью формы (СПФ). Поэтому чрезвычайно важно уметь правильно определять распределение температуры по материалу и ее изменение со временем.

СПФ при изменении температуры и (или) напряжений претерпевают термоупругие фазовые превращения, сопровождающиеся выделением или поглощением достаточно больших объемов тепловой энергии. Этот весьма существенный эффект учитывается обычно путем добавления в правую часть уравнения теплопроводности слагаемого, пропорционального скорости изменения параметра фазового состава.

При этом предполагается, что тепловые явления в СПФ не зависят от генерируемых при фазовом переходе деформаций. Поэтому фазовые деформации в уравнение теплопроводности непосредственно не входят, т.е. по сути, задача теплопроводности рассматривается как несвязная. Предположение о независимости тепловых явлений при термоупругих превращениях от процессов фазового формоизменения является гипотезой, не имеющей теоретического обоснования. Более того, следуя данным некоторых экспериментальных исследований, влияние деформаций на тепловой режим в СПФ может быть весьма значительным.

В данной работе путем последовательного осуществлении термодинамического формализма получен простейший вариант связного уравнения теплопроводности для сплавов с памятью формы, претерпевающих прямое термоупругое фазовое превращение. В рамках предложенной модели падение коэффициента температуропроводности, связанное с прямым мартенситным превращением весьма интенсифицируется, если фазовый переход происходит под действием механических напряжений и сопровождается фазовыми деформациями.

1. ВВЕДЕНИЕ

В [1] предложена следующая форма уравнения теплопроводности для СПФ:

,									(1.1)

в рамках которой с помощью второго слагаемого правой части учитывается тепловыделение и теплопоглощение при фазовом переходе. В (1.1)  - температура,  - коэффициент теплопроводности, плотность и теплоемкость,  - объемная доля новой фазы,  - латентное тепло (на единицу массы).

В [2] в правую часть уравнения теплопроводности кроме слагаемого, соответствующего выделению (поглощению) латентного тепла добавлена скорость диссипации. Однако скорость диссипации также считается пропорциональной скорости изменения параметра фазового состава и не зависит от деформаций, что позволяет формально объединить оба слагаемых, и в (1.1) меняется лишь коэффициент при .

Экспериментальные работы, в которых одновременно исследовались бы как процессы деформирования СПФ, так и тепловые явления весьма немногочисленны [3-7]. Тем не менее, из имеющихся экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что температурные эффекты связаны не только с фазовым переходом самим по себе, но и изменяются при изменении фазовых деформаций. Так, в [3] обнаружено, что разогрев образца в процессе вызванного ростом напряжений прямого ромбоэдрического превращения при растяжении более чем в два раза превышает тот же эффект при сжатии. При этом максимальные фазовые деформации, достигнутые при растяжении, также существенно превосходили максимальные фазовые деформации, достигнутые при сжатии. Отсюда следует, что диссипация зависит от фазовых деформаций, которые, таким образом, должны входить в уравнение теплопроводности. Степень и характер нестабильности петель гистерезиса при вибрационных испытаниях СПФ существенно зависит от амплитудных значений фазовых деформаций [4-6]. Но нестабильность связана с диссипацией энергии, которая, таким образом, тоже должна зависеть от фазовых деформаций. В [8] на основании экспериментальных данных [7] утверждается, что диссипация в сплаве CuZnAl при его изотермическом нагружении и разгрузке пренебрежимо мала по сравнению с латентным теплом. Тем не менее, по данным той же работы [8] учет этой весьма малой диссипации существенно изменяет форму петель деформационного гистерезиса. Логично предположить и обратное влияние деформационных процессов на тепловые явления в СПФ.

Приведенные выше данные свидетельствуют о необоснованности принимаемой обычно гипотезы о независимости диссипации в СПФ от фазовых деформаций, в рамках которой задача теплопроводности для этих материалов может решаться как несвязная.

В данной работе процесс теплопроводности в СПФ рассмотрен с общих термодинамических позиций. В рамках термодинамики необратимых процессов сформулирован вариант определяющих соотношений для прямого превращения в сплавах с памятью формы. Следует отметить, что попытки получения термодинамических определяющих соотношений для СПФ предпринимались рядом авторов [8,9-15] и др. Однако в этих работах термодинамический формализм [16] не осуществлялся до конца последовательно и в полном объеме.

Так в ряде работ считалось, что определяющие соотношения для СПФ могут быть получены как условия минимума свободной энергии [8,12,15]. При этом, по-видимому, предполагается, что все диссипативные силы при термоупругих фазовых превращениях, кроме той, которая связана непосредственно с процессом теплопроводности, равны нулю (иначе производные от свободной энергии по параметрам состояния должны были бы быть равны не нулю, а соответствующим диссипативным силам). В моделях такого типа диссипация, связанная с термоупругим фазовым переходом, вообще отсутствует. В работах [2,9,10,13] и др. диссипация, связанная с термоупругим фазовым превращением рассматривается, однако считается, что она пропорциональна скорости изменения параметра фазового состава, причем коэффициент пропорциональности не зависит от фазовых деформаций. Связано это обстоятельство с тем, что в число параметров состояния включаются только полные деформации, а фазовые деформации среди аргументов термодинамических потенциалов отсутствуют.

В работе [11] и других публикациях тех же авторов фазовая деформация формально включается в число аргументов потенциала Гиббса. Однако определяющее соотношение для фазовых деформаций формулируется априори и не является следствием применения термодинамического формализма. Более того, эти соотношения не описывают таких свойственных сплавам с памятью формы явлений, как ориентированное превращение и реверсивная память формы. Фазовые деформации не присутствуют в окончательном выражении для скорости диссипации, которая, таким образом, оказывается пропорциональна скорости изменения параметра фазового состава. Следовательно, в [11], так же как и в [2,8] и др., учитывается диссипация, связанная с изменением параметра фазового состава, и не учитывается диссипация, связанная с фазовым формоизменением. Уравнение теплопроводности, которое может быть получено в рамках такой модели не содержит фазовых деформаций и температурная задача является несвязной.

2. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ В ТЕРМИНАХ ПОТЕНЦИАЛА ГИББСА

Исходными соотношениями являются первое и второе начала термодинамики:

(2.1)

(2.2)

Здесь  - массовые плотности внутренней энергии и энтропии,  - вектор теплового потока (используется обратное общепринятому направление этого вектора),  - напряжения и полные деформации,  - плотность источников тепла, связанных, например, с нагревом СПФ путем пропускания электрического тока. Для упрощения записи изложение ведется в рамках теории малых деформаций, отсчетная и актуальная конфигурации не различаются.

Определяющие термодинамические уравнения для СПФ будут формулироваться в терминах потенциала Гиббса:

(2.3)

При этом предполагается, что

(2.4)

где - объемная доля мартенситной фазы и фазовая деформация. Необходимо отметить, что в [11] для описания поведения СПФ используется термодинамический потенциал , т.е. в отличие от (2.3) при переходе от внутренней энергии к  преобразование Лежандра производится не по полной, а по термоупругой  деформации.

Для формулировки диссипативного неравенства в терминах потенциала Гиббса необходимо исключить из (2.2) скорость изменения энтропии. Поскольку деформация изменения формы у СПФ мала, то плотность в первом приближении можно считать постоянной величиной, равной плотности в начальном состоянии. Дифференцируя в этих условиях равенство (2.3) по времени, можно получить:

(2.5)

Заменяя в (2.5) скорость изменения внутренней энергии  с помощью первого начала термодинамики (2.1) можно получить:

(2.6)

Выражая из (2.6) скорость изменения энтропии  и подставляя результат в формулировку (2.2) второго начала термодинамики получаем:

(2.7)

Чтобы исключить из (2.7) скорость изменения потенциала Гиббса, продифференцируем (2.4) по времени:

(2.8)

Подставляя (2.8) в (2.7) и группируя слагаемые, содержащие одинаковые производные по времени, можно получить выражение для скорости диссипации :

D=−ρ∂ψ∂T+ST−ρ∂ψ∂σij+εijσij−ρ∂ψ∂εijphεijph−ρ∂ψ∂qq+qiT,iT≥0	(2.9)

Диссипативные силы

, , ,

, 								        (2.10)

должны быть определены как функции аргументов потенциала Гиббса  а также соответствующих потоков

, , , , 				        (2.11)

таким образом, чтобы скорость диссипации была неотрицательна. Кроме того, необходимо определить потенциал Гиббса как функцию его аргументов.

3. ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛА ГИББСА И СКОРОСТИ ДИССИПАЦИИ

Предполагается, как и в [11], что потенциал Гиббса аустенитно-мартенситного композита является суммой потенциала Гиббса мартенсита , аустенита  а также части , связанной с взаимодействием этих фаз:

(3.1)

Плотности ψ1, ψ2 зависят только от напряжений и температуры:

(3.2)

Здесь  - объемный и сдвиговой модули, коэффициент температурного расширения и теплоемкость в аустенитном и мартенситном состояниях,  - начальная температура, энтропии и внутренние энергии (в состоянии с нулевыми напряжениями). Соотношения (3.2) являются изотропным вариантом соотношений, предложенных для значений потенциала  в [11]. Следует подчеркнуть еще раз, что в данной работе речь идет о другом термодинамическом потенциале  (2.3).

Величина  принимается в виде:

(3.3)

В [11] термодинамический потенциал взаимодействия фаз  считается однородной функцией второй степени относительно величин  и в отличие от (3.3) не содержит компонент тензора напряжений.

Выражение для функции диссипации для прямого превращения принимается в виде:

(3.4)

В (3.3), (3.4)  - температуры начала и окончания прямого мартенситного превращения в свободном от напряжений материале,  - параметры материала,  - функция Хевисайда,  - некоторая безразмерная функция ,  - числовой коэффициент, имеющий размерность  (такую, чтобы все слагаемые функции диссипации имели размерность ).

Необходимо отметить, что в [11] скорость диссипации как функция термодинамических потоков (2.11) и сил (2.10) априори не формулируется, а определяющие соотношения подбираются таким образом, чтобы удовлетворить диссипативному неравенству типа (2.9). Кроме того, выражение для скорости локальной диссипации типа (2.9), используемое в [11], не содержит производства энтропии, связанного с явлением теплопроводности.

Подстановка (3.2) и (3.3) в (3.1) дает:

(3.5)

Здесь

, , , ,

, 					(3.6)

4. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

Сопоставляя (3.4) с общим выражением для скорости диссипации (2.9), можно получить, что , или

(4.1)

Далее , или

(4.2)

(4.3)

Следуя (4.2), (4.3) объемная часть деформации связана с гидростатическим напряжением и температурой с помощью обычного термоупругого закона (с модулями, зависящими от параметра фазового состава); фазовая деформация представляет из себя девиатор, причем девиатор полной деформации складывается из фазовой деформации и величины , которую можно трактовать как девиатор упругой деформации.

Выражение для третьей термодинамической силы, следуя (3.4) есть:

(4.4)

Следуя (4.4)

(4.5)

при

или  или 							(4.6)

и

(4.7)

при

и 							(4.8)

Производная  в (4.7) найдена исходя из (3.5).

Равенство (4.5) будет трактоваться не в том смысле, что при выполнении условий (4.6)  от  не зависит, а в том смысле, что при выполнении (4.6)  не меняется () и величина ψ не может меняться за счет изменения . Соотношение (4.7) дает определяющее уравнение для скорости фазовой деформации:

(4.9)

совпадающее с предложенным в [17-19].

Четвертая термодинамическая сила, следуя (3.4), (2.10) удовлетворяет соотношениям:

(4.10)

Рассуждая также, как и в предыдущем случае получаем, что при  или  или  величина  не меняется . Если же

и 					        (4.11)

то, следуя (4.10) получается:

(4.12)

где за  обозначена величина

,			        (4.13)

связанная с разницей значений термоупругих параметров в аустенитном и мартенситном состояниях и обращающаяся в нуль, если эта разница не учитывается. Здесь значок  для каждой из величин, входящих в правую часть (4.13) означает , т.е. разницу значений  в аустенитном и мартенситном состояниях. Неравенства (4.11), следуя (4.12) при  эквивалентно условию осуществления прямого превращения (4.8).

Соотношение (4.12) представляет собой кинетическое уравнение для параметра фазового состава q.

При  левая часть (4.13) представляет из себя сумму постоянной величины и функции температуры. Обозначим среднее значение этой функции для  за  и предположим, что изменения  на рассматриваемом отрезке много меньше величины , так что в (4.12) величину  можно заменить на . Тогда

(4.14)

Если напряжения не меняются, , то из (4.14) следует:

(4.15)

Полагая в (4.15) ,  и интегрируя (4.15) при начальном условии

при 							        (4.16)

можно получить

(4.17)

Линейная зависимость  от  (4.17) часто используется для описания прямого превращения на микроуровне.

Полагая в (4.15) , , и интегрируя (4.15) при начальном условии (4.16) можно получить:

, 			        (4.18)

Связь между  и  типа (4.18) использована для прямого превращения в [9].

Если в (4.15) положить , то после интегрирования при том же начальном условии (4.16) можно получить:

(4.19)

Зависимость для  типа (4.19) предложена для прямого превращения в [19].

Сопоставляя (3.4) и (2.9) получаем для пятой термодинамической силы  откуда следует определяющее уравнение – закон Фурье для вектора , противоположного вектору теплового потока:

(4.20)

Здесь  - коэффициент теплопроводности, который в данной модели от параметра фазового состава не зависит.

5. УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Для формулировки уравнения теплопроводности можно воспользоваться первым началом термодинамики, выраженным не через внутреннюю энергию, а через потенциал Гиббса (2.6). Чтобы избавиться в (2.6) от скорости изменения ψ можно подставить (2.8) в (2.6). Группируя слагаемые с одинаковыми термодинамическими потоками, можно получить:

(5.1)

Далее считаем, что при прямом превращении источники (и стоки) тепла отсутствуют:

(5.2)

Учитывая (5.2) а также то, что в рамках рассматриваемой модели выполняется (4.20) и ,  получаем из (5.1) после деления на :

(5.3)

В силу (4.7) и (4.10)

, 		(5.4)

Кроме того, дифференцируя по времени определяющее соотношение (4.1) для энтропии с учетом того, что , ,  можно получить:

(5.5)

Подставляя (4.9), (5.4) и (5.5) в (5.3), можно получить:

(5.6)

где

.

Подставляя сюда выражение для  (4.13) и производя сокращения можно получить:

(5.7)

Считая, что коэффициент теплопроводности  не зависит от координат, получаем: , где  - оператор Лапласа. Тогда уравнению (5.6) можно придать форму:

(5.8)

Первые два слагаемых правой части (5.8) по форме совпадают с правой частью уравнения теплопроводности (1.1), предложенного для СПФ в [1]. Однако коэффициент  не является постоянной материала, как в [1], а зависит от напряжений, параметра фазового состава и фазовых деформаций.

Подставляя в (5.6) выражение для  (4.12) получаем:

(5.9)

где

. Или, после деления на коэффициент

(5.10)

где

, , .

Пусть осуществляется прямое превращение под действием постоянного напряжения: . Тогда, следуя (5.10), уравнение теплопроводности имеет вид:

(5.11)

Необходимо отметить, что в [11] производство энтропии, связанное процессом теплопроводности в СПФ не учитывалось и, поэтому, уравнение теплопроводности для СПФ получено не было.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН  И

Для вычисления входящих в уравнение теплопроводности величин  и  необходимо определить значения  и . Величина  представляет собой разницу плотностей внутренних энергий в отсчетных конфигурациях аустенитного и мартенситного состояний при одной и той же температуре . Пусть для рассматриваемого материала выполняется условие: . Тогда реально существует такая температура , удовлетворяющая условию , при которой материал может находиться как в полностью аустенитном (точка А на рис.1), так и в полностью мартенситном (точка D на рис.1) состояниях при нулевых напряжениях. Можно представить себе и процесс перехода из аустенитного состояния в мартенситное при нулевых напряжениях (путь ABCD на рис.1).

Mf          D         AS

C                     E

B          A                  F

q

1

T0

# T

MS

Af

## Рис.1.

Поскольку при нулевых напряжениях работа внешних сил над системой равна нулю, то первое начало термодинамики для такого процесса дает:  (считается, что источники тепла отсутствуют). Здесь  - приток тепла к системе извне. Тогда

,

где  - тепло, поступившее в систему на пути ABCD. Таким образом

(6.1)

Поэтому для вычисления  достаточно найти . Для тепла, поступившего в систему на участках ABи CD можно, соответственно, записать:

, 									(6.2)

Для участка BC

(6.3)

Здесь использовано выражение для теплоемкости (3.6),  - тепло, выделяемое системой при прямом превращении в отсутствии напряжений. Далее используется простейшая линейная зависимость  от  (4.17). Производя интегрирование в (6.2) и (6.3) и используя (6.1) можно получить:

(6.4)

Ту же самую величину  можно вычислить как приток тепла к системе на пути DEFA (рис.1) при нулевых напряжениях. В этом случае аналогичные вычисления приводят к выражению

(6.5)

Здесь  - количество тепла на единицу массы, поглощаемое СПФ при обратном превращении в отсутствии напряжений, - температуры начала и окончания обратного превращения в свободном от напряжений материале. Сравнение выражений (6.4) и (6.5) позволяет получить зависимость:

, 					(6.6)

Поскольку для термоупругих мартенситных превращений всегда , то, следуя (6.6) равенство количеств тепла, выделяемого при прямом и поглощаемого при обратном превращениях  может иметь место только в случае равенства теплоемкостей в аустенитном и мартенситном состояниях. Если же , то, следуя (6.6) должно быть .

Полученные выражения для  позволяют исключить эту величину из выражения для  (5.7). Поскольку выражение (5.7) получено для прямого превращения, то логично использовать для  зависимость (6.4). Подставляя (6.4) в (5.7) можно получить:

(6.7)

Получим оценки для приращения энтропии в процессе ABCD. Для необратимых процессов , откуда получается

(6.8)

причем для обратимых процессов это неравенство превращается в равенство. Для вычисления правой части (6.8) воспользуемся выражениями (6.2), (6.3). Следуя кривым дифференциальной сканирующей калориметрии при прямом превращении, величина  зависит от температуры достаточно сложным образом, что определяется, в основном, сложным характером изменения скорости выделения тепла. В данной работе в качестве первого приближения для упрощения вычислений предполагается, что вычисленная по температуре скорость выделения тепла при прямом превращении постоянна и равна . В результате интегрирования в (6.8) можно получить:

ΔS0≤N, 			(6.9)

После несложных преобразований правую часть (6.9) можно представить в виде:

Положительность  следует из того, что ,  и функция  при  имеет неотрицательную производную , т.е. является возрастающей.

Величину  можно оценить также с помощью неравенства  где интеграл в правой части берется по пути DEFA (рис.1). Вычисления, аналогичные приведенным выше, дают:

, 		        (6.10)

В (6.10) в отличие от (6.9) знак правой части зависит от соотношения между величинами  и  и может быть как отрицательным, так и положительным. Формулы (6.9), (6.10) дают двухстороннюю оценку для приращения энтропии: .

На рис.2 изображены графики зависимостей величин  (верхняя линия каждой из двух полос) и  (нижняя линия каждой из двух полос) от безразмерного параметра начальной температуры , равного нулю при  и единице при . Величины имеют размерность Джкг⋅К. Верхняя (наклонная) полоса найдена для

,

, , .	        (6.11)

Значения теплоемкостей в (6.11) взяты из [1]. Нижняя горизонтальная полоса соответствует тем же значениям температур перехода, но равным величинам теплоемкостей аустенита и мартенсита  и одинаковым величинам . Как видно из рис.2, возможные значения  заключены в довольно узких пределах, разница между которыми составляет около 10% самой величины . В качестве приближенного значения  можно с возможной ошибкой около 5% взять полусумму величин  и .

Рис.2.

Неравенства (6.9) и (6.10) позволяет получить двустороннюю оценку для величины , входящей в выражение для  (а значит и в уравнение теплопроводности):

(6.12)

Добавляя ко всем частям (6.12) слагаемое , входящее также в выражение для  можно получить

где

(6.13)

Таким образом, выражении (4.13) для  можно переписать в виде:

(6.14)

где

На рис.3 приведены графики зависимости величины  от безразмерного параметра температуры , совпадающего с величиной объемной доли мартенситной фазы при линейной аппроксимации зависимости этой величины от температуры. Вычисления соответствуют случаю ,  и значениям температур перехода  , , , т.е. гипотетическому материалу с весьма широким гистерезисом и узким температурным интервалом осуществления пробразования. Нижняя линия соответствует наибольшему возможному значению , верхняя – наименьшему , остальные – промежуточным значениям, изменяющимся с шагом  . Следуя приведенным данным, для материалов с широким гистерезисом и наименьшими возможными значениями  изменения  с температурой действительно малы по сравнению со средними значениями этой величины.

Рис.3.

Если как прямое превращение по пути ABCD, так и обратный переход по пути DEFA, происходящие при отсутствии напряжений, являются обратимыми, то оба неравенства (6.9) и (6.10) превращаются в равенства, причем . Приравнивая правые части (6.9) и (6.10) можно получить:

(6.15)

где введены обозначения

, ,

.

Соотношения (6.15), (6.6) представляют собой систему двух однородных уравнений относительно трех неизвестных . Ее общее решение запишется в виде:

(6.16)

Соотношение (6.16) позволяет выразить любые две из трех неизвестных системы (6.15), (6.4) через одну, например:

, 					        (6.17)

Следуя (6.17), и  и  пропорциональны , причем для значений температур перехода (6.11) , . Параметрические расчеты показывают, что при изменении температур перехода в достаточно широких пределах значение  получается отрицательным. Таким образом, если бы процесс перехода из начального аустенитного состояния в начальное мартенситное был бы обратимым, то должно было бы быть , т.е. при обратном превращении тепло бы не поглощалось, а выделялось. Поскольку этот вывод противоречит экспериментальным данным, то отсюда следует, что термоупругие мартенситные превращения даже в начальной конфигурации, свободной от напряжений и деформаций не могут считаться обратимыми.

Следуя данным большинства экспериментальных исследований, величины  и  либо одинаковы, либо весьма близки. Далее изложен вариант полученных выше оценок для случая

(6.18)

Как следует из (6.6) при этом , . Из (6.4) или (6.5) получается , а из (6.7) следует

(6.19)

Оценки для приращения энтропии записываются в виде:

а величины  и , входящие в оценку для  равны:

, .

7. ПРОСТЕЙШИЙ ВАРИАНТ СВЯЗНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Ниже предполагается, что  и поэтому . Оценим величину различных слагаемых, входящих в выражение для  (6.19). Пусть для определенности речь идет о прямом превращении под действием постоянного одноосного растяжения . Интегрируя для этого случая уравнение для фазовых деформаций (4.9) можно получить:

(7.1)

Подставляя (7.1) в последнее слагаемое правой части (6.19) его можно преобразовать к виду , где , учтено, что ,  - интенсивность напряжений. Слагаемые правой части (6.19), содержащие объемный и сдвиговой модули, можно преобразовать, соответственно, к виду:  и , где , .

Вычисления, проведенные для значений параметров материала       , характерных для никелида титана, показывают, что коэффициент  минимум в 20 раз превосходит  и в 50 раз превосходит . Еще меньшую величину имеет слагаемое  (6.19), связанное с . Таким образом, слагаемыми правой части (6.19), содержащими объемный и сдвиговой модули, а также коэффициент температурного расширения в первом приближении можно пренебречь по сравнению со слагаемым, содержащим фазовую деформацию. Величина этого последнего слагаемого составляет при  и  около , что сравнимо с латентным теплом , которое для мартенситного превращения в никелиде титана по данным различных авторов составляет от  до . Выражение для  в первом приближении принимает вид:

(7.2)

В дальнейшем опять принимается упрощающее предположение о том, что величину  в выражении для  можно заменить на ее среднее значение :

(7.3)

Ниже будет получен простейший вариант связного уравнения теплопроводности для СПФ в процессе прямого превращения под действием постоянных напряжений в предположении , когда справедлива линейная аппроксимация диаграммы перехода (4.17). В этом случае вместо (7.3) можно получить

и уравнение теплопроводности записывается в виде:

(7.4)

В (7.4) коэффициент температуропроводности  может быть определен по формуле:

(7.5)

Для идентификации модели связной теплопроводности необходимы данные о величинах . В случае явления теплопроводности в СПФ при отсутствии фазового перехода коэффициент температуропроводности равен . Если прямое превращение происходит при нулевых напряжениях то коэффициент температуропроводности, следуя (7.5), равен

(7.6)

Следуя (7.6) в процессе прямого превращения при нулевых напряжениях температура при прочих равных условиях будет меняться медленнее, чем без фазового перехода. Выражая знаменатель (7.6) через  и  и подставляя результат в (7.5) можно получить:

(7.7)

Следуя (7.7), температура при прямом превращении под действием постоянных напряжений будет меняться тем медленнее, чем выше приложенные напряжения. При фиксированных напряжениях скорость изменения температуры будет убывать с ростом объемной доли мартенситной фазы . Соотношение (7.4) после подстановки в него (7.7) и (4.17) представляет собой простейший вариант связного уравнения теплопроводности для СПФ, позволяющего исследовать влияние действующих напряжений и вызванных этими напряжениями фазовых деформаций на процесс распространения тепла при прямом мартенситном переходе.

ЛИТЕРАТУРА

- Лихачев В.А., Малинин В.Г. Структурно–аналитическая теория прочности. С.–П., Наука, 1993, 471 с.

- Oberaigner E.R., Tanaka K., Fisher F.D. Investigation of the damping behavior of a vibrating shape memory alloy rod using a micromechanical model. Smart Mater. Struct., 1996, v.3, pp.456-463.

- Oliferuk W. Experimental investigation of thermomechanical couplings in TiNi shape memory alloy during a torsion – tension (compression) test. Arch.Mech., 1999, v.51, N6, pp.717-726.

- Sakuma T., Iwata U. Cyclic behaviors under thermal and loading-unloading conditions in TiNiCu shape memory alloys: Influence of strains on cyclic behaviors under the constant heating and cooling temperature. Trans.JSME, A, 1997, v.63, N610, pp.1320-1326.

- Ikai A., Tobushi H., Yamada S., Hachisuka T., Tanaka K. Deformation properties of TiNi Shape memory alloy subjected to variations in strain and temperature. Trans.JSME, A, 1996, v.62, N596, pp.1038-1044.

- Shimeno Y., Tobushi H., Takata K., Gadaj S.P., Nowacki W.K. Influence of strain rate on pseudoelastic behavior in TiNi shape memory alloy. Trans.JSME, A, 2000, v.66, N643, pp.78-83.

- Chrysochoos A., Pham H., Maisonneuve O. Une analyse experimentale du comportement thermomecanique alliage a memorie de forme de type CuZnAl. C.R.Acad. Sci., 1993, 316, Serie II.

- Chrysochoos A. Pseudo-elastic and pseudo-viscoelastic models for shape memory alloys. Rev. roum. sci. techn., Ser. Mec. appl., 1998, v.43, N6, pp.649-666.

- Liang C., Rogers C.A. A multi – dimensional constitutive model for shape memory alloys. J. of Engineering Mathematics, 1992, v.26, N3, pp.429-443.

- Tanaka K. Iwasaki S. A phenomenological theory of transformation superplastisity. Engineering Fracture Mechanics, 1985, v.21, N4, pp.709-720.

- Boyd J.G., Lagoudas D.C. A thermodynamic constitutive model for shape memory materials. Part 1. The monolithic shape memory alloy. Intern. J. of Plasticity, 1996, v.12, N6, pp.805-842.

- Matsuzaki Y., Natio H., Ikeda T., Funami K. Thermomechanical behavior associated with pseudoelastic transformation of shape memory alloys. Smart Mater. and Struct., 2001, v.10, N5, pp.884-892.

- Kuczma M.C., Mielke A., Stein E. Modelling of hysteresis in two-phase systems. Arch. Mech., 1999, v.51, N6, pp.693-715.

- Falk F., Konopka P. Three-dimensional Landau theory describing the martensitic phase transformation of shape memory alloys. J. Phys.: Condens. Mater., 1990, v.2, N1, pp.61-67.

- Малыгин Г.А. Размытые мартенситные переходы и пластичность кристаллов с эффектом памяти формы. Успехи физических наук, 2001, т.171, №2, с.187-212.

- Бураго Н.Г., Глушко А.И., Ковшов А.Н. Термодинамический метод получения определяющих уравнений для моделей сплошных сред. Изв. РАН, Механика твердого тела, 2000, №6, с.4-15.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы. Проблемы машиностроения и надежности машин (Машиноведение), 1994, №6, с.47-53.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Изв. РАН, Механика твердого тела, 1995, №1, с.197-205.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации фазовой диаграммы и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы. Журнал прикладной механики и технической физики, 1995, т.36, №2, с.173-181.

- Поступила в редакцию 4 октября 2002 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 02-01-01075 и
Гранта Министерства образования Российской Федерации в области естественных наук,
шифр проекта Е00-4-57.