АНАЛИЗ СВОБОДНЫХ И СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЙ УТОЧНЕННОЙ ТЕОРИИ

Паймушин В.Н., Иванов В.И., Хусаинов В.Р.

Научно-технический центр проблем динамики и прочности Казанского государственного технического университета им А.Н.Туполева, г. Казань, Россия

РЕЗЮМЕ

На основе уточненной теории трехслойных пластин и оболочек, разработанной для исследования динамических процессов деформирования с большой изменяемостью их параметров, решены задачи о свободных и собственных колебаниях бесконечно- широкой трехслойной пластины симметричного по толщине строения. Результаты этих решений сравниваются с аналогичными результатами, полученными ранее на основе использования для заполнителя неупрощенных уравнений теории упругости. Установлены высокая степень точности построенных уравнений для решения динамических задач трехслойных конструкций, имеющих среднюю относительную толщину заполнителя. Указаны возможные варианты их дальнейшего уточнения.

1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЯ

Будем рассматривать задачи о малых колебаниях бесконечно - широкой трехслойной пластины, формулируя их исходя из представленных в 1 уравнений уточненной теории 2. Считаем пластину нагруженной тангенциальными усилиями  и , приложенными к внешним слоям в сечениях , где a - длина пластины. Предполагаем, что пластина имеет симметричную относительно срединной плоскости заполнителя структуру. Для нее линеаризованные уравнения движения, записанные относительно введенных в работе 1 синфазных , антифазных  функций перемещений и поперечных касательных напряжений в заполнителе , имеют вид

,								(1.1)

,									(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

Здесь и в дальнейшем сохраняются основные обозначения, принятые в работе 1.

Решение уравнений (1.1)-(1.5) принимаем в форме

(1.6)

где  - амплитудные значения соответствующих перемещений в несущих слоях, а  - амплитудное значение поперечных касательных напряжений в заполнителе;  - искомая частота колебаний;  - произвольный параметр; .

После подстановки (1.6) в (1.1)-(1.5), исключения  посредством выполнения уравнения (1.5) и некоторых преобразований получаем

(1.7)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

где введены обозначения:

(1.11)

причем  - искомый безразмерный параметр частоты колебаний исследуемой конструкции.

2. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Частоты свободных колебаний находятся из соотношений (1.7)-(1.11) в предположении об отсутствии начального статического напряженного состояния, т.е. при .

В этом случае из (1.7)-(1.10) устанавливаются следующие соотношения для определения частотных характеристик:

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

Здесь нижние индексы 1, 3 у  соответствуют продольным и изгибным формам свободных колебаний (ФСК), а вторые индексы “с” и “а”  - соответствуют синфазным и антифазным ФСК;  вычисляются по формуле для  из (1.11) при  или .

Заметим, что квадраты продольных  и изгибных  частот колебаний отнесены к соответствующим частотам отдельного несущего слоя

(2.5)

Анализ соотношений (2.2) и (2.4) показывает, что они содержат в себе антифазные ФСК при числе полуволн n=0. Соответствующие им частоты свободных колебаний определяются по установленным в работе 1 формулам

.						(2.6)

Определяемые по этим формулам частоты оказываются наинизшими по сравнению с соответствующими частотами, найденными из решения уравнений (2.2) и (2.4) при .

Наиболее простые расчетные формулы для определения частот соответствующих ФСК следуют при введении предположения о безинерционности заполнителя и пренебрежении инерцией вращения нормальных элементов отдельных слоев относительно их срединных поверхностей по сравнению с инерцией, связанной с перемещением их срединных поверхностей (модели, принятые в работах 4,5). Такие формулы непосредственно получаются из уравнений (2.1)-(2.4) при , если принять в их правых частях . Обозначим частоты, соответствующие таким упрощениям, через . Для их определения устанавливаются формулы

,							(2.7)

,							(2.8)

,				(2.9)

,						        (2.10)

которые могут служить как для приближенных расчетов, так и в качестве нулевого приближения при организации соответствующего метода последовательных приближений при определении  из (2.2) и  из (2.3).

Для синфазных продольных частот свободных колебаний трехслойной пластины формулы (2.1) и (2.7) дают один и тот же результат, а для антифазных - формулы (2.2) и (2.8) приводят к результатам, имеющим разницу не более 1% в следующем диапазоне изменения параметров:

.

Несколько иная картина наблюдается для изгибных частот колебаний, значения которых сведены в таблицу 1 для конструкции с параметрами , .

Из этой таблицы видно, что значения наименьших (n=1) частот синфазных и антифазных изгибных ФСК даже для сравнительно толстых пластин  можно определять по упрощенным формулам (2.9) и (2.10). Точность последних повышается с уменьшением относительной толщины H всего пакета слоев, уменьшается с увеличением показателя изменяемости параметра напряженно-деформированного состояния  и понижается с увеличением относительной толщины заполнителя, в особенности при определении наименьших частот  синфазных ФСК. При этом соотношения (1.7)-(1.10) для  и  дают результаты, практически совпадающие с результатами для  и  из (2.9) и (2.10) при одних и тех же параметрах  и  независимо от  и .

Таблица 1.

r=1

|  | H=1/5 |  |  |  |  | H=1/25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 3.29 2.95 2.57 2.25 1.99 1.79 1.63 1.51 1.41 1.34 | 3.27 2.84 2.41 2.08 1.83 1.62 1.46 1.33 1.22 1.14 | 82.97 20.76 9.27 5.28 3.46 2.51 1.96 1.63 1.42 1.29 | 82.69 20.48 9.00 5.01 3.20 2.24 1.69 1.36 1.14 0.99 | 3.29 2.95 2.58 2.26 2.01 1.81 1.66 1.54 1.45 1.38 |  | 3.29 2.95 2.58 2.26 2.00 1.80 1.65 1.53 1.44 1.34 | 414.8 103.7 46.10 25.94 16.62 11.56 8.52 6.55 5.21 4.26 | 414.8 103.7 46.05 25.89 16.57 11.51 8.47 6.50 5.16 4.21 |

r=10

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 17.34 15.31 12.97 10.85 9.08 7.64 6.49 5.56 4.81 4.19 | 16.77 14.21 11.77 9.86 8.38 7.12 6.15 5.31 4.59 3.99 | 331.9 82.97 36.89 20.76 13.31 9.27 6.84 5.28 4.21 3.46 | 331.4 82.56 36.48 20.36 12.91 8.88 6.46 4.90 3.84 3.10 | 17.35 15.38 13.20 11.29 9.73 8.48 7.49 6.68 6.02 5.47 | 17.35 15.38 13.20 11.28 9.72 8.47 7.47 6.66 6.00 5.45 | 1659 414.8 184.4 103.7 66.38 46.10 33.88 25.94 20.51 16.62 | 1659 414.7 184.3 103.6 66.30 46.02 33.79 25.86 20.43 16.54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

r=20

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 33.06 29.15 21.63 20.50 17.04 14.24 11.00 10.19 8.73 7.55 | 31.89 26.92 22.19 18.52 15.68 13.24 11.31 9.72 8.33 7.20 | 608.4 152.1 67.61 38.04 24.36 16.93 12.46 9.56 7.57 6.16 | 607.8 151.5 67.03 37.46 23.79 16.37 11.91 9.02 7.04 5.64 | 33.08 29.32 25.15 21.48 18.49 16.10 14.19 12.64 11.37 10.31 | 33.08 29.31 25.14 21.47 18.47 16.07 14.15 12.60 11.32 10.26 | 3042 760.5 338.5 190.1 121.7 84.51 62.09 47.54 37.57 30.44 | 3042 760.4 337.9 190.0 121.6 84.39 61.97 47.43 37.45 30.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В таблице 2 приведены данные для ,  изгибных ФСК, вычисляемых, соответственно, по формулам (2.2) и (2.3), а также частоты аналогичных ФСК , определяемые по соотношениям работы 3, основанным на использовании уравнений теории упругости для заполнителя. Приведенные данные соответствуют конструкции с параметрами . Из таблицы видно, что разница в величинах частот  и  синфазных ФСК достигают 22% при , которая уменьшается до 10% при . Для сравнительно тонких трехслойных пластин  эта разница колеблется в пределах от 1% до 1,5%. Для частот антифазных ФСК для  величины  и  отличаются друг от друга на 13% при n=1 и на 17% при n=10, а для  соответствующие различия находятся в пределах от 14% (n=1) до 6% (n=10).

Таблица 2.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 31.89 26.92 22.92 18.52 15.68 13.24 11.31 9.72 8.33 7.20 | 40.56 32.96 26.44 21.57 17.75 14.73 12.41 10.57 9.14 7.98 | 607.8 151.5 67.03 37.46 23.79 16.37 11.91 9.02 7.04 5.64 | 694.3 168.9 63.81 40.15 26.18 18.70 14.39 11.55 9.61 8.20 | 33.20 28.00 22.98 19.16 16.20 13.83 11.89 10.20 8.85 7.70 |  | 42.65 34.39 27.43 22.26 18.23 15.14 12.72 10.82 9.30 8.08 | 617.3 154.3 68.53 38.52 24.64 17.10 12.56 9.62 7.61 6.17 | 705.2 171.9 74.43 41.00 26.76 19.06 14.60 11.75 9.74 8.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 32.79 28.64 24.36 20.71 17.75 15.36 13.40 11.81 10.48 9.36 | 35.38 30.51 25.60 21.61 18.51 15.89 13.88 12.22 10.85 9.69 | 1216 303.9 134.9 75.77 48.39 33.53 24.56 18.75 14.77 11.92 | 1406 347.1 98.62 72.62 49.70 35.44 26.14 20.09 16.04 13.21 | 34.20 29.84 25.37 21.57 18.48 16.00 13.98 12.32 10.94 9.82 | 36.90 31.80 26.86 22.51 19.29 16.57 14.36 12.66 11.24 10.04 | 1235 308.7 137.2 77.15 49.37 34.28 25.18 19.28 15.24 12.35 | 848.1 352.6 155.7 74.45 51.44 36.23 26.62 20.52 16.33 13.41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 33.08 29.31 25.14 21.47 18.47 16.07 14.55 12.60 11.32 10.26 | 33.42 29.56 25.34 21.48 18.50 16.12 14.21 12.66 11.48 10.41 | 3042 760.4 337.9 190.0 121.6 84.39 61.97 47.43 37.45 30.32 | 3536 878.9 390.5 219.6 118.1 106.0 88.67 51.85 40.68 32.17 | 34.52 30.60 26.25 22.42 19.30 16.80 14.80 13.18 11.86 10.75 | 34.87 30.84 26.44 22.41 19.30 16.82 14.83 13.21 11.89 1078 | 3087 771.8 343.0 193.0 123.5 85.75 63.00 18.23 38.11 30.87 | 3589 892.1 396.5 223.0 123.1 93.75 69.77 53.08 41.67 33.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отметим, что в табл.2 для сравнения приведены данные при наиболее неблагоприятном случае, когда большое значение имеет параметр (r=20) и малое значение параметр K (K=0,1). При уменьшении r и увеличении K, независимо от H, первые наименьшие частоты  с большой степенью точности можно вычислять по упрощенной формуле (2.9), где . При этом, чем тоньше пластина, тем меньше влияние показателя изменяемости напряженно - деформированного состояния (n) на величины  и . Так, при  имеют место приближенные равенства

(2.11)

С другой стороны, для наименьших частот антифазных изгибных ФСК разница между  и  по-прежнему остается высокой. Она практически не зависит от H, хотя при  для них получается равенство

.						        (2.12)

Аналогичная картина наблюдается и для продольных форм свободных колебаний. Для их частот синфазных ФСК при больших показателях  имеет место равенство

,							        (2.13)

а антифазных ФСК

,								        (2.14)

где  и  - значения частот, определяемые при использовании уравнений теории упругости для заполнителя 3.

Относительно приведенных данных необходимо сделать важное практическое замечание. Хотя и следует из формул (2.11)-(2.14), что при , а  с точностью  практически совпадают с , но квадраты частотных параметров продольных ФСК  и изгибных ФСК  отнесены к различным частотам  из (2.5). Для последних из (2.5) следует, что

.

В силу этого с учетом равенств

при  устанавливаются неравенства

.								        (2.15)

Как показывает анализ результатов расчетов, проведенных при      , последовательность (2.15) не всегда выполняется. Так, для параметра поперечного обжатия

следует, что .

Кроме того, при некотором наборе параметров  возможны случаи, когда , что видно из рис.1.

Рис.1.	Частотные параметры синфазных (, сплошные линии) и антифазных (, штриховые линии) форм собственных колебаний при k=1, r=10, m=0.1, H=1/10 и двух значениях параметра поперечного обжатия  .

3. СОБСТВЕННЫЕ ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Частоты изгибных форм собственных колебаний (ФСК) находятся из уравнений (1.9) и (1.10) при  и , которые могут быть сведены к одному разрешающему уравнению

,							(3.1)

записанному относительно безразмерного частотного параметра

(3.2)

В (3.1) введены обозначения

(3.3)

в которых

(3.4)

При заданных физико-механических и геометрических параметрах  и параметрах нагружения пластины  из (3.1) для каждого значения n находятся два корня  и , определяемые по формулам

(3.5)

.					(3.6)

Вычисление значений  и  по (3.5) и (3.6) удобнее провести методом последовательных приближений. На первом этапе вместо  из (3.4) определяется параметр

(3.7)

а по нему согласно (3.3) находятся

,								(3.8)

а также  из (3.5) и (3.6) при .На последующих этапах уточняются значения  при  по формуле (3.4), а также  из (3.3),  из (3.5) и (3.6). Процесс вычислений продолжается до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность.

Для практических целей наибольший интерес представляет случай, когда параметры нагружения пластины близки к неустойчивому состоянию. Определим соответствующий этому состоянию параметр критической нагрузки , считая заданным . Для этого, полагая в (3.1) , относительно P получаем уравнение

,					(3.9)

(3.10)

Корни квадратного уравнения (3.9) обозначим через  и , которые вычисляются по формулам:

при

(3.11)

(3.12)

при

(3.13)

Критический параметр  определяется решением задачи минимизации

(3.14)

Отметим, что при  (случай, когда несущие слои пластины сжаты одинаковыми усилиями) из (3.11) и (3.12) следуют формулы

(3.15)

а из (3.5) и (3.6) совместно с (3.3) - зависимости

(3.16)

Таким образом, при  частоты собственных ФСК, как и свободных ФСК, разделяются на синфазные и антифазные. Причем, максимального значения они достигают при  и уменьшаются с увеличением . При достижении  одна из частот (3.16) обращается в нуль, отвечающее этому случаю число обозначим через . Для других значений  разделения частот синфазных ФСК от антифазных не происходит.

Однако, как следует из рис.2, зависимость частотной характеристики для  (аналогично и для ) из (3.5) от параметра  является линейной, т.е. значения  () достигают максимума при  и минимума при  независимо от . При этом параметр частоты синфазных ФСК  при , что соответствует  и . При других значениях , (в частности, случай, когда один из несущих слоев сжат, а другой не нагружен) значение критической нагрузки  при  и параметр  принимает нулевое значение лишь при .

Такая же картина наблюдается и при  (случай, когда одинаковыми усилиями один из несущих слоев сжат, а другой растянут). Здесь, согласно (3.11) и (3.12)

,								        (3.17)

а критическая нагрузка становится равной  при .

Несмотря на то, что в приведенном примере значение  незначительно меняется в зависимости от ,углы наклона соответствующих прямых на плоскости  претерпевают большие изменения.

Рис.2.	Зависимость частотной характеристики (Ωc2) собственных изгибных форм колебаний от параметра нагружения (β) при k=1, r=10, H=1/25, j=103 (сплошны, штриховые и штрихпунктирные линии соответствуют числам полуволн n=1,2 и 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из анализа полученных результатов, можно сформулировать следующие основные выводы.

1.	Точность разработанной в 2 уточненной математической модели практически приближается к точности модели, основанной на использовании для заполнителя неупрощенных уравнений теории упругости, при исследовании всех возможных форм свободных и собственных колебаний и определении широкого спектра частот для трехслойных элементов конструкций с заполнителем средней толщины (практически до ).

2.	Наибольшая погрешность результатов, получаемых на основе выведенных в 1,2 уравнений, наблюдается при исследовании антифазных форм колебаний.

3.	При построении более точной математической модели в сравнении с моделью, предложенной в 2, позволяющей повысить точность исследования антифазных форм колебаний для конструкций с , необходимо повысить точность аппроксимации прогиба заполнителя до появления слагаемых, содержащих z3 . Для этого в рамках подхода, предложенного в 2, достаточно поперечные касательные напряжения заполнителя аппроксимировать по толщине линейным законом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Паймушин В.Н., Хусаинов В.Р. Уравнения и классификация свободных и собственных колебаний симметричных по толщине трехслойных пластин с трансверсально - мягким заполнителем. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №3, с.310-317.

2. Паймушин В.Н., Хусаинов В.Р. Уточненная теория трехслойных пластин и оболочек для исследования динамических процессов деформирования с большими показателями изменяемости. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №2, с.215-235.

3. Паймушин В.Н., Иванов В.А., Хусаинов В.Р. Анализ свободных и собственных колебаний трехслойной пластины с использованием для заполнителя уравнений теории упругости. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №2, с.197-213.

4. Иванов В.А., Паймушин В.Н. Уточненная постановка динамических задач трехслойных оболочек с трансверсально-мягким заполнителем и численно-аналитический метод их решения. Прикл. механика и техн. физика, СО РАН, 1995, т.36, №4, с.137-151.

5. Болотин В.В., Новичков Ю.Н. Механика многослойных конструкций. М., Машиностроение, 1980, 375с.

- Поступила в редакцию 21 марта 2002 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 00-01-00106).