ДЕФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ В МЕХАНИКЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ СРЕД

Ширко И.В., Кондратьев Д.С., Стеценко П.В.

Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет)
г. Москва, Россия

##### РЕЗЮМЕ

Предложена новая теория деформирования гранулированной среды за пределами упругости, учитывающая как упругие, так и пластические деформации, и имеющая структуру, подобную структуре деформационной теории пластичности металлов Г.Генки [1]. Она существенно упрощает решение упругопластических задач и позволяет проследить переход от чисто упругого состояния к состоянию предельного равновесия.

Решена упругопластическая задача о нагружении толстостенного кругового цилиндра внутренним давлением. Предельная перегрузка, полученная путем соответствующего предельного перехода, оказалась в хорошем соответствии с результатом А.Надаи [2], полученным на основании теории предельного равновесия. Поставлена и решена новая упругопластическая задача о нагружении кругового слоя, имеющего отверстие (скважину) в центре. Решение этой задачи в рамках теории предельного равновесия невозможно.

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на большое разнообразие подходов к определению связи между напряженным и деформированным состоянием в механике гранулированных сред [3], наиболее корректной вплоть до настоящего времени остается предложенная Д.Друккером и В.Прагером [4] теория течения, основанная на применении ассоциированного закона к критерию текучести и предположении о жесткопластическом поведении материала. Основным преимуществом этой теории является то, что характеристики уравнений, описывающих поля напряжений и скоростей при плоском деформированном состоянии совпадают, и области, находящиеся в предельном равновесии, могут быть определены однозначно. На базе этой модели в работах [5-8] проведено подробное исследование разрешающей системы уравнений и линий разрыва скоростей и напряжений; решен ряд новых задач, в том числе и со смешанными краевыми условиями. Недостатком этой теории является то, что она позволяет определить только предельные нагрузки и распределение напряжений в пластических областях. Нахождение напряжений и перемещений вне этих зон, а также исследование перехода от упругого состояния к состоянию предельного равновесия с помощью этой теории невозможно. Попытка учета упругих свойств материала в рамках данного подхода приводит к тому, что скорости полных деформаций начинают зависеть не только от напряжений, но и от их частных производных по времени, что вызывает значительные математические трудности, как при анализе разрешающей системы уравнений, так и при решении конкретных задач.

В теории пластичности есть теорема А.Ильюшина [9], утверждающая, что в случае простого нагружения теория течения и деформационная теория приводят к одинаковым результатам. При доказательстве этой теоремы используется предположение о несжимаемости материала и степенном законе упрочнения. Но поскольку в модели Прагера-Друккера имеет место изменение объема, а материал считается не упрочняющимся, то прямой перенос теоремы Ильюшина на эти среды невозможен. В настоящей работе (§1) аналогичный результат получен для случая простого деформирования (под которым понимается такое деформирование, при котором компоненты тензора пластической деформации пропорциональны времени: , где  – постоянные. Отметим, что все рассуждения, следующие ниже, будут также справедливы и в том случае, если  будут пропорциональны некоторой произвольной монотонной функции времени ). В этом случае уравнения теории течения Прагера-Друккера удаётся проинтегрировать и представить определяющие уравнения механики гранулированных сред в виде уравнений теории упругости с переменными модулем сдвига и коэффициентом Пуассона.

Это позволит разработать итерационные методы решения [10] задач механики гранулированных сред со сложными граничными условиями на базе существующих в настоящее время компьютерных пакетов решения упругих задач.

В §2 в качестве примера применения полученной системы уравнений решена задача о нагружении толстостенной трубы внутренним давлением путем прямого численного интегрирования. Эта задача интересна тем, что её решение по теории предельного равновесия известно [2] и может служить для проверки предложенной теории. Результаты численного решения задачи в упругопластической постановке показали, что по мере вырождения упругой зоны она переходит в задачу предельного равновесия, а предельная нагрузка, полученная при таком переходе, практически совпадает с предельной нагрузкой [2]. Кроме того, оказалось, что при монотонном росте внутреннего радиуса трубы подтверждается гипотеза о «простом деформировании».

В §3 представлена новая задача об упругопластическом деформировании кругового пласта, имеющего отверстие (скважину) в центре и нагруженного гидростатическим давлением. Она имеет важное прикладное значение в вопросах добычи артезианских вод, углеводородного сырья и др.

1. ПРОСТОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ В МЕХАНИКЕ СЫПУЧИХ СРЕД

В механике грунтов, горных пород, сыпучих и гранулированных сред критерий предельного состояния (условие пластичности) обычно принимается в виде [2]

(1.1)

где ,  – интенсивность касательных напряжений,  – девиатор напряжений, а вид функции (1.1) определяется из эксперимента, причем . Здесь и далее полагается, что растягивающие напряжения положительны.

На основании ассоциированного закона течения [4] для компонентов скоростей пластических деформаций получим

,						(1.2)

а для скорости изменения относительного объема будем иметь

.										(1.3)

Введем девиатор скоростей пластических деформаций  и интенсивность скоростей пластических деформаций сдвига . Тогда для параметра  получим . Без ограничения общности можно считать, что . При этом (1.2), (1.3) можно переписать так

(1.4)

В случае простого деформирования [11] , и, следовательно, , , , т.е. скорости деформаций не меняются со временем, а компоненты тензора напряжений остаются постоянными.

Помножим обе части уравнений (1.4) на  и учтем, что ,  – интенсивность пластических деформаций сдвига. Тогда уравнения (1.4) запишутся в виде.

(1.5)

Это означает, что в случае простого деформирования соотношения (1.4) удалось проинтегрировать.

В теории упругости тензор деформаций связан с тензором напряжений законом Гука

(1.6)

где  – коэффициент Пуассона,  – модуль сдвига.

Если, как обычно, допустить [1], что полные деформации можно представить в виде суммы пластических и упругих деформаций, то из равенств (1.5)-(1.6) следуют соотношения

(1.7)

подобные соотношениям Г.Генки в теории пластичности [1]. Отметим, что несколько в иной форме они были получены в работах [11-12].

Если ввести эффективные параметры  и  равенствами

,						(1.8)

то соотношения (1.7) примут вид (1.6). При таком подходе разрешающая система уравнений упругопластического деформирования гранулированной среды будет совпадать с системой уравнений теории упругости, если в последней заменить упругие модули  и  переменными параметрами упругости (1.8). В этом случае при решении задач статики сыпучих сред можно будет применять известные процедуры решения упругопластических задач [9] методом переменных параметров упругости.

Отметим, что если зависимость (1.1) есть линейная функция вида

(1.9)

где  и  – константы материала, определяемые его механическими свойствами, то в пространстве главных напряжений , ,  она представляет круговой конус с осью , с углом при вершине .

Обычно используемый в приложениях критерий Кулона [2], если отказаться от требования , имеет вид

(1.10)

где  – угол внутреннего трения,  – приведенный коэффициент сцепления, и в этом же пространстве является шестигранной пирамидой, имеющей три плоскости симметрии, которые пересекаются по той же оси  (рис.1).

Использование критерия (1.10) при исследовании уравнений, описывающих трехмерное напряженное состояние среды, приводит к значительным математическим трудностям, и с этой точки зрения конус (1.9) может рассматриваться как аппроксимация критерия (1.10). Обычно [2], в качестве аппроксимирующего рекомендуется использовать конус, вписанный в пирамиду (1.10). Однако, возможны и другие аппроксимации.

Рис.1.

На рис.2 показан шестиугольник, образованный пересечением пирамиды (1.10) с девиаторной плоскостью  и три окружности, образованные пересечением конуса (1.9) с этой же плоскостью, для трех разных значений :

(1.11)

причем  соответствует конусу, вписанному в пирамиду (1.9),  – малому, а  – большому описанному вокруг нее конусу. Числовые значения (1.11) приведены для .

Рис.2.

При одинаковом  степень точности аппроксимации зависит от угла  и от вида напряженного состояния. О возможной степени различия можно судить по рис.3, на котором изображены пересечения пирамиды (1.10) и конусов (1.9), (1.11) с плоскостью  (плоское напряженное состояние).

Рис.3.

2. НАГРУЖЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЫ ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ

С целью применения полученных уравнений рассмотрим задачу об упругопластическом деформировании круговой трубы внутреннего радиуса a и внешнего b, нагруженную внутренним давлением  и находящуюся в плоском деформированном состоянии. Пока  достаточно мало, все сечение трубы находится в упругой области. Компоненты тензора деформаций в цилиндрической системе координат выражаются через  – компоненту радиального смещения

,     ,     .

Они удовлетворяют уравнению совместности деформаций

(2.1)

и связаны с компонентами тензора напряжений ,  законом Гука.

(2.2)

Компоненты напряжения (2.2) должны удовлетворять уравнению равновесия

(2.3)

Подставляя в (2.3) выражение (2.2), без труда получим

(2.4)

После этого компоненты (2.2) запишутся

(2.5)

Из граничных условий

(2.6)

найдем

(2.7)

а формулы (2.4)-(2.5) примут вид

(2.8)

(2.9)

Данное решение справедливо только в том случае, если все сечение трубы находится в упругом состоянии. Для того чтобы найти область его применимости, подставим (2.8) при  в критерий (1.9) и найдем давление

,				        (2.10)

после превышения которого в сечении трубы появляется зона ,  предельного (пластического) состояния, в которой следует применять уравнения §1, а в области  – формулы (2.4)-(2.5).

В области  интенсивность касательных напряжений  имеет вид:

(2.11)

а интенсивность деформаций сдвига  при  запишется так:

(2.12)

Компоненты тензора напряжений могут быть представлены через некоторую новую функцию  следующим образом:

(2.13)

а компоненты тензора деформаций на основании (1.7) – через ту же функцию  и интенсивность деформаций сдвига в форме

.		        (2.14)

Внося в уравнение равновесия (2.3) выражение (2.13) и учитывая (1.9), получим

,        (2.15)

а подставляя в дифференциальное уравнение совместности деформаций (2.1) выражение (2.14), будем иметь

(2.16)

Кроме того, из формул (1.5), (1.6) и последней из (2.14), получим конечное соотношение

(2.17)

Два дифференциальных уравнения (2.15), (2.16) и конечное соотношение (2.17) позволяют найти три искомые функции ,  и , которые в свою очередь полностью определяют напряженное и деформированное состояния в зоне .

Сюда следует добавить равенство, служащее для определения радиального смещения

(2.18)

Граничные условия для численного интегрирования уравнений (2.15), (2.16) находятся из условия непрерывности компонентов тензоров напряжений и деформации на границе  между упругой зоной и областью предельного состояния. После довольно громоздких преобразований они приобретают вид

(2.19)

В упругой зоне  по-прежнему справедливы формулы (2.5), причем второе из условий (2.6) позволяет их записать следующим образом

,			        (2.20)

где

(2.21)

Если считать величину  параметром нагружения, то формулы (2.19) определяют условия краевой задачи Коши для дифференциальных уравнений (2.15)-(2.16), а соотношения (2.20)-(2.21) позволяют найти напряженное состояние в упругой зоне. Давление , соответствующее конкретному значению параметра  найдется в результате численного интегрирования уравнений (2.15)-(2.16) из условия

(2.22)

Графики безразмерных компонентов напряжения, отнесенных к величине , для  в зависимости от безразмерного радиуса , для различных значений от 0,5 до 1,0 с шагом 0,1 изображены на рис.4-6.

| Рис.4. | Рис.5. |
| --- | --- |

Значения безразмерного радиального смещения  в зависимости от безразмерного радиуса  представлены на рис.7. Пунктирные линии на этих рисунках разделяют упругие и пластические зоны, а штрихпунктирные линии на рис.7 соответствуют , т.е. когда материал в упругой области предполагается несжимаемым.

| Рис.6. | Рис.7. |
| --- | --- |

На рис.8 показана зависимость безразмерного давления  от величины . На рис.9 приведены значения компонентов тензора деформации  на внутренней поверхности трубы при . Не трудно видеть, что их значения лежат практически на прямой линии, то есть условия простого деформирования достаточно хорошо выполняются.

| Рис.8. | Рис.9. |
| --- | --- |

Решение задачи значительно упрощается, если пренебречь упругими деформациями материала трубы, т.е. считать материал идеально-жестко-пластическим.

В этом случае в конечном соотношении (2.17) следует положить , тогда после сокращения на величину , получим

(2.23)

При этом уравнения (2.16), (2.17) допускают простые интегралы, которые имеют вид:

(2.24)

(2.25)

где  и  суть постоянные интегрирования, которые необходимо определять из граничных условий. Сюда для определения радиального смещения  необходимо добавить формулу (2.18), которая с учетом (2.25) запишется как

(2.26)

Граничные условия (2.6) позволяют определить величину  (2.24), а также давление , при которых все сечение трубы переходит в предельное состояние

(2.27)

при этом

(2.28)

и компоненты тензора напряжений по-прежнему определяются формулами (2.13), в которые следует внести величины (2.23) и (2.24), при этом компонента  может быть записана в виде

(2.29)

Постоянную  в (2.25) с помощью (2.26) найдем из условия

в виде

,

что позволяет величину  (2.14) записать как

(2.30)

и тем самым полностью определить компоненты деформации (2.14) и смещения (2.18). Отметим, что напряженное состояние и предельное давление  (2.27) не зависят от , что является следствием принятой модели идеально-жестко-пластического материала. Формулы (2.14) и (2.30) показывают, что отношение компонентов деформации  является постоянным и, следовательно, требования простого деформирования оказываются выполненными.

Аналогичную задачу о предельном состоянии цилиндрической трубы рассматривал А.Надаи, полагая, что  и материал является несжимаемым. Полученные им компоненты тензора напряжений ,  и значение предельного значения (2.27) точно совпали с нашим результатом для конуса (1.9), вписанного в пирамиду (1.10) (т.е. для  в формулах (1.11)). Однако компонента  (рис.6) и смещение  (рис.7) отличались существенно.

Упруго-пластическое состояние трубы А.Надаи не рассматривалось.

3. УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ КРУГОВОГО ПЛАСТА

В качестве второго примера рассмотрим следующую задачу. Под слоем грунта высоты  и с удельным весом  имеется пласт материала высоты , причем . В грунте и пласте пробурена скважина радиуса , заполненная жидкостью с удельным весом . Требуется определить напряженное и деформированное состояния в пласте, полагая, что переход от упругого состояния к предельному определяется критерием (1.9).

Если скважина отсутствует, то напряженное  состояние в пласте представляет собой гидростатическое сжатие

,

а для несжимаемого материала деформации равны нулю.

При наличии скважины упругие напряжения выражаются формулами (2.5), а постоянные ,  из условий

определяются как

(3.1)

Сами напряжения имеют вид

(3.2)

откуда на основании (2.11)

(3.3)

Из закона Гука получим

,

т.е. наличие скважины не вызывает дополнительных перемещений в вертикальном направлении, а радиальное перемещение  будет

(3.4)

Формулы (3.2)-(3.4) справедливы до тех пор, пока весь слой находится в упругом состоянии.

Подставляя выражение (3.3) при  в критерий (1.9), найдем критическое значение высоты

,								(3.5)

после превышения которого в пласте образуется область предельного состояния .

В рассматриваемом случае интенсивность касательных напряжений  имеет вид

(3.6)

а интенсивность деформаций сдвига запишется так

(3.7)

Формулы (2.13) преобразуются следующим образом

(3.8)

(3.9)

а формулы (2.14) -

(3.10)

Дифференциальное уравнение (2.15) не меняется, уравнение (2.16) принимает вид

,				        (3.11)

а конечное соотношение (2.17) запишется следующим образом

(3.12)

Два дифференциальных уравнения (2.15), (3.11) и два конечных соотношения (3.9), (3.12) позволяют найти четыре искомые функции , ,  и , которые полностью определяют напряженное и деформированное состояние в зоне . Радиальное перемещение  дается формулой

(3.13)

В упругой зоне  по-прежнему справедливы формулы (2.4)-(2.5). Из условия на бесконечности находим

,

и для компонентов напряжения получим

,								        (3.14)

а для перемещения имеем

.

Из условий непрерывности компонентов тензоров напряжений и деформации на границе  между упругой зоной и зоной предельного состояния находим граничные условия для численного интегрирования уравнений (2.15), (3.11) в виде

(3.15)

а для постоянной  в формуле (3.14) получаем

Если ввести безразмерный радиус , то условие (3.15) при  определяет задачу Коши для уравнений (2.15), (3.11), и их численное интегрирование ведется до точки , в которой выполняется условие

,				        (3.16)

откуда определяется значение радиуса границы между упругой зоной и областью предельного состояния, соответствующее заданной в (3.15) величине  – глубине залегания пласта.

Графики безразмерных компонентов напряжения ,  и смещение  в зависимости от безразмерного радиуса , для различных значений параметра  для  показаны на рис.10-11. На рис.12 показано относительное изменение толщины слоя , из которого следует, что в пластической области толщина уменьшается.

Рис.10.

| Рис.11. | Рис.12. |
| --- | --- |

ЛИТЕРАТУРА

- Генки Г. К теории пластических деформаций и вызываемых ими в материале остаточных напряжений. Сб. Теория пластичности, М., Иностранная литература, 1948, 324 с.

- Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел, М., Мир, 1969, 647 с.

- Определяющие законы механики грунтов, Сб. статей «Новое в зарубежной науке», М., Мир, 1955, №2, 280 с.

- Drucker D.C., Praguer W. Soul mechanics and plastic analysis or Limit design. Quarterly of applied mathematics, 1952, т.10, №2.

- Соколовский В.В. Об уравнениях теории пластичности. Прикладная математика и механика, 1955, т.19, вып.1.

- Ширко И.В. О полях скоростей при условии пластичности общего вида. Труды МФТИ, т.7, Долгопрудный, Издательство МФТИ, 1961, с.71-84.

- Ширко И.В. Разрывы полей напряжений при условии пластичности общего вида. Изв. АН СССР, Инженерный журнал, 1961, т.1, вып.3, с.188-192.

- Ширко И.В. Некоторые задачи теории пластичности со смешанными граничными условиями. Изв. АН СССР. Инженерный журнал, 1962, т.2, вып.2, 305-311.

- Ильюшин А.В. Пластичность. М., Гостехиздат, 1948, 376 с.

- Быков Д.Л. О некоторых методах решения задач теории пластичности. Сб. Упругость и неупругость, М., МГУ, 1975, №4, с.119-139.

- Kondratyev D.S., Shirko I.V. Simple regime of deforming in granular materials, Proc. of JCCE/8, 2001, pp.568-569.

- Shirko I.V., Kondratyev D.S., Stetsenko P.V. Deformation theory in the mechanics of granular media. Proceedings of the American Society for Composites 17th Technical Conference, paper #168, West Lafayette, USA, 2002, pp.258-269.

- Поступила в редакцию 12 марта 2002 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Министерства Образования Российской Федерации «Университеты России», проект №414.02.