ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ В ПОРИСТЫХ СТРУКТУРАХ

Авдеенко А.М., Филиппова В.Б., Куртышева О.В.

Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический университет), г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Численными методами анализируется распространение высокоэнергетических возмущений в пористой двумерной структуре. Дается сравнительная оценка демпфирующих возможностей структур различного типа.

1. ВВЕДЕНИЕ

Пористые материалы (пеноалюминий, пеномедь и т.д.), полученные по литейной [1] или порошковой технологии [2] при плотности  и концентрации пор , обладают рядом уникальных свойств, позволяющих использовать их как легкие и жесткие конструкционные материалы 3, в качестве адсорбентов, теплообменников и элементов звукопоглощающих устройств 4.

Одно из возможных направлений применения пористых структур (ПС) – использование их как средства для высокоэнергетического демпфирования (ВЭД), т.е. поглощения ударных волн, инициированных сосредоточенным взрывом, кумулятивной струей, элементами кинетического поражения.

Предварительные оценки показывают, что в ряде случаев удельная (на единицу массы) рассеивающая способность ПС может превосходить соответствующие показатели для сплошных сред 5.

Предлагаемая работа посвящена оценке возможностей ВЭД для различных (реальных и модельных) пористых структур на основе алюминия.

2. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И УРАВНЕНИЯ

Представим тензор напряжений  пористой структуры в виде:

,										(1)

где  – давление,  – девиатор тензора  – символ Кронеккера.

Для структуры с пористостью  при характерном размере образца  много большем размера пор  эффективный коэффициент Пуассона , где  - коэффициент Пуассона основы ПС. В континуальном пределе , поэтому величина  вне зависимости от значения . Отрицательная величина эффективного коэффициента Пуассона связана с эффектами локального разрушения [6] и в данной модели не рассматривается. Отсюда следует, что из экспериментов на одноосное сжатие можно получить зависимости давления от плотности пористой структуры

,

где  и  – текущая и исходная плотность структуры в точке  в момент времени ,  – девиатор тензора деформации ПС.

На рис.1 представлена зависимость , полученная из эксперимента на одноосное квазистатическое сжатие при комнатной температуре образца из пеноалюминия (ПА) размером мм с объемной долей  и массовой плотностью .

Рис.1. Зависимость давления от плотности для ПА; , .

Полиноминальная регрессия с коэффициентом корреляции R=0.97 дает аппроксимацию

,				(2)

где a=0.0010.00013, b=-0,00640.0014, c=0,03480.003; все величины нормированы на модуль Юнга алюминия (Е=71 ГПа).

Вклад девиатора  тензора напряжений  в ВЭД можно оценить из следующих соображений. Удельная работа деформации сжатия, связанная с шаровой частью тензора  имеет вид

,

где  – максимальная плотность ПС предшествующая разрушению при сжатии.

Непосредственное интегрирование (2) дает оценку . Работу, связанную с девиатором , оценим как

,

где ;  – вторые инварианты девиатора напряжений и деформаций,  – деформация разрушения при сдвиге.

Аппроксимируя зависимость , где  – диаграмма деформации чистого алюминия и полагая  [6], получаем

.

Для ; ;  7 получаем , т.е.  и влиянием девиаторных компонент на эффективное демпфирование можно пренебречь. Учет скоростных эффектов  возможен, если известна скоростная чувствительность течения . Для Аl величина n лежит в интервале 0.01-0.04 7 и при высоких скоростях деформации может существенно изменить условия ВЭД. Однако, для низшей оценки демпфирующих свойств среды можно пренебречь этим эффектом, положив n=0.

Работа внешних сил на разрушение элементарного объема всегда меньше работы затрачиваемой на его деформацию до состояния разрушения [6], поэтому потери энергии, связанные с созданием поверхности магистральной трещины за фронтом высокоэнергетического возмущения на начальной стадии эволюции системы имеют порядок малости , причем величина k уменьшается в процессе развития разрушения пропорционально характерному размеру области повреждений. Эффектом этого порядка пренебрегаем, определив лишь условия локального разрушения при растяжении как состояния, при котором плотность ПС становится ниже величины . Максимум разрушения ПС при растяжении – потеря устойчивости течения стенок пор [2], поэтому простейшая оценка величины  в рамках модели геометрического разрушения (критерия Харта) [1,2,7]:  или . В этом выражении  - максимальная плотность ПС в точке  во всем интервале от исходного состояния  до момента времени t.

Система уравнений сохранения и движения для ПС занимающей объем  с границей  имеет вид

,

где , ,  – плотность, скорость и давление в точке r в момент времени t. Граничные и начальные условия задаются следующим образом

; ;

; .

Зависимость  считается известной гладкой монотонной нелинейной функцией (2) при сжатии и. При разгрузке , либо догрузке до плотностей, меньших максимального  значения в точке r во все предшествующие моменты времени, зависимость  линейна и, наконец, при разгрузке  при плотностях меньше некоторого критического значения  происходит разрушение пористой структуры и полагается .

Таким образом, для всего цикла нагрузка – разгрузка – разрушение зависимость давление - плотность можно представить в виде

где ступенчатая функция , .

Аналитическое решение задачи (1) затруднено из-за сингулярного характера определяющих соотношений, хотя некоторые оценки возможны через определение полной функции Грина эффективной системы уравнений в формуле континуального интегрирования [9].

Для определения основных характеристик поведения системы задача решалась численно на плоской пространственной сетке МхМ1=30х30 с адаптивным шагом интегрирования методом конечных элементов. Модельные константы нормировались таким образом, чтобы пространственный и временной шаг соответствовали м, с. Пространственный шаг ограничен характерным размером испытываемого образца с определяющим соотношением (2), временной – доступными вычислительными мощностями.

Для вектора начальных условий  полагали . В качестве  рассматривали участок 2 на ребре сетки, удовлетворяющей условию

В качестве характеристики демпфирующих свойств ПС строилась зависимость удельного пробоя пористой структуры S от энергии возмущения

.

Параметр S определялся следующим образом:

,

,

где  - плотность ПС в точке сетки после завершения динамического пробоя. Расчеты проводились в интервале скоростей м/с, давлений ГПа, что соответствовало удельному выделению энергии в интервале МДж/м. В ходе численного моделирования рассматривалась реальная пористая структура с диаграммой, представленной на рис.1, а также модельные структуры – градиентная и слоистая. Для градиентной структуры полагалось, что в начальный момент времени

,

для слоистой ,

где , L - толщина структуры в направлении «х».

Для сравнения демпфирующих свойств модельных структур с реальной средняя плотность конструкции считалась постоянной:

,

где V – объем ПС, а константы диаграммы деформации модельных структур связывались с величинами a, b, с в выражении (2) с помощью соотношений

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На рис.2 представлен профиль плотности ПА после завершения пробоя (с). Исходная плотность г/см3, скорость м/с, давление ГПа, энерговыделение МДж/м; значение плотности  нормировано на величину .

Максимальная плотность ПС во фронте волны г/см3, что сравнимо с плотностью чистого Аl г/см3, удельный объем пробоя
(вертикальная ось на рис.2) S=0.024, максимальная глубина проникновения
Х0.1м.

Рис.2.	Профиль плотности пористой структуры после ВЭД; м/с, ГПа, МДж/м, с; по горизонтальным осям (х,у) отложена текущая координата, нормированная на шаг сетки.

В целом, результаты моделирования на поле граничных условий () позволили установить три типа поведения высокоэнергетического возмущения в ПС. При низком (Е<10МДж/м) энерговыделении область локализации высокоэнергетического возмущения тормозится и «рассыпается» на пакет упругих волн. При среднем энерговыделении на некотором этапе эволюции системы упругие волны опережают область локализации высокоэнергетического возмущения, отражаются от внутренней кромки структуры и интерферируют с областью локализации высокоэнергетического возмущения, что ведет, в ряде случаев, к отколу внутренней части структуры без образования сплошного пробоя, и, наконец, при высоком энерговыделении (E50 МДж/м) наблюдается сквозной «пролом» ПС. Схожее поведение наблюдается для слоистой и градиентной структуры.

Зависимость интегральной характеристики пробоя – величины S от энерговыделения Е для различных структур представлена на рис.3. Для всех структур рост удельного энерговыделения ведет к увеличению интегрального пробоя. При низких энерговыделениях (E<10МДж/м) демпфирующие свойства однородной и слоистой структуры близки и значительно превосходят свойства градиентной структуры. Рост энерговыделения ведет к расхождению зависимостей S(E) для слоистой и однородной структуры. При энерговыделении Е>20МДж/м демпфирующие свойства слоистой структуры почти в два раза уступают соответствующим параметрам однородной структуры, оставаясь много большими, чем для градиентной структуры. При больших энерговыделениях (Е>50МДж/м) наступает сквозной «пролом» всех рассмотренных структур.

Рис.3.	Интегральный пробой в зависимости от энерговыделения Е для однородной структуры (ОС), градиентной структуры (ГС) при A=3/2, B=1 и слоистой структуры (СС) при .

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные оценки свидетельствуют о возможности ВЭД с помощью ПС, однако, удельная энергоемкость недостаточна для реального использования, например, в качестве элемента противокумулятивной защиты бронетанковой техники. Поэтому направление дальнейших исследований – рассмотрение комбинированных структур: ПС, армированная хаотическими жесткими стержнями, либо «пакет»: ПС + высокомодульный КМ АL-SiC. Исследования ВЭД в подобных структурах – предмет следующей работы.

Благодарности. Авторы работы благодарят сотрудников ОАО «ВИЛС» за предоставленные образцы пеноалюминия.

ЛИТЕРАТУРА

- Liqun Ma, Zhenlun Song Scripta mater., v.39, 1998, N11, pp.1201-1211.

- Пористые проницаемые материалы. Справ. под ред. С.В.Белова, М., Металлургия, 1993, 240 с.

- Weber M., Banhart J. Laser Mag., 1998, N3, pp.47-50.

- Белов С.В. Пористые материалы в машиностроении. М., Машиностроение, 1981, 248 с.

- Авдеенко А.М., Филиппова В.Б. Ударные волны в пористой среде. В сб. трудов 6 Всероссийского Совещания-Семинара «Инженерно-физические проблемы новой техники», М., 2001, с.15-16.

- Штремель М.А. Прочность сплавов. Ч.2. М., МИСиС, 1997, 526 с.

- Авдеенко А.М., Кузько Е.И Масштабно-инвариантная самоорганизация флуктуаций полей деформации. ФТТ, 2001, т.43, в.1,с.51-53.

- Авдеенко А.М. Неустойчивость пластической деформации и разрушение. Диаграмма деформации неоднородных сред. ПМТФ, 2000, т.41, №6, с.125-132.

- Авдеенко А.М. Критерии макроразрушения неоднородных структур. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №1, с.103-106.

- Поступила в редакцию 18 апреля 2002 года.