РАСЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИМЕРНОГО

МОДИФИКАТОРА И ПРОЦЕССА ЕГО СОВМЕЩЕНИЯ
С ДРЕВЕСИНОЙ

Глазков С.С., Енютина М.В.*, Семенова Л.К.*, Шут Н.И.**

#### Воронежская государственная лесотехническая академия, г. Воронеж, Россия

#### *Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж, Россия

#### **Киевский национальный педагогический университет, г. Киев, Украина

# РЕЗЮМЕ

В настоящей работе представлены и обсуждаются результаты создания модели полимерного модификатора, способного повысить показатели водостойкости и другие свойства модифицированной древесины. Предложенная структура и функциональность реакционноспособного олигомера оценивалась с позиций теорий адгезии, когезии, диффузии. Размеры и молекулярно-массовые показатели молекулы модификатора рассчитаны с использованием закономерностей адсорбции макромолекул на пористых носителях и анализа капиллярно-пористой системы древесины. Осуществлен целенаправленный синтез полимерного модификатора с использованием мономерных соединений, содержащихся в кубовых остатках производства синтетического каучука. Получена статистическая модель, адекватно описывающая свойства модифицированной древесины в исследованных интервалах технологических параметров.

1. ВВЕДЕНИЕ

Широкое вовлечение в производство древесных композиционных материалов (ДКМ) древесных отходов и, особенно менее ценных лиственных пород требует их дополнительного модифицирования. Поэтому расширение ассортимента модификаторов древесины, синтез новых на основе отходов нефтехимии и изучение их свойств отвечает возникшим приоритетам в данной области [1].

Развитие критериального подхода к подбору модификатора для древесины неразрывно связано с рассмотрением анатомического строения, макро- и микроструктуры, химического состава различных пород древесины, а также структурно-функциональной совместимости полимерного модификатора с древесной, капиллярно-пористой матрицей.

Применительно к утилизации тонкомерных отходов в виде сучьев, вершин, рубок ухода перспективно использование торцевых срезов для изготовления паркета, настенных панелей и др. При этом основная проблема заключается в низкой формостабильности подобных изделий из-за высокой сорбционной активности торцевой поверхности к влаге.

Решение подобных проблем возможно при использовании в качестве материалов, повышающих показатели водостойкости древесины низкомолекулярных сополимеров на основе диеновых олигомеров, образующихся в качестве отходов производства синтетического каучука.

2. РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проведем анализ и представим модель макромолекулы полимерного модификатора, его структуру, функциональность и молекулярно-массовое распределение (ММР), которые бы максимально отвечали поставленной задаче по приданию гидрофобных свойств торцевой шашке и соответственно обеспечению требуемого уровня формостабильности.

При взаимодействии твердого тела (древесины) с жидким пропитывающим раствором адгезия будет определяться, как и в случае контакта твердых тел следующим уравнением [2]:

Fадг(Wадг)=(N0,R0,m,Sист,h,D), Н/см2,

где N0 и R0 – сила и энергия взаимодействия, отнесенная к одной точке контакта при максимальном тесном сближении; m – число точек контакта, приходящееся на единицу истинной поверхности контакта тел (на 1 см2); Sист – истинная площадь контакта (см2); h – расстояние между точками контакта (см); D – диэлектрическая проницаемость среды.

При пропитке древесины полимерным модификатором, содержащим полярные кислородсодержащие группы (в лучшем случае карбоксильные), велико значение остаточного содержания влаги в древесном образце. Влага способствует диссоциации карбоксильных групп с отщеплением катиона водорода. При этом достаточно небольшого количества влаги (определяемой содержанием адсорбционной, связанной влаги в микрокапиллярах древесины) для диссоциации, так как при образовании солей такое же количество воды вновь выделяется, и она опять вызывает диссоциацию и т.д. по следующей схеме [3]:

- R1COOH + H2O  R1COO- + H+;

- MeO + H2O  Me(OH)2  Me2+ + 2OH-;

- Me2+ + 2R1COO- + H+ + OH-  (R1COO)2Me + H2O,

где Me – любой двухвалентный металл (могут быть одно и трехвалентные металлы); R1 – остаток макромолекулы полимерного модификатора, образующийся в результате электролитической диссоциации макромолекулы полимерного модификатора.

Вода в этом случае является как бы своеобразным катализатором в реакции образования солей между оксидами и кислотными группами. При взаимодействии катионов металла и анионов кислотных остатков жирной полимерной части модификатора могут возникнуть химические электровалентные связи, обеспечивающие очень высокую адгезию контактирующих тел. Данному процессу способствует повышение температуры на стадии удаления летучего растворителя и термозакаливания, когда высокая температура обеспечивает сближение и более тесное контактирование макромолекул полимерного модификатора.

Соотношение между алифатической (гидрофобной) частью макромолекулы и количеством функциональных групп (гидрофильной части) может быть различным, но, вероятно, конкретное соотношение будет уточняться в зависимости от вида древесного изделия и целей модифицирования. Но, несомненно, в случае необходимости повышения гидрофобных показателей изделия, потребуется минимальное количество кислородсодержащих, функциональных групп, вплоть до бифункциональных макромолекул с концевыми реакционноспособными группами. Причем последние легко вводятся на стадии полимеризации виниловых соединений под действием радикальных инициаторов перекисного и гидроперекисного типа.

Предложенную структуру полимерного модификатора можно выразить в следующем общем виде:

О

 

НО – (R1)n      ( R2)m        C

\

OH

где R1 и R2 – структурные звенья одного или различных типов винильных мономеров.

Химическая природа и соотношение винильных мономеров будут определять пленкообразующую способность полимерного модификатора и физико-механические свойства самой пленки.

Молекулярно-массовые характеристики или степень полимеризации, величины n и m в предложенной общей формуле полимерного модификатора будут определяться с одной стороны необходимым уровнем когезии, а с другой – минимальными размерами порового пространства, которые будет  лимитировать проницаемость макромолекул с высокой молекулярной массой.

Согласно одной из существующих гипотез, макромолекулы лежат на поверхности адсорбента “всей цепью”, так что при достижении предельной адсорбции осуществляется наиболее плотная упаковка. Однако, такая ситуация возможна только при очень больших значениях адсорбции. Так, при грубой оценке по Де-Жену толщина адсорбированной на плоской поверхности молекулы [4]

Даазв-3/2,

где  – безразмерный параметр (формула строго справедлива для 1<<<<N-2/5).

При моделировании структуры, состава и функциональности макромолекулы полимерного модификатора будем исходить из основных поперечных размеров проводящей системы различных пород древесины на макро- и микроуровне. Данные сведения приведены в табл.1.

Табл.1.

Поперечные размеры основных проводящих элементов

различных пород древесины [5]

| Порода дерева | Внутренние диаметры, Å |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макроуровень |  |  | Микроуровень |  |  |
|  | трахеид | сосудов | либриформа | микропоры в матриксе | межфиб-рильные промежутки | отверстия в межклеточ-ных порах |
| сосна | 2,4105 | - | - | 300-400 50-60 | 50-100 | 200 |
| береза | - | 7105 | 1,6105 | 2,8105 | 0,32 | - |
| дуб | - | 3106 0,35106 | 5,0104 | 6105 | - | - |

Примечание: данные являются средними величинами, полученными из анализа проницаемости древесины; числитель – ранняя зона, знаменатель – поздняя.

Как следует из представленных данных макро- и микроуровни капиллярно-пористой системы как хвойной, так и лиственных пород древесины  существенно отличаются поперечными размерами пор. Поровая система клеточной стенки и межклеточных сообщений по своим, в первую очередь, поперечным размерам на несколько порядков (до 105) меньше, чем аналогичные размеры основной проводящей системы. Известно, что основную ответственность за изменение линейных размеров древесины несет клеточная стенка, которая в зависимости от влажности окружающей среды и, соответственно, сорбции и десорбции молекул воды изменяет свои размеры. Поэтому, только введение полимерного модификатора на уровень клеточной стенки, при соответствующей ориентации относительно гидрофильных и аморфных участков целлюлозных и гемицеллюлозных фибрилл, способно обеспечить высокую формостабильность изделия из древесины.

Проведем приблизительные расчеты размеров макромолекул полимерного модификатора, необходимых для достижения указанного клеточного уровня модифицированной древесины.

Воспользуемся нижеприведенными формулами и данными табл.1 для оценки степени полимеризации и упрощенных линейных размеров макромолекулы с точки зрения сопоставимости с размерами пор проводящей системы древесины.

Преобразуем формулу RFазв·N3/5 для расчета степени полимеризации N, обозначив в качестве размера полимерного клубка половину поперечного размера соответствующей поры, т. е. RFДа/2. Тогда

N=Да2⋅азв53.

Приняв в качестве упрощенной модели вытянутую в цепь макромолекулу полимерного модификатора, длина которой определится выражением:

Lмол=азв·N,

где азв – длина повторяющейся химической связи, которая для винильных соединений составляет величину равную 3,08 Å.

Проведем расчетные операции для капиллярной системы между клетками и клеточной стенки. Сведем полученные результаты в табл.2. Ограничимся в расчетах поперечными размерами клеточного уровня древесины сосны.

Табл.2.

Молекулярные и термодинамические характеристики макромолекул

модификатора в зависимости от поперечных размеров микропор.

| Порода | Микропоры в матриксе, Å |  |  | Межфибриллярные промежутки, Å |  |  | Отверстия в межклеточной мембране, Å |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Lмол., Å | Gа, кДж/моль | N | Lмол., Å | Gа, кДж/моль | N | Lмол., Å | Gа, кДж/моль |
| Сосна | 817 37 | 2,5103 117 | 2,7 2,4 | 32 102 | 99 315 | 2,5 2,6 | 323 | 994 | 2,5 |

Примечание: числитель для ранней, а знаменатель для поздней древесины.

Анализ данных, представленных в табл.2, позволяет утверждать, что самой низкой проницаемостью клеточной структуры обладают межфибриллярные промежутки, для которых характерны самые узкие поровые пространства. При этом данные участки определяют содержание сорбционной влаги и соответственно формостабильность клеточной стенки и древесного изделия в целом. Величины изменения свободной энергии, связанные с уменьшением конформационной “свободы” или потерей подвижности цепи макромолекулы, весьма близки по значениям. Это может объясняться как приближенным характером расчетов, так и относительно близкими размерами микропор клеточного уровня.

Возвращаясь к структуре предложенной модели полимерного модификатора, можно утверждать, что требуемая степень полимеризации N=(n+m) будет лежать в интервале от 32 до 102 структурных единиц.

Среднюю молекулярную массу модификатора определим исходя из предположения об использовании в качестве основного мономера при синтезе модификатора 4-винилциклогексен-1 (ВЦГ) (М=108 а.е.м.), а также сомономеров типа стирол (М=104 а.е.м.). В соответствии с оптимальным интервалом степени полимеризации и приняв в качестве молекулярной массы основного структурного звена молекулярную массу ВЦГ получим среднестатистическую молекулярную массу макромолекулы полимерного модификатора, лежащую в интервале от 3500 до 11000 а.е.м.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Сополимеризация ВЦГ с малеиновым ангидридом (МА) представляла интерес с точки зрения введения в состав низкомолекулярного полимера полярных ангидридных групп, способных в присутствии влаги переходить в карбоксильные, функциональные группы, обладающие высокой реакционной способностью. В соответствии с предлагаемой моделью полимерного модификатора и предполагаемым механизмом структурных процессов карбоксильные группы способны обеспечить эффективное взаимодействие с сиккативным комплексом и компонентами древесины.

Процесс сополимеризации проводили в продутых азотом стеклянных ампулах в присутствии радикального инициатора ГИПЕРИЗ. После окончания реакции раствор полимерного продукта подвергали водной дегазации. Органический слой сушили прокаленным хлористым кальцием и проводили анализ остаточных мономеров методом газовой хроматографии. Характеристики процесса и некоторых свойств олигомеров приведены в табл.3.

Табл.3.

| Соотношение ВЦГ : МА, моль/моль | Выход олигомера, % мас. | Конверсия ВЦГ, % мас. | Массовое содержание связанного МА, % | Молекулярная масса (Мn), а.е.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 : 0,10 | 24,0 | 15,0 | 3,4 | 600 |
| 1 : 0,25 | 35,3 | 26,8 | 6,3 | 1200 |
| 1 : 0,50 | 57,4 | 34,2 | 14,2 | 1500 |
| 1 : 1,00 | 70,2 | 42,5 | 21,3 | 1800 |

Примечание: процесс проводили при Т=1450С, =24 ч и СГИПЕРИЗ=3,0%.

Установлено (табл.2), что выход соолигомера и конверсия мономеров последовательно увеличиваются с ростом соотношения сомономеров. В данном случае проявляется установленная закономерность для сомономеров с ВЦГ, способность которых к радикальному взаимодействию с последним повышается с ростом полярного фактора (e) снижением величины резонансной стабилизации (Q) [6]. Соответствующие величины для МА имеют следующие значения e=2,25 и Q=0,23. Установлено, что при содержании МА выше 7% соолигомер плохо растворяется в органических растворителях (толуол, ксилол).

Для олигомера ОБМА–6 с содержанием 6% звеньев МА и среднечисленной молекулярной массой Mn9001500 степень полимеризации N=(n+m) будет находиться в интервале 8,414,0. Тогда размер линейной макромолекулы составит в зависимости от степени полимеризации величину, лежащую в интервале от 2,6 до 4,2 нм.

Получение модифицированной древесины осуществлялось следующим образом. Образцы древесины сосны размерами 20*20*30мм, плотностью 540 кг/м3 и влажностью 5-7% помещали в пропиточный раствор с определенным видом полимера, его содержанием и концентрацией сиккатива. Образцы выдерживали в растворе при комнатной температуре определенное время (табл.3), после чего они подвергались сушке и термозакаливанию в термошкафу при температуре 105-1350С и продолжительности 1-2,5 часа. Затем образцы подвергались испытаниям на физико-механические свойства согласно ГОСТ 9629-75.

В эксперименте осуществлялась оценка влияния четырех факторов на эксплуатационные характеристики древесины. Приоритетными показателями свойств древесины выбраны показатели объемного разбухания и водопоглощения, которые в наибольшей степени характеризуют формоустойчивость изделий из древесины.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Поведение функции отклика в области оптимальных значений факторного пространства изучалось с использованием плана полного факторного эксперимента (ПФЭ) 24, уровни варьирования факторов, результаты эксперимента приведены в табл.4.

Табл.4.

План полного факторного эксперимента 24.

| № опыта | Концентрация раствора, %, (X1) | Время пропитки, ч (X2) | Температура пропитки, оС, (X3) | Концентрация сиккатива, % (X4) | W24, % (У1) | hv24, % (У2) | вд, Мпа (У3) | Солд, % (У4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 2 | 60 | 1 | 62 | 16,5 | 55 | 3,3 |
| 2 | 40 | 2 | 60 | 1 | 49 | 13,1 | 67 | 5,4 |
| 3 | 20 | 6 | 60 | 1 | 45 | 11,9 | 71 | 6,7 |
| 4 | 40 | 6 | 60 | 1 | 34 | 8,0 | 84 | 12,4 |
| 5 | 20 | 2 | 90 | 1 | 46 | 10,1 | 79 | 8,5 |
| 6 | 40 | 2 | 90 | 1 | 36 | 7,3 | 89 | 14,7 |
| 7 | 20 | 6 | 90 | 1 | 35 | 7,1 | 90 | 15,1 |
| 8 | 40 | 6 | 90 | 1 | 25 | 4,3 | 101 | 21,4 |
| 9 | 20 | 2 | 60 | 3 | 46 | 7,4 | 78 | 10,3 |
| 10 | 40 | 2 | 60 | 3 | 35 | 6,9 | 89 | 16,7 |
| 11 | 20 | 6 | 60 | 3 | 32 | 5,7 | 98 | 17,2 |
| 12 | 40 | 6 | 60 | 3 | 21 | 3,8 | 109 | 24,5 |
| 13 | 20 | 2 | 90 | 3 | 34 | 6,5 | 94 | 18,7 |
| 14 | 40 | 2 | 90 | 3 | 23 | 4,4 | 104 | 27,7 |
| 15 | 20 | 6 | 90 | 3 | 23 | 4,2 | 114 | 24,9 |
| 16 | 40 | 6 | 90 | 3 | 12 | 2,7 | 126 | 35,8 |
| 17 | 30 | 4 | 75 | 2 | 33 | 7,3 | 88 | 17,2 |
| 18 | 30 | 4 | 75 | 2 | 33 | 7,2 | 89 | 16,3 |
| 19 | 30 | 4 | 75 | 2 | 32 | 7,1 | 88 | 16,1 |

В результате статистической обработки получены следующие уравнения регрессии, коэффициенты которых определены на ПЭВМ с помощью прикладной программы Statgrafics Plus for Windows при коэффициенте доверительной вероятности p0,05:

для водопоглощения за 24 ч (W24),%

У1=133,5–0,55·Х1–5,75·Х2–0,575·Х3–6,625·Х4+0,033Х2·Х3;

для объемного разбухания за 24 ч (hv24),%

У2=56,57–0,25·Х1–2,12·Х2–0,35·Х3–9,48·Х4+0,04Х1·Х4+

0,01Х2·Х3+0,22Х2·Х4+0,06Х3·Х4;

для предела прочности при разрушении вдоль волокон (), МПа

У3=–16,59+0,56·Х1+1,88·Х2+0,61·Х3+6,13·Х4+0,81Х2·Х4;

для содержания олигомера в древесине (Солд), %

У4=–22,29–0,35·Х1–1,11·Х2+0,17·Х3+3,16·Х4+0,019Х1·Х2+

0,005Х1·Х3+0,081Х1·Х4.

Уравнения регрессии исследовались на экстремум по методу Фиакко и Маккормика [6] с ограничениями, наложенными на факторы: концентрация раствора олигомера (фактор А,%) 20≤А≤40; продолжительность пропитки (фактор В,ч) 2≤В≤6; температура пропитывающего состава (фактор С,оС) 60≤С≤90, концентрация сиккатива (фактор Д,%) 1≤Д≤3.

Для оптимизации при наличии ограничений использовался метод внутренних штрафных функций, реализованный на ПЭВМ. Основное содержание метода штрафной функции состоит в преобразовании задачи минимизации функции Y=f(x) с соответствующими ограничениями, наложенными на x, в задачу поиска минимума без ограничений функции Z=f(x)+P(x), где x – вектор, определяющий факторное пространство. Функция P(x) является штрафной. При нарушении ограничений она "штрафует" функцию Z, т.е. увеличивает ее значение. В этом случае минимум Z находится внутри области ограничений.

Сопоставление полученных результатов позволило определить условия реализации опытов, в которых все указанные целевые функции были оптимальны одновременно. Эти условия: концентрация раствора олигомера 40%; продолжительность пропитки 6 ч; температура пропитывающего состава 90оС; концентрация сиккатива 3%.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, расчетно-статистическая модель полимерного модификатора получила экспериментальную проверку и подтверждение для полимерных продуктов на основе кубовых остатков производства синтетического каучука. Оптимизация технологических параметров модифицирования древесины проведено с использованием схемы полного факторного эксперимента. Полученная система регрессионных уравнений исследована на экстремум по выше описанной методике и найден технологический режим пропитки, в условиях которого возможности предложенной модели реализуются в наибольшей степени. Для модифицированной в оптимальных условиях древесины достигается снижение показателей водопоглощения и объемного разбухания в 5÷7 раз и увеличение предела прочности при разрушении вдоль волокон в 2,0÷2,5 раза.

ЛИТЕРАТУРА

- Бекетов В.Д. Тенденции и прогнозы развития  производства листовых древесных материалов.М., ВНИПИЭИлеспром, 1990, (обзорн. информ. Плиты и фанера, вып.7). 64 с.

- Москвитин Н.И. Физико-химические основы процессов склеивания и прилипания. М., Лесн. пром-сть, 1964, 248 с.

- Москвитин Н.И. Склеивание полимеров. М., Лесн. пром-сть, 1968, с.304.

- Фенгель Д., Вегенер Г. Древесина: Химия. Ультраструктура. Реакции. Пер. с англ. А.В. Оболенской, З.Н. Ельницкой; Под ред А.А. Леоновича, М., Лесн. пром-сть, 1988, 511 с.

- Энтелис С.Г., Евреинов В.В., Кузаев А.И. Реакционноспособные олигомеры. М., Химия, 1985, 304 с.

- Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс. Пер. с англ. М., Радиосвязь, 1988, 128 с.

- Поступила в редакцию 24 мая 2002 года.