ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОНОЛИТНОСТИ ТОЛСТОСТЕННЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ОБОЛОЧЕК

Куперман А.М., Горенберг А.Я., Павловский Д.В., Шамаев М.Ю., Ошмян В.Г., Зеленский Э.С.

Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассматриваются вопросы, связанные с влиянием остаточных напряжений на технологическую монолитность толстостенных стеклопластиковых оболочек. Измерение поля деформаций при отверждении оболочки производили тензометрическим методом. Исследована кинетика отверждения связующего, усадки и установления механических свойств полимера. Эти результаты использованы при проведении математического моделирования процесса.

1. ВВЕДЕНИЕ

Проблема технологической монолитности заключается в том, что остаточные напряжения, возникающие в процессе отверждения связующего, могут превосходить радиальную прочность композита и приводить к образованию межслоевых трещин. Это явление носит сложный характер, определяемый соотношением напряжений, возникающих вследствие различия коэффициентов линейного расширения и стеснения усадки связующего в анизотропном материале. Процессы нагрева и охлаждения оболочки могут способствовать или наоборот противостоять развитию растягивающих напряжений. С этими явлениями, по-видимому, связана также повышенная пористость и негерметичность материала оболочки для жидкостей и газов.

Известны теоретические модели, описывающие процессы, происходящие в стеклопластиковой оболочке при ее нагреве, отверждении и охлаждении. Макромеханические теории в основном рассматривают остаточные, чаще всего радиальные, напряжения, возникающие при охлаждении анизотропных цилиндрических оболочек 1-5.

Развитие этих работ связано с учетом фронта отверждения и процессов, происходящих в жидкой и твердой его части. Отметим микромеханическую модель трехмерно стесненной полимеризации и охлаждения 6, рассматривающую замкнутую ячейку, заполненную связующим, адгезионно связанным со стеклянным волокном. В такой системе химические и термические усадки могут создавать дефекты еще до стадии охлаждения материала. Некоторое обобщение этого подхода приведено в работах 7,8, где для расчета кинетики напряженно-деформированного состояния материала в толстостенных цилиндрических оболочках использовалось нелинейное обобщенное уравнение Максвелла. Теоретически рассматривается возможность оптимизации процесса отверждения таким образом, чтобы возникающие напряжения не превышали «текущей» межслоевой прочности композита.

Ценным вкладом в понимание явлений, происходящих при отверждении оболочек, являются работы 9,10, где методом конечных элементов на основе программы ABAQUS моделировалось влияние большого количества факторов, влияющих на образование напряжений в процессе отверждения оболочки. Результаты показали важность процесса гелеобразования и возможности течения смолы до точки гелеобразования. Показано сильное влияние различных стеснений, связанных с влиянием жесткости волокон и оправки, с наличием фронта полимеризации от наружных слоев оболочки к внутренним. Предлагаемый авторами 9,10 теоретический анализ во многом описывает экспериментальные результаты, однако, авторы признают необходимость дальнейших исследований.

Настоящая работа предполагает накопление экспериментальных и теоретических данных, необходимых для решения задачи. В первой главе используется разработанный в наших условиях метод тензометрии для оценки деформаций толстостенной стеклопластиковой оболочки в процессе нагрева, отверждения и охлаждения. Результаты, полученные при исследовании двух оболочек диаметрами 100/200 и 100/150, адекватно отражают происходящее. Вторая глава посвящена изучению свойств эпоксидного связующего в процессе его отверждения. Здесь рассматривается как кинетика отверждения, так и кинетика установления механических свойств полимера. В третьей главе сделана попытка описать процессы, происходящие при нагреве, отверждении и охлаждении оболочки с помощью полидисперсной структурной модели, называемой также моделью составных цилиндров. Эта модель по сравнению с методом конечных элементов позволяет существенно упростить вычисления. Однако на данном этапе она не может претендовать на учет всех важных факторов процесса.

2. Экспериментальное исследование деформаций, возникающих в толстостенной оболочке
в процессе ее отверждения

Исследование деформаций, возникающих в толстостенной стеклопластиковой оболочке в процессе ее отверждения, производилось тензометрическим методом. Остановимся кратко на основных методических моментах.

Намотку однонаправленной стеклопластиковой оболочки внутренним диаметром 100 мм производили на оправку, состоящую из двух частей, разделенных промежуточным диском. Все ее элементы были покрыты антиадгезионным составом. Пропитанный эпоксидиановым связующим ЭДТ-10 стеклянный жгут линейной плотностью 1840 текс наматывали сначала на одну часть оправки, затем на другую. Скорость намотки примерно 10 м/мин, шаг 2 мм/об, натяжение 1 кг. При изготовлении первой части оболочки в нее послойно закладывали медь-константановые термопары и тензодатчики, ориентированные в тангенциальном и осевом направлениях. Соединительные провода через прорези в ограничительном диске выводили к измерительным приборам. После намотки второй половины оболочки оправку разъединяли, удаляли промежуточный разделительный диск и прежде чем соединить обе части оболочки на торец одной из них помещали тензодатчики, ориентированные в радиальном направлении.

Полимеризацию оболочки проводили в термошкафу. Туда же помещали кварцевую пластинку с приклеенным к ней тензодатчиком, чтобы установить величину необходимых поправок на температурное поведение датчиков. В качестве контрольного использовался тензодатчик, приклеенный на массивную металлическую основу и находящийся при комнатной температуре. Следует отметить, что все используемые тензодатчики предварительно были термообработаны при 160С, чтобы избежать дополнительных эффектов от полимеризации бутваро-фенольной подложки датчиков и от смолы холодного отверждения, используемой для приклейки тензодатчиков к кварцевой пластинке.

При проведении каждого эксперимента использовали тензодатчики одной партии. Предварительно их градуировали с помощью тензометрической линейки. Измерение изменения сопротивления тензодатчиков производили с помощью многоканальной тензостанции «СИИТ-3». Измерения и расчеты показали, что одно деление тензостанции соответствует деформации 10-4%.

Термоэлектродвижущая сила ЭДС термопар измерялась с помощью цифрового вольтметра. Поочередное подключение предварительно отградуированных термопар осуществляли механическим коммутатором. ЭДС медь-константановой термопары составляет 40 V/град.

Полимеризацию эпоксидного связующего в оболочке производили по ступенчатому режиму с нагревом и выдержкой при 80, 120 и 160С. Измерение температуры шкафа и показателей тензодатчиков на активном этапе нагрева – отверждения и охлаждения оболочки проводили каждые 10 мин. Затем обычно проводили второй цикл нагрева и охлаждения оболочки, чтобы более наглядно видеть проявление эффектов от полимеризации связующего. Эксперименты проводились на двух оболочках диаметрами 100/200 и 100/150 мм.

  - Оболочка диаметрами 100/200.

На рис.1-6 показаны основные результаты эксперимента. На рис.1 представлена схема расположения тензодатчиков (6 тангенциальных в 5 слоях, 4 радиальных и 1 осевой) и 6 термопар. На рис.2 – температурный режим отверждения по показателям 7 термопар (одна из них измеряла температуру в термошкафу). Температурное изменение показателей датчиков, наклеенных на кварцевую пластинку, показано на рис.3. Оно линейно и составляет примерно 10 единиц деформации на 1С. На рис.4-6 приводится информация о деформации тензодатчиков, расположенных соответственно в трех основных направлениях в зависимости от температуры и времени отверждения оболочки. Можно отметить следующие особенности полученных зависимостей.

Рис.1.	Схема расположения тензодатчиков и термопар в оболочке диаметрами 100/200. T, R, A – соответственно тангенциальное, радиальное и осевое расположение тензодатчиков; t – термопара.

Рис.2.	Температурный режим отверждения оболочки 100/200.

Рис.3.	Температурное изменение показателей тензодатчиков, приклеенных к кварцевой пластине.

Рис.4.	Деформация тензодатчиков в тангенциальном направлении в зависимости от времени и температуры отверждения оболочки диаметрами 100/200.

Рис.5.	Деформация тензодатчиков в радиальном направлении в зависимости от времени и температуры отверждения оболочки диаметрами 100/200.

Рис.6.	Деформация тензодатчиков в осевом направлении в зависимости от времени и температуры отверждения оболочки диаметрами 100/200.

Наблюдается относительно равномерный прогрев оболочки, разница температур в слоях не превышала 25С. По-видимому, внутренние слои хорошо прогревались через стальную оправку. На начальном этапе нагрева и отверждения тензодатчики не показывают каких-либо деформаций, т.е. они как бы не связаны со стеклом. Примерно через три часа термообработки при 100С эта связь начинает устанавливаться, и наблюдается небольшой пик растягивающих деформаций (0,1%), который является результатом двух процессов – теплового расширения оболочки и усадки связующего при отверждении. Второй процесс долгое время превалирует. При этом наблюдается деформация сжатия, составляющая 0,2% во всех трех направлениях. При охлаждении деформация сжатия существенно увеличивается, особенно в трансверсальных направлениях – осевом и радиальном. Вторичный нагрев показывает линейные обратимые зависимости без каких-либо особенностей.

Важным эффектом, полученным нами в этом опыте, является то обстоятельство, что тензодатчик, расположенный в тангенциальном направлении в среднем слое, и два радиально расположенных датчика при охлаждении показывают рост растягивающих деформаций. Эти деформации, правда, находятся в зоне сжатия. Тем не менее они привели к разрыву тензодатчиков при охлаждении до 80-100С, т.е. области температуры стеклования Тg. Для объяснения этого явления следует учитывать, что при охлаждении стеклопластиковой оболочки проявляется различие в коэффициентах линейного расширения волокна и связующего. Благодаря адгезионной связи между компонентами в связующем возникают большие растягивающие напряжения, которые приводят к образованию трещин. Тензометрический датчик, по-видимому, отражает локальную ситуацию. Сначала он растягивается в зоне трещины и в конечном счете разрывается, вероятно, совместно с некоторой частью стекловолокна. Таким образом, тензодатчик можно в этой ситуации рассматривать как сенсор, оповещающий о растрескивании композита.

2.2. Оболочка диаметрами 100/150.

Основной задачей этого эксперимента было сопоставление деформаций, полученных с помощью тензодатчиков различной длины 10 и 3 мм. Однако в этом опыте мы внесли еще два изменения, которые, вероятно, повлияли на полученные результаты. А именно: были взяты тензодатчики другой партии, полученные от нового производителя (3 мм – 2ФКПА-3-10, тензочувствительность S=2,15 и 10 мм - 2ФКПА-10-100, S=2,1). Кроме того, был выбран другой режим отверждения оболочки: длительная выдержка при 120С.

На рис.7-9 приводятся данные об изменении сопротивления тензодатчиков соответственно в тангенциальном, радиальном и осевом направлениях в зависимости от времени термообработки.

В отличие от предыдущего опыта экспериментальные данные во всех случаях показывают на первом этапе рост растягивающих деформаций, связанных с температурным расширением оболочки. Это подтверждает, например, совпадение показателей растяжения тангенциально ориентированных датчиков с КТР стеклянных волокон. Таким образом, можно считать, что замотка датчиков в оболочке создает нормальное давление и трение, достаточное для совместного деформирования оболочки и датчиков, даже тогда, когда связующее находится в жидкообразном состоянии. Причины, по которым это явление не было зафиксировано в предыдущем опыте, нам не ясны.

Рис.7.	Деформация тензодатчиков в тангенциальном направлении в зависимости от времени и температуры отверждения оболочки 100/150 при первом нагреве.

При полимеризации олигомера вязкость его возрастает, и датчики начинают отражать процессы, связанные с усадкой связующего. Наиболее заметно это проявляется в уменьшении растягивающих деформаций, в особенности в радиальном и осевом направлениях, которые ориентированы перпендикулярно по отношению к волокнам. Величина сжимающих усадочных деформаций составляет от 10 до 50% от деформации растяжения. В тангенциальном направлении усадка связующего не проявляется.

Рис.8.	Деформация тензодатчиков в радиальном направлении в зависимости от времени и температуры отверждения оболочки 100/150 при первом нагреве.

Рис.9.	Деформация тензодатчиков в осевом направлении в зависимости от времени и температуры отверждения оболочки 100/150 при первом нагреве.

Интересное явление наблюдается для радиальных деформаций. Усадочные деформации проявляются только во внутреннем и наружном слоях (рис.8, 3-мм датчики). В середине этого нет, а уровень растягивающих деформаций весьма велик – до 1300 делений прибора или =0,15%. Рассмотренное явление отражает, по-видимому, то обстоятельство, что фронты полимеризации развиваются от наружного и внутреннего слоев оболочки к ее середине. Развитие усадочных напряжений проявлялось до конца периода выдержки оболочки при 120С, при вторичном нагреве оно уже не наблюдалось.

При охлаждении оболочки существенно возрастают сжимающие деформации, которые быстро переходят в отрицательные. Особенно они велики для осевых датчиков и составляют 0,5-0,7%. Для радиально ориентированных датчиков сжимающие деформации достигают 0,3-0,4%. Для датчиков, расположенных в тангенциальном направлении, сжимающие деформации проявляются только в небольшом снижении растягивающих деформаций, и то лишь во внешнем и среднем слоях. Во внутренних слоях сопротивление тензодатчика, наоборот, несколько возрастает (т.е. наблюдается их растяжение). Это явление аналогично эффекту, наблюдаемому нами в предыдущем опыте. Однако в данном случае разрыва датчиков не произошло, по-видимому, из-за низкой температуры отверждения связующего (120С вместо 160С).

Вторичная термообработка образцов также отражает три стадии процесса: нагрев, выдержку и охлаждение. Проявлений усадочных явлений не наблюдается. Изменение осевых деформаций полностью происходит в области сжатия. Значительные деформации растяжения =0,15% в радиальном направлении возникают только в среднем слое.

Сопоставляя результаты, полученные 3-миллиметровыми и 10-миллиметровыми датчиками, можно отметить их идентичность. Серьезное отличие наблюдается лишь для тангенциально ориентированных датчиков. В этом случае 3-миллиметровые датчики показали деформацию в 2-3 раза меньшую, чем 10-миллиметровые. Это объясняется тем, что короткие датчики на начальной стадии процесса оказались в меньшей степени связаны со стеклянными волокнами, нежели длинные.

Завершая этот раздел, укажем, что показания тензодатчиков, помещенных в стеклопластиковую оболочку в процессе его отверждения, адекватно отражают его основные этапы. Показано преимущественное влияние усадки связующего на показания тензодатчиков, расположенных в осевом и радиальном направлениях, перпендикулярных направлению ориентации волокон. На этапе охлаждения оболочки тензодатчики хорошо отражают процесс растрескивания материала из-за стеснения физической усадки и могут использоваться в качестве чувствительных сенсоров, характеризующих состояние композита как при изготовлении, так и при эксплуатации оболочки.

3. Измерение кинетики конверсии, усадки и установления механических свойств полиэпоксидов по мере их отверждения.

Для анализа и расчета поля напряжений и деформаций, возникающего в процессе термообработки стеклопластиковой оболочки, важно выяснить характер химических и механических процессов, протекающих во время отверждения связующего. При этом важна кинетика конверсии, усадки и установления механических свойств как при комнатной температуре, так и в особенности при температуре отверждения. Для исследования этих процессов нами были выбраны наиболее простые и корректные методики.

3.1. Методика измерений.

3.1.1. Конверсия эпоксигрупп.

Для исследования кинетики конверсии эпоксигрупп, которая происходит при их взаимодействии с аминными группами отвердителя, измеряли тепловой эффект реакции, который с большой точностью определяется с помощью микрокалориметра Кальве. В нашем случае использовался автоматический дифференциальный калориметр ДАК-1-1а, в который помещали ампулу с образцом весом примерно 0,5 г. Отверждение связующего проводили в изотермическом режиме (120 и 160С). При ступенчатом режиме ампулу извлекали из прибора на переходный момент подъема и установления в микрокалориметре новой температуры.

В процессе измерений определяли количество выделившегося тепла и строили кинетические зависимости. Исходя из эпоксидного числа связующего, определяли количество эпоксигрупп в образце и количество тепла, которое должно было бы выделиться при полной конверсии. Сопоставление теоретических и экспериментальных данных позволяло определить степень конверсии. В работе использовались также данные 11, полученные путем гидрохлорирования ЭДТ-10 с применением аргентометрического титрования.

3.1.2. Химическая усадка связующего.

Для изучения кинетики усадки связующего при отверждении важно с большой точностью фиксировать изменение объема, что может быть достигнуто путем гидростатического взвешивания. При приготовлении образцов связующее ЭДТ-10 заливали в мешочек из тонкого лавсана. Количество его было небольшим (до 2-3 г), чтобы выделяющееся при отверждении тепло не изменило температурного режима. Благодаря эластичности лавсана толщиной 10 мкм деформация образцов при усадке не была стесненной, и внутренних напряжений в образцах не возникало. В образцах, содержащих помимо связующего стеклянное волокно, учитывали соотношение компонентов.

Нами развивались две методики. Одна из них предполагала изучение изменения объема образца при комнатной температуре, другая – при температуре отверждения. По первой методике образец, находившийся в термошкафу при 120С, периодически вынимали, охлаждали в воде (2 мин) и осуществляли гидростатическое взвешивание на аналитических весах. Затем образец снова помещали в шкаф и продолжали термообработку. Для того, чтобы сократить долю времени, затраченную на охлаждение, взвешивание и повторный нагрев образцов, в термошкафу находилось два образца, которые исследовались поочередно.

Расчет плотности  образцов производили по формуле:

=,										(3.1)

где Робр и Ризм – вес образца на воздухе и в воде. Следует отметить, что в наших опытах изменение плотности фактически характеризует изменение объема, т.е. усадку образцов: = ()-1.

Другая методика предполагает исследование усадки связующего непосредственно в процессе отверждения. Для этого надо было проводить гидростатическое взвешивание образца в горячей жидкости. В качестве чувствительного элемента использовалась резиновая нить длиной примерно 3 метра, к которой был привязан образец, находящийся в стакане с машинным маслом внутри трубчатой печи, с помощью которой осуществляли заданный режим отверждения. Измерение деформации резиновой нити осуществляли с помощью катетометра. Расчет плотности образцов производился по указанной выше формуле с учетом плотности машинного масла

Измерение веса образца в масле Ризм в начале и в конце процесса отверждения (две реперные точки), осуществляли гидростатическим взвешиванием на аналитических весах при комнатной температуре. Величина Ризм составляла 0,5-1 г. Именно такими нагрузками градуировали резиновую нить, наблюдая перемещение меток l с помощью катетометра. Зависимость l от Р была линейной и составляла 20-30 мм/г. В процессе термообработки связующего фиксировали значения l, что позволяло рассчитать изменения в значениях Ризм и в соответствии с формулой (3.1) рассчитать текущие значения плотности образца.

3.1.3. Температура стеклования.

В процессе отверждения эпоксидного связующего по мере образования полимерной сетки возрастает и температура стеклования Тg. Для приготовления образцов связующее заливали в алюминиевые чашечки диаметром 10 мм и глубиной 1-2 мм, которые в течение двух часов нагревали до 160С и затем выдерживали при этой температуре– от 0,5 до 11 часов, чтобы получить образцы с разной степенью конверсии.

Измерение Тg производили по термомеханическим кривым, полученным методом пенетрации. Диаметр индентора – 3 мм, усилие - 1 кг, скорость нагрева 3-5С/мин. При исследовании образцов с малой конверсией приспособление предварительно охлаждали в холодильнике до 10С. Измерение деформации проводили индикатором линейных перемещений с точностью 0,01 мм. Начальный и конечный участки зависимости показывают расширение образца и индентора при нагреве. Средний участок характеризует область перехода полимера в высокоэластическое состояние. Температуру, при которой начинается этот переход, принимали за температуру стеклования Тg.

3.1.4. Модуль упругости при сдвиге.

Для исследования кинетики установления модуля упругости связующего при сдвиге G использовали распространенную методику торсионного маятника. Пропитанную связующим нить с подвешенным на ней металлическим диском подвергают крутильным колебаниям и определяют период Т этих колебаний. Расчет G может быть выполнен по следующей формуле:

G = Kф,										(3.2)

где I – момент инерции системы, Кф – коэффициент формы. Однако обычно в процессе отверждения полимера или его нагрева – охлаждения достаточно определить величину, пропорциональную модулю сдвига: G. Перейти от этих условных единиц к абсолютным можно, приравняв максимальное значение табличному значению модуля сдвига, которое для эпоксидиановых связующих составляет 1,0 ГПа.

При проведении экспериментов по изучению кинетики установления модуля сдвига в процессе отверждения связующего торсионный маятник помещали в трубчатую печь, температура которой регулировалась по режиму: 80 - 2 часа, 120 - 2 часа, 160 - 6 часов. Использовалась стеклянная нить линейной плотности примерно 150 текс и длиной 30 см, в качестве связующего – распространенная эпоксидиановая композиция ЭДТ-10. Маятник периодически вращали и определяли период колебания системы при температуре отверждения. Чтобы измерить Т в тот же момент при комнатной температуре, маятник выводили из трубчатой печи (вверх или вниз) и охлаждали в течение примерно двух минут.

3.1.5. Упруго-прочностные свойства полиэпоксидов.

Приготовление образцов в виде галтелек диаметром 5 мм и длиной рабочей части 50 мм осуществляли путем заливки предварительно разогретого связующего ЭДТ-10 в специальные формы, футерованные изнутри фторопластом. Режим полимеризации предполагал нагрев связующего в течение 2-х часов до 160С и дальнейшую выдержку при этой температуре. По мере нагрева наблюдали сначала загустевание, а затем и твердение связующего (65-70%). С этого момента формы по одной вынимали из термошкафа через определенные промежутки времени. Таким образом, получили несколько партий образцов с различной степенью конверсии.

Испытание галтелек на растяжение производили в специальных зажимах при комнатной температуре и при 160С, помещая их в термокамеру испытательной машины. Момент нагрева образца до заданной температуры контролировали по показаниям термопары, закрепленной на его поверхности (примерно 10 мин.). Полученные в результате испытаний диаграммы растяжения    позволяют рассчитать модуль упругости и прочность образцов.

3.1.6. Адгезионная прочность.

Для проведения исследований по кинетике установления адгезионной прочности в системе полимер – волокно использовали образцы, представляющие собой чашечки из алюминиевой фольги (диаметр 10 мм, глубина 3 мм), проткнутые в центре кусочками стальной проволоки диаметром 0,15 мм и длиной 3-5 см. Чашечки устанавливали в специальные штативы и с помощью пипетки заполняли разогретым связующим так, чтобы образовался слой одинаковой толщины примерно 1,5 мм. Штативы с образцами помещали в термошкаф и нагревали до 160С в течение примерно двух часов, после чего выдерживали при этой температуре не менее 10 часов. Периодически по мере отверждения связующего штативы с образцами по одному вынимали из шкафа и охлаждали до комнатной температуры. Для каждой из 9 кинетических партий было изготовлено по 20 образцов. Их испытание производилось путем выдергивания проволоки из полимерной склейки (метод pull-out) при 20С и 160С. Это осуществляли в одногнездовом приборе, снабженном термокамерой, где каждый образец перед нагружением прогревался при 160С в течение 10 мин. Фиксировалось усилие вырыва Р. Расчет адгезионной прочности адг производили по формуле:

адг=,											(3.3)

где df – диаметр проволоки, l – длина склейки. Значение адг усредняли после испытания партии однотипных образцов, коэффициент вариации составлял 8-12%.

3.2. Экспериментальные результаты.

Результаты проведенных экспериментов показаны на рис.10-16. На рис.10 представлены кривые отвержденного связующего ЭДТ-10, полученные методом микрокалориметрии, экспериментальные точки взяты из 11. Они показывают кинетику конверсии эпоксигрупп при 120С, 160С (а) и при ступенчатом режиме (б). Видно, что степень отверждения , соответствующая 60-70% достигается за 1-4 часа, а полная конверсия 95% - за 5-8 часов. Количество тепла Q, выделяющееся при отверждении связующего, составляет 100 кал/г. Измерения, проведенные по ступенчатому режиму, показали меньшие значения Q, чем по режиму Т=const. Это, по-видимому, связано с потерями тепла при перестановке ампул со связующим (нагрев, охлаждение). Максимальная степень конверсии  в этом случае, как и в предыдущих, может быть принята равной 85-95%.

На рис.10а показано также изменение температуры стеклования Tg полимера. При 70% Тg составляет всего 20С и затем быстро возрастает до 80С в процессе отверждения полимера. Плотность , измеренная при комнатной температуре, изменяется симбатно со степенью отверждения , это видно из рис.11а. Взаимосвязь  и  характеризуется также рис.11б. На начальном этапе она линейна, а затем плотность  запределивается, что, вероятно, связано со стерическими эффектами.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.10.	а) Зависимость степени конверсии  (1, 2) и температуры стеклования Тg (3) связующего ЭДТ-10 от времени отверждения при 160С (1) и 120С (2); зависимости 1 и 2 получены методом микрокалориметрии, экспериментальные точки взяты из 11. б) Тепловыделение Q и расчетные значения  эпоксидной смолы в процессе отверждения: по ступенчатому режиму: 80С – 2 часа, 120С – 2 часа, 160С – 5 часов.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.11.	а) Изменение степени конверсии  (1) и плотности  (2) связующего ЭДТ-10 в процессе отверждения при 120С; значения  получены при комнатной температуре. о, + - параллельное измерение двух образцов.
б) Взаимосвязь значений  и .

Данные, приведенные на рис.12, характеризуют усадку связующего ЭДТ-10 непосредственно в процессе отверждения. Термообработка производилась по следующим режимам: нагрев до заданной температуры (120С или 160С) в течение одного часа, затем выдержка 6-7 часов и охлаждение до комнатной температуры. Начальный участок кривых характеризует конкуренцию между тепловым расширением связующего в процессе нагрева и усадкой, связанной с конверсией эпоксигрупп. Сначала превалирует первый процесс, проявляющийся в снижении плотности связующего . После нагрева образца до заданной температуры наблюдается увеличение , которое происходит, по-видимому, симбатно с изменением , как и на рис.11. Наиболее выразительно конкуренция процессов нагрева и усадки связующего проявляется при ступенчатом режиме отверждения, что видно из рис. 13, где образец нагревали по режиму: 80С – 2 часа, 120С – 2 часа, 160С – 5 часов, охлаждение 3 часа.

Рис.12.	Кинетика изменения плотности (усадки) связующего ЭДТ-10 в процессе отверждения при 120С (1) и 160С (2); нагрев в течение 1 часа, охлаждение до 20С – 3 часа.

Рис.13.	Кинетика изменения плотности (усадки) связующего ЭДТ-10 в процессе его отверждения по ступенчатому режиму: 80С – 1,5 часа, 120С – 1,5 часа, 160С – 5 часов; охлаждение – 3 часа (1); то же для связующего ЭДТ-10 в смеси с 30 об. % стеклянного волокна (2).

Для того чтобы рассчитать величину усадки в процессе отверждения, в наших экспериментах необходимо учитывать объемное температурное расширение образца, коэффициент которого V для эпоксидного связующего по нашим данным можно принять равным 50010-6 1/град (среднее между коэффициентом объемного расширения олигомера V=70010-6 1/град и отвержденного полимера V=20010-6 1/град). При нагреве его от 20 до 120С расширение составляет 5%, при нагреве до 160С – 7%. Прибавляя эти величины к значениям усадки, показанным на рис. 12, получаем, что полная величина усадки в процессе отверждения составляет около 10%, что в 2 раза выше, чем при комнатной температуре. Это, по-видимому, связано с различием коэффициентов объемного расширения эпоксидного олигомера и отвержденного полимера. Следует обратить внимание на кривую 2 на рис.11. Здесь показано изменение плотности полимера, наполненного неориентированным стеклянным волокном (30% по объему). Усадки образца в данном случае не наблюдается.

На рис.14 приводятся результаты, характеризующие изменение модуля сдвига пропитанной связующим нити в процессе его отверждения в течение длительного времени – 45 часов. Модуль сдвига представлен в условных единицах, а именно G, где Т – период колебания торсионного маятника. Данные приводятся при температуре отверждения 160С (а) и при комнатной температуре (б). Они также сопоставляются с изменением степени отверждения . Из представленных данных видно, что при установлении модуля сдвига связующего наблюдается некоторый индукционный период, когда образующиеся эпоксидные узлы – кластеры пока еще не связаны между собой и жесткость системы остается неизменной. При конверсии 65-75% наблюдается перколяционный эффект, когда кластеры образуют общую сетку и модуль сдвига системы резко увеличивается (при комнатной температуре  в 30 раз, при 160С – на порядок). Затем значение G запределивается. Соответственно, полученные кривые имеют S-образный характер.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.14.	Кинетика установления модуля сдвига Gсвязующего ЭДТ-10 (1), отвержденного при 160С; данные приводятся при 160С (а) и при 20С (б). Результаты сопоставляются с изменением степени конверсии  (2).

Следует отметить, что значительный рост модуля сдвига G происходит и после достижения предельной конверсии  через 5-8 часов. Это, по-видимому, обусловлено структурными, физическими изменениями в полимере, например, формированием глобул, уменьшением свободного объема. При этом плотность полностью отвержденного полимера увеличивается еще примерно на 1,5%. После 25 часов нагрева наблюдается некоторое дополнительное увеличение модуля сдвига G, причины которого нам не ясны.

Рис.15 и 16 характеризуют кинетику установления упруго-прочностных и адгезионных свойств эпоксидного полимера в процессе его отверждения, начиная с того момента, когда образец в термошкафу при 160С становится твердым. Это происходило через 2 часа в процессе нагрева образцов до 160С и соответствовало конверсии , равной примерно 65-75%.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.15.	Установление упруго-прочностных свойств гомогенных образцов эпоксидного связующего ЭДТ-10 по мере их термообработки при 160С. Начальная степень конверсии 65-75%. а) испытание при 160С: 1 – прочность при растяжении , 2 – модуль упругости Е, 3 – предельная деформация ; б) испытание при 20: 1 – модуль упругости Е, 2 –прочность при растяжении .

Рис.16.	Установление адгезионной прочности образцов по мере их термообработки при 160С. Начальная степень конверсии =0. Испытания при 160С (1) и при 20С (2).

Следует отметить, что в проведенных нами экспериментах при испытании образцов как при 160С, так и при 20С наблюдался линейный во времени характер нагружения образцов, появление пластических деформаций не наблюдалось. Исходные значения упруго-прочностных показателей в начальный момент при 160С были весьма низкими: модуль упругости Е=3-4 МПа, прочность при растяжении р и адгезионная прочность адг менее 0,1-0,2 МПа. В процессе отверждения эти параметры существенно увеличиваются и затем запределиваются через 12-15 часов термообработки, что, конечно, существенно больше, чем необходимо для завершения химической реакции. По-видимому, физические и структурные превращения и в этом случае имеют большое значение так же, как и для установления модуля сдвига (рис.14). Общий S-образный характер полученных зависимостей сохраняется. Увеличение модуля упругости происходит в большей степени, чем прочности. Это проявляется в значительном снижении предельных деформаций  по мере термообработки образцов.

При испытании полимеров в комнатных условиях общий характер кривых сохраняется. Однако увеличение упруго-прочностных показателей существенно меньше, всего в 2-5 раз. Кроме того, кривые имеют некоторый максимум после 4-5 часов термообработки, который, по-видимому, обусловлен остаточными температурными напряжениями.

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить ряд существенных обстоятельств, которые необходимо учитывать при исследовании технологической монолитности композитов. Это, прежде всего, вопросы конверсии, когда основное выделение тепла происходит на начальной стадии термообработки, а затем через 3-5 часов кривые запределиваются. Изменение температуры стеклования Tg полимера и его усадка происходят симбатно с изменением степени конверсии. Усадка полимера в процессе отверждения при 160С составляет 10%, что примерно в 2 раза больше, чем при комнатной температуре. Установление упруго-прочностных характеристик полимера имеет сначала индукционный период, а затем по достижении 50%  участок быстрого роста показателей за счет завершения конверсии. Однако этот процесс продолжается и после завершения реакции за счет совершенствования физической структуры материала. Значения модуля упругости и прочности полимера в момент его твердения (при 160С и =65-75%) весьма малы: Е3 МПа, р и адг0,1 МПа. Поэтому неоднородность напряжений в оболочке, чаще всего обусловливаемая наличием фронтов отверждения, может легко привести к трещинообразованию.

# 4. Моделирование напряженно-деформированного состояния в армированной волокнами цилиндрической оболочке

Объектом моделирования является однонаправленная цилиндрическая оболочка, армированная в тангенциальном направлении.

Моделирование проводилось с учетом следующих предположений:

1.	Содержание волокон, температура и конверсия эпоксидной матрицы постоянны по всей оболочке. Температурная программа состоит из трех стадий: нагрев с постоянной скоростью, изотермический участок и охлаждение.

2.	Характеристический масштаб армирования (диаметр волокон и расстояние между ними) много меньше, чем макроскопический размер образца. Это позволяет с помощью усреднения свойств композита (т.е. нахождения его эффективных упругих и термических характеристик) найти мезоскопическое распределение напряжений и деформаций в оболочке.

3.	Наружный диаметр оболочки 200 мм, толщина 50 мм. Ее длину, чтобы пренебречь влиянием краев, принимали бесконечной. Краевая задача решается в рамках определяющих соотношений линейной упругости как для матрицы, так и для волокон.

4.	Возникновение полей напряжений и деформаций обусловлено химической усадкой эпоксидной матрицы и различием в коэффициентах теплового расширения матрицы, волокон и стальной оправки.

5.	Стальная цилиндрическая оправка радиусом Rс = 50 мм является абсолютно жесткой, и ее деформация полностью определяется коэффициентом теплового расширения стали, который не зависит от температуры и мал по сравнению с коэффициентом теплового расширения эпоксидной матрицы. Линейный коэффициент теплового расширения волокон также мал и изотропен (относительно осевого и трансверсального направлений). Упругие модули волокна не зависят от температуры, но коэффициент теплового расширения волокон от температуры зависит (см. ниже уравнение 4.5).

6.	Усадка эпоксидной матрицы, ep, является следствием ее химической усадки при отверждении и нелинейного теплового расширения 100. cur зависит от степени конверсии, . 100 резко увеличивается при ТТg Предполагается закон аддитивности этих величин:

ep)(,T) = cur() + 100(T)T.							(4.1)

Значения параметров взяты из экспериментальных данных.

7.	Модуль Юнга эпоксидной матрицы, Eep, также зависит от степени конверсии, , и температуры, T. При моделировании эта зависимость представлялась в виде произведения двух множителей:

E(ep)(,T) = E100(T)Erel(),								(4.2)

где E100(T) соответствует изменению модуля полностью сшитой смолы. Вид зависимости Erel() подбирался из экспериментальных данных.

8.	При  < cr эпоксидная матрица предполагается жидкой, так что ниже данной степени конверсии напряжения не возникают. Наоборот, при более высоких степенях конверсии матрица и наполнитель рассматриваются как имеющие идеальную адгезию, релаксации напряжений не возникает. При моделировании для cr выбрано значение 60%.

## 4.1. Структурная модель однонаправлено армированного композита.

Схематически однонаправлено армированный волокнами эпоксидный композит представлен на рис.17.

Ось симметрии совпадает с x1. Как эпоксид, так и волокна предполагаются изотропными, и тензоры их модулей упругости, Cijkl, полностью определяются двумя константами: например, модулем Юнга, E, и коэффициентом Пуассона, ν:

Ciiii=E1−ν1+ν1−2ν, Ciijj=Eν1+ν1−2ν, Cijij=Cijji=E21+ν,

(4.3)

Верхний индекс () указывает компоненту: (f), волокна, и (ep), эпоксид. Определение Eep обсуждалось выше. Значение νep приняли равным 0,35. Деформация ненапряженной эпоксидной матрицы изотропна и определяется уравнением (4.1).

Рис.17. Схема однонаправленного армирования волокнами эпоксидной матрицы.

При моделировании для волокон были выбраны следующие фиксированные значения упругих постоянных: 75 ГПа для модуля Юнга Ef и 0,2 для коэффициента Пуассона νf. Термическая деформация свободных от напряжений волокон, (f), определяется коэффициентом теплового расширения, f, который при моделировании задавался эмпирическим уравнением:

γ(f)=10−8⋅(4702−540−T2−65),						(4.4)

где T- абсолютная температура, К.

Для решения задачи в данном разделе используется модель составных сфер Хашина [12]. Она предполагает круглую форму поперечных сечений волокон и особый вид их расположения в плоскости (рис.18a). Идентичность круглых оболочек (радиус, rs, оболочки пропорционален радиусу волокна rf, так что c=(rf/rs)2=const) без их пересечения является главным предположением модели.

Рис.18.	Схема армирования волокнами в модели составных сфер [12] (a) и репрезентативный элемент структуры (б).

Предположения модели составных сфер дают возможность свести описание мезоскопически однородной деформации композита (т.е., вычисление его эффективных характеристик, или, что то же самое, усреднение свойств материала) к решению нескольких краевых задач (см.[13,14]) для представительной оболочки (рис.18б) с линейными условиями для перемещений на границах оболочки:

ui|r=rs=εijxj,										(4.5)

где εij есть компоненты макроскопического тензора деформаций. Напряженно-деформированное состояние (НДС) позволяет задать

rs=1.												(4.6)

Для определения эффективных величин модулей упругости и коэффициентов теплового расширения (C1111, C2222, C1122, C2233, C1212, 1 и 2=3) анализируются различные моды макроскопической деформации: осесимметричная деформация, поперечный и продольный сдвиги.

Проводимое моделирование делится на три стадии. Нахождение эффективных характеристик оболочки является первой стадией. Ее целью является получение мезоскопического описания оболочки как однородной, но анизотропной среды. Вычисление мезоскопического распределения напряжений, деформаций и смещений проводилось на втором этапе моделирования. На этой стадии формулируются и решаются две краевые задачи. Первой соответствует идеальный контакт между оболочкой и стальной оправкой. Это означает, что осевые смещения, uz, в каждой точке оболочки, а также радиальные смещения, ur, на границе оправки и оболочки полностью определяются термическим расширением стали. Напротив, только второе условие радиального контакта верно для второй краевой задачи. Вместо идеального контакта предполагается свободное скольжение вдоль границы оправка-оболочка. Условие свободного скольжения формулируется уравнением:

<zz>=0.											(4.7)

На третьей стадии моделирования мезоскопическое распределение напряжений и деформаций используется для оценки опасных микроскопических напряжений. Для этой цели используется та же микроскопическая модель композита, что и в первой части задачи.

Дальнейший анализ, проводимый в рамках данной работы, заключается в следующем. Представлены три максимальных значения микронапряжений: осевое, zz, тангенциальное, , и радиальное, rr. Для определения места возникновения максимальных значений определяются два параметра: глобальный радиус, R, в композитной оболочке, RcRRs, и локальный радиус, r, в эпоксидной матрице в представительном элементе модели композитных сфер, rf=c≤r≤rs=1 (рис.18б). Осевые напряжения, zz, идентифицируются с rr при =/2 в цилиндрической системе координат, {r,,x1}, относительно микроструктуры (рис.17,18). Максимальные радиальные напряжения, rr, находятся для данного локального радиуса при нулевом локальном угле, =0. Максимальные тангенциальные напряжения, , вычисляются по всей области эпоксидной матрицы: rf=c≤r≤rs=1, 0/2.

# 4.2. Результаты и обсуждение.

Результаты моделирования мезоскопических эффективных деформаций и значения максимальных осевых, тангенциальных и радиальных напряжений представлены в зависимости от времени на рис.1922 соответственно.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.19.	Эффективные радиальные (а) и тангенциальные (б) деформации во внутренней, средней и внешней областях толстой оболочки, вычисленные при условиях идеального контакта.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.20.	Эффективные радиальные (а) и тангенциальные (б) деформации во внутренней, средней и внешней областях толстой оболочки, вычисленные при условиях свободного скольжения.

Рис.21.	Максимальные напряжения в полимерной матрице, вычисленные при условиях идеального контакта оправки с оболочкой.

Рис.22.	Максимальные напряжения в полимерной матрице, вычисленные при условиях свободного скольжения оболочки.

Они находятся в качественном и количественном соответствии с экспериментальными данными.

Эффективные деформации в радиальном направлении при сканировании по толщине оболочки меняют знак, становясь из отрицательных во внутренней области положительными во внешней. Данный эффект обусловлен тем, что на границе "оправка-оболочка" радиальные деформации определяются оправкой, а на внешней границе – температурным расширением и усадкой матрицы при сшивании. Эффективные деформации в тангенциальном направлении (вдоль волокон) остаются положительными почти все время эксперимента, только на завершающей стадии (при охлаждении) возникает сжатие.

Максимальные напряжения в матрице в тангенциальном направлении достигаются во внутренней части оболочки. Их знак зависит от условий контакта на границе "оправка-оболочка". Максимальные напряжения в матрице в осевом направлении практически всегда положительны и концентрируются во внутренней части оболочки в области границы "волокно-матрица". Это вызвано особенностями напряженно-деформированного состояния материала в данной области. Максимальные напряжения в матрице в радиальном направлении, напротив, отрицательны и концентрируются во внешней части оболочки. Данный эффект вызван тем, что материал в целом в данной области ненапряжен, но на микроуровне волокна оказываются растянутыми, а связующее – сжато, т.к. их коэффициенты теплового расширения сильно отличаются.

Моделирование предсказывает, что наиболее вероятным на начальном этапе изготовления намоточной оболочки является разрушение в перпендикулярных волокнам направлениях, т.е. в осевом или радиальном, так как уровень возникающих напряжений сопоставим с прочностью матрицы. Это согласуется с экспериментальными данными. На конечном этапе, т.е. в процессе охлаждения изделия, напряжения достигают весьма больших величин (десятки мегапаскалей), поскольку модуль упругости эпоксидного связующего сильно увеличивается и сохраняется большая разница в коэффициентах теплового расширения смолы и стекловолокна. Это также может привести к расслоению материала.

Обзор полученных результатов наглядно демонстрирует возможность компьютерного моделирования и показывает перспективу развития исследований.

По-видимому, необходимо более точно охарактеризовать взаимосвязь температура – конверсия – механические свойства полимера и композита, учесть неоднородное распределение температур и соответственно наличие фронтов отверждения. Это даст возможность более точно определить места концентрации напряжений. Кроме того, следует учесть краевые эффекты и процессы пластического течения, более реалистично оценить условия на границе оболочки с оправкой. Предполагается также промоделировать влияние некоторых технологических методов, направленных на предотвращение расслоения материала при охлаждении оболочки.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освоенная нами методика и аппаратура тензометрических исследований деформационного поля в процессе нагрева, отверждения и охлаждения толстостенных стеклопластиковых оболочек адекватно отражает основные его этапы. При изучении деформации двух опытных оболочек диаметрами 100/200 и 100/150 в тангенциальном, радиальном и осевом направлениях обнаружен небольшой пик растягивающих деформаций, определяемый конкуренцией процессов теплового расширения волокна и усадки связующего. Он может быть причиной зарождения дефектов на ранних этапах полимеризации. При охлаждении оболочки в ней возникают большие отрицательные (сжимающие) деформации. При этом, из-за того что КТР матрицы много больше КТР волокна, в связующем возникают значительные растягивающие напряжения, которые приводят к частичному разрушению матрицы, а, возможно, и некоторых волокон. Это проявляется в аномальном поведении и зачастую в разрыве тензодатчиков, расположенных в тангенциальном и радиальном направлениях. Такое наблюдение может служить в дальнейших исследованиях критерием нарушения монолитности материала (своего рода сенсором) и окажется очень важным при изыскании методов его предотвращения.

Проведен широкий круг исследований, направленных на изучение кинетики отверждения связующего (конверсия, усадка, температур стеклования) и установления упруго-прочностных свойств матрицы. Особое внимание обращалось на изучение этих характеристик непосредственно в процессе отверждения при 160С. Следует отметить, что модуль упругости и прочность образцов, измеренные при комнатной температуре, мало зависят от степени конверсии полимера. В то же время при 160С эта зависимость выражена существенно. Модуль упругости Е меняется от 0,3 до 3 ГПа, прочность при растяжении - от 0,1 до 1 МПа, предельная деформация  - от 7 до 3%. Увеличение упруго-прочностных характеристик продолжается и после достижения максимальной конверсии. Видимо, это связано со структуризацией связующего (морфология, образование глобул, уменьшение свободного объема).

В работе была предпринята попытка описать процессы, происходящие при отверждении толстостенных стеклопластиковых оболочек с помощью полидисперсной структурной модели. Эта модель по сравнению с методом конечных элементов позволяет упростить вычисления. Однако на данном этапе она не может претендовать на учет всех важных параметров процесса. Тем не менее, результаты моделирования находятся в качественном соответствии с экспериментальными данными. Расчет растягивающих напряжений в связующем на стадии охлаждения показал, что в радиальном и осевом направлениях они сопоставимы с прочностью матрицы в процессе термообработки. Это показывает вероятность расслоения материала.

# ЛИТЕРАТУРА

- Болотин В.В., Болотина К.С. Расчет остаточных напряжений и деформаций в намоточных изделиях из армированных пластиков. Механика полимеров, 1969, №1, с.134-139.

- Портнов Г.Г., Горюшкин В.А., Тилюк А.Г. Начальные напряжения в кольцах из стеклопластика, изготовленных намоткой. Механика полимеров, 1969, №3, с.505-511.

- Благонадежин В.Л., Переводчиков В.Г., Меркулов В.Н., Поляков В.Л. Механические свойства углепластика и остаточные напряжения в намоточных изделиях из комбинированных композитов. Механика полимеров, 1975, №6, с.996-1003.

- Болотин В.В. Воронцов А.Н., Мурзаханов Р.Х. Анализ технологических напряжений в намоточных изделиях из композитов на протяжении всего процесса изготовления. Механика композитных материалов, 1980, №3, с.500-508.

- Коротков В.Н., Турусов Р.А., Розенберг Б.А., Андреевская Г.Д. Температурные напряжения в полимерных и композитных материалах. Механика композитных материалов, 1980, №5, с.828-834.

- Коротков В.Н., Чеканов Ю.А., Розенберг Б.А. Неизотермическое отверждение изделий из полимерных композитных материалов в процессе намотки. Механика композитных материалов, 1989, №1, с.85-91.

- Турусов Р.А., Коротков В.Н., Рогозинский А.К. и др. Технологическая монолитность оболочек из полимерных композитных материалов. Механика композитных материалов, 1987, №6, с.1072-1076.

- Турусов Р.А., Давтян С.П., Шкадинский К.Г. Механические явления в условиях распространения фронта отверждения. Доклады АН СССР, 1979, т.247, №1, с.97-99.

- Wisnom M.R., Stringer L.G., Hayman R.J., Hinton M.J. Curing stresses in thick polymer composite elements. Part I: Analysis. In: Proceedings of ICCM-12, Paris, July 5-9, 1999, paper №859.

- Stringer L.G., Hayman R.J., Hinton M.J., Badcock R.A., Wisnom M.R. Curing stresses in thick polymer composite elements. Part II: Management of residual stresses. Ibid, paper № 861.

- Горбаткина Ю.А. Адгезионная прочность в системах полимер – волокно. М., Химия, 1987, с.191.

- Hashin Z. The elastic moduli of Heterogeneous Materials. Trans. ASME J. Appl. Mech., 1962, v.29, pp.143-155.

13.	Hill R. Self-consistent mechanics of composite materials. J. Mech. and Phys. Solids, 1965, v.13, pp.213-222.

14.	Кристенсен Р. Введение в механику композитов (пер. с англ.). М., Мир, 1982, 334 с.

- Поступила в редакцию 12 августа 2002 года.