ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫХ ПОР НА СВОЙСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ В ПЬЕЗОКЕРАМИКЕ

Паньков A.A., Соколкин Ю.В.

Пермский государственный технический университет, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Представлены результаты расчета характеристик эффективных упругих, пьезомеханических, диэлектрических проницаемостей, основных коэффициентов электромеханической связи трансверсально изотропной пьезокерамики PZT-4 с ориентированными вдоль оси симметрии элипсоидальными порами в сингулярном приближении метода периодических составляющих [1-3]. Исследовано влияние геометрии и величины относительного объемного содержания эллипсоидальных пор на эти эффективные свойства и на значения инвариантов напряжений в каркасе пористой пьезокерамики.

1. МОДЕЛЬ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ

Пусть квазипериодическая структура пористой пьезокерамики образована по схеме статистически однородного и независимого удаления эллипсоидальных включений (пор) из ячеек идеальной периодической структуры с ячейкой периодичности “эллипсоид в параллелипипеде”. Центры эллипсоида и соответствующей ячейки совпадают, оринтации полуосей ai совпадают с ориентациями ребер ячейки и координатными осями ri для i=1,3. Минимальные, в общем, различные вдоль каждой координатной оси ri гарантированные прослойки матрицы δi/ai между эллипсоидальными порами задаются через отношения ai/Ti полуосей эллипсоида ai и ребер ячейки Ti. Вероятность отсутствия в ячейке поры p=1−v∘/vmax определяется величинами заданной v∘ и максимально допустимым значением

vmax=π/6(1+g1)(1+g2)(1+g3)−1

относительного объемного содержания пор в пьезокерамике, где параметры gi≡0,5δi/ai. Коэффициент периодичности p для рассматриваемой квазипериодической структуры рассчитывается по формуле [2,3]

p=v∘/vmax−v∘1−v∘.

Рассмотрим численный расчет и анализ влияния величины относительного объемного содержания v∘ и соотношения a3/a1(2) главных полуосей a3 и a1=a2 эллипсоидальных пор на значения эффективных трансверсально-изотропных упругих, пьезомеханических, диэлектрических свойств и на величины инвариантов напряжений в каркасе пористой пьезокерамики (рис.1). Трансверсально-изотропные электроупругие свойства каркаса пьезоакерамики приведены в табл.1, где диэлектрическая постоянная вакуума λ0=1/(36π)10−9Ф/м8,85⋅10−12Ф/м. Решение для периодической структуры будем рассчитывать в обобщенном сингулярном приближении, когда “среда сравнения” [3,5] - пьезокерамика PZT-4 в отсутствие пор (табл.1). Тензорные и матричные индексы связаны между собой соотношениями [5]: 11→1, 22→2, 33→3, 23 и 32→4, 13 и 31→5, 12 и 21→6.

Таблица 1.

Электроупругие свойства пьезокерамики PZT-4 [6,7].

| Упругие постоянные, 1010 Па |  |  |  |  | Относительные диэлектрические постоянные |  | Пьезоэлектрические постоянные, Кл/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c11 | c12 | c13 | c33 | c44 | λ1/λ0 | λ3/λ0 | e31 | e33 | e15 |
| 13,9 | 7,78 | 7,43 | 11,5 | 2,56 | 730 | 635 | -5,2 | 15,1 | 12,7 |

Рис.1.	Фрагменты реализаций распределений сферических (а), сплюснутых (дисковых) (б) и вытянутых (игольчатых) (в) пор.

2. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЬЕЗОУПРУГИЕ СВОЙСТВА

Результаты расчета эффективных технических упругих постоянных: модулей Юнга E1=E2, E3, сдвига G12, G13=G23 и коэффициентов Пуассона ν12 и ν13=ν23, компонент матриц пьезоупругих свойств e31=e32, e33, e15=e24 и диэлектрической проницаемости λ11=λ22, λ33 представлены на рис.2.

а)

б)

в)

| г) | д) |
| --- | --- |

е)

Рис.2.	Влияние отношения a3/a1(2) при относительном объемном содержании эллипсоидальных пор v∘=0,2 (а-г) и влияние величины v∘ при значениях a3/a1(2)=0,2 (1), 0,5 (2), 1 (3), 2 (4) (д,е) на эффективные константы пьезокерамики PZT-4.

Штриховыми линиями изображены соответствующие решения, полученные без учета пьезоактивности пьезоакерамики PZT-4, т.е. в предположении равенств eM=0 у пьезокерамики.

Из результатов расчета следует, что учет пьезоактивности PZT-4 позволяет выявить интересные эффекты, например:

- при небольших значениях наполнения порами, например при v∘=0,2, в виде сплюснутых (по оси r3) эллипсоидов возможно значительное (до 50%) увеличение компоненты λ11 диэлектрической проницаемости пористой пьезокерамики (рис.2,г,д), этот эффект проподает при высоких значениях наполнения порами (рис.2,д) и (или) если не учитывать в расчетах пьезоактивность PZT-4;

- при значениях отношения главных полуосей эллипсоидальных пор a3/a1(2)<1 учет пьезоактивности керамики является существенным при расчете эффективных констант c11, c12, λ11 (рис.2,г,д) и всех ненулевых компонент матрицы e (рис.2,е);

- при значениях отношения главных полуосей эллипсоидальных пор a3/a1(2)>3 эффективные константы практически не отличаются от результатов расчета для материала с ориентированными тунельными порами круглого поперечного сечения, который является частным случаем при переходе к пределу a3/a1(2)→∞; учет пьезоактивности для этого случая наиболее существенен при расчете эффективного продольного модуля сдвига G13=c44 и практически не влияет на другие эффективные упругие характеристики пористой пьезокерамики (рис.2,а); учет пьезоактивности также существенен при расчете эффективного диэлектрической проницаемости λ11 в поперечной плоскости r1Or2 и в меньшей степени для диэлектрической проницаемости λ33 пористой пьезокерамики (рис.2,г).

3. ИНВАРИАНТЫ НАПРЯЖЕНИЙ В КАРКАСЕ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ

Результаты расчета инвариантов [4]

jσ1M≡σ11M+σ22M2,   jσ2M≡σ33M,   jσ4M≡σ13M2+σ23M2

тензора осредненных по матрице (каркасу) пористой трансверсально-изотропной пьезокерамики PZT-4 напряжений σM≡σ>M при различных значениях относительного объемного содержания ориентированных эллипсоидальных пор v∘ представлены на рис.3 и позволяют провести анализ влияния на эти инварианты вариаций геометрии эллипсоидальных пор. Условия нагружения пористой пьезокерамики задавались значениями напряженности электрического поля на макроуровне: E1≠0 (рис.3,а) и E3≠0 (рис.3,б), остальные компоненты вектора Ei=0 и тензор макродеформаций ε=0.

а)

б)

Рис.3.	Влияние геометрии эллипсоидальных пор на инваринты напряжений в каркасе пористой пьезокерамики PZT-4 при пористости v∘=0,1 (1), 0,2 (2), 0,3 (3), 0,4 (4), 0,5 (5).

На рис.3, а видно, что сферическая форма пор соответствует максимальным значениям четвертого инварианта напряжений jσ4M и переход к сплюснутой (дисковые поры, a3/a1(2)<1) или вытянутой вдоль оси r3 (игольчатые поры, a3/a1(2)>1) форме пор приводит к уменьшению значений этого инварианта. Этот эффект усиливается с ростом пористости v∘.

Наиболее сильно аналогичный эффект проявляется для первого инварианта напряжений jσ1M (рис.3,б) и, в отличие от предшествующего случая, максимальные значения jσ1M здесь соответствуют уже не сферической форме пор, а слабо сплюснутым порам с отношением главных полуосей a3/a1(2)≈0,5÷0,7.

4. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Рассмотрим расчет основных коэффициентов электромеханической связи: продольного k33, поперечного k31 и сдвигового k15

k33=d33λ3σ∗S33,	k31=d31λ3σ∗S11,	k15=d15λ1σ∗S44

трансверсально изотропной пористой пьезокерамики PZT-4. Тензор упругих податливостей S≡C−1, тензор пьезоэлектрических модулей

dkij≡ekpqCpqij−1,

тензор диэлектрических постоянных при постоянном напряжении

λijσ∗≡λij+eipqdjpq

входят в определяющие соотношения

εij=Sijmnσmn+dnijEn,	Dk=λknσ∗En+dkmnσmn

В формулах компоненты матрицы упругих податливостей

S11≡S1111=1/E1,	S33≡S3333=1/E3,	S44≡4S1313=1/G13,

матрицы пьезоэлектрических модулей

d33≡d3333=e33−2ν13e31E3,	d31≡d311=e31(1−ν12)E1−e33ν13E3,

d15≡2d113=e15G13

диэлектрические постоянные при постоянном напряжении

λ1σ∗≡λ11σ∗=λ11+e15d15,	λ3σ∗≡λ33σ∗=λ33+2e31d31+e33d33

Результаты расчета коэффициентов k33, k31 и k15 представлены на рис.4 при различных значениях пористости v∘ и главных полуосей a3/a1(2) ориентированных эллипсоидальных пор относительно соответствующих значений коэффициентов kM пьезокерамики при отсутствии пор.

а)

| б) | в) |  |
| --- | --- | --- |
| г) | д) |  |

Рис.4.	Влияние отношения a3/a1(2) при относительном объемном содержании эллипсоидальных пор v∘=0,2 (а), 0,5 (б) и влияние величины v∘ при значениях a3/a1(2)=0,2 (1), 0,5 (2), 1 (3), 2 (4) (в, д) на эффективные константы пьезокерамики PZT-4.

Из анализа графиков на рис.4, а следует, что сферическая форма пор соответствует максимальным значениям коэффицента электромеханической связи k15.

Важным результатом, который следует из рис.4, б, в является независимость для пьезокерамики с вытянутыми вдоль оси r3 игольчатыми a3/a1(2)>1 и, в частности, тунельными a3/a1(2)→∞ порами значений эффективного коэффициента электромеханической связи k33 от соответствующего коэффициента пьезокерамики без пор k33≈kM33 и незначительное (менее 20%) по сравнению с пьезокерамикой без пор снижение эффективных коэффициентов электромеханической связи k31 и k15.

ЛИТЕРАТУРА

- Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика деформирования и разрушения структурно неоднородных тел. М., Наука, 1984, 116 с.

- Паньков А.А., Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Сингуляpное пpиближение метода пеpиодических составляющих статистической механики композитов. Механика композитных матеpиалов, 1997, №4, с.460-473.

- Паньков A.A., Соколкин Ю.В. Решение краевой задачи электроупругости для пьезоактивных композитов методом периодических составляющих. Механика композиционных матеpиалов и констpукций. 2002, т.8, №3, с.365-384.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М. Изд-во Моск. университета, 1984, 336 c.

- Шеpмеpгоp Т.Д. Теоpия упpугости микpонеодноpодных сpед. М., Наука, 1976, 400 с.

- Берлинкур Д., Керран Д., Жаффе Г. Пьезоэлектрические и пьезомагнитные материалы и их применение в преобразователях. Физическая акустика, т.1 Методы и приборы ультразвуковых исследований, часть А, М., Мир, 1966, с.204-326.

- Партон В.З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. М., Наука, 1988, 472 с.

- Лопатин С.С., Лупейко Т.Г. Свойства пористой пьезоэлектрической керамики типа цирконата-титаната свинца. Неорганические материалы, 1991, т.27, №9, с.1948-1951.

- Поступила в редакцию 7 марта 2002 года.

Работа выполнена по гранту РФФИ-Урал № 02-01-96403.