ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СМЕСЕЙ ЛИНЕЙНЫХ ПОЛИМЕРОВ НА ИХ ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Пышнограй Г.В., Гусев А.С.

Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова,

г. Барнаул, Россия

РЕЗЮМЕ

В настоящей работе рассматривается зависимость динамических характеристик смесей полимерных расплавов различного молекулярного веса от частоты осцилляций. Были рассчитаны составляющие комплексного модуля сдвига: модуль упругости и модуль потерь и проведено сравнение с имеющими экспериментальными данными для смесей двух образцов полистирола в различных соотношениях и отмечено удовлетворительное соответствие теории и эксперимента.

С феноменологической точки зрения концентрированные растворы и расплавы линейных полимеров представляют собой нелинейную вязкоупругую анизотропную среду, для полного описания которой необходимо, помимо плотности, температуры и скорости, введение внутренних термодинамических параметров [1]. В этом случае законы сохранения и релаксационные уравнения для термодинамических параметров образуют замкнутую систему уравнений, на основе которой возможно исследование различных типов течений полимерных сред. В настоящее время достаточно хорошие результаты получаются, если считать, что внутренние термодинамические переменные – это тензоры второго ранга [2,3], но их количество и зависимость от кинематических характеристик движения – реологические уравнения состояния, еще недостаточно изучены. Один из путей построения реологического уравнения состояния состоит в использовании модельных представлений о движении макромолекул полимера. Этот подход позволяет не только установить вид и количество внутренних термодинамических переменных, но и проследить связь между макро– (вязкостью, первой разностью нормальных напряжений, динамическим модулем сдвига) и микрохарактеристиками (концентрацией, молекулярной массой) полимера.

При этом наиболее продуктивным в механике расплавов полимеров и их концентрированных растворов является подход, основанный на модели гауссовских субцепей при некоторых дополнительных предположениях. В этом случае движение макромолекулы отождествляется с движением N–центров трения (бусинок), соединенных последовательно упругими силами (пружинками). Для того чтобы не описывать совокупность всех макромолекул в полимерной системе используют “одномолекулярное” приближении, когда рассматривается только одна макромолекула, которая движется в релаксирующей среде, образованной растворителем если он имеется и другими макромолекулами. При описании течений концентрированных полимерных систем необходимо учитывать и топологические ограничения на движение полимерных систем, что приводит к необходимости ввести в уравнение динамики макромолекулы силу “внутренней вязкости” и анизотропию подвижности бусинок. Эти предположения приводят к следующим уравнениям динамики макромолекулы:

mddtψiα=Γiα+Τiα−2Τμλαρiα+Φiγ;

τ ddtΓiα−ωijΓjα+Γiα=− ζBβij0( ψjα−νjnρnα);					(1)

τ ddtΤiα−ωijΤjα+Τiα=− ζEεij0(ψjα−ωjnρnα).

Здесь m – масса броуновской частицы; ρiα и ψiα – i–компонента радиус вектора и вектора скорости частицы с номером α в нормальных координатах; Γiα и Τiα – силы гидродинамического увлечения и внутренней вязкости в нормальных координатах; 2Τμ – коэффициент упругости модельной пружинки; λα – собственные значения силовой матрицы; Φiγ – случайная сила; τ – время релаксации; νjn – тензор градиентов скорости; γij и ωij – симметризованный и антисимметризованный тензоры градиента скорости νjn; ζ – коэффициент сопротивления частицы в растворителе; B – мера усиления коэффициента трения ζ; βij0 и εij0 – безразмерные тензорные коэффициенты трения.

Исходя из уравнений (1) методами статистической механики [1,4] можно прийти к реологическому уравнению состояния:

σik=−nTδik+3nTαxikα−13δik−12uikα+ukiα;

DDt xikα − xijα γjn cnkα − xknα γjn cniα= − 1 2 BταR  xijα − 13 δij bjkα + xkjα − 13 δkj bjiα;	(2)

DDt uikα − cijαγjnuknα+12BταRcijαujkα =−1τuikα−ψτ  xijα − 13 δij fjkα −2BταRxijαγjndnkα,

где n – число макромолекул в единице объема; T – температура в энергетических единицах; δik – дельта символ Кронекера; xikα=2μλα3ρiαρkα, uikα=13TρiαΤkα – безразмерные кореляционные моменты; DDtxikα=ddtxikα−ωijxjkα−ωkjxjiα – производная Яумана тензорной величины xikα;  ταR=ς4Tμλα=τα2 – время релаксации Рауза; τ – характерное время релаксации неразбавленной системы; ψ=EB – мера внутренней вязкости; E – коэффициент “внутреннего” трения макромолекулы в неразбавленной системе; DDtuikα=ddtuikα−ωijujkα−ωkjujiα – производная Яумана тензорной величины uikα; bikα= τ2BταRδik+ βik0 + ψ εik0−1; cikα=βij0bjkα; fikα=bijαεkj0; dikα=cijαεkj0.

Система уравнений (2) представляет собой реологическое уравнение состояния нелинейной анизотропной вязкоупругой жидкости для математического моделирования различных течений полимерной среды. Эта система уравнений была использована ранее для описания линейных и нелинейных свойств растворов и расплавов линейных полимеров с узким молекулярно–массовым распределением при простом сдвиге и одноосном растяжении [4]. В работе [5] на основе модели (2) была получена модель нулевого приближения, т.е. макромолекула была представлена в виде “гантели” (N=1), и при помощи ее было исследовано наложение простого сдвигового течения на периодические деформирования с малыми амплитудами.

Сопоставим результаты расчетов по системе уравнений (2) с имеющимися экспериментальными данными для простого осциллирующего сдвигового течения, когда ν12~e−iωt, где ω – частота колебаний и t – время. В этом случае поведение полимерной системы характеризуется динамическим модулем сдвига, который определяется как

Gω=iωσ12ω,tν12ω,t.

Уравнение (2) приводит к следующему выражению для Gω [4]

Gω=nTα=1NταRτα2BB−iωτα1−iωτα+Eτατ−iωτα1−iωτα,				(3)

где N – число субцепей в модели макромолекулы. Выражения для времен релаксации имеют вид:

τα=τ2+ταRB+E;    τα=2ττα2τα+τ.

Далее в (3) удобно выделить в Gω действительную и мнимую части

Gω=G'ω−iG''ω,

где G'ω – модуль упругости, G''ω – модуль потерь.

Таким образом, поведение полимерной жидкости характеризуется четырьмя параметрами: двумя безразмерными – χ, ψ=EB и двумя размерными – Bτ, nT. Значения параметра nT определяется по значениям молекулярного веса и весовой концентрации полимера, величина начальной сдвиговой вязкости η0 по зависимости G''ω≈η0ω при малых ω и значения параметра Bτ и безразмерных параметров χ и ψ из соотношений [4]:

Bτ=6η0π2nT;    χ=π212MeM;    ψ=4π291χ,

где Me – длина цепи между “зацеплениями” в неразбавленной системе [4].

Результаты численного моделирования сравнивались с экспериментальными данными [6], полученными для полистирола с молекулярными весами M1=166000, M2=568000 и их смесями при температуре T=180∘C. Найденные значения параметров модели приведены в табл. 1.

Табл. 1.

| № п/п | M | nT, Па | η0, Па⋅c | Bτ, c | χ | ψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 166000 | 22678 | 25000 | 0,8 | 0,09 | 49 |
| 2 | 568000 | 6629 | 2000000 | 184 | 0,03 | 167 |

Вычисление модуля упругости и модуля потерь для смесей проводилось по формулам, которые следуют из выражений для тензора напряжений полимерной системы с учетом полидисперсности [7]:

G'=c1n1c1n1+c2n2G1'+c2n2c1n1+c2n2G2';

G''=c1n1c1n1+c2n2G1''+c2n2c1n1+c2n2G2'',							(4)

где G1',G1'',G2',G2'' – значения модуля упругости и модуля потерь полимеров с молекулярными массами M1 и M2; c1,c2 – весовая концентрация полимера в смеси; n1~M1−1,n2~M2−1 – число макромолекул в единице объема.

Экспериментальные данные [6] и результаты численного моделирования представлены на рисунках 1–2 и можно отметить хорошее их соответствие. Заметим также, что если вместо (4) использовать следующие из [7] выражения модуля упругости и модуля потерь для смесей:

G'=c1G1'+c2G2'2;    G''=c1G1''+c2G2''2,

то результаты расчетов различаются незначительно.

Рис.1.

Рис.2.

Таким образом, показано, что на основе теории микровязкоупругости можно описывать динамические характеристики смесей полимеров, что может стать основой для последовательного учета влияния полидисперсности полимерных образцов на их реологические свойства.

## ЛИТЕРАТУРА

- Покровский В.Н. Статистическая механика разбавленных суспензий. М., Наука, 1978, 136с.

- Leonov A.I. Analysis of simple constitutive equation for viscoelastic liquids. J.Non–Newton Fluid Mech., 1992, v.42, p.323.

- Phan Tien N., Tanner R.I. A new constitutive equation derived from network theory. J.Non–Newton Fluid Mech., 1977, v.2, p.353.

- Pokrovskii V.N. The Mesoscopic Theory of Polymer Dynamics. Kluwer Academic Publisher, 2000, p.231.

- Гусев А.С., Пышнограй Г.В. Частотные зависимости динамических характеристик линейных полимеров при простом сдвиге. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №2, с.236–245.

- Kuschta J. Частное сообщение, Institute of Polymer Materials. University of Erlangen.

- Головичева И.Э., Зинович С.А., Пышнограй Г.В. Мезоскопическая теория растворов и расплавов линейных полимеров. Труды международной конференции “Математические модели и метолы их исследования”, Красноярск, 2001, т.2, с.152–157.

- Поступила в редакцию 10 апреля 2002 года.

Работа выполнена в рамках федеральной программы «Интеграция 2002-2006) по проекту №И0114.