Исследование начального этапа процесса прессования труб из порошковых материалов
с учетом вертикальной усадки

Анохина А.В., Головешкин В.А., Пирумов А.Р., Флакс М.Я.

Московская Государственная академия приборостроения и информатики,
г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Проблема математического моделирования процесса прессования труб из порошковых материалов состоит в правильном предсказании конечных размеров изделия. Как показано в [1] в ходе процесса возможно изменение направления движения внутренней границы. В [2] отмечалось, что многие искажения конечной формы закладываются  на начальной стадии процесса. Целью данной работы является определение направления движения границ в начальный момент процесса прессования.

Задача рассматривается в осесимметричной постановке в цилиндрической системе координат. Исследуется пластическая стадия процесса деформации.

Пусть область ,  занимает стальная капсула, материал которой в пластической стадии процесса предполагается несжимаемым, область  - порошковый материал. Вся система подвергается действию внешнего гидростатического давления .

Обозначим , , , , ,  - соответствующие составляющие тензора скоростей деформаций и напряжений;  - радиальные и осевые скорости перемещений.

Будем считать, что значение  зависит только от радиальной координаты, а  - постоянная величина во всем объеме.

Для ,  имеем соотношения

.

Уравнения равновесия имеют вид:

.									(1)

Относительно оси  уравнение равновесия примем в интегральной форме:

.									(2)

Для описания свойств порошкового материала уравнение поверхности нагружения представим в виде [3-7]:

,										(3)

где  - среднее напряжение,  - второй инвариант девиатора тензора напряжений,  - составляющие девиатора тензора напряжений,  и  - известные из эксперимента функции относительной плотности  порошкового материала (отметим, что в начальный момент их можно считать постоянными по всему объему),  - предел текучести монолита порошкового материала.

Связь тензора напряжений с тензором скоростей деформаций определяется ассоциированным законом течения

.										(4)

Для материала стальной капсулы уравнение поверхности текучести записывается в виде:

,											(5)

где  - предел текучести  материала. Кроме того принимается условие несжимаемости.

(6)

Граничные условия на внешней границе  имеют вид:

.											(7)

На границе раздела порошок-капсула принимаются условия равенства напряжений и радиальных перемещений. Отметим, что равенство перемещений не означает равенства скоростей перемещений, как показано в [8,9].

Сначала выведем соотношения, определяющие общий вид решения. Из условия несжимаемости для стальной капсулы имеем

,

следовательно

,										(8)

где  - произвольная постоянная. Предполагаем, что .

Из ассоциированного закона течения (4) и соотношения (5) следует:

,

,									(9)

.

Соотношения (9) позволяют представить напряжения в виде:

,

.								(10)

Используя уравнение поверхности текучести (5), имеем следующее выражение для :

.

Из соотношения (8) следует

,

тогда ,								(11)

где .

Полагая, что при  значение , используя (11), (1), (7), получаем следующее выражение для напряжения :

,

где .

Согласно (11):

,

согласно (10):

.

Выражения для соответствующих составляющих при  получаются аналогично заменой  на  на .

Для порошкового материала из уравнения поверхности текучести (3) следует:

,

,								(12)

,

где ; .

Из соотношения (12) следует:

,

,								(13)

,

где ; .

Введем следующие величины, выражаемые через , которые будут использованы в следующих выкладках.

; ;

.

Используя уравнение поверхности текучести (3) выражение для  получим в виде:

.			(14)

Из уравнения равновесия (1) и соотношения (13) следует:

.

Если  представить в виде:

,

то уравнение для определения  примет вид:

(15)

где .

Если  представить в виде , то для определения получим уравнение:

(16)

Данное уравнение не содержит явно независимую переменную. Следовательно, его решение может быть представлено в виде:

.

Для определения функции  имеем уравнение:

.

Представим  в виде:

.

Для определения  имеем уравнение:

.

Сделав замену переменных:

,

.

Уравнение для определения  получим в виде:

,

,

где  - произвольная постоянная.

Используя полученное соотношение, выражение для скоростей перемещений  можно представить в параметрическом виде, где роль параметра играет величина .

,

,						(17)

при этом  лежит на отрезке ,  - произвольные постоянные интегрирования.  - гиперболические синус, косинус и тангенс соответственно.

Выражения для составляющих тензора скоростей деформации и напряжений могут быть представлены в виде:

,,

,

,									(18)

.

Обозначим  и  значения параметра  при  соответственно.

Тогда условие равенства радиальных напряжений при  соответственно запишутся в виде:

,					(19)

(20)

Для значений параметра  и  при ,  соответственно имеем:

,			(21)

.			(22)

Равенство скоростей перемещений при  и  выражается соотношениями:

,	(23)

.	(24)

Уравнение равновесия относительно оси  (2) записывается в виде:

(25)

.

Неизвестными величинами являются . Заметим, что из смысла задачи следует, что . В силу однородности задачи мы можем определить только отношение скоростей перемещений.

Введем следующие обозначения:

; ; ; ;

; ; ; (;;).

Преобразуем соотношения (19–25).

Из условий равенства напряжений при (19), (20) следует:

,							(27)

.							(28)

Из (21)-(22) следует:

.				(29)

Условия равенства скоростей перемещений при  (23–24) записываются в виде:

,						(30)

.						(31)

Условие равновесия относительно оси  (25) после некоторых преобразований примет вид:

(32)

Система уравнений (27–32) служит для определения неизвестных .

Исследуя зависимость величин  и  от , , можно показать, что , , , , то есть значения величин ,  возрастают с увеличением толщины стенок капсулы. Отметим, что система уравнений (27–32) не всегда допускает решение, удовлетворяющие условию непрерывности поля радиальных скоростей перемещений.

При достижении величиной  значения, равного , появляется разрыв радиальных скоростей перемещений на внутренней границе . Для плоской задачи этот факт исследован в [9].

Условия на геометрические размеры капсулы, при которых величина  принимает значение равное , задаются системой уравнений

.

(33)

Система уравнений (33) определяет значения  и связь между значениями ,  (характеризующими толщину стенок капсулы), при которых величина  принимает значение . Далее с ростом толщин стенок ( растет) ( убывает) появляется разрыв поля радиальных скоростей перемещений на внутренней границе. Так как в работе исследуется лишь начальный момент процесса, то полученный результат не противоречит закону сохранения массы, поскольку речь идет о разрыве поля скоростей перемещений, а не самих перемещений.

Тогда значение параметра  на внутренней границе  остается постоянным и равным .

Для определения остальных параметров имеем систему уравнений:

,								(34)

,							(35)

, 					(36)

,						(37)

.	(38)

Разрыв скоростей появляется при достаточно толстой внутренней стенке. Дальнейшее увеличение толщины стенок капсулы приводит к тому, что деформация приобретает плоский характер. Подробное исследование плоской деформации проведено в [9].

Полученное решение позволяет проводить аналитическое исследование начального момента процесса прессования.

ЛИТЕРАТУРА

- Goloveshkin V.A., Kazberovich A.M., Samarov V.N., Seliverstov D.G. New Regularities of the Shape-Changing of Hollow Parts During HIP, Hot Isostatic Pressing Theory and Applications ESP, London, 1992.

- Анохина А.В., Головешкин В.А., Самаров В.Н., Селиверстов Д.Г. Математическая модель неравномерности деформаций при горячем изостатическом прессовании деталей сложной формы из порошков. М., Металлы, 2001, №2, с.34-37.

- Друянов Б.А. Прикладная теория пластичности пористых тел. М., Наука, 1989, 164 с.

- Green R.J. Int. J. Mech. Sci., 1972, v.14, N4, pp.215–224.

- Stern M.B. To the Plasticity Theory of Porous Bodies of Compressible Powders. Reological Models and Processes of Porous, Powder and Composite Material Deformation, Kiev, Naukova Dumka, 1985.

- Скороход В.В. Реологические основы теории спекания, Киев, Наукова думка, 1972, 152 с.

- Kratt E.P., Samarov V.N., Seliverstov D.G., Ryzhova N.A. Production of Extra Complex Shape Parts from Powder Superalloys on the Basic of HIP Process Modeling, Proceedings of PM Aerospace Materials Int. Conference, Lausanne, 1991.

- Анохина А.В., Головешкин В.А., Пирумов А.Р. Решение задачи о прессовании цилиндрических изделий под действием внутреннего давления. Труды III международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права», МГАПИ, 2000, с.8-13.

- Анохина А.В. Напряженно-деформированное состояние осесимметричного порошкового слоя при неподвижной внутренней границе. Вопросы исследования прочности деталей машин, межвузовский сборник научных трудов, МГАПИ, выпуск 7, с.3-5.

- Поступила в редакцию 5 марта 2003 года.