ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗРУШЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ НАГРУЗКОЙ

Герасимов А.В., Михайлов В.Н.

НИИ прикладной математики и механики при Томском государственном университете, г.Томск, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе рассматриваются особенности деформирования и разрушения толстостенных пластин и оболочек, включающих в себя пористые слои при действии локальных импульсных нагрузок. Задачи решаются в трехмерной постановке. Отмечается, что введение пористых слоев позволяет предотвратить откольные эффекты и снизить уровни поврежденностей в защищаемых частях оболочек и пластин.

1. ВВЕДЕНИЕ

Сохранение целостности элементов машиностроительных конструкций при нагружении локальными импульсами нагрузки является актуальной, с практической точки зрения, задачей. Для создания надежных защитных покрытий, предотвращающих разрушение несущих конструкций, необходимо исследование процессов распространения ударных волн и характера возникающих повреждений. Это возможно экспериментально, с использованием инженерных методик и c привлечением численных методов для решения уравнений  механики сплошных сред, описывающих движение элементов конструкции. Прямым следствием усложнения и совершенствования современных технических устройств  является увеличение стоимости и времени их разработки. Полностью экспериментальная отработка сложных конструкций приводит к значительным материальным затратам и не позволяет получить подробную пространственно – временную картину распределения полей напряжений, деформаций, скоростей, перемещений, температур, а также возникновение, рост поврежденностей и разрушение. Основанные на упрощенных предположениях инженерные подходы, не разрешают более детально исследовать сложные системы и процессы. Дальнейшее совершенствование технических устройств, связанное с применением новых конструктивных решений, может быть успешно осуществлено при широком привлечении  математического моделирования динамических процессов взаимодействия в сильно неоднородных системах.

Проблеме снижения напряжений и уровня разрушений в стенках взрывных установок посвящен ряд исследований [1,2]. В работе [1] в одномерной постановке рассматривалась задача об использовании для этих целей многослойных и пористых прокладок. Было показано, что прокладки могут служить эффективным средством снижения пиковых напряжений в стенках взрывных камер, подверженных воздействию детонационных волн мощных и флегматизированных ВВ. Также были отмечены более высокие защитные свойства пористых прокладок по сравнению со слоистыми оболочками той же толщины. Дальнейшее развитие эти исследования получили в работе [2], где рассматривались пространственные осесимметричные задачи о демпфировании напряжений пористыми оболочками, в которые был помещен заряд ВВ. Влияние законов распределения пористости на защитные свойства плоских покрытий при воздействии на них взрывных нагрузок рассмотрено в работе [3]. В [4] решалась задача о воздействии треугольного импульса давления на систему, состоящую из оболочки, пористого слоя и сплошного вкладыша с внутренним каналом. В двух последних работах использовался одномерный подход к решению задач. В одномерном приближении задачи демпфирования импульсов нагружения рассматривались также в работах [5,6].

Целью настоящей работы является численное моделирование пространственных процессов деформирования и разрушения оболочечных и слоистых пластинчатых конструкций при ударных и импульсных нагрузках. Задачи решаются в трехмерной постановке, т.к. такой подход позволяет исследовать процессы динамического нагружения наиболее адекватным реальности способом. Рассматриваются задачи распространения ударных волн в упругопластических толстостенных оболочках и пластинах, которые включают в себя слои из функционально градиентных  пористых материалов.

# 2. ОБЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

В данной работе используется вариант математической модели, описывающей деформирование и разрушение функционально градиентных пористых материалов при упругопластическом течении под действием ударных и взрывных нагрузок, предложенной в работе [7]. Многокомпонентные материалы с заданным плавным или плавно-дискретным изменением свойств в определенных направлениях принято называть функционально градиентными материалами (ФГМ). В ФГМ содержание компонентов непрерывно изменяется в заданных пределах по одному или нескольким направлениям. Математическая постановка в нашем случае учитывает градиентное распределение только пористости и включает в себя следующие уравнения: уравнение неразрывности, уравнения движения, уравнение энергии, которые замыкаются соотношениями Прандтля-Рейса при условии текучести Мизеса [8]. Эти соотношения дополняются кинетическим уравнением, описывающим рост и сжатие пор. Давление в пористой среде определяется по уравнению состояния для сплошной компоненты. Прочностные характеристики пористого материала зависят от текущей пористости материала [9]. Начальное распределение пористости по элементу конструкции является функцией пространственных координат.

(2.1)

физические соотношения брались в форме Прандтля-Рейса при условии текучести Мизеса:

(2.2)

где  – координаты;  – время;  – текущая плотность;  – компоненты вектора скорости; – компоненты девиатора напряжений;  – давление;  – удельная внутренняя энергия; – компоненты девиатора тензора скоростей деформаций;  – компоненты тензора скоростей деформаций; – компоненты тензора напряжений;  – производная Яумана;  – модуль сдвига; – предел текучести;  – символ Кронекера.

Все физические величины в соотношениях (2.1), (2.2) относятся к пористой среде; они дополняются кинетическим уравнением, позволяющим описать рост и сжатие сферических пор [9]:

где  – константы материала;  – удельный объем сплошного компонента пористой среды;  – удельный объем пор.

Давление в пористой среде определяется по уравнению состояния для сплошного компонента:. Уравнение состояния взято в форме [9]

.

В этих соотношениях индекс sотносится к материалу матрицы:  – коэффициент Грюнайзена;  – константы материала;  – начальная плотность; . Прочностные характеристики пористого материала рассчитывались по следующим соотношениям [9]:

При достижении пористостью  значения =0,3 материал оболочки в данной ячейке полагался разрушенным. Как отмечалось выше, начальный параметр пористости  является функцией пространственных координат , т.е. .

Для расчета возможного разрушения материала конструкции в случае развитых пластических деформаций вводится критерий, базирующийся на понятии предельной эквивалентной пластической деформации [10]:

εp=dεp;

dεp=(23dεijpdεijp)12,

где  - компоненты тензора пластической деформации. При достижении  предельного значения  расчетная ячейка полагается разрушенной, напряжения в ней приравниваются нулю и она рассчитывается по специальному алгоритму.

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

В статье рассматриваются следующие задачи: 1) соударение двух пластин; 2) нагружение пластины локальным импульсом давления; 3) нагружение толстостенной цилиндрической оболочки локальным импульсом давления.

Задачи решаются в трёхмерной постановке при следующих начальных и граничных условиях.

- Начальные условия: состояние системы считается невозмущенным, т.е.

,,,,

В случае соударения, для пластины налетающей со скоростью , эти условия корректируются: .

- Расчетная схема для цилиндрической оболочки приведена рис.1. На рисунке пунктирными линиями обозначены плоскости симметрии (в силу симметричности задачи исследуем только дальнюю правую четверть цилиндра). Пористый слой показан как затемнённая часть цилиндра.

- Рис.1.

- Для этой задачи ставятся следующие граничные условия: на свободных поверхностях . На участке приложения нагрузки задаётся условие  . Треугольный импульс давления  представлен на рис.2, ,  и t1 произвольные величины, которые можно варьировать.

- Рис.2.

- В сечениях  и  ставятся условия . На контактах слоёв действует условие полного прилипания. Здесь  - нормальная и касательные компоненты вектора напряжения;  - нормальная к поверхности компонента вектора скорости.

Расчётная схема соударения двух пластин показана на рис.3. Граничные условия ставятся аналогично предыдущему случаю. На контакте соударяющихся пластин действует условие полного прилипания.

Рис.3.

Расчетная схема задачи о нагружении упругопластической пластины с пористым слоем локальным  импульсом давления приведена на рис.4.

Рис.4.

Постановка граничных условий проводится аналогично предыдущим случаям. Материал оболочек и пластин, включая пористые слои – медь. Физико-механические параметры для нее приведены в [11,12]. Результаты расчетов всех задач приводятся для плоскости . Для численного решения трехмерных задач использовался метод Уилкинса, подробно изложенный в работе [8].

4. ТЕСТОВЫЕ РАСЧЕТЫ

Рассматривалась задача о соударении двух пластин. Толщина ударника - 0,5 см, преграды - 1 см. Расчеты показали хорошее совпадение аналитических и численных значений параметров при распаде разрыва, что видно из табл. 1 и рис.5.

Таблица 1.

| Скорость соударения U=0.1см/мкс. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Аналитическое значение | Численное значение |
| Скорость на распаде разрыва (см/мкс) | 0.5 | 0.50039 |
| Давление на распаде разрыва (Мбар) | 0.212 | 0.2064 |

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.5.

На рис.6 показано место откола в преграде при соударении с ударником, толщина которого составляет половину от ее толщины. Толщина преграды – 2 см. Линия откола формируется в центре преграды, что следует из физических представлений о распространении ударных волн и волн разрежения.