Рис.6.

Также было проведено сравнение толщины откольной пластины, полученной в эксперименте [13] и в трехмерном численном расчете (рис.7).

Рис.7.

Квадратная стальная пластина [13] со стороной равной 20 см и толщиной равной 4 см подвергалась действию взрыва цилиндрического заряда из сплава тротила с гексогеном (ТГ50/50) с плотностью ρ=1,68 г/см3, скоростью детонации D=7800 м/с. Диаметр заряда равнялся 3 см, высота – 3 см. Толщина откольной пластины, полученная в натурном эксперименте, равнялась 0,26 см, полученная в численном эксперименте - 0,28 см. На рис.7 приведена текущая конфигурация для момента времени 11 мкс и выделены (крестики) ячейки разностной схемы, в которых происходит интенсивный рост пористости (поврежденностей). Толщина откольной пластины определялась ячейками с пористостью, достигшей своего предельного значения. В этих ячейках материал полагается разрушенным и не сопротивляющимся растягивающим напряжениям.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В работе рассматривался ряд, логически связанных между собой, трехмерных задач деформирования и разрушения толстостенных упругопластических пластин и оболочек с функционально градиентными пористыми слоями при действии интенсивных динамических нагрузок. Основное внимание уделялось задачам о локальном импульсном нагружении элементов конструкций. Соударение двух пластин является предельным случаем, в котором учитывается  взаимодействие тел по всей контактной поверхности, а  давление на ней определяется в ходе решения задачи. Рассматривалось соударение двух пластин одинаковой толщины, равной 1,5, шириной - 3 , длиной 3 см. Скорость соударения 0,1 см/мкс. На рис.8,9 представлено распределение давления P для 1 и 4 мкс соответственно, на рис.10 – значение пористости для 5 мкс. Формирование волн разрежения от внешних поверхностей и дальнейшее их взаимодействие между собой и с волнами разрежения от боковых сторон приводит к разрушению в серединах пластин. При рассмотрении одномерного случая (соударение бесконечных пластин) боковая разгрузка не оказывает влияния на процесс разрушения. Таким образом, учет влияния свободных боковых границ приводит к тому, что картина разрушения в случае пространственной постановки задач меняется коренным образом, более адекватно отражая  реально протекающие процессы в элементах конечных размеров.

Рис.8.

Рис.9.

Рис.10.

Изменение картины разрушения при свободных краях пластин, по сравнению с одномерным случаем, наблюдается также при исследовании соударения ударника с преградой, толщина которой в два раза превосходит его толщину. Как и в предыдущем случае в силу того, что присутствует свободная боковая граница, волна разгрузки от нее взаимодействует с УВ, а затем с волнами разгрузки, образованными при отражении УВ от внешних поверхностей ударника и преграды. В итоге это приводит к образованию зон растягивающих напряжений, ведущих к разрушению соударяющихся тел и в первую очередь ударника. Развитие процесса соударения представлено на рис.11–15, где рисунки 11,12,13 – распределение давления на 2,4,5 мкс соответственно, рисунки 14,15 – распределение текущей пористости на 5,8 мкс.

Рис.11.

Рис.12.

Рис.13.

Рис.14.